常用水泥的选用参考表

| 项次 | 混凝土结构环境条件或特殊要求 | 优先选用 | 可以使用 | 不得使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面以上不接触水流的普通环境 | 硅酸盐水泥、普通水泥 | 矿渣水泥、火山灰、粉煤灰水泥 |  |
| 2 | 干燥环境中 | 硅酸盐水泥、普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰、粉煤灰水泥 |
| 3 | 受水流冲刷或冰冻 | 硅酸盐水泥、普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰、粉煤灰水泥 |
| 4 | 处于河床最低冲刷线以下 | 矿渣、火山灰、粉煤灰水泥 | 硅酸盐、普通水泥 | 钻孔灌注桩慎用矿渣水泥 |
| 5 | 严寒地区露天或寒冷地区水位升降范围内 | 硅酸盐水泥、普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰、粉煤灰水泥 |
| 6 | 严寒地区水位升降范围内 | 硅酸盐水泥、普通水泥 |  | 矿渣水泥、火山灰、粉煤灰水泥 |
| 7 | 厚大体积结构物施工时要求水化热低 | 矿渣水泥、粉煤灰水泥 | 普通水泥、火山灰水泥 | 硅酸盐水泥 |
| 8 | 要求快速脱模 | 硅酸盐水泥、快硬水泥 | 普通水泥 |  |
| 9 | 低温环境施工要求早强 | 硅酸盐水泥、快硬水泥 | 普通水泥 |  |
| 10 | 蒸汽养护 | 矿渣水泥、火山灰、粉煤灰水泥 | 硅酸盐水泥、普通水泥 |  |
| 11 | 要求抗渗 | 普通硅酸盐水泥 | 火山灰、粉煤灰水泥 | 不宜用矿渣水泥 |
| 12 | 要求耐磨 | 硅酸盐水泥、普通水泥 | 矿渣水泥、快硬水泥 | 火山灰、粉煤灰水泥 |
| 13 | 接触其他侵蚀性物质 | 根据侵蚀介质种类、浓度等具体条件，按有关规定或通过试验选用 |  |  |