裂缝深度检测报告

构件名称: 总公司路面                              检测日期: 2007.12.15

采样周期: 0.40us                                   采样长度: 1024

起点位置: 100mm                                   测点间距: 50mm

仪器型号: 砼超声波检测分析仪NM-4B                仪器编号: 7-74

浇筑日期: /                                         检测人员:

不跨缝文件: 01.TT                                   跨缝文件: 02.TT

| 裂缝编号 | 测点号 | 测距(mm) | 不跨缝声时(us) | 跨缝声时(us) | 裂缝深度(mm) | 平均深度(mm) | 反相深度(mm) | 平均剔除深度(mm) | 回归系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 001-01 | 100 | 29.20 | 63.60 | 59.30 |  |  |  | a=35.57 |
|  | 002-01 | 150 | 40.80 | 250.00 | 341.64 |  |  |  | b=2.83 |
|  | 003-01 | 200 | 56.80 | 304.80 | 415.23 |  |  |  | r=0.9883 |
|  | 004-01 | 250 | 71.60 | 363.20 | 494.09 |  |  |  |  |
|  | 005-01 | 300 | 91.60 | 268.40 | 341.03 |  |  |  |  |
|  | 006-01 | 350 | 102.80 | 248.80 | 294.89 |  |  |  |  |
|  | 007-01 | 400 | 137.20 | 690.40 | 953.07 | 414.18 | 0.00 | 0.00 |  |