试 验 知 识 问 卷

一、填空题: ( 347题)

1.细骨料的检验要求中规定：对于连续进场的同料源、同品种、同规格的细骨料（河砂）常规的检测项目有 细度模数 、含泥量、泥块含量、云母含量、轻物质含量、有机物含量、其中有机物含量 每三个月检验一次。

2.粗骨料的检验要求中规定：对于连续进场的同料源、同品种、同规格的粗骨料常规的检测项目有 颗粒级配  、压碎指标、针片状含量、含泥量、泥块含量

3.水泥的检验要求中规定：同厂家、同批号、同品种、同强度等级的散装水泥每 500ｔ 为一批、袋装水泥每  200ｔ   为一批，不足上述数量时也按一批进行检测。其常规检测项目有：细度、凝结时间、安定性、　强度　。

4.外加剂的检验要求中规定：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每  50ｔ 为一批、不足上述数量时也按一批进行检测。

5.在进行水泥试验时，环境温度应控制20±2 度，湿度不低于   50% ；混凝土标养室温度应控制20±1 度，湿度应大于等于   95%。

6.硅酸盐水泥主要成分有：硅酸三钙（C3S）、硅酸二钙（C2S）

铝酸三钙（C3A）、铁铝酸四钙（C4AF），其中硅酸三钙是水泥早期强度强度的主要来源，它的特点是水化速度较快、水化发热量最大，而硅酸二钙是水泥后期强度来源，它的特点是水化速度较慢、水化发热量最小、铝酸三钙的水化速度最快、水化物强度最低、干缩最大。盲目提高铝酸三钙和硅酸三钙能提高水泥的比表面积、但会导致水化速度过快、水化热大、混凝土收缩大，抗裂性下降、混凝土微结构不良，抗腐蚀性能也较差。

7.在后张预制梁终拉完成后，宜在 48  小时内进行管道真空辅助压浆。压浆时及压浆后3天内，梁体及环境温度不得低于__5℃。压浆时压力应控制在0.50～0.60MPa最大压力不宜超过0.60MPa。压浆用水泥强度等级不低于42.5 级低碱硅酸盐水泥后低碱普通硅酸盐水泥，压入管道的浆体其终凝时间不宜大于 12小时。水泥浆28天抗压强度不小于 35MPa、抗折强度不小于 7.0MPa。

8.采用钻芯法对单个构件混凝土进行强度检测时 ,钻取的芯样直径一般不宜小于构件骨料最大粒径的   3   倍,在任何情况下不得小于骨料粒径   2   倍。根据构件的环境状态，可分为自然干燥状态和潮湿状态，按自然干燥状态进行试验时，芯样试件在受压前应在市内自然干燥       3  天；按潮湿状态进行试验时，芯样试件应在20℃±5℃的清水中浸泡40～48小时，从水中取出后应立即进行抗压试验。

9.在水泥抗压强度的计算中，当6个抗压强度测定值中有一个超过6个平均值的±10% 就应该剔除这个结果，而以剩下5个的平均值作为结果，如果5个测定值中再有超过它们平均数的  ±10%的则此组结果作废。计算的结果应精确到 0.1 MPa。

10.在细骨料的试验中，采用细度模数对砂子进行粗、中、细的划分，粗砂的细度模数为3.1～3.7、中砂为2.3～3.0，细砂为1.6～2.2，两次细度模数计算相差大于 0.2  时应重新取样试验。

11.采用淘洗法进行细骨料的含泥量试验时，应先将试样浸泡 2 小时；在做泥块含量试验时，应先将试样浸泡 24 小时。两次含泥量的试验结果超过 0.5% 时，应重新取样试验；两次泥块含量的试验结果超过 0.4% 时，应重新取样试验。

12.在进行水泥凝结时间测定时，当试针下沉到距离底板4±1mm时，即为水泥达到初凝状态；当下沉不超过 1～0.5 mm时为水泥终凝。临近初凝时每隔 5min测定一次，快终凝时每隔15min测定一次。

13.有一批钢筋在第一次进行常规检测试验时，当检测的结果不符合规范要求时应   重新双倍取样进行复检  如果检测结果仍不合格则判定该批钢筋为不合格 。

14.预应力张拉时、当采用是千斤顶张拉张拉吨位宜为张拉力的 1.5 倍，不得小于 1.2 倍。千斤顶张拉前必须校正、校正不得大于1.05、有效期不能超过1个月  横向张拉不超过500次，竖向不超过200次。

15.用负压筛进行水泥细度试验时，负压应调节在 4000～6000Pa。

16.在检测水泥安定性时、可采用 试饼法 和 雷氏夹法当二者结果有争议时，应采用 雷氏夹法 做为最后判定的结果。

17.螺纹钢（HRB335）、圆盘条（Q235）、光圆（R235）规范规定其伸长率不应小于  16%  、  23%   、  25 %  。

18.在做胶砂试验时，应称取水泥450±2克、标准砂1350±5克、水225±1ml。

19.标准稠度用水量可用 调整水量法 和 不变水量法。如发生争议时以 调整水量法为准。

20.在水泥净浆的试验过程中，称取好水泥和水后、应先将 水倒入搅拌锅内。

21.在水泥净浆试验中，搅拌机应慢速搅拌 120S 停拌 15S 接着快速搅拌120S 然后停机。

22.在采用雷氏夹法进行安定性检测时，测量的试件指尖间距离应精确到 0.1mm，当两个时间煮后增加距离的平均值不大于5.0mm时，即认为该水泥安定性合格，当两试件的值相差超过4mm时，应用同一样品立即重做一次试验。

23.采用负压筛检测水泥细度时，应称取 25克水泥，在筛析过程中应连续筛析2min。

24.预应力钢绞线应成批检验，每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制作的钢绞线组成，客专中规定每批重量不大于 30t。

25.在对钢筋进行冷弯试验中，R235φ14mm的光圆钢筋其弯芯直径为14mm。

26.现场检测塌落度时，应将拌合料分 3层装入桶内，每层沿桶壁插导 25下。

27在进行土工击实试验时，按四分法准备好试样，分别加入不同水分，每个试样含水量按2%～3％递增，拌匀后闷料备用。

28.规范规定：采用双面搭接焊时其焊接长度应大于 5倍钢筋直径；采用单面搭接焊时其焊接长度应大于10倍钢筋直径。

29.客专规范中规定：用于预应力混凝土的粗骨料，其压碎值不应大于10%，母岩抗压强度与梁体混凝土设计强度之比应大于 2 ，含泥量不应大于0.5% ，针片状颗粒含量不应大于5%。

30.客专规范中规定：用于预应力混凝土的细骨料应采用洁净的天然河砂，细度模数为2.6～3.0，含泥量不应大于 2.0%。

31.预应力筋张拉锚固完毕后，应尽快灌浆。对于外露于锚具的预应力筋必须采用机械切割严禁使用 电弧切割。

32.混凝土试件的成型方法应按混凝土的稠度而定，塌落度不大于70毫米的混凝土，宜用振动台振实，大于70毫米的宜用捣棒人工捣实。

33.在检测拌合物含气量时，如两次测值大于0.2%，则应进行第三次测定。如第三次测定结果于前两次测定中最接近的值相差仍大于0.2%则此次试验无效。

34.在对细骨料进行常规检测前、应将试样先同过 10毫米的筛孔。试样应在105±5度烘箱中烘干至恒重。

35.混凝土应在浇注地点随机抽取试样，抽取频率应符合下列要求：每拌制同配合比的混凝土100盘，且不超过100m3时，取样不得少于一组。

36.采用回弹仪对砼构件进行强度检测时，宜在气温为20±5℃的条件下进行。

37.在对砼构件进行钻芯取样时，每个构件的钻芯数量不少于 3个且每个试件内最多只允许含有二根直径小于10㎜的钢筋。

38.当钻取的芯样底面不平整时，可采用（水泥净浆和硫磺胶砂）进行端面补平、水泥净浆补平厚度不宜大于 5 ㎜，硫磺胶砂补平厚度不宜大于1.5㎜。

39.采用摇筛机对细集料筛分时，套筛应在机器上摇筛 10 min。再按筛孔大小顺序再逐个用手筛，筛至每分钟通过量小于试样总量0.1%为止。

40.检测细骨料的云母含量时，根据砂的粗细程度不同应称取试样 10～20克。计算的结果应精确至0.1%。

41.做粗骨料的压碎值试验时，应将试样通过20 ㎜和10㎜的筛。取两个筛孔之间的筛余作为试验的试样。

42.配置混凝土时应优先选用 Ⅱ 区砂；当采用Ⅰ区砂时，应提高砂率，并保证足够的水泥用量，以满足混凝土的和易性；当采用Ⅲ区时，宜适当降低砂率，以保证混凝土强度。

43.在检测细骨料的泥块含量时，应将试样过 1.25㎜的筛，取筛上的试样进行试验。

44.在检测细骨料有机物含量时，盛试样的溶液与标准溶液的颜色相比较：如果试样上部溶液颜色浅于标准溶液的颜色则试样的有机物含量 合格 。

45.在做粗骨料的表观密度时，当两次实验结果的差值超过20㎏/m3应重新取样进行试验。

46.在做粗骨料含泥量试验时，将称取的试样装入容器内注入饮用水，使水面高出石子表面 150 mm，进行淘洗后将悬浮液缓缓倒入 1.25mm和0.080mm套筛，滤去小于0.080mm的颗粒。

47.采用回弹法检测对单个砼构件检测时，至少应检测10个测区，每个测区内检测不少于 16个点，计算时应去掉 3个最大值和3 个最小值。

48.石料单轴抗压中，当6个试件中2个与其他4个的算术平均值相差 3倍以上，则取结果相近的4个算术平均值做为该组试件的平均值。

49.轻型触探仪主要由 触探头、触探杆、和穿心锤三部分组成。

50.《新验标》中规定，喷射混凝土的试块成型方法可以有喷大板法和无底试模法。

51.《工程试验室04号文件》中规定：粗集料检验依据是JGJ53—92， 《铁路混凝土施工质量验收补充标准》。

52.《工程试验室04号文件》中规定：光圆钢筋的检验依据是

GB13013-91。

53.凡由硅酸盐水泥熟料、0～5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为硅酸盐水泥。

54.凡由硅酸盐水泥熟料、6%～15% 混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为普通硅酸盐水泥。

55.硅酸盐水泥初凝不得早于  45  min，终凝不得迟于  6.5 h 。

56.普通硅酸盐水泥初凝不得早于 45  min，终凝不得迟于 10 h。

57.凡氧化镁三氧化硫 、 初凝时间 、 安定性 ，中任一项不符合标准要求，均为废品。

58.水泥厂应在水泥发出之日起 7  天内寄发除28天强度以外的各项试验结果。28天强度数值，应在水泥发出之日起  32  天内补报。

59.水泥取样试验应有代表性，从   20  个以上不同部位取等量样品，总量至少   12   kg 。

60.水泥试件带模养护的养护箱或雾室温度保持在20＋1℃，相对湿度不低于90% 。

61.水泥抗压强度试验加荷速率为2400N/S±200N/S。

62.水泥抗折强度试验加荷速率为50N/S±10N/S。

63.水泥抗折强度以一组三个棱柱体抗折结果的平均值作为试验结果，当三个强度值中有超出平均值±10% 时，应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果。

64.水泥出厂，每个家、每品种、每批号供应商应提供  15    项质量证明文件。

(65)当骨料具有碱—硅酸反应活性时，水泥的碱含量不应超过0.60%   。

66.硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥的比表面积≤350m2/kg。

67.除5.00mm和0.63mm筛档外,砂的实际颗料级配与规定累计筛余百分率相比允许稍有超出分界线，但其总量不应大于　5%。

68.连续使用同料源、同品种、同规格的细骨料达 1  年，应对全项检验一次。

69.细骨料的坚固性用硫酸钠溶液循环浸泡法检验，试样经5次循环后重量损失不应大于　8%。

70.砂的含泥量取两个试样试验结果的算术平均值作为测定值。两次结果的差值超过0.5%时，应重新取样进行试验。

71.砂的泥块含量取两次结果的算术平均值作为测定值，两次结果差值如超过0.4%时，应重新取样进行试验。

72.砂的筛分试验应采用两个试样平行试验 ，并以其试验结果的算术平均值作为测定，如两次试验所得的细度模数之差大于0.20        时，应重新取样进行试验。

73.粗骨料应选用级配合理 、 粒形良好   质地均匀坚固，线膨胀系数小的洁净碎石，也可以采用碎卵石，不宜采用砂岩碎石。

74.粗骨料应采用二级或多级级配，其松散堆积密度应大于1500kg/m3     ，紧密空隙率宜小于40%　。

75.岩石抗压强度与混凝土强度等级之比(非预制梁)不小于  1.5 。

76.≥C50混凝土，针片状颗粒总含量≤8% 。

77.凡岩石颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径2.4 倍者为针状颗粒；厚度小于平均粒径 0.4   倍者为片状颗粒。

78.压碎指标值为碎石或卵石.抵抗压碎的能力。

79.能与水泥或混凝土的碱 生化学反应的集料称为碱活性集料。

80.集料在 自然堆积状态下单位体积的质量称为堆积密度。

81.粗骨料的含泥量以两个试样试验结果的算术平均值作为测定值，两次结果的差值超过  0.2%  ，应重新取样进行试验。

82.混凝土用热轧带肋钢筋的 力学性能和工艺 性能应符合GB/1499-1998标准规定。

83.混凝土用热轧光圆钢筋的国家标准代号为 GB13013-91  。

84.环氧涂层钢筋现场存放不宜超过  6  个月，当环氧涂层钢筋室外存放时间需要  2  个月以上时，应采取保护措施，避免阳光、盐雾和大气暴露的影响。

85.钢筋原材料以同牌号  同炉罐号  ， 同规格，同交货状态的钢筋，每60t为一批，不足60t也按一批计。

86.钢筋的常规试验包括屈服强度，抗拉强度，伸长率    和冷弯试验  。

87.钢筋焊接接头的力学性能检验以同级别、  同规格  、同接头和同一焊工完成的每  200   个接头为一批，不足  200   个也按一批计。

88.跨度大于  10    m的梁不得采用搭接接头。

89.钢筋闪光对焊的抗拉强度不应低于该钢筋级别的规定值，并至少应有  2   个试件断于焊缝以外，且呈  延性 断裂。

90.钢筋焊接及验收规程代号为  JGJ18-2003。

91.闪光对焊当接头试件虽然断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂，但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的 1.10   倍时，可按断于焊缝或热影响区之外呈延性断裂同等对待。

92.HRB335钢筋的接头工艺性能试验，弯心直径（d≤25mm）为  4 d  ，弯曲角度为   90℃ 。

93.预应力筋进场时，必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做破断负荷  屈服负荷   弹性模量  极限伸长率试验。

94.同牌号、同炉罐号、同规格、同生产工艺、同交货状态的预应力筋每 30 ｔ  为一批，不足  30ｔ  也按一批计。

95.同一种类、同种材料和同一生产工艺且连续进场的预应力筋用锚、夹具和连接器，每  1000套为一批，不足  1000套  也按一批。

96.粉煤灰的强度活性指数指胶砂抗压强度与 对比胶砂抗压强度之比。

97.C50及以上混凝土的烧失量应≤3.0%。

98.粉煤灰的细度以45μm  方孔筛筛余为考核依据。

99.混凝土拌和用水可采用饮用水，当采用其它来源的水时其PH值  不溶物 、 可溶物  、氯化物、硫酸盐、碱含量应符合品质指标要求。

100.普通混凝土力学性能试验方法采用标准是 GB/T50081-2002  。

101.普通混凝土拌合物性能试验方法采用标准是  GB/T50080-2002。

102.普通混凝土力学性能试验以  三  个试件为一组，每组试验所用的拌合物应从同盘砼  或同一车混凝土中取样。

103.边长为150mm  的立方体试件是标准试件。

104.压力试验机的测量精度为±1%  。

105.试件破坏荷载应大于压力机全量程的  20%  且小于压力机全量程的  80%  。a

106.在试验室拌制混凝土时，其材料用量以质量计，称量的精度:水泥、掺合料、水和外加剂为±0.5%，骨料为 ±1%  。

107.根据混凝土拌合物稠度确定砼成型方法,坍落度不大于  70 mm  混凝土宜用振动振实。

108.砼强度等级<C30时，加荷速度为每秒钟  0.3～0.5MPa，砼强度等级≥C30时，取每秒钟0.5～0.8MPa。

109.砼立方体抗压强度计算应精确至  0.1MPa  。

110.砼抗压强度三个测值中最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的  15%   时，则把最大及最小值一并剔除，取中间值作为该组试件的抗压强度值。

111.砼拌制过程中，应对砼拌合物的坍落度进行测定，测定值应符合混凝土配合比的要求，偏差不宜大于 ±20mm 。

112.夏期施工时，砼的入模温度不宜高于气温且不宜超过 30 ℃ 。

113.砼养护期间，砼内部最高温度不宜超过650C  。

114.砼蒸汽养护分静停、升温 、 恒温、降温四个阶段。

115.每拌制  100   盘且不超过100m3  的同配合比的砼，取样不得少于一次。

116.每工作班拌制的同一配合比的砼不足  100盘  时，取样不得少于一次。

117.主控项目指工程中对安全、  卫生 、 环境保护 、和公众利益起决定性作用的检验项目。

118.喷射混凝土胶凝材料用量不宜小于  400kg/m3  。

119.预制预应力混凝土简支箱梁梁体应采用泵送砼连续灌注，一次成型，灌注时间不宜超过　6h   。

120.预制预应力砼简支箱梁砼灌注时，模板温度宜在  5～350C   。砼拌合物入模温度宜在   5～300C  。

121.张拉千斤顶使用前必须进行校正，校正有效期为  一   个月且不超过200次张拉作业。

122.基床表层填筑压实标准采用地基系数K30、 动态变形模量Evd        和孔隙率三项指标控制。

123.过度段级配碎石施工应分层填筑压实，每层的压实厚度不应大于   30cm 。最小压实厚度不宜小于  15cm  。

124.基床以下路基填料中碎石最大粒径不得大于  15cm  。

125.基床以下路堤沿线路纵向每  100m    每压实层抽样检验不少于6点。左、右距路肩边线1m处各  2  点，路基中部  2  点。

126.基床以下路堤填筑当上下相接的填筑层使用不同种类及颗粒条件的填料时，其粒径应符合     D15<4d85    的要求。

127.基床表层粒径小于0.5mm的细颗粒的液限不大于  25%     ，塑性指数小于   6   。

128.基床表层级配碎石材料由开山块石、天然卵石  或  砂砾石      经破碎筛选而成。

129.基床表层级配碎石的粒径级配、不均匀系数、粘土及其它杂质含量除每生产 2000 m3  检验一次外，每生产工班应通过目测进行监视，如发现问题应及时处理。

130.K30试验指用直径30cm   的刚性承压板，测定下沉量为1.25mm   时的地基系数。

131.动态变形模量指土体在一定大小的竖向冲击力和冲击时间                                                          作用下抵抗变形能力。

132.土的含水率是指在  1050C～1100C  温度下烘至恒量时所失去水的质量与恒重所干土质量的比值。

133.土的颗粒密度是土体内 固体颗粒质量 与 颗粒体积           之比值。

134.筛析法适用于粒径小于或等于  60mm ，大于0.075mm的土。

135.密度计法和移液管法适用于粒径小于0.075mm  的土。

136.液限是黏性土从流动状态过渡到 可塑状态时的界限含水量。

137.塑限是黏性土从  可塑状态  过渡到半固体状态时的界限含水量。

138.相对密度是无黏性土处于最松散孔隙比 与天然状态孔隙比      之差和最松散孔隙比与最紧密状态孔隙比之差的比值。

139.击实试验是测定试样在标准击实的作用下含水率与干密度  间的关系，从而确定该试样的最优含水率和最大干密度。

140.混凝土的初凝时间指从混凝土从加水开始到贯入阻力达到

3.5MPa  所需要的时间。

141.混凝土的终凝时间指从混凝土从加水开始到贯入阻力达到     28MPa   所需要的时间。

142.TB10425-94标准中规定的混凝土强度评定方法包括标准差已知法、标准差未知法 和  小样本法   。

143.底层道碴应采用压强不少于160Kpa的机械碾压，道床密度不应低于1.6g/cm3 。

144.预应力混凝土以及处于冻融环境中的混凝土的粉煤灰掺量不宜大于 30%  。

145.混凝土的总碱含量包括水泥 矿物掺和料 、 外加剂及水泥的碱含量之和。

146.潮湿环境是指长期处于水下或潮湿土中干湿交潜区、水位变化区以及平均相对湿度大于 75%  的环境。

147.客用专线的设计使用年限级别为  100  年、 60  年、 30   年。

148.钢筋混凝土结构的混凝土氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的  0.10%  。

149.预应力混凝土结构的混凝土氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的   0.06%   。

150.浇注大体积混凝土应在一天中气温较低时进行，混凝土浇筑温度（振捣后50～100mm深处的温度）不宜高于  280C  。

151、水下混凝土的配制强度应较在一般配制强度的基础上再提高  10%～２0% 。

152.水下混凝土粗骨料的最大粒径不应大于导管内内径的 1/3  或钢筋净距的  ¼  ，且不宜大于60mm。

153.铁路混凝土结构所处环境类别为碳化环境、 氯盐环境      化学侵蚀环境   、冻融破坏环境和磨蚀环境。

154.混凝土的耐久性一般包括抗裂性、护筋性   耐蚀性   抗冻性  、耐磨性及抗碱-骨料反应性等。

155.混凝土电通量指在 60 V 直流恒电压作用下 6h   内通过混凝土的电量。

156.胶凝材料指用于配制混凝土的水泥与粉煤灰 、磨细矿渣粉   或硅灰等活性矿物掺和料的总称。

157.水胶比指混凝土配合比中用水量与胶凝材料总量之比。

158.工后沉降指路基竣工铺轨工程开始时 沉降量 与  最终形成   的沉降量之差。

159.D15指相邻填层中，颗粒较粗层填料的颗粒级配曲线上，相应于总质量 15% 颗粒质量的粒径。

160.一般土作为路填料时，可按土的颗粒的粒径大小分为巨粒土、粗粒土 和细粒土。

161.碎石土粒径大于60mm颗粒的质量超过总质量的 50% （尖棱状为主）。

162.变形模量Ev2试验适用于粒径不大于承载板直径 1/4 的各类土和土石混合填料。

163.K30平板载荷试验仪器的校验方法有测定实际加载值与压力表读数值之间的相关关系 和测定荷载板正应力与压力表读数值之间的相关关系 两种方法。

164.涉及结构安全的试块、试件和现场检验项目，监理单位应按规定进行平行检验、见证取样检测或见证检验。

165.主控项目是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

166.主控项目的质量经抽样检验全部合格；一般项目的质量经抽样检验全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，80%及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内，最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

167.砂垫层应采用天然级配的中、粗、砾砂，不含草根、垃圾等杂质，其含泥量不得大于5%，用作排水固结地基的砂垫层其含泥量不得大于3%。同一产地、品种、规格且连续进场的砂料，每3000m3为一批，当不足3000m3时也按一批计。

168.碎石垫层应采用未风化的干净砾石或碎石，其最大粒径不得大于50mm，含泥量不得超过5%，且不含草根、垃圾等杂质。同一产地、品种、规格且连续进场的碎石，每3000m3为一批，当不足3000m3时也按一批计。

169.砂、碎石垫层的压实质量应符合设计要求。施工单位沿线路纵向每一压实层每100m抽样检验3个点，其中：路基中间1点，两侧距路基边缘2m处各1点。砂垫层宜采用环刀法检测干密度和相对密度。

170.砂袋各项技术指标应符合设计要求，进场后应进行现场验收。同一厂家、同一批号且连续进场的砂袋，每100000m为一批，当不足100000m时也按一批计。灌入砂袋的砂必须采用天然级配的风干中、粗砂，其含泥量不得大于3%。

171.CFG桩混合料强度应符合设计要求。施工单位每台班做一组（3块）试块，进行28天标准养护试件抗压强度检验。

172.CFG桩的桩身质量、完整性应满足设计要求。用低应变检测总桩数的10%。

173.CFG桩按复合地基设计时，处理后的复合地基承载力、变形模量应满足设计要求；按柱桩设计时，处理后的单桩承载力应满足设计要求。检验数量：总桩数的2‰，且每检验批不少于3根。检验方法：平板载荷试验。

174.打入桩主控项目：1、桩的棱角破损深度应在10mm以内，其总长度不大于40cm；2、预应力混凝土桩不得有裂缝（表面收缩裂缝除外）；3、普通混凝土桩表面裂缝深度不应大于7mm，裂缝宽度不应大于0.15mm；横向裂缝长度：方桩不应大于边长1/3，管桩及多角形桩不应大于直径或对角线1/3；纵向裂缝长度：方桩不应大于边长的1.5倍，管桩及多角形桩不应大于直径或对角线的1.5倍；

175.混凝土灌注桩的混凝土强度等级必须符合设计要求。用混凝土标准条件养护试件评定的强度等级应达到设计强度的1.15倍。施工单位每根桩应在混凝土的浇注地点随机抽样制作混凝土试件不得少于2组。

176.混凝土灌注桩桩身混凝土应均质、完整。对钻孔桩桩身混凝土应全部进行无损检测 。对桩身混凝土质量有疑问 和设计有要求 的桩，应采用钻芯取样进行检测。

177.普通填料填筑检验数量：施工单位沿线路纵向每100m每压实层抽样检验压实系数-K（改良细粒土）或孔隙率n（砂类土和碎石类土）6点，其中：左、右距路肩边线1m处各2点，路基中部2点，有反压护道地段每100m增加1个检测点；每100m每填高约90cm抽样检验地基系数K30 4点，其中：距路基边线2m处左、右各1点，路基中部2点。

178.化学改良土外掺料的种类及技术条件应符合设计要求。同一厂家、品种、批号的外掺料，每200t为一批，不足200t时也按一批计。在料场的5个不同部位等量取样，总计取样不少于12kg ，按有关规定的试验方法进行检验。

179.过渡段基底处理应按设计要求与桥台、横向结构物、相邻路堤、相邻隧道的基底处理同时进行，H＞3.0m时，过渡段基底原地面平整后，用振动碾压机碾压密实，地基系数K30≥60 MPa/m。

180施工单位每个过渡段抽样检验压实系数K（或孔隙率n）3点，其中：距路基边线1m处左、右各1点，路基中部1点；或抽样检验地基系数K302 点，其中：距路基边线2m处1点，路基中间1点。

181.基坑采用混凝土回填时，每个基坑施工单位抽样检验2组。在浇筑地点抽样成型混凝土试件进行标准养护，并进行28d抗压强度试验。

182.基坑采用碎石回填时，应分层回填，并采用小型振动机械压实，其压实质量应符合设计要求。每个基坑施工单位抽样检验2点，检验方法：动力触探试验。

183.基床表层以下过渡段级配碎石颗粒中针状、片状碎石含量应不大于20%；质软、易破碎的碎石含量不得超过10%；黏土团及有机物含量不得超过2%，

184.基床表层以下过渡段级配碎石填层的压实质量应采用地基系数K30、动态变形模量Evd和孔隙率n三项指标控制。

185.基床表层以下过渡段级配碎石填层压实标准：地基系数K30≥150MPa/m,动态变形模量Evd≥40MPa，孔隙率 n＜28%.

186.基床表层以下过渡段级配碎石填层压实检验数量：施工单位每压实层抽样检验孔隙率n各3点，其中距路基两侧填筑级配碎石边线1m处左、右各1点，路基中部1点；每填高约30cm检验动态变形模量Evd           3点，其中1点必须靠近桥台或横向结构物边缘处；每填高约60cm抽样检验地基系数K30、动态变形模量Evd各2 点，其中距路基两侧填筑级配碎石边线2m处1点，路基中部1点。

187.基床表层级配砂砾石级配曲线应接近圆滑，某种尺寸的粒径不应过多或过少，颗粒中细长及扁平颗粒含量不应超过20%，黏土团及有机物含量不超过2% ；粒径小于0.5mm的细集料的液限应小于25％，塑性指数应小于6。

188基床表层级配碎石（或级配砂砾石）的压实标准：地基系数K30≥190MPa/m,动态变形模量Evd≥55MPa，孔隙率 n＜18（%）。

189.碱活性骨料是在一定条件下会与混凝土中的碱发生化学反应，导致混凝土结构产生膨胀、开裂、甚至破坏的骨料。

190.混凝土碱含量是指混凝土中等当量氧化钠的含量，以kg/m3计；混凝土原材料的碱含量是指原材料中等当量氧化钠的含量，以质量百分率计。等当量氧化钠含量是指氧化钠与0.658倍的氧化钾之和。

191.砌体工程所用石材，在最冷月平均气温低于-15℃或-5℃～-15℃的地区，其抗冻性指标应分别符合冻融循环25次或15次的要求，且表面无破坏迹象；

192.浸水和潮湿地区主体工程的石材软化系数不得小于0.8。

193.砌体工程拌制砂浆用砂含泥量不宜大于5%。

194.喷射混凝土应采用湿喷工艺。

195.喷射混凝土回弹料严禁重复使用。

196.喷射钢纤维混凝土中的钢纤维抗拉强度不得小于600MPa，钢纤维应能承受一次弯折90°不断裂，钢纤维长度和直径允许偏差应为设计尺寸的±10%。

197.钢纤维不得有明显的锈蚀、油渍和其他妨碍钢纤维与水泥粘结的杂质，也不得混有妨碍水泥硬化的化学成分。

198.同一生产厂家、同一批号、同一品种、同一出厂日期且连续进场的钢纤维，每5t为一批，不足5t应按一批计。

199.喷射合成纤维混凝土中的合成纤维抗拉强度不宜小于280MPa，合成纤维长度和直径允许偏差应为设计尺寸的±10%。

200.喷射混凝土的配合比设计应符合下列规定：胶骨比宜为1:4～1:5，水胶比宜为0.40～0.50，砂率宜为45%～60%，胶凝材料用量不宜小于400kg/m3。

201.喷射混凝土的早期（1d）强度必须符合设计要求。施工单位、监理单位每一喷射循环检查一次。

202．用于检查喷射混凝土强度的试件，应采用大板切割法制取；当不具备切割条件时也可采用边长150mm的立方体无底试模，在其内喷射混凝土制作试件，试件成型的喷射方向应与边墙相同，喷射混凝土标准养护试件的试验龄期为28d。当对强度有怀疑时，可在混凝土喷射地点采用钻芯取样法随机抽取制作试件做抗压试验。

203．喷射混凝土施工单位每一作业循环检验一次，每个循环至少在拱部和边墙各留置一组检验试件。

204．喷射混凝土终凝2h后，应按施工技术方案及时采取有效措施进行养护，养护时间不少于14d。

205．喷射混凝土冬期施工时，作业区的气温和混合料进入喷射机的温度均不应低于5℃。

206．钢筋网的安装位置应符合设计要求，并与锚杆或其他固定装置联结牢固。钢筋网的混凝土保护层厚度不得小于3cm。

207．衬砌混凝土的强度、耐久性、耐腐蚀性、抗渗性及抗冻性必须符合设计要求。

208．衬砌混凝土使用水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜使用早强水泥。混合材宜为矿渣或粉煤灰。

209．衬砌混凝土使用的细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然河砂，也可选用专门机组生产的人工砂，不宜使用山砂，不得使用海砂。

210．衬砌混凝土使用的粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石，也可采用碎卵石或卵石，不宜采用砂岩碎石。

211．衬砌混凝土必须采用强制式搅拌机搅拌，高频机械振捣，搅拌时间不应小于3min，振捣时间宜为10～30s，避免漏振、欠振、超振。掺引气剂或引气型减水剂时，应采用高频插入式振捣器振捣。

212．仰拱和底板混凝土强度达到5MPa后行人方可通行，达到设计强度的100%后车辆方可通行。

213．二次衬砌在初期支护变形稳定前施工的，拆模时的混凝土强度应达到设计强度的100%；在初期支护变形稳定后施工的，拆模时的混凝土强度应达到8MPa。

214．钢筋混凝土中由水泥、矿物掺合料、骨料、外加剂和拌合用水等引入的氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.10%。

215．混凝土拌合物的坍落度应符合理论配合比要求，偏差不宜大于±20mm。

216．施工单位每拌制50 m3混凝土或每工作班应测试含气量不少于1次。

217．新浇筑与邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温差不得大于20℃。

218．隧道底板每500m应采用同条件养护试件检测结构实体强度1次。

219．隧道仰拱每500m应采用同条件养护试件检测结构实体强度1次。

220．隧道仰拱每500m应制作抗渗性检查试件1组（6个），不足500m时，也应留置1组。

221．施作仰拱混凝土前必须清除隧底虚碴、淤泥、积水和杂物，超挖部分应采用同级混凝土回填。

222．仰拱填充混凝土不得与仰拱混凝土同时浇筑。

223．回填注浆的浆液强度检查每50m3留置3组抗压试件。

224．回填注浆应在衬砌混凝土强度达到设计强度的70%后进行。

225．辅助坑道衬砌可不做同条件养护试件试验。

226．隧道衬砌每200m应采用同条件养护试件检测结构实体强度1次。

227．隧道衬砌每200m应制作抗渗性检查试件1组（6个），不足200m时，也应留置1组。

228．石灰粉应为细磨生石灰，粒径不得大于0.2mm，氧化钙含量不得小于80%。

229．粉喷桩桩身无侧限抗压强度必须符合设计要求。检验数量：施工单位检查桩数的2%，并不少于5根。

230．被检粉喷桩在成桩28天后取3个试样检查无侧限抗压强度（桩顶以下0.5m、1.0m、1.5m各截取1个；也可在桩径方向1/4处、桩头至2/3桩长范围内垂直钻芯取3个）。

231．双壁钢围堰内外壁板及隔舱板的焊缝，应进行抗渗透试验。

232．墩台拆模时混凝土表面温度与环境温度之差不得大于15℃。

233．墩台混凝土宜连续浇筑。当分段浇筑时，混凝土与混凝土之间接缝，周边应预埋直径不小于16mm的钢筋或其它铁件，埋入与露出长度不应小于钢筋直径的30倍，间距不应大于直径的20倍。

234．预应力混凝土简支箱梁制造单位应取得规定的现场制梁生产资质。

235．预制预应力混凝土简支箱梁梁体应采用泵送混凝土连续灌筑、一次成型，灌筑时间不宜超过6h。

236．预制预应力混凝土简支箱梁混凝土灌筑时，模板温度宜在5～35℃，混凝土拌合物入模温度宜在5～30℃。

237．梁体混凝土采用蒸汽养护时，分为静停、升温、恒温、降温四个阶段；静停期间应保持棚温不低于5℃，浇筑完4小时后方可升温，升温速度不得大于10℃/h，恒温时蒸汽温度不宜超过45℃，梁体芯部混凝土温度不宜超过60℃，降温速度不应大于10℃/h；蒸养期间及撤除保温设施时，梁体混凝土芯部与表层、表层与环境温差不宜超过15℃；蒸汽养护结束后，应立即进入自然养护，时间不少于7d。

238．梁体混凝土采用自然养护时，梁体表面应采用草袋或麻袋覆盖，并在其上覆盖塑料薄膜，梁体洒水次数应能保持混凝土表面充分潮湿为度；当环境相对湿度小于60％时，自然养护不应少于28d；相对湿度在60％以上时，自然养护不应少于14d。当环境温度低于5℃时，梁体表面应喷涂养护剂，采取保温措施，禁止对混凝土洒水。

239．桥梁预施应力使用的张拉千斤顶额定吨位宜为张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍。使用前必须进行校正，校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业。张拉千斤顶的行程应满足张拉工艺的要求；

240．桥梁预施应力使用压力表应为防振型，最大读数应为张拉力对应压力值的1.5～2.0倍。精度不应低于1.0级。首次使用前必须经计量部门检定。使用时必须定期检定。检定有效期为一周。当使用0.4级时，检定有效期可为一个月；

241．桥梁预施应力使用油泵的额定压力应为张拉力对应压力值的1.5倍。油箱容量宜为张拉千斤顶总输油量的1.5倍；

245．张拉千斤顶、压力表和油泵等应配套校正、配套使用。当在使用过程中出现异常现象时，应重新校正。

243．先张法预应力混凝土简支箱梁制造拆模时的梁体混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体规定时，混凝土强度应达到设计强度的60％及以上，且能保证棱角完整。

244．拆模时的梁体混凝土芯部与表层、箱内与箱外、表层与环境温差均不宜大于15℃；气温急剧变化时不宜拆模。

245．梁体规格和梁体质量必须符合设计要求。施工单位、监理单位对出厂合格证、静载试验报告、张拉/放张记录和对外观进行100%检查。

246．施工单位在梁体拆模前进行一组同条件养护试件强度试验，混凝土强度应不低于25MPa，监理单位检查强度试验报告或见证试验。

247．工地焊接栓钉柔性联结器的焊接质量，每台班开始生产前应按规定的焊接工艺试焊2个栓钉，沿栓钉轴线弯曲30°,焊缝应完好没有任何损伤方为合格。

248．钢轨焊接接头必须按客运专线铁路钢轨焊接的有关要求进行型式检验和生产检验。

249．工地钢轨焊接宜优先采用接触焊，道岔内及两端与线路连接的钢轨锁定焊可采用铝热焊。

250．气温低于0℃时不宜进行工地钢轨焊接。气温低于10℃时，距轨端50cm范围的钢轨焊前应加热升温至35℃～50℃才能进行焊轨作业，焊后应采取保温措施。

251．钢轨焊缝及两侧各100mm范围内不得有明显压痕、碰痕、划伤等缺陷，焊头不得有电击伤。

252．由道岔前端和辙叉跟端接头焊缝决定的道岔全长偏差不得超过20mm。

253．客运专线新建桥梁、隧道、涵洞、轨道、路基支挡等结构应采用高性能混凝土。

254．骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率或碱—碳酸盐反应岩石柱膨胀率应小于0.10%。

255．当骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率在0.10～0.20%时，混凝土的碱含量应满足相关的规定；当骨料的砂浆棒膨胀率在0.20～0.30%时，除了混凝土的碱含量应满足相关的规定外，还应采取其他措施。

256.处于严重腐蚀环境下的混凝土结构，需采取必要的附加防腐蚀措施。

257.配制高性能混凝土时，水泥宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，混合材宜为矿渣或粉煤灰。有耐硫酸盐侵蚀要求的混凝土也可选用中抗硫酸盐硅酸盐水泥或高抗硫酸盐硅酸盐水泥。不宜使用早强水泥。

258.当骨料具有碱—硅酸反应活性时，水泥的碱含量不应超过0.60%； C40及以上混凝土用水泥的碱含量不宜超过0.60%。

259.用于钢筋混凝土的水泥的氯离子含量不宜大于0.10%，用于预应力混凝土的氯离子含量不宜大于0.06%。

### 260.细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂，也可选用专门机组生产的人工砂。不宜使用山砂。不得使用海砂。

261.细骨料筛分试验时，除5.00mm和0.63mm粒径的筛档外，其他粒径筛档的累计筛余百分率允许稍有超出分界线，但其总量不应大于5%。

262.细骨料的坚固性用硫酸钠溶液循环浸泡法检验，试样经5次循环后其质量损失应不超过8%。

263.粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋的混凝土保护层厚度的2/3（在严重腐蚀环境条件下不宜超过钢筋的混凝土保护层厚度的1/2），且不得超过钢筋最小间距的3/4。配制强度等级C50及以上混凝土时，粗骨料最大公称粒径不应大于25mm。

### 264.粗骨料应采用二级或多级级配，其松散堆积密度应大于1500kg/m3，紧密空隙率宜小于40%，吸水率应小于2%。

265.当粗骨料为碎石时，碎石的强度用岩石抗压强度表示，且岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于1.5。施工过程中碎石的强度可用压碎指标值进行控制。

### 266.混凝土用粗骨料应按要求分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。

267.骨料的碱活性应首先采用岩相法对其矿物组成和碱活性矿物类型进行检验，再根据活性矿物类型采用砂浆棒法或岩石柱进行检验。

268.混凝土拌合用水和蒸馏水（或符合国家标准的生活饮用水）进行水泥净浆试验所得的水泥初凝时间差及终凝时间差均不得大于30min，其初凝和终凝时间尚应符合水泥国家标准的规定。

269.混凝土拌合用水配制的水泥砂浆或混凝土的28d抗压强度不得低于用蒸馏水（或符合国家标准的生活饮用水）拌制的对应砂浆或混凝土抗压强度的90%。

270.施工单位应针对设计要求、施工工艺和施工环境等因素的特点，会同设计、监理各方，共同制定施工全过程的质量控制与保证措施。

271.混凝土的配合比应根据原材料品质、混凝土设计强度等级、混凝土耐久性以及施工工艺对工作性的要求，通过计算、试配、调整等步骤选定。

272. C30及以下混凝土的胶凝材料总量不宜高于400 kg/m3，C35～C40混凝土不宜高于450 kg/m3，C50及以上混凝土不宜高于500 kg/m3。

273.混凝土中粉煤灰掺量大于30%时，混凝土的水胶比不得大于0.45；预应力混凝土以及处于冻融环境的混凝土中粉煤灰的掺量不宜大于30%。

274.混凝土的总碱含量包括水泥、矿物掺合料、外加剂及水的碱含量之和。其中，矿物掺合料的碱含量以其所含可溶性碱计算。粉煤灰的可溶性碱量取粉煤灰总碱量的1/6，矿渣粉的可溶性碱量取矿渣总碱量的1/2，硅灰的可溶性碱量取硅灰总碱量的1/2。

275.钢筋混凝土中氯离子总含量包括水泥、矿物掺合料、粗骨料、细骨料、水、外加剂等所含氯离子含量之和。

276.钢筋混凝土中氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.10%，预应力混凝土的氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.06%。

277.硫酸盐侵蚀环境中的混凝土配合比应进行胶凝材料的抗蚀系数试验，抗蚀系数不应小于0.8%。

278.当混凝土原材料、施工环境温度等发生较大变化时，应及时调整混凝土配合比。

### 279.混凝土原材料应严格按照施工配合比要求进行准确称量，称量最大允许偏差应符合下列规定（按重量计）：胶凝材料（水泥、掺合料等）±1%；外加剂±1%；骨料±2%；拌合用水±1%。

### 280.一般情况下，含水量每班抽测2次，雨天应随时抽测，并按测定结果及时调整混凝土施工配合比。

### 281.冬季搅拌混凝土为提高混凝土，应优先采用加热水的预热方法调整拌合物温度，但水的加热温度不宜高于80℃；也可先将骨料均匀地进行加热，其加热温度不应高于60℃。水泥、外加剂及矿物掺合料可在使用前运入暖棚进行自然预热，但不得直接加热。

282.炎热季节搅拌混凝土时，宜采取措施控制水泥的入搅拌机温度不大于40℃。

283.混凝土宜在搅拌后60min内泵送完毕，且在1/2初凝时间前入泵。全部混凝土应在初凝前浇筑完毕。在交通拥堵和气候炎热等情况下，应采取特殊措施防止混凝土坍落度损失过大。

### 284. 混凝土入模前，应采用专用设备测定混凝土的温度、坍落度、含气量、水胶比及泌水率等工作性能；只有拌合物性能符合设计或配合比要求的混凝土方可入模浇筑。

285.当设计无要求时，混凝土的入模温度宜控制在5～30℃。

### 286.混凝土浇筑时的自由倾落高度不得大于2m，当超过此限值时，应采用滑槽、串筒、漏斗等器具辅助输送混凝土，保证混凝土不出现分层离析现象。

### 287.混凝土的浇筑应采用分层连续推移的方式进行，间隙时间不得超过90min，不得随意留置施工缝。

### 288.混凝土的一次摊铺厚度不宜大于600mm（当采用泵送混凝土时）或400mm（当采用非泵送混凝土时）。浇筑竖向结构的混凝土前，底部应先浇入50～100mm厚的水泥砂浆（水灰比略小于混凝土）。

289.在炎热季节浇筑混凝土时，应避免模板和新浇混凝土直接受阳光照射，保证混凝土入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温均不超过40℃。

### 290.浇混凝土与邻接的己硬化混凝土或岩土介质间浇筑时的温差不得大于15℃。

### 291.在任意养护时间，淋注于混凝土表面的养护水温度低于混凝土表面温度时，二者间温差不得大于15℃。

### 292.混凝土养护期间应注意采取保温措施，防止混凝土表面温度受环境因素影响（如曝晒、气温骤降等）而发生剧烈变化。养护期间混凝土的芯部与表层、表层与环境之间的温差不宜超过20℃（截面较为复杂时，不宜超过15℃）。

### 293.混凝土拆模后可能与流动水接触时，应在混凝土与流动的地表水或地下水接触前采取有效保温保湿养护措施养护14d以上，且确保混凝土获得75%以上的设计强度。

294.混凝土拆模时的强度应符合设计要求。当设计未提出要求时，侧模应在混凝土强度达到2.5MPa以上，且其表面及棱角不因拆模而受损时，方可拆除。

### 295. 一般情况下，结构或构件芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差大于20℃（截面较为复杂时，温差大于15℃）时不宜拆模。大风或气温急剧变化时不宜拆模。在寒冷季节，若环境温度低于0℃时不宜拆模。在炎热和大风干燥季节，应采取逐段拆模、边拆边盖的拆模工艺。

### 296.拆模后的混凝土结构应在混凝土达到100%的设计强度后，方可承受全部设计荷载。

297.当混凝土表面出现非外力裂缝时，普通混凝土结构表面的裂缝最大宽度不得大于0.20mm，预应力混凝土结构不得出现结构性裂缝。

298．混凝土碱含量是指混凝土中等当量氧化钠的含量，以kg/m3　　计；混凝土原材料的碱含量是指原材料中等当量氧化钠的含量，以　%计。等当量氧化钠含量是指氧化钠含量与0.658倍的氧化钾含量之和。

299．从事铁路混凝土工程施工的单位应建立现场试验室。现场试验室应由具有国家相应资质　的主管试验室授权，并应通过有关方面的检查验收，其试验检验能力应与工程性质和规模　相适应。

300．铁路混凝土工程应以　自动化搅拌站集中 　拌和方式进行施工。

301．工序之间应进行交接检验　，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或检查不合格的不得进行下道工序施工。

302．工程施工质量的验收均应在施工单位自检合格　的基础上进行。

303． 涉及结构安全的　试块\试件和现场检验项目　，监理单位应按规定进行平行检验或见证取样检测、见证检测。

304．对原材料、构配件和设备等的检验，应按　进场的批次　和本标准规定的抽样检验方案执行。

305．资料检查，包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）及检验报告，施工过程中重要工序施工记录、　自检和交接检验记录　、平行检验报告、见证取样检测报告等。

306．　主控项目　的质量经抽样检验应全部合格。一般项目的质量经抽样检验应全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，80%　的抽查点应控制在规定的允许偏差内，最大偏差不得大于规定允许偏差的　1.5　倍。

307．当对试块试件的试验结果有怀疑时，或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应由　有资质的法定检测单位　对实体质量进行检测鉴定，凡达到设计要求的检验批可予以验收。

308．模板及支（拱）架应具有足够的强度、刚度和稳定性；能承受所浇筑混凝土的　重力\侧压力及施工荷载　；保证结构尺寸的正确，并根据工程结构形式、地基承载力、施工设备和材料等条件进行施工工艺设计并编制施工技术方案，其弹性压缩、预拱度和沉降值应符合设计要求。

309．模板及支（拱）架必须安置于符合设计的可靠基底上，并有足够的　支撑面积和防排水或防冻措施　。

310．模板安装必须稳固牢靠，接缝严密，不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷　隔离剂　。浇筑混凝土前，模型内的积水和杂物应清理干净。

311．拆除承重模板及支（拱）架时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，除相关专业验收标准有特殊规定外，混凝土强度应符合下表的规定。

拆除承重模板时混凝土强度要求

| 序 号 | 结构类型 | 结构跨度（m） | 达到混凝土设计强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板、拱 | ＜2 | ≥ 50 |
| 2 | 梁 | ≤8 | ≥ 75 |
| 3 | 悬臂梁（板） | ＞2 | ≥ 100 |

312．钢筋在运输、加工和贮存过程中应防止　锈蚀污染和变形　。并按品种、规格和检验状态分别标识存放。

313．环氧涂层钢筋现场存放期不宜超过　6个月　。当环氧涂层钢筋在室外存放的时间需要　2个月　以上时，应采取保护措施，避免阳光、盐雾和大气暴露的影响。

314．钢筋阻锈剂的品种、质量应符合设计要求。使用钢筋阻锈剂应事先经过　试配和适应性实验　；钢筋阻锈剂与其他外加剂联合使用时，在搅拌时需首先加入钢筋阻锈剂后再加入其他外加剂，搅拌时间可延长1～3min，钢筋阻锈剂应能在混凝土中均匀分布。

315．弯起钢筋应弯成平滑的曲线，其弯曲半径不得小于钢筋直径的　10　倍（光圆钢筋）或　12　倍（带肋钢筋）。施工单位按钢筋编号各抽检10%，且各不少于　3　件。

316．在整个施工过程中，应随时检查环氧涂层钢筋的涂层损伤缺陷情况，每米环氧涂层钢筋上小于　25mm2　的涂层缺陷的总面积不得大于钢筋表面积的0.1%。

317．混凝土工程应采用质量密度为　2200～2550　的混凝土。

318．混凝土所用的原材料应按　品种　、规格和　检验状态　分别标识存放。

319．混凝土应根据强度等级、耐久性等设计要求和原材料品质以及施工工艺、可能的环境条件变化等进行多组配合比设计。配合比选定试验应提前进行，留出足够的时间进行配合比调整。当混凝土所用的　主要原材料\施工工艺\环境条件　等发生变化时，必须重新选定配合比。

320．混凝土拌和物的入模含气量应满足设计要求。施工单位进行含气量试验，监理单位　见证实验　。

321．混凝土的强度等级必须符合设计要求。预应力混凝土、喷射混凝土、蒸汽养护混凝土的抗压强度标准条件养护试件的试验龄期为　28　，其他混凝土抗压强度标准条件养护试件的试验龄期为　56　。

322．普通混凝土结构表面的非受力裂缝宽度不得大于　0.2mm　，预应力混凝土结构表面不得出现裂缝。

323．预应力筋张拉设备应定期维护，测力传感器、仪表和量具应按检定周期定期检定。张拉设备应　配套标定配套使用　。当在使用过程中出现异常现象或在设备检修后，应重新标定。

324．后张法预应力筋张拉前，应对孔道摩阻损失、扩孔段摩阻损失和锚口摩阻损失进行实际测定；先张法折线配筋张拉前，对折线筋摩阻损失进行实际测定。根据实测结果对张拉控制应力做适当调整，并经　监理单位和设计单位　认可。

325．预留孔道所用的金属螺旋管、塑料波纹管、橡胶棒（管）等和先张预应力筋隔离套管使用前应进行外观检查，其表面应　无油污损伤和孔洞

326．后张法预应力筋预张拉或初张拉时，混凝土强度必须符合设计要求。当设计无具体要求时，初张拉时混凝土强度应达到设计强度的　80%　。后张法预应力筋终张拉或先张法预应力筋放张时，混凝土强度等级和弹性模量必须符合设计要求。

327．后张法预应力构件的预应力筋断裂或滑脱数量不得超过预应力筋总数的　5‰　，并不得位于结构的　同一侧　，且每束内断丝不得超过1根。先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。

328．水泥浆试件应在压浆地点随机抽样制作。水泥浆的抗压强度必须符合设计要求。对于在压浆后　28天　内需要移动的构件，应在压浆地点随机抽样制作同条件养护水泥浆试件，移动混凝土构件时水泥浆的抗压强度必须符合设计要求；当设计无要求时水泥浆的抗压强度应大于设计强度的　75%　。

329．预应力筋锚固后的外露部分宜采用　机械切割　。外露长度应符合设计要求；当设计无规定时，后张法预应力筋外露长度不宜小于预应力筋直径的1.5倍，且不宜小于30 mm。

330．钢筋保护层厚度：采用满足精度要求的　钢筋保护层厚度检测仪　现场测定混凝土保护层的实际厚度，90%测点实测厚度不得小于设计值。

331．同厂家、同型号、同交货状态的环氧涂层钢筋，直径不大于20 mm的以　2吨　为一批，直径大于20 mm的以　4吨　为一批，当不足上述数量时也按一批计，施工单位每批应至少随机抽取1根进行涂层厚度、连续性和柔韧性检验，监理单位全部见证检验。

332．受拉区内的光圆钢筋末端应作成彼此相对的180°弯钩，绑扎接头的搭接长度（由两钩端部切线算起）应符合：受拉区　30D+半圆行弯钩　　，受压区　30D　；带肋钢筋应作成彼此相对的90°弯钩。绑扎接头的搭接长度（由两钩端部切线算起）应符合：受拉区　35D+直角形弯钩　，受压区　25D　。

333．混凝土抗裂性能以试件侧面的开裂程度进行判定，试件侧面裂缝宽度　越小　，开裂出现的时间　晚　，混凝土的抗裂性能　越好　。

334．配制混凝土时宜优先选用中级细骨料。当采用粗级细骨料时，应提高砂率，并保持足够的　水泥或胶凝材料　用量，以满足混凝土的和易性；当采用细级细骨料时，宜适当降低　砂率　。泵送混凝土、抗渗混凝土宜选用中细骨料。

335．细骨料应采用　岩相法、砂浆棒法　检验其碱活性，且砂浆棒的膨胀率应小于0.10%，否则应按本标准的要求采取技术措施。

336．粗骨料应采用　岩相法　检验其矿物组成。若粗骨料含有碱—硅酸反应活性矿物，其砂浆棒膨胀率应小于0.10%。

337．用拌和用水配制的水泥砂浆或混凝土的28 d抗压强度不得低于用　蒸馏水　拌制的对应砂浆或混凝土抗压强度的90%。拌和和养护用水不得采用　海水　。

338．混凝土电通量快速测定方法应通过测定混凝土在直流恒电压作用下通过的电量值大小来评价混凝土原材料和配合比对混凝土抗渗透性能的影响，也可用来间接评价混凝土的　密实性　。

339．混凝土电通量快速测定方法适用于直径为95～102mm，厚度为51±3mm的　素混凝土芯样　。不适用于　掺亚硝酸盐的混凝土　。

340．使用矿物掺和料首先是为了混凝土的　耐久性　需要，而不是单纯地出于降低混凝土成本。

341．我国混凝土质量不如欧美等发达国家的重要原因之一，在于对　骨料粒形和级配　的不够重视和骨料的质量较差。

342．骨料的堆积密度和表观密度是骨料级配的反映，堆积密度越大，则级配　好　，空隙率越小。

343．为了保证混凝土浇筑的通畅，骨料的最大粒径应不超过钢筋最小间距和保护层厚度的　3/4　，后者同时也是为了保证混凝土保护层抗渗性的需要。

344．混凝土的抗冻性可用多种指标表示，如标准试验条件下经反复冻融后混凝土试件的　动弹性模量损失\质量损失\长度增加\体积膨胀　。

345．当工程中粗、细骨料均具有碱—硅酸反应活性时，若分别取粗、细骨料按本方法试验的28d龄期试件长度膨胀率均小于　0.10%　，则将矿物掺和料和外加剂抑制混凝土碱—硅酸反应评定为有效。

346．抗蚀系数大于　0.8　时，判定水泥胶砂抗硫酸盐侵蚀性能合格。

347．提高混凝土的耐久性，引气剂起到十分重要的作用。混凝土中掺入少量引气剂后，就能使每方混凝土中引入数千亿个微小气泡，使混凝土的　抗冻融　性能大大提高。

- 选择题：本题共122小题

1. 钻芯法检测砼强度时，钻取的芯样其高与直径之比应在 B

范围内。

A．3～4          B.1～2         C.1～3         D.2～3

2.规范中要求: 对于连续进场的同料源、同品种、同规格的细骨料进行检测时,每批料不大于  C  t或 C  m3.

A．500；400    B.800；500      C.600；400     D500；300

3.用李氏瓶法做砂的表观密度时，试样放入容量瓶后应静止 B 小时。

A．12          B.24           C.2           D.48

4.HRB335Φ22的钢筋其弯芯直径为     C   。

A．22        B.11           C.66         D.88

5.R235φ14的圆钢,其公称面积为153.9mm2,已知其屈服力为45kN,最大力为69 kN,计算后得其屈服点为 A 和抗拉强度 A 。

A．290；450    B.292；448     C.295；450     D.290；455

6.P·O普通硅酸盐水泥其初凝时间不得早于　B  min终凝时间不得迟于  B    h.

A．45；6.5      B.45；10      C.50；8       D.45；7.5

7.同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的粉煤灰以每批不大于

D  吨进行抽检。

A．60        B.90          C.100          D.120

8.同厂家、同品种、同规格、同批号的锚具以每批不大于  C

套进行抽检。

A．500       B.800         C.1000          D.120

9.注浆材料28天的抗压强度不应小于  A  MPa,24小时抗折强度

应小于   A MPa、浆体水灰比不宜大于　A  。

A．50；10；0.34      B.42.5；16；0.34      C.32.5；10；0.32                  D.42.5；8；0.34

10．研究表明，过高过低的混凝土温度对梁体混凝土的灌注质量、密实性均有较大的影响，因此规定混凝土的入模温度宜控制在

B   度。

A．5～25      B.5～30     C.10～37         D.5～35

11.细粒土中粗粒组质量少于总质量   A   %土称为细粒土。

A． 25       B. 30       C.20           D.35

12．路基顶面以下    B     ㎝称为上路床。

A．0～60     B.0～80     C.80～150         D.0～150

13．原土试样中粗粒组质量少于总质量   C   %的土称为粗粒土。

A． 25       B. 70       C50           D.45

14．细集料在做含泥量和泥块含量时，试样应浸泡  A   和   A  时间。

A．2h；24h    B24h；24h    C12h；24h    D.24 h；12 h

15．细集料颗粒筛分析中规定，除5.00㎜和0.63㎜筛档外，砂的实际颗粒级配允许稍有超出分界线，但总量不应大于  C  %。

A． 8       B.10       C.5           D.12

16．我们以细集料的细度模数来划分砂的粗、中、细程度，已知砂的细度模数为2.2，请指出它应属于  C  砂。

A． 粗        B.中         C.细         D.特细砂

17．用雷氏夹法检测水泥安定性时，已在30±5分钟内将水加热到沸腾了，请问还需要恒沸  D  时间。

A．2 h±10分钟  B. 3 h±3分 C.5 2 h±5分钟 D.3 h±5分钟

18.在做水泥胶砂试验时, 胶砂应分    A    次装入试模。

A． 2       B.3        C.不用分层、一次装入即可     D.4

19．普通32.5硅酸盐水泥其3天抗折、抗压强度应为   A  和   A  MPa。

A．2.5；11.0    B.3.5；16.0   C3.5；17.0   D.3.5；22.0

20．水泥抗折中，抗折荷载应精确到 B kN；强度应精确到  B  MPa。

A．0.1；1   B.0. 1；0.1   C.0.01；0.01   D.0.1；0.01

21.钢筋在焊接时，   A   在常温下易焊接。

A.低碳钢      B.中碳钢      C.高碳钢

22.钢筋的   B  是结构设计的确定钢材许用应力的主要依据。

A.抗拉强度    B.屈服强度    C.伸长率

23.断后伸长率与标距长度有关，原始标距越大，伸长率  B   。

A.越大        B.越小        C.相等

24.电弧焊接头双倍复检后，   B   脆断，则判断该批焊件不合格。

A.2根        B.3根       C.4根

25.非预应力钢筋力学性能和工艺性能要做     B   参数。

A.3个        B.4个        C.5个

26.试验机各级度盘应该满刻度的  B    开始使用，直至100%。

A.0           B.20%        C.1/3

27.在试验室制备混凝土拌合物时，拌合时试验室温度应保持在   B   ，所用材料的温度与试验室温度保持一致。

A.20±100C     B.20±50C     C.20±60C

28.试验室拌合混凝土时，材料用量应以质量计，称量精度：骨料为   B   、水、水泥、掺和料、外加剂均为      。

A.±2% ±1%    B.±1% ±0.5%   C.±1% ±1%

29．在砼试验过程中应连续均匀地加荷，混凝土强度等级≥C30且<C60时，加荷速度取每秒钟   A    MPa。

A.0.5～0.8      B.0.3～0.5       C.0.8～1.0

30.混凝土的电通量是指在60V直流恒电压作用下  A   h内通过混凝土的电量。

A.6             B.8            C.10

31.混凝土自然养护时,混凝土强度达到   A  MPa以前,不得在其上踩跳或安装模板支架。

A. 1.2           B.1.0          C.1.5

32.细骨料应采用砂浆棒检验其碱活性,砂浆棒的膨胀率应小于  C %,否则应按补充标准要求采取技术措施。

A.0.12          B.0.15         C.0.10

33.硅酸盐水泥熟料中的主要成分有C3S、C2S、C3A和C4AF等、  A是水泥早期强度的主要来源。

A.C2S            B.C3A           C.C4AF

34.为有效改善混凝土抗化学侵蚀性能，粉煤灰最佳替代量一般应在     A %以上。

A.20               B.15           C.25

35.湿喷混凝土所用的液体速凝剂应进行与水泥相容和速凝效果检验,其含量不宜超过水泥重量的  B   。

A.10%              B.5%           C.8%

36.大体积混凝土应提前养护,且养护时间不应少于  B  d。

A.14               B.28           C.7

37.工程中的安全、卫生、环境保护和公众利益起决定作用的检验项目是   C   。

A.一般项目         B.检验批       C.主控项目

38.隐蔽工程在隐蔽前应向施工单位通知   B   单位组织验收,并应形成验收文件,地基处理等重要分部工程验收时,勘察设计单位应派人参加。

A.设计院           B.监理         C. 政府部门

39.土工合成材料铺织后,严禁直接碾压,严禁运输,碾压机械直接在土工合成材料上行走,应及时填土(砂)覆盖,待上覆土后采用轻型碾压机械压实,只有当上覆土填层厚度大于   B  后,方能用重型压实机械压实。

##### A.1.0m              B.0.6m          C.0.8m

40.预制梁混凝土拌和物入模前含气量应控制在   A   。

A.2～4%             B.1～2％         C. 2～3%

41.梁体应采用泵送混凝土连续浇筑,一次成型,灌筑时间不宜超过  A  或不得超过混凝土的初凝时间。

A.6h               B.10h            C.8h

42.张拉用千斤顶的校正系数不得大于1.05,油压表的精度不得低于1.0级,千斤顶标定有效期不得超过一个月,油压表不得超过  C  。

A.2周              B.3周           C.1周

43.处于氯盐环境下的后张法预应力混凝土结构预留孔道应采用  A  。

A.塑料波纹管       B.优质PVC管     C.镀锌钢管

44.普通混凝土结构表面的非受力裂缝宽度不得大于 A  mm,预应力混凝土结构表面不得出现裂缝。

### A.0.20            B.0.10            C. 0.15

45.明洞回填,拱背填土的厚度应满足设计要求,必须分层夯实,每层厚度不大于  A   m,其两侧回填的土面差不得大于  A   m。

A.0.3 、 0.5    B.0.5 、 0.8      C.0.5 、 0.3

46.纤维混凝土的施工方法是采用强制搅拌,搅拌时间不小于  B   min,注意纤维的均匀性。

A.2              B.3               C.1

47.矿物外加剂可以袋装和散装，袋装每袋净质量不得少于标志质量的98%,随机抽取20袋,其总质量不得少于标志质量的  C  倍。

###### A.10         B.15           C.20

48.锚、夹具抽检且不得超过1000套,外观检查抽取10%，且不少于10套。对其中有硬度要求的零件做硬度检验，硬度检验抽取  B 。

A.3%        B.5%          C.8%

49.基床表层配碎石不均匀系数不得小于15,0.02mm以下颗粒质量百分率不得大于  A  。

A.3%        B.2%          C.5%

50.道岔钢轨件及组装长度均应按轨温  A  0C为基准测量。

A.20        B.25           C.15

51.采用客运专线盆式橡胶支座时,支座支承垫石混凝土标号不宜低于  B   。

A.C30         B.C50       C.C60

52.水泥强度仲裁试验或其他重要试验应用   C  ,其他试验可用饮用水。

A.饮用水      B.矿泉水     C.蒸馏水

53.在水泥室进行试验时,水泥、砂、水和试验用具的温度与试验室相同，称量用的天平精度应为±1g，当用自动滴管加225mL水时，滴管精度应达到  A  mL。

A.±1         B.±0.5      C.±2

54.交接检验是指由  A   的承接方与完成方共同检查并对可否继续施工做出确认的活动。

A.施工        B.建设       C.监理

55.当钢筋的品种、级别或  A   需做变更时，应按规定程序办理设计变更文件。

A.规格        B.数量       C.材质

56.粗骨料为碎石时,碎石的强度可用岩石抗压强度表示,且岩石抗压强度与砼强度等级之比不应小于1.5，预制梁用碎石与砼强度等级之比为不应小于  C   。

###### A.1           B.1.5        C.2

57.监理单位按施工单位抽样数量的10%平行检验压实系数K或孔隙率n,见证   B  地基系数K30抗测。

A.20%          B.100%       C.10%

58.按工件、工序、材料、设备和施工工艺等划分的工程单位是

A    工程。

A.分项         B.单位       C.分部

59.监理单位由专业监理工程师组织检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收,   C   参与单位工程的质量验收。

A.监理工程师   B.管理员    C.总监理工程师

60.300～350km/h铁路基床表层采用   A  。

A.级配碎石     B.级配砂砾石   C.级配碎卵石

61.检验批验收应在施工单位自行组织检验评定的基础上,由  A   组织进行。

A.监理工程师     B.总监        C.监理员

62.客运专线铁路隧道衬砌混凝土防水等级最小为P8,因此对衬砌混凝土还要进行抗渗性能的检验,要求衬砌每   B   m做一组抗渗试件进行检验。

- A.100           B.200          C.500

63.当利用冷拉方法矫直钢筋时,钢筋的矫直伸长率为:Ⅰ级钢筋不得大于2%,Ⅱ级、Ⅲ级钢筋不得大于  B  %。

- A.2             B.1           C.1.5

64.冬季钢筋的闪光对焊宜在室内进行,焊接时的环境气温不宜低于00C，在困难条件下,对以承受静力荷载为主的钢筋,闪光对焊的环境气温可适当降低,最低不应低于  A   0C。

A.-10           B.-5           C.5

65.在同条件下完成并经外观检查合格的焊接接头,以  B   个作为一批,不足200个,也按一批计,从中切取6个试件,3个作拉力试验,3个作冷弯试验。   A.300               B.200             C.100

66.为有效改善混凝土抗化学侵蚀性能,粉煤灰最佳替代量一般应在  A

以上。

A．20%               B.15%            C.30%

67．配制混凝土时，细骨料的级配除5.00mm和0.63mm筛档外,砂的累计百分率相比允许稍有超出分界线,但其总量不应大于  B  %。

A.3            B.5           C.10

68.钢筋混凝土结构的混凝土氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.10%,  预应力混凝土结构的混凝土氯离子总含量,不应超过胶凝材料总量的  A   %。

A.0.06           B.0.10          C.0.05

69.冬季搅拌混凝土前,应先经过热工计算,并经试拌确定水和骨料需要预热最高温度以满足混凝土最低入模120C要求,应优先采用加热水的预热方法调整,拌合物温度,但水的加热温度不宜高于   C   0C。

A.50            B.100           C.80

70.当浇筑层的高度较大时,尤应控制拌和物的坍落度,并且使用串筒浇筑,一般情况下,泵送下料口应能移动,当泵送下料口固定时,固定的间距不宜过大,一般不大于   B  。

A.1m            B.3m           C.5m

71.在炎热气候条件下,混凝土入模时的温度不宜超过300C。控制砼入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温不超过  C   。

A.300C           B.500C         C.400C

72.新浇混凝土与邻接的硬化的混凝土或岩石土介质间的温度差不得大于  A   0C。

A.20            B.30           C.25

73.浇筑大体积混凝土应沿高度均匀分段,分层浇筑分段土数目宜减少,每段混凝土厚度应为   A   。

A.1.5～2.0m       B.1.0～1.5m    C.1.0～2.0m

74.梁体混凝土应采用快速、稳定、连续、可靠的浇灌方式在全梁范围内水平分层连续浇筑成型，每片梁的浇注时间不超过   B  。

A.5h            B.6h          C.10h

75.混凝土的蒸汽养护可分为，静停、升温、恒温、降温四个阶段，混凝土的降温速不宜大于   B  。

A.50C/h          B.100C/h      C.150C/h

76.水下混凝土的坍落度宜180～220mm,泵送混凝土的水泥用量为350kg/m3左右,掺入掺和料后,宜为  A   kg/m3。

- A.300            B.250         C.350

77.仰拱和底板混凝土强度达到5MPa后行人方可通行,达到设计强度的   B   后车辆方可通行。

A．50%               B.100%            C.75%

78.当工地昼夜平均气温3d低于50C或最低气温低于-30C时,应采取冬期施工措施. 当工地昼夜平均气温高于  C    0C时,应采取夏期施工措施。

- A.25             B.30          C.35

79.二次衬砌在初期支护变形稳定前施工的，模时混凝土强度应达到设计强度100%，在初期支护变形后施工的，拆模时凝土强度达到  C  。

- A.10MPa          B.5MPa        C.8 MPa

80.当选用路堤填料时用硬质岩石及不易风化的软质完的碎石时,应级配较好,块石类填料的粒径不得大于  B.   。

- A.20cm           B.15cm        C.25cm

81.基床表层以下级配碎石级配应符合设计要求,其颗粒中针状,片状碎石含量不应大于10%,黏土团及有机物含量不应超过   C  。

- A.1%            B.3%            C.2%

82.预制梁主要有三种类型， 构件 B 不属于此三种类型。

A.单线箱梁    B.复式箱梁    C.双线箱梁    D.多片式T梁三种类型

83.环境  D 不属于冻融破坏环境。

A.微冻地区+频繁接触水    B.微冻地区+水位变动区    C.严寒和寒冷地区+水位变动区    D.严寒和寒冷地区

84.水泥储运过程中，   B   不符合标准要求。

A.装运水泥的车、船应有棚盖。   B.贮存水泥的仓库应设在地势较高处，周围不应设排水沟。

C.在装卸、搬移过程中不得抛掷袋装水泥 D.临时露天堆放时应上盖下垫。

85.下列对水泥的技术要求中，  C   与《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》中的规定不符。

A. 80µm方孔筛筛余≤10.0%（普通硅酸盐水泥）    B. 碱含量≤0.80%    C. 游离氧化钙含量≤1.5%    D.氧化镁含量≤5.0%

86.下列对粉煤灰的技术要求中，（ A ）与《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》中的规定不符。

A.氯离子含量不宜大于0.2%    B.干排灰含水量≤1.0%    C.氧化钙含量≤10%(硫酸盐侵蚀环境)    D. SO3含量≤3.0%

87.下列对细骨料的技术要求中，   D  与《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》中的规定不符。

A.氯离子含量小于0.02%    B.轻物质含量≤0.5%    C. 硫酸盐侵蚀环境中氧化钙含量≤10%    D.泥块含量≤1.0%

88.下列对粗骨料的技术要求中，  D   与《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》中的规定不符。

A.氯离子含量小于0.02%    B. 硫化物及硫酸盐含量（折算成SO3）≤0.5%    C.用于C30混凝土的针片状颗粒总含量≤10%    D.泥块含量≤0.5%

89.下列对外加剂的技术要求中，  B   与《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》中的规定不符。

A.硫酸钠含量≤10.0%    B.相对耐久性指标（200次）≥60%    C.碱含量≤10.0%     D.常压泌水率比≤20%

90.下列外加剂的性能中，  A   不是品质优异的外加剂应具备的性能。

A.引气量大    B.坍落度损失小    C. 减水率高   D.能明显提高混凝土耐久性

91.当设计无具体要求时，混凝土拌和物入模含气量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》中的相关规定。其中，  C   与标准要求不一致。

A.冻融作用等级为D1时含气量≥4.0%    B.冻融作用等级为D2时含气量≥5.0%    C.无抗冻要求时含气量也不作要求    D.冻融作用等级为D4时含气量≥5.5%

92．铁路混凝土工程的各类质量检测报告、检查验收记录和其他工程技术管理资料，必须按规定及时填写，并且严格履行　B　签字确认制度。施工质量验收资料的归档整理应符合有关规定的要求。

A．试验员　　　　B. 责任人　　　C.监理工程师

93．铁路混凝土工程施工中所采用的承包合同文件和工程技术文件等对施工质量的要求不得低于本标准的规定。当设计文件（或设计规范）及各专业施工质量验收标准要求的质量指标高于本标准的规定时，应按　A　办理。

A．高标准　　　　B. 本标准　　　　C.两者均可

94．工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验，根据相关标准以　A　形式对工程质量达到合格与否做出确认。

A．书面　　　　B. 口头　　　C.监理工程师均可

95．见证取样检测是指在监理单位或建设单位监督下，由　A　单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

A．施工　　　　B. 监理　　　　C.建设

96．交接检验是指由　A　的承接方与完成方共同检查并对可否继续施工做出确认的活动。

A．施工　　　　B. 监理　　　　C.建设

97．工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目称为　　A　。

A．主控项目　　　　B. 一般项目　　　C.检验批

98．混凝土结构耐久性在预定作用和预期的维护与使用条件下，结构及其部件能在预定的期限内维持其所需的　A　性能要求的能力。

A．最低　　　　B. 最高　　　　C.平均

99．胶凝材料是指用于配制混凝土的水泥与粉煤灰、磨细矿渣粉和硅灰等活性矿物掺和料的总称。水胶比则是混凝土配制时的　A　总量之比。

A．用水量与胶凝材料　B. 用水量与水泥与粉煤灰  C. 水泥与粉煤灰

100．混凝土碱含量是指混凝土中等当量氧化钠的含量，以kg/m3计；混凝土原材料的碱含量是指原材料中等当量氧化钠的含量，以质量百分率计。等当量氧化钠含量是指氧化钠含量与　A　倍的氧化钾含量之和。

A．0.658　　　B.  0.618     C.  0.638

101．分项工程应由监理工程师组织施工单位分项工程　A　等进行验收。

A. 技术负责人 　 B.工班长　　C.项目经理

102．模板及支（拱）架的材料质量及结构必须符合施工工艺设计要求。施工单位、监理单位必须　A　检查。

A.全部　　　B.部分　　　C.对重要部分

103．拆除承重模板及支（拱）架时的混凝土强度应符合设计要求。施工单位拆模前进行一组同条件养护试件强度试验；监理单位　A　试验。

A. 见证         B.抽样　　　　　C.对比

104．当钢筋的品种、级别或　A　需做变更时，应按规定程序办理设计变更文件。

A. 规格　　　　　B.数量　　　　C.材质

105．环氧涂层钢筋架立后，　A　在其上行走，应防止工具或重物跌落其上，并应规定可移动设备的位置，以免损伤环氧涂层钢筋。

A. 不宜　　　　　B.可　　　　C.禁止

106．钢筋阻锈剂的品种、质量应符合设计要求。使用钢筋阻锈剂应事先经过试配和适应性试验；钢筋阻锈剂与其他外加剂联合使用时，在搅拌时需首先加入钢筋阻锈剂后再加入其他外加剂，搅拌时间可　A　1～3min，钢筋阻锈剂应能在混凝土中均匀分布。

A. 延长　　　　B.缩短　　　　　C.没要求

107．钢筋接头的外观质量，施工单位、监理单位全部检查。焊接接头的力学性能检验以同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每接头为一批，不足A个也按一批计。

A. 200个；200个　B. 100个；100个　C. 60个；60个

108．焊（连）接接头在受弯构件的受拉区不得大于　A　，轴心受拉构件不得大于　A   。

A. 50%；25%　　B.25%；50％　　C.20％；20％

109．钢筋保护层垫块位置和数量应符合设计要求。当设计无具体要求时，构件侧面和底面的垫块数量不应少于  A 个/m2。

A.4           B.6           C.5

110．当运至现场的混凝土发生离析现象时，应在浇筑前对混凝土进行二次搅拌，但　A　。

A.不得加水　　　B.可适量加细骨料　　　C.可适量加水

111．经试验证明能满足混凝土耐久性要求时，烧失量指标可适当放宽，但用于C50以下混凝土时，不得大于  A  ，用于C50及以上混凝土时，不得大于  A     。

A.8%，5%      B.6%，3％      C.10%，5％

112．矿物掺和料硅灰的检验要求同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每　C　t为一批，不足　C　t时也按一批计。

A.30，30　　　B. 60，60　　　C.120，120

113．混凝土拌制过程中，应对混凝土拌和物的坍落度进行测定，施工单位每拌制50 m3或每工作班测试不应少于1次。监理单位　A检查测试结果。

A.全部　　　　　　B.50％　　　　　　C.20%

114. 冬期施工时，混凝土的入模温度不应低于5℃；夏期施工时，混凝土的入模温度不宜高于气温且不宜超过30℃。施工单位每工作班至少测温　A　次并填写测温记录。监理单位至少测温　A　次。

A.3，1　　　　　B.1，1　　　　C. 6，3

115．混凝土强度达到1.2 MPa以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。大体积混凝土的养护时间不宜小于　A　d。

A.28　　　　　B.14　　　　　　C.7

116．后张法预应力筋张拉前，应对孔道摩阻损失、扩孔段摩阻损失和锚口摩阻损失进行实际测定；先张法折线配筋张拉前，对折线筋摩阻损失进行实际测定。根据实测结果对张拉控制应力做适当调整，并经监理单位和  A   认可。

A. 设计单位       B.建设单位　　　　C.质量监督站

117．处于氯盐环境下的后张法预应力混凝土结构，预留孔道应采用    A  。

A. 塑料波纹管      B.优质PVC管　　　C.镀锌钢管

118．水泥浆试件应在压浆地点随机抽样制作。水泥浆的抗压强度必须符合设计要求。施工单位每工作班至少留置一组（　A　块）边长为70.7 mm立方体试件，必要时增加留置一组同条件养护试件。监理单位全部检查。

A.6                B.3              C.12

119.混凝土工程完成后，应对混凝土的实体质量进行核查。具体核查项目和数量应由　A　、监理单位、施工单位等各方共同根据结构、构件的特点和重要性确定。

A.建设单位　　　　　B.设计单位　　　　C.质量监督站

120．钢筋保护层厚度：采用满足精度要求的钢筋保护层厚度检测仪现场测定混凝土保护层的实际厚度，90%测点实测厚度不得小于设计值。路基：每支挡结构不少于　A　处，每处不少于　A　个点。

A.三，10　　　　　　B.二，8　　　　　C.四，12

121．在进行弯曲试验前检查环氧涂层的针孔数，每米长度上检测出的针孔数不应超过 A 个，且不得有肉眼可见的裂缝、孔隙、剥离等缺陷。

A.4                B.6               C.10

122．当粗骨料为碎石时，碎石的强度可用岩石抗压强度表示，且岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于1.5。施工过程中碎石的强度可用  A  进行控制。

A. 压碎指标值       B. 岩石抗压强度    C.坚固性

二、判断题20题：

- 在同条件、同环境、同方法、同操作人员做出的试验绝对结果一样 （错）

2.细骨料筛分前的试样质量和筛分后的质量不得相差2%。（错）

- 细骨料的云母含量是以两次试验测定值的算术平均值做为试验的结果。（对）

- 钢筋取样应在同一批钢筋中随机调取一根进行截取。（错）

- 做细骨料的表观密度时水温为18度，则可以不进行修正。（错）

5.细骨料和粗骨料取样的代表数量都按不超过400㎡或600吨为一个批次进行抽检。（对）

- 做粗、细骨料含泥量时都必须使用2.5㎜的筛。（错）

- 做粗、细骨料泥块量时试样都需泡水24小时。（对）

- 试砼件抗压都是以三个抗压值的算术值作为其强度值。（错）

- 水泥检测都要求有7天和28天的抗压、抗折强度。（错）

9.Q235的盘条和R235的光圆钢筋其屈服点相同。（对）

10.用比色法检测砂中有机物含量时，若溶液颜色深于标准色则判定有机物含量合格。（错）

11.做安定性试验时、试饼法可做为有争议时判定试验。（错）

12.做粗骨料压碎值时，压力机应加压到300KN，并稳定5S。（错）

13.粗骨料压碎值是以三次结果的平均值做为其代表值。（对）

14.普通硅酸盐水泥32.5和32.5R在抗折、抗压强度上要求是一样的（错）

15.普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥在常规试验中，技术指标都相同。（错）

18.5～10㎜规格的碎石也应做压碎值。（对）

19.在用比色法做粗集料的有机物含量时，应先筛除大于20㎜以上的颗粒。（对）

20.细骨料的含泥量和泥块含量试验都要求两次试验结果相对误差不超过0.5%。（错）

三、问答题31题

1.怎样理解混凝土结构的耐久性？

答：混凝土结构的耐久性是指在预定作用和预期的维护与使用条件下，结构及其部件能在预定的期限内维持其所需的最低性能要求的能力。

2.如何划分铁路混凝土结构所处的环境类别和作用等级，不同环境类别的什么等级的需采取附加防腐蚀措施？

答：铁路混凝土结构所处环境类别分为碳化环境、氯盐环境、化学侵蚀环境、冻融破坏环境和磨蚀环境。不同环境类别又分为以下等级：碳化环境（T1、T2、T3），氯盐环境（L1、L2、L3），化学侵蚀环境（H1、H2、H3、H4），冻融破坏环境（D1、D2、D3、D4），磨蚀环境（M1、M2、M3）。处于氯盐环境L3级，化学侵蚀环境H3、H4级，冻融破坏环境D3、D4级，磨蚀环境M3级的混凝土结构还应采取附加防腐蚀措施。

3、钢筋焊接质量如何检查？

答：  钢筋焊接质量应对现场钢筋骨架的焊接部位进行随机取样，对焊缝长度、宽度、厚度进行测量评定，然后进行试拉，试验时如果在焊接部位之外断裂，则为合格，否则为不合格。

4、怎样确定工地配合比？

答：试验室试配的砼配合比是以骨料表面干燥时计算的理论配合比。工地进行砼拌制时，试验室根据粗、细骨料的实际含水量换算成实际施工拌制的材料用量配合比，以配料通知单通知工地执行。

5.什么是混凝土结构耐久性？

答：在预定作用和预期的维护与使用条件下，结构及其部件能在预定的期限内维持其所需的最低性能要求的能力。

6.什么是碱活性骨料？

答：在一定条件下会与混凝土中的碱发生化学反应，导致混凝土结构产生膨胀，开裂甚至破坏的骨料。

7.什么是过渡段？

答：路堤与桥台、路堤与横向构筑物，路堤与路堑、路堑与隧道等衔接处的过渡区域。

8.什么是改良土？

答：通过在土中掺入石灰、水泥等掺和料改变土的化学成分或掺入中、粗砂；卵、碎石及砾石等材料改变土的颗粒级配，提高了工程性能指标的土体。

9.什么是主控项目？

答：工程中的安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

10.新标准对铁路桥涵工程混凝土和隧道工程混凝土同条件养护试件的取样和养护是怎样规定的?对每一个桥台，每孔梁每片板

答：（1）桥梁每墩台、每孔（片）梁和隧道200m衬砌应按不同强度等级用同条件养护试件分别检测结构物实体强度不少于一次。（2）同条件养护试件必须与现场结构物放在一起养护。

11.优选高效减水剂时，应考虑哪些问题？

答：选高效减水剂时，应注意选用减水率高（＞20％），与水泥相容性好，含碱低，坍落度经时损失小的品种。

12. 高性能砼配合比设计的三大法则是什么？

答:水灰比法则、最大密实度法则、最小单位用水量法则。

13.高性能砼配合比需要确定的六项主要参数是哪些？

答：水胶比、浆集比、砂率、最小单位用水量、外加剂掺量、掺合料用量。

14.如何保证高性能砼试件的抗压试验精度，应注意哪些方面？

答:影响高性能砼试件的抗压试验精度的因素有：试件尺寸误差、形状规整度、表面光洁度、位置偏心度、试验机的刚度、压板厚度、球座灵敏度、加荷速度、试件含湿量及试件取出时间的长短等，对测试结果的影响都十分突出，应十分注意。

15.什么是无碴轨道?

答：用整体混凝土结构代替传统有碴轨道中的轨枕和散粒体碎石道床的轨道结构。

16.什么是板式轨道?

答：预制轨道板通过CA砂浆调整层,铺设在现场灌筑的钢筋混凝土底座或混凝土支承层上的碴轨道结构。

17.什么是堆积密度?

答：散粒材料或粉末状材料在堆积状态下，单位体积的质量。

18.什么是普通硅酸盐水泥?

答：凡由硅酸盐水泥熟料，6%～15%混合材料适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。

19.什么叫混凝土外加剂?

答：指在拌制混凝土过程中掺入的用以改善混凝土性能的物质，其掺量不大于水泥用量的5%。

20.什么是混凝土立方体抗压强度标准值?

答：指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体标准试件，在标准养护条件下28天龄期，用标准试验方法测得的抗压强度值。

21. .简述铁路客运专线路基的技术特点?

答：路基填筑质量标准高，路基基床表层采级配碎石强化结构，路、桥及横向构筑物间设置过渡段，严格控制路基变形和工后沉降，路基动态设计，路基质量评估，地基处理的种类多。

22.简述铁路客运专线桥梁的技术特点?

答：结构动效应大,桥上无缝线路与桥梁共同作用,满足乘坐舒适度,100年使用寿命,维修养护时间少。

23.什么是混凝土的碱-骨料反应?

答：碱-骨料反应是指混凝土内水泥中的碱性氧化物(Na2O和K2O)与骨料中的活性二氧化硅发生化学反应,生成碱-硅酸凝胶,这种凝胶吸水后会产生很大的体积膨胀，从而导致混凝土产生膨胀开裂而破坏。

24.什么是累计筛余百分率?

答：每号筛上的分计筛余百分率与大于该号筛的各筛的各筛上的分计筛百分率之总和。

25．铁建设[2005]160号一共有哪几个标准？

答： 1．《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》

2．《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》

3．《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》

4．《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》

5．《客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准》

26．当混凝土试件出现不合格时，作为试验人员应对试件所代表的实体采取哪些方法进行验证？

答：可采取：超声波法、无损检测回弹法、有损检测钻芯法。

27.什么是工后沉降？

答：在铺轨工程完成后，基础设施产生的沉降量。

28.什么是混凝土支承层？

答:用于在路基上、隧道内支承混凝土道床扳或Ⅱ型板式无渣轨道道板的现场灌注的素混凝土层。

29什么是差异沉降？

答:在铺轨工程完成后，路桥或路隧连接处的沉降差。

30. 工地砼拌制与试验室拌制有何区别？

答:工地进行砼拌制时，试验室根据粗、细骨料的实际含水量换算成实际施工拌制的材料用量配合比，以配料通知单通知工地执行。

31.铁道部铁建设〔2006〕141号文对粉煤灰有何增项要求？其技术指标是什么？

答:铁建设〔2006〕141号文对粉煤灰增加的项目有二项,分别是游离CaO含量和安定性；其技术指标是游离CaO含量(F类粉煤灰:≤1.0%

C类粉煤灰:≤4.0%)；安定性雷氏夹沸煮后增加距离(C类粉煤灰:≤5.0㎜)。

四、思考题（4题）

1. 简述你在武广客专建设中怎样才能做好试验检测工作？

2．对武广客专工程试验检测工作有何合理化建议？

3．对下步试验检测工作有何打算？

4. 针对目前实际情况如何抓好监理试验检测工作？

说明：

1、此答案为参考答案。

2、若此答案与现行有关标准、规程、规范、指南等不相符时，以现行的标准、规程、规范、指南等为准。

3、思考题答案各自思考解答。