外加剂

一、填空

1、砼外加剂是一种在砼搅拌之前或拌制过程中加入用以改善新拌砼或（ 硬化砼性能   ）的材料。

2、按标准条件试验、未掺外加剂的砼称（基准 ）砼  。

3、矿物外加剂可分为(活性矿物)外加剂与(非活性矿物)外加剂两大类。
4、外加剂掺量以外加剂占水泥或胶凝材料质量（百分数表示）。

5、矿物外加剂是指在砼搅拌过程中加入的、具有一定细度和活性，用于改善新拌和硬化砼性能的某些（矿物类  ）产品。

6.在砼坍落度基本相同，基准砼和受检砼单位用水量之差与基准砼单位用水量之比称为（减水率 ）。

7.受检砼与基准砼同龄期抗压强度之比称为（抗压强度比）。

二、单选

1、 砼外加剂性能指标试验用水量，应使砼坍落度达（ ）。
A、80±10㎜   B、100±10㎜   C、60±10㎜  
2、 我国国家标准规定粒化矿渣质量系数K（  ）。

A.K≮1.2 　　B. K=1.2   C. K≮2.0   D. K≯1.2
3.用于混凝土的磨细矿渣比表面积不小于（  ）。
A. 4000cm2／g  B. 5000cm2／g   C.5500cm2 ／g  D.3500cm2／g
4矿物外加剂取样应随机取样，保证代表性, 每样总质量不少于(    )，  

A.15㎏  B.12㎏   C.6㎏ 
5、跳桌应安装在（   ）见方，高约690mm，容重至少为2240kg/m3的重砼浇筑基座上。 

A．400mm*400mm    B．450mm*450mm   C．500mm*500mm
三.多选

1.客运专线对同厂家、同批号，同品种，同出厂日期外加剂产品（    ）。
A.每50t为一批，B.不足50t时也按一批计  C. 每100t为一批， D.不足50t不检
2.客运专线外加剂品质指标要求(            ).
A.采用减水率高、B.坍落度损失小、C.适量引气、D.质量稳定 E.能满足砼耐久性能要求的产品。

3. 外加剂性能试验应采用(         ).

A.基准水泥  B.允许采用≮42.5 P.O水泥 C.仲裁必须用基准水泥。

4.矿物外加剂（GB/T18736-2002）也叫外掺料,其主检验参数有 (   ). 
A.磨细矿渣    B.磨细粉煤灰   C.磨细天然沸石     D.硅灰    E.磨细生石灰*
5.粉煤灰掺入混凝土中能产生的功效(   ).
A.火山灰效应  B.形态效应 C.微集料效应  D.稳定效应  E.缓凝效应*
6.人工火山灰质矿物外加剂包括(   ).

A.烧页岩、B.烧黏土、C.煤渣、D.煤矸石、E.硅灰、F.粉煤灰等。

7、矿物外加剂活性指数各龄期时间规定为（   ）。

A、72h±45mni B、7d±2h   C、28d±8h   D、90d±2d*

四、判断

1、为改善和易性掺外加剂时，可不改变基准砼配合比，掺用外加剂后能提高砼拌和物坍落度，其强度基本不变（   ）。
2、为提高强度掺外加剂时，在基准砼配合比基础上，保持坍落度基本不变减少用水量，保持砂率基本不变，适当增加砂、石料（   ）。
3、为节约水泥掺外加剂时，保持坍落度、水灰比、砂率不变，同时减少水和水泥用量，适当增加砂、石料（  ）。
4、外加剂拌和时，采用5～10㎜，10～20㎜两级配比例时，其比例应为40%：60%  （   ）。

5、外加性能指标试验，水泥用量：卵石为310±5㎏/m3；碎石为330±5㎏/m3。有争议时以卵石为准（  ）。
6、外加剂最大使用掺量应在厂家推荐掺量范围内选定(

)。
7、矿物外加剂是生产高强高性能砼组成材料之一，掺用矿物外加剂也是提高砼耐久性的重要措施（  ）。
五、计算

六 ·简答
1. 铁建设[2005]160号补充标准，对外加剂匀质检测参数和检验批次规定：

 eq \o\ac(○,1)固体含量、密度、细度、pH值、氯离子含量、硫酸钠含量、水泥净浆流动度、水泥砂浆流动度、碱含量。
 eq \o\ac(○,2)施工中抽样检验以同厂家、同批 号，  同品种，同出厂日期的产品每50t为一批，不足50t时也按一批计。
2. 铁建设[2005]160号补充标准，对磨细矿渣粉检验参数和批次规定:

 eq \o\ac(○,1)MgO含量，S03含量，烧失量，C1—含量，比表面积，需水量比，含水率， 28d活性指数。
 eq \o\ac(○,2)施工中检验以同厂家、同批号，同品种、同出厂日期的产品每120t为一批，不足120t时也按一批计。
3、简述矿物外加剂取样方法：

矿物外加剂取样应随机抽取，要有代表性，可以连续取样，也可以在20个以上不同部位取等量样品。每样总质量至少12㎏，硅灰取样量可以酌减，但总质量至少4㎏。

4.矿物外加剂的作用：
矿物外加剂成为高性能混凝土的必要组分，是提高普通混凝土性能，延长混凝土使用寿命的重要矿物外加剂。矿物外加剂对混凝土有填充增密、流化、增强与提高耐久性的作用。

5.高性能砼中掺加适量粉煤灰、磨细矿渣粉后，其性能会产生哪些变化？ 

掺加粉煤灰、磨细矿渣粉后，其活性成分与水泥水化后生成的氢氧化钙产生反应，可使砼强度有所提高，粉煤灰具有吸附分散作用并可填充水泥空隙，增加密实性、细化孔径，改善均匀性，提高砼体积稳定性和抗裂性，有利于耐久性。

