水泥、粗细骨料、外加剂、混凝土和砂浆配合比部分习题

一、水泥部分

1. 水泥细度检验时的筛析方法有几种？当细度检验结果发生争议时以哪种方法为准？

2. 通用硅酸盐水泥的品种有哪几种？其中哪几种水泥适合制作抗渗混凝土？

3. 试述水泥合格品和不合格品的定义？

4. 水泥细度筛校验时，采用的水泥细度标准粉的筛余百分率为5.8%，经筛析后筛余质量为1.6g，试计算该水泥细度筛的修正系数C。该水泥细度筛是否合格？

5. 当水泥安定性试验时，两试件的A值分别为2．0mm，C值分别为6．0mm和8．0mm，试判定该水泥安定性是否合格？若水泥安定性不合格时应如何处理？

6. 某P．O42．5级水泥胶砂强度试验结果如下：

3d抗折强度为4.5、4.0和4.1MPa，28d抗折荷载为2.9、3.5和2.8kN；3d抗压强度为18.0、21.0、25.0、26.0、25.4和24.3MPa，28d抗压荷载为70、69、75、76、70和72kN。试判定该水泥强度是否合格？    （已知规定值为：3d抗折强度应≥4.0MPa，抗压强度应≥16.0 MPa；28d抗折强度应≥6.5MPa，抗压强度应≥42.5 MPa）

二、细骨料部分

1.砂、石中含泥量的定义是什么？

2.混凝土用砂的有害物质包括哪些物质？

3.某砂经取样进行筛分试验，结果如下表。试计算该砂的分计筛余百分率、累计筛余百分率和细度模数。此砂是粗砂、中砂还是细砂？

| 筛孔尺寸（㎜） |  | 5.0 | 2.50 | 1.25 | 0.630 | 0.315 | 0.160 |  | <0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余质量（g） | 1 | 25 | 70 | 80 | 100 | 115 | 100 |  | 10 |
|  | 2 | 24 | 73 | 81 | 103 | 110 | 105 |  | 4 |
| 分计筛余（%） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计筛余（%） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细度 模数 | 1 |  |  |  |  |  | 细度模数平均值 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.砂的粗细程度按细度模数如何划分？

三、粗骨料部分

1．砂、石中泥块含量的定义各是什么？

四、外加剂部分

1. 大体积混凝土、寒冷条件下混凝土施工和泵送混凝土施工时，各宜用什么减水剂？

2. 矿物外加剂主要包括哪几种？

3.高性能混凝土中掺加适量粉煤灰、磨细矿渣粉后，其性能会产生哪些变化？

五、混凝土配合比部分

1、混凝土混凝土理论配合比用料为水泥mc=483 kg/m3，砂ms=585 kg/m3，石子mg=1150 kg/m3，水mw=182 kg/m3。若在施工现场取湿砂500g，烘干后质量为482.5g，取湿碎石1000g，烘干后质量为991g，请计算：

（1）施工现场砂石含水率；

（2）施工配合比。

2、请采用5～16mm碎石、中砂（河砂）、P.S32.5级水泥为某楼房楼板设计C20混凝土配合比：要求坍落度为30mm～50mm，标准差σ采用4.0MPa，取γc=1.07。并通过实习试拌、调整确定初步理论配合比；测定坍落度、拌和物容重并制作试件（试拌用料采用15L）。

3、一组150×150×150mm混凝土抗压强度检查试件，抗压结果为：980kN、950 kN和1080 kN，试计算该组试件的抗压强度？

六、砂浆配合比部分

1.砂浆的和易性好坏主要取决于什么？各用什么指标表示？

2.影响砌砖砂浆和砌石砂浆强度的因素是否相同？各与什么因素有关？