第一套试卷

六、实例计算题

1．用承载板测定土基回弹模量，检测结果如表所示，请计算该测点的土基回弹模量。（注：ai=(T1+T2)πD2pi4T1Qa=0.97pia，D=30cm，μ0=0.35,a=10.4×10−2mm）

| pi（MPa） | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载读数（0.01mm） | 12.3 | 21.1 | 39.4 | 50.6 | 58.7 | 77.5 | 97.3 | 127.0 |
| 卸载读数（0.01mm） | 10.2 | 12.0 | 23.1 | 28.3 | 32.4 | 41.2 | 51.5 | 61.8 |

1．计算各级荷载下的计算回弹变形（如表）：

| pI (Mpa) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回弹变形(0.01mm) | 4.2 | 18.2 | 32.6 | 44.6 | 52.6 | 72.6 | 91.6 | 130.4 |
| 影响量 (0.01mm) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
| 计算回弹变形(0.01mm) | 4.4 | 18.6 | 33.2 | 45.4 | 53.6 | 74.0 | 93.2 | 132.6 |

∑pi=0.62Mpa

∑Li=322.4（0.01mm）=0.3224cm

E0=πD4⋅pili(1−μ02)

=14×3.1416×30×0.62×(1-0.35×0.35)/0.3224

=39.8 Mpa

第三套试卷

六、实例计算题

1．某承载板试验结果如下表，请绘制p-l曲线（注：ai=0.79pia）。

| 序 号 | 承载板p压力（MPa） | 百分表读数（0.01mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加载后 |  | 卸载后 |  |
|  |  | 左 | 右 | 左 | 右 |
| 1 | 0.02 | 14 | 13 | 3 | 3 |
| 2 | 0.04 | 28 | 29 | 7 | 8 |
| 3 | 0.06 | 38 | 40 | 8 | 9 |
| 4 | 0.08 | 52 | 54 | 10 | 11 |
| 5 | 0.10 | 66 | 72 | 12 | 14 |
| 总影响量 | 0 | 左 6 |  |  |  |
|  |  | 右 8 |  |  |  |

解：1．（1）计算各级计算回弹变形（如下表）

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回弹变形（0.01mm） | 21 | 42 | 61 | 85 | 112 |
| ai(0.01mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| 计算回弹变形(0.01mm) | 21.3 | 42.5 | 61.8 | 86.5 | 113.4 |

（2）绘制p−l曲线（略）