第一套试卷

.六、实例计算题（计算结果不一致）

1．用承载板测定土基回弹模量，检测结果如表所示，请计算该测点的土基回弹模量。（注：ai=(T1+T2)πD2pi4T1Qa=0.97pia，D=30cm，μ0=0.35,a=10.4×10−2mm）

| pi（MPa） | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载读数（0.01mm） | 12.3 | 21.1 | 39.4 | 50.6 | 58.7 | 77.5 | 97.3 | 127.0 |
| 卸载读数（0.01mm） | 10.2 | 12.0 | 23.1 | 28.3 | 32.4 | 41.2 | 51.5 | 61.8 |

1．计算各级荷载下的计算回弹变形（如表）：

| pI (Mpa) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回弹变形(0.01mm) | 4.2 | 18.2 | 32.6 | 44.6 | 52.6 | 72.6 | 91.6 | 130.4 |
| 影响量 (0.01mm) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
| 计算回弹变形(0.01mm) | 4.4 | 18.6 | 33.2 | 45.4 | 53.6 | 74.0 | 93.2 | 132.6 |

∑pi=0.62Mpa

∑Li=322.4（0.01mm）=0.3224cm

E0=πD4⋅pili(1−μ02)

=14×3.1416×30×0.62×(1-0.35×0.35)/0.3224

=39.8 Mpa

第三套试卷               六、实例计算题

（没考虑弯沉仪杠杆比，总影响量如何算，按8+6=14计算结果不一致）

1．某承载板试验结果如下表，请绘制p-l曲线（注：ai=0.79pia）。

| 序 号 | 承载板p压力（MPa） | 百分表读数（0.01mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加载后 |  | 卸载后 |  |
|  |  | 左 | 右 | 左 | 右 |
| 1 | 0.02 | 14 | 13 | 3 | 3 |
| 2 | 0.04 | 28 | 29 | 7 | 8 |
| 3 | 0.06 | 38 | 40 | 8 | 9 |
| 4 | 0.08 | 52 | 54 | 10 | 11 |
| 5 | 0.10 | 66 | 72 | 12 | 14 |
| 总影响量 | 0 | 左 6 |  |  |  |
|  |  | 右 8 |  |  |  |

解：1．（1）计算各级计算回弹变形（如下表）

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回弹变形（0.01mm） | 21 | 42 | 61 | 85 | 112 |
| ai(0.01mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| 计算回弹变形(0.01mm) | 21.3 | 42.5 | 61.8 | 86.5 | 113.4 |

（2）绘制p−l曲线（略）

第八套试卷             .六、实例计算题

2、某新建公路路基质量检查验收时，承载板测土基回弹模量的检测记录如下表，试计算该测点的回弹模量值。（标准车BZZ－100，后轴重 100KN   承载板直径 30cm，ai=0.8pia）

| 测力环 | 荷载 P | 承载板压力 | 百分表读数 (0.01mm) |  | 总变形 | 回 弹 变 形 | 分级影响量ai | 计算回弹变 形 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读 数 | KN | (MPa) | 左 | 右 | (0.01mm) | (0.01mm) | (0.01mm) | (0.01mm) |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.53 | 0.05 | 18 | 16 |  |  |  |  | 预压 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 正式 |
| 10 | 3.53 | 0.05 | 17 | 16 |  |  |  |  | 测定 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | 7.07 | 0.10 | 35 | 34 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| 30 | 10.60 | 0.15 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |
| 40 | 14.14 | 0.20 | 98 | 99 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 52 | 48 |  |  |  |  |  |
| 60 | 21.21 | 0.30 | 159 | 156 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 90 | 89 |  |  |  |  |  |
| 70 | 24.74 | 0.35 | 178 | 176 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 98 | 96 |  |  |  |  |  |
| 取走千斤顶 |  | 0 | 103 | 101 |  |  |  |  |  |
| 汽车开走后 |  | 0 | 99 | 97 |  |  |  |  |  |
| 总影响量a = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土基回弹模量E0 =πd24pili(1-μ02) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2、计算结果如下（没考虑弯沉仪杠杆比？） 测力环读 数 | 荷载p KN | 承载板 压力 (MPa) | 百分表读数 （0.01mm） |  | 总变形(0.01mm) | 回弹变形(0.01mm) | 分级影响ai (0.01mm) | 计算回弹变形(0.01mm) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左 | 右 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.53 | 0.05 | 18 | 16 | 34 |  |  |  | 预压 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  | 25 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 正式测定 |
| 10 | 3.53 | 0.05 | 17 | 16 | 33 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 25 | 0.32 | 25.32 |  |
| 20 | 7.07 | 0.10 | 35 | 34 | 69 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |  | 41 | 0.64 | 41.64 |  |
| 30 | 10.60 | 0.15 | 70 | 72 | 142 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |  | 66 | 0.96 | 66.96 |  |
| 40 | 14.14 | 0.20 | 98 | 99 | 197 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 52 | 48 |  | 97 | 1.28 | 98.28 |  |
| 60 | 21.21 | 0.30 | 159 | 156 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 90 | 89 | 315 |  |  |  |  |
| 70 | 24.74 | 0.35 | 178 | 176 |  | 136 | 1.92 | 137.92 |  |
| 0 | 0 | 0 | 98 | 96 | 345 |  |  |  |  |
| 60 | 21.21 | 0.30 | 159 | 156 |  | 160 | 2.24 | 162.24 |  |
| 0 | 0 | 0 | 90 | 89 |  |  |  |  |  |
| 70 | 24.74 | 0.35 | 178 | 176 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 98 | 96 |  |  |  |  |  |
| 取走千斤顶 |  | 0 | 103 | 101 |  |  |  |  |  |
| 汽车开走后 |  | 0 | 99 | 97 |  |  |  |  |  |
| 总影响量a=4+4=8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土基回弹模量E0=πd2/4Pili(1-μ02) = 44.5MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |