填空题：

1、预应力钢筋分 高强钢筋 、 高强钢丝 、  钢绞线 、 无粘结预应力筋 和 非金属预应力筋 五种。

2、预应力液压张拉机械有  普通  千斤顶、 拉杆  式千斤顶、 夹片  式千斤顶、

锥锚   式千斤顶和高压油泵。

3、锚具的静载锚固性能应同时满足以下两项要求：1)锚具效率系数ηa≥ 0.95  ；2)预应力筋－锚具组装件达到实测极限拉力时的总应变εapu≥ 2% 。

4、夹具的静载锚固性能应符合：夹具效率系数ηg≥ 0.92  。

5、预应力筋－锚具组装件除必须满足静载锚固性能外，尚需满足循环次数为 200万 次的疲劳性能试验；

6、通过钢绞线拉伸试验可得出钢绞线的 最大力、规定非比例延伸力和最大力总伸长率。

7、钢绞线应成批验收，客运专线要求每批质量不大于30t。

8、锚具应满足分级张拉、补张拉和放松拉力等张拉工艺要求。

9、客运专线要求千斤顶校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业，压力表应选用防振型，精度不应低于1.0级，校正有效期为一周。

10、《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》（铁科技函[2004]120号）规定：试生产期间应至少进行2件摩阻损失测试，正常生产后每100件进行一次测试。

11、客运专线规定水泥应采用强度等级不低于42.5级的低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥（水泥中掺合料限为粉煤灰或矿渣）。

12、批量生产中，预制梁每20000m3混凝土抽取抗冻融循环、抗渗性、抗氯离子渗透性、碱-骨料反应的耐久性试件各一组，进行耐久性试验。

13、客运专线梁纵向预应力宜采用三阶段进行：预张拉、初张拉、终张拉。

14、预制梁带模预张拉时，混凝土强度应达到设计强度的50％。

15、初张拉时，梁体混凝土强度达到设计值80％和模板拆除后才能进行。

16、终张拉时要求梁体混凝土强度及弹性模量均应达到设计值的100%。

17、客运专线梁要求预应力管道压浆采用真空辅助压浆工艺，压浆前管道真空度应稳定在-0.06～-0.10MPa之间；浆体注满管道后，应在0.50～0.60MPa下持压2min；压浆最大压力不宜超过0.60MPa。

18、全预应力后张梁静载弯曲抗裂安全系数Kf≥1.20；静活载挠度实测值φf实测≤1.05f设计（φ为等效荷载加载挠度修正系数）。

19、应变的测量方法有：应变机测法、应变电测法、应变光测法三种。

20、客运专线规定后张预制梁终拉完成后，宜在48h内进行管道真空辅助压浆。压浆时及压浆后3d内，梁体及环境温度不得低于5℃。

选择题：

1、在对锚具进行硬度检验时，应按产品设计图纸规定的表面位置和硬度范围做硬度检验，每个零件测试  B   点。

A、2；B、3；C：4；D、5

2、预应力筋－锚具组装件静载锚固性能试验中各根预应力筋的受力长度不宜小于 B  m。

A、2；B、3；C：4；D、5

3、锚具夹片的回缩量不应大于  D  mm。

A、3；B、4；C：5；D、6

4、在钢绞线偏斜拉伸试验中，将钢绞线固定在偏斜装置上与直线成 B 角。

A、10º；B、20 º；C：30 º；D、40 º

5、钢绞线应力松弛性能试验中允许用  B 小时的应力测试数据推算1000h的松弛率值。

A、50；B、100；C：150；D、200

6、钢绞线检验时，如规定的某一项检验结果不符合规定时，则该盘卷不得交货。并从同一批未经试验的钢绞线中取 A 倍数量的试样进行该不合格项目的复验。

A、2；B、3；C：4；D、5

7、锚具的锚口摩阻损失和喇叭口摩阻损失合计不宜大于 C 。

A、4%；B、5%；C：6%；D、7%

8、具有抗震要求结构中的预应力筋－锚具组装件还应满足循环次数为 C 次的周期荷载试验。

A、30；B、40；C：50；D、60

9、水泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过B  min。

A、30；B、40；C、50；D、60

10、简支梁静载试验在终张拉或放张A  d后进行，不足A d时应由设计方检算确定。

A、30；B、40；C：50；D、60

11、桥梁静载完全试验采用的压力表应采用防振型，其精度等级不低于B级，最小刻度应不大于A  MP。

A、0.2；B、0.4；C、0.5；D、1.0

12、客运专线要求桥梁出厂检验的每种跨度每D件进行静载弯曲试验。

A、30；B、40；C：50；D、60