高性能混凝土部分复习题答案(五)

一、选择题

1．客专高性能混凝土应选用水泥为（  A  B  ）。

A．硅酸盐水泥    B．普通硅酸盐水泥    C．矿渣硅酸盐水泥    D．粉煤灰硅酸盐水泥    E．火山灰硅酸盐水泥    F．复合硅酸盐水泥

2．甲乙两厂均生产32.5级矿渣水泥，从标准差来看，甲厂大于乙厂；从变异系数来看，甲厂小于乙厂；这说明甲厂的产品稳定性（  A  ）乙厂。

A．优于   B．差于   C．相同    D．不能确定

3．当混凝土试件采用边长为100mm3的立方体时，抗压结果折算标准试件抗压强度时应乘以（  B  ）系数。

A．1.05       B．0.95     C．1.0

4．混凝土配合比设计中的各项参数，对混凝土坍落度影响最大的参数是（  B  ）。

A．水泥用量    B．用水量      C．水灰比     D．砂率

5．混凝土拌合物的粘聚性较差表现出发散时，改善方法可采用（  B  ）。

A．增加水泥用量    B．增大砂率      C．减小砂率     D．增加用水量

6．有一组混凝土检查试件，其抗压强度数据为31.4MPa 、26.4MPa和22.3MPa ，该组混凝土试件的抗压强度代表值为（  C  ）。

A．26.4MPa     B．26.7MPa     C．不作为评定依据

7．铁路混凝土结构耐久性设计的使用年限一般规定为（A  B  C）。

A．100年      B．60年      C．30年

8．混凝土的抗冻性可用多种指标表示，快冻法采用（  A  ）。

A．动弹性模量损失和质量损失      B．动弹性模量损失和强度损失      C．质量损失和强度损失

9．客运专线预制梁宜用Ⅱ区中砂，细度模数以（  B  ）为宜。

A．2.3~3.0      B．2.6~3.0      C．2.3~2.6

10．客运专线预制梁用粗骨料的抗压强度不宜小于混凝土设计抗压强度的（  C  ）倍。

A．1.0      B．1.5      C．2.0

二、名词解释

1. 混凝土结构耐久性设计

答：混凝土结构耐久性设计是指按照混凝土结构服役年限来对其进行设计的一种设计方法，目的是使混凝土结构在预定作用和预期的维护与使用条件下能在预期使用期限内维持其所需最低性能要求的能力。

2. 设计使用年限

答：设计使用年限是指结构物具有足够安全度或保证率的目标使用年限，是设计人员用以作为结构耐久性设计的依据。

3. 水胶比

答：混凝土配制时的用水量与胶凝材料总量之比。

4. 混凝土的电通量

答：混凝土的电通量是混凝土结构进行耐久性设计时的一个耐久性指标，其值大小由混凝土结构所在的使用环境和设计使用年限要求所决定，由60V直流恒电压作用下6h内通过混凝土的电量来表示。

5. 超声法或回弹法等无损检测结构的混凝土强度推定值含义

答：结构的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构混凝土的抗压强度值。

三、简答题

1. 试述如何进行混凝土材料的耐久性设计？

答：首先依据混凝土结构所处的环境类别与等级以及设计使用年限确定其相关耐久性指标，然后通过控制原材料品质和混凝土配比参数来规范其配制行为，最后通过优选的原材料和实验室的配比试验配制出满足相关耐久性指标要求的混凝土材料并用于施工。

2. 混凝土材料的耐久性指标一般包括哪些?

答：混凝土材料的耐久性指标一般包括抗裂性、电通量、抗冻性、抗碱-骨料反应性、护筋性、耐蚀性、耐磨性等。混凝土材料的耐久性指标应根据结构的设计使用年限和所处的环境类别及作用等级等来确定。

3. 混凝土结构所处的环境类别一般包括哪些?

答：混凝土结构所处的环境类别一般包括碳化环境、氯盐环境、化学侵蚀环境、冻融破坏环境和磨蚀破坏环境等。根据各环境条件对混凝土结构的破坏程度大小又对其进一步细分为不同的环境等级，它们是混凝土材料耐久性设计的依据。

四、计算题

1．强度等级为C25的混凝土，按理论配合比计算得每立方米混凝土各项材料用量分别为：水泥320kg、砂子770kg、石子1170kg、水180kg。取现场砂样1kg，炒干后为960g；取现场石子样2kg，炒干后为1960g。请计算施工配合比？

2．有一批C40铁路混凝土试件的抗压强度，用数理统计方法求得其标准差 σ=3.5MPa，变异系数δ=7.0%，且该批混凝土抗压强度中的最小值为36.7MPa。试用小样本方法对该批混凝土抗压强度进行检验评定，请判定该批混凝土强度是否合格？

判别式：  m3fcu≥fcu，k＋C         C取4.7MPa

f3cu，min≥fcu，k－D       D取3.1MPa

五、判断题

1. 混凝土结构体强度的符合性判定和验收是以回弹法所测得的强度为依据的。（ × ）

2. 钻芯法测芯样试件抗压强度时，干燥状态进行的试验结果比潮湿状态进行的试验结果强度数值要高。（ √ ）

3. 超声回弹综合法采用的测强曲线优先选用次序依次为统一测强曲线、地区测强曲线和专用测强曲线。（ × ）

4. 胶凝材料是指用于配制混凝土的水泥、粉煤灰、矿渣等活性掺合料的总称，水胶比则是是指混凝土配制时的水泥与粉煤灰用量之比。（ × ）

5. 对于岩石柱膨胀率超过0.10%的骨料可以使用，但必须限制混凝土的碱含量，并采取抑制碱-骨料反应的措施并证明有效。（ × ）

6. 客运专线预制梁混凝土（C50或C55）抗压强度试件尺寸可以选用100×100×100mm，也可以选用150×150×150mm的，视骨料最大粒径而定。（ × ）

7. 混凝土的弹性模量会影响预应力梁的挠度、反拱及预应力损失等性质。（ √ ）

8. 测试混凝土弹性模量时，为防止测试仪受损，可以不将试件压至破坏。（ × ）

9. 混凝土试配或施工时，流动性差可通过加水解决。（ × ）

10. 高性能混凝土中必须掺加掺合料，主要是为了降低成本的需要。（ × ）

11. 在满足施工性能的条件下，混凝土的坍落度宜小不宜大。（ √ ）

12. 测试混凝土弹性模量时，应通过对中使试件处于轴心受压状态。（ √ ）

13. 制作混凝土抗压强度试件时，为保证试样的代表性，每组试件都应在不同盘或不同车斗中取样。（ × ）

14. 混凝土的电通量主要表征抗氯离子渗透的能力，在非氯盐侵蚀环境下可不对混凝土作要求。（ × ）

15. 当混凝土所用的原材料、施工工艺及环境条件等发生变化时，必须重新选定配合比。（ √ ）