












































































































































建筑材料单选题

1、 普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的（ B ）天的标准尺寸立方体抗压强

度代表值来确定的。

A 、7    B 、28  C、 3， 7，28  D、（A+B）

2、沥青针入度试验可用于测定（ D ）针入度。

  A 、粘稠沥青  B、液体石油沥青  C、乳化沥青蒸发后残留物 D 、A+C

3、试拌调整混凝土时，发现拌和物的保水性较差，应采用（ A ）的措施来改善。

  A、增加砂率   B、减小砂率    C、增加水泥    D、减小水灰比

4、对混凝土拌和物流动性影响最大的因素是（ D ）。

  A、砂率       B、水泥品种    C、骨料的级配    D、用水量

5、某批硅酸盐水泥，经检验其体积安定性不良，则该水泥（ A ）。 

A、不得使用        B、可用于次要工程     C、可降低强度等级使用          

D、可用于工程，但必须提高用量

6、测定水泥凝结时间时，当试针沉至距底板（ A ）时，即为水泥达到初凝状态。

  A、4mm±1mm     B、2mm～3mm     C、1mm～2mm

7、随沥青用量的增加，沥青混合料的空隙率（ A ）。 

  A、减小      B、增加     C、先减小后增加    D、先增加后减小

8、混凝土拌和料发生分层、离析，说明其（ B ）。

   A、流动性差     B、粘聚性差      C、保水性差     D、A+B+C

9、水泥胶砂强度试验三条试体28天抗折强度分别为7.0MPa，9.0MPa，7.0MPa，则抗折强度试验结果为（ A ）。

   A、7.0MPa       B、7.7MPa        C、9.0MPa       D、8.0MPa

10、水泥初凝时间不符合规定为（ B ），终凝时间不符合规定为（ A ）。

  A、不合格品       B、废品

11、在针入度、延度不变的情况下，石油沥青的软化点越低，应用性能（ B ）。

　A、越好　　     B、越差　　　　C、不变        D、不一定

12、按最新《水泥胶砂强度检测方法（ISO）》，规定材料的配合比应为水泥：砂：水=

（ A ）。

A、1:3:0.5   B、1:2.5:0.5    C、1:2.5:0.46     D、1:3:0.44

13、五种常用水泥中(  D  )水泥的耐热性最好。

A、硅酸盐水泥 B 、普通硅酸盐水泥 C、粉煤灰水泥 D、矿渣水泥

　　 14、沥青混合料试件经冻融劈裂试验后，不满足要求，则说明其（ C ）性能不满足要

求。

A、 高温稳定性 B、低温抗裂性 C、水稳定性  D耐久性

　　 15、经检测某沥青结合料的针入度为100,则标准针沉入到沥青内部的深度为（ C ）。

　　　  A、100mm     B、1mm   　　C、10mm   　 D、0.1mm 
　　 16、当沥青的温度升高时，沥青的粘度（ B ），流动度（ A ）。

　　　  A、增大          B、减小　　　C、不变         D 、不一定

17、配制混凝土时，在条件允许的情况下，应尽量选择（ B ）的粗骨料。

  A、最大粒径小，空隙率大的         B、最大粒径大，空隙率小的

  C、最大粒径小，空隙率小的

18、普通混凝土的强度公式f28=αafc（C/W-αb）中，在（ D ）条件下，

αa、αb为常数。

A、任何    B、原材料一定    C、工艺条件一定    D、B+C

19、当沥青混合料中石粉用量增加时，其马歇尔指标（ C ）增加。

   A、空隙率   B、矿料间隙率   C、稳定度     D、施工性能

20、露天施工的混凝土工程，当处于低温条件下（<5℃），不宜选用（ B ）水泥。

    A、硅酸盐       B、粉煤灰      C、普通        D、高铝
     21、道路水泥在水泥分类中属于( B )。

        A、通用水泥     B、专用水泥     C、特性水泥     

     22、水泥粉磨时助磨剂的加入量不得超过水泥重量的( A ) %。

        A、1     B、3     C、5     D、2

     23、低碱普通水泥的碱含量不得超过( C )%

        A、1     B、0.5     C、0.6     D、0.8

     24、复合水泥中混合材料总掺加量按重量百分比不得超过( C )%。

        A、30     B、40     C、50     D、60

     25、散装水泥工地检验取样，按同一厂家，同一等级、同一批号，每批不应超过( D )吨。

        A、200     B、300     C、400     D、500

     26、用负压筛检测水泥细度时，应将负压调节至 ( D )Pa。

        A、1000—2000         B、2000—3000

        C、3000—4000         D、4000—6000

     27、水泥胶砂强度检验（ISO法）水灰比为( A )。

        A、0.50     B、0.60     C、0.65     D、0.40

     28、水泥胶砂抗折强度试验取三条试件的平均值，如三个值中有超过平均值±( B )%

时应将此值剔除。

       A、5     B、10     C、15     D、20

     29、一批水泥经检验( B )项不符合标准规定，故判定为废品。

        A、强度     B、初凝时间      C、终凝时间      D、细度

     30、建筑用砂的空隙率应小于( C )%。

        A、45     B、46     C、47     D、42

     31、一批砂的细度模数为2.9，应属( C )砂。

        A、细     B、粗     C、中     D、特细

     32、用石灰岩碎石配制C30公路桥涵混凝土，其压碎指标应不大于( C )%。

        A、10     B、12     C、16     D、20

     33、配制C20混凝土，所用粗集料的针片状颗粒含量应不大于( C ) %。

        A、15     B、20     C、25     D、30

     34、拌合钢筋混凝土用水的硫酸盐含量（以SO42-计）不应大于( B )mg/L。

        A、2000     B、2700     C、3000

     35、配制C40级混凝土所用粗集料的母岩抗压强度至少应为( C )MPa。

        A、40      B、50     C、60     D、70

     36、设计普通配筋率钢筋混凝土结构的配合比时，其坍落度可采用( B )mm。

        A、10—30     B、30—50     C、50—70     D、70—90

     37、设计公路桥涵工程混凝土配合比时，当混凝土强度等级为C20—C35时，标准

差б值取( C )MPa为宜。

        A、3     B、4     C、5      D、6

     38、在粉煤灰化学成分中，( C )约占 45%—60%。

        A、Al2O3      B、Fe2O3      C、SiO2      D、CaO

     39、一组混凝土试件的抗压强度值分别为：24.0MPa、27.2MPa、20.0MPa，则此组试件的强度代表值为( A )MPa。

       A、24     B、27.2     C、20     D、23.7

     40、普通减水剂的减水率不小于( B )%为合格。

       A、3     B、5     C、8     D、10

     41、重交通道路石油沥青的蜡含量不大于( C )%。

       A、1     B、2      C、3      D、5

     42、道路液体石油沥青的粘度（C25.5）应小于( B )（S）。

       A、15     B、20     C、25     D、30

     43、沥青针入度试验，其标准试验条件温度为( C )℃。

       A、15     B、20     C、25     D、30

     44、沥青延度试验，拉伸速度控制在( B )cm±0.25cm/min。

       A、3     B、5     C、8     D、10

     45、沥青与集料的粘附性试验，试验后沥青膜完全保存，剥离面积百分率接近于0，则其粘附性等级评为( D )级。

        A、1     B、2     C、3     D、5

     46、高速公路沥青面层粗集料的压碎值应不大于( B )%。

        A、25    B、28    C、30

     47、对沥青混合料进行车辙试验，主要是评价其( D )性。

  A、抗滑性      B、耐久性     C、低温抗裂性     D、高温稳定性

     48、沥青面层用矿粉粒度0.6mm筛的通过率应为( C )%。

        A、80     B、90     C、100

     49、标号为AH—90的沥青，其针入度为( C )（0.1mm）

        A、40—60     B、60—80     C、80—100     D、100—120

     50、高速公路沥青混凝土面层的压实度标准为不小于( C )%。

        A、90      B、94     C、95     D、98
51、复合水泥在水泥分类中属于( C )。

A、专用水泥     B、特性水泥     C、通用水泥     

52、硅酸盐水泥在生产过程中，萤石是一种( B )。

A、助磨剂     B、矿化剂     C、调凝剂     

53、水泥试件养护水池中的水( B )天要更换一次。

A、10     B、14     C、28     

54、目前国产硅酸盐水泥的最高强度等级为( C )级。

A、42.5     B、52.5     C、62.5     D、72.5

55、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于( C )袋中抽取。

A、5     B、10     C、20     D、30

56、用水筛法检验水泥细度时，喷头水压应为( A )±0.02MPa。

A、0.05     B、0.1     C、0.15     D、0.20

57、水泥胶砂试件进行抗压强度试验时，试件受压面积为：( B )。

A、40㎜×62.5㎜     B、40㎜×40㎜     C、40㎜×50㎜     

58、如想了解水泥粗细颗粒级配情况，应采用( D )法。

A、负压筛     B、水筛     C、干筛     D、比表面积（勃氏法）。

59、检验人工砂中的石粉含量，应采用( B )法。

A、筛析法     B、亚甲蓝法     C、水洗法         

60、水泥混凝土配合比设计如用细砂，则其砂率应较中砂( C )。

A、增大     B、不变     C、减小     

61、Ⅲ类碎石宜用于强度等级( C )的水泥混凝土。

A、>C60     B、C30～C60     C、<C30     

62、配制公路桥涵工程混凝土，粗集料中小于2.5㎜的颗粒含量不应大于( C )%。

A、2     B、3     C、5     D、10

63、可以使用( C )水拌合混凝土。

A、PH值5-6     B、海水    C、硫酸盐含量为（2700mg～3000 mg）/L

64、配制C50级混凝土所用粗集料的母岩抗压强度至少应为( C )MPa。

A、50     B、60     C、75     D、80     E、100

65、泵送混凝土之坍落度不宜小于( C )㎜。 

A、60     B、80     C、100     D、120     E150

66、抗渗混凝土每立方米中水泥加掺合料的总量不宜少于( B )kg。

A、300     B、320     C、350     D、380

67、水泥混凝土用粉煤灰的细度指标筛孔尺寸为( B ) ㎜。

A、0.080     B、0.045     C、0.16     

68、一组混凝土试件的抗压强度值分别为:26.5MPa、27.0MPa、31.6MPa则此组试件的强度代表值为( B )MPa。

A、26.5MPa     B、27.0MPa     C、31.6MPa     

69、高效减水剂的减水率不小于( C )%为合格。

A、5     B、8     C、10     D、12

70、道路石油沥青的溶解度（三氯乙烯）应不小于( D )%。

A、90     B、95     C、98     D、99

71、道路用液体石油沥青蒸馏后残留物的延度（25℃）应大于( B )[5cm/min（cm）]

A、50     B、60     C、70     D、80

72、国家标准建筑石油沥青有( B )个牌号。

A、2     B、3     C、4     D、5

73、沥青针入度试验标准针的直径为( A )㎜。

A、1.0～1.02     B、1.5～1.52     C、2.0～2.1     

74、沥青与石料的低温粘结性试验，非经注明，试验温度应为( C )℃。

A、-10     B、-15     C、-18     D、-20

75、热拌石油沥青混合料施工时的碾压温度应不低于( C )℃。

A、90     B、100     C、110     D、120

76、检测沥青混合料的高温稳定性须进行( B )试验。

A、弯曲     B、车辙     C、劈裂冻融     D、抽提筛分

77、高速公路沥青混合料的填料宜采用( C )经磨细得到的矿粉。

A、花岗岩     B、石英岩     C、石灰岩     D、天然砂     

78、高速公路面层用粗集料的吸水率应不大于( A )%。

A、2     B、4     C、5     

79、沥青混凝土面层检查其抗滑构造深度，宜采用( B )法。

A、水准仪法     B、铺砂法     C、3m直尺法     

80、选用水泥的强度与要配制的混凝土强度等级相适应，如水泥强度选用过高，则混

凝土中水泥用量过低，影响砼的（ b ）和耐久性。

A、强度  B、和易性  C、工作度  D、积聚性

81、为防止碱集料反应，按现行规范规定，应使用含碱量小于（ C ）的水泥和采用有

仰制作用的掺和料。

A、1.0%  B、0.8%  C、0.6%  D、0.4%

82、I区砂属于粗砂范畴,用于配置砼时应较II区砂采用( A )砂率。

      A较大  B较小  C等同  D不确定

83、沥青混凝土混合料简称( A )。

      A、AC  B、AM  C、AK   D、AD

84、一级公路I型沥青砼马歇尔试验空隙率，规定为( D )。

     A、2-4  B、2-6  C、3-5  D、3-6

85、高速公路沥青砼马歇尔试验击实次数为双面各( D )次。

    A、50  B、60  C、70  D、75

86、马歇尔试验时,指标OAC表示( B )。

    A、初始沥青用量  B、最佳沥青用量  C、最大沥青用量  D、最小沥清用量

87、当砼抗压试件尺寸为100*100*100mm时,试件尺寸换算系数为( A )。

      A、0.95  B、1.0  C、1.05  D、1.1

88、坍落度试验时应分三层装入拌合物每层插捣次数( C )。

A、15  B、20  C、25  D、30

89、石灰碳化后的强度增加,是因为形成了( A )物质。

    A 、CaCO3  B、Ca(OH)2  C、Ca2O3  D、CaS

90、水泥从取样至试验要保证在室内保存( D )小时以上。

      A、8  B、12   C、20  D、24

91、水泥试验结果，凡氧化镁,三氧化硫、初凝时间,安定性中任一项不符合规定，则

水泥即被判为( A )。

      A、废品   B、不合格品   C、可以降级使用   D、可用于非重要工程部位

92、我国现行规范规定以( B )的应力作为钢材的屈服极限。

A、上屈服点   B、下屈服点  C、中屈服点  D、不变屈服点

93、在水泥品种中R表示( C )水泥。

   A 、普通型 B、普通硅酸盐  C、早强型  D、硅酸盐

94、水泥砼的坚固性是指( C )。

A、抗压能力  B、抗变能力  C、抗冻融、风化能力  D、抗侵蚀

95、延度是测定沥青( C )的能力。

A、粘滞性   B、抗稳定  C、塑性变形  D、抗低温

96、对于高速公路沥青混合料抗稳定度要求不小于( B )次/mm。

A 、600   B、800  C、1000  D、1200

97、水灰比减小时混凝土强度正常会( A )。

A、增加  B、减小  C、延长  D、不确定

98、沥青混合料II型与I型相比较空隙率( C )。

A、一样  B、小  C、大   D、不确定

99、比较而言针入度很大时,说明沥青的品质相对( B )。

A、较好  B、较差  C、粘稠  D、感温效果好

100、在水灰比相同的条件下,在达到一定的集浆比以后,若再继续增大混凝土强度将( B )。

A、增加  B、降低  C、有增有降  D、不确定

101、生石灰的主要成分( D )。

A、CaCo3  B、Ca(OH)2   C.、a2Co2  D、CaO

102、集料磨耗值越高,表示集料的耐磨性( B )。

A、越好  B、越差  C、越大   D、越不确定

103、分计筛余是指筛孔的( A )。

A、筛余  B、筛余通过量  C、筛余量总计  D、筛余通过百分率

104、集料与沥青粘附性分 ( C )个等级 。

      A、3  B、4  C、5  D、6  

105、石灰的硬化主要是通过( D )。

A、02  B、CO2   C、H2O   D、CO2和H2O

106、钢筋绑条焊，焊接长度为( D )。

A、5D   B、6D   C、8D   D、10D  

107、简易法测定石灰的有效钙、镁含量时,主要的试剂为( A )。

    A、HCl  B、EDTA  C、H2SO3   D、H2O

108、试饼法测定水泥安定性时,发现有翘曲现象,说明( B )。

A、强度有问题  B、安定性不合格  C、细度不合格  D、用水量不足

129、沥青延度试验结果分别118、120、126，则延度为( D )。

A、120   B、121   C、121.3    D、>100
130、我国现行规范规定，按（ A ）划分石油沥青的标号。

A、针入度            B、延度             C、软化点

131、沥青的延度要在规定的温度和拉伸速度下测定，非经注明，规定的温度和拉伸速度为（ A ）。

A、25℃或15℃，5cm/min       B、25℃，5cm/min      C、25℃或15℃，1cm/min

132、我国现行试验规程规定，沥青含蜡量采用（ C ）测定。

A、组分分析法          B、硫酸法           C、蒸馏法

133、我国现行规范规定，用于上、中面层的沥青混凝土，在60℃时车辙试验的动稳

定度：对高速公路、城市快速路不小于（ C ）次/mm。

A、600                B、700              C、800

134、石料的化学性质是按照（ A ）的含量划分的。

A、二氧化硅           B、氧化钙           C、氧化镁

135、硅酸盐水泥分为两种类型，不掺加混合材料的硅酸盐水泥代号为（ B ）。

A、P．O              B、P．I               C、P．Ⅱ

136、路面混凝土配合比设计的常规方法，以（ B ）作为设计指标。

A、抗压强度        B、抗弯拉强度         C、抗剪强度

137、新拌水泥混凝土坍落度试验，应将试样分（ C ）层装入坍落度筒内。

A、1                B、2                C、3

138、立方体抗压强度标准值是按数理统计方法确定，具有不低于（ B ）保证率的立

方体抗压强度值。

A、85%            B、95%                C、98%
139、对酸性石料或当石料处于潮湿状态或在低温下施工时，宜采用（ B ）乳化沥青。

A、阳离子乳化沥青      B、阴离子乳化沥青      C、两性离子乳化沥青

140、开级配沥青混凝土混合料按连续级配原则设计，但其粒径递减系数（ C ）。

A、无变化规律          B、较小           C、较大

141、沥青相对密度是指（ C ）温度下，沥青质量与同体积的水质量的比值。

A、15℃           B、20℃           C、25℃

142、抽提仪法是用于测定沥青混合料中（ B ）含量的方法。

A、矿粉          B、沥青          C、矿质混合料

143、最佳沥青用量初始值的计算公式OAC1=（a1+a2+a3）/3中，a1为相应于（ B ）沥青用量。

A、密度最大      B、稳定度最大       C、空隙率范围中值

144、马歇尔试验制备的标准试件，高度应符合（ B ）

A、635mm±13mm        B、63.5mm±1.3mm        C、6.35mm±1.3mm

145、混凝土配合比设计中，根据水泥的强度等级计算水泥的实际强度时，水泥的富裕

系数γc取值为（ C ）。

A、1.00           B、1.13          C、1.00~1.13

146、普通水泥混凝土配合比设计方法，以（ A ）作为设计指标。

A、抗压强度        B、抗弯拉强度         C、抗剪强度

147、维勃稠度试验方法适用骨料最大粒径不大于 40mm ，维勃稠度在（ B ）的混凝

土拌和物稠度测定。

A、5～20s    B、5～30s    C、5～40s        

148、通常在较热的气候区、较繁重的交通情况下，细粒式沥青混合料应采用稠度（ A ）

的沥青。

A、较高            B、较低            C、适中

149、马歇尔试验要求在（ C ）试验温度下，测定沥青混合料的稳定度和流值。

A、30℃            B、40℃            C、60℃

150、软化点的数值随采用仪器不同而异，我国现行规范采用（ C ）。

A、克沙法           B、水银法          C、环与球法

151、沥青混合料的马歇尔模数，可以间接表示沥青混合料的（ B ）。

          A、劲度            B、抗车辙能力          C、水稳性

152、同一沥青混合料或同一路段的路面，车辙试验至少平行试验三个试件。当3个试

件动稳定度变异系数小于（ C ）时，取其平均值作为试验结果。

A、10%             B、15%              C、20%
153、制作立方体试件检验混凝土的强度，一般一组应为（ C ）块立方体试件。

A、9                B、6                  C、3

154、测定混凝土拌和物的毛体积密度，是为修正、核实混凝土（ C ）计算中的材料

用量。

A、初步配合比         B、基准配合比        C、试验室配合比

155、混凝土强度等级是根据（ C ）来确定的。

A、立方体抗压强度       B、轴心抗压强度    C、立方体抗压强度标准值

156、对吸水率大于2%的Ⅰ、Ⅱ型沥青混合料、沥青碎石密度测定可适用（ B ）。 

A、表干法    B、蜡封法     C、冷冻法    

157、国产沥青的特点是（ B ）。

      A、比重大   B、含蜡量高   C、延度较小   D、软化点高

158、沥青路面面层用沥青的标号选择，应根据（ D ）选用。

      A、气候条件   B、施工季节     C、路面类型   D、施工方法、矿料类型

159、面层热拌沥青混合料用沥青可选用（ C ）。

      A、煤沥青    B、天然沥青   C、石油沥青   D、乳化石油沥青

160、重交通道路石油沥青中的蜡含量应不大于（ A ）。

      A 3.0%    B 4.0%   C 5.0%；   D 6.0%

161、引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中（ B ）含量过多。

      A、CaO        B、游离CaO       C、Ca（OH）2 

162、冬季施工现浇钢筋混凝土工程，宜选用（ C ）水泥。

      A、矿渣水泥      B、普通水泥         C、高铝水泥。

163、紧急抢救工程宜选用（ D ）。

      A、硅酸盐水泥             B、普通硅酸盐水泥

C、硅酸盐膨胀水泥         D、快硬硅酸盐水泥

164、不宜采用蒸汽养护的水泥为（ C ）。

      A、硅酸盐水泥             B、普通硅酸盐水泥

C、高铝水泥               D、快硬水泥

165、用沸煮法检验水泥体积安定性，只能检查出（ C ）的影响。

      A、游离CaO           B、游离MgO        C、石膏。

166、钢筋冷拉后（ B ）强度提高。

A、抗拉强度   B、屈服强度   C、抗拉强度、屈服强度

167、15.24mm钢绞线，面积为140.0mm2，极限荷载为271.0kN，其抗拉强度为（ C ）。

      A、1936MPa   B、1935 MPa   C、1940 MPa   D、1930 MPa

168、直径为16.0mm的HRB335（Ⅱ级螺纹钢），冷弯试验时，其冷弯直径为（ C ）。

      A、16.0mm    B、32.0mm     C、48.0mm     D、64.0mm 

169、检测夹片硬度时，一夹片硬度检测值HRC（洛氏硬度）62.0，61.0，62.0，则该

夹片的硬度为HRC（ C ）。

      A、61.7      B、62.0       C、61.5       D、61.0

170、0.036是（ B ）位有效数字。

      A、2        B、3      C、4         D、5

171、水泥胶砂试件标准养护温度为（ A ）℃。

      A、20±1    B、20±2     C、25±1      D、25±2

172、闪光对焊钢筋抗拉试验应至少有（ C ）个塑断于焊缝之外。

      A、0        B、1         C、2         D、3

173、沥青混合料马歇尔稳定度试验中加荷速度为（ C ）mm/min。

      A、10±5     B、25±5      C、50±5      D、75±5

174、非经注明，测定沥青密度的标准温度为（ C ）℃。

A、5        B、10         C、15        D、25

175、拌制水泥混凝土，当水泥用量不变时，水灰比越小，混凝土强度越（ C ），密实

性和耐久性越（ C ）。

A 、低； 好       B 、高； 差        C 、高； 好

176、水泥混凝土配合比调整时，保持（ B ）不变。

A 、水泥用量       B 、水灰比        C 、用水量

177、沥青材料的老化试验，对重交通量路用石油沥青，应进行（ B ）试验。

A、蒸发损失     B、薄膜加热    C、烧灼

      178、规范规定Ⅰ型沥青混凝土残留稳定度不低于（ B ）。

      A 、80%         B 、75%          C、70%

179、 （ B  ）是评价沥青混凝土路面高稳定性的一个指标，也是沥青混合料配合比

设计时的辅助性检验指标。

A、密实度          B、动稳定度      C、劲度模量

180、车辙试验用的试件尺寸为（ A ）的板块试件。

A、300mmX300mmX50mm  B、300mmX300mmX500mm  C、300mmX300mmX300mm

181、沥青的相对密度是指在规定温度下，沥青质量与同体积（ A ）质量之比。

A 、水             B 、标准沥青          C 、酒精













PAGE  
14

