












































































































































建筑材料判断试题

1、水泥和熟石灰混合会引起体积安定性不良。（ × ）

2、中、轻交通量石油沥青的老化评定方法采用薄膜加热试验。（ × ）

3、油石比可用来表示沥青混合料中沥青含量的多少。（ √ ）

4、两种砂子的细度模数相同，它们的级配不一定相同。（ √ ）

5、当混凝土的水灰比较小时，其所采用的合理砂率值较小。（ √ ）

6、当砂子的细度模数较小时，混凝土的合理砂率值较大。（ × ）

7、沥青的品种不影响沥青的粘附性。（ × ）

8、混凝土用蒸汽养护后，其早期和后期强度均得到提高。（ × ）

9、测定水泥标准稠度用水量是为了确定水泥混凝土的拌和用水量。（ × ）

10、高等级公路用沥青的含蜡量不超过5.0%。（ × ）

11、沥青用量越大，则马歇尔试验流值越大。( √ )

12、车辙试验主要用来评定沥青混合料的低温性能。( × )

13、沥青与矿料粘附性评定方法中,水浸法适用于小于13.2mm的粗集料。(  √  )

14、沥青密度与相对密度与沥青道路性能无直接关系。( √  )

15、用沸煮法可以全面检验硅酸盐水泥的体积安定性是否良好。( × )

16、硅酸盐水泥的细度越细越好。(  × )

17、流动性大的混凝土比流动性小的混凝土强度低。( × )

18、混凝土的强度平均值和标准差,都是说明混凝土质量的离散程度的。( × )

19、软化点小的沥青,其抗老化能力较好。( × )

20、沥青混合料路面抗滑性能与沥青含蜡量无关。( × )
21、道路水泥 、砌筑水泥、耐酸水泥、耐碱水泥都属于专用水泥。（ √  ）

22、高速公路路面混凝土用水泥的铝酸三钙含量不宜大于7%。（  √ ）

23、路面和桥面混凝土中不得使用硅灰或磨细矿渣粉。（ × ）

24、混凝土抗压强度试件以边长150㎜的正立方体为标准试件，其集料最大粒径为40㎜。（ √  ）

25、 混凝土抗压试件在试压前如有蜂窝等缺陷，应原状试验，不得用水泥浆修补。（×）

26、公路桥涵砌体使用水泥砂浆的施工配合比可以用重量比，也可用体积比 。（ √ ）

27、用洛杉矶法对粗集料进行磨耗试验，可以检验其坚固性。（  ×  ）

28、为满足公路桥涵混凝土耐久性的需要，在配合比设计时应从最大水灰比和最小水泥

用量两个方面加以限制。（ √ ）

29、有抗冻要求的桥涵混凝土工程，不得掺入引气剂，以免增加砼中含气量。（ ×）

30、冬期施工，混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃。 （ √  ）

31、混凝土中掺入粉煤灰可以节约水泥，但不能改善砼的其他性能。（ × ）

32、混凝土外加剂是在砼拌制过程中掺入用以改善砼性质的物质，除特殊情况外，掺量

不大于水泥质量的5%（  √ ）

33、在道路工程中，最常用的沥青材料是石油沥青和煤沥青，其次是天然沥青。（ √ ）

    34、沥青密度是在规定温度20℃条件下，单位体积的质量，单位为kg/m3或g/cm3。（ × ）
35、沥青的改性剂改性效果较好的有：高聚物类改性剂、微填料类改性剂、纤维类改性

剂、硫磷类改性剂。（ √  ）

36、石油沥青与煤沥青在元素组成上的主要区别是：石油沥青含碳多而含氢少，煤沥青

则碳少而氢多。（ × ）

37、高速公路和一级公路沥青面层可采用沥青混凝土混合料或沥青碎石混合料铺筑。

（  ×  ）

38、沥青混合料劈裂试验是为了测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏

的力学性质。（ ×）

    39、马歇尔稳定度试验是设计沥青混合料配合比的主要技术指标。（  √ ）

    40、中粒式级配沥青混合料的沥青用量范围一般在7—8%。（ × ）
41、在硅酸盐水泥熟料中含有少量游离氧化镁，它水化速度慢并产生体积膨胀，是引起

水泥安定性不良的重要原因（ √ ）

42、凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中任一项不符合标准规定时，称为废品水泥（ × ）

43、为防止封存期内水泥样品质量的下降，可将样品用食品塑料薄膜袋装好，并扎紧袋

口放入白铁样品桶内密封（ √  ）

44、存放时间超过6个月的水泥，应重新取样检验，并按复验结果使用。（ × ）

45、水泥混凝土路面所用水泥中C4AF含量高时，有利于砼抗折强度的提高。（ √  ）

46、公路桥涵砌体工程用水泥砂浆抗压试件应以3块为一组。（ × ）

47、洛杉矶法粗集料磨耗试验，可测定标准条件下粗集料抵抗摩檫、撞击的能力。（ √ ）

48、公路桥涵钢筋混凝土冬期施工，可适量掺入氯化钙`氯化钠等外加剂。（ × ）

49、有抗冻要求的混凝土工程应尽量采用火山灰质硅酸盐水泥，以发挥其火山灰效应。

（ × ）

50、冬期施工搅拌混凝土时，可将水加热，但水泥不应与80℃以上的热水直接接触。 （ √ ）

51、混凝土掺粉煤灰时的超量取代系数，Ⅱ级粉煤灰为1.3～1.7。（ √ ）

52、常用的木质磺酸钙减水剂的适宜用量为水泥用量的2～3%。（  ×  ）

53、分析石油沥青的化学组分，可用三组分分析法，也可用四组分分析法。（ √ ）

54、沥青的相对密度是指在规定温度下，沥青质量与同体积煤焦油质量之比。（ × ）

55、为提高沥青的耐久性，抑制其老化过程，可以加入‘专用碳黑’。（ √ ）

56、沥青中含有较多石蜡，可以改善其路用性能。（ × ）

57、开级配沥青混凝土混合料的剩余空隙率大于密级配沥青混凝土混合料的剩余空隙率。

（ √ ）

58、沥青混合料弯曲试验试件，是用轮碾法成型的。（ √ ）

59、沥青混合料中沥青用量对抗滑性影响不大。（ × ）

60、高速公路沥青表面层应选用抗滑耐磨石料，石料磨光值应大于42。（  √ ）

61、铝酸三钙为水泥中最主要的矿物组成。（ × ）

62、水泥和石灰都属于水硬性胶凝材料。（ × ） 

63、粗细骨料调整配合使用,可调节砼的抗压、抗折强度。（ √ ）    

64、不同矿质的沥青混合料浸水后强度明显降低,但程度不同 如石灰岩<花岗岩<石英岩。

（  √ ）  

65、针入度 软化点均能反映出沥青的粘度状况。（  √ ）         

66、在水泥浆用量一定的条件下,砂率过大，砼拌和物流动性小，过时保水性差,易离折。

（ √ ）  

67、改善砼工作性的唯一措施是掺加相应的外加剂。（ × ）    

68、改善矿质混合料级配即能改善沥青混合料抗车辙能力。（ √ ）   

69、马歇尔稳定度和流值是表示沥青混合料高温时的稳定性和抗变形能力的指标。（  √ ）    

70、钢筋的抗拉强度值是下屈服点的应力值 。（ × ）  

71、水泥砼试件抗折强度试验时两支点的距离为450毫米。（ √ ）      

72、通过塌落度试验可观察检验砼拌和物的粘聚性、保水性和流动性。（ √ ）    

73、砼配合比设计的三参数是指:水灰比,砂率,水泥用量。（ × ）     

74、水泥砼的养护条件对其强度有显著影响,一般是指湿度,温度, 龄期。（ √ ）  

75、水泥的细度与强度的发展有密切关系,因此细度越细越好。（ × ）    

76、马歇尔试件的高度和直径规定要求,分别是62.5毫米和101.6毫米。（ × ）   

77、一般地讲砂的细度模数越小,水泥用量越多。（  √ ）    

78、沥青混合料掺入石灰粉的目的是提高抗水侵害的能力。（ √ ）

79、混凝土配合比数据一旦用于工程,即不可更改。（ × ）  

80、沥青混合料空隙率的大小与压实功和压实湿度密切相关。（  √ ）    
81、沥青的针入度越大，沥青的粘度越大。（ × ）

82、确定沥青当量软化点和当量脆点，可用于评价道路石油沥青的温度感应性，预估沥

青的高温抗车辙能力及低温抗裂能力。（ √ ）

83、石料的饱水率小于石料的吸水率。（ × ）

84、沥青与集料的粘附性试验，可将集料划分为5个粘附性等级。（  √ ）

85、集料的堆积密度按其堆积方式可分为自然堆积密度和振实堆积密度。（ √ ）

86、水泥混凝土用砂可按细度模数划分为三级。（ √ ）

87、水泥混凝土的强度理论指出，混凝土的强度仅与水灰比的大小有关。（ × ）

88、路面混凝土配合比设计确定试验室配合比时，按基准配合比，水灰比增加和减少0.05

再计算两组配合比，用以制备抗弯拉强度试件。（ × ）

89、钢结构设计中，以抗拉强度作为设计计算取值的依据。（ × ）

90、油石比是指沥青占沥青混合料的百分率。（ × ）

91、软化点只是反映沥青材料热稳定性的一个指标，与沥青的粘性无关。（ × ）

92、最大密度曲线n幂公式适合于连续级配混合料。（ √ ）

93、细度模数相同的砂，其级配一定相同。（ × ）

94、按现行标准，硅酸盐水泥的初凝时间不得超过45 min。（ √ ）

95、混凝土质量评定中，强度标准差越大，表明施工单位的施工水平越差。（ √ ）

96、悬浮—密实结构沥青混合料的粘聚力大，高温稳定性好。（ × ）

97、动稳定度是马歇尔试验的一项技术指标。（ × ）

98、钢材的冷弯试验是一种工艺试验，可以了解钢材对某种工艺加工适合的程度。（ √ ）

99、抗折强度是路面混凝土的主要力学指标。（ √ ）

100、重复性试验往往是对试验人员的操作水平、取样代表性的检验，再现性则同时检验

仪器设备的性能。（ √ ）

101、 料的表观密度是指在规定试验条件下，集料单位表观体积（包括矿质实体和开口孔隙在内）的质量。（ × ）

102、我国现行规范规定，水泥安定性试验以雷氏法为准。（ √ ）

103、沥青混合料的主要技术性质为高温稳定性和低温抗裂性。（ × ）

104、沥青混合料实验室配合比设计即为确定最佳的沥青用量。（ × ）

105、矿料之间以结构沥青粘结时粘聚力较大。（ √ ）

106、水泥生产工艺中加入石膏主要是为了提高产量。（ × ）

107、砂率是指混凝土中砂与石子的质量百分率。（ × ）

108、混凝土的基准配合比要求混凝土的坍落度、粘聚性和保水性均应符合要求。（ √ ）













PAGE  
5

