S237省道淮安段建设工程237-HY-C合同段项目工程

承包单位：江苏省交通工程集团有限公司              合同号： HY-C   。

监理单位：江苏润通交通工程咨询监理有限公司        编  号：试配-007

标准试验报审表

致（监理工程师） 周 密 先生 ： 事由：根据有关的设计文件，我部已完成砂石原材试验、水泥常规检测和C25承台混凝土的配合比设计和试拌工作，现将设计成果和试拌情况予以上报。根据试验结果，拟采用的配合比为水灰比W/C=0.53,砂率Sp=37%；水泥：粉煤灰：细集料：粗集料：水：减水剂=279:70:707:1204:185:4.537；7天抗压强度的代表值为23.5Mpa，已达到设计强度的94.0%，各项检测性能指标均符合设计文件要求。 特此上报，请予以批准！ 承包人： 年 月 日

试验监理工程师审查意见： 试验监理工程师： 年 月 日

驻地监理工程师审查意见： 驻地监理工程师： 年 月 日

总监理工程师代表审查意见： 总监理工程师代表： 年 月 日

总监理工程师审查意见： 总监理工程师： 年 月 日

S237省道盐河桥C25承台砼配合比设计

一、设计原则：

C25承台配合比设计根据工程要求，结构形式和施工条件，本着符合质量要求、经济合理、易于施工为原则进行设计。

- 设计依据：

1、JGJ 55-2000《普通混凝土配合比设计规程》

2、JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

3、JTJ 041-2000《公路桥涵施工技术规范》

4、GBJ 146-90《粉煤灰混凝土应用技术规范规程》

5、施工设计图纸

- 设计要求：

  - 设计强度为25Mpa

  - 设计目标坍落度为140-180mm

- 原材料情况：

  - 水泥：淮安水泥厂生产的海螺牌普硅P.O42.5水泥,视比重为3.100kg/L;

  - 碎石：盱眙碎石,规格16-31.5mm和5-16mm，其掺比为70%：30%，视比重为2.850kg/L；

  - 黄砂：宿迁黄砂，规格中砂，视比重为2.620kg/L；

  - 水: 当地可饮用水;

  - 外加剂：安徽中凯合成材料有限公司生产的NF系列缓凝高效减水剂，掺量为水泥用量的1.3%；

  - 粉煤灰:华能电厂生产的Ⅱ级灰，取代率为水泥用量的20%。

- 配合比设计过程：

  - 强度：为使所配制的混凝土强度达到必要的保证率，混凝土的试配强度必须大于其强度等级：根据公式：Rh=Rb+tδ

Rh—混凝土试配强度Mpa，Rb—混凝土设计强度25Mpa

t—为达到一定保证率所需的标准离差数，基其中保证率取95%，δ根据经验总结取5.0Mpa，经计算得Rh=33.2Mpa

  - 水灰比：根据计算水灰比为0.57为确保前期施工我们取水灰比0.53作为基准水灰比进行试验。

αa..Fce

W/C=

# Rh+αa.αb..Fce

# 其中αa为0.46, αb为0.07, Fce=1.0×42.5=42.5MPa

  - 确定水、水泥及外加剂用量

水用量根据经验取185kg/m3，则水泥用量为:185÷0.53=349 kg/m3,外加剂用量为：349×0.013=4.537kg/m3

  - 计算基准混凝土配合比(绝对体积法):

根据经验及施工实际需要砂率取37%

Wo/Pw+So/Ps+Go/Pg+Co/Pc+10a=1000

So/(So+Go) ×100%=Sp

代入计算得:  Co:So:Go:Wo:W外=349:707:1204:185:4.537

  - 粉煤灰取代率为f =15%，计算水泥用量:

C/= Co×（1-f）=349×（1-20%）=279 kg/m3

  - 采用等量取代法，计算粉煤灰用量:

Fo=（Co- C/）=70 kg/m3

- 试拌及调整:

根据计算的配合比试拌后,测得坍落度为175mm,170mm,粘聚性良好,以W/C=0.53配合比作为基准配合比,分别增减0.03, 试拌后,测得0.50水灰比坍落度为155mm, 粘聚性良好, 测得0.56水灰比坍落度为185mm, 粘聚性良好,

五、试配过程及试验情况见附件：

| 水灰比 | 水 （Kg） | 水泥（Kg） | 黄砂（Kg） | 碎石 （Kg） | 粉煤灰 （Kg） | 外加剂(Kg) | 7天(Mpa) | 28天(Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 185 | 296 | 700 | 1192 | 74 | 4.810 | 26.5 | / |
| 0.53 | 185 | 279 | 707 | 1204 | 70 | 4.537 | 23.5 | / |
| 0.56 | 185 | 264 | 713 | 1215 | 66 | 4.290 | 21.9 | / |

注:1、施工前期准备采用0.53水灰比，待28天强度出来后进行优化调整再确定最终施工

水泥混凝土配合比设计

工程名称：  S237省道盐河大桥            合同号： HY-C          编号：试配-007-1

试表1-8

| 任务单号 |  | 试验环境 | 温度：16.5OC 湿度：52% |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 | 2009.3.1 | 试验设备 | 搅拌机、坍落度桶、电子天平 |
| 试验规程 | JGJ 55-2000 | 试验人员 |  |
| 评定标准 | JTG F80/1-2004 | 复核人员 |  |

| 施工单位 | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计条件 | 设计强度 | 使用地点和部位 |  |  |  | 施工方法 |  |  |  | 坍落度 |  |  | 备注 |  |
|  | C25 | 承台 |  |  |  | 机 械 |  |  |  | 140-180mm |  |  |  |  |
| - 水泥： 品种：P.O 42.5 水泥强度：抗压 45.7 Mpa 抗折 8.6 MPa 厂牌：淮安“海螺” 出厂日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 细集料：类 别： 中 砂 产 地：江苏宿迁 表观密度： 2.620 kg/L 细度模数：2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 粗集料：碎 石 掺配率：甲（16-31.5mm） 70 % 类别：5-31.5mm连续级配 乙（5-16mm） 30 % 产地：淮安盱眙 丙（ / ） % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配比设计（质量比），材料用量表（kg/m3）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水灰比： 0.50 粉煤灰 含砂率： 37 % 74 |  |  |  |  | 水泥 |  |  | 细集料 | 粗集料 |  | 水 |  |  | 外加剂 |
|  |  |  |  |  | 296 |  |  | 700 | 1192 |  | 185 |  |  | 4.810 |
| （五）试拌记录： 试拌日期： 2009 年 3 月 1 日 拌和方式：■机械 □人工 实测： 155 mm或稠度 / 秒 成型方式：□机械 ■人工 保水性： 良好 粘聚性 ： 良好 砼理论密度： 2452 kg /m3 实际密度： 2450 kg /m3 试件养护情况：温度 20.0 相对湿度 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件抗压强度（MPa）： |  |  | 3天 | 7天 |  |  | 14天 |  | 28天 |  |  | 推算的28天 |  |  |
|  |  |  | / | 26.5 |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| 结论：符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

混凝土稠度及表观密度试验记录表

工程名称：  S237省道盐河大桥            合同号： HY-C          编号：试配-007-1

试表1-3

| 任务单号 |  | 试验环境 | 温度：16.5OC 湿度：52% |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 | 2009.3.1 | 试验设备 | 坍落度桶、电子天平 |
| 试验规程 | JTG E30-2005 | 试验人员 |  |
| 评定标准 | GB/T 50080-2002 | 复核人员 |  |

| 结构物名称 C25砼试配 结构部位 （现场桩号） 承台 试样描述 砼试件完好 搅拌方式 机 械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坍落度/坍落扩展度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坍落度（mm） | 坍落扩展度（mm） |  | 棍度 |  | 含砂情况 | 粘聚性 | 保水性 | 备 注 |  |
| 155 | / |  | 中 |  | 多 | 良好 | 良好 |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均： / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、维勃稠度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维勃稠度测值（s） |  |  |  | 维勃稠度（s） |  |  |  |  | 备注 |
| / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、表观密度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容量筒质量m1（kg） |  | ① |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |
| 筒和试样总质量m2（kg） |  | ② |  | 12.990 |  |  | 12.990 |  |  |
| 试样质量m2-m1（kg） |  | ③ |  | 11.990 |  |  | 11.990 |  |  |
| 容量筒体积V（L） |  | ④ |  | 4.893 |  |  | 4.893 |  |  |
| 表观密度测值ρh（kg /m3） |  | ⑤ |  | 2450 |  |  | 2450 |  |  |
| 表观密度测定值ρh’（kg /m3） |  | ⑥ |  | 2450 |  |  |  |  |  |
| 结论：符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥混凝土配合比设计

工程名称：  S237省道盐河大桥            合同号： HY-C          编号：试配-007-2

试表1-8

| 任务单号 |  | 试验环境 | 温度：16.5OC 湿度：52% |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 | 2009.3.1 | 试验设备 | 搅拌机、坍落度桶、电子天平 |
| 试验规程 | JGJ 55-2000 | 试验人员 |  |
| 评定标准 | JTG F80/1-2004 | 复核人员 |  |

| 施工单位 | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计条件 | 设计强度 | 使用地点和部位 |  |  |  | 施工方法 |  |  |  | 坍落度 |  |  | 备注 |  |
|  | C25 | 承台 |  |  |  | 机 械 |  |  |  | 140-180mm |  |  |  |  |
| - 水泥： 品种：P.O 42.5 水泥强度：抗压 45.7 Mpa 抗折 8.6 MPa 厂牌：淮安“海螺” 出厂日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 细集料：类 别： 中 砂 产 地：江苏宿迁 表观密度： 2.620 kg/L 细度模数：2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 粗集料：碎 石 掺配率：甲（16-31.5mm） 70 % 类别：5-31.5mm连续级配 乙（5-16mm） 30 % 产地：淮安盱眙 丙（ / ） % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配比设计（质量比），材料用量表（kg/m3）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水灰比： 0.53 粉煤灰 含砂率： 37 % 70 |  |  |  |  | 水泥 |  |  | 细集料 | 粗集料 |  | 水 |  |  | 外加剂 |
|  |  |  |  |  | 279 |  |  | 707 | 1204 |  | 185 |  |  | 4.537 |
| （五）试拌记录： 试拌日期： 2009 年 3 月 1 日 拌和方式：■机械 □人工 实测： 170 mm或稠度 / 秒 成型方式：□机械 ■人工 保水性： 良好 粘聚性 ： 良好 砼理论密度： 2450 kg /m3 实际密度： 2450 kg /m3 试件养护情况：温度 20.0 相对湿度 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件抗压强度（MPa）： |  |  | 3天 | 7天 |  |  | 14天 |  | 28天 |  |  | 推算的28天 |  |  |
|  |  |  | / | 23.5 |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| 结论：符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

混凝土稠度及表观密度试验记录表

工程名称：  S237省道盐河大桥            合同号： HY-C          编号：试配-007-2

试表1-3

| 任务单号 |  | 试验环境 | 温度：16.5OC 湿度：52% |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 | 2009.3.1 | 试验设备 | 坍落度桶、电子天平 |
| 试验规程 | JTG E30-2005 | 试验人员 |  |
| 评定标准 | GB/T 50080-2002 | 复核人员 |  |

| 结构物名称 C25砼试配 结构部位 （现场桩号） 承台 试样描述 砼试件完好 搅拌方式 机 械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坍落度/坍落扩展度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坍落度（mm） | 坍落扩展度（mm） |  | 棍度 |  | 含砂情况 | 粘聚性 | 保水性 | 备 注 |  |
| 170 | / |  | 中 |  | 多 | 良好 | 良好 |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均： / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、维勃稠度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维勃稠度测值（s） |  |  |  | 维勃稠度（s） |  |  |  |  | 备注 |
| / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、表观密度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容量筒质量m1（kg） |  | ① |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |
| 筒和试样总质量m2（kg） |  | ② |  | 12.990 |  |  | 12.990 |  |  |
| 试样质量m2-m1（kg） |  | ③ |  | 11.990 |  |  | 11.990 |  |  |
| 容量筒体积V（L） |  | ④ |  | 4.893 |  |  | 4.893 |  |  |
| 表观密度测值ρh（kg /m3） |  | ⑤ |  | 2450 |  |  | 2450 |  |  |
| 表观密度测定值ρh’（kg /m3） |  | ⑥ |  | 2450 |  |  |  |  |  |
| 结论：符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥混凝土配合比设计

工程名称：  S237省道盐河大桥            合同号： HY-C          编号：试配-007-3

试表1-8

| 任务单号 |  | 试验环境 | 温度：16.5OC 湿度：52% |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 | 2009.3.1 | 试验设备 | 搅拌机、坍落度桶、电子天平 |
| 试验规程 | JGJ 55-2000 | 试验人员 |  |
| 评定标准 | JTG F80/1-2004 | 复核人员 |  |

| 施工单位 | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计条件 | 设计强度 | 使用地点和部位 |  |  |  | 施工方法 |  |  |  | 坍落度 |  |  | 备注 |  |
|  | C25 | 承台 |  |  |  | 机 械 |  |  |  | 140-180mm |  |  |  |  |
| - 水泥： 品种：P.O 42.5 水泥强度：抗压 45.7 Mpa 抗折 8.6 MPa 厂牌：淮安“海螺” 出厂日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 细集料：类 别： 中 砂 产 地：江苏宿迁 表观密度： 2.620 kg/L 细度模数：2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 粗集料：碎 石 掺配率：甲（16-31.5mm） 70 % 类别：5-31.5mm连续级配 乙（5-16mm） 30 % 产地：淮安盱眙 丙（ / ） % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配比设计（质量比），材料用量表（kg/m3）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水灰比： 0.56 粉煤灰 含砂率： 37 % 66 |  |  |  |  | 水泥 |  |  | 细集料 | 粗集料 |  | 水 |  |  | 外加剂 |
|  |  |  |  |  | 264 |  |  | 713 | 1215 |  | 185 |  |  | 4.290 |
| （五）试拌记录： 试拌日期： 2009 年 3 月 1 日 拌和方式：■机械 □人工 实测： 185 mm或稠度 / 秒 成型方式：□机械 ■人工 保水性： 良好 粘聚性 ： 良好 砼理论密度： 2448 kg /m3 实际密度： 2445 kg /m3 试件养护情况：温度 20.0 相对湿度 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件抗压强度（MPa）： |  |  | 3天 | 7天 |  |  | 14天 |  | 28天 |  |  | 推算的28天 |  |  |
|  |  |  | / | 21.9 |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  |  | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| 结论：符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

混凝土稠度及表观密度试验记录表

工程名称：  S237省道盐河大桥            合同号： HY-C          编号：试配-007-3

试表1-3

| 任务单号 |  | 试验环境 | 温度：16.5OC 湿度：52% |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 | 2009.3.1 | 试验设备 | 坍落度桶、电子天平 |
| 试验规程 | JTG E30-2005 | 试验人员 |  |
| 评定标准 | GB/T 50080-2002 | 复核人员 |  |

| 结构物名称 C25砼试配 结构部位 （现场桩号） 承台 试样描述 砼试件完好 搅拌方式 机 械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坍落度/坍落扩展度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坍落度（mm） | 坍落扩展度（mm） |  | 棍度 |  | 含砂情况 | 粘聚性 | 保水性 | 备 注 |  |
| 185 | / |  | 中 |  | 多 | 良好 | 良好 |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均： / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、维勃稠度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维勃稠度测值（s） |  |  |  | 维勃稠度（s） |  |  |  |  | 备注 |
| / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、表观密度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容量筒质量m1（kg） |  | ① |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |
| 筒和试样总质量m2（kg） |  | ② |  | 12.960 |  |  | 12.990 |  |  |
| 试样质量m2-m1（kg） |  | ③ |  | 11.960 |  |  | 11.990 |  |  |
| 容量筒体积V（L） |  | ④ |  | 4.893 |  |  | 4.893 |  |  |
| 表观密度测值ρh（kg /m3） |  | ⑤ |  | 2445 |  |  | 2450 |  |  |
| 表观密度测定值ρh’（kg /m3） |  | ⑥ |  | 2450 |  |  |  |  |  |
| 结论：符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |