材料试验题

1.简述粗集料磨耗试验的试验过程？

　　答：1.将待测试样过筛后，取圆孔筛10~20mm或方孔筛9.5~13.2mm的部分用于制作试件。2.安装好试模，并在试模内表面涂抹一层肥皂水，烘于待用。3.用镊子夹起集料颗粒，将其单层排列在试模内，较平整的面放在模底。一块试模中排布的集料颗粒不得少于24块。4.集料颗粒之间的空隙用细砂0.1~0.3mm填充，填充高度约为颗粒高度的3/4，用洗耳球吹实找平，并吹去多余的部分。5.在环氧树脂中按比例加入固化剂，再加入0.1~0.45mm的细砂拌和均匀，要求环氧树脂：固化剂：细砂之间的比例为1g：0.25mL：3.8g。2块试件大约需环氧树脂30g、固化剂7.5mL、细砂114g。然后将拌制好的环氧树脂砂浆填入试模，并用热的油灰刀抹平。注意环氧树脂砂浆尽可能地填充密实，且不要碰动排好的集料颗粒。6.常温下养生24h后拆模，除去多余的砂浆和松散的砂粒。7.试验操作之间，让磨耗机在溜砂状态下空转一圈，事先在转盘上留有一层砂。8.称出平行试验的2块试件的各自质量，记作，准确至0.1g。将试件分别放入2个托盘内，使其径向相对，集料裸露面的底面朝向转盘，然后将配重放在试件上。9.在连续不断的溜砂状态溜砂速率700~900g/min下，以28~30r/min的转速转动转盘100圈，要求溜砂宽度能够覆盖整个试件宽度。转动结束后，观察试件有无异常现象。如下常，重复上述步骤，再磨400圈。这一过程即可一次连续完成，也可分4个100圈4欠完成。10.全部磨耗试验完成后，取下试件，清除试件表面残留砂子，称出每个试件的质量。

2.粗集料压碎值试验的操作过程？

答：1.将试筒安放在底板上。2.将要求质量的试样3次均匀装入试模中，每次均将试样表面整平，用金属棒的半球面端从石料表面上均匀捣实25次。最后用金属棒作为直刮刀将表面仔细整平。3.将装有试模放到压力机上，同时加压头放入试筒内石料面上，注意使压头摆平，勿楔挤试模侧壁。4.开动压力机，均匀地施加荷载，在10min左右的时间内达到总荷载400kN，稳压5s，然后卸荷。5.将试模从压力机上取下，取出试样。6.用2.36mm标准筛分经压碎的全部试样，可分几次筛分，均需筛到在1min内无明显的筛出物为止。7.称取通过2.36mm筛孔的全部细料质量，准确至1g。

一、水泥混凝土用粗集料压碎试验：1.用10mm和20mm圆孔标准筛剔除10mm以下和20mm以上的颗粒，并用针、片状规准仪挑出针和片状颗粒。然后准备三份，每份各3kg待用。2.将圆置于底盘上，取一份试样分两层装入筒中，每装完一层，在底盘下垫一根10mm圆钢筋，按住圆筒左右，交替颠击各25下，在第二层填好后，要求试样填高度从底盘量起在100mm左右。3.将试样顶面整平，压上加压盖，放到压力面上施加荷载。要求在3~5min内均匀加荷到200kN，稳压5s后卸载。4.倒出筒中试样，称出试验时的总质量。然后用2.5mm圆孔筛过筛，筛除被压碎的颗粒，再称出存留在筛上的质量。

二、沥青混合料或基层材料用粗集料压碎试验：1.风干试样用13.2和16mm标准筛过筛，取13.2~16mm 的试样3kg待用。2.按大至相同的数量将试样分三层装入金属量筒中，每屋用金属棒从石料表面约50mm的高度处自由落下，在整个层面均匀夯击25次。最后用金属棒将多出部分刮平，称取量筒中的试样质量。以此质量作为每次压碎试验所需的试样用量。3.将试筒安放在底板上，将确定好的试样分三层倒入压碎值试模每层数量大致相同，并按同样方法捣实，最后将顶层试样整平。4.将承压压柱压在试样上，注意摆平，勿挤压试模侧壁。随后放在压力机上。5.控制压力机操作，均匀地施加荷载，在10min左右的时间内达到总荷载400kN,达到要求的荷载后，立即卸荷。6.将筒内试样倒出，全部过2.36mm标准筛筛分经压碎的全部试样，可分几次筛分，均需筛到在1min内无明显的筛出物为止。称取通过2.36mm筛孔的全部细料质量，准确至1g。

3.叙述水泥凝结时间的测定过程？（测定方法？）

　　答：1.以标准稠度时的水泥净浆为测定凝结时间的材料，将该净浆装满圆台形的试模，插捣、振实、刮平，立即放入湿气养护箱中。记录净浆搅拌时水泥全部加到水中的时刻，作为测定凝结时间的起始时间。2.首先进行初凝时间的测定。待测试样在养护箱中养护至距起始时间30min时，进行第一次测定。将试样从养护箱中取出，放在已更换了初凝用试针的标准维卡仪下，调整试针与水泥净浆的表面刚好接触。拧紧螺丝，稍停片刻，突然打开，使试针垂直自由地沉入水泥净浆中。观察试针停止下沉或释放试针30s时试针的读数，当试针下沉至距底板4mm±1mm时，表征水泥达到初凝状态。由起始时间到初凝状态出现所经历的时间定义为初凝时间，用“min”表示。如未达到规定下沉状态，则继续养护，再次测定，直至测试结果呈现规定的状态。3.接着继续进行终凝时间的测定。先将有水泥试样的圆台形试模从玻璃板上取下，翻转，直径大端朝上、小端朝下地放在玻璃板上，然后将试样放入养护箱中继续养护。在接近终凝时间时，每隔15min测定一次，直到终凝试针沉入水泥试件表面0.5mm时，即只有试针在水泥表面留下痕迹，而不出现环形附件的圆环痕迹时，表征水泥达到终凝状态，由起始时间到出现规定状态所经历的时间定义为终凝时间，用“min”表示。

4.叙述水泥胶砂的制作方法、及力学性能的方法步骤？

　　　答：1.胶砂组成：每锅胶砂材料组成为水泥：标准砂：水＝450g：1350g：225ml。2.胶砂制备：先将水倒入搅拌锅内，再加入水泥，然后将搅拌锅固定在机座上，上升至固定位置。立即开动机器，先低速搅拌30s，在第三个30s开始的同时均匀地将砂子通过加砂漏斗加至到锅中，再高事搅拌30s。停拌90s后，再高速搅拌60s。注意在最后一分钟搅拌时，要将锅壁上粘附的胶砂刮入锅内。3.胶砂试件成型：先把试模和模套固定在振动台上，用小勺从搅拌锅中将胶砂分两层装入试模。装第一层时用大播料器垂直架在模套顶部，将料层播平，随后振实60次。再装入第三层胶砂，用小播料器播平，再振实60次后，去掉套模，从振实台上卸下试模，用一金属直尺以近似垂直的角度在试模顶的一端，沿试模长度方向以割锯动作慢慢向另一端移动，一次将试模上多余的胶砂刮去，并用直尺将试件表面抹平。4.试样养护：对试模做标记，带模放置在养护室或养护箱中养护，直到规定的脱模时间大多为24h脱模。脱模时先在试件上进行编号，注意进行两个龄期以上的试验时，应将一个试模中的三根试件分别编在二个以上的龄期内。随后将试件水平放在20±1℃的水中养护，彼此间保持一定间隔。养护期间保证水面超过试件5mm，需要时要及时补充水量，但不允许养护期间全部换水。5.强度试验：养护至规定龄期时，从养护环境中取出待测试件，进行强度测度。首先进行抗折试验。将抗折试验机调至平衡，试件的一个侧面放在试验机的支撑圆柱上，加紧固定好试件。接通开关，抗折机以50±10N/s的速率均匀施加荷载，直至试件折断，记录破坏时的荷载。接着进行抗压试验。将折断的半截试件放在抗压夹具里，注意直接受压面为侧面，然后放到压力机上，压力机以2400±200N/s的速率加荷，直至试件破坏，记录破坏荷载。

5.叙述沥青针入度的测试步骤？

答：1.将试样注入盛样皿中，试样高度应超过预计针入度值10mm。盖上盛样皿，以防落入灰尘。盛有试样的盛样皿在15℃~30℃室温中冷却1~1.5h、1.5~2h或2~2.5h后移入保持规定试验温度±0.1℃的恒温水槽中1~1.5h、1.5~2h或2~2.5h。调整针入度仪使之水平。检查针连杆和导轨，以确认无水和其他外来物，无时显摩擦。用三氯乙烯或其他溶剂清洗标准针，并擦干。将标准针插入针杆，用螺丝固紧。按试验条件，加上附加砝码。2.将盛用试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上，慢慢放下针连杆，用适当位置的反光镜或灯光反射观察，使针尖恰好与试样表面接触。拉下刻度盘的拉杆，使之与针连杆顶端轻轻接触，调节刻度盘或深度指示器的指针指示为零。开动秒表，当秒表指针下指向5s的瞬间，用手紧压针入度仪按钮，使标准针自动下落贯入试样，经规定时间，停压按钮使针停止移动。3.压下刻度盘拉杆与针连杆顶端接触，读取刻度盘指针或位移指示器的读数，准确至0.5。同一试样试验后应将盛有盛样皿的平底玻璃皿放入恒温水槽，使平底玻璃皿中的水温保持试验温度。每次试验应换一根干净标准针或将标准针取下用蘸有三氯乙烯溶剂的棉花或布揩净，再用于棉花或布擦干。4.测定针入指数PI时，按同样的方法分别在15℃、25℃、30℃、3个温度条件下分别测定沥青的针入度。
6.叙述沥青软化点的测试步骤？

　　答：1.将装有试样的试样环连同试样底板置于5℃±0.5℃水的恒温水槽中至少15min同时将金属支架、钢球定们环亦置于杨同水槽中。2.烧杯内注入新煮沸并冷却至5℃的蒸馏水，水面略低于立杆上的深度标记。3.从恒温水槽中取出盛有试样环放置在支架中层板的圆孔中，套上定们环；然后将整个环架放入烧杯中，调整水面深度标记，并保持水温为5℃±0.5℃。环架上任何部分不得附有气泡。将0℃±80℃的温度计由上层板中心孔垂直插入，使端部测温头底部与试样环下面齐平。4.将盛有水和环架的烧杯移至放有石棉网的加热炉具上，然后将钢球放在定位中间的试样中央，立即开坳振荡搅拌器，使水微微振荡，并开始加热，使杯中水温在3min内调节至维持每分钟上升5℃±0.5℃。在加热过程中，应记录每分钟上升速度超出此范围时，则试验应重做。5.试样受热软化逐渐开始下坠，至与下层底板表面接触时，立即读取温度，准确至0.5℃。
7.叙述沥青延度的测试步骤？

　　答：1.将隔离剂拌和均匀，涂于清洁干燥的试模底板和两个侧模的内侧表面，并将试模在试模底板上装妥。2.将准备好的沥青试样仔细自试模的一端向另一端往返数次缓缓注入模中，最后略高出试模，灌模时应注意勿使气泡混人。试件在室温中冷却30~40min，然后置于规定试验温度±0.1℃的恒温水槽中，保持30min后取出，用热刮刀刮除高出试模的沥青，使沥青面与试模面齐平。沥青的刮法应自试模的中间刮向两端，且表面应刮平滑。将试模连同底板再浸入规定试验温度的水槽中1~1.5h。3.检查延度仪延伸速度是否符合规定要求，然后移动滑板使其指针正对标尺的零点。将延度仪注水，并保温达试验温度±0.5℃。将保温后的试件连同底板移入延度仪的水槽中，然后将盛有试样的试模自玻璃板或不锈钢板上取下，将试模两端的孔分别套在滑板及槽端固定板的金属柱上，并取下侧模。水面距试件表面应不小于25mm。4.开动延度仪，并注意观察试样的延伸情况。此时应注意，在试验过程中，水混应始终保持在试验温度规定范围内，且仪器不得有振动，水面不得有晃动。当水槽采用循环水时，应暂时中断循环，停下水流。在试验中，如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底时，则应在水中加入洒精或食盐，调整水密度与沥青试样密度相近后，重新试验。5.试件拉断时，读取指针所指标尺上的读数，以cm表示。在下常情况下，试件延伸时应成维尖状，拉断时实际断面接近于零。如不能得到这种结果，则应在报告中注明。
8.叙述沥青抗老化的测试步骤？

　　答：一、沥青薄膜加热试验：1.把烘箱调整水平，使转盘在水平面上以5.5r/min±1r/min的速旋转，转盘与水平面倾斜角不大于3。,温度计位置距转盘中心和边缘距离相等。2.在烘箱达到温度160℃后，将盛样皿迅速放入烘箱内的转盘上，并关闭烘箱门和开动转盘架，使烘箱内温度回升至162℃时开始计时，连续5h并保持温度163℃±1℃。但从放置盛样皿开始至试验结束的总时间，不得超过5.25h。3.加热后取出盛样皿，放入干燥器中冷却至室温后，随机取其中两个盛样皿分别称其质量，准确至1mg。注意，即使不进行质量损失测定的，亦应放入干燥中冷却，但不称质量，然后进行以下步骤。4.将盛样皿置一石棉网放回163℃±1℃的烘箱中转动15min；然后，取出石棉网和盛样皿，立即将沥青残留物样品刮入一适当容器内，置于加热并适当搅拌使充分融化达流动状态。5.将热试样倾入针入度盛样皿或延度、软化点等试模内，并按规定方法进行针入度等各项薄膜加热试验后残留物的相应试验。如在当日不能进行试验时，试样应在容器内冷却后放置过夜，但全部试验必须在加热后72h内完成。

　　二、沥青旋转薄膜加热试验：1.需要测定加热质量损失的两个盛样瓶放入干燥器中冷却到室温后称取质量，准确至1mg。2.将需要测定加热后测定其它性质的盛样瓶，趁热置于烘箱的环形架中各个瓶位中，同时将测定质量损失的两个盛样瓶放入烘箱的瓶位中，关上烘箱门后开启环形架转动开关，以15r/min±0.2r/min速度转动着的盛样瓶的试样，持续85min，但烘箱的温度应在10min回升到163℃±0.5℃，使在163℃±0.5℃温度受热时间不少于75min。若10min内达不到试验温度时，试验不得继续进行。3.到达时间后，停止环形架转动及喷射热空气，立即逐个取出盛样瓶，并迅速将试样倾至一洁净容器内混匀，以备进行旋转薄膜加热试验后的沥青性质的试验，但不允许将已倒过的沥青试样瓶重复加热以取得更多试样。所有试验项目应在72h内全部完成。4.将进行质量损失试验的试样放入真空于燥器中，冷却至室温，称取质量准确至1mg。此瓶内的试样即予废弃，不得重复加热用不进行其它性质的试验。
9.《沥青路面施工技术规范》中用什么方法评价沥青的抗老化指标及试验步骤？

　　答：《沥青路面施工技术规范》中用沥青薄膜加热试验（TFOT）或沥青旋转薄膜加热试验（RTFOT）方法以评定沥青老化性能。其中包涵的质量变化、残留针入度比、残留延度（10℃）和残留延度（15℃）等评价沥青的抗老化指标。残留针入度比试验步骤1.取出达到恒温的盛皿，并移入水温控制在试验温度±0.1℃的平底玻璃皿中的三脚支架上，试样表面以上的水层深度不少于10mm。2.将盛有试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上。慢慢放下针连杆，用适当位置的反光镜或光反射观察，使针尖怡好与度样表面接触。拉下刻度盘的拉杆，使与针连杆端轻轻接触，调节刻度盘或深度指示器的指针指示为零。3.开动秒表，在指针正指5s的瞬间，用手紧压按钮，使标准针自动下落贯入度样，经规定时间，停压按钮使针停止移动。4. 拉下刻度盘拉杆与针连杆项端接触，读取刻度盘指针或位移指示器的读数，准确至0.5(0.1mm)。5.同一试样平行试验至少3次，各测试点之间入与盛样皿边缘的距离不应少于10mm。每次试验后应将盛有盛样皿的平底玻璃皿放入恒温水槽，使平底玻璃皿中水温保持试验温度。每次试验应换一根干净标准针或将标准针取下用蘸有三氯乙烯溶剂的棉花或布揩净，再用干棉花或布擦干。6.测定针入度大于200的沥青试样时，至少用3支标谁针，每次试验后将针留在试样中，直至3次平行试验完成后，才能将标准针取出。7.测定针入度指数PI时，按同样的方法在15℃、25℃、30℃（或5℃）3个或3个以上温度条件下分别测定沥青的针入度，但用于钟载试验的温度条件应为5个。残留延度试验步骤1.将保温后的试件连同底板移入延度的水槽中，然后将盛有试样的试模固定板的金属柱上，并取下侧模。水面距试件表面应不小于25mm。2.开动延度仪，并注意观察试样的延伸情况。此时应注意，在试验过程中，水温应始终保持在试验温度规定范围内，且仪器不得有振动，水面不得有晃动，当水槽采用循环水时，应暂时中断循环，停止水流。在试验中，如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底时，则应在水中加入酒精或食盐，调整水的密度与试样相近后，重新试验。

10.用洛杉机法测定粗集料磨耗损失的步骤？

　答：1.将不同规格的集料用水冲洗干净，置烘箱中烘于至恒重。2.对所使用的集料，根据实际情况按表T0317－1选择最接近的粒级类别，确定相应的试验条件，按规定的粒级组成备料、筛分。其中水泥混凝土用集料宜采用A级粒度；沥青路面及各种基层、底基层的粗集料，表中的16mm 筛孔也可用13.2mm筛孔代替。对非规格材料，应限据材料实际粒度，从表T0317中选择最接近的粒级及试验条件。3.分级称量，称取总质量，装入磨耗机圆中。4.选择钢球，使钢球的数量及总质量符合表T0317－1中规定。将钢球加入钢筒中，盖好筒盖，紧固密封。5.将计数器调整到零位，设定要求的回转次数，对水泥混凝土集料，回转次数为500转，对沥青混合料集料，回转次数应符合表T0317－1的要求。开动磨耗机，以30r/min~33r/min转速转动至要求的回转次数为止。6.取出钢球，将经过磨耗后的试样从投料口倒入接受容器中。7.将试样用1.7mm的方孔筛过筛，筛去试样中被撞击磨碎的细屑。8.用水冲于净留在筛上的碎石，置105℃±5℃烘干至恒重，准确称量。
11.简述洛杉机磨耗试验的步骤？

　　答：1.将石料轧制成所需的粒径规格，或直接选取适宜规格的粗集料，洗净烘干备用。2.按照表石料或水泥混凝土料集料磨耗试验要求规定的粒级组成配制试验用材料。3.将准备好的试样和钢球放入磨耗机筒中，加盖密封。调整仪器记数器至零位，设定转动次数500转。开动磨耗机，以30~33r/min转速转动规定的次数。4.转动结束后，倒出试样，用2mm圆孔筛筛去石屑，并用水冲洗留在筛上的试样。随后烘干至恒重，称出其质量。

12.叙述土工筛分的应用范围和试验过程？

　　　答：1.取试样一份置105℃±5℃烘箱中烘干至恒重，称取于燥集料试样的总质量，准确至0.1%。2.用搪将瓷盘作筛分容器，按筛孔大小排列顺序逐个将集料过筛。人工筛分时，需使集料在筛面上同时有水平方向及上下方向的不停顿的运动，使小于筛孔的集料通过筛孔，直至1min内通过筛孔的质量小于筛上残余量的0.1%为止;当采用摇筛机筛分时，应在摇筛机筛分后再逐个由人工补筛。将筛出通过的颗粒并人下一号筛，和下一号筛中的试样一起过筛，顺序进行，直至各号筛全部完为止。应确认1min内通过筛孔的质量确实小于筛上残余量的0.1%。3.如果某个筛上的集料过多，影响筛分作业时，可以分两次筛分。当筛余颗粒的粒径大于19mm时，筛分过程中允许用手指轻轻拨动颗粒，但不得逐颗塞过筛孔。4.称取每个筛上的筛余量，准确至总质量和0.1%。各筛分筛余量及筛底存量的总和与筛分前试样的干燥总质量相比，相差不得超过干燥总质量的0.5%。
13.简述砂子的筛分如何操作？

　　答：一、水泥混凝土用砂的筛分：1.首先将砂过9.5mm筛，并记录9.5mm筛的筛余百分率。拌和均匀后采用四分法缩分至每份不少于550g，然后在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重，冷却待用。2.标准套筛按筛孔由大到小的顺序排列套在底盘上，将称重为500g的砂样倒在最上层4.75mm的标准筛上，扣上筛盖，紧固在摇筛机上。接通电源，电动过筛持续约10min。若无摇筛机，也可采用手摇方式过筛10min。3.按孔径大小顺序，将筛后的砂样在筛上逐个手摇，进一步过筛。首先在最大筛号上进行，新通过的砂颗粒用一洁净的盘子收集，当每个筛子手摇筛出量每分钟不超过试样总质量的0.1%时，达筛结束，并将筛下的砂粒归入下一筛号。下一级筛号按同样方式进行，直至所与筛分试验用量相比，其差不得超过1%。5.根据各筛上存留量，精确至0.5g。所有各筛上存留量加上底盘上保留质量之和。

　　　二、沥青混合料用砂的筛分：1.称取待测烘干砂样500g，准确至0.5g。然后将砂样浸泡在盛有足量清水的容器中，充分搅动，使砂样颗粒表面洗涤干净，使细粉颗粒悬浮在水中。2.将悬浮液倒在同1.18mm和0.075mm组成的套筛上，反复数次，直至倒出的水清澈为止。注意，整个过程尽量控制不使砂粒倒出。3.用水冲洗的方法将容器中的砂和套筛上存留的砂粒全部转移到瓷盘中，操作过程中不得有砂粒损失。4.小心倒出盘中过量的水，然后将瓷盘和砂样一同放入烘箱中，在105℃±5℃的温度下烘干至恒重，称出总质量与之差为通过0.075mm的砂质量。5.将砂样全部转移到沥青混凝土筛分套筛上，随后完全按照水泥混凝土用砂的筛分方法进行筛分试验。
14.简述车辙试验的测试步骤？（沥青混合料车辙试验步骤？）

　　　答：1.准备工作：①在60℃下，试验轮的接地压强为0.7Mpa±0.05Mpa。②试件成型后，连同试模一起在常温条件下放置的时间不得少于12h。对于聚合物改性沥青混合料试件，放置时间以24h为宜，使聚合物改性沥青充分固化后再进行车辙试验，但在室温中放置时间不得长于一周。2.试验过程：①将试件连同试模一起，置于已达到试验温度60℃±1℃的恒温中，保温不少于5h，也不得多于24h。在试件的试验轮不行走的部位上，粘贴一个热电隅温度计，以检测试件温度。②将试件连同试模移置于轮辙试验机的试验台上，试验轮在试件的中央部位，其行走方向须与试件碾压或行车方向一至致。开动车辙变形自动记录仪，然后启动试验机，使试验轮往返行走，霎时间约1h，或最大变形达到25mm时为止。试验时，记录仪自动记录变形曲线及试件温度。
15.叙述集料表观密度测试方法？

    答：1.将待测试样用4.75mm的方孔筛或5mm的圆孔筛，然后用四分法缩分成所需的质量，具体数量应符合要求，留两份待用。针对沥青路面用粗集料，应对不同规格的集料分别测定，并要求每份试样保持原有的级配。2.将待测试样浸泡水中一段时间后，小心漂洗干净，漂洗时防止颗粒损失。3.取一份试样放入盛水器皿中，注入清水，高出试件至少20mm，搅动石料，排除其上的气泡。在室温下保持浸水24h。4.将吊篮浸入溢流水槽中，控制水温在15~25℃的范围。水槽的水面高度由溢流口调节，试验过程始终保持在同一位置。天平调零。5.将试样转入吊篮，在水面维持不变的状态下，称取集料在水中的质量。6.提起吊篮稍加滴水后，将试样全部倒入瓷盘或直接倒在拧干的湿毛巾。用拧干的湿毛巾轻轻擦试集料颗粒表面的水，直到表面看不到发亮的水迹，使石料处在饱和面干状;当集料颗粒较大时，也可逐颗擦干。整个过程不得有试样颗粒丢失。7.立即在天平上称出集料在饱和面干时的质量。8.将称重后的试样转入瓷盘中，放入105℃±5℃的烘干至恒重。取出在干燥器中冷却至室温，称取试样的烘干质量。9.每个试样平行试验两次，取平均值作为试验的结果。
16.叙述集料抗磨光试验的试验步骤？

　　　答：1 .试件的加速磨光在室温 20℃±5℃的房间内进行。2.粗砂磨光把标记C的橡胶轮安装在调整臂上，盖上道路轮罩，下面置一积砂盘，给贮水支架上的贮水罐加满水，调节流量阀，使水流暂时中断。3.准备好30号金刚砂粗砂，装入专用贮砂斗，将贮砂斗安装在橡胶轮侧上方的位置上并接上微型电机电源。装动荷载调整手轮，使凸轮转动放下橡胶轮，将橡胶轮的轮幅完全压着道路轮上的集料试件表面。4.调节溜砂量：用专用接料斗在出料口接住溜出的金刚砂，同时开始计时，1min后移出料斗，用天平称出溜砂量，使流量为27g/min±7g/min，如不满足要求，应用调速按钮或调节贮料斗控制闸板的方法调整。4.在控制面板上设定转数为57600转，按下电源开关启动磨光机开始动转，同时按动粗砂调速按钮，打开贮砂斗控制闸板，使金刚砂溜砂量控制为27g/min±7g/min。此时立即调节流量计，使水的流量达60mL/min。5.在试验进行1h和2h时磨光机自动停机，用毛刷和小铲清除箱体上和沉在机器底部积砂盘中的金刚砂，检查并拧紧道路轮上有可能松动的螺母，再起动磨光机，至轩数显示屏上显示57600转时磨光机自动停止，所需的磨光时间约为3h。转动荷载整手轮使凸轮托起调整臂，清洗道路轮和试件，除去所有残留的金刚砂。1.细砂磨光卸下C标记橡胶轮，更换为X标记橡胶轮盖上道路轮罩，下面置一积砂盘，给贮水支架上的贮水罐加满水，调节流量阀，使水流暂时中断。2.准备好280号金刚砂，装入专用贮砂斗，将贮砂斗安装在橡胶轮侧上方的位置上并接上微型电机电源。装动荷载调整手轮，使凸轮转动放下橡胶轮，将橡胶轮的轮幅完全压着道路轮上的集料试件表面。3.调节溜砂量：用专用接料斗在出料口接住溜出的金刚砂，同时开始计时，1min后移出料斗，用天平称出溜砂量，使流量为3g/min±1g/min，如不满足要求，应用调速按钮或调节贮料斗控制闸板的方法调整。4.在控制面板上设定转数为57600转，按下电源开关启动磨光机开始动转，同时按动粗砂调速按钮，打开贮砂斗控制闸板，使金刚砂溜砂量控制为3g/min±1g/min。此时立即调节流量计，使水的流量达60mL/min。5.将试件磨2h后停机作适当清洁，检查并拧紧道路轮螺母，然后再起动磨光机至57600转时自动停机。6.清理试件及磨光机。
17.简述沥青混合料马歇尔试件成型的步骤及其注意事项？

　　　答：1.将拌好的沥青混合料，均匀称取一个试件所需的用量标准马歇尔试件约1200g，大型马歇尔试件约4050g。当已知沥青混合料的密度时，可根据试件的标准尺寸计算并乘以1.03得到要求的混合料数量。当一次拌和几个试件时，宜将其倒入经预热的金属盘中，用小铲适当拌和均匀分成几份，分别取用。在试件制作过程中，为防止混合料温度下降，应连盘放在烘箱中保温。2.从烘箱中取出预热的试模入套筒，用沾有少许黄油的棉纱擦拭套筒、底座及击实锤底面，将试模装在底座上，垫一张圆形的吸油性小的纸，按四分法从四个方向用小铲将混合料铲入试模中，用插刀或大螺丝刀沿周边插捣15次，中间10次。插捣后将沥青混合料表面整平成凸圆弧面。对大型马歇尔试件，混合料分两次加入，每次插捣次数同上。3.插入温度计，至混合料中心附近，检查混合料温度。4.待混合温度符合要求的压实温度后，将试模连同底座一起放在击实台上固定，在装好的混合料上面垫一张吸油性小的圆纸，再将装有击实锤及导向棒的压实头插入试模中，然后开启电动机或人工将击实锤从457mm的高度自由落下击实规定的次数75次、50次或35次。对大型马歇尔试件，击实次数为75次或112次。5.试件击实一面后，取下套筒，将试模掉头，装上套筒，然后以同样的方法和次数击实另一面。乳化沥青混合料试件两面击实后，将一组试件在室温下横向放置24h；另一组试件置温度为105℃±5℃的烘箱中养生24h。将养生试件取出后再立即两面锤击各25次。6.试件击实结束后，立即用镊子取掉上下面的纸，用卡尺量取试件离试模上口的高度并由此计算试件高度，如高度不符合要求时，试件应作废，并按下式调整试件的混合料质量，以保证高度符合63.5mm±1.3mm或95.3mm±2.5mm的要求。调整后混合料质量＝（要求试件高度＊原用混合料质量）/所得试件的高度。7.卸去套筒和底座，将装有试件的试模横向放置冷却至室温后，置脱模机上脱出试件。用于本规程T0709作现场马歇尔指标检验的试件，在施工质量检验过程中如急需试验，允许采用电风扇吹冷1h或浸水冷却3min以上的方法脱模，但浸水脱模法不能用于测量密度、空隙率等各项物理指标。8.将试件仔细置于干燥净的平面上，供试验用。
18.叙述沥青混合料水稳性的试验方法及步骤？

     答：试验方法：1.制备符合要求的马歇尔试件，一组试件的数量少不得少于4个。2.量测试件的直径及高度，用卡尺测量试件中部的直径，用马歇尔试件高度测定器或用卡尺在十字对称的4个方向量测离试件边缘10mm处的高度，准确至0.1mm，并以其平均值作为试件的高度。如试件高度不符合63.5mm±1.3mm或95.3mm±2.5mm要求或两侧高度差大于2mm时，此试件应作废。3.将恒温水槽调节至要求的试验温度，对粘稠石油沥青或烘箱养生过的乳化沥青混合料为60℃±1℃.4.将马歇尔试验仪的上下压头放入水槽或烘箱中达到同样的温度。将上一压头从水槽或烘箱中取出擦试干净内面。为使上下压头滑动自如，可在下压头的导棒上涂少量黄油。再将试件取出置于下压头上，盖上上压头，然后装在加载设备上。在上压头的球座上放妥钢球，并对准荷载测定装置的压头。试验步骤：1.将试件置于已达规定温度的恒水槽中保温，保温时间对标准马歇尔试件需30~40min，对大型马歇尔试件需45~60min。试件之间应有间隔，底下应垫起，离容器底部不小于5cm。2.当采用自动马歇尔试验仪时，将自动马歇尔试验仪的压力传感器与计算机或X－Y记录仪正确连接，调整好适宜的放大比例。调整好计算机程序或将X－Y记录仪的记录笔对准原点。3.启动加载设备，使记件承受荷载，加载速度为50mm/min±5mm。计算机或X－Y记录仪自动记录传感器压力和试件变形曲线并将数据自动存入计算机。4.当试验荷载达到最大值的瞬间，取下流值计，同时读取压力环中百分表读数及流值计的流值读数。5.浸水马歇尔试验方法与标准马歇尔试验方法的不同之处在于，试件在已达规定温度恒温水槽中的保温时间为48h，其余均与标准马歇尔试验方法相同。
19.沥青混合料中吸水率＞2%时，如何测定沥青马歇尔密度？（沥青混合料中吸水率＞2%时，马歇尔试件的表观密度如何测定？吸水率＞2%时用何种方法检测？）

　　答：沥青混合料中吸水率＞2%时，测定沥青混合料的方法是蜡封法：1.除去试件表面的浮粒，在适宜的天平或电子秤上称取干燥试件的空中质量，根据选择的天平的感量读数，准确至0.1g、0.5g或5g。当为钻芯法取得的非干燥试件时，应用电风扇吹干12h以上至恒重作为空中质量，但不得用烘干法。2.将试件置于冰箱中，在4~5℃条件下冷却不少于30min。将石蜡熔化至其熔点以上5.5℃±0.5℃。从冰箱中取出试件立即浸入石蜡液中，至全部表面被石蜡封住后迅速取出试件，在常温下放置30min，称取蜡封试件的空中的空中质量。3.挂上网蓝，浸入溢流水箱中，调节水位，将天平调平或复零。将蜡封试件放入网蓝浸水约1min，读取水中质量。4.用蜡封法测定时，石蜡对水的相对密度按下列步骤实测确定：①取一块铅或铁块之类的重物，称取空中质量。②.分别测定重物的水中质量和蜡封后在水中质量。③.待重物干燥后，按上述试件蜡封的步骤将重物蜡封后测定其空中质量。5.如果试件在测定密度后还需要做其他试验时，为便于除去石蜡，可事先在干燥试件表面涂上薄层滑石粉，称取涂滑石粉后的试件质量，然后再蜡封测定。
20.蜡封法测定沥青混合料密度的试验方法？

　　　答：1.除去试件表面的浮粒，在适宜的天平或电子秤上称取干燥试件的空中质量，根据选择的天平的感量读数，准确至0.1g、0.5g或5g。当为钻芯法取得的非干燥试件时，应用电风扇吹干12h以上至恒重作为空中质量，但不得用烘干法。2.将试件置于冰箱中，在4~5℃条件下冷却不少于30min。将石蜡熔化至其熔点以上5.5℃±0.5℃。从冰箱中取出试件立即浸入石蜡液中，至全部表面被石蜡封住后迅速取出试件，在常温下放置30min，称取蜡封试件的空中的空中质量。3.挂上网蓝，浸入溢流水箱中，调节水位，将天平调平或复零。将蜡封试件放入网蓝浸水约1min，读取水中质量。4.用蜡封法测定时，石蜡对水的相对密度按下列步骤实测确定：①取一块铅或铁块之类的重物，称取空中质量。②.分别测定重物的水中质量和蜡封后在水中质量。③.待重物干燥后，按上述试件蜡封的步骤将重物蜡封后测定其空中质量。5.如果试件在测定密度后还需要做其他试验时，为便于除去石蜡，可事先在干燥试件表面涂上薄层滑石粉，称取涂滑石粉后的试件质量，然后再蜡封测定。
21.土的密度试验方法有几种，就其中一个举例说明？（适用范围）

　　　答：土的密度试验有环刀法、电动取土器法、蜡封法、灌水法、灌砂法。环刀法适用于细粒土，电动取土器法适用于无机结合料稳定细粒土和硬塑土密度的快速测定，蜡封法适用于易破裂土和形不规则的坚硬土，灌水法适用于现场测定粗粒土和巨粒土的密度。灌砂法适用于现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度。试样的最大粒径不得超过15mm，测定密度层的厚度为150~200mm。①在测定细粒土的密度时，可以采用ф100的小形灌砂筒。②如果大粒径超过15mm，则应相应地增大灌砂筒和标定罐的尺寸。
22.简述土粒比重的测试方法？选择其中一种具体说明（主要仪器、步骤、修补过程）

　　　答：土粒比重的测试方法有比重瓶法、浮称法、虹吸筒法。比得瓶法仪器设备：比重瓶、天平、恒温水槽、砂浴、真空抽气设备、温度计、烘箱、蒸馏水。比重瓶校正：1.将比重瓶洗净、烘干，称比重瓶质量，准确至0.001g。2.将煮沸经冷却的纯水注入比重瓶。对长颈比重瓶注水至刻度处，对短颈比重瓶应注满纯水，塞紧瓶塞，多余水分自瓶塞毛细管中溢出。调节恒温水槽至5℃或10℃，然后将比重瓶放入恒温水槽内，直至瓶内水温稳定。取出比重瓶，擦干外壁，称瓶、水总质量，准确至0.001g。以5C级差，调节恒水槽的水温，逐级测定不同温度下的比重瓶、水总质量，至达到本地区最高自然气温为止。每个温度时均应进行两次平行测定，两次测定的差值不得大于0.002g，取两次测值的平均值。绘制温度与瓶、水总质量的关系曲线。　试验步骤：1.将比重瓶烘干，将15g烘干装入100mL比重瓶内，称量。2.为排除土中空气，将己装有干土的比重瓶，注蒸馏水至瓶的一半处，摇动比重瓶，并将瓶在砂浴中煮沸，煮沸时间自悬液沸时算起，砂及低液限粘土应不少于30min，高液限粘土应不少于1h，使土粒分散。注意沸腾后调节砂浴温度，不使土液，溢出瓶外。3.如系长颈比重瓶，用滴管调整液面恰至刻度，擦干瓶外及瓶内壁刻度发上部分的水，称瓶、水、土总质量。如系短颈比重瓶，将纯水注满，使多余水分自瓶塞毛细管中溢出，将瓶外水分擦干后，称瓶、水土总质量，称量后立即测出瓶内水的温度，准确至0.5℃。4.根据测得的温度，从已绘制的温度与瓶、水总质量关系曲红中查得瓶水总质量。如比重瓶体积事先未经温度校正，则立即倾去悬液，洗净比重瓶，注入事先煮沸过且与试验时同温度的蒸馏水至同一体积刻度处，短颈比重瓶则注水至满，按本试验3步骤调整液面后，将瓶外水分擦干，称瓶、水总质量。5.如系砂土，煮沸时砂粒易跳出，允许用真空抽气法代替煮佛法排除土中空气，其余步骤与本规程3至4相同。6.对含有某一定量的可溶盐、不亲性胶体或有机质的土，必须用中性液体测定，并用真空抽气法排除土中气体。真空压力表读数宜为100kPa,抽气时间1~2h，其余步骤同本规程3至4。7.本试验称量应准确至0.001g。

23.简述水泥安定性的过程？

　　　答：雷氏夹法：1.按标准稠度用水量确定的方法和结果拌和水泥净浆。2.将事先校准的雷氏夹放在涂有一薄层黄油的玻璃板上，把制备好的标准水泥净浆装填在雷氏试模里，并用小抹刀插捣多次，确保密实，然后抹平。每个水泥样品至少制备两个试样，再盖上一快涂测的玻璃板，放入养护24h±2h。3.沸煮试验前，首先调整好箱内水位，要求在整个沸煮过程中箱里的水始终能够没过试件，不可中途补水，同时要保证水在108min±5min内开始沸腾。4.从养护箱中取出雷氏夹，去掉玻璃板，先测量雷氏夹指针尖端的距离，精确到0.5mm，随后将试件放入沸煮箱中的试件架上，要求指针朝上，然后开始加热，使箱中的水在30min内沸腾，并恒沸108min±5min。5.沸煮结束后，立即放掉箱中的热水，打开箱盖，待冷却至室温，取出试件。测定雷氏夹指针尖端的距离。当两个雷氏夹试件煮后指针尖端增加距离C－A的平均值不大于5.0mm时，则认为该水泥安定性合格。当两个试件的C－A值差超过4.0mm时，应采用同一样品再重做一次试验。试饼法（代用法）：1.将制备好的水泥标准稠度净浆取出一部分，分成相同两份，先团成球形，放在事先涂有一层黄油的玻璃板上，在桌面上轻轻振动，并通过小刀由外向量的抹动，使上述同样的方式养护24h±2h。2.从玻璃板上取上试饼，先观察试饼外观有无缺陷，在无开裂、翘曲等缺陷时，放在沸煮箱的试样架上，然后按下述同样的方法进行沸煮。3.沸煮结束后，打开箱盖，待冷却至室温，取出试饼进行观察判断。当目测试未发现裂缝，且用钢尺测量没有弯曲时，则认为相应水泥安定性合格。
24.简述水泥标准稠度用水量检测方法（代用法）的试验步骤？

     答：1.水泥净浆拌制方法与标准方法相同，但该代用法水量多少可通过调整用水量法或固定用水量法两种方式来确定。2.在采用调整用水量法时，水泥仍称取500g，可根据经验先确定一个初步的拌制水泥净浆所需的水量。按标准方法拌好之后，立即将水泥浆装入锥模中，用小刀插捣，并轻轻震动数次，保证水泥浆装填密实，刮去多余的水泥浆，抹平。随即将试锥模固定在稠度仪相应位置上，调整试锥的锥尖正好与净浆表面接触，拧紧固定螺丝。稍过片刻，突然放松螺丝，让试锥垂直自由地沉入水泥净浆中。当试锥停止下沉或释放试锥30s时，记录试锥下沉深度，整个操作应在搅拌结束后1.5min内完成。以试锥下沉深度为28mm±2mm时的净浆为标准稠度净浆，此时其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量，以水和水泥质量的百分率计。如下沉深度在要求范围之外，则需另称水泥试样，改变用水量，重新试验，直至试锥下沉深度在28mm±2mm的范围为止。3.采用固定用水量方法时，水泥用量不变，仍是500g,而拌和用水量固定采用142.5mL。按上述调整用水量法操作步骤测定之后，根据试锥下沉深度按下式计算得到准稠度用水量P　P＝33.4-0.185s。
25.简述水煮法测试沥青粘附性的试验步骤？

　　　答：试验方法一：水煮法（适用于大于13.2mm粒径的粗集料）1.将集料过13.2mm、19mm的筛，取存留在13.2mm筛上的颗粒5个，要求试样表面规整、按近立方体。用水洗净，在105℃的烘箱中烘干。用细线将试样集料粒逐个系牢，继续放入105℃的烘箱中加热待用。2.石油沥青加热至130℃~105℃,将待用的集料试样浸入沥青45s，使沥青能够全部裹覆集料表面，取出并悬挂在试验架上，在室温下冷却15min。3.将盛水的大烧杯放置在有石棉网的电炉上加热煮沸，在水微沸的状态下将裹覆沥青的集料试样通过细绳悬挂于水中。保持微沸状态浸煮3min。4浸煮结束后，将集料从水中取出，观察集料颗粒表面沥青膜的剥落程度，并按表提示的内容评定粘附等级。5.同样试样平行试验5个颗粒，并由两名以上经验丰富的试验人员分别评定后，取平均等级作为试验结果。

      试验方法二:(适用于小于13.2mm粒径的集料) 1.集料过13.2mm、9.5mm的筛，取粒径9.5-13.2mm形状规则的集料200g，洗净并在105℃的烘箱中烘干备用。2.以标准方法取沥青试样放入烧杯中，加热至要求的拌和温度。3.按四分法称取备用试样颗粒100g置搪瓷盘上，连同搪瓷盘一起放入已升温至沥青拌和温度以上5℃的烘箱中持续加热1h。4.按每100g矿料加入沥青5g±0.2g的比例称取沥青，准确至0.1g，放入小型拌和容器中，放入同一烘箱中加热15min。5.从烘箱中取出拌和容器，将搪瓷盘中的集料倒入拌和容器的沥青中，立即用金属铲均匀拌和1-1.5min，使集料完全被沥青膜裹覆。拌和完成后立即将裹有沥青的集料取20个，用小铲移至玻璃板上摊开，并在室温下冷却1h。6.将放有集料试样的玻璃板浸入水温80℃±2℃的恒温水槽中，保持30min，并将剥离及浮于水面的沥青用纸片捞出。7.由水中小心取出玻璃板，浸入水槽的冷水中，仔细观察裹覆集料的沥青薄膜的剥落情况。由两名以上经验丰富的试验人员分别目测，评定剥离面积的百分率，评定后取平均值表示，并以表8-47同样的方式评价沥青与集料的粘附等级。
26.简述击实试验的步骤及结果整理（ 击实的目的和意义是什么？如何绘制曲线？所需的试验仪器和试验方法？）

答：目的：本试验分轻型击实和重型击实。小试筒适用于粒径不大于25mm的土，大试筒适用于粒径不大于38mm的土。意义：在工程建设中，经常遇到填土压实、软弱地基的强夯和换土碾压等问题，常采用既经济又合理的压实方法，使土变得密实 ，在短期内提高土的强度以达到改善土的工程性质的目的。原理：击实是指采用人工或机械对土施加夯压能量（如打夯、碾压、振动碾压等方式），使土颗粒重新排列紧密，对于粗粒土因颗粒的紧密排列，增强了颗粒表面摩擦力和颗粒之间嵌挤形成的咬合力。对细粒土则因为颗粒间的靠紧而增强粒间的分子引力，从而使土在短时间内得到新的结构强度。

研究土的压实性常用的方法有现场填筑试验和室内击实试验两种。前者是在某一工序动工之前在现场选一试验路段。按设计要求和拟定的施工方法进行填筑，并同时进行有关测试工作以查明填筑条件（如使用土料或其他集合料，堆填方法，碾压方法等）与填筑效果关系，从而可确定一些碾压参数。后者室内击实试验是通过击实仪进行。

仪器设备：1.标准击实仪。轻、重型试验方法和设备的主要参数应符合规定。2.烘箱及干燥器。3.天平。4.台秤。5.圆孔筛。6.拌和工具。试验方法：1试样制备分干法和湿法两种，对一般土，干法制样和湿法制样所得击实结果有一定差异，对于具体试验应根据工程性质选择制备方法。①干法制样：将代表性土样风干或在低于50℃温度下烘干，放在橡皮板上用木碾碾散一组试样拌匀备用。测定土样风干含水量ω0，按土的塑限估计最付佳含水量，并依次按相差约2%的含水量制备一组试样，其中有两个大于和两个小于最佳含水量，需加水量mw可按下式计算：mw＝
[image: image1.wmf])

(

01

.

0

01

.

0

1

0

0

0

w

w

w

-

´

+

m

按确定含水量制备试样。将称好的m0质量的土平铺于不吸水的平板上，用喷水设备往土样上均匀喷洒预定mw的水量拌匀后，静置一段时间，装入塑料袋内静置时间对高液限粘土不得少于24h，对低液限粘土不得少于12h。②湿法制样：对天然含水量的土样过筛，并分别风干到所需的几组不同含水量备用。2.试样击实：将击实筒放在坚硬的地面上，取制备好的土样按所选击实方法分3或5次倒入筒内。每层按规定的击实次数进行击实，要求击实后余土高度不超过试筒顶面5mm。用修土刀齐筒顶削平试样，称筒和击实样土重后用推土器推出筒内试样，测定击实试样的含水量和测算击实后土样的湿密度。依次重复上述过程，将所备不同预定含水量的土样击样出完。3.结果整理：按下式计算击实后各点的干密度ρd=
[image: image2.wmf]w

r

01

.

0

1

＋

以干密度ρd为纵坐标，含水量ω为横坐标，绘ρd－ω关系曲线，曲线上峰值点的纵、横坐标分别为最大干密度和最佳含水量。当试样中有大于25mm或大于38mm颗粒时，应先取出大于25mm或38mm部分作击实试验，按下面公式分别结试验所得的最大干密度和最佳含水量进行校正。最大干密度按下式校正：ρ/dmax=
[image: image3.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image4.wmf]S

d

G

P

P

'

01

.

0

)

01

.

0

1

1

max

＋

－

（

r

  最佳含水量按下式校正:w’0=w0（1-0.01P）+0.01Pw2
27.简述直剪试验的分类、仪器设备、选择其中一种叙述试验过程及结果整理？

　　　答：直剪试验分为：1粘质土的慢剪试验2.粘质土的固结快剪试验3.粘质土的快剪试验4.砂类土的直剪试验。仪器设备：应变控制式直剪仪，环刀，位移量测设备。粘质土的慢剪试验1.试验步骤：①对准剪切容器上下盒，插入固定销，在下盒内放透水石和滤纸，将带有试样的环刀刃向上，对准剪盒口，在试样上放滤纸和透水石，将试样小心地推入剪切盒内。②移动传动装置，使上盒前端钢珠刚好与测力计接触，依次加上传压板、加压框架，安装垂直位移量测装置，测记初始读数。③根据工程实际和土的软硬程度施加各级垂直压力，然后向盒内注水；当试样为非饱和试样时，应在加压板周围包以湿棉花。④施加垂直压力，每1h测记垂直变形一次。试样回结稳定时的垂片变形值为：粘质土垂直弯形每1h不大于0.05mm。⑤拔去固定销，以不于0.02mm/min的速度进行剪切。并每隔一定时间测力计百分表读数，直至剪损。⑥试亲剪损时间可按下式估算：tf=50t50⑦当测力计百分表读数不变或后退时，继续剪切至剪切位移为4mm时停止，记下破坏值。当剪切过程中测力计百分表无峰值时，剪切至剪切位移达6mm时停止。⑧剪切结束，吸去盒内吸水，退掉剪切力和垂直压力，移动压力框架，取出试样，测定其含水量。　结果整理：剪切位移按下式计算:△l=20n-R。剪应力按下式计算：τ＝CR。以垂压力P为横坐标，抗剪强度s为纵坐标，将每一试样的最大抗剪强度点绘在坐标纸上，并连成一直线。此直线的倾角为摩擦角φ，纵坐标上的截距为凝聚力C，以剪应力C为纵坐标，剪切位移△l为纵坐标，绘制τ-△l的关系曲线。
28.简述土的剪切试验步骤及种类？

　　　答：直剪试验分为：1粘质土的慢剪试验2.粘质土的固结快剪试验3.粘质土的快剪试验4.砂类土的直剪试验。粘质土的慢剪试验1.试验步骤：①对准剪切容器上下盒，插入固定销，在下盒内放透水石和滤纸，将带有试样的环刀刃向上，对准剪盒口，在试样上放滤纸和透水石，将试样小心地推入剪切盒内。②移动传动装置，使上盒前端钢珠刚好与测力计接触，依次加上传压板、加压框架，安装垂直位移量测装置，测记初始读数。③根据工程实际和土的软硬程度施加各级垂直压力，然后向盒内注水；当试样为非饱和试样时，应在加压板周围包以湿棉花。④施加垂直压力，每1h测记垂直变形一次。试样回结稳定时的垂片变形值为：粘质土垂直弯形每1h不大于0.05mm。⑤拔去固定销，以不于0.02mm/min的速度进行剪切。并每隔一定时间测力计百分表读数，直至剪损。⑥试亲剪损时间可按下式估算：tf=50t50⑦当测力计百分表读数不变或后退时，继续剪切至剪切位移为4mm时停止，记下破坏值。当剪切过程中测力计百分表无峰值时，剪切至剪切位移达6mm时停止。⑧剪切结束，吸去盒内吸水，退掉剪切力和垂直压力，移动压力框架，取出试样，测定其含水量。
29.简述水泥剂量的检验方法及步骤？

　　　答：一、试剂①0.1mol/L乙二胺四乙酸二钠（简称EDTA二钠）标准液：准确称取EDTA二钠(分析纯)37.226g,用微热的无二氧化碳蒸馏水溶解，待全部溶解并冷却至室温后，定容至1000ml。②10%氯化铵溶液：将500g氯化铵（分析纯或化学纯）放在10L聚乙烯桶内，加蒸馏水4500ml,充分振荡，使氯化铵完全溶解。也可以分批在1000ml的烧杯内配制，然后倒入塑料桶内摇匀。③1.8%氢氧化钠（内含三乙醇胺）溶液：用100g架盘天平称18g氢氧化钠（分析纯），放入洁净干燥的1000ml烧杯中，加入1000ml蒸馏水使其全部溶解，待溶解冷却至室温后，置入2ml三乙醇胺（分析纯），搅拌均匀后储于塑料桶中。④钙红指示剂：将0.2g钙试剂羟酸钠与20g预先在105℃烘箱中烘1h的硫酸钾混合，一起放入磁研钵中，研成极细粉末，储于棕色广口瓶中，以防吸水变潮。二、准备标准曲线：①取样：取工地用石灰和集料，风干后分别过2.0mm或2.5mm筛，用烘干法或酒精燃烧法测其含水量（如为水泥可假定其含水量为0%）。②混合料组成的计算：（1）公式：干料质量=
[image: image5.wmf]＋含水量

湿料质量

1

 （2）计算步骤：a.干混合料质量=
[image: image6.wmf])

1

300

＋最佳含水量

（

g

；b.干土质量=干混合料质量/[1+石灰（或水泥）剂量]；c.干石灰(或水泥)质量=干混合料质量-干土质量；d.湿土质量=干土质量×（1+土的风干含水量）；e.湿石灰质量=干石灰×（1+石灰的风干含水量）；f.石灰土中应加入的水=300g-湿土质量-湿石灰质量。（3）准备5种试样，每种2个样品（以水泥集料为例），如下：第一种：称2份300g集料分别放在2个搪瓷杯内，集料的含水量应等于工地预期达到的最佳含水量。集料中所加的水应与工地所用的水相同（300g为湿质量）。第二种：准备2份水泥剂量为2%的水泥土混合料试样，每份均重300g,并分别放在2个搪瓷杯内。水泥土混合料的最佳含水量应等于工地预期达到的最佳含水量。混合料中所加的水应与工地所用的水相同。第3种、4种、5种：各准备2份水泥剂量分别为4%、6%、8%的水泥土混合料试样，每份均重300g，并分别放在6个搪瓷杯内，其他要求同第1种。（4）取一个盛有试样的搪瓷杯，在杯内加600mL10%氯化铵溶剂，用不锈钢搅拌棒充分搅拌3min（每 分钟110~120次）。如水泥（或石灰）土混合料中的土是细粒土，则也可以用1000mL具塞三角瓶代替搪瓷杯，手握三角瓶用力振荡3min，以代替搅伴棒搅拌。放置沉淀4min，然后将上部清液转移至300mL烧杯内，搅匀，加盖表面皿待测。5.用移液管吸取上层悬浮液10.0mL置入200mL的三角瓶内，用量筒量取50mL1.8%的氢氧化钠倒入三角瓶中，此时溶液pH值为12.5~13.0，然后加入钙红指示剂，摇匀，溶剂呈玫瑰红色。用ED-TA二钠标准　液滴定到纯蓝色为终点，记录EDTA二钠的耗量。6.对其他几个搪瓷杯中的试样，用同样的方法进行试验，并记录各自EDTA二钠的耗量。7.以同一水泥剂量混合料消耗EDTA三钠标准液毫升数的平均值为纵坐标，以水泥剂量为横坐标制图。两者的关系应是一根顺滑的曲线。如素集料或水泥必变以及同一镒配制的EDTA溶液用完后，必须重做标准曲线。三、试验步骤：1.选取有代表性的水泥土或石灰土混合料，称300g放在搪瓷杯中，用搅拌棒将结块搅散，加600mL10%的氯化铵溶液，然后如前述步骤那样进行试验。2.利用所绘制的标准曲线，根据所消耗的EDTA二钠标准液毫升数，确定混合料中的水泥或石杰剂量。四、注意事项1.每个样品搅伴的时间、速度和方式应力求相同，以增加试验的精度。2.做标准曲线时，如工地实际水泥剂量较大，素集料和低剂量水泥的试样可以不做，而直接用较高剂量做试验，但应有两种剂量大于实用以及两种剂量小于实用剂量。3.配制的氯化铵溶液最好当天用完，不要放置过久，以免影响试验的精度。

30.在≤土工试验规程≥中测定含水量（素土）的方法、步骤、仪器设备、特点及适用范围？

　　　答：在《土工试验规程》中测定含水量的方法有烘干法、酒精燃烧法、比重法、碳化钙气压法。一.烘干法定义和适用范围土的含水量是在105~110℃下烘至恒量时所失去的水分质量和达恒量后干土质量的比值，以百分数表示，本法是测定含水量的标准方法。本试验方法适用于粘质土、粉质土、砂类土和有机质土类。仪器设备：烘箱、天平、干燥器、称量盒。试验步骤：1.取具有代表性试样，细粒土15~30g，砂类土，有机土为50g，放入称量盒内，立即盖好盒盖，称质量。称质量。称量时，可在天平一端放上与该称量盒等质量的砝码，移动天平游码，平衡后称量结果即为湿土质量。2.揭开盒盖，将试样和盒放入烘箱内，在温度105~110℃恒温下烘干。烘干时间对细粒土不得少于8h，对砂类土不得少于6h。对含有机质超过5%的土，应将温度控制在65~70℃的恒温下烘干。3.将烘干后的试样和盒取出，放入干燥器内冷却。冷却后盖好盒盖，称质量，准确至0.01g。二.酒精燃烧法目的和适用范围本试验方法用于快速简易测定细粒土的含水量。仪器设备：称量盒、天平、酒精、滴管。试验步骤：1.取代表性试样，放入称量盒内，称湿土的质量。2.用滴管将酒精注入放有试样的称量盒中，直至盒中出现自由液面为止。为使酒精在试样中充分混合均匀，可将盒底在桌面上轻轻敲击。3.点燃盒中酒精，燃至火焰熄灭。4.将试冷却数分钟，按本试验3至4方法重新燃烧两次。5.待第三次火焰熄灭后，盖好盒盖，立即称干土质量，准确至0.01g。三.比重法目的和适用范围本试验方法仅适用于砂类土。仪器设备：玻璃瓶、天平、吸水球。试验步骤：1.取代表性砂类土试样200~30g，放入土样盘内。向玻璃瓶中注入清水清水至1/3左右，然后用漏斗将土样盘中的试样盘中的试样倒入瓶中，并用玻璃棒搅拌1~2min，直到所含气体完全排出为止。3.向瓶中加清水至全部充满，静置1min后用吸水球吸去泡沫，再加清水使其充满，盖上玻璃片，擦干瓶外壁，称质量。4.倒去瓶中混合液，洗净，再向瓶中加清水至全部充满，盖上玻璃片，擦干瓶外壁，称质量，准确至0.5g。四.碳化钙气压法目的和适用范围本试验方法适用于路基土和稳定土含水量的快速简易测定。仪器设备：1.碳化钙气压含水量测定仪，含水量指示表系与烘干法对比经标定试验由压力表转换而得，即表盘刻度是按含水量百分比刻制的，做一日和尚撞一天钟于直接读出含水量值。仪器分大小两种型号，HKC－200型主要用于粒径小于40mm砂砾含水量的测定，试样取200g，含水量测定范围0~12%；用比例法取100g试样，含水量测定范围0~27%。HKC－30型主要用于路基土和稳定土含水量的测定，试样取30g，含水量测定范围0~31%；用比例法取15g试样，含水量测定范围0~90%,仪器箱、天平、手动摇晃架、粉碎球、毛刷、小勺。吸水剂为纯度80.66%的碳化钙，粒度3mm以下，发气量为1kg碳化钙产生300L乙炔气。当HKC－200型的试样质量为200g 和含水量为12%时，需吸水剂质量约48g，6平勺。当HKC－30型的试样质量为30g和含水量为31%时，需吸水剂质量约16g，2平勺。试验步骤：1备料。对于粗颗粒较多的砂砾材料，用四分法取样，尽可能使试样具有代表性。一些原状的粘质土，在水分较少的情况下，发硬结块，须预先进行碾磨。试验前应了解材料中含水量的大概范围，在材料含水量较大、又无把握握确定含水量大概范围的情况下，宜先试用比例法，防止过大的含水量超过仪器所规定的测量范围。2.清扫仪器。必须使盖口干净，橡皮圈、罐盖内无上次测定留下的残渣。3.称取试样。取有代表性的试样。对HKC－200型，称取试样200g；对HKC－30型，称取试样30g。夏天在野外操作时，称样时间要短，往往因气温和光照的影响，大大超过试样多称1~2g的误差。4.放入试样。把称好的试样倒入罐内。为防止试亲倒在外面，应自备一个装料漏斗。同时将两个粉碎球放入主体罐内。5.放吸水剂。将定量吸水剂放入仪器盖中，HKC－200型放6平勺，HKC－30型放入2平勺。6.关闭仪器。为了不让试样和吸水剂在仪器关闭之前混合，应使仪器接近水平状态，再横向加盖，然后拧紧螺栓。7.混合。双手握住仪器摇动，使试样与粉碎球沿罐的侧壁转动。砂砾一般约20次。粘质土视塑性指数和不同，应适当增加次数，有的需100多次。然后再使表盘向上，谏往下来回翻动数次，使吸水剂落入盖中，与盖周壁内所粘水分发生反应。翻动数次后，看表中指针所指的含水量范围，再使表盘向下，静放0.5~1min，若指针不再转动，即可读数。若指针还未稳定，再重复上述内容进行第二次、第三次混合。直至表针稳定为止。一般砂砾1、2次即可，粘质土约需3均需3次。用手摇晃动架，直至表针稳定为止。8.读数。读数时，表针必须稳定，并使眼睛向表盘一侧读数，会影响测试精度。记录试样质量和表盘读数。9.使罐盖背向操作者，缓慢地释放气压。倒空主体罐，检查材料块状。如试样未完全粉碎，应以新试样重作试验。用瓶刷刷净主体罐内腔，用小刷刷净称盘，用戎布擦净两个粉碎球表面上的残留物。10.当材料含水量有可能超出仪器测试范围时，在初测中应先采用比例法。对HKC-200型，称取试样15g。按照上述步骤测定试样的含水量，再按图将刻度盘读数换算为实际含水量，例如，示值为12%的含水量，实际含水量为27.3%。

31.简述土的液塑限试验的步骤、仪器设备及结果整理？

　　　答：液塑限联合测定法：1仪器设备：LP-100型液塑限联合测定仪；锥体质量为100g，锥角为30º，读数显示形式宜采用光电式、游标式、百分表式。2.试验主要步骤：取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。如土中含有大于0.5mm的土粒或杂物时，应将风干土样用带橡皮头的研碎或用木棒在橡皮板上压碎，过0.5mm的筛。取代表性土样200g，分开放入三个盛土　中，加不同数量的蒸馏水，使调土刀调匀，密封放置18h以上。将制备好的土样充分搅拌均匀，分层装入盛土杯中，试杯装满后，刮成与杯边齐平。给圆锥仪锥尖涂少许凡士林，将装好土样的试杯放在联合测定仪上，使锥尖与土样表面刚好接触，然后按动落锥开关，测记经过5s锥的入土深度h。去掉锥尖入土处的凡士林，测盛土杯中土的含水量ω。重复以上步骤，对已制备的其他两个含水量的土样进行测试。3.结果整理：在二级双对数坐标纸上，以含水量ω为横坐标，锥入深度h为纵坐标，点绘a、b、c三点含水量的h-ω图，连此三点，应呈一条直线。如三点不在同一直线上，要通过a点与b、c两点连成两条直线，根据液限在h-ωL图上查得hp以此hp再在h-ω图上的ab及ac两直线上求出相应的两个含水量，当两个含水量的差值小于2%时，以该两点含水量的平均值与a值连成一直线。当两个含水量的差值大于2%时，应重做试验。在h-ω图上，查得纵坐标入土深度h=20mm所对应的横坐标的含水量ω即为该土样的液限含水量ωL。对于细粒土，用下式计算塑限入土深度hp：hp＝
[image: image7.wmf]606

.

7

524

.

0

-

L

L

w

w

对于砂类土，则用下式计算塑限入土深度hp：29.6-1.22ωL+0.017ω
[image: image8.wmf]2

L



 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf]-0.0000744ω
[image: image10.wmf]3

L

,根据hp值，再查试验结果h-ω图，对应hp的含水量即为塑限含水量。
32.简述碳化钙侧含水量的实验步骤、使用范围、主要仪器、设备种类及结果整理？

　　　答：碳化钙气压法目的和适用范围本试验方法适用于路基土和稳定土含水量的快速简易测定。仪器设备：1.碳化钙气压含水量测定仪，含水量指示表系与烘干法对比经标定试验由压力表转换而得，即表盘刻度是按含水量百分比刻制的，做一日和尚撞一天钟于直接读出含水量值。仪器分大小两种型号，HKC－200型主要用于粒径小于40mm砂砾含水量的测定，试样取200g，含水量测定范围0~12%；用比例法取100g试样，含水量测定范围0~27%。HKC－30型主要用于路基土和稳定土含水量的测定，试样取30g，含水量测定范围0~31%；用比例法取15g试样，含水量测定范围0~90%,仪器箱、天平、手动摇晃架、粉碎球、毛刷、小勺。吸水剂为纯度80.66%的碳化钙，粒度3mm以下，发气量为1kg碳化钙产生300L乙炔气。当HKC－200型的试样质量为200g 和含水量为12%时，需吸水剂质量约48g，6平勺。当HKC－30型的试样质量为30g和含水量为31%时，需吸水剂质量约16g，2平勺。试验步骤：1备料。对于粗颗粒较多的砂砾材料，用四分法取样，尽可能使试样具有代表性。一些原状的粘质土，在水分较少的情况下，发硬结块，须预先进行碾磨。试验前应了解材料中含水量的大概范围，在材料含水量较大、又无把握握确定含水量大概范围的情况下，宜先试用比例法，防止过大的含水量超过仪器所规定的测量范围。2.清扫仪器。必须使盖口干净，橡皮圈、罐盖内无上次测定留下的残渣。3.称取试样。取有代表性的试样。对HKC－200型，称取试样200g；对HKC－30型，称取试样30g。夏天在野外操作时，称样时间要短，往往因气温和光照的影响，大大超过试样多称1~2g的误差。4.放入试样。把称好的试样倒入罐内。为防止试亲倒在外面，应自备一个装料漏斗。同时将两个粉碎球放入主体罐内。5.放吸水剂。将定量吸水剂放入仪器盖中，HKC－200型放6平勺，HKC－30型放入2平勺。6.关闭仪器。为了不让试样和吸水剂在仪器关闭之前混合，应使仪器接近水平状态，再横向加盖，然后拧紧螺栓。7.混合。双手握住仪器摇动，使试样与粉碎球沿罐的侧壁转动。砂砾一般约20次。粘质土视塑性指数和不同，应适当增加次数，有的需100多次。然后再使表盘向上，谏往下来回翻动数次，使吸水剂落入盖中，与盖周壁内所粘水分发生反应。翻动数次后，看表中指针所指的含水量范围，再使表盘向下，静放0.5~1min，若指针不再转动，即可读数。若指针还未稳定，再重复上述内容进行第二次、第三次混合。直至表针稳定为止。一般砂砾1、2次即可，粘质土约需3均需3次。用手摇晃动架，直至表针稳定为止。8.读数。读数时，表针必须稳定，并使眼睛向表盘一侧读数，会影响测试精度。记录试样质量和表盘读数。9.使罐盖背向操作者，缓慢地释放气压。倒空主体罐，检查材料块状。如试样未完全粉碎，应以新试样重作试验。用瓶刷刷净主体罐内腔，用小刷刷净称盘，用戎布擦净两个粉碎球表面上的残留物。10.当材料含水量有可能超出仪器测试范围时，在初测中应先采用比例法。对HKC-200型，称取试样15g。按照上述步骤测定试样的含水量，再按图将刻度盘读数换算为实际含水量，例如，示值为12%的含水量，实际含水量为27.3%。

33.在≤土工试验规程≥中,测定土中有机质含量的方法、且叙述其中一种？（包括仪器设备、实验步骤、数据处理）（或测定细粒土的含水量）

　　　答：一、仪器设备：烘箱、天平、干燥器、称量盒。二、试验步骤：1.取具有代表性试样，细粒土15~30g，砂类土，有机土为50g，放入称量盒内，立即盖好盒盖，称质量。称质量。称量时，可在天平一端放上与该称量盒等质量的砝码，移动天平游码，平衡后称量结果即为湿土质量。2.揭开盒盖，将试样和盒放入烘箱内，在温度105~110℃恒温下烘干。烘干时间对细粒土不得少于8h，对砂类土不得少于6h。对含有机质超过5%的土，应将温度控制在65~70℃的恒温下烘干。3.将烘干后的试样和盒取出，放入干燥器内冷却。冷却后盖好盒盖，称质量，准确至0.01g。三、结果处理：按下式计算含水量：ω＝
[image: image11.wmf]100

´

-

s

s

m

m

m

计算至0.1%。精密度和允许差：本试试须进行三次平行测定，取其算术平均值，允许平行差值符合含水量5以下允许平行差值0.3，40以下≤1,40以上≤2。
34.叙述无机结合料配合比设计过程及无策限抗压强度的测试过程？

　　　答：试件制备:①试料制备 将具有代表性的风干试料（必要时，也可以在50℃烘箱内烘干）用木锤和木碾捣碎，但应避免破碎粒料的原粒径。将土过筛并进行分类，如试料为粗粒土，则除去大于40mm的颗粒备用；如试料为中粒土，则除去大于25mm或20mm的颗粒备用；如试料为细粒土，则除去大于10mm的颗粒备用。在预定做试验的前一天，取有代表性的试料测定其风干含水量。对于细粒土，试样应不少于100g；对于粒径小于25mm的中粒土，试样应不少于1000g；对于粒径小于40mm的粗粒土，试样的质量应不少于2000g。②按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTJ 057-94）中（T 0804-94）确定无机结合料混合料的最佳含水量和最大干密度。③配制混合料 a.对于同一无机结合料剂量的混合料，需要制备相同状态的试件数量（即平行试验的数量）与土类及操作的仔细程度有关。对于无机结合料稳定细粒土，至少应该制备6个试件；对于无机结合料稳定细粒土，至少应该制备6个试件；对于无机结合料稳定中粒土和粗粒土，至少分别应该制备9个和13个试件。b.称取一定数量的风干土并计算干土的质量，其数量随试件大小而变。对于50mm×50mm的试件，1个试件约需干土180～210g；对于100mm×100mm的试件，1个试件约需干土1700～1900g；对于150mm×150mm的试件，1个试件约需干土5700～6000g。对于细粒土，可以一次称取6个试件的土；对于中粒土，可以一次称取3个试件的土；对于粗粒土，一次只称取1个试件的土。C.将称好的土放在长方盘（约400mm×600mm×70mm）内。向土中加水，对于细粒土(特别是粘性土)，使其含水量较最佳含水量小3%；对于中粒土和粗粒土，可按式(6-13)加水。将土和水拌和均匀后放在密闭容器内，浸润备用。如为石灰稳定土和水泥石灰综合稳定土，可将石灰和土一起拌匀后进行浸润。浸润时间：粘性土12～24h；粉性土6～8h；砂性土、砂砾土、红土砂砾、级配砂砾等可以缩短到4h左右；含土很少的未筛分碎石、砂砾及砂可以缩短到2h。d.在浸润过的试料中，加入预定数量的水泥或石灰（水泥或石灰剂量按干土即干集料质量的百分率计）并拌和均匀。在拌和过程中，应将预留3%的水（对于细粒土）加入土中，使混合料的含水量达到最佳含水量。拌和均匀的加有水泥的混合料应在1h内按下述方法制成试件，超过1h的混合料应该作废。其他结合料稳定土的混合料虽不受此限制，但也应尽快制成试件。④按预定的干密度制件 用反力框架和液压千斤顶制件。制备一个预定干密度的试件，需要的稳定土混合料数量可按下式计算：m1=ρdV(1+ω) 将试模的下压柱放入试模的下部，但外露2cm左右。将称量的规定数量的稳定土混合料分2～3次灌入试模中（利用漏斗），每次灌入后用夯棒轻轻均匀插实。如制备的是50mm×50mm的小试件，则可以将混合料一次倒入试模中，然后将上压柱放入试模内，应使上压柱也外露2cm左右(即上、下压柱露出试模外的部分应该相等)。将整个试模（连同上、下压柱）放在反力框架内的千斤顶（千斤顶下应放一扁球座），加压直到上、下压柱都压入试模为止。维持压力1min，解除压力后，取下试模，拿去上压柱，并放到脱模器上将试件顶出（利用千斤顶和下压柱）。称取试件的质量m2，小试件准确到1g；中试件准确到2g;大试件准确到5g。然后用游标卡尺量取试件的高度h，准确到0.1mm。用击锤制件步骤同前，只是用击锤（可以利用做击实试件的锤，但压柱顶面需要垫一块牛皮或胶皮，以保护锤面和压柱顶面不受损伤）将上、下压柱打入试模内。⑤养生 试件从试模内脱出并称量后，应立即放到密封湿气箱和恒温室内进行保湿养生。但中试件和大试件应先用塑料薄膜包覆，有条件时，可采用蜡封保湿养生，养生时间视需要而定，作为工地控制，通常都只取7d。整个养生期间的温度，在北方地区应保持在20℃±2℃，在南方地区应保持在25℃±2℃。养生期的最后1天，应该将试件浸泡在水中，水的深度应使水面在试件顶上约2.5cm。在浸泡水中前，应再次称取试件的质量。在养生期间，试件质量的损失应该符合下列规定：小试件不超过1g；中试件不超过4g;大试件不超过10g。质量损失超过此规定的试件，应该作废。⑥无侧限抗压强度试验 a.将已浸水1昼夜的试件从水中取出，用软的旧布吸净试件表面的可见自由水，并称取试件的质量m4。b.用游标卡尺量取试件的高度h1，准确到0.1mm。c.将试件放到路面材料强度试验仪的升降台上（台上先放一扁球座），进行抗压试验。试验过程中，应使试件的变形等速增加，并保持速率约为1mm/min。记录试件破坏时的最大压力P(N)。d.从试件内部取有代表性的样品（经过打破），测定其含水量ω1。

35.简述混凝土抗折试验的操作过程？

　　　答：1.将达到规定龄期的抗折试件取出，擦干表面，检查试件，如发现试件中部1/3蜂窝等缺陷，则该试件废弃。2.从试件一端量起，分别在距端部的50mm、200mm、350mm和500mm处划出标记，分别作为支点和加载点的具体位置。3.调整万能机上两个可移动支座，使其准确对准试验机下距离压头中心点两侧点225mm的位置，随后紧固友座。将抗折试件放在支座上，且侧面朝上，位置对准后，先慢慢施加一个初始荷载，大约1kN。接着以0.5~0.7MPa/s的加荷速度连续加荷，直至试件破坏，记录最大荷载。但当断面出现在加荷点外侧时，则试验结果无效。

36.简述混凝土抗压试件的操作过程？

　　　答：1.将养护到指定龄期的混凝土试件取出，擦除表面水分。检查测量试件外观尺寸，看是否有几何形状变形。试件如有蜂窝缺陷，可以在试验前三天用水泥浆填补修整，但需在报告中加以说明。2.以成型时的侧面作为爱压面，将混凝土置于压力机中心并使位置对中。施加荷载时，对于强度等级＜C30的混凝土，加载速度为0.3~0.5MPa/s；强度等级≥C30时，取0.5~0.8MPa/s的加速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时，应停止调整试验机的油门，直到试件破坏，记录破坏时的极限荷载。

37.简述混凝土制件的试验过程？

　　　答：1.试件成型：1装配好试模，避免组装变形或使用变形试模，并在试模内部涂抹薄薄的一层脱模剂。2.将拌和好15min后的拌的物填入试模中。如采用振动的方式密实，可将已装填拌和物的试模固定在振动台上，接通电源振动至表面出现水泥浆为止，时间一般控制在1.5min。如采用插捣的方式密实，则将拌和物分两层装填在试模中，用捣棒以螺旋形从边缘向中心均匀插捣，插捣次数随试件尺寸的不同而不同。底层捣至试模底部，上两层捣至距下层20~30mm的位置。注意插捣时应垂直压入，而不是冲击的方式。整个成型过程要求在45min内完成。3.插捣结束，用镘刀刮去多出的部分，再收面抹平，试件表面与试模表面边缘高、低差不得超过0.5mm。2.养护方法：1.成型好的试模上覆盖湿布，防止水分蒸发。在室温、相对湿度大于50%的条件下静置1~2d。到达时间后拆模，进行外观检查、编号，并对局部缺陷进行加工修补。2.将试件移至标准养护室的架子上，彼此间应有30~50mm的间距。养护条件为温度20±2℃、相对湿度95%以上，直到规定龄期。
38.简述沥青用粗集料针片状颗粒含量的试验方法与步骤？

　　　答：1.采用随机取样的方式，采集待测试样。对每一种规格的粗集料，应按照公称最大粒径的要求备样。2.待测集料用4.75mm标准筛过筛，称取至少800g的试样，准确至1g，记作m0。3.对选定的试样颗粒，先用目测的方式挑出接近立方体的颗粒，将剩余部分初步看作针、片状颗粒，随后用卡尺做进一步的甄别。4.观察待测定的颗粒，找出一相对平整且面积较大的面作为基准面，然后用游标卡尺逐一测量该集料颗粒的厚度、长度。将l/t≥3的颗粒挑出，判定为针状或片状颗粒，最后称出这类形状颗粒的总质量m1。

39.沥青混合料马歇尔稳定度试验过程。

　　　答：1.将试件置于已达规定温度的恒水槽中保温，保温时间对标准马歇尔试件需30~40min，对大型马歇尔试件需45~60min。试件之间应有间隔，底下应垫起，离容器底部不小于5cm。2.当采用自动马歇尔试验仪时，将自动马歇尔试验仪的压力传感器与计算机或X－Y记录仪正确连接，调整好适宜的放大比例。调整好计算机程序或将X－Y记录仪的记录笔对准原点。3.启动加载设备，使记件承受荷载，加载速度为50mm/min±5mm。计算机或X－Y记录仪自动记录传感器压力和试件变形曲线并将数据自动存入计算机。4.当试验荷载达到最大值的瞬间，取下流值计，同时读取压力环中百分表读数及流值计的流值读数。

工程检测

1. 简述灌砂法椎体体积和砂密度的标定及压实度的测试过程？

　　　答：1.标定筒下部圆锥体内砂的质量：①在灌砂筒筒口高度上，向灌砂筒内装砂至距筒顶15mm左右为止。称取装入筒内砂的质量m1，准确至1g。以后每次标定及试验都应维持装砂高度与质量不变。②将开关打开，让砂自由流出，并使流出砂的体积与工地所挖试坑内的体积相当，然后关上开关，称灌砂筒内剩余砂质量m5，准确至1g③不晃动储砂筒的砂，轻轻地将灌砂筒移至玻璃板上，将开关打开，让砂流出，直到筒内砂不再下流时，将开关关上，并细心地取走灌砂筒。④收集并称量留在板上的砂或称量筒内的砂，准确至1g。玻璃板上的砂就是填满锥体的砂m2。⑤重复上述测量三次，取其平均值。2.标定量砂的单位质量rs:①用水确定标定罐的容积V，准确至1mL。②在储砂筒中装入质量为m1的砂，并将灌砂筒放在标定罐上，将开关打开，让砂流出，在整个流砂过程中，不要碰动灌砂筒，直到砂不再下流时，将开关关闭。取下灌砂筒，称取筒内剩余的质量m3,准确至1g。③按式计算填满标定罐所需砂的质量ma: ma= m1-m2-m3④重复上述测量三次，取其平均值。⑤计算砂的单位质量：rs=
[image: image12.wmf]V

m

a

　3.试验步骤：①在试验地点，选一块平坦表面，并将其清扫干净，其面积不得小于基板面积。②将基板放在平坦表面上。当表现的粗糙度较大时，则将盛有量砂m5的灌砂筒放在基板中间的圆孔上，将灌砂筒的开关打开，让砂流入基板的中孔内，直到储砂筒内的砂不再下流时关闭开关。取下灌砂筒，并称量筒内砂的质量m6，准确至1g。当需要检测厚度时，应先测量厚度后再进行这一步骤。③取走基板，并将留在试验地点的量砂收回，重新将表面扫干净。④将基板放回清扫干净的表面上，沿基板中凿洞。在凿洞过程中，应注意勿使凿出的材料丢失，并随进将凿出的材料取出装入塑料袋中，不使水分蒸发，也可放在大试样盒内。试洞的深度应等于测定层厚度，但不得有下层材料混入，最后将洞内的全部凿松材料取出。对土基或基层，为防止试样盘内材料的水分蒸发，可分几次称取材料的质量。全部取出材料的总质量为mw，准确至1g。⑤从挖出的全部材料中取出有代表性的样品，放在铝盒或洁净的搪瓷盘中，测定其含水量。样品的数量如下：用小灌砂筒测定时，结于细粒土，不少于100g；对于各种中粒土，不少于500g。用大灌砂筒测定时，结于细粒土，不少于200g；对于各种中粒土，不少于1000g；对于粗粒土或水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定材料，宜将取出的全部材料烘干，且不少于2000g，称其质量md，准确至1g。⑥将基板安放在坑上，将灌砂筒安放在基板中间，使灌砂筒的下口对准基板的中孔及试洞，打开灌砂筒的开关，让砂流入试坑内。在此期间，应注意勿碰动灌砂筒。直到储砂筒内的砂不再下流时，关闭开关。小心取走灌砂筒，并称量筒内剩余砂的质量m4，准确到1g。⑦如清扫干净的平坦表面的粗糙不大，也可省去上述②和③的操作，在试洞挖好后，将灌砂筒直接对准放在试坑上，中间不需要放基板。打开筒的开关，让砂流入试坑内。在此期间，应注意勿碰动灌砂筒。直到储砂筒内的砂不再下流时，关闭开关，小心取走灌砂筒，并称量剩余砂的质量m14，准确至1g。⑧仔细取出试筒内的量砂，以备下次试验时再用，若量砂的湿度已发生变化或量砂中混有杂质，则应该重新烘干、过筛，并放置一段时间，使其与空气的湿度达到平衡后再用。
2. 简述环刀法测试现场压实度的步骤？

　　　答：1.用人工取土器测定粘性土及无机结合料稳定细土粒密度。①擦净环刀，称取环刀质量m2，准确至0.1g。②在试验地点，将面积约30cm×30cm的地面清扫干净。并将压实层铲去表面浮动及不平整的部分，达到一定深度，使环刀打下后，能达到要求的取土深度，但不得扰动下层。③将定向筒齿钉固定于铲平的地面上，顺次将环刀、环盖放入定向筒内与地面垂直。④将导杆保持垂直状态，用取土器落锤将环刀打入压实层中，至环盖顶面与定向筒上口齐平为止。⑤去掉击实锤和定向筒，用镐将环刀及试样挖出。⑥轻轻取下环盖，用修土刀自边至中削去环刀两端余土，用直尺检测直至修平为止。⑦擦净环刀外壁，用天平称取环刀及试样合计质量m1,准确至0.1g。⑧自环刀中取出式样，取具有代表性的式样，测定其含水量。2.用人工取土器测定砂性土或砂层密度。①如为湿润的砂土，试验时不需要使用击实锤和定向镐。在铲平的地面上，细心挖出一个直径较环刀外径略大的砂土砂土柱，将环刀刃口向下，平置于砂土柱上，用两手平衡地将环刀垂直压下，直到砂土突出环刀上端约2cm时为止。②削掉环刀口上的多余砂土，并用直尺刮平。③在环刀上口盖一块平滑的木板，一手按住木板，另一只手用小铁锹将试样从环刀底部切断，然后将装满试样的环刀转过来，削去环刀刃口上部的多余砂土，并用直尺刮平。④擦净环刀外壁，称环刀与试样合计质量m1，精确至0.1g。⑤自环刀中取具有代表性的试样测定其含水量。⑥干燥的砂土不能挖成砂土柱时，可直接将将环刀压入或打入土中。3.用电动取土器测定无机结合料细粒土和硬塑性密度。①装上所需规格的取芯头。在施工现场取芯前，选择一块平整的路段，将四只行走轮打起，四根定位销钉采用人工加压的方法，压入路基土层中。松动锁紧手柄，旋动升降手轮，使取芯头刚好与土层接触，锁紧手柄。②将电瓶与调速器接通，调整器的输出端接入取芯机电源插口。指示灯亮，显示电路已通；启动开关，电动机工作，带动取芯机构转动。根据土层含水量调节转速，操作升降手柄，上提取芯机构，停机，移开机器。由于取芯头圆筒外表有几条螺旋状突起，切下的土屑排在筒外顺螺纹上旋抛出地表，因此，将取芯套筒套在切削好的土芯立柱上，摇动即可取出样品。③取出样品，立即按取芯套筒长度用修土刀或钢丝锯修平两端，制成所需规格土芯。如拟进行其他试样项目，装入铝盒，送实验室备用。④用天平称量土芯带套筒质量m1,从土芯中心部分取试样测定含水量。

3. 压实度检测的步骤及计算方法？

　　　答：1.试验步骤：①在试验地点，选一块平坦表面，并将其清扫干净，其面积不得小于基板面积。②将基板放在平坦表面上。当表现的粗糙度较大时，则将盛有量砂m5的灌砂筒放在基板中间的圆孔上，将灌砂筒的开关打开，让砂流入基板的中孔内，直到储砂筒内的砂不再下流时关闭开关。取下灌砂筒，并称量筒内砂的质量m6，准确至1g。当需要检测厚度时，应先测量厚度后再进行这一步骤。③取走基板，并将留在试验地点的量砂收回，重新将表面扫干净。④将基板放回清扫干净的表面上，沿基板中凿洞。在凿洞过程中，应注意勿使凿出的材料丢失，并随进将凿出的材料取出装入塑料袋中，不使水分蒸发，也可放在大试样盒内。试洞的深度应等于测定层厚度，但不得有下层材料混入，最后将洞内的全部凿松材料取出。对土基或基层，为防止试样盘内材料的水分蒸发，可分几次称取材料的质量。全部取出材料的总质量为mw，准确至1g。⑤从挖出的全部材料中取出有代表性的样品，放在铝盒或洁净的搪瓷盘中，测定其含水量。样品的数量如下：用小灌砂筒测定时，结于细粒土，不少于100g；对于各种中粒土，不少于500g。用大灌砂筒测定时，结于细粒土，不少于200g；对于各种中粒土，不少于1000g；对于粗粒土或水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定材料，宜将取出的全部材料烘干，且不少于2000g，称其质量md，准确至1g。⑥将基板安放在坑上，将灌砂筒安放在基板中间，使灌砂筒的下口对准基板的中孔及试洞，打开灌砂筒的开关，让砂流入试坑内。在此期间，应注意勿碰动灌砂筒。直到储砂筒内的砂不再下流时，关闭开关。小心取走灌砂筒，并称量筒内剩余砂的质量m4，准确到1g。⑦如清扫干净的平坦表面的粗糙不大，也可省去上述②和③的操作，在试洞挖好后，将灌砂筒直接对准放在试坑上，中间不需要放基板。打开筒的开关，让砂流入试坑内。在此期间，应注意勿碰动灌砂筒。直到储砂筒内的砂不再下流时，关闭开关，小心取走灌砂筒，并称量剩余砂的质量m14，准确至1g。⑧仔细取出试筒内的量砂，以备下次试验时再用，若量砂的湿度已发生变化或量砂中混有杂质，则应该重新烘干、过筛，并放置一段时间，使其与空气的湿度达到平衡后再用。2.计算：①计算填满试坑所用的质量mb:满砂时，试坑上放有基板时：mb=m1-m4-(m5-m6)满砂时，试坑上不放基板时：mb=m1-
[image: image13.wmf]m`4-m2  ②按下式计算试坑材料的湿密度ρd: ρd=
[image: image14.wmf]b

w

m

r

×rs③按下式计算试坑材料的干密度ρd＝
[image: image15.wmf]w

w

01

.

0

1

+

R

④水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土，可按下式计算干密度ρd=
[image: image16.wmf]b

d

m

r

×rs⑤压实度＝干密度/最大干密度。
4. 利用断面仪测试路基横断面的测试步骤？

　　答：施测时选一适当位置安置断面仪，后视中桩水准尺读取后视读数，前视横断面方向上各变坡点上水准尺得各前视读数，后视读数分别减去各前视读数即得各变坡点与中桩地面高差。用钢尺或皮尺分别量取各变坡点至中桩的水平距离。根据变坡点与中桩的高差及距离即可绘制横断面。

5. 叙述公路横断面的测试方法及步骤？

　　　答：一、横断面宽度的检测：横断面宽度检测时，应首先根据各结构物横断面的组成，按照施工图或通过计算确定各组成部分的设计高度，然后进行实地测量，并对宽度的实测值和设计值进行比较的评定。其检测的步骤和方法如下：1.计算或确定横断面各组成部分的设计宽度；2.用经纬仪或全站仪标定路中线，并确定横断面方向；3.用皮尺、钢尺量取横断面各组成部分的宽度；4.记录桩号、各组成部分宽度，并按照宽度的允许偏差进行评定。二、横断面坡度的检测：1横坡的检测，应首先根据各结构物横断面的组成，按照施工图或通过计算确定其设计横坡，然后进行检测。横坡检测是地，可与横断面宽度和高程的检测同时进行，采用间接法。即根据两点间的实测宽度和高差，计算其实际横坡，并对横坡的实测值和设计值进行比较和评定。其检测的步骤和方法如下：1.确定或计算横断面各组成部分的设计横坡；2.横断面宽度、高程或高差测量；3.记录桩号、横断面各组成部分的实测宽度和高差；4.计算横断面各组成部分的实测横坡，并与设计横坡加以比较，按照横坡的允许偏差进行评定。三、路基边坡的检测：1.土、石边坡检测的方法和步骤：1.确定土方、石方路段的路基设计边坡；2.坡度尺沿横断面方向进行检查；3.记录桩号，并按照路基边坡检测的规定值进行评定。四、排水、支挡、防护工程等几何尺寸的检测：排水、支挡、防护等工程的几何尺寸检测，是指对其长度、宽度、高度或厚度、直径以及边坡坡度、竖直度等的检测。其检查项目、规定值或允许偏差、检查的方法的频率，可按现行质量检验评定标准　内容执行。

6. 3M直尺测平整度的试验步骤？

　　　答：1.在测试路段路面上选择测试地点：①当为施工过程中质量检测需要时，测试地点根据需要确定，可以单杆检测；②当为路基、路面工程质量检查验收或进行路况评定需要时，应首尾相接连续测量10尺。除特殊需要外，应以行车道一侧车轮轮迹带作为连续测定的标准位置。③对已形成车辙的旧路面，应取车辙中间位置为测定位置，用粉笔在路面上作好标记。2.测试要点：①在施工过程中检测时，按根椐需要确定的方向，将3m直尺摆在测试地点的路面上。②目测3m直尺底面与路面之间的间隙情况，确定间隙为最大的位置。③用有高度标线的塞尺塞进间隙处，量记最大间隙的高度，精确至0.2mm。④施工结束后检测时，按现行«公路工程质量检验评定标准»（JTG F80－2004）的规定，每1处连续检测10尺，按上述步骤测记10个最大间隙。
7. 简述路面厚度的计算及其评定？

　　　答：1.计算一个评定路段检测的厚度的平均值、标准差、变异系数，并计算代表厚度。厚度代表值按式x1=
[image: image17.wmf]x

-
[image: image18.wmf]n

S

t

a

。2.当厚度代表值大于或等于设计厚度减代表值允许值差时，则按单个检查值的偏差不超过单点合格值来评定合格率和计算应得分数；当厚度代表值小于设计厚度减去代表值允许偏差时，则厚度指标评为零分。3.沥青面层一般按沥青铺筑层总厚度进行评定，但高速公路和一级公路多分2~3层铺筑，还应进行上面层厚度检查和评定。

8. 简述用角度交会法检测路基中线偏位的方法及过程？

答：在下面的计算中，用P表示实际的中桩位置，即“施工点”；用P’表示设计的位置，即“设计点”，在P点附近有两个坐标已知的控制点A、B。现在要利用这两个控制点，检测P点的偏位。方法一：用角度交会出该中桩的设计位置P’,并与施工位置P相比较，确定其偏位。其计算及施测步骤如下：1.从“逐桩坐标表”中查得或计算出该中桩的设计坐标P’(XP’、YP’).。2.用坐标反算导线边AB的正、反方位角。坐标增量：△XAB=XB-XA,△YAB=YB-YA   象限角：ΘAB=tan-1
[image: image19.wmf]AB

AB

X

Y

D

D

 由坐标增量的正、负判断导线边AB所在的象限，并由其象限角ΘAB确定出坐标方位角αAB。则反方位角为：αBA=1800+αAB  3.同理，可计算出AP’、BP’的坐标方位角αAP’和αBP’。4.计算夹角：当P’点位于AB左侧时，β1=αAB-αAP’β2=αBP’-αBA;当P’点位于AB右侧时，β1=αAP’-αAB,β2=αBA-αBP’。5.施测。置经纬仪于A，后视B,拔角度β1，在视线方向的P’点附近钉桩1和2；置经纬仪于B，后视A,拔角度β2，在视线方向的P’点附近钉桩3和4。6.确定偏位。用细绳拉出桩1、2和桩3、4的交点P’，量取PP’的长度即为偏位。此法的优点是计算和测量比较简单，只使用普通经纬仪就可达到较高的精度。如果通视条件良好，在两个控制点上各安置一次仪器，可以测出许多点的中线偏位。

方法二：直接测量角度，推算出施工位置P点的坐标P(XP，YP)，将其与设计位置P’点的坐标P’（XP’，YP’）相比较，从而求出偏位。其计算及施测步骤如下：（1）计算导线边AB的正、反方位角αAB、αBA 及长度DAB。  DAB=
[image: image20.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image21.wmf]2

2

)

(

)

(

A

B

A

B

Y

Y

X

X

-

+

-

 (m)  (2)施测：分别在A、B两点安置经纬仪，瞄准P点，测量夹角β1和β2角。（3）计算AP或BP的方位角αAP或αBP。αAP=αAB
[image: image22.wmf]m

β1(P点位于AB左侧时取“-”，位于右侧时取“+”  αBP=αAB±β2(P点位于AB左侧时取“+”，位于右侧时取“-”)  （4）用正弦定理，计算AP或BP的长度DAP或DBP。
[image: image23.wmf]2

sin

b

AP

D

=
[image: image24.wmf]1

sin

b

BP

D

=
[image: image25.wmf])

180

sin(

2

1

0

b

b

-

-

AB

D

 （5）计算施工点P的坐标P(XP，YP)。XP=XA+DAP×cosαAP,YP=YA+DAP×sinαAP或XP=XB+DBP×cosαBP,YP=YA+DBP×sinαBP
由于测角误差的影响，求得的两组P点坐标不完全相等，其点位较差为：ΔD=
[image: image26.wmf]Y

X

2

2

d

d

+

,其中δX、δY分别为两组坐标之差。当ΔD≤2×0.1M(mm)时（M为测图比例尺分母），可取两组坐标的平均值作为最后结果。（6）计算偏位：PP’=
[image: image27.wmf]2

'

2

'

)

(

)

(

P

P

P

P

Y

Y

X

X

-

+

-

（m）

9. 简述水准仪测定路基中线偏位的步骤？

　　　答：

10. 用EDTA滴定法测无机结合料稳定土水泥剂量的试验过程？

　　　答：一、试剂①0.1mol/L乙二胺四乙酸二钠（简称EDTA二钠）标准液：准确称取EDTA二钠(分析纯)37.226g,用微热的无二氧化碳蒸馏水溶解，待全部溶解并冷却至室温后，定容至1000ml。②10%氯化铵溶液：将500g氯化铵（分析纯或化学纯）放在10L聚乙烯桶内，加蒸馏水4500ml,充分振荡，使氯化铵完全溶解。也可以分批在1000ml的烧杯内配制，然后倒入塑料桶内摇匀。③1.8%氢氧化钠（内含三乙醇胺）溶液：用100g架盘天平称18g氢氧化钠（分析纯），放入洁净干燥的1000ml烧杯中，加入1000ml蒸馏水使其全部溶解，待溶解冷却至室温后，置入2ml三乙醇胺（分析纯），搅拌均匀后储于塑料桶中。④钙红指示剂：将0.2g钙试剂羟酸钠与20g预先在105℃烘箱中烘1h的硫酸钾混合，一起放入磁研钵中，研成极细粉末，储于棕色广口瓶中，以防吸水变潮。二、准备标准曲线：①取样：取工地用石灰和集料，风干后分别过2.0mm或2.5mm筛，用烘干法或酒精燃烧法测其含水量（如为水泥可假定其含水量为0%）。②混合料组成的计算：（1）公式：干料质量=
[image: image28.wmf]＋含水量

湿料质量

1

 （2）计算步骤：a.干混合料质量=
[image: image29.wmf])

1

300

＋最佳含水量

（

g

；b.干土质量=干混合料质量/[1+石灰（或水泥）剂量]；c.干石灰(或水泥)质量=干混合料质量-干土质量；d.湿土质量=干土质量×（1+土的风干含水量）；e.湿石灰质量=干石灰×（1+石灰的风干含水量）；f.石灰土中应加入的水=300g-湿土质量-湿石灰质量。（3）准备5种试样，每种2个样品（以水泥集料为例），如下：第一种：称2份300g集料分别放在2个搪瓷杯内，集料的含水量应等于工地预期达到的最佳含水量。集料中所加的水应与工地所用的水相同（300g为湿质量）。第二种：准备2份水泥剂量为2%的水泥土混合料试样，每份均重300g,并分别放在2个搪瓷杯内。水泥土混合料的最佳含水量应等于工地预期达到的最佳含水量。混合料中所加的水应与工地所用的水相同。第3种、4种、5种：各准备2份水泥剂量分别为4%、6%、8%的水泥土混合料试样，每份均重300g，并分别放在6个搪瓷杯内，其他要求同第1种。（4）取一个盛有试样的搪瓷杯，在杯内加600mL10%氯化铵溶剂，用不锈钢搅拌棒充分搅拌3min（每 分钟110~120次）。如水泥（或石灰）土混合料中的土是细粒土，则也可以用1000mL具塞三角瓶代替搪瓷杯，手握三角瓶用力振荡3min，以代替搅伴棒搅拌。放置沉淀4min，然后将上部清液转移至300mL烧杯内，搅匀，加盖表面皿待测。5.用移液管吸取上层悬浮液10.0mL置入200mL的三角瓶内，用量筒量取50mL1.8%的氢氧化钠倒入三角瓶中，此时溶液pH值为12.5~13.0，然后加入钙红指示剂，摇匀，溶剂呈玫瑰红色。用ED-TA二钠标准　液滴定到纯蓝色为终点，记录EDTA二钠的耗量。6.对其他几个搪瓷杯中的试样，用同样的方法进行试验，并记录各自EDTA二钠的耗量。7.以同一水泥剂量混合料消耗EDTA三钠标准液毫升数的平均值为纵坐标，以水泥剂量为横坐标制图。两者的关系应是一根顺滑的曲线。如素集料或水泥必变以及同一镒配制的EDTA溶液用完后，必须重做标准曲线。三、试验步骤：1.选取有代表性的水泥土或石灰土混合料，称300g放在搪瓷杯中，用搅拌棒将结块搅散，加600mL10%的氯化铵溶液，然后如前述步骤那样进行试验。2.利用所绘制的标准曲线，根据所消耗的EDTA二钠标准液毫升数，确定混合料中的水泥或石杰剂量。四、注意事项1.每个样品搅伴的时间、速度和方式应力求相同，以增加试验的精度。2.做标准曲线时，如工地实际水泥剂量较大，素集料和低剂量水泥的试样可以不做，而直接用较高剂量做试验，但应有两种剂量大于实用以及两种剂量小于实用剂量。3.配制的氯化铵溶液最好当天用完，不要放置过久，以免影响试验的精度。

11. 简述用摆式摩擦系数仪测试路面磨擦系数的步骤？

　　　答：1.仪器调平①将仪器置于路面测点上，并使摆动方向与行车方向一致。②转动底座上的调平螺栓，使水准泡居中。2.调零：①放松上、下两个紧固把手，转动升高并能自由摆动，然后旋紧紧固把手。②将摆向右运动，按下安装于悬臂上的释放开关，使摆上的卡环进入开关槽，放开释放开关，摆即处于水平位置，并把指针抬至与摆杆平行处。③按下释放开关，使摆向左带动指针摆动，当摆达到最高位置后下落时，用左手将摆杆接住，此时指针应指向零。若不指零时，可稍旋紧或松摆的调节螺母，重复本项操作，直至指针指零。调零允许误差为±1BPN。3.校核滑动长度：①用扫帚扫净路面表面，并用橡胶刮板沥清除摆动范围内路面上的松散粒料。②让摆自由悬挂，提起摆头上的举升柄，将底座上垫块置于定位螺丝下面，使摆头上的滑溜块升高。放松紧固把手，转动立柱上升降把手，使摆缓缓下降。当滑块上的橡胶片刚刚接触路面时，即将紧固把手旋紧，使摆关固定。③提起举升柄，取下垫块，使摆向右运动。然后，手提举升柄使摆慢慢向左运动，直至橡胶片的过缘刚刚接触路面。在橡胶片的外边摆动方向设置标准尺，尺的一端正结准该点，再用手提起举升柄，使滑溜块向上抬起，并使摆继续动动至左边，使橡胶片返回落下再一次接触地面，橡胶片两次同路面接触点的距离应在126mm左右。若滑动长度不符合标准时，则升高或降低仪器底正面的调平螺丝来校正，但需调平水准泡，重复此项校核直至滑动长度符合要求，而后，将摆和指针置于水平释放位置。校核滑动长度时应以橡胶片长边刚刚接触面为准，不可借摆力量向前滑动，以免标定的滑动长度过长。4.用喷壶的水浇洒试测路面，并用橡胶刮板除表面泥将。5.再次洒水，并按下释放开关，使摆在路面滑过，指针即可指示出路面的摆值。便第一次测定，不做记录。当摆杆回落时，用左手接住摆，右手提起举升柄使滑溜块升高，将摆向右运动，并使摆杆和指针重新置于水平释放位置。6.得复5的操作测定5次，并读记每次测定的摆值，即BPN，5次，数值中最大值与最小值的差值不得大于3BPN。如差数大于3BPM，应检查产生的原因，并再次重复上述各项操作，至符合规定为止。取5次测定的平均值作为每个测点路面的抗滑值，取整数，以BPN表示。7.在测点位置上用路表温度计测记潮湿路面的温度，精确至1℃。8.按以上方法，同一处平行测定不少于3次，3个测点均位于轮迹带上，测点间距3~5m。该处的测定位置以中间测点的位置表示。每一处均取3次测定结果的平均值作为试验结果，精确至1BPN。

12. 简述摆式仪测定路面抗滑性能时怎样校正滑动长度？

　　　答：校核滑动长度：①用扫帚扫净路面表面，并用橡胶刮板沥清除摆动范围内路面上的松散粒料。②让摆自由悬挂，提起摆头上的举升柄，将底座上垫块置于定位螺丝下面，使摆头上的滑溜块升高。放松紧固把手，转动立柱上升降把手，使摆缓缓下降。当滑块上的橡胶片刚刚接触路面时，即将紧固把手旋紧，使摆关固定。③提起举升柄，取下垫块，使摆向右运动。然后，手提举升柄使摆慢慢向左运动，直至橡胶片的过缘刚刚接触路面。在橡胶片的外边摆动方向设置标准尺，尺的一端正结准该点，再用手提起举升柄，使滑溜块向上抬起，并使摆继续动动至左边，使橡胶片返回落下再一次接触地面，橡胶片两次同路面接触点的距离应在126mm左右。若滑动长度不符合标准时，则升高或降低仪器底正面的调平螺丝来校正，但需调平水准泡，重复此项校核直至滑动长度符合要求，而后，将摆和指针置于水平释放位置。校核滑动长度时应以橡胶片长边刚刚接触面为准，不可借摆力量向前滑动，以免标定的滑动长度过长。4.用喷壶的水浇洒试测路面，并用橡胶刮板除表面泥将。5.再次洒水，并按下释放开关，使摆在路面滑过，指针即可指示出路面的摆值。便第一次测定，不做记录。当摆杆回落时，用左手接住摆，右手提起举升柄使滑溜块升高，将摆向右运动，并使摆杆和指针重新置于水平释放位置。6.得复5的操作测定5次，并读记每次测定的摆值，即BPN，5次，数值中最大值与最小值的差值不得大于3BPN。如差数大于3BPM，应检查产生的原因，并再次重复上述各项操作，至符合规定为止。取5次测定的平均值作为每个测点路面的抗滑值，取整数，以BPN表示。7.在测点位置上用路表温度计测记潮湿路面的温度，精确至1℃。8.按以上方法，同一处平行测定不少于3次，3个测点均位于轮迹带上，测点间距3~5m。该处的测定位置以中间测点的位置表示。每一处均取3次测定结果的平均值作为试验结果，精确至1BPN。

13. 叙述橡胶支座抗压强度试验的操作步骤？

　　　答：（1）抗压弹性模量应按下列步骤进行试验（见图4-3）：①将试样置于试验机的承载板上，上下承载与支座接触面不得有油渍；对准中心，精度应小于1%的试件短边尺寸或直径。缓缓加载至压应力为1.0MPa且稳压后，核对承载板四角对称安置的四只位移传感器，确认无误后，开始预压。②预压。将应力以0.03～0.04MPa/s速率连续地增至平均压应力σ=10MPa,持荷2min，然后以连续均匀的速度将压应力卸至1.0MPa,持荷5min,记录初始值，绘制应力-应变图，预压三次。③正式加载。每一加载循环自1.0MPa开始，将压应力以0.03～0.04MPa/s速率均匀加载至4MPa,持荷2min后，采集支座变形值，然后以同样速率每2MPa为一级逐级加载，每级持荷2min后，采集支座变形数据直至平均压应力σ为止，绘制的应力-应变图应呈线性关系。然后以连续均匀的速度卸载至压应力为1.0MPa。10min后进行下一加载循环。加载过程应连续进行三次。④以承载板四角所测得的变化值的平均值，作为各级荷载下试样的累计竖向压缩变形Δc,按试样橡胶层的总厚度te求出在各级试验荷载作用下，试样的累计压缩应变εi=
[image: image30.wmf]e

ci

t

D

。（2）试样实测抗压弹性模量应按下列公式计算：E1=
[image: image31.wmf]4

10

4

10

e

e

s

s

-

-

 (3)结果：每一块试样的抗压弹性模量E1为三次加载过程所得的三个实测结果的算术平均值。但单项结果和算术平均值之间的偏差不应大于算术平均值的3%，否则应对该试样重新复核试验一次，如果仍超过3%，应由试验机生产厂专业人员对试验机进行检修和检定，合格后再重新进行试验。
14. 叙述试验前如何选择应变片？

　　　答：1.标距：根据结构特点和材料，在应变场变化大及用于传感器上时，应选用小标距应变片，如钢材常用5~20mm。在不均匀材料上选用大标距应变片，如混凝土常用80~150mm。2.应变片电阻：目前大部分应变仪按120Ω应变片设计，选用时应注意与应变仪相一致，否则要按仪器的使用说明书予以修正。3.灵敏系数：常用的应变片灵敏系数在K=2.0左右，使用时必须调整应变仪的的灵敏系数功能键，使之与应变片的灵敏系数一致，否则应对结果予以修正。4.基底种类：较为常用的应变片灵敏系数一致，否则应基应变片。5.敏感栅材料：康铜丝材的温度稳定性较好，适用于大应变测量。6.特殊环境或有特殊要求的，选用特殊应变片、高温应变片、裂纹扩展片、疲劳寿命片等。

15. 简述混凝土应变片的粘贴方法？

　　　答：应变片的粘贴工艺包括粘结剂的选用、粘贴工艺与防护措施三方面。粘结剂其主要的作用是传递变形。应变片的制作、传感器的生产、测试中应变片的粘贴等，都要使用不同性能的粘结剂。其性能将直接影响应变片的质量、传感器的精度和现场测试的成败。粘结剂一般采用快干胶或环氧树脂。501快干胶和502快干胶是借助空气中微量水分的催化作用而迅速聚合固化产生粘结强度的。该类胶的粘结强度能满足桥梁应变测试要求，但应注意胶水的生产日期和保存条件，避免使用过期或失效的胶水。环氧树脂胶是靠分子聚合反映而固化产生粘结强度的。它有较高的剪切强度和防水性能，电绝缘性能好。它的主要成分是环氧树脂，按一定的比例加入固化剂并充分搅拌，使环氧树脂变成浅乳白色后再使用。

16. 电阻应变片的安装方法及注意事项？

　　　答：1.检查分选：外观检查（借助放大镜肉眼检查，无气泡、霉点、锈点、外观平直）；阻值检查（用1%Ω精度万用表检查，无短路、断路，同一测区应变片阻值相差不大于0.5Ω）。2.测点检查：初步定位（确定测点的大致范围，比应变片周边宽3~5cm的测区）；测点检查（检查测点处的表面状况，平整、无缺陷、无裂缝）；打磨（磨光机或1号砂纸打磨，平整、无锈、无浮浆）；清洗（脱脂棉、纱布蘸丙酮或无水乙醇清洗，干擦时无污染）；准确定位（准确画出测点的纵横中心线，纵线应与主应变方向一致）。3.粘贴：上胶（用合适的小灰刀在测点均匀涂上预先调制好的一层薄胶，应变片的定位标志应与十字中心线对准）；挤压（将应变片放在定位线上，盖上塑料薄膜，用手指沿一个方向挤压，挤出多余的胶；胶层应尽可能薄，挤出时注意保持应变片不滑移）；加压（根据粘胶特性，在应变片上稳压一段时间；应达到粘胶的初凝时间）；粘贴端子（接线端子靠近应变片引出线用贴片胶粘贴，胶达到强度后无松动、脱落）。4.固化处理：自然干燥（根据自然条件和粘胶特性确定时间，粘胶强度达到要求）；人工固化( 粘胶达到初凝时间后用红外线灯照射或电吹风吹热风，加热温度不超过50℃，受热均匀)。5.粘贴质量检查: 外观检查（借助放大镜肉眼检查；位置准确、无气泡、粘贴牢固）；阻值检查(用万用表检查；无短路、断路)；绝缘检查（用万用表200MΩ档检查，应达到50MΩ以上）。6.导线连接：引出线绝缘（应变片引出线底下涂粘贴胶或贴胶布；引出线不能短路）；导线焊接（用电洛铁、焊锡把应变片引出线和测量导线焊接在接线端子；焊点应圆滑、无虚焊） ；固定导线（用粘胶或胶布固定测量导线；轻微摇动导线不影响焊点）。7.防潮防护（焊接完成，用万用表检查测量导线连接应变仪的一端，应略大于应变片阻值（含导线电阻）后，在应变片和接线端子涂上防潮胶；涂胶面积应大于应变片周边宽约1cm，特殊环境还应增加防机械损伤的缓冲层）。 

17. 叙述防撞护栏的分类及其特点？（适用范围？）

　　　答：护栏的形式按刚度的不同可分为柔性护栏、根据不同的道路条件及设置位置，其防撞性能要求不同。设置于公路路基上的护栏，按防撞等级划分为A、S两级；中央分隔带护栏其防撞等级划分为Am、Sm两级。A级适用范围，高速公路、汽车专用一级公路。S级适用范围路侧特别危险需要加强保护的路段。Am适用范围高速公路、汽车专用一级公路。Sm适用范围中间带内有重要构造物，需加强保护的路段。

18. 波形梁钢护栏的类型及其特点？

　　　答：波形梁护栏的分类：波形梁护栏的防撞性能是通过车辆与护栏的摩擦、车辆与地面摩擦及车辆和护栏本身产生一定量弹、塑变形来吸收碰撞能量，延长碰撞过程的作用时间以降低加速度，确保人员安全和减少车辆损坏等。波形梁护栏主要由波形梁板、立柱、防阻块、端架、托架、紧固件及基础等组成。其检测项目有1.产品标志2.外观质量3.原材料性能4.加工成型要求5.外形尺寸6.防腐层性能。所有产品的检测应遵循以下规定：首先进行样品目测，合格后作为正式样品检测，目测不合格者不再检测，直接作为不合格处理。被测件损坏时不予检测，也不作为检测样品。若首次测量超差，经对仪器校正确认无误，且无环境干扰影响，样品抽样亦符合有关技术规范和法定程序警方，一般应进行复测审核；若无技术操作问题且测试结果与首次测量结果一致，应坚持实事求是的原则予以承认或认定，做好记录；右检测结果散布太大时，原则上按规定程序校准、复测，经确认不是仪器故障、环境干扰、操作方法或操作误差时，则坚持实事求是的原则如果及样品一律作废、取缔，待事故灾害处理完毕后重新检测。

19. 叙述锚杆拉拔力的测试过程？

　　答：①根据试验目的，在隧道围岩指定部位钻锚杆孔。孔深在正常深度的基础上稍作调整，以便锚杆外露长度大些，保证千斤顶的安装；或采用正常孔深，将待测锚杆加长，从而为千斤顶安装提供空间。②按照正常的安装工艺安装待测锚杆。用砂浆将锚杆口部抹平，以便支放承压垫板。③根据锚杆的种类和试验目的确定拉拔时间。④在锚杆尾部加上垫板，套上中空千斤顶，将锚杆外端与千斤顶内缸固定在一起，并装设位移量测设备与仪器。⑤通过手动油压泵加压，从油压表读取油压，根据活塞面积换算锚杆承受的拉拔力。视需要从千分表读取锚杆尾部的位移，绘制锚杆拉力-位移曲线，供分析研究。
20. 简述测定沥青路面的渗水系数试验的操作步骤？

　　答：1.准备工作：①在测试路段的行车道面上，按随机取样方法选择试位置，每一个检测路段应测定5个测点，用扫帚清扫表面，并用粉笔划上测试标记。②在洁净的水桶内滴入几点红墨水，使水成淡红色。③装妥路面渗水仪。2. 试验步骤：①将清扫后的路面用粉笔按测试仪器底座大小划好圆圈记号民。②在路面上沿底圆圈抹一薄层密封材料，边涂边用手压紧，使密封材料嵌满缝隙且牢固地粘结在路面上，密封料圈的内径与底座内径相同，约150mm，将组合好的渗水试验仪底座用力压在路面密封材料圈上，再加上压重铁圈压住仪器底座，以防止力水从底座与路面间流出。③关闭细管下方的开关，向仪器的上方量筒中注入淡红色的水至满，总量为600mL。④迅速将开关全部打开，水开始从细管下部流出，待水面下降100mL时，立即开动秒表，每间隔60s，读记仪器管的刻度一次，至水面下降500mL是为止。测试过程中，如水从底座与密封材料间渗出，说明底座与路面密封不好，应移至附近干燥路面处重新操作。如水面下降速度很慢，从水面下降至100mL开始，测得3min的渗水量即可停止。若试验时水面下降至一定程度后基本保持不动，说明路面基本不透水或根本不透水，则在报告中说明。⑤按以上步骤在同1个检测路段选择5个测点测定渗水系数其平均值，作为检测结果。
21. 简述用超声波法测桩基完整性的步骤？）

　　　答：（1）按照《规范》3.2.1的要求，安排检测工作程序。（2）按照《规范》3.2.2的要求，调查、收集待检工程及受检桩的相关技术资料和施工记录。比如桩的类型、尺寸、标高、施工工艺、地质状况、设计参数、桩身混凝土参数、施工过程及异常情况记录等信息。（3）检查检测系统的工作状况，必要时（更换换能器、电缆线等 ）应按“时-距”法对测试系统的延时t0重新标定，并根据声测管的尺寸和材质计算耦合声时tw,声测管壁声时tp。（4）将伸出桩顶的声测管切割到同一标高，测量管口标高，作为计算各测点高程的基准。（5）向管内注入清水，封口待检。（6）在放置换能器前，先用直径与换能器略同的圆钢作吊绳。检查声测管的通畅情况，以免换能器卡住后取不上来或换能器电缆被拉断，造成损失。有时，对局部漏浆或焊渣造成的阻塞可用钢筋导通。(7)用钢卷尺测量桩顶面各声测管之间外壁净距离，作为相应的两声测管组成的检测剖面各测点测距，测试误差小于1%。(8)测试时径向换能器宜配置扶正器，尤其是声测管内径明显大于换能器直径时，换能器的居中情况对首波波幅的检测值有明显影响。扶正器既保证换能器在管中能居中，又保护换能器在上下提升中不至与管壁碰撞，损坏换能器。软的橡皮尺又不会阻碍换能器通过管中某些狭窄部位。

22. 超声波法检测管布置要点？

　　　答：声测管的数量由桩径大小决定。各规范在埋设根数上有些出入。JGJ106-2002 规定为：D(桩径)≤800mm,2根；800<D≤2000mm,不少于3根；D>2000mm，不少于4根。CECS21规定为：桩径为0.6～1.0m时埋设2根；桩径为1.0～2.5m时埋设3根，按等边三角形布置；桩径为2.5m以上时埋设4根，按正方形布置。如图7-60所示。声测管相互保持平行。每两根声测管组成一对进行测试，称为一个测试面。埋两根管有一个测试面；三根管三个测试面；四根管六个测试面。声测管预先固定在每段钢筋笼内。用点焊或铁丝绑扎的方法固定在架立筋内侧，一段钢筋笼下到桩孔中后，再吊起后一段钢筋笼，将声测管插入前一段声测管对应的套筒中，用螺纹或焊接方法将上下声测管联结起来，放下钢筋笼入孔，再装下一段钢筋笼。为了保证声测管的平行，可以在声测管间点焊钢筋。声测管应一直埋到桩底。声测管底部应预先封焊死。上端管口应高出桩顶30～50cm。如拟在桩顶露出之前即进行检测，则管口应伸出到能方便放置换能器和进行检测的高度。上顶端用螺纹盖、塞或木桩封闭管口，防止异物掉入管内。如果声测管接头密封不严，在下到孔中后，泥浆涌入或浇筑混凝土时水泥浆涌入均会造成声测管阻塞，无法进行测试。作为一项补救措施，可以试用在声测管时即将声测管充满水。这样可平衡管外水压力，减轻泥浆和水泥浆的进入。声测管与钢筋笼下到孔中后即可开始浇筑混凝土。

23. 简述隧道衬砌厚度的几种检测方法？

　　　答:隧道衬砌厚度检测方法有：冲击－回波法、超声发射法、激光断面仪法、地质雷达法和直接测量法等。

24. 隧道喷射混凝土厚度的检测方法？

　　　答：1.检查方法和数量：①喷层厚度可用凿孔或激光断面仪、光带摄影等方法检查。凿孔检查时，宜在混凝土喷后8h以内，用短钎将孔凿出，发现厚度不够时可及进补喷。如混凝土与围岩粘结紧密，颜色相近而不易分辨时，可用酚酞试液涂沫孔壁，碱性混凝土即呈现红色。②检查断面数量。每10延米检查一个断面，再从拱顶中线起每隔2m凿孔检查一个点。2.合格条件：①每个断面拱、墙分别统计，全部检查孔处喷层厚度应有60%以上不小于设计厚度，平均厚度不得小于设计厚度，最小厚度不应小于设计厚度的1/2。在软弱破碎围岩地段，喷层厚度不应小于设计规定的最小厚度。钢筋网喷射混凝土的厚度不应小于6cm。②当发现喷射混凝土表面有裂缝、脱落、露筋、渗漏水情况是地，应予修补，凿除重喷或进行整治。
25. 简述高分子防水卷材热空气老化试验？

　　　答：将裁取的3块G试样放置在撒有滑石粉的按热处理尺寸变化率试验要求的垫板上，然后一起放入热老化试验箱中，在80℃±2℃的温度下保持7d。处理后的样片在标准环境下调节24h，分别按外观、拉伸性能试验规定的方法进行检查和试验。
26. 叙述标定位移计的过程？

　　　答：

27. 简述混凝土坍落度试验的步骤？

　　　答：坍落度试验是将待测凝土拌和物以规定的方式分三层装入标准坍落度圆锥筒中，每层按要求插捣25次，多余拌自动和物用镘刀刮平。随后提起圆锥筒，在重力作用下混凝土会自动坍落，测出筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高差，作为试验结果之一，并称之为坍落体，接着通过采用侧向敲击，进一步观察混凝土坍落体的下沉变化。如混凝土拌和物在敲击下渐渐下沉，表示粘聚性聚性较差。另一方面，察看拌和物均匀程度和水泥浆含纳状况，判断混凝土的保水性。如整个试验过程中有少量水泥浆从底部析出或从拌和物表面泌出，则表示混凝土拌和物的保水性良好；如果有较多水泥浆从底部流出，并引起拌和物中集料外露，则说时混凝土的保水性不好。以此综合地评价混凝土的工作性。

28. 隧道内力量测主要有几种？

　　答：⑴隧道内目测观察⑵周边位移量测⑶拱顶下沉量测⑷地表下沉量测⑸围岩内部位移量测⑹锚杆轴力量测⑺围岩压力及两层支护间压力量测⑻钢支撑应力量测⑼混凝土应力量测⑽围岩声波测试
29. 隧道照明检测的内容有哪些？

　　答：①照度检测：一般采用将光检测器和电流表连接起来，并且表头以勒克斯（lx）为单位进行分度构成的照度计。②光强检测：测量光强主要应用直尺光度计（光轨）。③光强分布（配光特性）测量：采用分布光度计进行测量。④光通量检测：测量光源的光通量通常用球形积分光度计。⑤亮度检测：光度量之间存在着一定的关系，运用这种关系能使某些光度量的测量变得较为容易，并且能用照度计来测量其他光度量。
30. 隧道内防水材料的粘结方法及步骤？

　　答：

31. 隧道防水的方法？

　　答：目前，隧道防排水技术根据以排为主，还是以堵为主的指导思想区分，主要有三种类型：（1）水密型防水，从围岩、结构和附加防水层入手，体现以防为主的排水，又称全包式防水；（2）泄水型或引流自排型，从疏水、泄水着手，体现以排为主的防水，又称半包式防水；（3）防排结合的控制型防排水。水密型防水结构适用于对保护地下水环境和限制地层沉降要求高的工程。它可以为隧道结构的耐久性和安全运营提供极为重要的环境条件。但是造价较高，并且在很多条件下技术上是不可行的。泄水型或引流自排型防水结构主要用于对保护地下水环境和限制地层沉降没有严格要求的工程，结合其他必要的辅助实施和设备，也可以为隧道结构的耐久性以及安全运营提供良好环境条件。这种方式直接造价相对不高，但运营维护成本相对较高。控制型防排水，是近年来为降低全包式防水的成本，又要满足地下水环境保护和限制地层沉降而出现的一种新型的隧道防水措施。在半包式防水的基础上，可以根据对水位和地层变形的监测数据，及时地自动或半自动地调整排水量，达到既降低了一次性造价，又可以维持地下水平衡的目的。

32. 反射波法测试的注意事项？

答：反射波法现场检测注意事项：①被测桩应凿去浮浆，桩头平整。②检测前应对仪器设备进行检查，性能正常方可使用。③每个检测工地均应进行激振方式和接收条件的选择试验，确定最佳激振方式和接收条件。④激振点宜选择在桩头中心部位，传感器应稳固地安置在桩头上，对于大直径的桩可安置两个或多个传感器。⑤当随机干扰较大时，可采用信号增强方式，进行多次重复激振与接收。⑥为提高检测的分辨率，应使用小能量激振，并选用高截止频率的传感器和放大器。⑦判别桩身浅部缺陷，可同时采用横向激振和水平速度型传感器接收，进行辅助判定。⑧每一根被检测的单桩均应进行二次及以上重复测试。出现异常波形应在现场及时研究，排除影响测试的不良因素后再重复测试。重复测试的波形与原波形具有相似性。

33. 混凝土回弹法测试过程及如何修正？

　　　答：1.收集基本技术资料：收集的基本技术资料包括：①工程名称及设计、施工、监理（或监督）和建设单位名称。②结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级。③水泥品种、强度等级、安定性、厂名；砂石种类、粒径；外加剂或掺合料品种、掺量；混凝土配合比等。④施工时材料计量情况，模板、浇筑、养护情况及成型日期等。⑤必要的设计图纸和施工记录。⑥检测原因。2.选择符合下列规定的测区：①每一结构或构件测区数不应少于10个，对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个；②相邻两测区的间距应控制在2m以内，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m，且不宜小于0.2m.③测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时，可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土构件的浇筑侧面、表面或底面。④测区宜选在构件的两个对称可测面上，也可选在一个可测面上，且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区，并应避开预埋件。⑤测区的面积不宜大于0.04m2.⑥检测面应为原状混凝土表面，并应清洁、平整，不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面，必要时可用砂轮清除疏松层和杂物，且不应有残留的粉末或碎屑。⑦对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。⑧结构或构件的测区应标有清晰的编号，必要时应在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。3.回弹值测量：①回弹仪的操作 将弹击杆顶住混凝土的表面，轻压仪器，松开按钮，弹击杆徐徐伸出。使仪器对混凝土表面缓慢均匀施压，待弹击锤脱钩冲击弹击杆后即回弹，带动指针向后移动并停留在某一位置上，即为回弹值。继续顶住混凝土表面并在读取和记录回弹值后，逐渐对仪器减压，使弹击杆自仪器内伸出，重复进行上述操作，即可测得被测构件或结构的回弹值。操作中注意仪器的轴线应始终垂直于混凝土构件的检测面，缓慢施压，准确读数，快速复位。②测点宜在测区范围内均匀分布，相邻两测点的净距不宜小于20mm；测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上，同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值，每一测点的回弹值读数估读至1。4.碳化深度值测量：①回弹值测量完毕后，应在有代表性的位置上测量碳化深度值，测点数不应少于构件测区数的30%，取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值大于2.0mm时，应在每一测区测量碳化深度值。②碳化深度值测量方法：采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞，其深度应大于预估混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净，并不得用水擦洗。同时，采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处，当已碳化与未碳化界线清楚时，再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，测量不应少于3次，取其平均值。每次读数精确至0.5mm。

回弹值计算：1.计算测区平均回弹值，应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值，余下的10个回弹值按下式计算：Rm=
[image: image32.wmf]10

10

1

å

=

i

i

R

 2.非水平方向检测混凝土浇筑侧面时，应按下式修正：Rm=Rmα+Raα    3.水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时，应按下列公式修正：Rm=Rtm+Rta  Rm=Rbm+Rba   当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时，应先对回弹值进行角度修正，再对修正后的值进行浇筑面修正。
34. 梁板测试跨中（三跨）截面应力布置原则，绘出跨中应力分布图？

　　　答：

35. 集配曲线及集配范围的绘制过程？

　　　答：

36. 全站仪的测量过程？

答：.全站仪的测量过程：1.在测站点安置全站仪；2.选择测量模式与设置棱镜常数。坐标测量也是测量角度和距离，通过机内软件计算得来，因此测量模式与距离测理完全相同，全站仪三维导线测量选择精测模式。3.输入棱镜离。仪器高是指仪器的横轴至测点的垂直离度。用钢尺量取，然后按仪器提示用键盘输入仪器中。4.输入棱镜高。用钢尺量取棱镜中心至测点的垂直距离，再按仪器提示用键盘输入仪器中。5.输入测站点坐标。按照仪器提示，用键盘输入测站点三维坐标，亦可直接选取仪器内存中已有数据方件中的控制点点号。6.设置后视方位角。用全站仪瞄准后视点标志，然后设置后视方位角，其设置的方法有两种。一是计算出后视方位角，用键盘直接后视方位角输入仪器中；二是通过键盘输入后视点坐标或数据文件中后视点的点号，然后按有关键盘设置后视方位角。以上两种方法用户可结合仪器类型及观测条件灵活选用。7.输入气象改正值。在测量测点坐标之前，应输入当时的气温和气压，或直接输入ppm值。输入方法同距离测量。8.测量测点坐标。在测点上安置棱镜，用仪器瞄准棱镜中心、按仪器上坐标测量键，即可测提测点的三维坐标。

37. 安平水准仪如何操作？

答：自动安平水准仪的使用：自动安平水准仪的操作方法和一般水准仪的操作方法一样，当自动安平水准仪经过圆水准器的粗平后，观测者在望运镜内观察告指示窗是否全部呈绿色，若没有全部呈绿色，不能对水准尺读数，必须再调整圆水准器，直到警告指示窗全部量绿色后即视线在补偿器范围内，方可进行测量。自动安平水准仪若长期未使用，则在使用前应检查补偿器是否失灵，可以转动脚螺旋，如果警告指示窗两端能分别出现红色，反转螺旋红色能消除，并由红转为绿，说时补偿器摆动灵敏，阻尼器没有卡死，可以进行水准测量。

38. 激光断面仪原理及方法？

答：激光断面仪法的测量原理为极坐标法。如图3-4所示，以某物理方向（如水平方向）为起算方向，按一定间距（角度和距离）依次一一测定仪器旋转中心与实际开挖轮廓线的交点之间的矢径（距离）及该矢径与水平方向的夹角，将这些矢径端点依次相连即可获得实际开挖的轮廓线。通过洞内的施工控制导线可以获得断面仪的定点定向数据，在计算软件的帮助下自动完成实际开挖轮廓线与设计开挖轮廓线的空间三维匹配，最后形成如图3-5所示的输出图形，并可输出各测点与相应设计开挖轮廓线之间的超欠挖值（距离、面积）。如果沿隧道轴向按一定间隔测量数个断面，还可算得实际开挖方量、超挖方量、欠挖方量。用断面仪测量实际开挖面的轮廓线的优点在于不需要合作目标（反射棱镜）,而且它的量测精度满足现代施工测量的要求。用断面仪进行测量，断面仪可以放置于隧道中任何适合于测量的位置（任意位置），扫描断面的过程（测量记录）可以自动完成。所测的每点均由断面仪发出的一束十分醒目的单色可见红色激光指示，而且可以人工随时加以干预。如果测量一个直径10m的断面轮廓线，每隔25cm测一个点，则需测量126个点。需时约为5min。如果在断面仪自动扫描断面的测量过程中，发现轮廓线上的某特征点漏测，还可以随时用断面仪配置的手持式控制器发出一个停止命令（按一个键），然后用控制键操纵断面仪测距头返回欲测的特征点，完成该点的测量后继续扫描下去。除此以外，在自动测量过程中，测点之间的间距还可以根据断面轮廓线的实际凸凹形状，随时动态地加以修正。如果事先在控制器中输入了设计断面形状、隧道轴线、平面、纵面设计参数（可以在室内输入）以及断面仪实测时的定向参数（实测时输入），则完成某一开挖断面的实际测量后，可以立即在控制器的屏幕上显示如图3-6所示的图形。在控制器上操纵断面仪测距头旋转，指向激光所指示的断面轮廓线上的某点，就对应于控制器上图形显示的光标点，并可实时显示该点的超欠挖数值。如果获取最后的硬拷贝输出成果，则将断面仪的控制器中的数据传输到普通的PC机中，运行断面仪配套的后处理软件，则可以从打印机、绘图机上自动获得如图3-5所示的成果。在此值得一提的是，目前在隧道施工中，激光断面仪不仅可应用于开挖断面质量的控制，还可应用于初期支护（喷射混凝土）、二次衬砌断面轮廓和厚度的检测。

39. 水准仪测量高程检测方法？

答：高程的检测方法：一、准备工作：在路基、路面工程中，一般以1~3km长的路段为一检验评定单元。所以沿线可以划分为若干个评定单位。根据前述检验频率，每200m为一个小单元，这200m在1~3km范围内可指定，也可随机取样。取样点位置应根据随机数表计算确定。二、纵断面高程检测一般应采用与公路等级相适应的水准测量等级，所作仪器为S3型，即望远镜放大率不小于28倍，水准管分划不大于20”/2mm的仪器，水准尺可用双面尺或单面尺。测量时，水准仪应置于两水准尺之间，前、后视距离尽可能相等，仪器至水准尺的距离一般不超过100m。闭合和附合水准路线，通常采用单程观测，但施测支准路线时，应进行往、返观测。2.测量程序：①安置水准仪于距已知高程点A一定距离，一尺立于A点，另一尺立于第一个测点桩位处B1。②仪器粗平后瞄准A点后视尺，消除视差后精平，读取a1，并记录；转动望远镜，瞄准B1点前视尺，消除视差后精平，读取并记录b1。③立尺于第二个测点桩位a2，同理读取并记录b2，依次读b3、b4,并记录。④重新读A点水准尺读数a2。一次架仪器读完4个点5个读数，则a1、a2差值应不超过±3mm。如设转点，则可按中平测量方法进行。
40. 道路混凝土的抗弯拉强度的试验过程？                   

答：①将达到规定龄期的抗折试件取出，擦干表面，检查试件，如发现试件中部1/3长度内有蜂窝等缺陷，则该试件作废。②从试件一端量起，分别在距端部的50mm、200mm、350mm和500mm处划出标记，分别作为支点（50mm和500mm处）和加载点（200mm和350mm处）的具体位置。③调整万能机上两个可移动支座，使其准确对准试验机下距离压头中心点两侧各225mm的位置，随后紧固支座。将抗折试件放在支座上，且侧面朝上，位置对准后，先慢慢施加一个初始荷载，大约1kN。接着以0.5～0.7MPa/s的加荷速度连续加荷，直至试件破坏，记录最大荷载。但当断面出现在加荷点外侧时，则试验结果无效。
41. 承载板测定土基回弹模量的方法及步骤？

　　　答：①用千斤顶开始加载，注视测力环或压力表，至预压0.5MPa,稳压1min,使承载板与土基紧密接触，同时检查百分表的工作情况是否正常，然后放松千斤顶油门卸载，稳压1min，将指标对零或记录初始读数。②测定土基的压力-变形曲线。用千斤顶加载采用逐级加载卸载法，用压力表或测力环控制加载量，荷载小于0.1MPa时，每级增加0.02MPa,以后每级增加0.04MPa左右。为了使加载和计算方便，加载数值可适当调整为整数。每次加载至预定载荷后，稳定1min，立即读记两台弯沉仪百分表数值，然后轻轻放开千斤顶油门卸载至0，待卸载稳定1min后，再次读数，每次卸载后百分表不再对零。当两台弯沉仪百分表读数之差小于平均值的30%时，取平均值。如超过30%，则应重测。当回弹变形值超过1mm时，即可停止加载。③各级荷载的回弹变形和总变形，按以下方法计算：回弹变形L=（加载后读数平均值-卸载后读数平均值）×弯沉仪杠杆比  总变形L’=(加载后读数平均值-加载初始前读数平均值)×弯沉仪杠杆比 ④测定汽车总影响量a。最后一次加载卸载循环结束后，取走千斤顶，重新读取百分表初读数，然后将汽车开出10m以外，读取终值数，两只百分表的初、终读数差之平均值乘弯沉仪杠杆比即为总影响量a。⑤在试验点下取样，测定材料含水量。取样数量如下：最大粒径不大于5mm,试样数量约120g;最大粒径不大于25mm，试样数量约250g；最大粒径不大于40mm，试样数量约500g。⑥在紧靠试验点旁边的适当位置，用灌砂法或环刀法及其他方法测定土基的密度。
42. 防水板无钉热合铺设焊缝防水检测步骤？

　　答：无钉热合铺设法是指先将土工布垫衬用机械方法铺设在喷射混凝土基面上，然后用“热合”方法将EVA或LDPE等卷材粘贴在固定垫衬的圆垫片上，从而使EVA或LDPE卷材无机械损伤。防水膜间焊缝一般用肉眼检查，当两层经焊接在一起的膜呈透明状、无气泡，即熔为一体，表明焊接牢固严密。焊缝若有漏焊、假焊应予补焊；若有烤焦、焊穿处以及外露的固定点，必须用塑料片焊接覆盖。焊缝可用充气法抽样检查。检查方法如图5-23所示。气压泵与压力表相接，充气压力参考图5-24执行，充气至所需压力，停止充气。保持压力时间不少于1min，说明焊接良好；如压力下降，证明有未焊好之处，用肥皂水涂在焊接缝上，产生气泡的地方为焊接欠佳处。压力表压不降或因材料继续变形压力有所下降，但下降幅度在20%以内，保证2min不漏气，说明焊接良好；反之则有问题，应进行检查和修补。检查数量，焊接1000延米抽检1处焊缝；为切实保证质量，每天、每台热合机焊接均应取一个试样，注明取样位置操作者及日期。

43. 钢筋冷弯试验及注意事项？

　　答：注意事项：①凡表2-14中规定取两个试件的（低碳钢热轧圆盘条冷弯试件除外），均应从任意两根（两盘）中分别切取，每根钢筋上切取一个拉伸试件、一个冷弯试件；②低碳钢热轧圆盘条，冷弯试件应取自同盘的两端；③试件切取时，应在钢筋或盘条的任意一端截去500mm后切取；④一般试件截取长度为：拉伸试件：L≥10d+200mm 弯曲试件：L≥5d+150mm  试验步骤：①在试件上画标距，估算试验所需最大力。②调试试验机，选择合适的量程。试件破坏载荷必须大于试验机全量程的20%且小于试验机全量程的80%，试验机的测量精度应为±1%。③测量屈服强度和抗拉强度。钢筋拉伸试验在试验机上进行时，当测力度盘的指针停止转动后恒定负载或第一次回转的最小负荷即为所求屈服点的荷载。低碳钢的应力应变见图2-11，高碳钢的应力应变见图2-12。屈服强度（σS）以MPa表达，并按式（2-15）计算。σS=
[image: image33.wmf]0

A

F

S

  中碳钢和高碳钢没有明显的屈服点，采用分级加荷，求出弹性直线段相应于小等级负荷的平均伸长增量，由此计算出偏离直线段后各级负荷的弹性伸长。从总伸长中减去弹性伸长即为残余伸长。通常以残余伸长0.2%的应力作为屈服强度，表示为σ0.2，并按式（2-16）计算：σ0.2=
[image: image34.wmf]0

2

.

0

A

F

  抗拉强度是向试件连续加荷直至拉断，由测力度盘或拉伸曲线上读出最大负荷Fb，抗拉强度（σb）以MPa表达，按式（2-17）计算：σb=
[image: image35.wmf]0

A

F

b

  ④伸长率测量。工程中钢材塑性指标通常用伸长率和断面收缩率表示，钢筋一般只进行伸长率单项抽验，当试件拉断后标距长度的增量与原标距长度之比的百分率即为伸长率，并按式（2-18）计算：δn=
[image: image36.wmf]0

0

'

L

L

L

-

×100%  a.为了测定断后伸长率，应将试样断裂的部分仔细地对接在一起，使其轴线处于同一直线上，并采取特别措施确保试样断裂部分适当接触后测量试样断后标距。这对小横截面试样和低伸长率试样尤为重要。b.应使用分辨率优于0.1mm的量具或测量装置测定断后标距（L’）,准确到±0.25mm。如规定的最小断后伸长率小于5%，则采用下述方法进行测定。试验前在平行长度的一端处作一很小的标记。使用调节到标距的分规，以此标记为圆心划一圆弧。拉断后，将断裂的试样置于一装置上，最好借助螺丝施加轴向力，以使其在测量时牢固地对接在一起。以原圆心为圆心，以相同的半径划第二个圆弧。用工具显微镜或其它合适的仪器测量两个圆弧之间的距离即为断后伸长，准确到±0.02mm。为使划线清晰可见，试验前涂上一层染料。C.移位法测定断后伸长率。为了避免由于试样断裂位置不符合所规定的条件而必须报废试样，可以使用如下方法测定断后伸长率：在试验前将原始标距（L0）细分为N等分。试验后，以符号X表示断裂后试样短段的标距标记，以符号Y表示断裂试样长段的等分标记，此标记与断裂处的距离最接近于断裂处至标距标记X的距离。如X与Y之间的分格数为n,按如下方法测定断后伸长率：（a）如N-n为偶数[见图2-13a],测量X与Y之间的距离和测量从Y至距离为（N-n）/2个分格的Z标记之间的距离。按照式（2-19）计算断后伸长率：δ=
[image: image37.wmf]0

0

2

L

L

YZ

XY

-

+

×100%  （b）如N-n为奇数[见图2-13b],测量X与Y之间的距离,和测量从Y至距离分别为（N-n-1）/2和（N-n+1）/2个分格的Z’和Z”标记之间的距离。按照式（2-20）计算断后伸长率：δ=
[image: image38.wmf]0

0

"

'

L

L

YZ

YZ

XY

-

+

+

×100%  ⑤冷弯性能试验：冷弯是评定钢材塑性和工艺性能的重要依据，用以检验钢材在常温下承受规定弯曲程度的弯曲变形的能力。因为工程中经常需对钢材进行冷弯加工，冷弯试验就是模拟钢材弯曲加工而确定的。通过冷弯试验，不仅能检验钢材适应冷加工能力和显示钢材内部缺陷（如起层、非金属夹渣等）状况，而且由于冷弯时试件中受弯部位受到冲头挤压以及弯曲和剪切的复杂作用，因此也是考察钢材在复杂应力状态下发展塑性变形能力的一项指标。所以，冷弯试验对钢材质量是一种较严格的检验。弯曲试验可在配备弯曲装置的压力机或万能试验机上进行。常用弯曲装置有支辊式、V形模具式、虎钳式、翻板式等四种，其中使用最多的支辊式弯曲装置如图2-14所示。要求支辊长度应大于试样宽度或直径，支辊半径应为1～10倍试样厚度，支辊应具有足够的硬度。除非另有规定，支辊间距离（见图2-14）应按照式（2-21）确定：l=(d+3a)±0.5a   此距离在试验期间应保持不变。弯曲压头直径相关产品标准中有规定，弯曲压头宽度应大于试样直径，弯曲压头应具有足够的硬度。试验时将试样放在满足以上条件的设备上缓慢加力，弯曲至规定的弯曲角度。
44. 热融化乳胶漆用于标志线工程的检测内容？

　　答：①热熔状态②密度③软化点④涂膜外观⑤不粘胎干燥时间⑥色度性能⑦抗压强度⑧耐磨性⑨耐水性⑩耐碱性⑾玻璃珠含量⑿流动度⒀涂层低温抗裂性⒁加热稳定性⒂人工加速耐候性试验⒃逆反射系数的测定⒄下涂剂（底油）测试
45. 简述隧道衬砌混凝土内部缺陷的检测内容

　　答：混凝土缺陷检测：一、外观缺陷检测：隧道衬砌混凝土的外观缺陷包括：裂缝、蜂窝、麻面、平整度和几何轮廓等。蜂窝、麻面、平整度和内轮廓线的检测的基本要求及检测方法前已述及，此处不再重复。1.裂度放大镜。2.塞尺。二、超声波法：采用超声脉冲法探测混凝土内部缺的基本依据为：1.低频超声遇到缺陷产生绕射现象；2.超声波在缺陷界面产生散射，抵达接收探头进能量明显衰减；3.超声脉冲各频率成分在遇到缺隐时衰减程度不同，接收频谱产生差异；4.超声波在缺陷处的波形转换和叠加造成接收形畸变等。所以在探伤时所测量的物理量是声程、声时、衰减量、接收波形及其频谱。利用超声仪可以较为精确的确定混凝土表面的裂缝的开展深度及开展情况，方法主要包括双面检测法和单面检测法。但结于衬砌混凝土裂缝检测，一般可用的只有单面检测法。1.检测原理.2.检测步骤.3.裂缝深度计算4.裂缝深度的推定方法。三、冲击－回波法。冲击－回波法的基本原理在前面已有介绍，这里仅说明其在衬砌混凝土缺陷检测中应用。1.密实衬砌2.背后存在孔洞的衬砌3.存在内部缺陷的衬砌.四、红外成像法：运用红热像仪探测物体各部分辐射红外线能量，根据物体表面的温度场分布状况所形成的热像图直观地显示材料、结构物及其结合上存在不连续缺陷的检测技术，称为红外成像检测技术。由于在技术上可作上下、左右对被测物非接触的联接扫测也称红外扫描测试技术。红外成像无损检测技术是依据被测物连续辐射红外线的物理现象，特别是它具有对不同温度场、广视域的快速扫测和摇感检测的功能，因而，对已有的无损检测技术功能和效果具有很好的互补性。红外成像检测技术的特点：红外线的探测器焦距在理论上为20cm至无穷远，因而适用于非接触、广视域的大面积无损检测；探测器只响应红外线，只要被测物温度处于绝结零度以下，红外成像仪就不仅在白天能进行工作，而且在黑夜中也可以下常进行探测工作；现代的红外成像仪的温度分辨率高达0.1~0.02℃，所以探测的温度化的精确度很高；红外热像仪测量温度的范围在-50~2000℃，其应用的探测领域十分广阔；摄像速度1~30帧/s，故适用静、动态目标温度变化的常规检测和跟踪探测，因而，也有把检测仪称为温度示踪仪。红外检测技术用于隧道质量和功能检查评价尚处于起步阶段。但它具有快速，大而积扫测直观的优点，有当前其他无损检测技术无法替代的优点，因而在隧道运营诊断中，研究推广红外无损检测技术将是十分必要的。1.红外检测技术基本原理2.红外成像仪3.应用。

46. VBI与IRI关系如何建立？

答:将车载式颠簸累积仪测定结果换算成国际平整度指数的标定方法。①将所选择的标定路段在标记上每隔0.25m作出补充标记。②在每个路段上用经过校准的精密水平仪分别测出每隔0.25m标点上的标高，计算国际平整度指数IRI。③用车载式颠簸累积仪测试得到各个路段的测试结果。④将各个路段的国际平整度指数IRI与颠簸累积值VBIV绘制出曲线并进行回归分析，建立相关关系：IRI=a+b·VBIV  式中：IRI-国际平整度指数，m/km;VBIV-测试速度为v时颠簸累积仪测得的颠簸累积值，cm/km;a、b-回归系数。
47. 简述反光膜如何检测？

　　　答：1.色度性能：采用GB/T3978规定的D65标准照明体、视场角0.10及45/0的照明观测条件下，按GB3979规定的方法，测出试样光谱的反射比，然后计算出该颜色的色品坐标，或直接测得各颜色的色品坐标。在同样条件下，分别测出试样和标准漫反射白板的光度值，两者之比即为亮度因素。2.光度性能：轮廓标反光膜的光度性能用逆反射系数R’来衡量。光源应采用GB3978-83规定的标准A光源，试样参考中心对光源孔径张角应不大于12’，试样整个受照区域的垂直照度的不均匀性不应大于5%。把反射器试样或尺寸不小于150mm×150mm的反光膜试样安装在一个可转动的样品架上。当它沿垂直轴旋转时，试样能获得各个水平方向的入射角β2，当它沿水平轴旋转时，试样能获得各个垂直方向的入射角β1。轮廓标用反光膜逆反射系数的测量过程为：①把光探测器放在试样的参考中心位置上，正对着光源，测量出垂直于试样表面的照度值E1；②把上述光探测器置于图5-16位置上，移动光探测器使观测角为12’，转动试样，使光的入射角β2（β1=0）分别为-40，150，300，测出在每个入射角时，试样反射光所产生的照度值Er;③重复步骤②的过程，使观测角为30’，入射角β2分别为-40，150，300等几种几何条件下，试样反射光所产生的照度值Er;④用下列公式计算出不同观测角和入射角条件下的逆反射系数R’。R’=
[image: image39.wmf]A

E

I

·

^

=
[image: image40.wmf]A

E

d

E

r

·

·

^

2

 3.耐候性能：①自然暴露试验：参照GB3681，把试样（其中反光膜试样的尺寸不小于150mm×250mm）安装在至少高于地面0.8m的暴晒架面上，试样面朝正南方，与水平面成当地的纬度角为450±10。试样表面不应被其他物体遮挡阳光，不得积水。暴露地点的选择尽可能近似实际使用环境或代表某一气候类型最恶劣的地方。试样开始暴晒后，每一个月作一次表面检查，半年后，每三个月检查一次，直至达到规定的暴晒期限。②人工气候加速老化试验：老化箱可用碳弧灯或氙灯作为光源，试样受到光谱波长为300～800mm光线的辐射，其辐射强度为500W/m2±50W/m2，低于300m光线的辐射强度不应大于1W/m2。整个试样面积内，辐射强度的偏差不应大于±10%。在试验过程中，应采用连续光照，周期性喷水。箱内黑板温度为63℃±3℃，喷水周期为：18min/120min，即每120min喷水18min。当试验时间规定为1200h，若试样所受累积辐射能量小于2.16×106KJ/m2,则应延长试验时间，以保证试样所受累积辐射能量值。经过规定时间老化试验后的样品，用浓度5%的盐酸溶液清洗表面45s,然后用水彻底冲洗，最后用干净软布擦干，即可置于标准条件下，按要求用四倍放大镜进行各种检查和并进行有关性能测试。在试验完成后，试样应无明显的裂缝、凹陷、刻痕、气泡、侵蚀、剥离、粉化或变形。反光膜不应出现边缘被剥离的现象。试样各种颜色的色品坐标和亮度因素应保持在对应的表5-4或5-5规定的范围内。反光膜的逆反射系数值不应低于表5-8相应规定值的60%。4.耐高低温性能：①高温试验：先将试验箱（室）温度升至70℃，恒温后，立即将试样放入箱（室）内，使试样在70℃±3℃下保持24h,在标准测试条件下放置2h后，用四倍放大镜观察其表面的变化。②低温试验：将试样放入箱（室）内，开动冷源，将箱（室）内的温度逐渐将至-40℃±3℃，使试样在该温度下保持72h，在标准测试条件下放置2h后，用四倍放大镜观察其表面的变化。在试验完成后。轮廓标不应有裂缝、剥落、破碎或翘曲等损坏的痕迹。5.耐盐雾腐蚀性能：把化学中纯的氯化钠溶于蒸馏水，配制成5%±0.1%(质量)的盐溶液（pH值在6.5～7.2之间），使该盐溶液在盐雾箱内连续雾化，箱内温度保持35℃±2℃。试样受试面与垂直方向成300角，相邻两样板保持一定的间隙，行间距不少于7.5cm，试样在盐雾空间连续暴露22h为一个周期，共试验五个周期，每两个周期允许恢复1～2h,并检查一次。试验结束后，用流动水轻轻洗掉试样表面的盐沉积物，再用蒸馏水漂洗，然后置于标准条件下恢复2h,最后对样品按要求进行全面检查。反光膜不应出现边缘被剥离的现象。6.密封性能：拆除微棱镜型反射器试样上所有可卸部分，擦净其表面的油污和灰尘，将试样放入50℃±3℃、深度为200mm±10mm的水中，使逆反射表面朝上，浸泡15min后，在5s内，迅速将试件取出并立即放入5℃±3℃、深度为200mm±10mm的水中，再浸泡15min。重复上述试验3次，使试样总共经受四个循环的浸泡。然后取出试样，揩干其表面的水分，按照表5-13的要求，用四倍放大镜进行检查。试验后不应出现被水或雾气渗入的现象。7.反光膜对底板的附着性能：轮廓标用反光膜对底板的附着性能应符合JT/T279中反光膜对标志底板的附着性能的有关规定。
48. 简述土基现场CBR检测步骤？

　　　答：测试技术要点：①将测点约直径30cm范围的表面找平。②安装现场测试装置，使贯入杆与土基表面紧密接触。③起动千斤顶，使贯入杆以
1mm/min的速度压入土基，记录不同贯入量及相应荷载。贯入量达7.5mm或12.5mm时结束试验。④卸载后在测点取样，测定材料含水量。⑤在测点旁边用灌砂法或环刀法等测定土基的密度。⑥绘制荷载压强-贯入量曲线，必要时进行原点修正。应当注意，公路现场条件下测定的CBR值，因土基的含水量和压实度与室内试验条件不同，也未经泡水，故与室内试验CBR值不一样。应通过试验，寻找两者之间的关系，换算为室内试验CBR值后，再用于路基施工强度检验或评定。落球仪快速测定土基现场CBR值试验方法：试验技术要点： ①将测点土基表面刮平。②将落球仪置于测点，使球体自由落下，用卡尺量落球陷痕直径D值。③计算现场CBR值：现场CBR=Ca
 应当指出，落球仪测定的现场CBR值，因土基的含水量和压实度与室内的CBR试验标准条件不同，也未经泡水，所测结果与前述“土基现场CBR值测试方法”所得现场CBR相近。同样，应通过对比试验，建立落球仪CBR值与室内CBR值相关关系，换算为室内CBR值后，再用于评定路基强度。长杆贯入CBR间接推算法：土基回弹模量也可用长杆贯入综合次数和CBR间接推算法来求算。

49. 石料单轴抗压强度试验步骤？

答：①采用切石机或钻石机切割并用磨平机加工磨平的边长50mm的立方体或直径与高均为50mm的圆柱体试件，要求尺寸误差小于0.05mm，上、下端面相互平行。每组6个。②用游标卡尺测量各个尺寸，精确至0.1mm。对于立方体试件，以两个底面相互平行的两条边长的算术平均值计算其受压面积；对于圆柱体试件，以两个底面各自相互正交直径的算术平均值计算其受压面积。③将试件编号后放入盛水容器中进行饱水处理，即三次分步加水，每次间隔2h,直至高出试件20mm，浸泡时间不少于48h。有条件时也可采用抽真空的方式饱水。④取出试件，擦干表面水分，观察有无表面缺陷。放在压力机上（注意石料结构层理），以0.5～1.0MPa的速率均匀加载，直至破坏，记下破坏荷载Fmax。
50. 简述混凝土徐变试验的操作及其注意事项？

答：①试验前应充分作好准备工作，需要粘贴测头或测点的应在前一天粘好，仪表安装好后应仔细检查，不得有任何松动或异常现象。加荷用的千斤顶、测力计等也应予以检查。②把同条件养护的棱柱体抗压强度试件取出试压，取得混凝土的棱柱体抗压强度。③把徐变试件放在徐变仪的下压板上，此时试件加荷千斤顶、测力计及徐变仪的轴线应重合。再次检查变形测量仪表的调零情况，记下初始读数。④试件放好后，开始加荷。如无特殊要求，试验时取徐变应力为所测得的棱柱体抗压强度的40%。如果采用外装仪表或接触式引伸仪，用千斤顶先加压至徐变应力的20%进行对中。此时，两侧变形相差应小于其平均值的10%，如超出此值，应松开千斤顶，重新调整后，再加荷到徐变应力的20%，检查对中的情况。对中完毕后，应立即继续加荷直到徐变应力，读出两边的变形值。此时，两边变形的平均值即为在徐变荷载下的初始变形值。从对中完毕到测初始变形值之间的加荷及测量时间不得超过1min。拧紧承力螺杆上端的螺帽，放松千斤顶，观察两边变形值的变化情况，此时，试件两侧的读数相差应不超过平均值的10%，否则应予以调整，调整应在试件持荷情况下进行，调整过程中所产生的变形增值应计入徐变变形之中。再加荷到徐变应力，检查两侧变形读数，其总和与加荷前读数相比，误差不应超过2%，否则应予以补足。⑤按下列试验周期（由试件加荷时起算）测定混凝土试件的变形值：1、3、7、14、28、45、60、90、120、150、180、360（d）。⑥在测读变形读数的同时应测定同条件放置的收缩试件的收缩值。⑦试件受压后应定期检查荷载的保持情况，一般在7、28、60、90d各校核一次，如荷载变化大于2%，应予以补足。
51.简述三跨拱桥中跨荷载试验的过程及注意事项？

　　答：

52.简述滤膜测尘的原理？

　　答：原理：用抽气装置抽取一定量的含尘空气，使其通过装有滤膜的采样器，滤膜将粉尘截留，然后根据滤膜所增加的质量和通过的空气量计算出粉尘的浓度。主要器材：滤膜、采样器、抽气装置。粉尘浓度测定过程：1.准备滤膜：将待用滤膜置于玻璃干燥器中干燥，然后用镊子将其两面的衬纸取下，置于分析天平或扭力天平上称量，记下初值；再把称好的滤膜装入滤膜夹（直径40mm的滤膜平铺夹紧，直径75mm的滤膜折成漏斗形夹紧），把已装好的滤膜夹编号后放在样品盒内，以备采样。2.采样：掘进工作面可在风筒出口后面距工作面4～6m处采样，其他作业点一般在工作面上方采样。采样器进风口要迎着风流，距地板高度为1.3～1.5m。采样时间应在测点粉尘浓度稳定以后，一般在作业开始半小时后进行。为保证测尘的准确性，便于对比，要求在同一测点相同的流量下，同时采集两个样品。

53.简述弯沉的评定及计算？ 

　　　答：一、弯沉仪的支点变形修正。1.当采用长度为3.6m的弯沉仪对半刚性基层沥青路面、水泥混凝土路面等进行弯沉测定时，有可能引起弯沉仪支座处变形，因此测定时应检验支点有无变形。此时应用另一台检验用的弯沉仪安装在测定用的弯沉仪的后方，其测点架于测定用弯沉仪的支点旁。当汽车开出时，同时测定两台弯沉仪的弯沉读数，即应该记录度进行支点变形修正。当在同一结构层上测定时，可在不同的位置测定5次，求平均值，以后每次测定时以此作为修正值，支点变形修正的原理2.当采用长5.4m的弯沉仪测定时，可不进行支点变形修正。二、结果计算及温度修正：1.测点的回弹弯沉值按下式计算：LT=(L1-L2)×2  2.进行弯沉仪支点开修正时，路面测点的回弹沉值按下式计算：LT=(L1-L2) ×2+(L3-L4) ×6此式适用于定用弯沉仪支座处有变形，但百分表架处路面已无变形的情况。 3.沥青路面层厚度大于5m且路面温度超过20℃±2℃范围时，回弹弯沉值应进行温度修正，温度修正有两种方法：1.查图法①测定时的沥青层平均温度按下式计算T=(T25+Tm+Te)/3②不同基层的沥青路面弯沉值的温度修正系数K，根据沥青平均温度T及沥青层厚度。③沥青路面回弹弯沉按下式计算：L20=LT×K 2.经验计算法：①测定时的沥青面层平均温度T按下式计算T＝a+bT0②沥青路面弯沉的温度修正系数K按下式计算：当T≥20℃时：K=e(1/T+1/20)h③沥青路面回弹弯沉按L20＝LT×K计算。三、结果评定：1.按下式计算每一个评定路段的代表弯沉。Lr=L+ZaS 2.计算平均值和标准差时，应将超出L±（2~3）S的弯沉特异值舍弃。对舍弃的弯沉值过大的点，应找出其周围界限，进行局部处理。用两台弯沉仪同时进行左右轮弯沉值测定时，应按两个独立测点计，不能采用左右两点的平均值。3.弯沉代表值不大于设计要求的弯沉值时得满分；大于时得零分。若在非不利季节测定时，应考虑季节影响系数。

54.回弹值试验的操作过程及注意事项？

　　　答：回弹仪的操作过程：1将弹击杆顶住混凝土的表面，轻压仪器，松开按钮，弹击杆徐徐伸出。使仪器对混凝土表面缓慢均匀施压，待弹击锤钩冲击杆后即回弹，带动指针向后移动并停留在某一位置上，即为回弹值。继续顶住混凝土表面并在读取和记录回弹值后，逐渐对仪器减压，使弹击杆自仪器内伸出，重复进行上述操作，即可测得被测构件或结构的回弹值。操作中注意仪器的轴线应始终垂直于混凝土构件的检测面，缓慢施压，准确读数，快速复位。2.测点宜在测区范围内均匀分布，相邻两测点的净距不宜小于20mm；测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上，同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值，每一测点的回弹值读数估读至1。注意问题：1.回弹法测强的误差色较大，因此对比较重要的构件或结构物强度检测必须慎重使用。2.符合下列条件的混凝土才能采用全国统一测强曲线进行测区混凝土强度换算。①混凝土采用的材料、拌和用水符合现行国家有关标准；②不掺外加剂或公掺非引气型外加剂；③采用普通成型工艺；④采用符合现行国家标准规定的钢模、木模及其他材料制作的模板；⑤自然养护或蒸气养护出池后经自然养护7d以上，且混凝土表层为干燥状态；⑥龄期为14~1000d；⑦抗压强度为10~60Mpa。3.当有下列情况之一时，测区混凝土强度值不得按全国统一测强曲线进行测区混凝土强度换算，但可制定专用测强曲线或通过试验进行修正。①粗集料最大粒径大于60mm；②特种成型工艺制用的混凝土；③检测部位曲率半径小于250mm；④潮湿或浸水混凝土。4.当构件混凝土抗压强度大于60Mpa时，可采用标准能量大于2.207J的混凝土回弹仪，并应另行制订检测方法及专用测强曲线进行检测。5.批量检测的条件是：在相同的生产工艺条件下，混凝土强度等相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时，应随机抽取并使所选构件具有代表性。

55.粉煤灰细度的试验操作过程？

　　答：①将测试用粉煤灰样品置于温度为105℃～110℃烘干箱内烘至恒重，取出放在干燥器中冷却至室温。②称取试样约10g，准确至0.01g,倒入45цm方孔筛筛网上，将筛子置于筛座上，盖上筛盖。③接通电源，将定时开关固定在3min，开始筛析。④开始工作后，观察负压表，使负压稳定在4000Pa～6000Pa。若负压小于4000Pa,则应停机，清理收尘器中的积灰后再进行筛析。⑤在筛析过程中，可用轻质木棒或硬橡胶棒轻轻敲打筛盖，以防吸附。⑥3min后筛析自动停止，停机后观察筛余物，如出现颗粒成球、粘筛或有细颗粒沉积在筛框边缘，用毛刷将细颗粒轻轻刷开，将定时开关固定在手动位置，再筛析1min～3min直至筛分彻底为止。将筛网内的筛余物收集并称量，准确至0.01g。
56.隧道的光亮度试验机操作过程？

　　　答：

57.浅裂缝的操作过程及注意事项？

答：

58.三跨连续梁进行荷载试验时应考虑那些荷载工况。

　　　答：三跨连续梁进行荷载试验时应考虑：①主跨跨中最大正弯矩工况；②主跨支点负弯矩工况；③主跨桥墩最大竖向反力工况；④主跨支点最大剪力工况；⑤边跨最大正弯矩工况。

59.测试路面宽度有几种方法？试述其中一种方法的测试步骤。

　　　答：

60.隧道渗水引起的隐患有哪些？其防护措施有那些？

　　　答：渗漏水是隧道的常见病害之一。隧道渗漏水的长期作用，将极大地降低隧道内各种设施的使用寿命和功能，恶化隧道的运营条件。主要表现为：①隧道渗漏水的长期作用，可能造成隧道侵蚀破坏。②路面积水，行车环境恶化，降低轮胎与路面的附着力。③寒冷地区，尤其是严寒地区，反复冻融循环，在衬彻内部造成衬彻混凝土冻胀开裂；在衬彻与围岩之间造成冻胀，引起拱墙变形、破坏；拱墙上悬挂冰柱、冰溜侵入净空；在路面形成冰坡、冰锥，使自行车滑溜，甚至无法通过。因此，良好的隧道防水与排水，是保证隧道耐久性和行车安全的重要条件。另外，通过隧道防排水，保护地下水环境也是非常重要的。隧道防排水应遵循“防、排、截、堵结合，因地制宜，综合治理”的原则，保证隧道结构物和营运设备的正常使用和行车安全。隧道防排水设计应对地表水、地下水妥善处理，洞内外应形成一个完整畅通的防排水系统。防护措施：目前，隧道防排水技术根据以排为主，还是以堵为主的指导思想区分，主要有三种类型：①水密型防水，从围岩、结构和附加防水层入手，体现以防为主的排水，又称全包式防水；②泄水型或引流自排型，从疏水、泄水着手，体现以排为主的防水，又称半包式防水；③防排结合的控制型防排水。水密型防水结构适用于对保护地下水环境和限制地层沉降要求高的工程。它可以为隧道结构的耐久性和安全运营提供极为重要的环境条件。但是造价较高，并且在很多条件下技术上是不可行的。泄水型或引流自排型防水结构主要用于对保护地下水环境和限制地层沉降没有严格要求的工程，结合其他必要的辅助措施和设备，也可以为隧道结构的耐久性以及安全运营提供良好环境条件。这种方式直接造价相对不高，但运营维护成本相对较高。控制型防排水，是近年来为降低全包式防水的成本，又要满足地下水环境保护和限制地层沉降而出现的一种新型的隧道防水措施。在半包式防水的基础上，可以根据对水位和地层变形的监测数据，及时地自动或半自动地调整排水量，达到既降低了一次性造价，又可以维持地下水平衡的目的。

61.混凝土的碳化深度的试验方法？

答：回弹完后即测量构件的碳化深度，用合适的工具在测区表面形成直径约为15mm的孔洞，清除洞中的粉末和碎屑后（注意不能用液体冲洗孔洞）立即用1%的酚酞酒精溶液滴在混凝土孔洞内壁的边缘处，用碳化深度测量仪或其他工具测量自测面表面至深部不变色边缘处与测面相垂直的距离1～2次，该距离即为该测区的碳化深度值，准确至0.5mm。一般一个测区选择1～3处测量混凝土的碳化深度值，应选不少于构件的30%测区数测量碳化深度值。取其平均值为该构件每个测区的碳化深度值。当炭化深度值极差大于2mm时，应在每一测区测量碳化深度值。

62.波形梁的设计原理及检测方法？

　　　答：

简答题

1．粗细集料的分类在沥青混合料和水泥混凝土中是如何分类的？

答：在沥青混合料中，细集料是指粒径小于2.36mm的天然砂，人工砂（包括机制砂）及石屑；在水泥混凝土中，细集料是指粒径小于4.75mm的天然砂、人工砂。

2．简述细集料（分别作为水泥混凝土用天然砂和沥青路面及基层用天然砂、石屑、机制砂等）试样准备和细度模数的计算公式。

答：根据样品中最大粒径的大小，选用适宜的标准筛，通常为9.5mm筛（水泥混凝土用天然砂）、4.75mm筛（沥青路面及基层用天然砂、石屑、机制砂等）筛除其中的超粒径材料，然后将样品在潮湿状态下充分拌匀，缩分至每份不少于550g的试样两份，在105±5℃的烘箱中烘干至恒重，冷却至室温后备用。

细度模数的计算公式：

Mx=[(A0.15+ A0.3+ A0.6+ A1.18+ A2.36)-5A4.75]/(100-A4.75)

3．简述用灌砂法现场测定压实度时，标定量砂的单位质量的试验过程。

答：（1）用水确定标定罐的容积V，准确至1ml；（2）在储砂筒中装入质量为m1砂，准确至1g，以后每次标定及试验都应维持装砂高度和质量不变。（3）将灌砂筒放在标定罐上，将开关打开，让砂流出。在整个流砂过程中不要碰动灌砂筒，直到储砂筒内的砂不再下流时，将开关关闭。取下灌砂筒，称取筒内剩余砂的质量m3，准确至1g。（4）同样称取m1砂，将灌砂筒放在标定罐上，将开关打开，让砂流出，直到储砂筒内的砂不再下流时，将开关关闭，不晃动储砂筒的砂，轻轻地将灌砂筒移至玻璃板上，将开关打开，让砂流出，直到筒内的砂不再下流时，将开关关闭，并细心的取走灌砂筒。（5）收集并称量留在玻璃板上的砂m2，就是填满筒下部圆锥体的砂。（6）重复上述步骤测定m2、m3，按下式计算量砂的单位质量。量砂的单位质量：
[image: image41.wmf]V

m

m

m

s

/

)

(

3

2

1

-

-

=

g


4．水泥胶砂强度中抗压强度6个单值应如何计算出最终结果？

答：抗压强度结果为一组6个断块试件抗压强度的算术平均值，精确至0.1MPa。如果6个强度值中有一个超过平均值±10%的，应剔除后以剩下的5个值的算术平均值作为最后结果。如果5个值中有超过平均值±10%的，则此组试件无效。

5．与钢材试验有关的定义有哪些？
答：1）标距：测量伸长用的试样圆柱或棱柱部分的长度。2）原始标距（Lo）：施力前的试样标距。3）断后标距（Lu）：试样断裂后的标距。4）平行长度（Lc）：试样两头部或两夹持部分（不带头试样）之间平行部分的长度。5）伸长：试验期间任一时刻原始标距（Lo）的增量。6）断后伸长率（A）：断后标距的残余伸长（Lu-Lo）与原始标距（Lo）之比的百分率。7）抗拉强度（Rm）：相应最大力（Fm）的应力。8）屈服强度：当金属材料呈现屈服现象时，在实验期间达到塑型变形发生而力不增加的应力点，应区分能够屈服和下屈服强度。9）上屈服强度（ReH）：试样发生屈服而力首次下降前的最高应力。10）下屈服强度（ReL）：在屈服期间，不计初始瞬间效应时的最低应力。11）规定非比例延伸强度（RP）：非比例延伸率等于规定的引伸计标距百分率时的应力。使用的符号应附以下脚注说明所规定的百分率，例如RP0.2，表示规定非比例延伸率为0.2%时的应力。

6．钢筋焊接接头试验的方法是什么？
答：1）焊接接头的拉伸试验：a．根据钢筋的级别和直径，应选用适配的拉力试验机或万能试验机。试验机应符合现行国家标准《金属拉伸实验方法》GB228中的有关规定；b．夹紧装置应根据试样规格选用，在拉伸过程中不得与钢筋产生相当滑移；c．在使用预埋件T形接头拉伸实验吊架时，应将拉杆夹紧于试验机的上钳口内，试样的钢筋应穿过垫板放入吊架的槽孔中心，钢筋下端应夹紧于试验机的下钳口内；d．试验前应采用游标卡尺复核钢筋的直径和钢板厚度；e．用静拉力对试样轴向拉伸时应连续而平稳，加载速率为10-30MPa/s，将试样拉至断裂（或出现缩颈），可从测力盘上读取最大力或从拉伸曲线图上确定试验过程中的最大力；f．试验中，当试验设备发生故障或操作不当而影响试验数据时，试验结果视为无效；g．当在试样断口上发现气孔、夹渣、未焊透、烧伤等焊接缺陷时，应在试验记录中注明。2）钢筋接头的弯曲实验：a．试验的长度宜为两支辊内侧距离另加150mm；b．应将试样受压面的金属毛刺和镦粗变形部分去除至与母材外表齐平；c．弯曲试验可在压力机或万能试验机上进行；e．进行弯曲试验时，试样应放在两支点上，并应使焊缝中心与压头中心线一致，应缓慢地对试样施加弯曲力，直至到达规定的弯曲角度或出现裂纹、破断为止；f．压头弯心直径和弯曲角度应按规定确定；g．在试验过程中，应采取安全措施，防止试样突然断裂伤人。

7．简述土的击实实验方法。
答：1）试样制备分干法和湿法两种，对一般土，干法制样和湿法制样所得击实结果有一定差异，对于具体实验应根据工程性质选择制备方法；2）干法制样：将代表性土样风干或在低于50℃温度下烘干，放在橡皮板上用木碾碾散，过筛（筛号视颗粒大小而定）拌匀备用；3）按确定含水量制备试样：将称好的m。质量的土平铺于不吸水的平板上，用喷水设备往土样上均匀喷洒预定m。的水量，静置一段时间后，装入塑料袋内静置备用。静置时间对高液限黏土不得少于24h，对低液限黏土不得少于12h；4）湿法制样：对天然含水量的土样过筛（筛空视粒径大小而定），并分别风干到所需的几组不同含水量备用。5）试样击实：将击实筒放在坚硬的地面上，取制备好的土样按所选击实方法分3或5次倒入筒内，每层按规定的击实次数进行击实，要求击完后余土高度不超过试筒顶面5mm。用修土刀齐筒顶平试样，称筒和击实样土重后用推土器推出筒内试样，测定击实试样的含水量和测算击实后土样的湿密度。依次重复上述过程，将所备不同预定含水量的土样击完。

8．简述水泥砼坍落度实验方法。

答：坍落度实验应按下列步骤进行：湿润坍落度筒及其它用具，并把筒放在不吸水的刚性水平底板上。用脚踩住脚踏板，把试样用小铲分三层均匀地装入筒内，使捣蚀后每层高度为筒高的1/3左右，每层由捣棒捣25次。插捣用沿螺旋方向由外向中心进行，插棒可以稍稍倾斜。插捣底层时，捣棒应贯穿整个深度。插捣第二层和顶层时，捣棒应插透本层至下层的表面，浇灌顶层时，混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中，如混凝土沉落到低于筒口，则应随时添加。顶层插捣完后，刮去多余的混凝土，并用抹刀抹平。清除筒边底板上的混凝土后，垂直平稳地提起坍落度筒，坍落度筒的提离过程应不间断地进行，并应在150s内完成。提起坍落度筒后，测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差，即为该混凝土拌合物的坍落度值，以mm为单位，精确至5mm。坍落度筒提离后，如混凝土发生崩坍或一边剪坏时，则应重新取样另行测定，如第二次实验仍出现上述现象，则表示该混凝土和易性不好。观察坍落后的混凝土试体的粘聚性及保水性。用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打，如果锥体逐渐下沉，则表示粘聚性良好；如果锥体倒坍、部分崩裂或出现离析现象时，则表示粘聚性不好。坍落度筒提起后，如有较多的稀浆从底部析出，锥体部分的混凝土因失浆而骨料外露，则表示混凝土拌合物的保水性能不好。如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出，则表示混凝土拌合物的保水性好。

9．水泥的标志有何要求？
答：水泥可以袋装或散装。水泥袋上应清楚注明：产品名称，代号，净含量，强度等级，生产许可证编号，生产者名称和地址，出厂编号，执行标准号，包装年、月、日。掺火山灰质混合材料的水泥还应该标上“掺火山灰”字样。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级，硅酸盐水水泥和普通水泥的印刷采用红色，矿渣水泥的印刷采用绿色，火山灰水泥和粉煤灰水泥的印刷采用黑色。散装水泥应提交与袋装水泥相同内容的卡片。
_1227359337.unknown

_1227967593.unknown

_1227969227.unknown

_1228052020.unknown

_1228115298.unknown

_1228199940.unknown

_1228200113.unknown

_1228115437.unknown

_1228052808.unknown

_1228054730.unknown

_1228055181.unknown

_1228052315.unknown

_1228023272.unknown

_1228051551.unknown

_1228022868.unknown

_1227969040.unknown

_1227969122.unknown

_1227968606.unknown

_1227421235.unknown

_1227707875.unknown

_1227936659.unknown

_1227702042.unknown

_1227362531.unknown

_1227362796.unknown

_1227359945.unknown

_1227359731.unknown

_1225691795.unknown

_1226994120.unknown

_1227008354.unknown

_1227358441.unknown

_1227008654.unknown

_1227007781.unknown

_1226467779.unknown

_1226467824.unknown

_1225885457.unknown

_1225691245.unknown

_1225691436.unknown

_1225691180.unknown

_1201011477.unknown

