试验一：表观密度试验

试验方法和步骤

(1)将待测试样用4.75mm的筛过筛，对2.36-4.75mm集料，或者混在4.75mm以下的石屑中的粗集料，则用2.36mm标准筛过筛，用四分法缩或分料器法缩分成所需的质量，分两份备用。针对沥青路面用粗集料，应对不同规格的集料分别测定，并要求每份试样保持原有的级配。在测定2.36-4。75mm的粗集料时试验过程中应特别小心，不得丢失集料。（所需最小试样质量应符合规范要求。

(2)将待测试样浸泡水中一段时间后，小心漂洗干净，漂洗时防止颗粒损失。

(3)取一份试样放入盛水器皿中，注入清水，高出试样至少20mm，搅动石料，排除其上的气泡。在室温下保持浸水24h。

(4)将吊篮浸入溢流水槽中，控制水温在15～25℃的范围。水槽的水面高度由溢流口调节，试验过程始终保持在同一位置。天平调零。

(5)将试样转入吊篮，在水面维持不变的状态下，称取集料在水中的质量(mw)。

(6)提起吊篮稍加滴水后，将试样全部倒人瓷盘或直接倒在拧干的湿毛巾上。用拧干的湿毛巾轻轻擦拭集料颗粒表面的水，直到表面看不到发亮的水迹，使石料处在饱和面干状态；当集料颗粒较大时，也可逐颗擦干。整个过程不得有试样颗粒丢失。

(7)立即在天平上称出集料在饱和面干时的质量(mf)。

(8)将称重后的试样转入瓷盘中，放人105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重。取出在干燥器中冷却至室温，称取试样的烘干质量(ma)。

(9)每个试样平行试验两次，取平均值作为试验的结果。

4．试验结果计算：ρa=［ma/（ma－mω）－at］×ρω。不同水温条件下测量的粗集料密度需进行水温修正。对于各种密度的试验结果的重复性精度，要求两次结果相差不超过0.02，吸水率不超过0.2％。 (3)试验时环境温度应在15～25℃之间，并且试验过程中温度波动应不超过2℃。

质量。

吸水性、耐候性、定义

1)吸水率：石料在室温(20℃±2℃)和大气压条件下，石料试样最大吸水质量占烘干(105℃±5℃)石料试样质量的百分率

。2)饱水率：石料在室温(20℃±2℃)和抽真空(真空度残压为2．67kPa)后的条件下，石料试样最大吸水质量占烘干石料试样质量的百分率。饱水率比吸水率大，饱水率的计算方法与吸水率相似。石料在自然环境下的使用过程中，首先要承受周围环境温度改变引起的温度应力作用，其次是承受因正、负气温的交替冻融引起内部组织结构受到的破坏作用，评价石料这种抵抗自然破坏因素的性能称为耐候性。该性能用抗冻性和坚固性两项指标来评价。

各种洛杉矶磨耗试验

试验仪器设备

(5)钢球：直径48ram，质量390～445g。A12个钢球，B11个钢球。

3．试验方法和步骤

(1)将石料轧制成所需的粒径规格，或直接选取适宜规格的粗集料，洗净烘干备用。

(2)按照规定的粒级组成配制试验用材料。

(3)将准备好的试样和钢球放人磨耗机筒中，加盖密封。调整仪器记数器至零位，设定转动次数500转。开动磨耗机，以30～33r／min转速转动规定的次数。

(4)转动结束后，倒出试样，用1.7mm方孔筛筛去石屑，并用水冲洗留在筛上的试样。随后烘干至恒重，称出其质量m2。4．试验结果计算石料或水泥混凝土用粗集料的磨耗率计算公式为：Qm1-m2/m1*100。以两次平行试验结果的算术平均值作为测定值，要求两次试验误差不大于2％。

压碎值试验的试验步骤：

（1） 风干试验用13.2mm和9.5mm标准筛过筛，取9.5-13.2mm的试样3组各3000g待用。

（2）每次试验时，按大致相同的数量将试样分三层装入金属量筒中，整平，每层用金属棒在整个层面觉均匀捣实25次。最后金属棒将多余部分刮平，称取量筒中试样质量（m0）。

（3）试筒安放在地板上，将确定好的试样分三层倒入压碎值试模中，并按同样的方法捣实，最后将顶层试样整平。

（4）将承压压柱压在试样上，注意摆平，勿挤压筒壁。随后放在压力机上。

（5）控制压力机操作，均匀地施加荷载，在10min时加载到400KN。达到要求的荷载后，稳压5s，然后卸载。（6）将筒内的试样到出，全部过2.36mm的筛，需筛到1min内无明显筛出物为止。

（7）称取通过2.36mm筛孔的颗粒质量（m1）。

粗度是评价细集料粗细程度的一种指标，通常用细度模数表示。细度模数是根据规定的数个筛上的累计筛余百分率之和除以100的商所得。该细度模数越大，砂的颗粒越粗。根据细度模数大小，将砂分成如下四级。粗砂：细度模数在3.7～3.1之间；中砂：细度模数在3.0～2.3之间；细砂：细度模数在2.2～1.6之间；特细砂：细度模数在1.5～0.7之间。

粗集料堆积密度及空隙率试验

1．试验方法和步骤(1)自然堆积密度试验取一份待测试样，在平整的水泥混凝土地上(或铁板上)用铁锹拌和均匀后，利用铁锹起试样，以自由落入的方式装入适宜的容量筒中，要求铁锹下沿离容量筒上口的距离在50mm左右。容量筒装满后，除去超出筒口的颗粒，并以合适的颗粒填人凹隙，保证顶面凸出部分和凹陷部分的体积大致相同，称取试样和容量筒的总质量(m2)。

振实密度试验人工振实操作：将试样分三层装入容量筒，每装完一层，在筒底垫一根直径为25mm的圆钢筋，按住简左右，颠击地面各25下。注意各层颠击时，要将钢筋放置的方向掉转900。最后一层装填完成后，将多余超出筒口的颗粒用钢筋在筒口边沿以滚动的方式除去，并用合适的颗粒填人凹隙，保证顶面凸出部分和凹陷部分的体积大致相同，称取试样和容量筒的总质量。

水泥混凝土用粗集料针、片状颗粒含量试验(规准仪法)

1．试验方法和步骤

(1)将待测风干试样采用四分法缩分规定的检测用数量，称重，记作m0。

(2)采用标准套筛将试样分成不同的粒级，具体粒级划分界限及对应的规准仪孔宽和间距。

(3)不同粒级的颗粒首先通过目测，将不可能是针状或片状的颗粒挑出，对怀疑为针、片状的颗粒逐一对应于规准仪相应的位置进行鉴定，凡长度大于针状水准仪上相应间距者，判定为针状颗粒；颗粒厚度小于片状规准仪上相应孔宽者，判定为片状颗粒。全部鉴定结束后，称出由各粒级挑出的针状和片状颗粒的总质量，记作m1。

沥青混合料用粗集料针、片状颗粒含量试验(游标卡尺法)

1．试验方法和步骤(1)采用随机取样的方式，采集待测试样。对每一种规格的粗集料，应按照要求备样。

(2)待测集料用4．75mm标准筛过筛，称取至少800g的试样，准确至lg，记作m0。

(3)对选定的试样颗粒，先用目测的方式挑出接近立方体的颗粒，将剩余部分初步看作针、片状颗粒，随后用卡尺做进一步的甄别。

(4)观察待测定的颗粒，找出一相对平整且面积较大的面作为基准面(即底面)，然后用游标卡尺逐一测量该集料颗粒的厚度(即底面到颗粒的最高点，记为￡)、长度(颗粒几何尺寸最大的方向，记作f)。将l／t≥3的颗粒(即长度方向与厚度方向之比大于等于3的颗粒)挑出，判定为针状或片状颗粒，最后称出这类形状颗粒的总质量m，

4．试验结果计算。

集料抗冲击试验

1．试验内容和步骤

(1)将风干或在温度为105℃±5℃的烘箱烘干的集料过13．2mm和9．5mm筛，取小于13.2mm、大于9.5m的粒径作为待测试样。

(2)分三次(数量各占量筒高度1／3)将集料装入量筒，每层用金属捣棒从量简上方不超50mm处均匀地在集料表面捣实25次。操作完成后，用捣棒沿筒口滚动，除去多余集料，并用手去掉阻碍滚动的颗粒，另加颗粒填充孔隙。

(3)将量简装填的集料倒在天平上称出质量，作为试验用量，记作(精确至O.1g)。

(4)随后将试样倒人已安装稳妥的冲击仪的金属冲击杯中，用捣棒在集料上插捣25次，以达到压实状态。

(5)调整冲击锤的高度，使冲击落程离试样表面以上380mm±5mm。

(6)采用自由落锤的方式冲击试样15次，每次锤击要有不少于1s的时间间隔。整个锤击过程中无需调整落锤高度。

(7)锤击结束后，将整个试样从杯中倒人浅盘中，并用橡胶锤敲击金属杯，用毛刷清扫杯的内壁，以确保收集到所有试样。

(8)将收集到的试样过2.36mm筛，分别称取筛上和筛下的试样质量m1、m2(准确至0.1g)。如果m1+m2与mo之差超过lg，则试验作废。

(9)采用相同质量的试样，进行第二次平行试验。4．试验结果计算

粗集料的磨光试验

1．试验内容

(1)待测集料过筛，取10～15mm粒径的颗粒料，用水洗净后置于温度为105℃±5℃的烘箱中烘干。

(2)将试模拼装并涂上肥皂水(防止试样与试模粘连)后烘干。另外，将洁净的干砂(0.1～0.3mm)也置于烘箱中烘干。然后将备好的待测集料颗粒(10～15ram)尽可能紧密地排列在试模中(大面且平整的面向下)。

(3)用小勺将烘干的砂(0.1～0.3mm)填人已排好的粒料间隙中，并用洗耳球先轻轻吹动干砂，使之填充密实。然后再吹去多余的砂，使砂与试模中的台阶齐平。注意，吹动干砂时不得碰动集料；集料表面应无干砂覆盖。将吹过砂的试模和干砂一起置于温度为40％的烘箱中预热。

(4)将固化剂(793)与环氧树脂(6101)按质量比例1：4～1：5拌和均匀，然后将此粘结剂与干砂(0．1～0．3mm)按质量比1：4～1：4．5的比例拌和均匀，即成为填充试模中集料空隙的并起到粘结作用的填料。通常一个试模中填料用量约为：环氧树脂9.0g，固化剂2.4mL，干砂48g。

(5)取出烘箱中吹妥砂的试模，用小油灰刀将拌好的环氧树脂砂浆填料填入试模中，并尽量使其填充密实。填充砂浆时不应碰动粒料。然后，用热油灰刀在试模上刮去多余的填料，并在试模表面上反复抹平，使其与试模口齐平。对同一种集料试样，一次制备试件以6～10个为宜。当试件表面有松动或脱落的集料时，该试件作废。制好的试件用钢号码打下相应的号码作记号，以便区别及查找。

(6)将已填好填料的试模置于温度为30℃的烘箱中烘4h，然后升温至80℃再保持恒温3h进行养护。夏季时，可采用室温下放置24h的方式进行养护。

(7)养护后拆模取出试件，试模拆除后应清理干净，以便下次再用；油灰刀、配制砂浆容器等用完后也应及时用丙酮清洗。

(8)将同一种集料取4个试件分为一组，进行编号。例如，有三种类型的试样，则编号可定为1～4、5～8、9～12，并顺序将试件安装于道路轮上。标准试件编号为13～14，分别位于道路轮的1号和8号位置。每两块试件间应置一块橡胶石棉垫片，最后一块试件应紧紧挤入轮槽中，以达到各个试件挤紧的目的。然后拧紧螺丝，必要时可让在道路轮端板上加垫木板，用锤轻轻敲打，以保证装紧试块，不会造成试件在磨光过程中松动或断裂。

(9)磨光试件。将道路轮安装在试验机的轮轴上，使橡胶轮的轮辐完全压着露出的集料表面。然后盖上机盖，接通水源并打开金冈0砂(30号)储料斗中的调节闸板。开启电源，磨光机开始运转，溜砂量控制在30g／min±5∥min，流水量以恰好带走金刚砂为宜，出料口有砂滞留可不处理。操作3h后关掉电源，取下储砂斗，清除斗中、溜砂槽及底座上的积砂后换上280号金刚砂。然后重新开机，溜砂量调整控制在3g/min±0.5g/min，流水量也应做相应调整，再使试件磨光3h后停止试验。注意：轮胎在磨光试验120h(即20轮次)后应作废。换用新轮后应按正常试验预磨6h，以便使金刚砂能嵌入轮胎表面。

(10)卸下道路轮后取出试件，用水将试件上的金刚砂洗净，再用摆式仪测定试件摩擦系数值(该值无量纲)，得到的刻度盘读数除以0．6即为集料磨光值。试件的测定方向应与“行车方向”一致。注意，试验前应对摆式仪进行检查标定。

(11)每个试样测得的4个试件磨光值之差不得大于5个摆值，若有超出者，需重新测量。若仍大于5个摆值，则该组试件应作废。同一试样至少进行平行试验4次，若标准试件的平均值PsV均标在46～52，则试样的测试有效，可取同一组试样4个值的平均值，并换算磨光值作为试验结果。

水泥混凝土用砂的筛分

1．试验操作和步骤

(1)首先将砂过9.5mm筛，并记录9.5mm筛的筛余百分率。拌和均匀后采用四分法缩分至每份不少于550g，然后在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重，冷却待用。

(2)标准套筛按筛孔由大到小的顺序排列套在底盘上，将称重为500g(记作m)的砂样倒在最上层4．75ram的标准筛上，扣上筛盖，紧固在摇筛机上。接通电源，电动过筛持续约lOmin。若无摇筛机，也可采用手摇方式过筛lOmin。

(3)按孔径大小顺序，将过筛后的砂样在筛上逐个手摇，进一步过筛。首先在最大筛号上进行，新通过的砂颗粒用一洁净的盘子收集，当每个筛子手摇筛出量每分钟不超过试样总质量的0.1％时，过筛结束，并将筛下的砂粒归人下一筛号。下一级筛号按同样方式进行，直至所有孔径的筛号全部完成为止。

(4)称量各筛上存留质量mi，精确至0.5g。所有各筛上存留量加上底盘上保留质量之和与筛分试验用量相比，其差不得超过1％。

(5)根据各筛上存留量，依次计算出砂的分计筛余、累计筛余、通过量和砂的细度模数。 4．Mx=A0.15+A0.3+A0.6+A1.18+A2.36）－5A4.75/100-A4.75

沥青混合料用砂的筛分

1．试验内容和步骤

(1)称取待测烘干砂样500g(记作m1)，准确至0.5g(下同)。然后将砂样浸泡在盛有足量清水的容器中，充分搅动，使砂样颗粒表面洗涤干净，使细粉颗粒悬浮在水中。

(2)将悬浮液倒在由1．18ram和0．075mm组成的套筛上，反复数次，直至倒出的水清澈为止。注意，整个过程尽量控制不使砂粒倒出。

(3)用水冲洗的方法将容器中的砂和套筛上存留的砂粒全部转移到瓷盘中，操作过程中不得有砂粒损失。

(4)小心倒出盘中过量的水，然后将瓷盘和砂样一同放人烘箱中，在105~C±5~C的温度下烘干至恒重，称出总质量(记作m2)，m1与m2之差为通过0．075mm的砂质量。

(5)将砂样全部转移到沥青混凝土筛分套筛上(此时不需0．075mm筛)，随后完全按照水泥混凝土用砂的筛分方法进行筛分试验。

4．试验结果计算其中分计筛余、累计筛余、通过量的计算公式与水泥混凝土用砂的筛分计算相同。

5．说明与注意问题

(1)由于0.075mm的通过率对沥青混合料至关重要，要采用水洗的方式准确测定出小O.075mm的粒径含量，所以不能以水泥混凝土用砂的筛分方式代替沥青混合料的筛分。

(2)在筛分过程中，当没有出现砂颗粒损失现象，且各筛上的存留质量之和与试样总质量相比相差不超过l％时，差值部分可当作小于0．075mm的颗粒看待，这样计算时的总质量仍是500g；也可按存留量之和的实际结果进行计算，这样处理两者结果相差很小。

(3)如没有摇筛机，可直接用人工手摇的方式进行筛分。

矿质混合料的组成设计

级配类型  粒径粗细不同的集料按照一定的比例组合搭配在一起，以达到较高的密实度，根据搭配组成的结果，可得到以下几种不同的级配形式。

(1)连续级配：连续级配是某一矿料在标准套筛中进行筛分后，矿料的颗粒由大到小连续分布，每一级都占有适当的比例。这种由大到小逐级粒径都有，并按比例互相搭配组成的矿质混合料，称为连续级配混合料。

(2)间断级配：在矿料颗粒分布的整个区间里，从中间剔除一个或连续几个粒级，形成一种不连续的级配，称为间断级配。

(3)连续开级配：整个矿料颗粒分布范围较窄，从最大粒径到最小粒径仅在数个粒级上以连续的形式出现，形成所谓的连续开级配。

水泥细度：

试验步骤：

（1）正式筛析试验前，先通过接通电源打开仪器，检查仪器是否能够达到4000-6000Pa负压压力。如低于-4000Pa时，英先清理吸尘器中水泥积存物，以保证达到负压要求。

（2）称取25g水泥试样，记作m0，倒在负压筛上，扣上筛盖并放在筛座上。开动负压筛析仪，持续过筛2min。如筛析过程中看到有水泥附在筛盖上，可通过敲击使试样落下。

（3）筛析结束后，用天平称取筛中的筛余物，记作m1。用筛余物的多少表示水泥的细度。

水泥标准稠度用水量：

（1）水泥净浆的制备：称取500g待测水泥，将搅拌锅和搅拌叶片用湿布擦过，将拌合水倒入搅拌锅中，然后5s-10s内小心将称好的500g水泥加入水中，防止水和水泥溅出；拌合时，先将锅放在搅拌锅的锅座上，升至搅拌位置，启动搅拌机，低速搅拌120s，停15s，同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间，接着搅拌120s停机。

（2）拌合结束后，立即将拌制好的水泥净浆装入已放在玻璃板上的试模中，用小刀插捣，轻轻振动数次，刮去多余的净浆。

（3）抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上，并将其中心定在拭干下，降低实干直到与水泥净浆表面接触，拧紧螺丝1s-2s后，突然放松，使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。在试杆停止沉入或释放试杆30s记录试杆到底板的距离，升起试杆后，立即擦净。

（4）整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距底板6mm+-1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌合水量为该水泥的标准稠度用水量，按水泥质量的百分比计。

水泥凝结时间对道路及桥梁施工有何意义？路桥混凝土施工中，混凝土从开始拌和、运输、浇注、到振捣成型等工艺过程需要一定的时间，若混凝土初凝时间过短，工艺过程未完成混凝土就开始凝结，将最终降低混凝土的强度，因此要有充分的初凝时间保证工艺过程的完成。混凝土拌和物一旦入模成型，就希望其快速凝结，以便尽早拆模进行下一道工序，因此终凝时间不宜过长。合适的凝结时间对保证混凝土强度和加快施工进度有重要意义。

水泥胶砂试验：

水泥胶砂试验步骤：

（1）胶砂组成：每锅胶砂材料组成为：水泥：标准砂：水=450:1350:225。

（2）胶砂制备：先将水倒入搅拌锅内，再加入水泥，然后将搅拌锅固定在基座上，上升至固定位置。立即开通机器，先低速搅拌30s开始的同时均匀地将砂子通过加砂漏斗加入锅中，再高速搅拌30s，停拌60s。注意在最后一分钟搅拌时，再将锅壁上沾的胶砂刮入国内。

（3）胶砂试件成形：先把试模和膜套固定在振动台上，用小勺从搅拌锅中将胶砂分两层装土试模。装第一层时用大播料器垂直架在模套顶部，将料层抹平，随后振实60次。再装入第二层胶砂，用小播料器抹平，在振实60次，去掉套模，从振实台上卸下试模，用一金属直尺以近似垂直的角度在试模模顶的一端，沿试模长度方向以割据动作慢慢向另一端移动，一次将试模上多余的胶砂刮去，并用直尺将试件表面抹平。

（4）试模养护：对试模标号，标号后将试模放入养护箱养护，养护箱内箅板必须水平。水平位置时刮平面应朝上。对于24h龄期的，应在破型试验前20min没脱模。养护期间保证水面超过时间5mm，需要时要及时补充水量，但不允许养护期间全部换水。

（5）强度试验：养护至规定龄期时，从养护环境中取出待测试件，首先进行抗折试验，将抗折试验机调平衡，试件的侧面朝上放在试验机内，调整夹具，使杠杆在试件折断时尽可能接近水平位置。接通开光，抗折机以50N/s加减10N/s的速率均匀施加荷载，直至试件折断，记录破坏时的荷载。接着进行抗压试验。将折断的半截试件放在抗压夹具里，注意直接受压面为侧面，然后放到压力机上，压力机以2400N/s加减200N/s速率加荷，直至试件破坏，记录破坏荷载。试验计算：抗折1.5*折断荷载*100/64000。

安定性对水泥的影响：水泥在凝结硬化过程中，总是伴随一定体积上的变化，这种变化如果轻微均匀，或发生在水泥完全失去塑性之前，将不会影响混凝土的质量。但如果水泥产生不均匀变形或在水泥硬化后变形较大，会使混凝土构建产生变形、膨胀，严重时造成开裂，从而影响混凝土的质量。水泥安定性不良是由于水泥中某些有害成分造成的。如掺入石膏时带入的的三氧化硫、水泥煅烧时残存的有力氧化镁或游离氧化钙等，这些成分在水泥浆体硬化过程和硬化后会继续与水或周围的介质发生反应，反应后形成的产物体积增大，引起水泥石内部的不均匀体积变化。当这种变化形成的反应超出水泥结构所能承受的极限时，将会给整个结构造成极为不利的影响，严重时引起结构的破坏。

凡游离氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项指标不符合相关规定的水泥均判为废品水泥。 凡细度、终凝时间、不容物和烧失量中任一项指标不符合规定，或混合料掺入量超过最大限量和强度低于商品强度等级指标时，判为不合格品。当水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂标号不全的也属于不合格品。

坍落度试验步骤：

（1）先用湿布抹湿坍落度筒、铁锹和拌合板。

（2）拌合混凝土：可以采用拌和机拌合，也可以采用人工拌合。

（3）将漏斗放在坍落度筒上，脚踩踏板，将拌制的混凝土试样分三层均匀地装入筒内，每层装入高速稍大于筒高的1/3。每层用捣棒沿螺旋线由边缘至中心插捣25次，要求最底层插捣至底部其他两层插捣至下层约20-30mm。

（4）装填插捣结束后，用镘刀刮去多余的拌合物，并抹平筒口，清除筒底周围的混凝土。随即立即提起坍落度筒，操作过程在5-10s内完成，且防止提筒时对装填的混凝土产生横向扭力作用。

（5）将坍落筒放在已坍落的拌合物一旁，筒顶放一个朝向拌合物的直尺，用钢尺量出直尺底面到试样顶点的垂直距离，该距离定义为混凝土拌合物的坍落度，以mm为单位，结果精确至1mm，结果修约至5mm。

（6）对坍落的拌合物做进一步的观察，用捣棒轻轻敲击拌合物，如在敲击过程中坍落的混凝土体渐渐下沉，表示粘聚性较好；如敲击时混凝土体突然折断，或崩解、石子散落，则说明混凝土粘聚性差。（7）观察根据整个实验过程中是否有水从拌合物中析出，如砼体的底部少有水分析出，砼拌合物表面也无沁水现象，则说明砼的保水性较好；否则如果底部明显有水分流出或砼表面出面出现沁水状况，则表示砼的保水性不好。

沥青针入度试验步骤：

（1）将试样注入盛样皿中，试样高度应超过预计针入度值10mm。盖上盛样皿，以防落入灰尘。盛有试样的盛样皿在15-30℃室温冷却1-1.5h（小盛样皿）、1.5-2h（大盛样皿）或2-2.5h（特殊盛样皿）后移入保持规定实验温度加减0.1℃的恒温水槽中1-1.5h（小盛样皿）、1.5-2h（大盛样皿）或2-2.5h（特殊盛样皿）。调整沉入度使之水平。检查针连杆和导轨，以确认无水和其他外来物，无明显摩擦。用三氯乙烯或其他溶剂清洗标准针，并擦干。将标准针插入针连杆，用螺丝固紧。按试验田间，加上砝码。

（2）将盛有试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上，慢慢放下针连杆，用适当位置的反光镜中或灯光反射观察，使针尖恰好于试样表面接触。拉下刻度盘的拉杆，使之与针连杆顶端轻轻接触，调节刻度盘或深度指示器的指针指示为零。开动秒盘，当秒表指针正指向5s的瞬间，用手紧压针入度仪按钮，使标准针自动下落贯入试样，经规定时间，挺压按钮使针停止移动（采用自动针入度仪时，计时与标准针自动下落贯入试样同时开始，至5s时自动停止。）

（3）压下刻度盘；拉杆与针连杆顶端接触读取刻度盘指针或位移指示器的读数，准确至0.5（0.1m）。同一试样平行试验至少3次，各测试点之间及与盛样皿边缘的距离不应少于10mm。没icshiyan后应将盛样皿的平底玻璃皿放入恒温水槽使平底玻璃皿中的水温保持试验温度，每次实验应换一根干净标准针或将标准针取下用蘸有三氯乙烯溶剂的棉花或布擦净。再用干棉花或布擦干。(4)测定针入度指数PI时，按同样的方法分别在15℃、25℃、30℃、（或5℃）3个温度条件下分别测定沥青的针入度。

软化点试验步骤：

（1）将装有试样的式样环连同式样底板置于5℃加减0.5℃水的恒温水槽中至少15min；同时将金属支架、钢球、钢球定位环亦置于相同水槽中。（2）烧杯内注入新煮弗并冷却至5℃的蒸馏水，水面略低于立杆上的深度标记。（3）从恒温水槽取出的盛有试样的试样环放置在支架中层板的圆孔中，套上定位环；然后将整个环架放入烧杯中，调整水面至深度标记，并保持室温5℃加减0.5℃。环架上任何部分不得附有气泡。将0℃-80℃的温度计由上层板中心孔垂直插入，使端部测温头底部与试样环下面齐平。（4）将盛有水和环架的烧杯置放移至放有石棉网的加热炉具上，然后将钢球放在定位环中间的试样中央，立即开动振荡搅拌器，使水微微振荡，并开始加热，使杯中水温在3min内调节至维持每分钟上升5℃加减0.5℃。在加热过程中，应记录每分钟上升的温度值。如温度上升速度超出此范围时，则试验应重做。（5）试验受热软化逐渐开始下坠，至与下层底板表面接触时，立即读取温度准确至5℃。

沥青延度试验步骤：

（1）将隔离剂拌合均匀，涂于清洁干燥的试模底板和两个侧模的内侧表面，并将试模在试模底板上装妥。（2）将准备好的沥青试样仔细自试模的一端向另一端往返数次缓缓注入模中，最后略高出试模，灌模时应注意勿使气泡混入。试件在室温中冷却30-40min，然后置于规定试验温度加减0.1℃的恒温水槽中，保持30min后取出，用热刮刀除高出试模的沥青，使沥青面与试模面齐平。沥青的刮法应自试模的中间刮向两端，且表面应刮平滑。将试模连同底板再侵入规定试验温度的水槽中1-1.5h。（3）检查延度仪延伸速度是否符合规定的要求，然后移动滑板使其指针正对直尺的零点。将延度仪注水，并保温达试验温度加减0.5℃。将保温后的试件连同底板移入延度uyid水槽中，然后将盛有试样的始末自玻璃板或不锈钢板上取下，将试模两端的孔分别套在滑板及槽端固定板的金属柱上，并取下侧模。水面距试件表面应不小于25mm。（4）开动延度仪，并注意观察试样的延伸情况。此时应注意，在试验过程中，水温应始终保持在试验温度规定规范范围内，且仪器不得有振动，水面不得有晃动，当水槽采用循环水时，应暂时中断循环，停止水流。在试验中，如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底时则应在水中加入酒精或食盐，调整水的密度与沥青试样的密度相近后，重新试验。（5）试件拉断时，读取指针标尺上的读书，以cm表示，在正常情况下，试件延伸时应城锥尖状，拉断时实际断面接近于零。如不能得到这种结果，则应在报告中注明，。

沥青含蜡量试验步骤及方法概要：(1)裂解分馏，方法概要为：①沥青样50g；②在550℃温度下裂解，速度以沥青无飞溅为度；③25分钟内完成裂解；（2）脱蜡，方法概要为：①取3个不同质量的油分样；②按1：1比例加25mL已醚和25m L乙醇，（先用10mL乙醚将油分溶解，倾入冷却瓶中，再用15mL将三角瓶洗净倾入，最后加入25mL乙醇）；③将冷却瓶装入仪器的冷却液箱中，在-20℃温度下冷却1小时；④过滤、常压过滤30分钟后，真空吸滤至蜡完全脱出。（3）回收蜡，方法概要为：①将冷却过滤装置的废液瓶换为吸滤瓶；②用100mL热石油醚分三次将结晶蜡溶解过滤入吸滤瓶；③用蒸馏法回收石油醚；④将吸滤瓶在105℃真空干燥1小时，冷却称重。

简述沥青用量的变化对沥青马歇尔试验结果有何影响

a、对稳定度的影响：随着沥青用量的增加，马歇尔稳定度值增加，达到峰值后再增加沥青用量稳定度趋于下降。b、对流值的影响：随着沥青用量的增加，混合料的流值也增加，开始增加较平缓，当沥青用量增加到一定程度时，流值增加幅度加大。

c、对空隙率的影响：随着沥青用量增加，由于被沥青填充的矿料间隙的减小，混合料的剩余空隙率也随之减小，这种减小开始幅度较大，最终趋于平缓。d、对饱和度的影响：随着沥青用量的增加，矿料间隙率的减小，沥青体积百分率的增加，混合料的饱和度也趋于增加，但到一定程度趋于平缓。

简述影响砼抗压强度的主要因素：a、灰水比、水泥强度及骨料种类的影响，用下式说明：              fcu,0=AfcecW−B

从材料质量看混凝土强度主要受水泥强度的影响，水泥强度高，混凝土强度高，从材料组成比例看混凝土强度主要取决于灰水比，灰水比大强度高，对碎石和砾石A、B取值不同，因此骨料品种也影响混凝土强度。采用碎石混凝土强度高。

b、养生条件影响：（1）温度高，强度高。反之亦然；                （2）湿度大，强度高。反之亦然；（3）令期长，强度高。反之亦然；c、试验条件：（1）试件尺寸及形状：尺寸大强度低，高径比为2时，圆柱试件强度低于立方体强度；（2）试件干湿状况：试件干强度高，湿则低；（3）加载速度：速度快强度高，慢则低。在沥青路面施工中，通过降低压实温度和减少变数来提高平整度的做法是否可取，为什么？不可取。因这样做的结果只能使路面未达到应有的压实度、应有的结构和强度，通车后会引发一系列问题。①由于压实不足，通车后行车荷载作用会使路面压实度迅速增加，但因受车辆渠化运行限制及行车的非匀速性，压实度的增加是不均匀的，会产生车辙、推挤等病害。若下层平整度本身也差，整个平整度会很快变差。②由于压实不足，沥青路面的空隙率增大，除沥青易老化外，还增大了路面的透水性，假如下层为沥青碎石和开级配沥青混凝土，会因雨水渗透，殃及基层。

③由于压实不足，混合料未达到预期的嵌挤结构和强度，在车辆荷载作用下，路面将过早出现松散、剥落、坑槽等病害，尤其通车后气温较低时，更易产生病害。

回弹模量检测步骤：（1）用千斤顶来时加载，注视测力环或压力表，至预压0.5KPa，稳压1min，使承载板与土基紧密接触，同时检查百分表的工作情况是否正常，然后放松千斤顶油门卸压，稳压1min，将指标对零或记录初始读数。（2）测定土基的压力-变形曲线。用千斤顶加载采用逐级加载卸载载法，用压力表或测力环控制加载量，何在细雨0.1MPa每级增加0.02MPa左右。为了使加载和计算方面，加载数值可适当调整为整数。每次加载至预定荷载后，稳压1min，立即读计两台弯沉仪百分表数值，然后轻轻放开千斤顶油门卸载至零，待卸载稳压1min，再次读数，麽次卸载后百分表不再对零。当两台弯沉仪百分表读数之差不少于小于平均值的30%时，取平均值。如超过30%，则应重测。当回弹变形值超过1mm，即可停止加载。（3）各级荷载的回弹变形和总变形，按一下方法计算：回弹L=（加载后读数平均值-卸载后读数平均值）*弯沉仪杠杆比 总变形L′=（加载后读数平均值-加载初始前读数平均值）*弯沉仪杠杆比（4）测定汽车总影响量a。最后一次加载卸载循环结束后，取走千斤顶，重新读取百分表初读数，然后将汽车开出10m以外，读取终值数，两只百分表的初、终读数差之平均值乘弯沉仪杠杆比即为总质量亮a。（5）在试验点下取样，测定材料含水量。计算：（1）各级压力的回弹变形加上该级的影响量后，则为计算鬼谈变形值。影响量计算ai=