2011年6月检测考试真题

一、检测员

材料：    简单题

1、土的界限含水率有哪些？它们各自的含义是什么？

2、已知混凝土各材料配比（kg/m3）是C：W：S：G=350 :168 :640 :1280 ，试拌测得拌合物的密度是2.3kg/L，当工地现场砂石含水率分别是5%和2%时，问拌合0.6m3混凝土各材料用量分别是多少（保留一位小数）

3、简述水泥胶砂强度试件的成型步骤？

4、简述采用容量瓶法测定粗集料表观密度操作步骤？

5、试述当吸水率不大于20%时，沥青马歇尔试件密度的测定方法及计算公式？

公路：简答

1、水泥混凝土试件的养护要求？

2、简述沥青混合料马歇尔稳定度试验试件的制作步骤？

3、简述水泥稳定土的击实试验（甲法）步骤？

4、某二级公路粘性土路基施工中，用人工取土器和环刀控制施工压实度，简述现场测试过程？

5、简述手工铺砂法测定路面构造深度的现场测试步骤？

桥梁： 简答

- 电阻应变片得基本组成和工作原理？

- 简述小直径钢筋（或钢丝）反复弯曲试验的步骤及注意的问题？

- 桩的孔径和垂直度检测常用哪几种方法，简述设备特点？

- 试述混凝土中氯离子含量测定的取样原则和方法？

- 某跨径25m简支T梁桥，单幅桥两车道5片T梁，荷载试验跨中最大挠度计算值为3.0mm，请在下表仪器中选择适合的设备对跨中挠度进行测量，说明理由，并简述所选用仪器使用安装时应注意的问题。

| 序号 | 仪器名称 | 分辨率 | 量程 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通水准仪 | 5mm | / | 1把水准尺 |
| 2 | 千分表 | 0.001mm | 1～3mm | 5只 |
| 3 | 挠度计 | 0.1mm | 2cm | 5只以上 |
| 4 | 连通管测量系统 | 0.5mm | 10cm | 5点以上 |

其他题目还考了：

电阻应变片，电阻应变计，盆式橡胶支座荷载试验仪表安装，超声波试验测定完整性、平测法，钻芯法的特点和适用范围，拨出法试验，试验荷载中的裂缝观测，结构整体刚度的主要指标，加速度仪，模数式伸缩装置，弦式应力计，锚具力学性能试验项目，支座力学性能检测，支座储存的环境要求，板式橡胶支座抗剪老化试验，回弹法检测强度测区的选择要求，回弹仪里面构造、能量消耗，影响超声波检测缺陷的主要因素，弹性模量取值的要求，索力测量结果的主要方法，桥梁静载试验的观测项目。

水灰比影响混凝土的（1、坍落度2、耐久性3、强度4、工艺性）

桥梁：
3试述用半功率带宽法计算阻尼比的方法。
4试述用电化学电位方法检测混凝土内部钢筋腐蚀的原理
5简述基桩竖向静力荷载试验室，加荷载的方式和注意的问题。

公路隧道：简答题

1、隧道塌方处理方法？

2、激光断面仪测量开挖断面原理及步骤？

3、隧道开挖遇到溶洞、煤层、挖空层、塌方的征兆。

水运材料：简答题

1、题目提供一份水泥的试验原始记录表，从表中找出错误的地方，更正，说出原因？

2、土工布的取样？

3、简述钢筋在硬化砂浆中阳极极化试验步骤？（材料书上第282页）

4、简述砂中氯离子含量试验步骤？

5、在哪本交通部颁发的规范里有具体的砼抗氯离子渗透性标准方法？请写出该方法的适用范围和试件测试前的真空饱水步骤  （材料书上第283页）

1、土工织物伸长率一般指（  ）伸长率？a最大力值对应  b断裂时对应  c屈服时对应     d破坏时对应

2、土工膜抗拉强度的单位是：akN   b kN/m3  ckN/m2  dkN/m

3、使用贯入阻力测定仪测定外加剂凝结时间表，初凝时间截面积（）终凝（）？a50mm2,30mm2  b100mm2,20mm2  c80mm2,50mm2  d80mm2,30mm2

4、水泥试验室工作期间每天记录养护箱温度，湿度（）小时/次，自动控制的减至一次记录（）次。

5、钢筋抗拉强度的应变速率为不超过（）a0.025/s  b0.008/s  c0.025  d0.08

6、Q235屈服强度为（）MPa  a215   b235   c375   d410

7、钢筋试验结果评定（）a3根  强度平均值   b2根  强度平均值  c加倍取样后屈服强度，抗卡强度，伸长率不合格，判定不合格   d直到加倍取样合格为止

8、大于30抗冻要求，用硫酸盐检验，经（）次浸泡后循环损失率不应大于8%     a3   b4    c5    d6

其他题目还考了：

防水，土工布，减水剂，外加剂，钢筋取样，但是砂石没有出题。

水运结构：（广东）

1、给了3个混凝土抗压强度，问计算的抗压强度值是否正确
2、混凝土试块轴心抗压强度实验步骤
3、超声－回弹仪操作步骤

二、检测工程师

检测师（公共基础）
1、下列属于标准物质的是（）
A 灌砂法用测压实度用的标准砂
B 水泥负压筛析仪用的标准粉
C 石灰含量用的盐酸溶液

1、《计量法》规定，计量检定员必须符合（）
A、经县级以上计量行政部门考核合格
B、经县级以上计量行政部门授权
C、取得资格证书
D、经县级以上计量行政部门批准。

材料问答题：（广东、）

1普通土的击实法与无机结合料稳定土击实法有什么不同？

2.给出一组水泥胶砂抗压强度跟抗折强度，判断计算对错，该水泥是否合格

3.给出马歇尔试件的空气中质量，水重中，表干重，理论相对密度，动稳定度，残留稳定度，问，1.计算试件密度，2计算空隙率，3判断高温性能和浸水耐久性，

4

5矿料的级配有哪些类型?每种类型的各自特点是什么?

1 影响水泥矫砂的强度及养护应注意的因素
2 分析一组混凝土强度是不是 合格

3设计水泥混凝土配合比需要的参数

4 一份缓凝高效减水剂报告的错误及改正

5 回答水运有基本规范对细集料的质量要求,并结合最新的一本具体说明对细集料的技术要求

公路：

1．简述水泥混凝土配合比的过程。
2。简述半刚性基层透层油渗深度检测的准备、测试与计算过程？
3。根据沥青混合料配合比设计，确定了沥青混合料配合比中的最佳沥青用量，检查其路用性能，抗车辙和水稳定性试验结果均不符合要求，其他性能符合要求，分析其原因及纠正措施？
4。简述用3.6m贝克曼梁弯沉仪支点变形修正测试道路弯沉的试验方法。
5。有一组石灰稳定料设计强度为0.7MPa，其余测定值为0.74、0.68、0.72、0.76、0.72、0.70（保证率为1.645）问该组石灰稳定料是否满足要求？

桥梁：

1、振弦式应力计原理、说明为什么在桥梁检测中适用
2、锚具静载试验计算，给出一组数据计算总应变、锚具效率系数；根据标准傎进行判断
3、半电池电位法原理，钢筋锈蚀应用
4、半功率带宽法求阻尼
5、简述基桩竖向静力荷载试验时，加卸的方式和注意问题？

交安检测师：

- 监督抽样检验的分类，依据是什么国家标准，抽样检验的一般流程？
2，计算镀锌板的附着量，镀锌厚度，前面还要对数据进行评判？
3，管道拉伸试验的方法，当延伸量超过最大行程时怎么处理试验数据..？
4，怎么试验路面用玻璃珠上午折射率？
5，根据交通安全工程各分项工程的得分，计算分部工程的得分？

水运材料：

1、水运工程细骨料试验依据什么规范？最新水运工程规范对细骨料的技术要求有哪些具体要求？

2、水运工程砼时间强度的评定？

3、水泥胶砂强度试验在成型后及破型前得操作步骤，期间对强度产生影响的因素有哪些？（设备安装完好）

4、题目提供了一份外加剂试验报告“高效减水剂（缓凝性）”，请报告中找出错误地方，并更正。

5、海水环境中，砼配合比设计需要掌握哪些参数？

水运结构：

1、混凝土构件采用取芯法试验，芯样直径80mm，高度70mm，其中一个芯样含有6mm的钢筋，其中一个芯样含有12mm的钢筋，题目还提供了三个芯样的强度，求出了强度代表值。分析求解强度代表值试验中，有什么错误的地方？ P23页

2、超声回弹综合法推定强度的步骤？P20页

3、题目提供了水平静载试验的例子，找出试验操作错误的地方。主要考荷载试验的过程。

4、混凝土轴心抗压强度的步骤及试验结果数据的分析？

5、题目提供了一个求桩12米以下的侧摩阻力和桩端阻力的例子，有四种方法，哪些正确，哪些错误？1、挖土挖到桩的12米处，然后再做抗压荷载试验求得；2、测出桩顶到12米深度这段桩的侧摩阻力，再用极限抗压荷载减去这个侧摩阻力从而得到12米以下的侧摩阻力和桩端阻力；3、4、忘记了