气瓶的安全控制要点：一般不小于 10m；

􀂋氧气瓶和乙炔瓶在室温下，满瓶之间安全距离 5m；距点火源之间距离10m

较大事故，是指造成3 人以上10 人以下死亡，或者10 以上50 人以下重伤，或者1000万元以上5000 万元以下直接经济损失

一般事故，是指造成3 人以下死亡，或者10 以下重伤，或者1000 万元以下直接经济

木材场两侧应有6m 宽通道，端头处应有12m×12m 回车场，

消防车道不小于4m，载重车转弯半径不宜小于15m。

隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于36V潮湿和易触及带点体场所的照明，电源电压不得大于 24V；

特别潮湿场所，导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V；

室内非埋地明薄主干线距离地面高度不得小于2.5m；

管线穿路处要套以铁管，并埋入地下0.6m 处，以防重压；

消火栓间距不大于120m；距拟建房屋不小于5m，不大于25m，距路边不大于2m。

危险物品的距离不得少于10m，危险物品与易燃易爆物品距离不得少于3m。

乙炔发生器的氧气瓶存放间距不得小于 2m，使用时距离不得小于5m。

易燃露天仓库四周内，应有宽度不小于6m 的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物

有明火的生产辅助区和生活用房与易燃堆垛之间，至少应保持30m 防火间距

网架结构，其优点是：空间受力体系，杆件主要承受轴向力，受力合理。网架的高度主要

取决于跨度，腹杆以45º为宜。网架的高度与跨度之比一般为1/15 左右。

平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯阶净高不应小于2.20m。室

内扶梯高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。扶手高度不应小于1.05m。

散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定，宜为

600~1000mm；当采取无组织排水时，散水的宽度可按檐口线出200~300mm。

水平防潮层的位置：做在墙体内，高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内

地坪（±0.000）以下60mm 处。

吊点距主龙骨端部的距离不应大于3000mm。龙骨在短向跨度上应起拱，起拱高度为跨度的1/200。

混泥土或抹灰基层含水率不得大于 8%；木材基层含水率不得大于12%。

混泥土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于 8%；

涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%。

水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在 5~35℃之间。

低碳钢（含碳量小于25%）、中碳钢（含碳量0.25%~0.6%）和高碳钢（含碳量大于0.6%）

混泥土一般以水泥强度等级为混泥土强度等级的1.5~2.0 倍为宜。

细骨料：粒径在4.75mm 以下的骨料称为细骨料，在普通混泥土中指的是砂。

粗骨料：粒径大于5mm 的骨料称为粗骨料。普通混泥土常用的粗骨料碎石和卵石

陶瓷卫生产品根据材质分为瓷质卫生陶瓷（吸水率要求不大于0.5%）和陶质卫生陶瓷（吸

水率大于或等于8.0%，小于15.0%）。

陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率，它直接影响到洁具的清洗性和耐污性。普通卫生陶瓷吸水率在 1%以下，高档卫生陶瓷吸水率要求不大于0.5%。

E₁类的甲醛释放量≤0.12mg/m³，采用气候法测试。

在地下水位以下挖土，应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降至坑底以下50cm

钢钎的打入分为人工和机械两种。锤举高度一般为50cm。

利用机械动力拉起穿心锤，使其自由下落，锤距为50cm。

高层建筑筏形基础长度超过 40m 时，宜设置贯通的后浇施工缝（后浇带）。后浇带宽不宜小于80cm，在后浇带施工缝处，钢筋必须贯通。

基础中纵向受力得钢筋的混泥土保护层厚度应按设计要求，且应不小于40mm，当无垫层

时，不应小于70mm。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处，不宜设置两个或两个以上接头。若采用绑扎搭接接头，长度为1.3 倍搭接长度。

大体积混泥土应进行保温保湿养护。保湿养护的时间不得少于 14d。

混泥土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50℃。

10. 混泥土浇筑体的里表温度差（不含混泥土收缩的当量温度）不宜大于 25℃。

11. 降低拌合水温度（拌合水中加入冰屑或用地下水）；骨料用水冲洗降温，避免暴晒等。

12. 大体积混泥土施工所用水泥其 3d 的水化热不宜大于240KJ/Kg，7d 的水化热不宜大于

270KJ/Kg。

13. 超大体积混泥土应选用留置变形缝，后浇带或采取跳仓法施工控制结构不出现有害裂缝。

14. 大体积混泥土浇筑宜采用二次振捣工艺，浇筑面应及时进行二次抹压处理，减少表面收

缩裂缝。混泥土浇筑易从低处开始，沿长边方向自一端向另一段进行。

构造柱不可单独设置，但应伸入室外地面下500mm 或锚入浅于500mm 的基础圈梁内。

墙钢筋绑扎，墙(包括水塔壁、烟囱筒身等)的垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径<=12mm)或6m

(直径>12mm)或层高加搭接长度，水平钢筋每段长度不宜超过8m，以利绑扎。

钢筋的弯钩应朝向混泥土内。混泥土自高处倾落的自由高度，不宜超过 2m。

拱和高度大于1m 时的梁等结构，可单独浇筑混泥土；

后浇带通常根据设计要求留设，并保留一段时间(若设计无要求，则至少保留28d)后

再浇筑，将结构连成整体。填充后浇带，可采用微膨胀混泥土、强度等级比原结构强度提

高一级，并保持至少 15d 的润湿养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h 和4h 内使用完毕；工期间最高气

温超过30 摄氏度时，应分别在拌成后2h 和3h 内使用完毕。

4、砌筑方法当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm，施工期间气温超过30 摄氏度时，铺浆长度不得超过500mm。5、砖墙灰缝宽度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mm；

6、砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%；垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透

明缝、瞎缝和假缝。

7、在砖墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽不应超过1m。砖墙每日砌筑高度不应超过 1.8m;雨天施工不宜超过1.2m。

11、混泥土小型空心砌筑体工程龄期不足 28d 及表面有浮水的小砌块不得施工。

型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C30。

防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。

平屋面采用结构找坡度不应小于3%，采用材料找坡

宜为2%；天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200mm。基层与突出

屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的铰接处和基层的转角处，找平层均

应做成圆弧形。胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度小于70mm。采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，期间距离不应小于幅宽的1/3.

8、刚性防水屋面应采用结构找坡，坡度宜为2%~3%。刚性防水层内严禁埋设管线；

9、防水层高度，地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返250mm 以上；有淋浴设施的

厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.8m，并与楼地面防水层交圈。

水泥：抹灰用的水泥其强度等级不应小于32.5MPa

混泥土表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1 水泥沙浆(加适量胶粘剂)；加气混泥土表

面在润湿后，边刷界面剂边抹强度不小于M5 的水泥混合砂浆。表面凹凸明显的部位应事

先踢平或用1：3 水泥砂浆补平，抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工；

设置分格缝，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不小于10mm。

灌浆：把配合比为1：2.5 水泥砂浆放入半截大桶加水调成粥状，用铁簸箕舀浆徐徐倒入，

第一层浇灌高度为150mm，不能超过石板高度的1/3；第一层浇灌很重要，因要锚固石板的下口铜丝又要固定饰面板，所以要轻轻操作，防止碰撞和猛灌。

5、轻质隔墙的分类，轻质隔墙主要有：骨架隔墙、板材隔墙、玻璃隔墙。

6、自供螺钉的间距为：沿板周边应不大于200mm；板材中间部分应补大于300mm、双层石

膏板内层板钉距板边400mm，板中600mm；自供螺钉与石膏板边缘的距离应为10~15mm。

自供螺钉进入轻钢龙骨内的长度，以不小于10mm 为宜。

7、砌筑时，将上层玻璃砖压在下层玻璃上、同时使玻璃砖的中间槽卡在定位架上，两层玻璃

砖的间距为5~10mm，每砌筑完一层后，用湿布将玻璃砖面上沾着的水泥浆檫去。

8、玻璃砖墙宜以1500mm 高为一个施工段，待下部施工段胶结料达到设计强度后再进行上部

施工。当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。主龙骨应从吊顶中心向两边分，间距不大于1000mm，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定间距900~1000mm。

7、采用膨胀剂螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用φ6 的吊杆，

如果大于1000mm，应采用φ8 的吊杆，如果吊杆长度大于1500mm，还应在吊杆上设置反向支撑。

上人的吊顶，吊杆长度小于等于1000mm，可以采用φ8 的吊杆，

如果大于1000mm，测应采用φ10 的吊杆，如果吊杆长度大于1500mm，同样应在吊杆上设置反向支撑。

8、安装主龙骨，跨度大于15m 以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m 加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。9、安装次龙骨，次龙骨应紧贴主龙骨安装，次龙骨间距300~600mm。用T 形镀锌铁片连接

件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在L 形边龙骨的水平翼缘上。

10、纸面石膏板安装

􀂋 纸面石膏板的长边(既包封边)应沿纵向次龙骨铺设；

自攻螺钉与纸面石膏板边的距离，用面纸包封的板边以 10~15mm 为宜，切割的板边以15~20mm 为宜；

􀂋 钉安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在一根龙骨上；

􀂋 纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边进行固定，不得多点同时作业；

􀂋 螺钉钉头宜略埋入板面，但不得损坏纸面，钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。

当大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得小于7d；

2、养护：当砖面层铺贴完24h 内应进行养护，养护时间不得小于7d；

铺竹、木地板：从墙的一边开始铺钉企口竹地板，靠墙的一块板应离开墙面10mm 左右，以后逐块排紧。钉法采用斜钉，竹地板面层的接头应按设计要求留置，铺竹地板时应从房间内退着往外铺设；

锚板宜采用 Q235B 级钢，锚筋应采用HPB235(光圆)钢筋，HRB335 或HRB400 级(带肋)热轧钢筋。

􀂋 直锚筋与锚板应采用 T 形焊。

为保证预埋件与主体结构连接的可靠性，连接部位的主体结构混泥土强度等级不应低于

20℃；每个连接点不应少于2 个锚栓

9、锚栓直径应通过承载力计算确定，并不应小于10mm。

玻璃面板和铝框清洁后应在 1h 内注胶；注胶前再度污染时，应重新清洁；

板块的养护：板块在打注硅酮结构密封胶后，应在温度 20℃、湿度50%以上的干净

室内养护。单组分硅酮结构密封胶靠吸收空气中的水分而固化，固化时间一般需要14~21d

；双组分硅酮结构密封胶一般需要7~10d

为了防止偶然因素的影响而使连接破坏，每个连接部位的受力螺栓，至少需要布置2个。

螺栓直径不宜小于10mm

隐框玻璃幕墙玻璃板块安装完成后，应按照规范要求对“隐框玻璃板块固定”项目进行隐蔽工程验收，固定点的间隔不宜大于300mm，不得采用自攻螺钉固定玻璃板块

19、幕墙开启窗的开启角度不宜大于 30º，开启距离不宜大于300mm，开启扇周边缝隙宜

采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶或硅橡胶密封条制品密封。

20、全玻璃墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙；

21、全玻璃幕墙面板玻璃厚度不宜小于 10mm；夹层玻璃单片厚度不应小于8mm；玻璃肋

截面厚度不应小于12mm，截面高度不应小于100mm；

石材幕墙的石板，厚度不应小于 25mm；

建筑高度大于等于 24m 时，幕墙保温材料的燃烧性能应为A 级。

水性涂涂饰工程施工的环境温度应在5~35℃之间，并注意通风换气和防尘。其中新抹的

砂浆常温要求7d 以后，现浇混泥土常温要求28d 以后，方可涂饰建筑涂料

当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置

防护网；在距离地面约3m 高处，应设置挑出宽度不小于6m 的水平防护网。

1、主控项目取样与试件留置应符合下列规范

􀂋 每拌制 100 盘且不超过100m²的同配合比的混泥土，取样不得少于一次；

􀂋 每工作班拌制的同一配合比的混泥土不足 100 盘时，取样不得少于一次；

􀂋 当一次连续浇筑超过 1000m³时，同一配合比的混泥土每200m³取样不得少于一次；

􀂋 每一楼层、同一配合比的混泥土，取样不得少于一次；

􀂋 每次取样应少于留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定；

后浇带应在其两侧混泥土龄期达到42d 后在施工；

后浇带应在用补偿收缩混泥土，其强度等级不得低于两侧混泥土；

后浇带混泥土养护时间不得少于28d

易燃露天仓库四周内，应有宽度不小于6m 的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。

4、有明火的生产辅助区和生活用房与易燃堆垛之间，至少应保持30m 防火间距。有飞烟的

烟囱应布置在仓库的下风带。

1．特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者l00人以上重伤，或者l亿元以上直接经济损失的事故；

2．重大事故，是指造成l0人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故；3．较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（牢记3—9人、10—49人）

4．一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重伤，或者l00万元以上l000万元以下直接经济损失的事故。

工程质量问题常见的成因(P231)

1．倾倒事故(1)由于地基不均匀沉降或受到较大的外力而造成的建筑物或构筑物倾斜或倒塌。

(2)在砌筑过程中墙体失稳、倾倒。(3)施工荷载超重，造成楼盖或墙体局部倒塌的情形。

2．边坡支护事故(1)设计方案不合理、基坑降水措施不到位、土方开挖程序不合理等。

(2)由于边坡顶部承载力过重，边坡锚杆深度不够或预应力张力不到位，孔内水泥灌浆不饱满、边坡监测不到位等造成的边坡塌陷。

预制桩桩身断裂原因1）桩身弯曲过大，桩尖偏离轴线大；

2）桩入土后遇到大块坚硬障碍物，把桩尖挤向一侧；3）稳桩不垂直；4）相邻两节桩不在同一轴线上；

5）预制桩的混凝土强度不足或者已经产生了裂纹未发现。

三、混凝土强度不够（包括混凝土开裂、麻面等问题）原因

1）原材料问题；2）配合比；3）投料搅拌及运输；4）浇筑及振捣；5）养护

墙体因地基不均匀沉降引起的裂缝防治P2391）加强基础的钎探工作；2）合理设置沉降缝；3）提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度；4）宽大窗口下部应设混凝土梁。

暗配的导管，保护层厚度大于15mm；电源线及插座与电视线及插座的水平距离不应小于500mm。

安全专项施工方案应由施工企业专业工程技术人员编制，由施工企业技术部门的专业工程技术人员及监理单位专业监理工程师审核，审核合格，由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师审批后执行。

查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护、查设备设施、查教育培训、查操作行为、查劳动防护用品使用和查伤亡事故处理等为主要内容。

安全检查的主要形式定期检查、经常性检查、季节性检查、节假日前后检查、开工、复工检查、专业性检查、设备设施检查。