## 第二讲  工程材料

一、内容提要

水泥质量检验评定方法及使用范围

建筑钢材种类及钢筋原材质量检验评定方法

骨料种类和质量检验方法

混凝土配合比确定程序及无损检测方法

混凝土质量评定方法

二、重点、难点

水泥质量检验评定方法及使用范围

1C412000  工程材料

1C412010  水泥质量检验评定方法及使用范围

1C412011  熟悉水泥品种

熟悉不同水泥的代号，如P.S等。

一、普通水泥

二、特种水泥

1C412012  熟悉水泥质量检验评定方法

熟悉水泥进场检验的规定、试验项目和合格水泥、不合格水泥及废品的规定。

一、水泥进场检验规定

二、水泥试验项目

三、水泥试验结果评定方法

1C412013  熟悉水泥使用范围

熟悉常用水泥的使用范围（表1C412013）。

一、选用水泥基本原则

二、一般情况下常用水泥的推荐使用范围

三、特种水泥推荐使用范围

1C412020  建筑钢材种类及钢筋原材质量检验评定方法

1C412021  熟悉建筑钢材的种类

掌握不同种类钢筋的代号。

1C412022  熟悉钢筋原材料质量检验评定方法

理解钢筋质量检验评定方法及代表批量。

一、钢筋原材料进场检验验收批

二、钢筋原材料进场检验项目

三、钢筋原材料质量评定办法

1C412030  骨料种类和质量检验方法

1C412031  了解骨料种类

分类标准：5mm；砂按细度模数分类的依据。

一、细骨料种类

二、粗骨料种类

1C412032  了解骨料质量检验方法

型式检验与常规检验的内容。

一、细骨料形式检验和常规检验的要求

二、细骨料有害物质的种类及对含泥量、泥块含量的技术要求

三、粗骨料形式检验和常规检验的要求

四、粗骨料中有害物质、含泥量、泥块含量和针片状颗粒的技术要求

五、粗骨料强度检验方法

1C412040  混凝土配合比确定程序及无损检测方法

1C412041  熟悉混凝土配合比确定程序

混凝土理论配合比的概念，其试配的依据是设计的混凝土强度等级、耐久性能、选定的原材料质量检验以及混凝土施工工艺对和易性、凝结时间等混凝土拌合物的技术性能要求。

混凝土施工配合比，根据施工现场的砂石的含水率，将理论配合比换算成施工配合比。

一、混凝土理论配合比的确定

二、混凝土施工配合比的确定

1C412042  熟悉混凝土无损检测方法

混凝土进行无损检测的条件(多选题)

各种无损检测的优缺点及应用范围

一、结构混凝土无损检测的条件

二、结构混凝土检测方法即特点

1C412050  混凝土质量评定方法

本部分内容多，易出题。掌握影响新拌混凝土质量的主要因素;影响硬化混凝土质量的主要因素。

1C412051  熟悉影响混凝土质量的因素

一、影响新拌混凝土质量的主要因素

二、影响硬化混凝土质量的主要因素

1C412052  熟悉混凝土强度等级评定方法

重点掌握取样方法和取样频率的规定，其中的几个数字要作为常识记住。

一、混凝土强度试件取样方法

二、混凝土强度等级评定方法

典型例题

机制砂可由（）加工而成。

A．泥岩   B．页岩   C．花岗岩   D．千枚岩

混凝土的和易性主要包括流动性、黏聚性、保水性和（）。

A．泌水性   B．水硬性  C．水密性  D．离散性

混凝土硬化过程中，在一定范围内（），混凝土强度越高。

A．养护温度越高  B．砂子粒径越大  C．骨料弹性模量越大  D．水灰比越小

钢筋质量检验时，若伸长率、（）和冷弯试验中有一个项目不合格，应取双倍数量对该项目复检。

A．弹性模量 B．抗剪强度  C．屈服强度 D．极限抗拉强度 E．剪切模量

细骨料型式检验的内容包括外观、（ ）等。
A．有害物、碱含量B．坚固性、筛分析C．硫酸盐、轻物质D．含泥量、有机物

水泥试验项目包括细度、标准稠度用水量、凝结时间及（ ）。
A.安定性     B.水灰比   C.级配   D.胶砂强度   E.净浆强度

预应力钢丝的进场检验项目包括外观检查、拉力（含伸长率）、松弛性能和（　）试验。

A．冷弯　　B．反复弯曲　　C．抗压强度　　D．抗剪强度

在混凝土无损检测方法中，用于桩基检测的常规方法为（　）。

A．回弹法　　B．拔出法　　C．小应变法　　D．地质雷达法

混凝土的和易性主要包括（　）。

A．流动性　　B．黏聚性　　C．保水性　　D．泌水性E．坍落度

预应力钢绞线原材料进场检验中，要求每批钢绞线应由同一牌号、同一规格、同一交货状态的钢绞线组成，重量上限为(    )。

A．30t    B．40t   C．50t   D．60t

强度大于C30的混凝土中，要求粗骨料中含泥量不大于1％，含泥量按(    )的重量计量。

A．水泥   B．混凝土   C．砂子   D．石子

影响混凝土黏聚性的主要因素是(    )。

A．混凝土单方用水量   B．混凝土含砂率   C．水泥品种   D．粗、细骨料的级配

硬化混凝土的干缩与徐变主要受（  ）的影响。

A．水泥的品种与水泥用量                     B.粗骨料及细骨料的级配

C．水泥品种及外加剂的种类                   D.混凝土灰砂比

钢筋原材料质量评定方法中：热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的极限拉伸强度、屈服强度、伸长率、冷弯试验（  ）。

A．当有一个项目不合格时，再取一批对该项目复检，当仍有1根不合格时，则该批钢筋应判为不合格

B．当有一个项目不合格时，再取双倍数量对该项目复检，当仍有1根不合格时，则该批钢筋应判为不合格

C．当有一个项目不合格时，再取三倍数量对该项目复检，当仍有1根不合格时，则该批钢筋应判为不合格

D．当有一个项目不合格时，再取双倍数量对该项目复检，当仍有相同数量以上根不合格时，则该批钢筋应判为不合格

混凝土强度试件，当采用非标准试件时，边长100mm的立方体试件的折算系数为（  ）。

A．0.95      B．1.05    C．0.9      D．1.10

下列属于热轧圆盘条，热轧光圆钢筋，热轧带肋钢筋和余热处理钢筋原材料进场检验项目有（  ）。

A．外观检验                            B．极限抗拉强度

C．屈服强度                            D．松弛性能

E．冷弯试验

下列属于水泥试验项目的是（  ）。

A．标准稠度用水量                            B．抗冻性

C．凝结时间                                  D．细度

E．抗渗性

对于连续使用同一产地( )年的粗骨料应作型式检验，对选定的粗骨料按批做常规检验，以同一场地连续进场不超过(   )m3为1批。

A．一 、200 　　B．一 、400 　　C．两、 200 　　D．两、 400

混凝土的和易性主要包括流动性、黏聚性、保水性和(    )。

A．泌水性 　　B．水硬性 　　C．水密性 　　D．离散性

混凝土的抗压强度以边长为(   )mm的立方体为标准试件测得的。

A．100 　　B．150 　　C．200 　　D．250

练习题

一、单项选择题

1. 不掺加任何混合材料的纯熟料水泥称为( 　)。

A. Ⅰ型硅酸盐水泥

B. Ⅱ型硅酸盐水泥

C. 普通硅酸盐水泥

D. 特种水泥

2.水泥试验结果评定中，废品水泥是指(　)不符合标准的水泥。

A. 细度、终凝时间任何一项

B. 氧化镁、三氧化硫

C. 标志

D.强度

3. 在干燥环境下，不得使用( 　)。

A. 普通水泥

B. 火山灰水泥

C. 硅酸盐水泥

D. 矿渣水泥

4.下列水泥中属于特种水泥的有( 　)。

A. 硅酸盐水泥

B. 普通硅酸盐水泥

C. 矿渣水泥

D. 大坝水泥

5. 钢绞线质量评定方法中，每批从( 　)做拉力试验，包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率。

A. 1盘中截取2根

B. 2盘中截取2根

C. 3盘中截取3根

D. 4盘中截取6根

6. 对于选定的细骨料应按批做常规检验，以同一产地连续进场不超过(　)为1批。

A. 200立方米（或300t）

B. 300立方米（或500t）

C. 400立方米（或600t）

D. 500立方米（或800t）

7. 粒径小于0.08mm的岩屑、淤泥与粘土称为( 　)。

A. 砂

B. 泥

C. 泥块

D. 碎石

8.石子颗粒长度大于平均粒径的(　)的颗粒称为针状颗粒。

A. 2.0倍

B. 2.4倍

C. 3.0倍

D. 3.5倍

9. 混凝土水灰比应根据施工现场的水泥、砂、石等原材料质量，由( 　)确定。

A. 理论配合比强度

B. 设计配制强度

C. 施工配制强度

D. 实际配制强度

10.混凝土无损检测中，主要用于大面积混凝土质量检测的方法是( 　)。

A. 回弹法

B. 拔出法

C. 瞬态激振时域频域分析法

D. 地质雷达

11. 混凝土施工前，应根据施工现场砂石的 ( 　)，将理论配合比换算成施工配合比，并应有施工配料单。

A. 强度

B. 级配

C. 含水率

D. 含泥量

12. 混凝土流动性的主要影响因素是混凝土的 ( 　)。

A. 单方用水量

B. 搅拌时间

C. 运输距离

D. 粗细骨料级配

13. 混凝土保水性的主要影响因素是混凝土的( 　)。

A. 单方用水量

B. 运输方法

C. 水泥品种、用量与细度

D. 含砂率（灰砂比）

14. 混凝土离析的主要影响因素是混凝土的( 　)。

A. 混凝土单方用水量

B. 粗骨料及细骨料的级配

C. 水泥品种及外加剂的种类

D. 混凝土含砂率（灰砂比）

15. 硬化混凝土的强度主要取决于混凝土的 ( 　)。

A. 密度

B. 水灰比

C. 抗腐蚀性

D. 抗冻性

16. 硬化混凝土的干缩与徐变的主要影响因素是 ( 　)。

A. 混凝土单方用水量

B. 水泥品种与水泥用量

C. 骨料弹性模量

D. 混凝土的弹性模量

17. 硬化混凝土抗渗性的主要影响因素是(　)。

A. 混凝土的灰砂比

B. 混凝土的水灰比

C. 骨料级配

D. 水泥品种

18. 硬化混凝土抗冻性的主要影响因素是( 　)。

A. 水泥品种

B. 水灰比

C. 骨料弹性模量

D. 水泥石中气孔含量与孔径分布

19. 当混凝土生产不连续，且一个验收批试件不足10组时，应采用 ( 　)进行评定。

A. 加权平均法

B. 标准差已知的统计方法

C. 非统计方法

D. 专家评估方法

二、多项选择题

20.下列属于水泥试验项目的有( 　)。

A. 标准稠度用水量

B. 抗冻性

C. 凝结时间

D. 细度

E. 抗渗性

21.出现下列( 　)情况的水泥属于不合格。

A. 初凝时间不符合标准

B. 终凝时间不符合标准

C. 细度时间不符合标准

D. 强度低于该强度等级的指标

E. 安定性不符合标准

22. 选用水泥的基本原则有(　)。

A. 按水泥的色泽使用

B. 按构造物功能使用

C. 按构造物所处环境条件选用

D. 按构造物施工工艺需要选用

E. 按水泥的价格选用

23.混凝土冬期施工，配置混凝土用水泥应优先选用(　)。

A.硅酸盐水泥

B. 火山灰质硅酸盐水泥

C. 粉煤灰质硅酸盐水泥

D. 普通硅酸盐水泥

E. 快硬硅酸盐水泥

24. 按细度模数分，细骨料可分为( 　)。

A. 特粗砂

B. 粗砂

C. 中砂

D. 细砂

E. 特细砂

25. 细骨料按形成方式分，天然砂有( 　)。

A. 河砂

B. 海砂

C. 碎砂

D. 山砂

E. 天然石机制砂

26. 细骨料常规检验的内容主要包括（  ）。

A. 有机物

B. 含泥量

C. 细度模数

D. 筛分析

E. 碱活性

27. 砂中有害物质包括( 　)。

A. 硫化物

B. 硫酸盐

C. 云母

D. 石英

E. 轻物质和有机物

28. 细骨料形式检验的内容主要包括( 　)。

A. 外观

B. 坚固性

C. 筛分析

D. 含泥量

E. 有害物质含量

29. 粗骨料中有害物质包括( 　)。

A. 氯化物

B. 硫化物及硫酸盐

C. 云母

D. 轻物质

E. 泥块

30. 下列结构混凝土强度检测方法中，对混凝土有轻微破坏的检测方法包括( 　)。

A. 超声法

B. 回弹法

C. 拔出法

D. 钻芯法

E. 地质雷达法

31. 当出现(　)时，结构混凝土应进行无损检测以确定结构混凝土的强度。

A. 缺乏同条件时间或标准试件数量不足

B. 混凝土养护条件差

C. 试件的抗拉强度不符合标准规定

D. 对试件的抗压强度测试结果有怀疑

E. 因材料、施工不良而发生混凝土质量问题

32. 混凝土的凝结时间主要影响因素有(　)。

A. 水泥品种

B. 单方用水量

C. 外加剂的种类

D. 含砂率

E．水灰比

33. 混凝土强度等级评定方法中统计方法评定包括( 　)。

A. 标准差已知

B. 标准差未知

C. 离散性已知

D. 离散性未知

E. 期望值已知

34. 当采用非标准试件时，混凝土抗压强度应进行折算，以下选项正确的有（  ）。

A. 边长100mm的立方体试件的折算系数为0.95

B. 边长100mm的立方体试件的折算系数为0.90

C. 边长200mm的立方体试件的折算系数为1.10

D. 边长200mm的立方体试件的折算系数为1.05

E. 边长300mm的立方体试件的折算系数为1.00

35. 关于硬化混凝土质量，下列说法正确的是（  ）。

A. 在一定范围内，水灰比越大，混凝土强度越高

B. 水泥用量越大，混凝土收缩与徐变越大

C. 混凝土水灰比越大，硬化混凝土的抗渗性能越大

D. 引入一定数量的均匀细小气孔可以提高混凝土的抗冻性

E. 水泥中C3A含量越高，混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能越差

一、单项选择题

| 1.A | 2.B | 3.B | 4.D | 5.C | 6.C | 7.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.B | 9.C | 10.D | 11.C | 12.A | 13.C | 14.B |
| 15.B | 16.B | 17.B | 18.D | 19.C |  |  |

二、多项选择题

| 20.ACD | 21.AE | 22.BCD | 23.ADE | 24.BCDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.ABD | 26.ABCD | 27.ABCE | 28.ABCE | 29.AB |
| 30.CD | 31.ACDE | 32.AD | 33.AB | 34.AD |
| 35.BDE |  |  |  |  |