1C413040铁路路基支挡结构及施工要求

1C413041熟悉路基支挡结构

一、重力式挡土墙

1．一般地区、浸水地区和地震地区的路堤和路堑，可采用重力式(含衡重式)挡土墙。

2．重力式挡土墙墙身材料可采用石砌体、片石混凝土或混凝土。

3．重力式挡土墙伸缩缝或沉降缝内两侧壁应竖直、平齐无搭叠；缝中防水材料应按设计深度填塞紧密。

4．重力式挡土墙的泄水孔应在砌筑墙身时留置，必须排水畅通，严禁排水孔出现倒坡，并应保证墙背反滤、防渗设施的施工质量。

二、短卸荷板式挡土墙

1．地基强度较大，墙高大于6m，小于等于12m的挡墙可采用短卸荷板式挡土墙。当墙高大于12m时不宜采用。

2．短卸荷板式挡土墙由上、下墙和卸荷板组成，上下墙高度比例一般取4：6，墙身可采用石砌体。当墙高大于10m时应采用片石混凝土或混凝土。其最低强度等级水泥砂浆应为M10；混凝土应为C20。片石材料应采用不易风化的石块，其饱和单轴极限抗压强度不得小于30MPa。受力钢筋直径不应小于12mm。

3．卸荷板制作宜采用就地浇筑。当采用预制时，应在板上预留设置板下竖直短钢筋的钻眼通孔；浇筑混凝土后，必须达到设计强度的80％方可调运安装。

三、悬臂式和扶壁式挡土墙

1．钢筋混凝土悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙，宜在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段采用。装配式的扶壁式挡土墙不宜在不良地质地段或地震动峰值加速度为0．2g级(原八度)以上地区采用。

2．悬臂式挡土墙高度不宜大于6m。当墙高大于4m时，宜在墙面板前加肋。墙顶宽度不应小于0．2m。扶壁式挡土墙高度不宜大于10m。墙顶宽度不应小于0．2m。

3．每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎，宜一次完成混凝土浇筑；浇筑混凝土应按现行铁路混凝土与砌体工程施工规范的有关规定施工。

4．浇筑混凝土后，应按规定进行养护；墙体必须达到设计强度的70％以后才可进行墙背填土，并应按设计要求的填料和密度分层填筑、压实；墙背反滤层应跟随填土施工。

四、锚杆挡土墙

1．锚杆挡土墙可用于一般地区岩质路堑地段，根据地质及工程地质情况，可选用肋柱式或无肋柱式结构形式。

2．肋柱式锚杆挡土墙可根据地形采用单级或多级。在多级墙上、下两级墙之间，应设置平台，平台宽度不宜小于2．0m。每级墙高度不宜大于8m，具体高度可视地质和施工条件而定，总高度不宜大于18m。

3．锚杆挡土墙应自上往下进行施工。施工前，应清除岩面松动石块，整平墙背坡面，并按设计要求作锚杆拉拔试验。

4．安装墙板时应随装板、随做墙背回填。

5．锚杆头应按设计进行防锈处理和防水封闭。

五、锚定板挡土墙

1．锚定板挡土墙可用于一般地区墙高不大于10m的路堑或路堤墙。

2．锚定板挡土墙可选用肋柱式或无肋柱式结构形式。

3．锚定板挡土墙，可根据地形采用单级或双级。单级墙的高度不宜大于6m，双级墙的高度不宜大于10m。双级墙上、下两级之间宜设置平台，平台宽度不宜小于2．Om。肋柱式锚定板墙其上、下级墙的肋柱应沿线路方向相互错开。

4．肋柱、锚定板上的锚头及螺丝杆应按设计要求作防锈处理和防水封闭。

5．分级平台应按设计进行封闭，并设2％的外倾排水坡。

六、加筋土挡土墙

1．加筋土挡土墙可在一般地区用作路堤墙。

2．加筋土挡土墙的高度在I级干线上不宜大于10m。

3．安装直立式墙面板应按不同填料和拉筋预设仰斜坡，墙面不得前倾，坡度一般为1：0．02～1：0．05。

4．拉筋应具有粗糙面，并按设计布置水平铺设，当局部与填土不密贴时应铺砂垫平。钢材外露部分应作防锈处理。连续敷设的拉筋接头应置于其尾部；拉筋尾端宜用拉紧器拉紧，各拉筋的拉力应大体均匀，但应避免拉动墙面板。

5．反滤层及排水层必须按设计要求设置；沉降缝应根据加筋土挡土墙高度及地基土质的变化情况设置。

6．土工合成材料拉筋的加筋土挡土墙施工，应符合现行《铁路路基土工合成材料应用技术规范》的有关规定。

七、土钉墙

1．土钉墙可用于一般地区土质及破碎软弱岩质路堑地段，在地下水较发育或边坡土质松散时，不宜采用土钉墙。

2．土钉墙高度宜控制在20m以内，墙面胸坡宜为1：0．1～1：0．4，根据地形地质条件，边坡较高时，宜设多级。多级墙上、下级之间应设置平台，平台宽度不宜小于2m，每级墙高不宜大于10m。单级土钉墙墙高宜控制在12m以内。

3．施工前应按设计要求做土钉拉拔试验。

4．水泥砂浆应按设计要求配制；砂料应采用级配中、粗砂，含泥量不得大于3%。

5．灌浆宜采用压力灌浆，灌浆压力一般为0．2MPa。

6．土钉孔灌浆后应至少养护7d；养护期间，严禁敲击钢筋。

7．施喷混凝土墙面前，应按设计挂好钢筋网，并预留伸缩缝和泄水孔；钢筋网、网与土钉头的连接宜采用焊接。

八、抗滑桩

1．抗滑桩可用于稳定滑坡、加固山体及其他特殊路基。

2．抗滑桩应按丁点设计图施工。开挖中应核对滑面情况，当实际位置与设计出入较大时，应通过变更设计处理。

3．抗滑桩应分节开挖，每节高度宜为0．6～2．0m，挖一节立即支护一节。护壁混凝土模板的支撑可于浇筑后24h拆除。开挖、出渣、运输应符合现行铁路桥涵施工规范的有关规定。爆破应采用减振措施。弃渣不得堆在滑坡范围内。开挖桩群应从两端向滑坡主轴间隔开挖，灌桩1d后才可开挖邻桩。

4．桩间支挡结构及与桩相邻的挡土、排水设施等，均应与抗滑桩正确连接，配套完成。

九、桩板式挡土墙

1．桩板式挡土墙可用于一般地区、浸水地区和地震区的路堑和路堤支挡，也可用于滑坡等特殊路基的支挡。

2．桩板式挡土墙的桩间距、桩长和截面尺寸的确定，应综合考虑达到安全可靠、经济合理。桩的自由悬臂端长度不宜大于15m，桩的截面尺寸不宜小于1．25m，截面形式可采用矩形或T形，桩间距宜为5～8m。桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1／100，且不宜大于10cm。

3．挡土板宜预制，每块板应预留两个吊装孔，孔的直径可采用5cm，孔的位置应靠近板的两端约1／4板长处。

4．挡土板安装时，应随安装随填板后反滤层。

5．当桩间为土钉墙或喷锚支护时，桩问土体应分层开挖，分层加固；当锚固桩上部设有多排锚索(杆)时，应待上一排锚索(杆)施工完成后，才可开挖下一层的桩前土体。

6．锚索(杆)桩板式路堤挡土墙，应严格控制墙背填土的压实密度；压实时不得直接碾压锚索(杆)。

十、预应力锚索

1．预应力锚索可用于土质、岩质地层的边坡及地基加固，其锚固段宜置于稳定岩层内。

2．预应力锚索应采用高强度低松弛钢绞线制作，钢绞线必须符合现行国家标准预应力混凝土用钢绞线的规定。对有机械损伤、严重锈蚀、电烧伤等造成强度降低的锚索材料，在施工中不得采用。

3．预应力锚索施工程序为造孔、装索、灌浆，再作承压板(或桩、梁)，最后进行张拉、封孔。

4．制作承压板(桩、梁)时，垫墩顶面必须平整、坚固，且垂直于钻孔轴线；墩孔轴线应与钻孔轴线相重合。垫墩旁应预留补浆孔和排气孔。

5．预应力锚固性能试验和观测，应按设计要求进行。

1C413042熟悉路基支挡结构施工要求

1．在岩体破碎、土质松软或有水地段修建支挡结构，宜在旱季施工，并应集中力量，分段施工，不应长段拉开挖基。

2．浆砌片石砌体必须选用质地坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈的片石，其母岩强度等级应≥MU30；各类石料最小块径应大于15cm。片石应采用挤浆法砌筑；严禁使用灌浆法施工。

片石砌筑施工时，砌块应大面朝下，丁顺相问，上下错缝，严禁砌成水平通缝或斜通缝，禁止出现空缝。

3．支挡结构施工前，应在上方作好截、排水及防渗设施；雨期施工宜搭设雨棚。

4．明挖基坑应符合下列规定：

(1)应核对地质情况，当与设计不符时应及时反馈；

(2)坑内有积水应设排水沟、集水井排水；

(3)墙基位于斜坡时，墙趾埋人深度和距地面水平距离均应符合设计要求；

(4)采用倾斜基底时，应准确挖、凿，不得填补；

(5)基坑开挖至设计高程后，应立即进行基底承载力检查；当承载力不足时，应按规定变更设计。

5．挡土墙施工应随开挖、随下基、随砌筑墙身，保证排水设施的施工质量，及时回填基坑和墙背。

6．挡土墙端部伸入路堤或嵌入地层部分应与墙体结合砌筑。路堑挡土墙顶应找平抹面或勾缝，其与边坡问的空隙应用黏土夯填封闭。

7．挡土墙与桥台、隧道洞门连接应协调配合施工，必要时应加临时支撑，确保与墙相接的填方或山体的稳定。

8．支挡结构背后的回填填料及填筑、压实应符合设计要求及《铁路路基工程施工质量验收标准》的要求。

9．泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝必须按照设计要求设置。

1C413050铁路路基坡面防护方式及施工要求

1C413051熟悉路基坡面防护方式

一、边坡植物防护

1．坡面防护植物应在适宜该种植物生长的季节进行施工、播种或移栽。

2．撒播草籽宜先将种子与砂、干土或锯末混合后撒播；播种后将土耙匀拍实，并洒水养护。

3．采用土工网格、土工网垫喷播植草防护时，铺设网格、网垫应与坡面密贴，上、下边埋人土中不宜小于0．4m；喷播草籽后应及时覆盖表土，洒水养护。

4．种草后，应进行养护，直至植物成长覆盖坡面；成活率应达90％。

二、骨架植物护坡

1．施工前应清除坡面浮土、石块，填平坑凹；当骨架内需另铺种植土时，应先将坡面适当清刷。

2．骨架应按设计形状和尺寸嵌入边坡内，表面与坡面齐平，其底部、顶部和两端均应做镶边加固。

3．骨架宜采用混凝土预制块拼装；当采用浆砌片石骨架时，应在路堤填土沉降已趋稳定后施工。

4．骨架施工宜先在坡面上按骨架宽度垂直坡面打入两块钢板，在两钢板间挖槽后，满槽砌筑浆砌片石或拼装混凝土预制块。

5．应按设计修筑养护阶梯。

6．骨架内的种植土应与骨架表面齐平，并与骨架和坡面密贴。骨架内撒播草籽，并养护管理至成活率达90％。

三、边坡挂网锚喷(含锚杆、挂网)防护

1．施工前应清除坡面浮土、松石，并将较大裂缝、凹坑嵌补牢实、平整。

2．应先用高压风吹洗锚杆孔，除去孔内泥渣，再注浆安设锚杆。

3．挂网应与锚杆牢固连接，并与坡面保持规定的间距。

4．喷浆、喷混凝土作业前应通过试喷，调节适宜的水灰比以控制喷层质量和减少回弹量。

5．喷射作业应自下而上逐排作圆形绕动，喷枪嘴宜与坡面保持约1m的距离，喷枪宜垂直于坡面喷射。

6．喷层厚度应满足设计要求。当喷层厚度大于7cm时，宜分两层施喷；喷后应养护5～7d。

7．金属网(或土工格栅)及锚杆头不得外露。并应做好喷层周边与未防护坡面的衔接封闭处理，防止水从缝隙浸入 。

8．喷射钢纤维混凝土时，喷射材料应分两次拌合，增黏剂应在第二次拌合时掺入，拌合料应在规定时间内喷完，喷射后2h即应开始养护。

9．在雨、雪、大风天气及气温低于O℃时不得进行喷射作业。

四、浆砌片石护坡、护墙防护

1．应清除坡面松动岩石。局部超挖或凹陷处应挖成台阶，用与砌体相同的材料砌补，不得回填土、石或干砌片石。

2．基础应设置在稳固的岩层上；地基软弱时，应采取加深基础或加固地基的措施。

3．护坡、护墙表面及两端面应砌筑平顺，背面应与坡面密贴，顶面与边坡间的缝隙必须封严。

4．砌体应采用坚硬、不易风化的片石用挤浆法砌筑；片石的强度应≥MU30。

5．封闭式的坡面必须在砌体上设置伸缩缝、泄水孔和反滤层；泄水孔必须畅通。坡面有地下水露头时，应做引排处理。

五、采用填缝、灌浆、嵌补、支顶等措施防护、加固边坡

1．填缝、灌浆应先清除草根、泥土，并冲洗缝隙。填缝砂浆应嵌入缝中，并与岩石牢固接合。对较大的裂缝可用M5水泥砂浆或C10混凝土浇筑封闭。

2．嵌补坡面空洞及凹槽，应先清除松动岩石，再将基座凿平，并保持襟边宽度不小于0．5m，然后再行砌筑；应做到嵌体稳固，表面平顺，周边封严。

3．支顶危石、悬岩，其砌体基础应置于完整、稳固的岩体上，并整平或凿成台阶。

六、干砌片石护坡

1．基础埋置深度除应符合设计要求外，当其外侧有取土坑时，还应采取必要的措施保护基脚。

2．干砌片石护坡应自下而上逐排砌筑，厚度均匀。砌体片石应互相搭叠错缝，间隙塞满，表面平整。

3．设有垫层的护坡，应按垫层设计厚度随垫随砌。

4．护坡勾缝应在路堤沉降已趋稳定后进行，勾缝前应先将松动和变形处修整完好。

5．采用卵石砌筑护坡时，同层卵石块径应大体一致，卵石长轴应垂直坡面，裁砌挤紧。

七、边坡渗沟

1．沟底铺砌应置于稳定地层上；台阶连接处应砌筑密贴，防止漏水。

2．沟内应填充硬块石，底部应填块径不小于30cm的石块；反滤层材料及厚度应符合设计要求；顶面应封闭严密，防止地表水流人沟内。

3．渗沟出口应与纵向排水设施或挡土墙上的排水孔紧密衔接，保证排水畅通。

4．用土工合成材料作渗沟反滤层，应铺设平顺，松紧适度，并与沟壁土体密贴，不得有褶皱；接头搭接宽度不宜小于0．2m。

1C413052熟悉路基坡面防护施工要求

1．路基防护应随主体工程的完成，适时组织施工并及时完成。

2．各种防护设施应在稳定的地基和坡体上施工。在设有挡土墙或地下排水设施地段，应先做好挡土墙、排水设施，再做防护。

3．防护的坡体表面应先整平，有地下水露头时应做引排处理；防护层应与土石坡面密贴接合，背后不留空隙。

4．防护砌体施工应符合现行铁路混凝土与砌体工程施工规范的规定。

5．护坡的垫层或反滤层应严格按照设计的层数、厚度和颗粒级配的要求施工，砂、砾石应筛选清洗，含泥量不得大于5％。采用土工织物做反滤层时，施工应符合现行铁路路基土工合成材料应用技术规范的规定。

例：

1．在石料缺乏地区修建地基承载力较低的路堤，支挡结构应采用( D )挡土墙。

A．土钉式    B．短卸荷板式

C．锚杆式    D．扶壁式

2．悬臂式和扶壁式挡土墙，主要适用于( C )的路堤地段。

A．石料缺乏、地基承载力较高 ；B．石料丰富、地基承载力较低

C．石料缺乏、地基承载力较低 ；D．石料丰富、地基承载力较高

3．当边坡挂网施工采用喷射钢纤维混凝土时，增黏剂应在( B )时掺入。

A．拌和混凝土；B．第二次拌和

C．喷射混凝土 ；D．掺入其它外加剂

4．一般地区的路堤和路堑都可采用的挡土墙类型包括(AC )。

A．重力式挡土墙  ；B．土钉墙

C．桩板式挡土墙；D．锚杆挡土墙；E．加筋挡土墙

5.土质边坡挂网锚喷防护施工时，锚杆孔施工完成后(C)安设锚杆。

A.直接注浆；B.先清水冲洗再注浆

C.先高压风吹洗再注浆；D.先石灰水冲洗再注浆

1C413060铁路路基防排水方式及施工要求

路基应有完整、通畅的排水系统。排水设施应布置合理，与桥涵、隧道、站场等排水设施衔接配合，并具有足够的过水能力。路基排水设施应与水土保持及农田水利的综合利用相结合。城市地区的路基排水应与地方排灌和排污系统密切配合。

1C413061熟悉路基防排水方式

路基工程防排水包括地面水及地下水。

一、地面水

对路基有危害的地面水，应采取措施拦截引排至路基范围以外。防排水设施布置应符合下列规定。

1．在路堤天然护道外，可设置单侧或双侧排水沟，也可利用取土坑排水。农田高产区两侧排水困难时，可在路堤坡脚设矮脚墙。

2．路堑应于路肩两侧设置侧沟，堑顶外可设置单侧或双侧天沟。

3．天沟、侧沟、排水沟、边坡平台截水沟等各类防排水设施的设置，应符合将水引排至路基以外的要求。

二、地下水

对路基有危害的地下水应根据地下水类型、含水层埋藏深度、地层的渗透性等条件及对环境的影响，选用适宜的排除地下水设施。

1．当地下水埋藏浅或无固定含水层时，可采用明沟、排水槽、渗水暗沟、边坡渗沟、支撑渗沟等。

2．当地下水埋藏较深或为固定含水层时，可采用渗水隧洞、渗井、渗管或仰斜式钻孔等。

1C413062熟悉路基防排水施工要求

1．路基工程施工前，对影响路基稳定的地下水，应予以截断、疏干、降低水位，并引排到路基范围以外，防止漫流、聚积和下渗。

2．路基施工中应核对全线排水系统，全线的沟渠、管道、桥涵应构成完整的防排水体系。

3．路基施工中，具备条件的地段应按设计做好防排水工程以及施工场地附近的临时防排水设施，然后再做主体工程。不具备条件的地段应先做好临时防排水设施，正式防排水工程可与路基同步施工，并随路基施工逐步成型。

4．在路基施工期，不得任意破坏地表植被或堵塞水的通路，各类防排水设施应及时维修和清理，保持排水畅通、有效。

5．泄水孔的位置、布置形式、孔径尺寸及泄水孔背反滤层的材料、设置应符合设计要求，且排水畅通。砌体及反滤层(或垫层)的材料、设置应符合设计要求。