- 公路试验检测员(师)

- 考试大纲及习题（后面）

- 最新整理

<<隐藏 窗体顶端

窗体底端

公路工程试验检测员考试大纲

第一章 公共基础 
第二章 《材料》
 一、试验检测工程师考试大纲 一考试目的与要求 略 
 二、主要考试内容 
⒈土工试验 
⑴土的三相组成及物理性质指标换算 
理解：土的形成过程。 
熟悉：土的三相组成；土的物理性质指标及指标换算。 
掌握：含水量试验；密度试验；相对密度试验。
 ⑵土的粒组划分及工程分类 
理解：粒度、粒度成分及其表示方法；司笃克斯定律。 
熟悉：土粒级配指标；Ca、Cc；土粒大小及粒组划分。
掌握：土的工程分类及命名（现行《公路土工试验规程》；颗粒分析试验。 ） 
⑶土的相对密度及界限含水量 
理解：天然稠度试验。
熟悉： 相对密实度 D1 的基本概念及表达； 黏性土的界限含水量 （液限??L、 塑限??p、 缩限??s） ； 塑性指数 Ip、液性指数 IL。 
掌握：砂土相对密实度测试；界限含水量试验。
 ⑷土的动力特性与击实试验 
理解：击实的工程意义；击实试验原理。
熟悉：土的击实特性；影响压实的因素。 
掌握：击实试验。
 ⑸土体压缩性指标及强度指标 
理解：压缩机理；有效应力原理；与强度有关的工程问题；三轴压缩试验；黄土湿陷试验。 
熟悉：室内压缩试验与压缩性指标；先期固结压力 pe 与土层天然固结状态判断；强度指标 c、??；CBR 的概念。

掌握：固结试验；直接剪切试验；无侧限抗压试验；承载比（CBR）试验；回弹模量试验。 
⑹土的化学性质试验及水理性质试验 
理解：膨胀试验；收缩试验；毛细管水上升高度试验。
掌握：酸碱度试验；烧失量试验；有机质含量试验；渗透试验。
 ⑺土样的采集及制备 
理解：土样的采集、运输和保管。 
掌握：土样和试样制备。 
⒉集料 
⑴粗集料基本概念 
理解：集料的定义；标准筛的概念。
熟悉：集料划分方法；粗细集料最大粒径和公称最大粒径概念。 
⑵粗集料密度 
理解：粗集料（涉及石料和细集料）的各种密度定义。 
熟悉：密度常用量纲；不同密度适用条件。 
掌握：表观密度和毛体积密度的试验操作方法、结果计算。 
⑶粗集料吸水性和耐候性 
理解：吸水性和耐候性定义。 
熟悉：砂石材料空隙率对耐候性的影响。 
⑷粗集料颗粒形状 
理解：针片状颗粒对集料应用所造成的影响。 
熟悉：针对两种不同应用目的针片状颗粒的定义方法。 
掌握：适用不同目的针片状颗粒检测操作方法以及影响试验的重要因素。 
⑸粗集料力学性质 
理解：各力学性质的定义及力学性质内容。 
熟悉：每种力学性质试验结果计算及检测结果含义。 
掌握：各项试验的操作内容、步骤及影响试验结果的关键因素；注意分别适用于水泥混凝土 或沥青混合料粗集料时的各项试验操作方法上的特点和区别。 
⑹粗集料压碎试验 
理解：压碎试验的目的。 
熟悉：两种适用不同范围压碎试验的操作区别。 
掌握：压碎试验操作步骤。
⑺粗集料洛杉矶试验目的 
理解：洛杉矶磨耗试验目的。 
掌握：洛杉矶试验操作步骤，试验结果所表达的含义。
 ⑻粗集料道瑞磨耗试验和磨光试验 
理解：二项试验的目的。 
熟悉：道瑞磨耗试验和磨光试验结果的联系和区别；二项试验操作步骤和试验结果所表达的 含义。 
⑼粗集料化学性质 
理解：石料或集料化学性质涉及的含义。 
熟悉：化学（性质）组成与集料酸碱性之间的关系及其在水泥混凝土和沥青混合料应用过程 中所带来的影响。 
⑽粗集料的技术要求 
熟悉：粗集料技术要求的主要内容。
⑾细集料（砂）的技术性质 
理解：砂的技术性质涉及范围，级配的概念；砂中有害成分的类型及检测的基本方法。 
熟悉：细集料筛分所涉及的几个概念及其相互关系；计算集料级配的方法。 
掌握：细集料筛分试验的操作过程、影响试验准确性的各种因素，筛分结果的计算；细度模 数的计算方法和含义，砂粗细程度的判定方法。
⑿砂的技术要求 
理解：砂的技术要求。 
⒀矿料级配 
理解：级配曲线的绘制方法；级配范围的含义。
 熟悉：矿料的级配类型；不同级配类型的特点。 
掌握：合成满足矿料级配要求的操作方法——图解法。 
⒊水泥及水泥混凝土 
⑴水泥的基本概念 
理解：常见五大水泥品种的定义、大致特点及适用范围；水泥的生产过程、掺加石膏及外掺 剂的原因所在。

⑵水泥细度

理解：水泥细度大小对水泥性能的影响。

熟悉：表示水泥细度的概念——筛余量和表比面积。

掌握：筛析法检测水泥细度的操作方法和特点。

⑶水泥净浆标准稠度用水量

理解：水泥净浆稠度和标准稠度概念；确定水泥净浆标准稠度用水量的意义。

熟悉：两种标准稠度测定的方法——标准方法（维卡仪法）和代用法（试锥法）的试验原理； 两种方法各自对标准稠度判断方法。

掌握：维卡仪法稠度测定方法；试锥法中调整用水量和固定用水量法的关系及操作步骤。

⑷水泥凝结时间

熟悉：水泥凝结时间的定义；凝结时间对工程的影响。

掌握：凝结时间测定的操作方法、注意事项。

⑸水泥安定性

熟悉：水泥安定性定义；安定性对工程质量的影响。

掌握：安定性测定的标准方法——雷氏夹法；代用法——试饼法。

⑹水泥力学性质

理解：水泥力学性质评价方法——水泥胶砂法。

熟悉：影响水泥力学强度形成的主要因素；抗压强度和抗折强度计算及结果数据处理。

掌握：水泥胶砂强度试验的操作步骤。

⑺水泥化学性质

理解：化学性质所涉及的内容，对水泥性能产生的影响。

熟悉：游离氧化镁和氧化钙对水泥安定性的影响及其评价思路。

⑻水泥技术标准和质量评定

理解：水泥技术标准的主要内容。

熟悉：与常规试验相关的物理力学指标；水泥强度等级的判定方法。

掌握：废品与不合格水泥的判定方法。

⑼水泥混凝土的基本概念

理解：混凝土材料组成；普通混凝土的概念。

⑽新拌水泥混凝土的工作性（和易性）

理解：维勃稠度试验方法。

熟悉：混凝土工作性的定义；坍落度试验的操作原理、试验过程中评定工作性的方法；影响 混凝土工作性的因素。

掌握：坍落度试验操作步骤。

⑾水泥混凝土拌合物凝结时间

理解：混凝土凝结时间的检测方法、注意事项。

⑿硬化后水泥混凝土的力学强度

理解：混凝土强度等级确定依据；影响混凝土力学强度的各种因素。

熟悉：立方体、棱柱体混凝土试件成型方法，力学性能测试方法；混凝土强度质量评定方法。

掌握：抗压合抗弯强度试验操作步骤，结果计算以及数据处理。

⒀水泥混凝土配合比设计

熟悉：配合比设计要求及设计步骤。

掌握：设计过程中各个步骤的主要工作内容：
①初步配合比设计阶段：熟悉配制强度和设计 强度相互间关系，水灰比计算方法，用水量、砂率查表方法，以及砂石材料计算方法。
②试验室配合比设计阶段：熟悉工作性检验方法，以及工作性的调整。
③基准配合比设计阶段： 熟悉强度验证原理和密度修正方法。
④工地配合比设计阶段：熟悉根据工地现场砂石含水率 进行配合比调整的方法。⑤控制混凝土耐久性的关键。 
⒋沥青和沥青混合料 
⑴沥青材料基本概念 
理解：沥青大致的分类；沥青的组分。 
掌握：沥青适用性气候分区准则，分区方法。 
⑵沥青针入度 
理解：沥青黏滞性含义，针入度的含义及二者之间的关系；针入度指数的含义。
熟悉：影响沥青针入度的因素；针入度与沥青标号的关系。 
掌握：沥青针入度试验操作方法。 
⑶沥青软化点 
理解：软化点所代表的沥青性质；软化点与沥青黏滞性的关系。
熟悉：影响软化点的因素。 
掌握：软化点试验操作方法。 
⑷沥青延度 
理解：延度的含义。 
熟悉：影响延度的因素。 
掌握：延度试验的操作方法。 
⑸沥青耐久性 
理解：引起沥青老化的因素；现行规范评价老化的方法。 
熟悉：老化的沥青三大指标的变化规律；经历老化后沥青抗老化能力评价方法。 
掌握：沥青老化试验方法。 
⑹沥青密度 
熟悉：沥青密度检测方法。 
⑺沥青腊含量 
理解：腊含量试验操作过程。 
熟悉：腊对沥青路用性能的影响。 
⑻沥青技术要求
理解：沥青等级概念，不同等级沥青适用范围；沥青技术标准主要涵盖的内容。 
熟悉：沥青标号的划分依据；不同标号沥青适用性的大致规律。
⑼其他沥青材料 
理解：乳化沥青和改性沥青的定义及应用目的。 
熟悉：沥青改性常用方法；SBS 改性沥青的特点；乳化沥青的乳化原理。
⑽沥青混合料基本概念 
理解：沥青混合料类型的划分；沥青混合料的结构类型及其特点。
⑾沥青混合料的高温稳定性 
理解：沥青混合料的高温稳定性的含义；高温稳定性差时沥青混合料所反映出的问题。 
熟悉：评价沥青混合料高温稳定性关键试验方法——车辙试验。 
掌握：沥青混合料马歇尔试验方法。 
⑿沥青混合料耐久性 
熟悉：评价沥青混合料耐久性的指标——空隙率、饱和度、残留稳定度。 
⒀沥青混合料其他性能 
理解：沥青混合料低温抗裂性、抗滑性和施工和易性。
⒁沥青混合料技术要求 
熟悉：沥青混合料各项技术指标定义、所代表的性能。 
掌握：空隙率大小对混合料性能影响。
⒂沥青混合料马歇尔试验试件制作方法 
理解：马歇尔试件组成材料计算方法；马歇尔沥青用量大致范围确定方法。 
熟悉：沥青混合料中沥青用量表示方法；沥青含量和油石比的定义及二者之间的换算方法。 
掌握：成型马歇尔试件温度要求，影响试件制备的关键因素；制作一个标准马歇尔试件所需 拌和物用量计算方法。 
⒃沥青混合料马歇尔试件密度检测 
熟悉：马歇尔试件不同密度定义；常用密度检测方法；不同密度检测方法的适用性。 
掌握：马歇尔试件毛体积密度和表观密度及理论密度试验操作过程。 
⒄沥青混合料马歇尔稳定度试验 
熟悉：稳定度和流值的含义；试验结果评定方法；影响试验结果因素的控制。 
掌握：稳定度试验操作步骤。 
⒅沥青混合料车辙试验 
理解：车辙试验目的意义。 
熟悉：车者试验操作方法、试验条件、结果所表示的含义。
⒆沥青与矿料黏附性试验 
理解：影响沥青与矿料黏附性的因素。 
熟悉：粗细粒径矿料的两种黏附性试验方法；试验结果的评定方法；黏附等级的划分。 
掌握：水煮法与水侵法操作步骤。 
⒇沥青含量试验 
理解：几种常用沥青含量检测方法。 
(21)沥青混合料配合比设计 
理解：设计内容——选择适宜的矿料类型、确定最佳沥青用量。 
熟悉：各组成材料的性质要求——适宜的沥青标号选择方法、粗集料级配及其与沥青黏附性改善方法；矿粉应用的目的及其基本性能要求；矿料设计中矿粉调整准则和调整方法；沥青混合料设计步骤——目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比设计验证阶段； 沥青含量不同各个指标的变化规律，以及绘制与各指标关系曲线的方法；各指标随沥青含量 增加时的变化规律，形成的原因；影响各指标的因素和调整思路。 
掌握：最佳沥青用量 OAC1 和 OAC2 的确定方法，以及最终的 OAC 的确定方法。 
⒌无机结合稳定材料 
⑴无机结合料稳定材料技术要求 
理解：水泥稳定类材料、石灰工业废渣类材料、石灰稳定类材料的常见类型、级配要求。
熟悉：公路路面基层、底基层材料的类型划分；水泥稳定类材料、石灰工业废渣类材料、石灰稳定类半刚性类材料的适用范围；总和稳定类材料技术要求。 
掌握：石灰、粉煤灰的技术要求；水泥稳定类原材料（土、水泥、粒料）的技术要求；石灰 稳定类原材料的技术要求；半刚性混合料的强度与压实度要求。 
⑵无机结合料稳定材料组成设计方法 
理解：水泥稳定类、石灰工业废渣类、石灰稳定土类混合料组成设计的一般规定；原材料试验方法。 
熟悉：水泥稳定类、石灰工业废渣类、石灰稳定土类混合料组成设计的内容。 
掌握：水泥稳定类混合料、石灰工业废渣类混合料、石灰稳定土类混合料设计步骤与要点。
 ⑶基层、底基层材料试验检测方法 
熟悉： 氧化钙和氧化镁含量测试方法目的与适用范围;石灰或水泥剂量测定方法的原理； EDTA 滴定法的目的与适用范围、所使用的试剂、试验步骤；烘干法测定无机结合料稳定土含水量 的试验目的、适用范围和试验步骤；顶面法测定室内抗压回弹模量的试验步骤。 
掌握：氧化钙和氧化镁含量测试步骤；EDTA 测定法标准曲线的制作；烘干法测定无机结合料 稳定土含水量的计算；击实试验步骤、要点与计算；无侧限抗压强度试验试件的制备、养生、 强度测试及其要求。
⒍钢材 
理解：钢材的种类以及用途。 
熟悉：普通钢筋的主要力学性能指标。 
掌握：普通钢筋的力学性能测试——屈服强度、极限强度、延伸率和冷弯性能试验操作。 
⒎石料 
理解：桥涵工程所用石料的种类以及用途。 
熟悉：石料的技术标准、技术等级划分。 
掌握：石料的力学性能——饱和抗压强度、洛杉矶磨耗试验方法。 
⒏土工合成材料 
理解：公路工程对土工织物及相关产品要求；土工合成材料的适用范围。 
熟悉：土工织物及相关产品的质量要求；单位面积质量、厚度、渗透性、孔径、拉伸率、拉 伸强度、抗滑性等；土工织物及相关产品的性能及质量检测试验；土工织物厚度测定、单位 面积质量测定、垂直渗透试验、孔径测定、拉伸试验、直剪摩擦试验。 
掌握：相关标准对土工合成材料的规定、试验方法并熟练操作；影响试验的主要因素及试验注意事项。 
二、试验检测员考试大纲 
第三章 《公路》 
一、试验检测工程师考试大纲 一考试目的与要求 
二、主要考试内容 
⒈公路工程质量检验评定标准 
⑴公路工程质量检验评定方法 
理解：单位、分部、分项工程的概念及划分方法；关键项目、规定极值等概念。 
熟悉：检评程序；分项工程质量检验内容；工程质量评分方法；工程质量等级评定。 
掌握： 《公路工程质量检验评定标准》的目的和适用范围；分项工程计分规定。 ⑵路基土石方工程质量检查项目
理解：土方路基、石方路基、软土地基处治、土工合成材料处治层的基本要求；土方路基、 石方路基的外观鉴定；软土地基处治、土工合成材料处治层的实测项目；管节预制、管道基 础及管节安装、检查（雨水）井砌筑、土沟、浆砌排水沟、盲沟的基本要求和外观鉴定；挡 土墙和砌石工程的基本要求和外观鉴定；其他分项工程的基本要求。 
熟悉：一般规定；土方路基、石方路基实测项目；软土地基处治、土工合成材料处治层的实 测关键项目；排水工程的一般规定；管节预制、管道基础及管节安装、检查（雨水）井砌筑、 土沟、浆砌排水沟、盲沟的实测项目；墙背填土的基本要求；挡土墙和砌石工程的实测项目； 其他工程的关键实测项目。 
掌握：土方路基、石方路基实测关键项目；管节预制、管道基础及管节安装、检查（雨水） 井砌筑、土沟、浆砌排水沟、盲沟的实测关键项目；挡土墙、墙背填土和砌石工程的实测关 键项目。 
⑶路面面层工程质量检验评定 
理解：水泥混凝土面层、沥青混凝土面层的外观鉴定；沥青贯入式面层、沥青表面处治面层 的基本要求、实测项目；路缘石、路肩的基本要求、实测项目和外观鉴定。 
熟悉：一般规定；水泥混凝土面层、沥青混凝土面层的实测项目和基本要求。 
掌握：水泥混凝土面层、沥青混凝土面层的实测关键项目；压实度、厚度、弯沉、抗滑性能等的检查和评定方法。 
⒉沥青混合料与水泥混凝土 
理解：沥青混合料类型及其特点；沥青混合料高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性的概念； 沥青混合料各项技术指标概念及所代表的含义。 
熟悉：空隙率大小对混合料性能影响；沥青混合料中沥青用量表示方法，沥青含量和油石比 的概念及二者之间的换算方法；马歇尔试件不同密度定义，常用密度检测方法；车辙试验的 目的及操作步骤；针对不同粒径矿料与沥青的两种黏附性试验方法；水泥混凝土原材料要求； 影响水泥混凝土强度和工作性的因素；水泥混凝土凝结时间测试。 
掌握：马歇尔试件成型方法，影响试件制备的关键因素；确定一个标准马歇尔试件混合料用 量计算方法；马歇尔试件毛体积密度、表观密度及最大相对理论密度试验操作过程；马歇尔 稳定度试验操作及注意事项；水煮法和水侵法操作步骤；几种常用沥青含量检测方法；沥青 混合料配合比设计内容；水泥混凝土配合比设计要点；水泥混凝土强度试验；水泥混凝土工 作性试验。 
⒊路面基层与基层材料 
⑴路面基层 
理解：基层的一般规定、分类、外观鉴定；基层的类型、级配要求、适用范围；石灰工业废 碴类材料的石灰、粉煤灰、土等技术要求。 
熟悉：基层的基本要求、实测项目；混合料组成设计的目的和要点。 
掌握：基层的实测关键项目；压实度、强度等的检查和评定方法。 
⑵路面基层材料的试验检测 
理解：理论计算法确定半刚性基层材料的最大干密度；顶面法测定室内抗压回弹模量的试件 制作与准备。 
熟悉：EDTA 滴定法的目的和适用范围；石灰或水泥剂量的测定方法；石灰、粉煤灰无机结合 料的试验方法；烘干法测定含水量的试验目的、适用范围；无侧限抗压强度试验方法；劈裂 试验方法；承载比（CBR）试验方法；确定最大干密度的试验方法；柔性基层材料标准密度试 验方法。
掌握：EDTA 滴定法的测定方法；烘干法测定无机结合料稳定土含水量试验步骤；无机结合料 稳定土的击实试验步骤、要点与计算；无侧限抗压强度试验试件的制备和养生、强度要求； 劈裂试验试件的制备与养生；顶面法测定室内抗压回弹模量的试验步骤；有效氧化钙和氧化 镁含量测试的操作步骤。 
⒋路基路面现场试验检测 
⑴路基、路面压实度检测 
熟悉：现场密度试验检测方法与适用范围；灌砂法、环刀法试验注意的问题；核子密度仪试 验的适用范围与试验要点。 
掌握：压实度概念；灌砂法标定筒下部圆锥体内砂的质量的步骤与要点；灌砂法标定量砂的 单位质量的测定步骤与要点灌砂法测定现场密度的试验步骤与要点，密度计算；环刀法测定 现场密度的试验步骤与要点，密度计算；核子密度仪试验的试验步骤；钻芯法测定沥青面层 密度的试验步骤与要点。 
⑵弯沉检测方法 
理解：弯沉值的概念。 熟悉：贝克曼梁法测试弯沉的目的与适用范围；弯沉测试车轴载的要求；贝克曼梁弯沉仪组成。 
掌握：贝克曼梁法测试弯沉的步骤与计算。 
⑶回弹模量试验检测方法 
理解：贝克曼梁法测试回弹模量的目的、适用范围与试验步骤；承载板法测试回弹模量的目 的与适用范围。 
熟悉：回弹模量的常用测试方法。 
掌握：承载板法测试回弹模量的步骤与要点。 
⑷水泥混凝土路面芯样劈裂强度试验方法
熟悉：水泥混凝土路面芯样劈裂强度试验步骤与要点。 
掌握：水泥混凝土路面芯样检查内容。 
⑸平整度试验检测方法 
理解：颠簸累积仪（VBI）与国际平整度指数（IRI）相关关系的建立；车载式颠簸累积仪法 的适用范围、仪器设备、试验结果处理及注意事项。 
熟悉：平整度的概念、常用检测设备及指标；3m 直尺测定法、连续式平整度仪法的适用范围、 仪器设备、试验结果处理及注意事项。 
掌握：3m 直尺测定法、连续式平整度仪法的测试步骤。
⑹路面抗滑性能试验检测方法 
理解：路面抗滑性能的概念及其影响因素；路面抗滑性能的测试方法与原理；横向力系数测 定车的适用范围、设备要求、测定步骤及其测试数据处理。 
熟悉：手工铺砂法、摆式仪法的适用范围；摆式仪测定摆值的温度修正；路面抗滑性能检测 中应注意的问题。 
掌握：手工铺砂法的试验与计算；摆式仪测试中橡胶片的要求；摆式仪测试的试验步骤与要 点。 
⑺路面结构层厚度试验检测方法 
理解：常用路面结构层厚度检测方法及其适用范围。 
熟悉：挖坑法、钻芯取样法检测厚度的要点。 
掌握：挖坑、钻孔的填补要点。
⑻沥青路面渗水性能检测方法 
理解：沥青路面渗水系数概念。 
熟悉：沥青路面渗水试验的目的和适用范围。 
掌握：沥青路面渗水试验步骤与要点。 
⑼CBR 值现场检测技术
理解：路基填料 CBR 值要求；长杆贯入 CBR 间接推算法。 
熟悉：土基现场 CBR 值测试方法。 
⑽弯沉检测新技术 
理解：自动弯沉仪和落锤式弯沉仪的工作原理。 
⑾路面平整度、抗滑性能检测新技术与路面雷达测试系
理解：激光路面平整仪；摩擦系数测定设备；激光构造深度仪；路面雷达测试系统。

- 习题

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第1题

下列哪个指标能反应土的可塑性大小?(  )A．液性指数B．塑性指数C．塑限D．液限

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第2题

压实土在什么状态时强度最高?(  )A．最佳含水量B．偏干状态C．偏湿状态D．不一定

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第3题

反应土渗透性强弱的指标是(  )。A．水头梯度B．渗透系数C．渗透速度D．渗透流量

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第4题

工程上常用a1-2评价土层压缩性高低，该指标的压力区间是(  )。A．50～100kPaB．200～300kPaC．300～400kPaD．100～200kPa

查看答案

D

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第5题

下列哪个指标反应级配曲线上土粒分布形状?(  )A．曲率系数B．不均匀系数C．塑性指数D．粒径

查看答案

搓条试验时，土条搓得越细而不断裂，则土的塑性(  )。A．越高B．越低C．与土条粗细无关D．上述答案均不正确

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第7题

今预制备含水量为ω的试件，现有土含水量为ω1，质量为m，需加多少水可制备预定含水量的试件?(  )

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第8题

下列哪个指标可以判断土层天然固结状态?(  )A．先期固结压力B．固结系数C．压缩模量D．压缩指数

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第9题

土的CBR值指试料贯入量达2.5mml时，单位压力对那种压入相同贯入量时荷载强度的比值?(  )A．标准砂B．标准碎石C．标准材料D．标准合成材料

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第10题

测定土工织物拉伸性能的试验是(  )。 A．宽条拉伸试验B．窄条拉伸试验 C．条带拉伸试验D．接头/接缝宽条拉伸试验

查看答案

A

查看答案解析

搓条试验时，土条搓得越细而不断裂，则土的塑性(  )。A．越高B．越低C．与土条粗细无关D．上述答案均不正确

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第7题

今预制备含水量为ω的试件，现有土含水量为ω1，质量为m，需加多少水可制备预定含水量的试件?(  )

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第8题

下列哪个指标可以判断土层天然固结状态?(  )A．先期固结压力B．固结系数C．压缩模量D．压缩指数

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第9题

土的CBR值指试料贯入量达2.5mml时，单位压力对那种压入相同贯入量时荷载强度的比值?(  )A．标准砂B．标准碎石C．标准材料D．标准合成材料

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第10题

测定土工织物拉伸性能的试验是(  )。 A．宽条拉伸试验B．窄条拉伸试验 C．条带拉伸试验D．接头/接缝宽条拉伸试验

查看答案

A

查看答案解析

搓条试验时，土条搓得越细而不断裂，则土的塑性(  )。A．越高B．越低C．与土条粗细无关D．上述答案均不正确

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第7题

今预制备含水量为ω的试件，现有土含水量为ω1，质量为m，需加多少水可制备预定含水量的试件?(  )

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第8题

下列哪个指标可以判断土层天然固结状态?(  )A．先期固结压力B．固结系数C．压缩模量D．压缩指数

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第9题

土的CBR值指试料贯入量达2.5mml时，单位压力对那种压入相同贯入量时荷载强度的比值?(  )A．标准砂B．标准碎石C．标准材料D．标准合成材料

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第16题

采用雷氏夹法试验判定水泥体积安定性，当两个试件煮后增加距离C—A平均们不超过5.0mm时，安定性合格；当两个试件C—A值相差超过(  )mm时，应重做一次试验，再如此，则认为该水泥安定性不合格。A．3.0B．3.5C．4.0D．4.5

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第17题

水泥胶砂强度检验方法(ISO法)规定，制备水泥胶砂试样的比例为水泥:标准砂:水= ()。 A．1:3:0.5B．1:3:0.45 C．1:2.5:0.5D．1:2:5:0.45

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第18题

将混凝土试件的成型侧面作为受压面置于压力机中心并对中，施加荷载时，对于强度等级为C30～C60的混凝土，加载速度取(  )MPa/s。 A．0.3～0．5B．0.5～0.8 C．0.8～1.0D．1.0

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第19题

一般来说，坍落度小于(  )的新拌混凝土，采用维勃稠度仪测定其工作性。 A．20mmB．15mm C．10mmD．5mm

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第20题

选择压力机合适的加载量程时，一般要求达到的最大破坏荷载应在所选量程的(  )之间。 A．50%左右B．30%～70% C．20%～80%D．10%～90%

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第21题

我国道路石油沥青的标号是按(  )指标划分的。A．针入度B．软化点C．延度D．密度

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第22题

石油沥青的化学组分中，(  )在低温能结晶析出，降低沥青的低温延展能力。 A．沥青质B．饱和分 C．胶质分D．蜡

查看答案

D

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第23题

气候分区为1-4-1的地区，第一个数字1代表(  )。 A．高温气候区B．低温气候区 C．雨量气候区D．温度气候区

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第24题

密级配沥青混凝土混合料采用连续型或间断型密级配沥青混合料，空隙率大致在(  )之间。 A．2%～10%B．3%～6% C．4%～6%D．3%～12%

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第25题

车辙试验的目的是检验沥青混合料的(  )性能。 A．抗滑B．抗裂 C．抗疲劳D．热稳定

查看答案

D

查看答案解析

此题目来源于试卷：2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第26题

制备一个标准马歇尔试件，大约需要称取(  )沥青混合料。A．1000gB．1200gC．1500gD．2000g

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第27题

用水泥稳定中粒土和粗粒土时，水泥剂量不宜超过(  )%。 A．3B．5 C．6D．7

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第28题

在进行石灰稳定土无侧限抗压强度试验时，试件养生时间应为(  )。 A．6dB．7d C．14dD．28d

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第29题

结构设计中，软钢通常以(  )作为设计计算的取值依据。 A．屈服强度B．屈强比 C．抗拉强度D．条件屈服强度

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第30题

道桥工程中应用最广泛的碳素结构钢的牌号是(  )。 A．Q195B．Q215 C．Q235D．Q275

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第31题

含粘粒的砂砾土宜用水筛法进行颗粒分析。(  )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第32题

酒精燃烧法测定土的含水量时，酒精应加至盒中出现自由液面。(  )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第33题

土的比重是土在105～110℃下烘至恒量时的质量与同体积4℃蒸馏水质量的比值。(  )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第34题

固结试验不能测出土的先期固结压力。(  )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第35题

土的烧失量是指土灼烧后减少的质量。(  )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第36题

土的有机质含量试验适用于有机质含量不超过15%的土。(  )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第37题

直剪试验，砂土与粘土的试样制备方法相同。(  )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第38题

击实土可被击实至完全饱和状态。(  )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第39题

电动取土器法可测定易破裂土的密度。(  )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第40题

土工合成材料的单位面积质量指单位面积的试样，在标准大气条件下的质量。(  )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第46题

测定水泥的终凝时间，是以当试针沉入试体0.5mm时，即环形附件不能在试体上留下痕迹时作为终凝状态。(  )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第47题

水泥强度等级是以水泥试件28d抗压强度确定的。(  )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第48题

采用标准养护的混凝土试件，拆模后可放在温度为20±2℃的不流动的水中进行养护。  ()

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第49题

混凝土抗折强度试验，一组三个标准试件的极限破坏荷载分别是33.50kN、34.24kN， 39.67kN，则最后的试验结果是4.77MPa。(  )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第50题

目前，在工地和试验室，通常采用测定拌和物的流动性，并辅以直观经验评定粘聚性和保水性三方面结合的方法反映混凝土拌和物的和易性。(  )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第51题

沥青的针入度越大，表示沥青的粘度越大。( )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第52题

在沥青延度试验中，如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底，可以向水中加入酒精 ()

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第53题

我国现行规范中，可以测定沥青15℃的密度，然后换算成25℃的相对密度。( )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第54题

密级配沥青混凝土必须采用连续型密级配的矿质混合料。( )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第55题

测定标准马歇尔试件的稳定度时，应先将试件在60℃±1℃恒温水槽中保温60min。 ()

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第56题

我国现行标准规定，采用马歇尔稳定度试验来评价沥青混合料的高温稳定性。(  )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第57题

石灰粉煤灰稳定土，要求使用的粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于 80%，烧失量不应超过20%，比面积宜大于2500cm2/g。( )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第58题

采用EDTA滴定法检测现场无机结合料的灰剂量，如现场所用素集料或水泥或石灰改变，必须重做标准曲线。( )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第59题

碳素结构钢随牌号增大，强度和伸长率也随之增大。( )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第60题

σ0.2表示规定残余伸长率0.2%的应力，作为无明显屈服点的硬钢的条件屈服点， ()

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第61题

<![endif]--

style. < } st1\:*{behavior.:url(#ieooui)> 下列有关“滚搓法”试验的叙述中，正确的有( )。A．本试验的目的是测定土的塑限B．它适用于粒径小于5mm的土C．搓滚时须以手掌均匀施压力于土条上，不得将土条在玻璃板上进行无压力的滚动D．若土条在任何含水量下始终搓不到3mm即开始断裂，则认为该土无塑性

查看答案

ACD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第62题

下列有关“酒精燃烧法”的叙述中，正确的有( )。A．本试验法适用于快速简易测定细粒土(含有机质的除外)的含水量B．所用酒精纯度未达到90%。C．试验时用滴管注入放有试样的称量盒中，直至盒中出现自由液面为止D．点燃盒中酒精，燃至火焰熄灭。将试样冷却数分钟后，再次加入酒精，重新燃烧，共燃烧三次

查看答案

ACD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第63题

下列关于土工合成材料垂直渗透试验，说法正确的是(  )。A．主要用于反滤设计B．用于确定土工织物的渗透性能C．只适用于土工织物及复合土工织物的渗透性能检测D．以上说法均不正确

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第64题

下列有关承载板法测土的回弹模量的叙述，正确的是(  )。A．预压进行1～2次，每次预压1minB．每级加载时间为1min，记录千分表读数C．卸载1.5min时，再次记录千分表读数D．土的回弹模量由三个平行试验的平均值确定

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第65题

下列关于土分类的依据，哪些是正确的?(  )A．土的颗粒组成特征可作为土分类依据B．土的塑性指标可作为土分类的依据C．土中有机质含量可作为土分类的依据D．土的结构可作为分类依据

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第66题

下列关于土的塑性指标的描述，正确的是(  )。A．塑性指数表示土的可塑性大小B．塑性指数越高，土中粘粒含量越多C．液性指数可判别土处于何种稠度状态D．塑性指数越高，土中粘粒含量越少

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第67题

下列哪些土不宜用环刀法测其密度?(  )A．细粒土B．粗粒土C．巨粒土D．砾石

查看答案

BCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第68题

石料的化学性质对其路用性能影响较大，通常按SiO2的含量将石料划分为( )。A．酸性石料 B．中性石料 C．碱性石料 D．基性石料

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第69题

针片状颗粒是一种有害颗粒，由于它过于细长或扁平，在混合料会产生(  )的影响。A．容易折断B．增大空隙C．增大吸水率D．降低强度

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第70题

采用网篮法可以同时测出(  )。A．表观密度B．毛体积密度C．表干密度D．吸水率

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第71题

影响水泥体积安定性的因素有( )。A．游离MgOB．SO3C．游离CaOD．SiO2

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第72题

水泥细度试验方法可采用(  )。A．负压筛法B．水筛法C．勃氏法D．比表面积法

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第73题

试验室检验混凝土拌和物的工作性，主要通过检验(  )方面来综合评价。A．流动性B．可塑性C．粘聚性D．保水性

查看答案

ACD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第74题

水泥混凝土配合比设计中，耐久性是通过(  )控制的。A．最大水灰比B．最小砂率C．最小水泥用量D．最大用水量

查看答案

AC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第75题

评价沥青与矿料粘附性的试验方法有(  )。A．水煮法B．水浸法C．亲水系数法D．比色法

查看答案

ABC

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第76题

按我国目前道路石油沥青的质量标准，评价沥青抗老化能力的试验方法主要有(  )。A．蒸发损失试验B．薄膜烘箱加热试验C．旋转薄膜烘箱加热试验D．燃烧试验

查看答案

BD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第77题

沥青混合料的高温稳定性，在实际工作中通过(  )方法进行评价。A．马歇尔试验B．浸水马歇尔试验C．车辙试验D．劈裂试验

查看答案

AC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第78题

我国现行规范采用(  )指标表征沥青混合料的耐久性。A．空隙率B．饱和度C．矿料间隙率D．残留稳定度

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第79题

对于无侧限抗压强度试验，计算的精密度或允许误差要求若干次平行试验的偏差系数 CV(%)应符合下列(  )规定。A．小试件不大于10%B．中试件不大于12%C．大试件不大于20%D．中试件不大于15%

查看答案

ACD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第80题

钢筋冷弯试验可以评价钢筋的(  )性能。A．强度B．变形C．韧性D．焊接

查看答案

BD

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第81题

根据《公路土工试验规程》(JTJ 051—93)，测定土的密度有几种方法?试述环刀法测密度试验步骤。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第82题

试述采用负压筛析法检测水泥细度的试验步骤及试验结果修正方法。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第83题

试述新拌水泥混凝土坍落度的试验步骤。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(1)—第84题

根据马歇尔试验结果，如何确定最佳沥青用量OAC?

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第1题

滚搓法测土的塑限，土条搓至直径达多少时，产生裂缝并开始断裂时土的含水量为塑限?(  )A．2mmB．3mmC．5mmD．1mm

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第2题

下列哪个指标反应级配曲线上土粒分布范围?(      )A．曲率系数B．不均匀系数C．塑性指数D．粒径

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第3题

哪个指标可以判定粘土所处的稠度状态?(    )A．液性指数B．塑性指数C．塑限D．液限

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第4题

下列那个指标不能作为土分类的依据?(    )A．土的颗粒组成特征可作为土分类依据B．土的塑性指标可作为土分类的依据C．土中有机质含量可作为土分类的依据D．土的结构可作为分类依据

查看答案

D

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第5题

表示垂直荷载作用下，土抵抗垂直变形能力的指标是(    )。A．回弹模量B．压缩模量C．压缩系数D．压缩指数

查看答案

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第6题

下列哪种土毛细水上升最高?(    )A．砂土B．粘质土C．粉质土D．砂类土

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第7题

下列指标用以评定土基承载能力的指标是(    )A．塑性指数B．渗透系数C．CBR值D．曲率系数

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第8题

土工合成材料的有效孔径O90表示(    )。A．占总重90%的土颗粒通过该粒径B．占总重10%的土颗粒通过该粒径C．占总重95%的土颗粒通过该粒径D．占总重5%的土颗粒通过该粒径

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第9题

下列哪种土可用常水头渗透试验测其渗透系数?(    )A．粘土B．粉土C．亚粘土D．砂类土

查看答案

D

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第10题

制备某体积为V的试件，试件要求干密度为ρd，含水量为ω，则制备该试件所需湿土质量为(    )。A．m=(1+ω)ρd×VB．m=ρd×V

查看答案

A

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第11题

路用石料抗压强度试验的标准试件可以选用边长为50mm±2mm的正立方体，还可以选取(    )试件。A．直径与高均为50mm±2mm的圆柱体  B．直径与高均为55mm±2mm的圆柱体C．边长200mm的正立方体D．高径比为2:1的圆柱体

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第12题

采用容量瓶法测定砂的表观密度，若两次平行试验结果之差值大于(    )g/cm3，应重新取样进行试验。A．0.01B．0.02C．0.05D．0.1

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第13题

洛杉矶磨耗试验对于粒度级别为B的试样，使用钢球的数量和总质量分别为(    )。A．12个，5000±25gB．11个，4850±25gC．8个，3330±20gD．11个，5000±20g

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第14题

最大密度曲线理论提出了一种理想的(    )曲线。A．连续级配B．间断级配C．开级配D．密级配

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第15题

采用负压筛析法检测水泥细度试验前，首先应调节负压至(    )Pa范围内。A．1000～2000B．2000～4000C．4000～6000D．6000～8000

查看答案

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第16题

采用维卡仪测定水泥初凝时间，以试针距底板的距离为(    )作为水泥净浆达到初凝状态的判定标准。A．3mm±1mmB．4mm±1mmC．5mm±1mmD．6mm±1mm

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第17题

水泥抗折强度以一组三个试件抗折结果的平均值为试验结果。当三个强度中有超出平均值(    )的，应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果。A．±5%B．±10%C．±15%D．±20%

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第18题

坍落度试验适用于公称最大粒径不大于31.5mm，坍落度不小于(    )mm的混凝土。A．5B．10C．15D．20

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第19题

混凝土的强度等级是以立方体抗压强度标准值确定的，其含义即为具有(    )保证率的抗压强度。A．85%B．90%C．95%D．98%

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第20题

桥用C40的混凝土，经设计配合比为水泥:水:砂:碎石=380:175:610:1300，采用相对用量可表示为(    )。A．1:1.61:3.42；W/C=0.46B．1:0.46:1.61:3.42C．1:1.6:3.4；W/C=0.46D．1:0.5:1.6:3.4

查看答案

A

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第21题

沥青25℃条件下针入度试验，要求标准针及附件总质量为(    )。A．50gB．100gC．150gD．200g

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第22题

沥青环球法软化点试验，要求加热起始温度为(    )。A．0℃B．5℃C．10℃D．15℃

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第23题

气候分区为1-3-2的地区，数字3代表(    )。A．高温气候区B．低温气候区C．雨量气候区D．温度气候区

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第24题

工程中常用的(    )是典型的密实一悬浮结构。A．沥青混凝土B．沥青碎石C．排水沥青碎石D．沥青玛蹄脂碎石

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第25题

沥青混合料车辙试验的评价指标为(    )。A．稳定度B．残留稳定度C．动稳定度D．残留强度比

查看答案

C

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第26题

沥青混合料标准马歇尔试件的高度要求为(    )。A．63.5mm±1.3mmB．65.5mm±1.5mmC．95.3mm±1.3mmD．95.3±2.5mm

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第27题

水泥稳定细粒土基层集中厂拌法施工时，水泥最小剂量为(    )%。A．3B．4C．5D．6

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第28题

在无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验中，当偏差系数CV=10%～15%时，则需要 (    )试件。A．6个B．9个C．13个D．15个

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第29题

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，每批数量不大于(    )t，取一组试样进行钢筋试验。A．30B．50C．60D．100

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第30题

能反映钢筋内部组织缺陷，同时又能反映其塑性的试验是(    )。A．拉伸试验B．冷弯试验C．冲击试验D．疲劳试验

查看答案

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第31题

土的总应力等于有效应力与孔隙水压力之和。(      )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第32题

做土的有机质含量试验时，溶液由橙黄色经蓝绿色突变为橙红色时即为终点。(      )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第33题

击实试验选取试样中干密度最大者作为最大干密度。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第34题

固结试验不能测出土的先期固结压力。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第35题

承载板法测回弹模量适用于不同湿度和密度的细粒土。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第36题

相对密度是砂紧密程度的指标。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第37题

变水头渗透试验适用于粘质土。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第38题

土的级配曲线采用半对数坐标，其优点是能将粒径很小的土颗粒含量清楚地表达出来。 (     )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第39题

CBR试验制备不同干密度试件，是通过改变每层击数实现的。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第40题

土工织物厚度是在无任何压力条件下，正反两面之间的距离。(    )

查看答案

×

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第41题

道路建筑用石料按饱水抗压强度和磨耗率两项力学指标划分为4个等级，从1级到4级，表示强度从弱逐渐到强。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第42题

在同批粗集料料堆上取料时，应先铲除堆角处无代表性的部分，再在料堆的顶部和底部取大致相同的若干份试样，组成一组试样。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第43题

细集料的表观密度试验，以两次平行试验结果的算术平均值作为测定值，如两次结果之差值大于0.01g/cma，应重新取样进行试验。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第44题

压碎值不能代表粗集料的强度。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第45题

沸煮法主要检测水泥中是否含有过量的游离CaO、游离MgO和三氧化硫。(    )

查看答案

√

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第46题

评价水泥质量时，凡氧化镁、三氧化硫、凝结时间的任一项不符合国家标准规定时，则该水泥为废品。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第47题

水泥抗压强度试验，以一组三个试件得到的6个抗压强度算术平均值为试验结果。如 6个测定值中有一个超出6个平均值的±15%，舍去该结果，而以剩下5个的平均数为结果，如5个测定值中再有超过5个结果平均数的土15%，则该次试验结果作废。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第48题

对混凝土拌和物流动性大小起决定作用的是用水量的大小。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第49题

水泥混凝土强度试验中，应始终缓慢匀速加荷，直至试件破坏，记录破坏时的极限荷载。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第50题

水泥混凝土的凝结时间是通过贯入阻力试验方法测定的。(    )

查看答案

√

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第51题

测定沥青延度，同一试样平行试验不少于3个，如3个测定结果均大于100cm时，试验结果记作“100cm”；特殊需要也可分别记录实测值。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第52题

对于最大粒径大于13.2mm的集料应采用水浸法试验评价沥青与集料的粘附性。 (     )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第53题

测定沥青环球软化点，要求起始温度为5℃±0.5℃，杯中水温在5min内调节至升温速度维持在5℃±0.5℃/min。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第54题

我国现行密级配沥青混凝土马歇尔试验技术标准中，控制高温稳定性的指标有稳定度和流值。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第55题

沥青混合料残留稳定度指标是指试件浸水7d后的稳定度。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第56题

击实马歇尔试件，应先按四分法从四个方向用小铲将混合料铲入已备好的试模中，再用插刀沿周边插捣10次，中间15次。插捣后将沥青混合料表面整平成凸圆弧面。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第57题

水泥稳定土可以采用普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥，但宜选用终凝时间在6h以上的水泥，快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥不应使用。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第58题

无机结合料无侧限抗压强度试件养生期间，对试件质量损失所作规定为：小试件不得超过2g，中试件不得超过5g，大试件不得超过10g。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第59题

钢材的牌号是按其抗拉强度值划分的。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第60题

伸长率大的钢材，其冷弯性能一定好。(    )

查看答案

√

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第61题

关于土的击实特性，说法正确的是(    )。A．增大击实功可提高干密度B．粗颗粒含量增多，最大干密度增大C．土处于最佳含水量时压实效果最好D．粗颗粒含量增多，最大干密度减小

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第62题

下列关于土的CBR值试验，说法错误的是(    )。A．应先通过试验求得试料的最大干密度与最佳含水量B．所有试件均按最佳含水量制备C．制备好试件后，应泡水2昼夜D．将泡水终了的试件进行贯入试验

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第63题

关于土的固结状态，说法正确的是(    )。A．超固结状态是指天然土层历史上受到过的固结压力大于现在的上覆压丈B．正常固结状态是指天然土层历史上受到过的固结压力等于现在的上覆压C．欠固结状态是指天然土层历史上受到过的固结压力大于现在的上覆压力D．超固结状态是指天然土层历史上受到过的固结压力小于现在的上覆压力

查看答案

BCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第64题

关于土的压缩性指标，下列说法正确的是(    )。A．压缩系数。是反映土压缩性高低的指标B．压缩模量是反映土抵抗压缩变形能力的指标C．压缩系数a越大，土的压缩性越低D．工程上常用a1-2反映土的压缩性高低

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第65题

关于土的无侧限抗压强度，说法正确的是(    )。A．土体无侧向压力B．无侧限抗压强度是土抵抗轴向压力的极限强度C．土的侧向受挤压D．以最大轴向应力作为无侧限抗压强度

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第66题

下列哪些土工材料适合用宽条拉伸试验方法测其拉伸性能?(    )A．土工格栅B．土工织物C．土工膜D．复合土工织物

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第67题

下列关于级配指标的描述，正确的是(    )。A．不均匀系数越大，土越不均匀B．曲率系数越大，土越均匀C．级配良好的土一定是均匀土D．当Cu≥5且=1～3同时满足时，土为级配良好

查看答案

AD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第68题

路用石料的强度等级是依据(    )指标划分的。A．抗压强度B．压碎值C．磨耗率D．磨光值

查看答案

AC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第69题

细集料级配参数指(    )。A．细度模数B．分计筛余百分率C．累计筛余百分率D．通过百分率

查看答案

BCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第70题

集料试验取样量的多少取决于(    )。A．最大粒径B．公称最大粒径C．试验项目D．试验频数

查看答案

BC

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第71题

水泥细度的表征指标可采用(    )。A．80μm方孔筛的筛余百分率B．45μm方孔筛的筛余百分率C．细度模数D．比表面积

查看答案

AD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第72题

根据3d强度，水泥可以分为(    )类型。A．早强型B．低热型C．专用型D．普通型

查看答案

AD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第73题

测得混凝土坍落度值后，应进一步观察粘聚性。具体做法是用捣棒轻轻敲击拌和物，若混凝土试体出现(    )，说明混凝土粘聚性差。A．突然折断B．崩解、石子散落C．底部明显有水流出D．表面泌水

查看答案

AB

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第74题

确定混凝土配合比的3个基本参数是(    )。A．水灰比B．砂率C．单位用水量D．单位水泥用量

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第75题

沥青针入度作为条件粘度，在测定时采用了(    )的规定条件。A．温度B．标准针质量C．贯入时间D．沥青试样深度

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第76题

采用旋转薄膜烘箱加热试验评价沥青的抗老化能力的指标有(    )。A．质量变化B．残留针入度比C．残留10℃延度D．残留15℃延度

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第77题

沥青混合料马歇尔试验可以测定(    )指标。A．稳定度B．流值C．动稳定度D．马歇尔模数

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第78题

沥青混合料中沥青含量试验有(    )。A．射线法B．离心分离法C．回流式抽提仪法D．脂肪抽提器法

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第79题

石灰工业废渣稳定土施工前，应取有代表性的样品进行下列试验(    )。A．石料压碎值试验B．土的颗粒分析C．石灰有效钙镁含量D．碎石含泥量试验

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第80题

表示钢筋拉伸性能的指标有(    )。A．屈服强度B．抗拉强度C．伸长率D．断面收缩率

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第81题

什么是土的CBR值?试述土的CBR值的取值方法。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第82题

试述液塑限试验步骤及结果整理方法。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第83题

工地上有一批砂样欲用于配制水泥混凝土，如何根据筛分试验判定该砂样的工程适用性?

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第84题

某沥青混合料马歇尔试件的吸水率为1.5%，问应采用哪种方法测定其毛体积密度?简述试验步骤。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测员考试《材料》模拟试题(2)—第85题

某混凝土试验室配合比为水泥:水:砂:碎石=340:190:608:1215，实测施工现场砂的含水率为3%，碎石的含水率为1%，若工地搅拌机容量为0.4m3(出料)，为施工方便，每次投入2袋水泥(50kg/袋)，问其他各材料的投入量为多少?

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第1题

重型击实试验与轻型击实试验比较，试验结果(    )。(注：ρ0为最大干密度，ω0为剥始含水量)

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第2题

分项工程质量检验内容中，具有质量否决权的是(    )。A．基本要求    B．外观检测    C．几何尺寸    D．压实度或强度

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第3题

对于水泥混凝土上加铺沥青面层的复合式路面，水泥混凝土路面结构不必检测(    )。A．强度    B．厚度    C．平整度    D．抗滑

查看答案

D

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第4题

填隙碎石基层固体体积率用(    )测定。A．灌砂法    B．环刀法    C．蜡封法    D．核子密度仪法

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第5题

交工验收时，(    )需检测弯沉、平整度、抗滑性能等。A．沥青混凝土面层  B．水泥混凝土面层  C．半刚性基层    D．土方路基

查看答案

A

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第6题

环刀法测定压实度时，环刀取样位置应位于压实层的(    )。A．上部    B．中部    C．底部    D．任意位置

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第7题

根据“评定标准”规定，某一级公路土基压实度标准为96%，当某测点的压实度为 92.5%时，评定结果为(    )。A．优良    B．合格    C．不合格    D．不合格并返工

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第8题

无机结合料稳定材料的无侧限抗压强度试验试件的标准养生时间为(    )。A．7天    B．28天    C．90天    D．180天

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第9题

沥青混凝土标准密度，应由(    )得到。A．马歇尔试验    B．击实试验C．无侧限抗压强度试验    D．钻芯取样试验

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第10题

A．92.7    B．99.9    C．95.2    D．97.4

查看答案

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第11题

水泥混凝土面层应按(    )进行质量评定。A．分项工程    B．分部工程    C．单位工程    D．单项工程

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第12题

无机结合料稳定类基层质量检验时，需检测(    )。A．立方体抗压强度    B．无侧限抗压强度C．抗折强度    D．劈裂强度

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第13题

水泥混凝土路面是以(    )龄期的强度为评定依据。A．7d    B．14d    C．28d    D．90d

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第14题

水泥混凝土面层测定的强度主要指的是(    )。A．弯拉强度    B．抗压强度    C．抗剪强度    D．疲劳强度

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第15题

对土方路基质量评定影响最大的指标是(    )。A．压实度    B．平整度    C．宽度    D．纵断高程

查看答案

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第16题

平整度主要反映了路面的(    )性能。A．安全    B．舒适    C．抗滑    D．经济

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第17题

涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目，其合格率不得低于(    )。A．85%    B．90%    C．95%    D．100%

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第18题

贝克曼梁测定回弹弯沉，百分表初读数为51，终读数为26，那么回弹弯沉值为(    )。A．25(0.01mm)    B．25(mm)    C．50(0.01mm)    D．50(mm)

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第19题

半刚性基层的下列四个实测项目中，规定权值最大的是(    )。A．压实度    B．平整度    C．宽度    D．横坡

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第20题

沥青混合料施工生产抽样实验，矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度等结果的合格率不小于(    )。A．85%    B．90%    C．95%    D．100%

查看答案

B

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第21题

可以测得动态弯沉盆的检测设备是(    )。A．3.6m贝克曼梁  B．5.4m贝克曼梁    C．落锤式弯沉仪    D．自动弯沉仪

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第22题

一般来说，测定沥青面层压实度的方法有(    )。A．灌砂法    B．环刀法    C．水袋法    D．钻芯取样法

查看答案

D

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第23题

长杆贯入试验中，当贯入土中深度达到(    )时，停止试验。A．10cm    B．50cm    C．80cm    D．100cm

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第24题

用摆式仪测定沥青路面抗滑性能时，如果标定的橡胶片滑动长度小于126mm，则测得的沥青路面的BPN值比实际值(    )。A．小    B．大    C．一样    D．不能确定

查看答案

A

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第25题

国际平整度指数(IRI)的标准测定速度为(    )。A．40km/h    B．60km/h    C．80km/h    D．100kWh

查看答案

C

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第26题

不能采用核子密度仪直接透射法测定压实密度的是(    )。A．土基    B．石灰稳定土    C．沥青面层    D．水泥稳定砂砾

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第27题

室内CBR试验中，贯入杆预压在CBR试件上的力是(    )。A．20N    B．30N    C．45N    D．60N

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第28题

贝克曼梁测试的路面弯沉值，在进行计算之前，应舍弃超出(    )的特异值。A．l均值±(1～2)S    B．l均值±(2～3)SC．l均值±1.645S    D．l均值±1.5S

查看答案

B

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第29题

二级公路水泥混凝土路面外观鉴定中，脱皮、印痕、裂纹、缺边掉角等缺陷的表面积不得超过受检面积的(    )。A．0.1%    B．0.2%    C．0.3%    D．0.4%

查看答案

C

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第30题

灌砂法试验结果为：量砂密度1.15g/cm3，试坑中全部材料质量4428.8g，填满试坑的砂的质量2214.4g，代表性试样含水率5.0%，则试坑材料的干密度为(    )。A．1.90S/cm3 B．2.00g/cm3C．2.199/cm3    D．2.30g/cm3

查看答案

C

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第31题

合同段和建设项目质量等级评定是根据单位工程的优良率评定的。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第32题

路基除压实度指标需分层检测外，其他检查项目均在路基完成后对路基顶面进行检查测定。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第33题

水泥混凝土路面抗滑性能既可用摩擦系数表示，也可用构造深度表示。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第34题

灌砂试验时，每换用一次量砂，都必须测定松方密度。(       )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第35题

石灰稳定土基层交工验收时，含水率作为实测项目之一，需进行检测和评定。(    )

查看答案

×

查看答案解

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第36题

土基CBR值测试，标准压强(当贯入量为5.0mm时)为10.5MPa。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第37题

分层铺筑的高速公路沥青面层，应分别检查沥青面层总厚度和上面层厚度。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第38题

沥青路面弯沉验收应在施工结束后立即检测。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第39题

分部工程通常都具有独立施工条件。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第40题

弯沉测试中的自动弯沉仪法属于动态测试方法。(    )

查看答案

×

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第41题

高速公路沥青混凝土路面压实度检验中以最大理论密度为标准密度时，压实度规定值为92%。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第42题

小桥、涵洞工程属于路基单位工程中的主要分部工程。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第43题

路面结构层厚度检测，一般应与压实度灌砂法或钻芯取样法一起进行。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第44题

手工铺砂法是测定路面构造深度目前常用的方法。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第45题

用摆式仪测定路面的抗滑性能时，滑动长度越大，摆值就越小。(    )

查看答案

×

查看答

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第46题

对于含有粒料的稳定土及松散性材料不能用环刀法测定现场密度。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第47题

水泥混凝土上加铺沥青面层的复合式路面，沥青面层应检测路表弯沉。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第48题

沥青混合料马歇尔稳定度试验，标准马歇尔试件应在60℃±1℃的恒温水中恒温30～40min。(    )

查看答案

√

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第49题

核子密度仪采用直接透射法测定路面结构层压实度时，孔深应略小于结构层厚度。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第50题

土方路基工程属于路基单位工程中的主要分部工程。(    )

查看答案

×

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第56题

路基的所有检查项目均在路基顶面进行检查测定。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第57题

马歇尔稳定度试验时的温度越高，则稳定度愈大，流值愈小。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第58题

沥青混合料用集料筛分应用“干筛分”。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第59题

沥青混合料的试验配合比设计可分为矿质混合料组成设计和沥青最佳用量确定两部分。(    )

查看答案

×

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第60题

对混凝土拌和物流动性大小起决定作用的是用水量的大小。(       )

查看答案

×

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第61题

水泥混凝土试配强度计算涉及哪些因素(    )。A．混凝土设计强度等级    B．水泥强度等级C．施工水平    D．强度保证率

查看答案

ACD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第62题

属于数理统计方法评定计分的检查项目有(    )。A．压实度    B．弯沉    C．平整度    D．结构层厚度

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第63题

土方路基交工验收时，需检测的项目包括(    )等。A．压实度    B．弯沉    C．横坡    D．中线偏位

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第64题

级配碎石基层交工验收时，需检测的项目包括(    )等。A．压实度    B．弯沉    C．平整度    D．中线偏位

查看答案

AC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第65题

有关标准密度(最大干密度)确定的下列说法，正确的有(    )。A．路基土标准密度的确定采用击实试验方法B．击实试验根据击实功的不同，可分为轻型和重型C．沥青混合料标准密度以马歇尔击实法确定D．无黏聚性自由排水土采用振动台法和表面振动压实仪法测定的结果基本一致

查看答案

BCD

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第66题

路基单位工程包含(    )等分部工程。A．路基土石方工程    B．小桥工程C．大型挡土墙    D．砌筑工程

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第67题

关于连续式平整度仪测定路面平整度的说法中，正确的有(    )。A．一般连续平整度仪的标准长度为3mB．自动采集数据时，测定间距为10cmC．不适用于已有较多坑槽、破损严重的路面测定D．得到标准差越大，表明路面平整性越好

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第68题

下列有关路面抗滑性能的说法中，正确的是(    )。A．摆值FB越大，抗滑性能越好B．构造深度TD越大，抗滑性能越好C．横向力系数SFC越大，抗滑性能越好D．制动距离越长，抗滑性能越好

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第69题

关于环刀法测定压实度，下列说法正确的是(    )。A．环刀法可用于测定水泥稳定砂砾基层的压实度B．环刀法适用于细粒土C．环刀法检测比较方便D．环刀法检测结果比灌砂法的精确

查看答案

BC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第70题

可以改善水泥混凝土工作性的方法有(    )。A．调整砂率    B．强化搅拌程度C．使用外加剂    D．提高粗集料的棱角性

查看答案

AC

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第71题

在水泥混凝土路面检验评定中，对评分值影响最大的是(    )。A．压实度    B．弯拉强度    C．板厚    D．抗滑

查看答案

BC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第72题

关于石灰稳定土劈裂强度试验有以下说法，正确的有(    )。A．粗粒土试模直径为15cmB．南方地区试件养生温度为250℃2±2℃C．试验前试件浸水1昼夜D．用于应力检验时，试件保湿保温养生6个月进行强度试验

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第73题

热拌沥青混合料应检查的项目有(    )。A．拌和温度    B．矿料级配    C．沥青用量    D．针入度

查看答案

ABC

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第74题

《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80—2004)适用于公路工程施工单位(    )对公路工程质量的管理、监控和检验评定。A．工程监理单位    B．工程建设单位C．工程质量检测机构    D．工程质量监督部门

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第75题

级配碎石基层上的沥青混合料面层用贝克曼梁测定的回弹弯沉检测结果可能需要进行(    )。A．支座修正    B．温度修正    C．季节修    D．基层类型修正

查看答案

ABC

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第76题

沥青混合料按其组成结构可分为(    )。A．悬浮一密实结构    B．骨架一空隙结构C．悬浮一骨架结构    D．密实一骨架结构(嵌挤结构)

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第77题

热拌沥青混合料马歇尔技术指标有(    )等。A．稳定度、流值    B．空隙率    C．沥青饱和度    D．矿料间隙率

查看答案

ABCD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第78题

在沥青混合料配合比设计马歇尔试验后，还应进行(    )。A．水稳定性检验    B．高温稳定性检验C．抗剪切检验    D．必要时钢渣活性检验

查看答案

ABD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第79题

平整度测试设备有两类，其中(    )为断面类测试设备。A．3m直尺    B．颠簸累积仪C．连续式平整度仪    D．激光路面平整度测定仪

查看答案

ACD

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第80题

目前，测定回弹模量的方法主要有(    )。A．承载板法    B．CBR法    C．贝克曼梁法    D．贯入仪法

查看答案

AC

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第81题

请简述灌砂法测定压实度的主要过程。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第82题

请简述水泥混凝土拌合物的坍落度试验步骤。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第83题

根据“评定标准”规定，可以用于沥青混凝土面层抗滑性能测试的方法有哪些?并简述各方法的测试原理。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第84题

某高速公路二灰稳定砂砾基层设计厚度为18cm，代表值允许偏差为-8mm，极值允许偏差为-15mm。评定路段厚度检测结果(12个测点)分别为17.5cm、17.7cm、18.2cm、 18.6cm、18.1cm、18.8cm、17.6cm、17.8cm、19.1cm、19.3cm、17.4cm、17.9cm，试按保证率99%评定该路段的厚度是否合格?并计算实际得分。

查看答案

查看答案解析

- 2012年公路工程试验检测人员业务考试《公路》模拟试题(一)—第85题

新建高速公路路基施工中，对其中某一路段上路床压实质量进行检查，压实度检测结果分别为98.6、95.4、93.0、99.2、96.2、92.8、95.9、96.8、96.3、95.9、92.6、95.6、99.2、95.8， 94.6、99.5(单位%)。请按保证率95%计算该路段的代表压实度，并进行分析评定。[已知 t0.95(n-1)/4=0.438，t0.95(n-1)/4=0.533

查看答案

查看答案

查看答案