	回弹法及超声回弹综合法检测混凝土强度-单项选择题

	第1题 回弹法测试混凝土强度时测区应符合（ ）

[image: image1.wmf]
A、每个测区弹击不少于20个

[image: image2.wmf]
B、每个测区弹击不少于10个

[image: image3.wmf]
C、回弹点间距不应小于30mm

[image: image4.wmf]
D、测区可随意分布



	第2题 超声-回弹综合法检测混凝土构件强度时，对于长度小于等于2m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于（ ）

[image: image5.wmf]
A、10个

[image: image6.wmf]
B、8个

[image: image7.wmf]
C、6个

[image: image8.wmf]
D、3个



	第3题 回弹仪率定时需旋转（ ）次弹击杆，每个旋转（ ）

[image: image9.wmf]
A、12、90

[image: image10.wmf]
B、20、45

[image: image11.wmf]
C、24、45

[image: image12.wmf]
D、24、90



	第4题 超声-回弹综合法测混凝土强度时，优先选用（ ）

[image: image13.wmf]
A、国家关系式

[image: image14.wmf]
B、通用关系式

[image: image15.wmf]
C、专用关系式

[image: image16.wmf]
D、国际关系式



	第5题 中型回弹仪的使用范围是

[image: image17.wmf]
A、C10-C50

[image: image18.wmf]
B、C15-C50

[image: image19.wmf]
C、C10-C45

[image: image20.wmf]
D、C15-C45



	第6题 回弹法检测时，可不进行碳化修正的情况是

[image: image21.wmf]
A、碳化深度小于0.5mm时

[image: image22.wmf]
B、碳化深度大于1mm时

[image: image23.wmf]
C、碳化深度大于1mm时

[image: image24.wmf]
D、碳化深度小于1mm时



	第7题 制定测强曲线时，分别按龄期为（ ），进行立方体试件的回弹超声和强度试验

[image: image25.wmf]
A、3、7、14、28、60、90、180

[image: image26.wmf]
B、1、3、5、7、14、28、60、90

[image: image27.wmf]
C、7、14、28、60、90、180、240

[image: image28.wmf]
D、3、7、14、28、60、90 180、360



	第8题 用超声-回弹综合法检测混凝土强度时，碳化深度对回弹值的影响，按以下哪种情况处理?（ ）

[image: image29.wmf]
A、可以不予考虑

[image: image30.wmf]
B、应对回弹值进行修正

[image: image31.wmf]
C、应对超声波波速进行修正

[image: image32.wmf]
D、应对强度值进行修正



	第9题 用回弹法测混凝土强度时，其碳化深度为0.3mm，其计算深度取值为（ ）

[image: image33.wmf]
A、0.3mm

[image: image34.wmf]
B、0.5mm

[image: image35.wmf]
C、1.0mm

[image: image36.wmf]
D、0mm



	第10题 回弹法测区的选择应符合（ ）

[image: image37.wmf]
A、在构件边缘选取

[image: image38.wmf]
B、相邻测区间距在2.0mm之间

[image: image39.wmf]
C、不宜选在浇筑面上

[image: image40.wmf]
D、宜选在配筋区



	多项选择题

	第11题 超声-回弹综合法测试面应（ ）

[image: image41.wmf]
A、清洁、平整、干燥

[image: image42.wmf]
B、不应有接缝、饰面层

[image: image43.wmf]
C、不应有浮浆、油垢

[image: image44.wmf]
D、必要时可用砂轮片清除杂物和不平整处



	第12题 中型回弹仪可测试以下构件（ ）

[image: image45.wmf]
A、C45

[image: image46.wmf]
B、直径80cm立柱

[image: image47.wmf]
C、梁外表面粉刷一层砂浆

[image: image48.wmf]
D、石子最大粒径为55mm的混凝土



	第13题 混凝土进行超声回弹综合法计算出混凝土推定强度后，还应当（ ）

[image: image49.wmf]
A、计算变异系数

[image: image50.wmf]
B、计算标准差

[image: image51.wmf]
C、根据推定强度进行合格判定

[image: image52.wmf]
D、根据判定公式进行合格判定




PAGE  
4

_1465719052.unknown

_1465719060.unknown

_1465719064.unknown

_1465719066.unknown

_1465719067.unknown

_1465719065.unknown

_1465719062.unknown

_1465719063.unknown

_1465719061.unknown

_1465719056.unknown

_1465719058.unknown

_1465719059.unknown

_1465719057.unknown

_1465719054.unknown

_1465719055.unknown

_1465719053.unknown

_1465719036.unknown

_1465719044.unknown

_1465719048.unknown

_1465719050.unknown

_1465719051.unknown

_1465719049.unknown

_1465719046.unknown

_1465719047.unknown

_1465719045.unknown

_1465719040.unknown

_1465719042.unknown

_1465719043.unknown

_1465719041.unknown

_1465719038.unknown

_1465719039.unknown

_1465719037.unknown

_1465719028.unknown

_1465719032.unknown

_1465719034.unknown

_1465719035.unknown

_1465719033.unknown

_1465719030.unknown

_1465719031.unknown

_1465719029.unknown

_1465719024.unknown

_1465719026.unknown

_1465719027.unknown

_1465719025.unknown

_1465719020.unknown

_1465719022.unknown

_1465719023.unknown

_1465719021.unknown

_1465719018.unknown

_1465719019.unknown

_1465719017.unknown

_1465719016.unknown

