《土工试验检测》试题答案
1、 填空题

1．一般情况下，土是由  土粒、空水和水              所组成的三相松散性。


2．天然密度的定义是  土的质量与土的体积之比：ρ=m/V    。

3．含水量的定义是  土中水的质量与土粒质量之比：Wo=mw/ms  。


4．孔隙比的定义是    土中孔隙的体积与土粒的体积之比：e=Vv/Vs  。


5．影响土的工程性质的三个主要因素是   土的三相组成   、土的物理状态 和 土的结构   。


6．粗粒土的工程性质在很大程度上取决于   土的颗粒级配                可按 粒径级配累积曲线再细分成若干亚类。


7．细粒土的工程性质取决于   土的粒径级配、土粒的矿物成份和形状 ，多用 塑性指数或者液限加塑性指数 作为分类指标。


8．界限含水量包括  液限和塑限      ，前者指 土可塑状态的上限含水量  ，后者指  土可塑状态的下限含水量   。


9．击实试验目的是求 最佳含水量和最大干密度，而测试的是 击实后土的含水量和天然密度。


10．直剪试验中剪切方法有 快剪、固结快剪、慢剪   。


11．压缩试验中常用的压缩试验指标包括压缩系数（压缩指数） 、压缩模量、先期固结压力 。

二、单项选择

1．土粒比重Gs的定义式为：A
      A.
[image: image1.wmf]w

s

s

V

m

r

×

        B.
[image: image2.wmf]w

V

m

r

         C.
[image: image3.wmf]r

×

V

m

s

       D.
[image: image4.wmf]w

s

V

m

r



2．干密度
[image: image5.wmf]d

r

的定义式为：B

  A.
[image: image6.wmf]s

V

m

         B.
[image: image7.wmf]V

m

s

         C.
[image: image8.wmf]s

s

V

m

      D.
[image: image9.wmf]V

m



3．相对密度Dr的定义式为：A
      A.
[image: image10.wmf]min

max

max

e

e

e

e

-

-

    B.
[image: image11.wmf]min

max

min

e

e

e

e

-

-

    C.
[image: image12.wmf]e

e

e

e

-

-

max

min

max

   D. 
[image: image13.wmf]min

min

max

e

e

e

e

-

-



4．砾的成分代号为：C

  A.B         B.C           C.G          D.S


5．含石膏的含水量测试时，烘干温度为：A
     A.75℃～80℃                  B.65℃～70℃      

     C.105℃～110℃                D.110℃～120℃

6．含石膏的含水量测试时，烘干时间为：D

  A.4小时       B.6小时         C.8小时      D.8小时以上


7．水泥稳定土的含水量测试时，烘箱温度开时为：D

  A.室温     B.65℃～70℃     C.75℃～80℃    D.105℃～110℃

8．含水量低于缩限时，水分蒸发时土的体积为：A
      A.不再缩小      B.缩小      C.增大          D.不详


9．液塑限联合测定义测试数据表示在         图形上。C

  A.h～
[image: image14.wmf]w

         B.lgh～
[image: image15.wmf]w

    C.lgh～lg
[image: image16.wmf]w

     D.h-lg
[image: image17.wmf]w



10．直剪试验的目的是测定：B

  A.
[image: image18.wmf]s

t

,

          B.
[image: image19.wmf]j

，
[image: image20.wmf]c

      C.T，N        D.
[image: image21.wmf]g

t

,



11．击实试验的目的是测定：A

  A.
[image: image22.wmf]w

op 
[image: image23.wmf]max

d

r

   B.
[image: image24.wmf]r

w

    

       C.
[image: image25.wmf]d

r

w

    

      D.
[image: image26.wmf]r

w

p



12．直剪试验得到的库仑公式是：C

  A.F=fN+C     B.F=fN     C.
[image: image27.wmf]f

s

t

tg

c

f

+

=

   D.
[image: image28.wmf]g

t

G

=



13.压缩试验中在什么曲线上确定先期固结压力Pc。B

  A.e～p        B.e～
[image: image29.wmf]l

gp曲线      C. 
[image: image30.wmf]l

ge～
[image: image31.wmf]l

gp曲线   D.h-lg
[image: image32.wmf]w



14．EDTA二钠名称为：B
     A.氯化钠    B.乙二胺四乙酸二钠    C.氢氧化钠   D.酒石酸钾钠


15．压缩试验中，稳定标准时间是：B
      A.12小时        B.24小时       C.48小时       D.一周以上

    16．标准贯入试验中，标准贯入装置锤重为：C
      A.4.5kg          B.2.5kg         C.63.5kg        D.100g

    17.静力触探试验中单桥静力触探头可测得：A
      A.比贯入阻力    B.锥尖阻力     C.侧摩阻力      D.粘聚力

    18．土的压缩试验中试样体积的变化是：C
      A.空气体积压缩                  B.水体积压缩   

      C.孔隙体积的减小                D.土颗粒体积压缩

     19．击实试验中，至少应制备的不同含水量试样为：C
      A.3个           B.4个         C.5个        D.6个

     20．土粒比重的单位是：C

   A.KN/m3        B.kg/m3        C.无          D.KPa
ABACA  DDACB  ACBBB  CACCC
三、多项选择题

1． 试验数据表达在笛卡尔直角坐标上的试验有：ABC
A.击实试验            B.压缩试验

C.剪切试验            D.液塑限试验

2． 试验数据表达在一级对数坐标系上的试验有：AB
A.颗粒级配            B.压缩试验

C.剪切试验            D.液塑限试验

3． 土工原位测试试验有：CD
A.击实试验            B.压缩试验

C.十字板剪切试验      D.标准贯入试验

4． 土的压缩性表现在那些方面：ABC
A.空气排出            B.水排出

C.空气压缩            D.土颗粒压缩

5． 压缩试验曲线表达在：AD
A.e～p                B.lge～p
C.lge～lgp             D.e～lgp
6． 液限测定方法有：ABC
A.联合测定法          B.圆锥仪法

C.碟式仪法            D.搓条法

7． 塑限测定方法有：AD
A.联合测定法          B.圆锥仪法

C.碟式仪法            D.搓条法

8．含水量的测试方法有：ABCD
   A.烘干法              B.酒精燃烧法

   C.碳化钙气压法        D.比重法

9. 密度的测试方法有：ABD
  A.环刀法                   B.腊封法

  C.比重法                   D.灌砂法


10．原位测试中强度的测试方法有：ABC

  A.静力触探试验             B.旁压试验

      C.平板载荷试验            C.钻孔波速试验

四、判断题（对的打“√”，错的打“×”）7、15～20“√”
1． 不规则土样可以用环刀法测定其天然密度。

2． 土的含水量是土中水的质量与土的质量之比。
3． 含石膏土土样的含水量测试方法与其它土样一样。
4． 压缩系数在△h～△p曲线上求得。
5． 压缩指数在△e～△p曲线上求得。
6． CHS为含砾低液限粉土。
7． 水析法适用于0.074mm～0.002mm粒径的土。
8． 液塑限联合测定液限后，无论对细粒土还是粗粒土其计算入土深度的公式是一样的。
9． 搓条法中只要土体断裂，此时含水量就是塑限含水量。
10．使用EDTA滴定法测定水泥或石灰剂量时所用的标准曲线是上级发的。

11．土的压缩性表现的是水的排出。

12．EDTA滴定试验每个样品搅拌的时间，速度和方式可不一样。

13．直剪试验中，不同试验方法测得的
[image: image33.wmf]j

、C值相等。

14．同一土体在不同击实功的条件下，其最大干密度不变。


15．标准贯入试验是根据贯入的难易程度来判定土的物理力学性质。


16．直剪试验中慢剪试验方法是指：先使试样在法向压力作用下完全固结，然后慢速施加水平剪力直至土样破坏。


17．压缩试验是研究土体一维变形特性的测试方法。

18．压缩试验中土的压缩主要是孔隙体积的减小，所以关于土的压缩变形常以其孔隙比的变化来表示，试验资料整理为e～p曲线或e～lgp曲线。


19．十字板剪切试验是直接在原位应力条件下测定土的抗剪强度。


20．击实试验利用标准化的击实仪具，试验土的密度和相应的含水量的关系，用来模拟现场施工条件下，获得路基土压实的最大干密度和相应的最佳含水量。

7、15～20“√”其余错
五、简答题

1． 界限含水量的测定有哪些应用。

2． 如何从累计曲线上判断级配的好坏。

3． 简述EDTA滴定法。

4． 直剪试验的目的是什么？土的抗剪强度指标有几个：抗剪强度如何表达？对砂土、粘土在
[image: image34.wmf]f

t

-
[image: image35.wmf]s

坐标系上表示出来。

5．土由三相组成，画出三相图来，并写出各相之间的比例关系所表达的土的物理性质指标。

  二、单项选择

 1．对于坚硬易碎的粘性土，欲求其天然密度宜采用    b       。

       a.环刀法        b.灌砂法          c.蜡封法     d.灌水法


 2．受表面张力作用而在土层中运动的水是    b       。

       a.化学结晶水     b.毛细水；       c.重力水      d.结合水


 3．测定水泥稳定土的含水量时要在    b       条件下烘干。

       a.先放入烘箱同时升温到105°～110°  

       b.提前升温至105°～110°

       c.先放入烘箱同时升温到75°～80°

       d. 提前升温至75°～80°

 4．已知某土层的Pc>PZ（Pc为先期固结压力，Pz为土的自重）判断该土层属于     c      状态。

       a.正常固结      b.欠固结       c.超固结     d.a、b、c都不是


 5．土的缩限含水量是指    b        的界限含水量。

       a.塑态转为流态         b.半固态转固态       
       c.塑态转固态           d.半固态转塑态

5． 零填及路堑路床在高速公路中最小强度CBR（%）值为  c    。

   a.10           b.6           c.8         d.5

 7．其它等级公路上路床填料最小强度CBR（%）值为6时，填料最大粒径为      d    。


   a.6mm          b.8mm       c.15mm       d.10mm

 8．土的压缩主要是    c      的减小。


   a.含水量     b.土的比重      c.土的孔隙体积    d.固体颗粒


 9．反应软粘土原状结构强度的指标是   a         。


   a.灵敏度     b.内摩擦角      c.内聚力       d.粒径大小


 10．某路基填土施工建筑速度快，土层排水不良，欲验算其稳定性，C、φ指标应采用     b      。

      a.固结快剪    b.快剪          c.慢剪        d.固结快剪和快剪


 11．含水量测试时，求得土中水的百分含量是        c           。


  a.弱结合水   b.强结合水   c.自由水和部分结合水   d.化学结合水


 12．界限含水量可以    b           。


  a.评价各种土的状态           b.评价粘性土的状态  

      c.评价砂性土的状态          d.评价砾类土的状态


 13．界限含水量测试时    b     。

      a.考虑土的结构              b.未考虑土的结构  

      c.无法确定土的结构          d.考虑不考虑土的结构都行


 14．相对密度是用来评价    c         土的密实状态。

       a.各种      b.粘性          c.砂性         d.砾类


 15．环刀法可以测定   a        土的密度


   a.细粒          b.粗粒          c.坚硬        d.各种


 16．酒精燃烧法测定含水量需燃烧试样的次数为     a    。


   a.3次           b.5次          c.2次        d.4次


 17．灌砂法测定土的密度之前，要求标定的内容有    c        。

     a.一项            b.两项           c.三项         d.四项


 18．击实试验试样制备干法和湿法两种，两种制样所得击实结果应该   b         。

      a.相同                           b.干法ρdmax不小于湿法ρdmax
      c.干法ρdmax不大于湿法ρdmax        d.不一定


 19．击实试验结果整理时，若有超粒径的土颗粒，则   b       。

     a.均可按照规范的公式修正

     b.超粒径百分含量小于30%可以按规范公式修正

     c.不需进行修正

     d.修正不修正都可以


 20．密度测定求算术平均值时，其平行差值不得大于   c        。


  a.0.01g/cm3     b.0.02g/cm3        c.0.03g/cm3       d.0.04g/cm3
三、多项选择题

 1．土可能是由   ab       相体组成的。

      a.三相体         b.两相体      c.四相体        d.单相体


 2．土的三相体比例指标中，可直接测出的指标有    cd      。


  a.土的干密度    b.孔隙比    c.土的密度和土粒密度  d.含水量


 3．测含有石膏和有机能质土的含水量时，烘箱的温度可采用       。

      a.75℃           b.100℃           c.105℃        d.65℃

 4．利用灌砂法测定土的密度前，需要标定    bc       。


   a.砂的含水量                b.砂子密度及标定罐体积    

      c.灌砂筒锥形体砂重          d.环刀的体积


 5．界限含水量的测定可评价    bc       。

      a.各种土的状态              b.粘性土的状态

      c.土的塑性范围的大小        d.粘性土的结构


 6．相对密度指标    cd        。

      a.可以评价各种土的密实状态     b.可以评价粘性土的密实状态

      c.可以评价砂性土的密实状态     d.目前仍不能在工程中广泛应用


 7．土级配情况的评价指标有   bc          。


  a.土粒直径                   b.不均匀系数

     c.曲率系数                    c.a、b、c都不是


 8．土颗粒分析的方法有   bc        。


  a.比重计法       b.筛分法     c.沉降法        d.移液管法

 9．剪切试验所得土的强度指标，可以   ab          。


  a.估算地基承载力           b.评价土体稳定性

     c.评价土的状态             d.计算地基的沉降量


 10．无侧限抗压强度试验是按预定干密度用   a     或    c   。.

      a.静压法     b.自然沉降     c.锤击法     d.a、b、c三种都不是

四、判断题

    1．土的液限含水量是表示土的界限含水量的唯一指标。（ x   ）

2．直剪试验方法分为快剪、固结快剪及慢剪三种。 （ v   ）

3．测定土的含水量就是测土中自由水的百分含量。（ v   ）


 4．对于疏松的砂和含水量大的软粘土抗剪强度的破坏标准是以15%的应变量相应的应力。（  x  ）


 5．塑性图是以液限含水量为横坐标，塑性指数为纵坐标，对细粒土进行工程工程分类的图。（ v   ）


 6．颗粒分析试验是为测得土中不同粒组的相对百分比含量。（v    ）


 7．击实试验的原理与压缩试验的原理一样都是土体受到压密。（  x  ）


 8．一般对粘性土地基用液性指数和天然孔隙比确定地基的容许承载力。（ v   ）


 9．土的物理性质指标是衡量土的工程性质的关键。（  x  ）

    10．对细粒组质量超过5%～15%的砂类土的分类应考虑塑性指数和粒度成分。（ x  ）


 11．测试含水量时，酒精燃烧法在任何情况下都是适用的。（  x  ）


 12．影响击实效果的主要因素只有含水量。（    x）


 13．做击实试验时，击实筒可以放在任何地基上。（ x   ）


 14．工程试验检测原始记录一般用铅笔填写。（  x  ）


 15．土中的空气体积为零时，土的密度最大。（  x  ）

    16．环刀法适用于测定粗粒土的密度。（  x  ）


 17．用比重计法对土进行颗粒分析时，悬液配置过程中必须加六偏磷酸钠。（  x ）

    18．相对密度是一种最科学、合理地评价粗粒土状态的方法，所以工程上总是采用该指标评价粗粒土的状态。（ x  ）


 19．塑性指数是指各种土的塑性范围大小的指标。（x    ）

 20．工土试验时，所取试样质量越大越好，否则试样就不具有代表性。（ x   ）

五、简答题

    1．试说明直剪试验的目的和意义，写出库仑定律的表达式，并指出强度指标。

    2．简述击实试验的目的和意义，并说明击实试验的注意事项。

    3．颗粒分析的目的和意义是什么？工程上常采用哪些方法进行颗粒分析？说明这些方法的适用范围，并写出评价级配情况的指标。

    4．土的密度在工程上有哪些应用？并说明公路上常用的现场测试的方法有哪些？


 5．公路上常用的测试含水量的方法有哪些？并说明这些方法各自的适用范围。

二、单项选择题

   1．环刀法可以测定        土的密度。

      A.细粒土     B.粗粒土     C.坚硬脆性土      D.砾石土

   2．经试验测定，某土层Pc<Pz(Pc为先期固结压力、Pz为土的自重压力)，则该土层是        土。

     A.正常固结      B.欠固结       C.超固结    D.无法确定

   3．对含有少量碎石的粘性土，欲求其天然密度宜采用        。

     A.环刀法        B.灌砂法       C.蜡封法    D.筛分法

   4．下列关系式正确的为：（ωp为塑限、ωL为液限，ωs为缩限）
     A.ωp>ωL>ωs           B. ωs>ωL>ωp   

     C. ωL>ωs>ωp          D. ωL>ωp>ωs
   5．对于同一种土样，在孔隙比一定的情况下，下列关系式正确的是：

     A.ρ>ρd>ρsat           B.ρsat>ρˊ>ρ    

     C.ρsat≥ρ>ρ′        D.ρ>ρ′≥ρd
    6．在用标准烘干法烘干含有机质小于5%的土时，应将温度控制在
         范围。
A.105℃～110℃  B.200℃以上  C.60℃～70℃  D.150℃以上
7． 对同一种土体分别用直剪试验的三种剪切方法进行试验，所得内摩擦角最小的为         。 

      A.快剪       B.慢剪         C.固结快剪       D.不确定

8．工程上含水量的定义为         的质量与土粒质量之比的百分数。

      A.结合水和自由水     B.结合水      C.自由水      D.液相

    9．反映天然含水量与界限含水量关系的指标为         。

      A. ωL                B. ωp         C.Ip          D.I​L
    10．液性指数主要应用于评价          。

      A.各种土的状态          B.砂土的状态      

      C.细粒土的状态          D.粗粒土的状态

    11．液限与塑限的测定皆是用       测定的。

      A.重塑土      B.原状土    C.饱和土    D.黄土

    12．相对密度主要是用来评价         。

      A.各种土的状态         B.细粒土的状态 

      C.粗粒土的状态         D.粘性土的状态

    13．土中的结晶在常温下水属        。

      A.固相         B.液相       C.气相       D.结合水

    14．在测定含水量过程中，当用各种测试方法所得结果不一样时，应以       为准。

      A.酒精燃烧法                B.标准烘干法

      C.碳化钙气压法              D.比重瓶法

   15．当用各种方法测定土的密度的值不同时，应以      为准。

      A.环刀法        B.灌砂法      C.蜡封法     D.现场试坑法

   16．环刀法主要用于测定         的密度。

      A.粗粒土        B.细粒土      C.巨粒土     D.碎石土

    17．密度试验须进行二次平行测定，取其算述平均值，其平行差值不得大于            。

      A.0.03g/cm3    B.0.01g/cm3     C.0.02g/cm3    D.0.05g/cm3
   18．对同一种土体分别用直剪试验的三种方法进行试验，所得内摩擦角最大的为        。

      A.快剪        B.慢剪         C.固结快剪       D.不确定

19．在用标准烘干法烘干含有机质大于5%的土时，应将温度控制在

          范围。

A.105℃～110℃  B.200℃以上  C.60℃～70℃  D.150℃以上
   20．土的缩限含水量是指         的界限含水量。

     A.塑态转半流态               B.半固态转固态 

     C.塑态转半固态               D.半流态转流态

三、多项选择题
   1．反映土吸附结合水能力的特性指标有         。

     A.液限ωL                 B.塑限ωp 

     C.塑性指数Ip              D.含水量ω

   2．测定工程用土界限含水量的方法有         。

     A.碟式仪法        B.圆锥仪法      C.搓条法    D.联合测定法

   3．土中的固相物质包括：

     A.无机矿物颗粒    B.有机质        C.结晶水    D.结合水

   4．结合水与自由水在哪些方面有所不同         。

     A.密度            B.粘滞度        C.冰点温度  D.化学成分

    5．土的液相包括：              
     A.强结合水        B.弱结合水     C.自由水     D.结晶水
    6．对于土的可塑性有重要影响的是          
     A.毛细水        B.重力水       C.结晶水       D.固态水（冰）

    7．土的三相体比例指标中，可在室内实测出的指标有      。

     A.土粒比重      B.孔隙比      C.土的天然密度  D.含水量

    8．下列关于CBR的说法中，正确的是         。

     A.CBR值越大，材料强度越大   B.CBR是加州承载力的简称

     C.CBR值是标准压力作用下的贯入量 

     D.CBR值是贯入杆贯入入试料2.5mm或5mm时的单位压力

   9．利用灌砂法测定土的密度前，需要标定       。

       A.标定罐的体积                 B.砂子的密度

       C.灌砂筒锥形体的体积           D.环刀的体积

   10．土的颗粒分析方法有         。

       A.比重计法         B.筛分法      C.吸管法     D.移液管法

四、判断题
1．同一种土体在不同的击实功条件下，其最佳含水量不变。（    ）

2．通常在孔隙比e一定的情况下，土体各密度之间的关系为：饱和密度ρsat≥天然密度ρ≥干密度ρd>浮密度ρ′。（     ）

3．土体界限含水量之间的关系为：
[image: image36.wmf]w

L>
[image: image37.wmf]w

p>
[image: image38.wmf]w

s。（     ）

4．土中孔隙体积与土粒体积之比称为孔隙率。（     ）

5．石灰有效氧化钙含量是指石灰中活性游离氧化钙占石灰试样的质量百分率。（    ）

6．氧化镁含量是指石灰中氧化镁占试样质量的百分率。（     ）

7．生石灰产浆量是单位质量（1公斤）的生石灰经消化后，所产石灰浆体的体积（升）。（     ）

8．生石灰的产浆量越低，则表明其质量越好。（     ）

9．生石灰中的CO2含量越高，则（CaO+MgO）含量也相应提高。（    ）

10．粉煤灰和石灰的颗粒大小可以用比重计法或吸管法进行测试。（    ）

11．含水量的定义是指土中毛细水的重量与土体总重的百分比。（    ）

12．氧化镁含量超过氧化钙含量的生石灰称之为镁质石灰。（    ）  

13．氧化钙含量超过氧化镁含量的生石灰称之为钙质石灰。（    ）

14．在直剪试验当中，对同一土体分别作快剪与慢剪试验，所测得的结果C、
[image: image39.wmf]j

值相等。（    ）

15．同一种土体在不同击实功的条件下，其最大干密度不变。（   ）

16．直剪试验方法可以分为快剪、固结快剪及慢剪三种。（     ）

17．击实试验试样制备分干法和湿法两种，两种制样所得击实结果是一样的。（    ）

18．在做击实试验时，如遇有超粒径的土颗粒，则只需将其取出，然后再进行击实即可。（    ）

19．CBR值是指试料贯入量为2.5mm或5.0mm时的单位压力。（    ）

20．环刀法既可以测细粒土的密度，也可以测粗粒土的密度。（    ）

五、简答题
1．什么是加州承载比？落球仪测定的原理是什么？

2．无机结合稳定土测定含水量时应注意什么问题？

3．含石膏的土，有机质土在测含有量时应注意什么问题？

4．在做无机结合料稳定土击实试验时应注意哪些问题？

   5．直剪试验测试中的抗剪强度指标有哪几个？其应用有哪些？砂土和粘土的库仑强度线有何特点？

判选题 

1.[单选]液限塑限联合测定法的主要试验步骤有：①给圆锥仪锥尖涂少许凡士林，将装好土样的试杯放在联合测定仪上，使锥尖与土样表面刚好接触，然后按动落锥开关，测记经过5
[image: image40.wmf]s

锥的入土深度
[image: image41.wmf]h

。②改变锥尖与土接触的位置，共做两次，两次间距不得小于1
[image: image42.wmf]cm

。③取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。④将制备好的土样充分搅拌均匀，分层装入盛土杯中，试杯装满后，刮成与杯边齐平。⑤用调土刀调匀，密封放置18
[image: image43.wmf]h

以上。⑥重复以上步骤对已制备的其他两个含水量的土样进行测试。正确的试验步骤是（  ）。 


[image: image44.wmf]A

.④②①③⑥⑤              
[image: image45.wmf]B

. ①③⑥④②⑤


[image: image46.wmf]C

.③⑥⑤①④②              
[image: image47.wmf]D

. ③⑤④①②⑥
4. [单选]承载比（CBR）试验方法的主要试验步骤有：①称筒本身质量
[image: image48.wmf]1

m

，并将其安装好。②将其余3份试料，按
[image: image49.wmf]0

w

制备3个试样。③将1份试料按3层。每层98次进行击实，求
[image: image50.wmf]0

max

w

d

、

r

④卸下套环，将试件修平并称重
[image: image51.wmf]2

m

。⑤将试筒放在坚硬的地面上，取备好的试样，分三次倒入试筒按规定次数击实，每一层击实后，层面“拉毛”，击实后，试样不宜高出筒高10
[image: image52.wmf]mm

。⑥脱模。⑦泡水测膨胀量。⑧贯入试验。正确的试验步骤是（  ）。


[image: image53.wmf]A

. ①⑤④⑥③②⑧⑦             
[image: image54.wmf]B

.  ①③②⑤④⑦⑧⑥

[image: image55.wmf]C

. ③⑥⑤①⑧④②⑦             
[image: image56.wmf]D

.  ④⑤①③②⑥⑦⑧
6. [单选]液限塑限联合测定法的主要资料整理步骤有：①在
[image: image57.wmf]w

h

-

图上，查得纵坐标入土深度
[image: image58.wmf]mm

h

20

=

所对应的横坐标的含水量
[image: image59.wmf]w

即为该土样的液限
[image: image60.wmf]L

w

。②通过液限
[image: image61.wmf]L

w

与塑限入土深度
[image: image62.wmf]p

h

的关系，求出
[image: image63.wmf]p

h

。根据
[image: image64.wmf]p

h

值，再查结果试验
[image: image65.wmf]w

h

-

图，对应
[image: image66.wmf]p

h

的含水量即为该土样的塑限
[image: image67.wmf]P

w

值。③如果三点在一条直线上， 在二级双对数坐标纸上，以含水量
[image: image68.wmf]w

为横坐标，锥入深度
[image: image69.wmf]h

为纵坐标，点绘a、b、c三点含水量的
[image: image70.wmf]h

－
[image: image71.wmf]w

图，连此三点，应呈一条直线。如果三点不在一条直线上，通过a点与bc两点相连成两条直线，根据液限（即a点含水量）在
[image: image72.wmf]
[image: image73.wmf]L

p

〜We

h

图上查得
[image: image74.wmf]p

h

或锥入深度公式计算得
[image: image75.wmf]p

h

，以此
[image: image76.wmf]p

h

再在
[image: image77.wmf]w

h

-

图上的ab、ac两直线上求出相应的两个含水量，当两个含水量之差小于2%时，以该两点含水量的平均值与a点连成一直线，再按三点在一条直线上来做。两个含水量之差大于2%，试验重做。④试验报告。正确的步骤是（  ）。


[image: image78.wmf]A

.④②①③              
[image: image79.wmf]B

. ③①②④


[image: image80.wmf]C

.③①④②              
[image: image81.wmf]D

. ③④①②
8. [单选]对含水量定义的叙述有：①水的质量比固体颗粒的质量（
[image: image82.wmf]%

100

´

s

w

m

m

）。②水的质量比总质量（
[image: image83.wmf]%

100

´

m

m

w

）。③水的质量比总质量减去水的质量（
[image: image84.wmf]%

100

´

-

w

w

m

m

m

）。④水的质量比总质量减去水和空气的质量（
[image: image85.wmf]%

100

´

-

-

a

w

w

m

m

m

m

）。其中正确的是（  ）

    
[image: image86.wmf].

A

①③          
[image: image87.wmf].

B

①④

    
[image: image88.wmf].

C

②③④        
[image: image89.wmf].

D

①③④

_1038307878.unknown

_1219653073.unknown

_1220098639.unknown

_1220098748.unknown

_1220172831.unknown

_1220173036.unknown

_1220339463.unknown

_1220339662.unknown

_1220339597.unknown

_1220210070.unknown

_1220173062.unknown

_1220172961.unknown

_1220173005.unknown

_1220172861.unknown

_1220098804.unknown

_1220172805.unknown

_1220172813.unknown

_1220098794.unknown

_1220098654.unknown

_1220098737.unknown

_1220098647.unknown

_1220098484.unknown

_1220098499.unknown

_1220098631.unknown

_1220098492.unknown

_1219653237.unknown

_1220098476.unknown

_1219653074.unknown

_1038309382.unknown

_1217343539.unknown

_1217592062.unknown

_1218564035.unknown

_1218564050.unknown

_1217592111.unknown

_1217592131.unknown

_1217592157.unknown

_1217592082.unknown

_1217592081.unknown

_1217591829.unknown

_1217591984.unknown

_1217591802.unknown

_1052030269.unknown

_1055163748.unknown

_1055167567.unknown

_1052053729.unknown

_1052053787.unknown

_1039357857.unknown

_1039357867.unknown

_1038309383.unknown

_1038308446.unknown

_1038308531.unknown

_1038309204.unknown

_1038308511.unknown

_1038307976.unknown

_1038308015.unknown

_1038307957.unknown

_1030350153.unknown

_1030350514.unknown

_1030350569.unknown

_1030350634.unknown

_1030350697.unknown

_1032534409.unknown

_1030350595.unknown

_1030350555.unknown

_1030350474.unknown

_1030350504.unknown

_1030350185.unknown

_1030350022.unknown

_1030350062.unknown

_1030350077.unknown

_1030350048.unknown

_1030349963.unknown

_1030349981.unknown

_1029637862.unknown

_1029637869.unknown

_1030349952.unknown

_1029637807.unknown

_1029637836.unknown

