公路工程试验检测试卷库

《建筑材料试验检测技术》试题

（第01卷）

一、填空题（每空0.5，共10分）

1、钢筋混凝土梁的截面最小边长为280mm，设计钢筋直径为20mm，钢筋的中心距离为60mm，则粗骨料最大粒径应为______mm。

2、某I型沥青混合料压实试件，在空气中称其干燥质量为M1，在水中称其质量为M2，则该沥青混合料试件的视密度为________。

3、沥青混合料按其组成结构可分为三类，即_________、_______、__________。

4、下图为沥青混合料马歇尔稳定度试验荷载与变形曲线图，请在图上标出马歇尔稳定度Ms与流值Fx取值。

5、石料的磨光值越高，表示其_______愈好；石料的磨耗值愈高，表示其耐磨性______。

6、对同一水泥，如负压筛法与水筛法测定的结果发生争议时，应以__________为准。

7、沥青混合料配合比设计可分为___________、_____________和___________三个阶段进行。

8、按最新的《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》规定，试件在____

____________的水中养护，抗压强度试件的受压面积为______平方毫米。

9、水泥混凝土工作性测定的方法有_________ 和________两种。它们分别适用于________混凝土和_________混凝土。

10、残留稳定度是评价沥青混合料_____________的指标。

二、单项选择题（每小题1分，共10分）

1、袋装水泥的取样应以同一水泥厂、同期到达、同品种、同标号的不超过（  ）吨为一个取样单位，随机从（  ）个以上不同部位的袋中取等样品水泥经混拌均匀后称取不少于（  ）kg。

①300，10，20；②100，10，12；③200，20，12；④200，30，12

2、石油沥青老化后，其延度较原沥青将（  ）。

①保持不变；②升高；③降低；④前面三种情况可能都有

3、沸煮法主要是检验水泥中是否含有过量的游离（  ）。

①Na2O；②CaO；③MgO；④SO3

4、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的（  ）。

①高温稳定性；②低温抗裂性；③耐久性；④抗滑性

5、普通水泥混凝土用砂，按（  ）筛孔的累计筛余百分率划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级配区。

①2.5mm；②1.25mm；③0.63mm；④0.315mm

6、含水率为5%的砂220g，将其干燥后的重量为（  ）g。

①209；②209.52；③210；④210.95

7、下列溶剂中，能将沥青中裂解出的油分完全溶解的溶剂是（  ）

①乙醇；②乙醚；③石油醚；④乙醚和石油醚

8、测定沥青碎石混合料密度最常用的方法为（  ）。

①水中重法；②表干法；③蜡封法；④体积法

9、混凝土用砂应尽量采用（  ）的砂。

①空隙率小；②总表面积小；③总表面积大；④空隙率和总表面积均较小

10、普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的（  ）d的标准尺寸立方体抗压强度代表值来确定的。

①3，7，28；②3，28；③7，28；④28

三、多项选择题（每小题1分，共10分）

1、对砂子的细度模数计算式中，分子上减去5A5解释完整的是（   ）。

A．大于5mm颗粒为粗骨料，应扣5A5；

B．大于5mm为粗骨料，小于5mm筛孔有5级，A5被累计了5次；

C．大于5mm为粗骨料，A5被累计了5次，应扣除5A5；D．从5mm以下各筛的累计筛余中分别扣除5mm筛上的累计筛余。

2、沥青混凝土施工中发现压实的路面上出现白点，你认为可能产生的原因是（   ）。

A．粗集料针片状颗粒含量高；B．粗料中软石含量过高；

C．拌和不均匀；D．碾压遍数过多。

3、水泥混凝土试配强度计算涉及那些因素（   ）。

A．混凝土设计强度等级；B．水泥强度等级；C．施工水平；D．强度保证率。

4、混凝土抗折强度试验采用三分点处双加荷装置，下列说法中正确的是（   ）。

A．三个加荷点；B．两个加荷点；C．两加荷点位于标距三等分处；

D．两加荷点位于三等分标距处。

5、水泥凝结时间用小时（h）和分 (min)表示，下述几种表示方法正确的是（   ）。

A．5小时，20分；B．5h20min；C．5：20；D．5h,20min。

6、沥青混合料抽提试验的目的是检查沥青混合料的（   ）。

A．沥青用量；B．矿料级配；C．沥青的标号；

D．矿料与沥青的粘附性。

7、单位用水量主要影响水泥混凝土的（   ）。

A．强度；B．耐久性； C．工艺性；D．坍落度。

8、砂中云母含量过大，会影响混凝土拌和物和硬化混凝土的什么性质（   ）。

A．拌和物和易性；B．保水性；C．抗冻性；D．抗渗性。

9、混凝土立方体抗压强度标准值的含义包括（   ）。

A．按标准方法制作的150mm的立方体试件；B．试件标准养护至28天；C．用标准方法测定的立方体抗压强度总体分布的一个值；D．具有95%保证率的抗压强度。

10、沥青混合料摊铺温度主要与那些因素有关（   ）。

A．拌和温度；B．沥青种类；C．沥青标号；D．气温。

四、判断题（对打“√”，错的打“╳”）（每小题0.5分，共10分）

1、石料抗压强度试验，试件可以是边长为50mm的立方体，也可以是直径和高均为50mm的圆柱体。                              （  ）

2、在评价水泥质量时，凡氧化镁、三氧化硫、凝结时间、体积安定性中的任一项不符合国家标准规定，水泥则为废品。               （  ）

3、评价粘稠石油沥青路用性能最常用的三大技术指标为针入度、软化点及脆点。     （  ）

4、沥青饱和度是指压实沥青混合料中的沥青体积填充矿料间隙体积的百分率。        （  ）

5、沥青混合料中的剩余空隙率，其作用是以备高温季节沥青材料膨胀。              （  ）

6、用高强度等级水泥配制低强度等级混凝土，不但能减少水泥的用量，混凝土的强度能得到保证，而且混凝土的耐久性也会变好。   （  ）

7、两种砂子的细度模数相同，它们的级配不一定相同。      （  ）

8、新拌水泥混凝土的坍落度随砂率的增大而减小。          （  ）

9、沥青与矿料的粘附等级越高，说明沥青与矿料的粘附性越好。（  ）

10、用于质量仲裁检验的沥青样品，重复加热的次数不得超过两次。               （  ）

11、沥青老化试验后的质量损失其计算结果可正可负。      （  ）

12、沥青针入度越大，其温度稳定性越好。                （  ）

13、水泥混凝土的强度等级与标号只是叫法不同，其含义并无区别。                 （  ）

14、水泥混凝土的凝结时间是从水泥混凝土加水拌和开始到贯入阻力为20MPa时的一段时间。  （  ）

15、水泥混凝土所用粗集料限制活性SiO2的目的是为了提高水泥与石料的粘结力。                                              （  ）

16、工程中常用油石比来表示沥青混合料中的沥青用量。    （  ）

17、增加细砂的用量，可增加沥青混凝土的空隙率，减小矿料的间隙率。             （  ）

18、碱性石料与沥青粘附性好，通常是用石料的水溶液的PH值来判断石料的酸碱性。  （  ）

19、试验中，一般重复性试验误差的要求低于再现性误差要求。（  ）

20、沥青软化点试验时，当升温速度超过规定的升温速度时，试验结果将偏高。        （  ）

五、简答题（共30分）

1、试述沥青用量的变化对沥青混合料马歇尔试验结果有何影响？（6分）

2、试述影响混凝土抗压强度的主要因素。（6分）

3、水泥混凝土用集料的压碎值测定方法与沥青混合料用集料的压碎值测定方法有何不同？（6分）

4、A、B、C、D四种矿质材料，欲组配成符合某类型沥青混合料级配要求的矿质混合料。现用图解法进行矿料的配比计算（如图所示），试根据图示提供的已知条件，确定A、B、C、D四种矿料的用量（绘出具体做法）。（6分）

5、工程中选择沥青及沥青标号主要考虑的因素有那些？（6分）

六、实例计算题（共15分）

1、某沥青混合料的视密度为2.35g/cm3，理论密度为2.48g/cm3，油石比为5.0%，沥青的相对密度为1.00。求该沥青混合料的空隙率、矿料间隙率及沥青混合料的饱和度。（7分）

2、混凝土计算配合比为1：2.13：4.31，水灰比为0.58，在试拌调整时，增加了10%的水泥浆用量。试求

（1）该混凝土的基准配合比（不能用假定密度法）；

（2）若已知以实验室配合比配制的混凝土，每m3需用水泥320kg，求1m3混凝土中其它材料的用量；

（3）如施工工地砂、石含水率分别为5%、1%，试求现场拌制400L混凝土各种材料的实际用量。

（计算结果精确至1kg）。（8分）

七、分析评定题（共15分）

1、若试验室配合比单位用水量为200kg，水灰比为0.6，粗骨料为碎石，水泥实测强度为42.5MPa，试验室强度恰好达到试配强度值（28.2MPa），若每方混凝土多加10kg水，混凝土强度降低率为多少？

（注：A=0.48  B=0.52）。（8分）

2、在沥青路面施工中，通过降低压实温度和减少压实遍数来提高平整度的作法是否可取，为什么？（7分）

公路工程试验检测试卷库

《建筑材料试验检测技术》试题

（第02卷）

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、在已知岩石类别时，评定石料等级的依据是____________和____________。

2、当粗骨料最大粒径为50mm时，水泥混凝土抗压强度试件尺寸应为_____________mm的立方体。

3、用马歇尔试验确定沥青混合料的沥青用量时，控制高温稳定性的指标是_________和________，在沥青混合料配合比确定后，验证高温稳定性的指标是________。

4、为保证混凝土的耐久性，在混凝土配合比设计中要控制_____________和___________。

5、在混凝土配合比设计中，单位用水量是根据_____________、______________查表确定。

6、沥青的针入度、延度、软化点依次表示沥青的______________性____________性和__________性。

7、______________和_______________统称为沥青混合料。

8、在水泥混凝土配合比设计中， 砂率是依据________和______________来确定的。

9、就试验条件而言，影响混凝土强度的因素主要有_______________、_______________和_______________。

二、单项选择题（每小题1分，共10分）

1、石油沥青老化后，其软化点较原沥青将（  ）。

①保持不变；②升高；③降低；④先升高后降低

2、饱和度是用来评价沥青混合料的（  ）。

①高温稳定性；②低温抗裂性；③耐久性；④抗滑性

3、在蜡质量与含蜡量关系图上，若三个点恰好在一斜率为正的直线上，已知蜡质量为0.05g和0.10g时，含蜡量依次为1.5%和2.5%，该沥青含蜡量为（  ）。

①1.5%；②2.0%；③2.5%；④无法确定

4、在设计混凝土配合比时，配制强度要比设计要求的强度等级高，提高幅度的多少，取决于（  ）

①设计要求的强度保证率；②对坍落度的要求；③施工水平的高低；

④设计要求的强度保证率和施工水平的高低

5、沥青混合料中，掺加矿粉的目的是为了（  ）

①提高密实度；②提高稳定度；③增加流值；④改善工艺性

6、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率（  ）

①应适当减小；②不变；③应适当增加；④无法判定

7、通常情况下，进行沥青混合料矿料合成设计时，合成级配曲线宜尽量接近设计要求的级配中值线，尤其应使（  ）mm筛孔的通过量接近设计要求的级配范围的中值。

①0.075；②2.36；③4.75；④  ①、②和③

8、规范将细度模数为1.6～3.7的普通混凝土用砂，按（    ）划分为3个级配区。

①细度模数；②0.63mm筛孔的累计筛余百分率；③1.25mm筛孔的累计筛余；④0.63mm筛孔的通过百分率

9、沥青针入度试验属于条件粘度试验，其条件为（  ）。

①温度；②时间；③针的质量；④  ①+②+③

10、目前，国内外测定沥青蜡含量的方法很多，但我国标准规定的是（  ）。

①蒸馏法；②硫酸法；③组分分析法；④化学分析法

三、多项选择题（每小题1分，共10分）

1、就同一强度等级而言，道路水泥与普通水泥相比较其优点是（   ）。

A．抗压强度高；B．抗折强度高；C．耐磨性能好；D．需水量小。

2、集料试验中折算成SO3含量来测试的物质是（   ）。

A．氧化硫；B．硫化物；C．硫铁矿；D．硫酸盐。

3、沥青混合料用粗细骨料分界筛孔尺寸为（   ）mm，水泥混凝土粗、细骨料分界筛孔尺寸为（   ）mm。

A．2.5；B．2.36；C．4.75；D．5。

4、沥青混合料理论最大相对密度计算式中的r1、r2…rn的物理含义，下述说法正确的是（   ）。

A．各矿料对水的相对密度；B．各矿料的表观密度；C．各矿料的表观相对密度；D．细集料用表观相对密度。

5、100mm非标准立方体抗压强度换算系数为（  ），100mm×100mm×400mm非标准试件抗折强度换算系数为（ ）。

A．0.95；B．1.05；C．0.75；D．0.85。

6、对编号为A、B、C、D的四个雷氏夹进行用前标定，由下结果写出可用夹的编号（   ）。

A．2x=17.5mm；B．2x=14.8mm；C．2x=20.5mm；D．2x=16.6mm。

7、用贯入法测水泥混凝土的凝结时间，初凝和终凝时间依次对应的贯入阻力为（   ）。

A．82MPa；B．28MPa ; C．5.3MPa；D．3.5MPa。

8、水灰比影响水泥混凝土的（   ）。

A．坍落度；B．耐久性；C．工艺性；D．强度。

9、表示混凝土强度等级的两项内容分别是（   ）。

A．抗压强度；B．符号“C”；C．标准立方体抗压强度；D．立方体抗压强度标准值。

10、沥青混合料摊铺速度试验的目的在于保证（   ）。

A．摊铺均匀性；B．摊铺层密实度；C．摊铺平整度；D．摊铺机连续工作。

四、判断题（对打“√”，错的打“╳”）（每题0.5分，共10分）

1、石料的抗冻性仅与材料的空隙率有关，与空隙中的水饱和程度无关。                                                        （  ）

2、石油沥青的标号是根据沥青规定条件下的针入度、延度以及软化点值来确定的。                                              （  ）

3、若砂试样的筛分曲线落在规定的三个级配区的任一个区中，则无论砂子的细度模数是多少，其级配和粗细程度都是合格的，适宜于配制混凝土。     （  ）

4、同一材料在进行强度试验时，加荷速度快者较加荷速度慢者的试验结果值偏大。    （  ）

5、进行普通混凝土立方体抗压强度测定时，其受压面应垂直于成型抹平面。          （  ）

6、沥青延度试验中，如发现沥青细丝浮于水面，则应及时利用酒精将水的密度调整至与试样相近后，继续进行试验。                （  ）

7、一般情况下，低标号沥青拌制混合料时的拌和温度应高于采用高标号沥青的混合料。 （  ）

8、沥青与矿料的粘附性等级评定，应由两名以上经验丰富的试验人员分别目测评定后取平均等级表示结果。                      （  ）

9、中、轻交通量石油沥青的老化评定方法采用薄膜加热试验。（  ）

10、测定水泥标准稠度用水量是为了确定水泥混凝土的拌和用水量。（）

11、沥青混合料的空隙率过大是由于矿料的间隙率过大而引起的。（）

12、沥青碎石配合比设计的主要控制指标是空隙率和饱和度。 （  ）

13、配制沥青混合料所用矿粉，其细度应越细越好。        （  ）

14、重复性试验是对取样代表性的检验，而再现性是对实验所用仪器设备的检验。       （  ）

15、沥青老化试验后，其质量肯定要减小。                （  ）

16、石料的吸水率与含水率分属于两个概念，但含水率小于吸水率。（）

17、用现行沥青含蜡量的测定方法测定的含蜡量值不随冷却过滤所取油分质量多少而变化。（  ）

18、流值是稳定度达到最大值时试件的垂直（径向）压缩变形量。                 （  ）

19、砂率的大小主要影响水泥混凝土的工作性，对强度的影响较小。（    ）

20、残留稳定度越大，沥青混合料的水稳定度性越好。      （  ）

五、简答题（共38分）

1、何谓水泥的凝结时间？它对道路及桥梁施工有何意义？（6分）

2、砂子筛分曲线位于级配范围曲线图中的1区、2区、3区说明什么问题？三个区以外的区域又说明什么？配制混凝土，选用哪个区的砂好些？为什么？（6分）

3、沥青混合料施工检测项目有那些，各自的意义是什么？（5分）

4、某施工单位进行AC-16-I沥青混合料马歇尔试验时，测得其马歇尔稳定度不能满足设计要求，试分析可能产生该种现象的原因。（7分）

5、在下图中绘出马歇尔稳定度Ms及流值FL与沥青用量qa的关系，并解释MS与FL随qa变化的原因。（6分）

六、实例计算题（共15分）

1、若计算配合比每方混凝土材料用量为水=195kg，水泥=390kg 、砂=588kg、石子=1176kg/m3，经试拌坍落度大于设计要求。

a)按每方混凝土减少5kg水，计算调整后每方混凝土材料用量；b)若实测密度为2425kg/m3，计算密度调整后每方混凝土材料用量；c)若现场每盘混凝土用两袋水泥，请计算每盘混凝土材料用量。d)若现场砂的含水量为4%，石子含水量为1.5%，计算每盘混凝土材料用量。（8分）

2、某砂样经筛析试验，结果列于下表，请计算细度模数，并画级配曲线：（7分）

| 筛孔 （mm） | 10.0 | 50 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | <0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余质量（g） | 0 | 35 | 25 | 70 | 160 | 105 | 80 | 25 |

七、分析评定题（15分）

1、已知油石比为5%，混合料表观密度为2.25g/cm3，沥青密度为1.028g/cm3，水的密度取1g/cm3，则沥青体积百分率(VA)=5×2.251.028×1=10.94%，此计算结果对吗？若不对请表示出正确结果。

（6分）

2、施工中常发现混凝土浇筑体顶面产生横向裂纹（多发生在高温干旱季节），拆模后侧表面有砂粒或石子露头等缺陷，除去浇捣原因，请分析其产生的原因。（9分）

公路工程试验检测试卷库

《建筑材料试验检测技术》试题

（第03卷）

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、石料的磨光值越高，表示其____________愈好；石料的磨耗率愈高，表示其耐磨耗性______________。

2、普通混凝土的“强度等级”是以具有_________保证率的28d_________标准值来确定。

3、称取堆积密度为1600kg/m3的干碎石600g，浸水24小时后称其水中质量为381g，则该砂的视密度为_______，空隙率为____%（ρw取1）。

4、在保证混凝土强度不降低及水泥用量不变的条件下，改善混凝土拌和物的工作性最有效的方法是_______，另外还有______等方法。

5、中粒式和粗料式沥青混合料所用矿料与沥青的粘附性评价方法以_______试验为标准；细粒式沥青混合料用矿料以________试验为标准。

6、沥青混合料配合比设计要完成的两项任务是_______和________。

7、沥青混合料矿料配比调整计算中通过量要尽量与级配范围中值接近的三个关键筛孔是______mm、______mm和__________mm。

8、水泥混凝土试验室调整的内容包括_______________、 _____________和___________复核。

9、沥青产品的纯洁程度用______________表示。

10、砂子的细度模数反映砂子____________的粗细程度。

二、单项选择题（每题1分，共10分）

1、石油沥青经老化后，其针入度值较原沥青将（  ）。

①保持不变；②升高；③降低；④变化不定

2、沸煮法主要是检验水泥中是否含有过量的（  ）。

①NaO2；②游离CaO；③游离MgO；④SO3

3、车辙试验主要是用来评价沥青混合料（  ）的验证性指标。

①高温稳定性；②低温抗裂性；③耐久性；④抗滑性

4、细集料的体积随含水率的增大而（  ）。

①减小；②增大；③先增大后减小；④先减小后增大

5、混凝土用砂应尽量采用（  ）的砂

①空隙率小；②总表面积小；③总表面积大；④空隙率和总表面积均较小

6、沥青混合料试件质量为1200g，高度为65.5mm，成型标准高度（63.5mm）的试件混合料的用量为（  ）g。

①1152；②1163；③1171；④1182

7、散装水泥的取样应以同一水泥厂、同期到达、同品种、同标号的不超过（ ）吨为一个取样单位，随机从不少于（ ）个罐车中采取等量水泥，经混拌均匀后称取不少于（ ）kg。

①500，4，50；②200，3，20；③100，2，15；④500，3，12

8、试饼法检验水泥的安定性时，试饼成型后（  ）放入煮沸箱中沸煮。

①立即；②养护箱中养护12h后；③养护箱中养护24h；④养护箱中养护3d

9、将集料颗粒的大面朝下，测其长l，宽b(l>b)，厚t，当（    ）≥3时，该集料为针片状颗粒。

①bl；②tl；③tb；④lt

10、沥青针入度的单位为“°”1°=（   ）mm。

①0.1；②0.01；③1.0；④10

三、多项选择题（每题1分，共10分）

1、沥青混合料的表观密度是指单位表观体积混合料的质量，表观体积包括（    ）。

A．实体体积；B．不吸水的内部闭口孔隙体积；

C．开口孔隙体积；D．部分开口孔隙体积。

2、若以运动粘度为250mm/s时的温度为压实温度，则混合料拌和温度的运动粘度应选用（   ）。

A．260mm/s；B．270mm/s；C．140mm/s；D．150mm/s。

3、购买水泥时，厂家需向用户提供产品出厂检验证，下述说法正确的是（   ）。

A．一次提供全部资料；B．随车提供除28天强度以外的全部资料；C．随车提供除7天，28天强度以外的资料；D．32天内提供28天强度资料。

4、若已知集料的烘干、表干、水中质量及试验温度水的密度，最多可以计算出集料的（   ）个有关密度的常数，（  ）个与水有关的参数。

A．1；B．3；C．5；D．6。

5、碱—骨料反应应具备的条件是（   ）。

A．水泥中含超量的碱；B．充分的水；C．骨料中含有碱活性颗粒；

D．合适的温度

6、A、B、C、D四种同标号沥青，老化试验结果按序（质量损失，针入度比，25℃延度）如下，请从中选出两种抗老化性能好的沥青

A．-0.7%，42%,60cm；B．0.8%，50%,68cm;

C．-0.8%，52%,70cm；D．0.7%，38%,50cm。

7、水泥混凝土凝结时间测试有三根粗细不等的测针，试验时先粗后细，在什么情况下应换针（   ）。

A．用较粗针压不到规定深度时；B．压入时度盘指针无反应时； C．遇到粗骨料时；D．测孔周边砂浆出现微裂缝。

8、水泥混凝土配合比设计计算中，计算粗、细集料用量的方法有（   ）。

A．质量法；B．绝对体积法；C．假定表观密度法；D．体积法。

9、下列指标中，判定水泥为不合格产品的指标有（   ）。

A．SO3含量；B．包装标志中无水泥品种；C．生产者名称不详；D．出厂期过长。

10、立方体抗压强度的含义包括（   ）。

A．按标准制作的150mm的立方体试件；B．标准养护至28天；C．按标准方法测得的抗压强度值；D．按规定方法的换算值。

四、判断题（对打“√”，错的打“╳”）（每题0.5分，共10分）

1、为使试验结果具有代表性，在沥青取样时，应用取样器按液面上、中、下位置各取规定数量，并将取出的三个样品分别进行检验。  （  ）

2、进行粘稠沥青性质常规检验时，沥青的取样数量应不少于1.5kg。（）

3、一般情况下，当水泥混凝土坍落度大于70mm时，用人工成型150mm的立方体试件，将拌和物按三层装入试模，并且每层插捣25次。 （  ）

4、评价粘稠石油沥青路用性能最常用的三大技术指标为针入度、软化点及延度。       （  ）

5、集料和混凝土的抗冻性都可以用硫酸钠坚固法来间接评价。（  ）

6、石料在进行强度试验时，其饱水状态下的强度总是小于干燥状态下的强度。           （  ）

7、水泥越细越好，但过细却会增加水泥的生产成本。       （  ）

8、新拌水泥混凝土工作性的评价方法为坍落度法。         （  ）

9、两种砂子的细度模数相同，它们的级配不一定相同。     （  ）

10、进行粘附性试验的矿料，首先用洁净水洗净；然后置于温度为105±5℃的烘箱中烘干，最后置于163±5℃的烘箱内1h，再进行粘附性试验。（）

11、冲击值适用于评价抗滑表层集料的抗冲击能力。        （  ）

12、沥青的蒸发损失试验和薄膜加热试验除盛样容器不同外，其它试验条件完全相同。     （  ）

13、沥青混合料的沥青含量是指沥青质量占矿料质量的百分率。（  ）

14、测定沥青闪点的加热速率为14～17℃/min，而测定燃点的升温速率为5.5±0.5℃/min。  （  ）

15、只要条件许可，Ⅱ区中砂是配置水泥混凝土的首选砂。   （  ）

16、碱骨料反应的结果使混凝土局部膨胀而产生裂缝。       （  ）

17、增加沥青混合料的试件成型击实次数，将使其饱和度降低。（  ）

18、增加砂率会使水泥混凝土的坍落度减小。               （  ）

19、洛杉矶磨耗率是用来评价矿料耐磨性能的一项指标。     （  ）

20、在沸煮法测定石料的粘附性试验中，当沥青剥落面积小于10%时可将其粘附性等级评定为4级。 （  ）

五、简答题（共30分）

1、配制混凝土时为什么要选用合理砂率（最优砂率）？砂率太大和太小有什么不好？选择砂率的原则是什么？（6分）

2、石油沥青的标号是如何划分的？有什么工程意义？（6分）

3、成型马歇尔试件时，如何选择和控制沥青混合料的搅拌与击实温度？同时简要说明沥青混合料的搅拌温度与击实温度对马歇尔试验结果的影响。（6分）

4、现场浇灌混凝土时，禁止施工人员随意向混凝土拌和物中加水，试从理论上分析加水对混凝土质量的危害？它与成型后的洒水养护有无矛盾？为什么？（6分）

5、简述沥青含蜡量试验步骤及方法概要。（6分）

六、实例计算题（15分）

1、某工地用水泥混凝土经试拌调整后，得配合比1：1.5：3.0，W/C=0.50。砂、石的表观密度分别为2.65g/cm3、2.70g/cm3，未使用任何外加剂。试计算每立方米混凝土中各材料的用量；如施工工地砂、石含水率分别为5%、1%，试求现场拌制400L混凝土所需各种材料的实际用量。（计算结果精确至1kg）。（7分）

2、规范规定，在进行沥青混合料马歇尔稳定度数据处理时，当一组测定值中某个数据与平均值之差大于标准差的k倍时，该测定值应予舍弃，并以其余测定值的平均值作为试验结果。今有一人进行马歇尔试验，一组4个试件，测得的稳定度8.2KN、8.5KN、9.6KN、14.0KN，请你详细计算该组马歇尔试件的最后平均稳定度（试验数目为4时，其k值取1.46）。（8分）

七、分析评定题（15分）

1、

| 指 标 | 针入度（0.1mm） | 延度（cm） | 软化点（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| A-100乙 | 80-120 | >60 | 42-52 |
| A-60乙 | 40-80 | >40 | 45-55 |
| 试验沥青 | 90 | 50 | 53 |

上表是A-100乙和A-60乙沥青技术标准及—沥青试验结果，试验者确定该沥青标号为A-60乙。其理由是延度，软化点，针入度比都超出了A-100乙的规定。你认为对吗？为什么？（6分）

2、沥青路面施工压实度检测中，标准密度采用每天的马歇尔试件实测密度值，这种作法是否合理，出现这种现象的原因是什么，有何解决措施。（9分）

公路工程试验检测试卷库

《建筑材料试验检测技术》试题

（第04卷）

一、填空题（每空0.5，共10分）

1、量取10L气干状态的卵石，称重为14.5kg；另取500g烘干的该卵石，放入装有500ml水的量筒中，静置24h后，水面升至685ml。则该卵石的视密度为_______，空隙率为_____________。

2、当混凝土拌和物出现粘聚性尚好、有少量泌水、坍落度太大时，应保持________不变，适当地减少_________用量。

3、配制混凝土时需采用_______砂率，这样可在水灰比及水泥用量一定情况下，获得最大的_______，或者在______一定的条件下，______最少。

4、沥青碎石的沥青用量应根据规范要求的_______和______，经过试拌试铺论证确定。

5、用图解法确定矿料的配合组成时，必须具备的两个已知条件是 ___________和_____________。

6、动稳定度用于检验沥青混合料的_____________性，残留稳定度用于检验混合料的__________性。

7、沥青针入度的试验条件包括__________、__________、和_____________。

8、水泥混凝土用砂依据__________________分为粗砂、中砂、细砂。

9、水泥混凝土密度调整只改变每立方米混凝土各组成材料的____________而不改变其_______________。

二、单项选择题（每题1分，共10分）

1、硅酸盐水泥最适用于（  ）工程。

①大体积混凝土；②干燥环境中的混凝土；③耐热混凝土；④水泥混凝土路面。

2、与连续级配相比较，单级配集料用于水泥混凝土的主要缺点是（  ）。

①水泥用量大；②拌和物易离析；③混凝土砂率小；④单位用水量低

3、混凝土中的水泥浆，在混凝土硬化前和硬化后起（  ）作用。

①胶结；②润滑、填充和胶结；③润滑和胶结；④填充和胶结

4、试拌混凝土时，如混凝土拌和物的和易性不符合要求，最常采用的方法是调整（  ）。

①拌和用水量；②砂率；③水泥用量；④水泥浆用量（W/C不变）

5、造成沥青混合料拌和物出现花白料、结团的原因是（  ）。

①粗骨料用量大；②矿粉用量多；③沥青用量小；④拌和温度低

6、下列四个指标中，那一个不满足规范要求时水泥则为废品（  ）

①烧失量；②不溶物；③初凝时间；④终凝时间

7、用雷氏夹法测水泥的安定性，沸煮时指针朝向正确的是（  ）。

①朝下；②水平悬空；③朝上；④以夹子能稳定放置为准

8、用于质量仲裁检验的沥青样品，重复加热的次数不得超过（  ）。

①一次；②两次；③三次；④四次

9、一水泥28天6个胶砂抗压强度试件的测值分别为35.0，41.0，43.0，42.0，46.0，39.0（单位：MPa），那么该水泥28天的强度为（  ）。

①43MPa；②41MPa；③42.2MPa；④该组试件作废

10、若沥青混合料的油石比为5.0%，则沥青含量为（   ）。

①4.76%；②4.56%；③5.00%；④5.26%

三、多项选择题（每小题1分，共10分）

1、A、B、C、D四个检测单位对同一沥青试样按规定方法对针入度、延度和软化点进行了试验，结果按序如下，你认为那家结果较可信（    ）（单位略）。

A．80,>100,42；B．100,>100,45；C．70,>100,40； D．90,>100,41。

2、沥青混合料稳定度和残留稳定度的单位分别是（   ）。

A．MPa；B．KN；C．%；D．mm。

3、若沥青混合料密度试验采用表干法，理论最大相对密度计算中粗、细骨料分别采用（   ）。

A．表观密度；B．毛体积相对密度；C．表干相对密度；

D．表观相对密度。

4、当砂中含较多（   ）碎屑时，在硬化的混凝土中与水化铝酸钙反应生成硫铝酸钙结晶，体积膨胀，产生破坏作用。

A．石膏；B．动植物腐殖土；C．云母；D．硫铁矿。

5、在用级配区图检查砂子的级配时，累计筛余百分率一点都不能超出规定的范围，超出则为级配不合格的筛孔是（   ）。

A．0.15mm；B．0.315mm；C．0.63mm；D．5mm

6、在确定最佳沥青用量的初始值OAC1时，取三个沥青用量的平均值，它们分别是（   ）

A．最大密度对应的沥青用量；B．最大稳定度对应的沥青用量；C．空隙率中值对应的沥青用量；D．饱和度中值对应的沥青用量

7、软化点试验时，软化点在80℃以下和80℃以上其加热起始温度不同，分别是（   ）。

A．室温；B．5℃； C．22℃；D．32℃。

8、用试饼法进行水泥安定性试验，沸煮后判别水泥是否安定的依据是目测试件是否有（   ）。

A．弯曲；B．剥落；C．崩溃；D．裂缝。

9、石料的毛体积密度是在规定条件下，单位毛体积石料的质量，毛体积包括（   ）。

A．实体体积；B．开口孔隙体积；C．闭口孔隙体积；

D．空隙体积。

10、限制集料中的含泥量是因为其含量过高会影响（   ）。

A．混凝土的凝结时间；B．集料与水泥石粘附；

C．混凝土的需水量；D．混凝土的强度。

四、判断题（对打“√”，错的打“╳”）（每题0.5分，共10分）

1、试验中，一般重复性误差高于再现性误差。                 （  ）

2、与运动粘度相比，沥青针入度由于它能准确地反映沥青的真实粘稠性而广泛地应用于工程中。                                  （  ）

3、沥青与矿料的粘附等级越高，说明沥青与矿料的粘附性越好。（  ）

4、在结构尺寸及施工条件允许下，应尽可能选择较大粒径的粗骨料，这样可以节约水泥。    （  ）5、对混凝土拌和物流动性大小起决定作用的是拌和物用水量的多少。（  ）

6、普通混凝土的强度与其灰水比成线性关系。               （  ）

7、用同样配合比的混凝土拌和物做成两种不同尺寸的立方体混凝土试块，试压时大尺寸的试块破坏荷载大，故其强度高；小尺寸试块的破坏荷载小，故其强度低。    （  ）

8、新拌水泥混凝土的坍落度随砂率的增大而减小。           （  ）

9、沥青软化点试验时，升温速度超过规定的加热速率时，所测结果偏高。  （  ）

10、沥青的闪点是受热沥青试样所挥发的油分气体，遇以规定方法与之接触的试焰，初次发生一瞬即灭的闪火时的试样温度。          （  ）

11、标准稠度用水量试验的目的是为凝结时间和安定性试验制浆确定拌合用水量。   ）

12、沥青溶解度试验的目的是检验沥青产品的纯洁度。        （  ）

13、对水泥混凝土而言，试件的干湿状况对强度试验结果并无直接影响。  （  ）

14、砂率是水泥混凝土中砂子用量与石子用量之比的百分数。   （  ）

15、沥青混合料生产配合比调整的目的是为拌和楼计量控制系统提供各热料仓矿料的配合比例。（  ）

16、沥青混合料的拌和时间越长，混合料的均匀性越好。      （  ）

17、沥青混合料的理论密度随沥青用量的增加而增加。       （  ）

18、沥青的闪点是表征其热稳定性能的一项指标。           （  ）

19、磨耗率小的石料其抗磨耗能力差。                      （  ）

20、限制针片状颗粒含量的原因是因为它影响水泥混凝土的工作性和强度。        （  ）

五、简答题（共30分）

1、砂子有害杂质包括那些，其各自的含义是什么，对混凝土的危害是什么，分别用什么方法检测（只答方法名称）。（6分）

2、何谓碱骨料反应？碱骨料反应的实质是什么？如何定性检验骨料中是否含碱活性颗粒？（6分）

3、简述石油沥青延度试验的试验条件及注意事项。（5分）

4、混凝土在硬化期间受干燥后，对强度的瞬时影响是什么？长期影响是什么？重新受潮后影响又如何？（7分）

5、用马歇尔法确定沥青用量的指标（规范规定的常规指标）包括那几个，各自的含义是什么，分别表征沥青混合料的什么性质。（6分）

六、实例计算题（15 分）

1、某混凝土计算配合比经调整后各材料的用量为：425R普通硅酸盐水泥4.5kg，水2.7kg，砂9.9kg，碎石18.9kg，又测得拌和物密度为2.38kg/L，试求：

1）每m3混凝土的各材料用量；2）当施工现场砂子含水率为3.5%，石子含水率为1%时，求施工配合比；3）如果把实验室配合比直接用于施工现场，则现场混凝土的实际配合比将如何变化？对混凝土的强度将产生什么影响。（9分）

2、某Ⅰ型沥青混合料矿料配合比比例为：碎石60%，砂子30%，矿粉10%，碎石及砂子的表观相对密度分别为2.70及2.60，矿粉的表观相对密度为2.75，沥青相对密度为1.0，试完成下表的计算（写出计算过程）。（6分）

| 油石比 （%） | 试件空气中重（g） | 试件水中重（g） | 表观 相对 密度 | 理论最大相对 密度 | 沥青体 积百分 率(%) | 空隙率(%) | 矿料间 隙率 （%） | 饱和度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 1200 | 705 |  |  |  |  |  |  |

七、分析评定题

1、规范规定混凝土抗折强度试验以0.5～0.7MPa/s的加载速度加载，某人在试验中按13500N/S的速度加载，理由是0.6MPa×22500mm2=13500N（22500mm2为试件断面积），这种计算对吗？（5分）

2、某试验室拟设计一I型沥青混凝土，在用马歇尔法确定沥青用量时，结果在整个沥青用量范围内，混合料最小空隙率为5%，确定不出共同沥青用量范围，问题出在那里，如何处理。（马歇尔试验不存在问题）。（10分）

公路工程试验检测试卷库

《建筑材料试验检测技术》试题

（第05卷）

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、沥青软化点测定升温速度大于5.5℃/分，测得的结果将偏_________。

2、当沥青的相对密度明显大于1或小于1时，测定沥青延度为避免沥青沉入水底或浮于水面，应在水中加入_________或________来调整水的密度。

3、沥青混合料AC-16I中的AC表示_________，16表示________，I表示________。

4、为了使水泥的凝结时间试验结果具有可比性，试验必须在________________________条件下进行。

5、水泥强度等级是在一定的试验条件下按规定龄期的_____________来确定的。

6、路面水泥混凝土以__________为设计指标，普通水泥混凝土以________为设计指标。

7、水泥混凝土的设计坍落度指的是_________________时对混凝土和易性的要求。

8、路用石料的技术等级是以____________和____________二项指标确定的。

9、粗集料筛分时，集料最大粒径不同，筛分所用试样总量也_______________。

10、对同一水泥而言，如试饼法与雷氏夹法的结果发生争议时，应以__________为准。

11、在矿料配合比例及其它试验条件相同的条件下，沥青混合料的密度随__________变化。

12、砂率是指混凝土集料中_______________的质量占__________质量的百分率。

13、沥青混合料的技术性质包括高温稳定性、低温抗裂性、__________、__________工艺性等五项。

二、单项选择题（每小题1分，共10分）

1、影响沥青路面抗滑性能的因素是（   ）

①集料耐磨光性；②沥青用量；③沥青含蜡量；④前三个均是

2、用于高等级公路路面抗滑表层的粗集料，除满足沥青混凝土粗集料要求的技术性质外，还应满足的指标是（  ）。

①冲击值；②磨光值；③道瑞磨耗；④压碎值

3、由不同人，在各自实验室使用各自的仪器，按规定的操作规程对同一材料进行的试验结果之间的误差应用（  ）判定。

①重复性误差；②平行误差；③相对误差；④再现性误差

4、当水泥混凝土所用的砂由中砂改为粗砂或细砂时，砂率应（ ）。

①保持不变；②适当增大；③适当减少；④粗砂适当增大，细砂适当减少

5、对一组三根标准水泥混凝土抗折试件进行抗折强度试验，其极限破坏荷载分别为35.7KN、37.5KN、43.2KN，则该组混凝土的抗折强度试验结果为(    )

①试验作废；②5.00MPa；③4.88MPa；④5.17Mpa

6、用蜡质量与蜡含量关系图确定沥青的含蜡量，关系直线方向正确的应该是（  ）。

①零；②正值；③负值；④可正可负

7、矿料配合比例不变，增加沥青用量，混合料的饱和度将（  ）。

①增加；②不变；③减小；④先增加后减小

8、对同一料源的矿料，其(a)密度、(b)毛体积密度、(c)表观密度；(d)堆积密度四项指标从大到小的正确排列是（    ）

①(b)(a)(d)(c)；②(a)(c)(b)(d)；③(c)(a)(b)(d)；④(c)(b)(a)(d)

9、若水泥：砂∶石∶水=1∶2∶3∶0.5，混凝土实测密度为2400kg/m3，，则水泥用量为（  ）kg。

①369；②340；③380；④已知条件不够

10、对水中称重法、表干法、封蜡法、体积法的各自适用条件下述说法正确的是（  ）

①水中称重法适用于测沥青混合料的密度；②表干法适合测沥青混凝土的密度；③封蜡法适合测定吸水率大于2%的沥青混合料的密度；④体积法与封蜡法适用条件相同。

三、多项选择题（每小题1分，共10分）

1、若施工中发现混凝土拌和物有明显的离析现象，你认为可能的原因是（   ）。

A．骨料级配差；B．水泥浆用量过大；C．拌和不均匀；

D．拌和时间过长。

2、混凝土粗骨料中针、片状颗粒含量过高将会影响混凝土的（   ）。

A．影响混凝土的强度；B．影响混凝土拌和物的流动性；C．影响混凝土的保水性；D．影响混凝土单位用水量。

3、下列影响沥青混合料技术性质的因素中，与矿料间隙率不相关的是（   ）。

A．集料最大粒径；B．细砂用量；C．石粉用量；

D．沥青针入度。

4、沥青混合料试件的矿料间隙率包括（   ）两部分。

A．空隙率；B．沥青体积百分率；C．混合料间隙率；

D．骨料空隙率。

5、用乳化沥青作透层油时，要通过试洒试验确定乳化沥青的（   ）。

A．渗透深度；B．稠度（粘度）；C．破乳速度；

D．单位面积洒布量

6、沥青混合料试件成型时，料装入模后用插刀沿周边插捣（   ）次，中间（    ）次。

A．13；B．12；C．15；D．10

7、25℃时，测得比重瓶充满水时的质量为55.0622g，瓶加沥青再充满水时的质量为55.1892g，其中沥青质量为15g，沥青的相度密度为（   ），密度为（    ）（保留三位小数，25℃时水的相对体积为0.99098）。

A．1.009；B．0.998； C．0.012；D．1.015。

8、集料的堆积密度是指单位堆积体积集料的质量，堆积体积包括（   ）。

A．集料实体体积；B．集料颗粒的闭口孔隙体积；C．集料颗粒的开口孔隙体积；D．集料粒间空隙体积。

9、水泥混凝土抗折强度试验，在什么情况下试验结果作废（   ）。

A．一个试件破坏断面位于加荷点外侧；B．两个试件破坏断面位于加荷点外；C．整组试件破坏断面位于加荷点外；

D．有两个测值与中间值差值超过中间值的15%。

10、与单级配相比，连续级配的优点是（   ）。

A．混凝土有良好的工作性；B．拌和物不易产生离析；

C．可配制密实高强混凝土；D．水泥用量相对小。

四、判断题（对打“√”，错的打“╳”）（每题0.5分，共10分）

1、粘稠沥青针入度≤300(0.1mm)，针入度>300(0.1mm)则为液体沥青。             （  ）

2、在通过量与筛孔尺寸为坐标的级配范围图上，级配线靠近范围图上线的砂相对较粗，靠近下线的砂则相对较细。                  （  ）

3、细度模数真实反映了砂中粗细颗粒分布情况。           （  ）

4、道路石油沥青（包括重交通与中轻交通道路沥青）标号的划分是根据25℃时针入度的大小来确定的。                         （  ）

5、新拌水泥混凝土的坍落度越大，其工作性就越好。       （  ）

6、油石比或沥青含量都可用来表示沥青混合料的沥青用量，对同一混合料，当沥青含量为5.0%时，油石比为4.7%。              （  ）

7、水泥技术性质中，凡氧化镁、三氧化硫、终凝时间、体积安定性中的任一项不符合国家标准规定则水泥为废品                 （  ）

8、现行含蜡量试验方法，脱蜡所用油分质量越多，测得的沥青含腊量值越小。      （  ）

9、集料磨光值试验时，当所测标准件的摩擦系数大于52BPN时，该轮试件作废。   （  ）

10、单级配粗骨料只适宜配置干硬性水泥混凝土。         （  ）

11、成型温度是沥青混合料密实度的主要影响因素。       （  ）

12、沥青混合料试件的高度变化并不影响所测流值，仅对稳定度的试验结果有影响。   （  ）

13、残留稳定度是评价沥青混合料水稳定性的一项指标。   （  ）

14、坍落度小于70mm的新拌水泥混凝土，在试件成型时，既可采用人工插捣的方式成型，也可采用机械震动法成型。            （  ）

15、集料表观相对密度与表观密度属于同一概念，只是叫法不同。               （  ）

16、沥青混合料矿料组成设计修正的实质是调整矿料的间隙率。                 （  ）

17、按规定方式取得的水泥样品，应将其分成两等份，一份用于检验，一份密封保管三个月，以备有疑问时复检。                   （  ）

18、细度模数相同的细集料，其级配也相同。             （  ）

19、沥青老化后，其质量将减轻。                       （  ）

20、水泥混凝土抗折强度即弯拉强度。                   （  ）

五、简答题（共30分）

1、当水泥混凝土拌和物的工作性不满足要求时，应如何进行调整？（5分）

2、试描述沥青三大指标测定值的大小与测试温度或加热速率之间的关系？（6分）

3、简述沥青混凝土生产配合比调整的意义及常规作法？（7分）

4、沥青混合料在拌和、成型过程中要控制温度在一定的范围，分析当温度超出控制范围造成的不良结果。（7分）

5、砂子的级配与细度模数分别表征砂子的什么特征？砂子的细度模数能否反映其级配优劣？级配要求的意义是什么？（6分）

六、实例计算题（15分）

1、设计强度为C30的水泥混凝土，施工抽检了10组试件，其28天的抗压强度（标准尺寸试件、标准养生）如下：

30.5、28.4、36.0、35.5、36.0、38.0、35.0、29.0、38.0，33.8,

试评定该结果是否满足设计要求？（取判定系数k1=1.7,k2=0.9）。（8分）

2、两种砂筛分结果（分计存留量）如下（砂样各重500g）

| 筛孔 （mm） | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | 筛底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A砂（g） | 0 | 25 | 25 | 75 | 120 | 245 | 10 |
| B砂（g） | 50 | 150 | 150 | 75 | 50 | 25 | 0 |

试用细度模数评价两种砂的粗细程度。（7分）

七、分析评定题（15分）

1、一水泥用水洗法试验细度不合格，用负压筛法试验细度合格，其安定性用试饼法试验为合格，用雷氏夹法试验不合格，就细度和安定性而言，该水泥应判定为合格产品、不合格产品还是废品，为什么？（5分）

2、某试验室在进行沥青混合料配合比设计时，发现空隙率和饱和度均能满足规范要求，但目测混合料干涩，沥青用量明显偏小，甚至有花白料。请分析原因，同时应如何进行调整。（10分）

《建筑材料试验检测技术》试题（第06卷）

一、填空题（每空0.5，共10分）

1、测定沥青含蜡量时，冷却结晶温度为                ℃。

2、沥青砼混合料可用符号                表示。

3、中轻交通量道路石油沥青按针入度值划分5个标号,其中A-60和A-100按           指标划分为甲、乙两个副标号。

4、按我国现行国标要求，水泥用户对水泥的技术性质应进行细度、安定性、凝结时间和           等试验。

5、测定砼稠度的方法有坍落度和                  2种。

6、砼配合比中粗细集料的单位用量可用           ，或质量法求得。

7、非经注明，针入度试验的标准针、导向杆与附加砝码的总质量为           g。

8、粘稠石油沥青按使用道路的交通量，分为                  和                道路用沥青两个标准。

9、标准稠度用水量可用2种方法中的任一种测定，如发生争议时以               标准。

10、砼配合比的表示方法有2种即            法和      法。

11、密级配沥青砼混合料按其剩余空隙率可分为Ⅰ型和Ⅱ型，其中Ⅱ型剩余空隙率为                  。

12、沥青蒸发损失试验非经注明，蒸发时间为      h，温度为

℃。

13、路面水泥砼的配比设计是以            强度为设计指标。

14、沥青混合料的油石比是指           的质量占        的质量的百分率。

15、破坏荷载单位用             ，受压面积单位用          时，试件的抗压强度单位为MPa。

二、单项选择题（每小题1分，共10分）

1、石料的磨光值越大，说明石料（   ）

A、不易磨光      B、易磨光     C、强度高   D、强度低

2、与孔隙体积无关的物理常数是（   ）

A、密度     B、表观密度     C、毛体积密度    D、堆积密度

3、采用标准尺寸试件，测定强度等级为C20的普通砼抗压强度，应选用（   ）的压力机

A、100kN     B、300kN   C、500kN       D、1000Kn

4、评价粗集料力学性能的指标的是（ ）

A、抗压强度   B、压碎值   C、坚固性    D、磨耗率

5、用调整水量法测定水泥标准稠度用水量时，以试锥下沉深度（ ）mm时的净浆为标准稠度净浆

A、28±1     B、28±2     C、28±3    D、26±2

6、为保证沥青混合料沥青与骨料的粘附性，在选用石料时，应优先选用（ ）石料

A、酸性     B、碱性     C、中性    D、无要求

7、油石比是指（ ）比值

A、沥青与矿料的质量     B、沥青与矿料的体积

C、沥青与混合料总质量   D、沥青与混合料总体积

8、砼的砂石比为0.59，那么其砂率为（  ）

A、2.69    B、1.69   C、0.73   D、0.37

9、水泥砼抗压强度合格评定时，当试件数量（  ）组时，应采用数理统计法进行

A、10组     B、>10组     C、 ≧10组    D、≦10组

10、沥青材料老化后其质量将（    ）

A、减小    B、增加   C、不变    D.有的沥青减小，有的增加

三、多项选择题（每小题1分，共10分）

1、水泥砼强度等级是以（  ）2项内容来表示的

A、立方体抗压强度    B、立方体抗压强度标准值

C、抗压强度代表值    D、符号C

2、提高砼拌和物流动性的合理措施有(    )

A、加水    B、保持水灰比不变加水泥浆    C、砂率不变加砂石

D、加减水剂

3、砼配合比设计中的三个主要参数是（  ）

A、水灰比   B、砂率    C、单位用水量   D、配制强度

4、要求普通砼用骨料有良好的级配，目的是(    )

A、减小水化热    B、节约水泥用量    C、提高强度

D、防止拌和物离析

5、对砼拌和物流动性有显著影响的因素是(   )

A、早强剂    B、用水量    C、砂率    D、水泥标号

6、为保持结构的耐久性，在设计砼配合比时应考虑允许的(   )

A、最大水灰比  B、最小水泥用量  C、最大水泥用量   D、最小水灰比

7、我国现行国家标准规定：凡(   )中的一项不符合标准规定时，水泥为不合格产品

A、细度  B、终凝时间   C、不溶物或烧失量  D、强度

8、矿质集料的级配类型有(   )

A、密级配  B、开级配  C、连续级配   D、间断级配

9、沥青混合料的配合比设计包括(   )阶段

A、初步配比  B、目标配比  C、生产配比  D、生产配比验证

10、通过配合比设计，可以决定沥青混合料的(   )。

A、材料品种  B、矿料级配  C、沥青用量    D、碾压温度

四、判断题（每小题0.5分，共10分）

1、水泥砼强度等级是根据立方体抗压强度值来确定的      （  ）

2、沥青材料老化后其针入度值将变大                    （  ）

3、水泥的初凝时间达不到要求的按废品处理              （  ）

4、沥青混合料是沥青砼混合料和沥青碎石混合料的总称    （  ）

5、两种细度模数相同的砂，其级配必然相同              （  ）

6、材料的孔隙率越大，其强度值越小                    （  ）

7、沥青的密度与沥青路面性能无直接关系                （  ）

8、我国现行规范规定，采用马歇尔试验进行沥青混合料配合比设计

（  ）

9、水泥强度测定是采用标准稠度的水泥净浆来制做试件    （  ）

10、砂率是砂的质量与石子质量的百分比                 （  ）

11、石料的磨光值愈大，表示石料越不易磨耗。           （  ）

12、压碎值愈小的石料，表示其强度越高                 （  ）

13、闪点是保证沥青加热质量和施工安全的一项重要指标   （  ）

14、沥青混合料就是沥青砼混合料的简称                 （  ）

15、集料中的含泥量是指粒径小于0.08mm颗粒的含量      （  ）

16、通常沥青针入度值愈小，表示沥青愈硬。             （  ）

17、沥青混合料用粗集料可以采用级配碎石或级配卵石。   （  ）

18、油石比是指沥青质量占沥青混合料总质量的百分比     （  ）

19、安定性不合格的水泥必须做废品处理                 （  ）

20、水泥的细度达不到要求按不合格品处理               （  ）

五、简答题（共30分）

1、真密度、毛体积密度、表观密度、堆积密度含意中的单位体积各指什么？（6分）

2、沥青混合料的配合比设计包括哪3个阶段?每个阶段的目的是什么?（6分）

3、沥青混合料的组成结构有哪3类？各有什么优缺点？（6分）

4、如何按技术性质来判定水泥为合格品,不合格品和废品?（6分）

5、水泥砼配合比设计中的主要参数有哪些？各反映了什么关系？（6分）

六、实例计算题（共15分）

1、根据砼计算配比，试拌12升，其各材料用量如下：水泥3.85kg，水2.1kg，砂7.6kg，石子15.7kg，调整和易性时增加水泥浆10%，测得砼湿体积密度为2400kg/m3，计算调整后每M3砼各种材料的用量。（6分）

2、试计算某严寒地区大桥下部结构用混凝土的配合比。

原始资料：(1) 要求设计强度fcu,k=30MPa,坍落度要求4-5cm;

(2) 此结构的最小断面为16cm,钢筋最小净距6cm;

(3) 原材料有: 普通硅酸盐水泥525号（实测28天强度61MPa）、普通硅酸盐水泥625号（实测28天强度68MPa），其表观密度3.15g/cm3; 矿渣硅酸盐水泥425号、325号,其表观密度3.10 g/cm3；碎石:表观密度2.70 g/cm3；中砂:表观密度2.65 g/cm3；

(4)根据同类施工试验资料统计标准差σ=3.0MPa.

(5)A=0.48    B=0.52    SP=30%

计算初步配合比(确定粗集料的最大粒径，并选择水泥的种类)

（混凝土的最大水灰比和最小水泥用量规定值；单位用水量选用表；砂率选用表见黑板）。（9分）

七、分析评定题（共15分）

1、现场集中搅拌砼，强度等级为C30，其同抗压批强度列如下表，试评定该批砼是否合格。（10分）

| FCu，i（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.5 | 38.4 | 33.6 | 40.2 | 33.8 | 37.2 | 38.2 | 39.4 | 40.2 | 38.4 |
| 38.6 | 32.4 | 35.8 | 35.6 | 40.8 | 30.6 | 32.4 | 38.6 | 30.4 | 38.8 |
| n=20，R n =36.5，K1=1.65，K2=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、有一沥青混合料配合比采用某一沥青用量，该沥青用量的马歇尔试验结果如下，试评定该组沥青混合料能否满足技术标准要求。（5分）

| 项 目 |  | 测试结果 | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定度MS（kN） | 7、7.5、8、6.5、7 | >7.5 |
| 2 | 流值FL（0.1mm） | 26 | 20-40 |
| 3 | 空隙率VV（%） | 3.2 | 3-6 |
| 4 | 饱和度VFA、（%） | 83 | 70-85 |

《建筑材料试验检测技术》试题（第07卷）

一、填空题（每空0.5，共10分）

1、砂石含水率是指砂石的所含水分质量与          质量的百分比。

2、水泥砼抗折强度试件采用非标准试件（100mm×100mm×400mm）时应乘以              的换算系数。

3、进行沥青软化点试验时（当其不超过80℃时），试验起始温度为          。

4、水泥的初凝时间达不到要求的应              处理。

5、沥青混合料高温稳定性是沥青混合料在             ，经车辆荷载长期重复作用下,不产生车辙和波浪等病害的性能.

6、沥青混合料配合比设计方法中确定矿料的最大粒径时,结构层厚度h与最大粒径D之比应控制在           的范围.

7、沥青延度试验中，如发现沥青丝沉入槽底，则应向水中加入

调整水的密度后重新试验。

8、水泥砼拌和物的和易性包括    、           和

三个方面。

9、普通水泥砼配合比设计中，在获得基准配合比的基础上，根据

提出试验室配合比。

10、水泥砼的抗压强度试验中,试件的尺寸为100×100×100mm,加荷速度为0.3~0.5MPa/s,则其力的加荷速度为        KN/s。

11、进行坍落度试验时，应将代表样分     层装入筒内，每层装入试样的高度稍大于筒高的1/3，用捣棒在每一层的截面上均匀插捣    次。

12、沥青软化点试验中的隔离剂是                。

13、在寒冷地区使用A-60甲沥青,对于                不利。

在热区使用A-140沥青,对于                不利。

14、水泥性能检验方法中,试验用水必须是洁净的淡水,如有争议时也可用          水。

15、普通水泥砼配合比设计计算中所查用的“用水量”和“砂率”用表中所列数值是采用       砂时相应的用水量和砂率。

16、由于水泥中碱与集料中的活性SiO2在潮湿环境中，发生化学反应导致砼发生不可修复的破坏,这种现象称为          .

二、单项选择题（每题1分，共10分）

1、我国现行《公路沥青路面施工技术》规定的沥青混合料级配范围均属(  )级配。

A．连续      B．间断    C．开级配    D．半开级配

2、在沥青混合料中，细集料是指粒径小于（    ）的天然砂、人工砂及石屑。

A．5mm    B．2.36mm    C．4.75mm    D．2.5mm

3、在沥青混合料中，既有较多数量的粗集料可形成空间骨架，同时又有相当数量的细集料可填充骨架的孔隙，这种结构形式称之为（    ）结构。

A.骨架-空隙    B.密实-骨架    C.悬浮-密实   D.骨架—密实

4、一组标准尺寸的砼试件的测定值为：32.8、47.5、42.8MPa（其他条件相同）该组砼的强度代表值为（    ）。

A.42.8    B.41.0     C.45.2    D.作废

5、通常软化点较高的沥青，则其（    ）较好。(含蜡量高的沥青除外)

A.气候稳定性    B.热稳定性  C.粘结性     D.塑性

6、延度较大的沥青，则其（    ）较好。

A.气候稳定性   B.温度稳定性   C.粘结性     D.塑性

7、水泥砼抗折强度试验中，计算公式Rb=PLbh2中b、h数值是（    ）。

A.试件两端和中间部位实测值的平均值B.试件中部的实测值

C.试件两端实测值的平均值 D.试件的公称尺寸

8、制备水泥砼抗压和抗折强度试件时，一般情况下，当坍落度小于70mm时，用（    ）成型。

A.振动台  B.人工插捣  C.标准振动台   D.插入式振捣器

9、进行工地砼拌和物的工作性试验或水泥砼强度试验时，为使取样有代表性，均须从（    ）以上的不同部位抽取大致相等份量的代表性样品。

A.一处    B.二处    C.三处    D.四处

10、水泥砼配合比设计中的耐久性校核，是对（    ）进行校核的。

A.配制强度    B.粗集料的最大粒经

C.最大W/C和最小水泥用量    D.以上三项

三、多项选择题（每题1分，共10分）

1、沥青混合料的物理性质指标是(   )

A、稳定度和流值   B、沥青饱和度  C、密度  D、空隙率

2、针入度试验属条件性试验，其条件主要有3项，即(   )

A、时间  B、温度  C、针质量  D、沥青试样数量

3、冷料仓的流量试验,就是要找到流量与(        )等之间的关系,并用流量关系曲线表示。

A、集料规格   B、出料口开启程度

C、小皮带转速  D、细集料的含水量

4、对于中轻交通量道路石油沥青除需检验常规三大指标外还需检验(   )指标。

A、含蜡量  B、溶解度   C、闪点    D、蒸发损失试验

5、对相同材料而言，下列情况中，使材料实测强度值偏大的是（  ）

A、小尺寸试件   B、大尺寸试件   C、加荷速度偏快   D、加荷速度偏慢

6、水泥砼的强度等级根据（     ）确定的。

A.立方体抗压强度    B.立方体抗压强度标准值

C具有95%保证率的立方体抗压强度

D.立方体抗压强度代表值

7、沥青混合料的沥青材料的标号应根据（   ）等因素选择。

A、路面类型 B、矿料级配  C、气候条件  D、施工方法

8、确定道路建筑用天然石料等级的指标有（    ）。

A.岩石的类别    B.单轴抗压强度

C.饱水后的极限抗压强度    D.磨耗率

9、磨耗率的试验方法有（     ）。

A.道瑞磨耗法  B洛衫矶式磨耗法  C.狄法尔磨耗法

D.双筒式磨耗法

10、沥青混合料中沥青的含量测定方法有（     ）。

A脂肪抽提法    B.回流式抽提法

C.离心分离法    D.射线法

四、判断题（每小题1分，共10分）

1、水泥砼路面配合比设计是以抗压强度为指标             （  ）

2、砼强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的       （  ）

3、包括闭口孔隙在内的单位体积的质量称为集料的表观密度 （  ）

4、包括闭口孔隙在内的单位体积的质量称为集料的装填密度 （  ）

5、通常砂的粗细程度用细度模数来表示                   （  ）

6、沥青混合料的悬浮—密实结构类型具有较高的粘聚力，但摩阻力较低，因此具有较好的低温抗裂性。                           （  ）

7、沥青的相对密度是指在规定温度下，沥青质量与同体积的水质量之比值，非经注明，温度为15℃。                            （  ）

8、用高强度等级水泥配制低强度等级砼时，水泥用量相对减少，强度及和易性也容易保证。（  ）

9、材料的抗冻性与材料的孔隙率有关，而与材料的饱水状态无关。                （  ）

10、如果经过规定次数的反复冻融循环后，质量损失不大于5%，强度降低不超过25%时，通常认为材料是抗冻的。                （  ）

11、维勃稠度试验适用于测定坍落度大于10mm的新拌砼的和易性。  （  ）

12、砼强度公式fcu,o=Afce(cw−B)中的fce是指水泥强度等级。（  ）

13、在室内试验时，当沥青混合料中所采用的粗集料的最大粒径为31.5mm，制备马歇尔试件宜采用替代法，即去掉超粒径的颗粒，用较小粒径的颗粒代替。                       （  ）

14、重复性试验是对试验人员的操作水平，取样的代表性的检验，而再现性则是对试验时所采用的仪器设备的检验。              （  ）

15、水泥砼抗折强度试验中，试件破坏后，断面位于加荷点内侧，则该试件的强度值可以参与最后数据的处理。                  （  ）

16、水泥砼抗压强度试验中，数据的处理有如下规定：在3个试件测值中，如任一个测值与平均值的差值超过平均值的15%，则取余下两个平均值。                      （  ）

17、在水泥安定性试验中，为了保证在整个煮沸过程中水一直能淹没试件，需要在煮沸过程中添补试验用水。                    （  ）

18、标准稠度用水量，可用调整水量和不变水量两种方法中的任一种测定，如发生争议时以前者为准。                          （  ）

19、水泥砼中粗集料粒径大时可节省水泥，但应注意结构物的施工要求。   （  ）

20、相同品质集料，级配好的比级配差的堆积密度大。     （  ）

五、简答题（每小题6分，共30分）

1、水泥砼的配合比设计由哪几部分构成?各部分的主要任务是什么?

2、简述重交通与中、轻交通量道路石油沥青技术要求的区别与联系

3、水泥砼的试配强度与什么因素有关？如何确定它？

4、热拌热铺沥青混合料的拌和时间是如何确定？

5、水泥、水泥砼的抗压、抗折试验结果的处理方法。

六、实例计算题

1、某工程用水泥砼,要求设计强度为C40,采用52.5号普通硅酸盐水泥,实测该水泥28天抗压强度值为52.95MPa,水泥密度为3.2g/cm3,施工要求坍落度为30~50mm,采用碎石,其最大粒径20mm,表观密度为2.7g/cm3,采用中砂,表观密度为2.68g/cm3,按我国现行方法计算初步配合比.(单位用水量采用195Kg,砂率采用0.33,A=0.46  B=0.52   σ=5MPa)。

2、表中给出的砂石材料，采用修正平衡面积法设计一种混合料，使其符合表中下栏要求的级配范围，并效核验算。

| 材料名称 |  | 筛孔尺寸（mm ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 |
|  |  | 通过率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 原始材料级配组成 | 碎石（1）100% | 100 | 100 | 100 | 46.7 | 46.5 | 46.4 | 1.1 | 0 |
|  | 碎石（2）100% | 72.9 | 29.9 | 15.8 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 |
|  | 碎石（3）100% | 100 | 94.7 | 91.6 | 77 | 48.3 | 20.6 | 1.1 | 1 |
| 材料在混合料中级配 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿质混合料的合成级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求的级配范围 |  | 100-95 | 65-55 | 54-39 | 40-29 | 27-14 | 15-5 | 5-0 | 0 |

七、分析评定题(共15分)

1、甲乙两种沥青，技术指标如下表，试分析评判甲、乙两种沥青质量的优劣（包括温度感应性、PI值、胶体结构、变形能力等）。（8分）

| 种 类 指标 |  | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃,100g,5s)(1/10mm) |  | 100 | 100 |
| 软化点 (RB) ℃ |  | 45 | 58 |
| 延度 | 25℃,5C、m/min,（C、m） | 100 | 5 |
|  | 15℃, 5C、m/min,（C、m） | 100 | 2 |

2、分析下列两种水泥砼的新拌工作性和硬化后的强度及耐久性。（7分）

| 水泥砼 | 砼甲 | 砼乙 |
| --- | --- | --- |
| 水泥品种 水泥标号 | 硅酸盐水泥 625# |  |
| 水泥用量（kg） | 350 | 275 |
| 用水量（kg） | 170 | 195 |
| 砂用量（kg） | 560 | 560 |
| 碎石（dmax=40mm）用量（kg） | 1340 | 1340 |