一、单项选择题（共10题,每题1分,共10分）

  - 土工筛粗细筛的分界粒径是？

a、0.5mm b、0.074mm c、2mm d、0.075mm

2、作液塑限试验时土应过      筛

- 2mm b、0.5mm c、0.25mm d、5mm

3、液限是100g锥,入土时间5秒,锥入深度     时土的含水量

- 10mm b、20mm c、17mm d、25mm

4、粗粒组含量多于总质量      的土为粗粒土

- 50% b、30% c、40% d、60%

5、重型击实试验击实锤重量

a、4.5kg b、2.5kg c、5kg d、5.5kg

6、直剪试验可得到土的什么指标？

a、抗剪强度 b、抗压强度 c、抗拉强度 d、抗弯强度

7、快剪试验速度为

a、1mm/min b、0.8mm/min c、2mm/min d、1.2mm/min

8、塑性指数表达式为

a、Ip=ωl−ωp b、Ip=ωp−ωl c、Ip=ω−ωpωl−ωp

9、砂处于最疏松状态时,孔隙比为

- emin b、emax c、Dr

10、含粗粒越多的土, 其最大干密度越

- 大 b、小 c、不变

- 多项选择题（共40题,每题1分,共40分）

  - 三轴试验的方法有以下几种：

    - 固结排水剪 b、固结不排水剪 c、不固结不排水剪 d、固结慢剪

  - 土的密度测试可用以下方法：

    - 环刀法 b、蜡封法 c、水中重法 d、灌水法

  - 土的三相比例指标（物理性质指标）中可直接测试的指标为：

    - 天然密度b、含水量c、压缩系数d、比重

  - 土的粒组包括以下几种：

    - 巨粒组 b、粗粒组 c、中粒组 d、细粒组

  - 级配良好的土符合下列哪种情况？

    - Cu≥5 b、Cc=1～3 c、Cu≥10 d、Cc=2～3

  - 测含水量的试验方法有：

    - 烘干法 b、酒精燃烧法 c、比重法 d、碳酸钙气压法

  - 土中有机质含量超过5%时,烘箱温度应控制在

a、65～70℃　b、75～80℃ c、85～90℃ d、105～110℃

  - 测土的比重时,土的质量与比重瓶的容积满足下列条件：

    - 15g,100ml b、12g,50ml c、15g,50ml d、12g,100ml

  - 计算土的比重时应已知的质量为：

    - 瓶、水、土总质量 b、瓶、水总质量 c、干土质量 d、瓶质量

  - 下列孔径属粗筛的为：

    - 40mm b、20mm  c、10mm  d、5mm

  - CBR试验制件时,需制三组不同干密度试件,这三组试件每层击数分别为

a、30次 b、59次 c、50次 d、98次

  - 固结试验荷载等级为：

    - 50kpa b、100kpa c、200kpa d、300kpa e、400kpa

  - 关于土的抗剪强度,哪些说法正确？

    - 土样受不同正压力,抗剪强度即不同 b、同种土,抗剪强度相同 c、土的抗剪强度服从库仑定律

  - 击实试验的种类包括：

    - 轻型 b、重型 c、超重型

  - 下列试验属于测试土的力学性质指标试验包括：

    - 击实试验 b、直剪试验 c、液塑限试验 d、压缩试验

  - 误差包括下列哪几种？

    - 系统误差 b、随机误差 c、过失误差

  - 关于压实度评定,说法正确的是：

    - 代表压实度大于要求的压实度 b、代表压实度k=k−tαn⋅s  c、平均压实度大于要求的压实度

  - 标准差表达式为：

a、s=i=1nxi−x2n−1  b、s=i=1nxi2−nx2n−1  c、s=i=1nxi2−i=1nx2n−1

  - 粘质土的物理状态有：

    - 坚硬状态 b、可塑状态 c、流塑状态 d、紧密状态

  - 关于土的塑性指数下列说法正确的是：

a、Ip=ωl−ωp b、反映粘粒含量多少的指标 c、反映土可塑性大小的指标 d、反映土稠度状态的指标

  - 建设项目划分为：

    - 单位工程 b、分部工程 c、单项工程 d、分项工程

  - 塑性图中

    - 位于B线以左的为低液限土 b、位于B线以右的为高液限土 c、位于B线以左的为高液限土  d、位于B以右为为低液限土

  - 下列说法正确的是：

    - 不均匀系数越大土越不均匀 b、曲率系数越大土越不均匀 c、不均匀系数大于5的土为级配良好的土 d、曲率系数大于5的土为级配良好的土

  - 关于土的抗剪强度：

    - 粘土以粘聚力为主  b、砂土以摩阻力为主  c、洁净的干砂,c=0

  - 土的压缩特性：

    - 压缩模量大,压缩性大 b、压缩系数大,压缩性大 c、压缩指数大,压缩性大

  - 压缩试验可整理出的曲线：

a、e～p曲线  b、p～s曲线  c、e～lgp曲线  d、p～τf曲线

  - 载荷试验p～s曲线包括下列阶段：

    - 压密阶段 b、剪切阶段 c、破坏阶段 d、塑性阶段

  - 下列方法属于沉降分析法的是：

    - 水筛法 b、比重计法 c、灌水法 d、移液管法

  - 土的级配曲线坐标组成是：

    - 横坐标为粒径对数 b、纵坐标为通过百分率 c、双对数坐标 d、半对数坐标

  - 工程质量评定分为：

    - 优良  b、合格  c、不合格  d、良好

  - 分项工程质量检验内容包括：

    - 基本要求  b、实测项目  c、质量保证资料  d、外观鉴定

  - 下列哪些方法属于软土地基处治方法？

    - 砂垫层  b、袋装砂井  c、砂桩  d、设反滤层

  - 灌砂法所用标准砂为：

    - 中砂  b、0.25～0.5mm砂  c、0.5～1mm砂 d、细砂

  - 土中水包括：

    - 自由水 b、结合水 c、强结合水 d、弱结合水

  - 下列指标属于物理性质指标的有：

    - 密度 b、液限 c、压缩系数 d、孔隙比

  - 下列哪些方法可以测定地基土的承载力？

    - 标准贯入试验  b、现场载荷试验  c、压缩试验d、固结试验

  - 下列哪种方法可以对土进行简易鉴别？

    - 目测估计 b、手捻  c、搓条 d、摇震

  - 快剪的特征是：

    - 法向力作用下土样不排水固结  b、剪切力作用下土样排水固结 c、法向力作用下土样排水固结 d、剪切力作用下土样不排水固结

  - 水泥稳定土做击实试验时

    - 水泥与土一起浸润 b、击实前1小时将水泥加入  c、加水泥后1小时应完成击实  d、击实前2小时将水泥加入

  - 土的三相体系是指：

    - 土颗粒 b、土孔隙 c、土中水  d、土中气体

- 判断题（共10题,每题1分,共10分）

  - 细粒土分类可用塑性图分类。（  ）

  - 搓条法可测出土的塑限。（  ）

  - 无机结合料稳定土测含水量时,应使烘箱温度预热至105～110℃。

  - 小击实筒击实后,土样不宜高出筒顶6mm。（  ）

  - 承载比试验制件应泡水2昼夜。（  ）

  - 黄土属于特殊土。（  ）

  - 压缩实验过程中,土可以向外排水。（  ）

  - 直剪实验与三轴实验均可测出土的强度指标。（  ）

  - 筛分实验取样时,粒径愈大取样数量愈多。（  ）

  - 土的密度可以用蜡封法测定。（  ）

四、简答题（共5题,每题4分,共20分）

  - 试述直剪实验有几种方法？其结果是什么？（试画图说明）

  - 简述压缩实验的基本原理及压缩系数、压缩指数的求算方法。

  - 什么叫土的CBR值？如何计算土的CBR值？

  - 试述击实曲线特性。

  - 简述液塑限实验结果整理方法。

五、综合分析题（共2题,每题10分,共20分）

1、试述土的分类依据,并简述颗粒分析试验的种类及适用范围并叙述干筛分的试验步骤。

  - 试述灌砂法测定密度的方法与步骤。

A卷答案

- 单项选择题

1.c,  2.b,  3.b,  4.a,  5.a,  6.a,  7.b,  8.a,  9.b,  10.a

二、多项选择题

- a,b,c  2.a,b,c,d,  3.a,b,d,  4.a,b,d,  5.a,b,  6.a,b,c,d,  7.a,  8.a,b,  9.a,b,c,  10.a,b,c,d,  11.a,b,d,  12.a,c,d,e,  13.a,c,  14.a,b,  15.a,b,d,  16.a,b,c,  17.a,b,  18.a,b,c,  19.a,b,c,  20.a,b,c,  21.a,b,d,  22.a,b,  23.a,  24.a,b,c,  25.b,c,  26.a,c,  27.a,b,c,  28.b,d,  29.a,b,d,  30.a,b,c,  31.a,b,c,d,  32.a,b,c,  33.a,b,  34.a,b,c,d,  35.a,b,d,  36.a,b,  37.a,b,c,d,  38.a,d,  39.b,c,  40.a,c,d,

三、判断题

1.∨  2.∨  3.∨  4.×  5.×  6.∨  7.∨  8.∨  9.∨  10.∨

四、简答题

- 直剪试验的种类：慢剪、固结快剪、快剪。

试验结果整理：

抗剪强度τ

φ	φ

c

0     1.0   2.0   3.0   4.0 垂直压力p （102kpa）

- 压缩试验是研究土体一维变形特性的测试方法。将试样放在限制侧向变形的压缩容器内,分级施加垂直压力。测记加压后不同时间的压缩变形,直至各级压力下的变形量趋于某一稳定标准为止,然后将各级压力下最终变形与相应的压力绘成曲线从而求得压缩指标值.

压缩系数计算式:a=e1−e2p2−p1

3、CBR值：指试料贯入量2.5mm时,单位压力对标准碎石压入相同贯入量时标准荷载强度的比值。

CBR值计算方法：

- 一般 采用贯入量为2.5mm时的单位压力与标准压力之比作为材料的承载比：

CBR=p7000×100

- 贯入量为5mm时的承载比：

CBR=p10500×100

  - 击实曲线的特性：

1）击实曲线有一峰值,此处的干密度为最大干密度,含水量为最佳含水量。峰点表明,在一定击实功作用下,只有土的含水量为最佳含水量时压实效果最好,土能被击实至最大干密度。2）曲线左段比右段坡度陡。表明含水量变化对于干密度的影响在偏干时比偏湿时明显。3）击实土是不可能被击实至完全饱和状态。

5、液塑限试验结果整理方法：①在双对数坐标纸上,以含水量为横坐标,锥入深度为纵坐标,点绘a、b、c三点。连此三点应呈一条直线。如三点不在同一直线上,要过a点与b,c两点连成两条直线,根据液限在hp-wl图上查得hp,以此hp再在h-w图的ab,ac两直线上求出相应的两个含水量,当两个含水量的差值小于2%时,以该两点含水量的平均值与a点连成一条直线,当两个含水量差值大于2%时,应重做实验.

②在h-w图上,查得纵坐标入土深度h=20mm所对应的含水量为液限.

③根据液限,通过hp-wl关系曲线,查得hp,再由h-w图求出入土深度为hp时所对应的含水量即为塑限.

综合分析题

1、（1）土的分类依据：

土颗粒组成特征；土的塑性指标：液限、塑限、塑性指数；土中有机质存在情况。

（2）颗粒分析实验方法：筛分法：适用于粒径大于0.074mm的土,其中对于无凝聚性土用干筛分；对含粘土粒的砂砾土用水筛法。

沉降分析法：适用于粒径小于0.074mm的土。

（3）干筛分试验步骤：①按规定称取试样,将试样分批过2mm筛。

②将大于2mm的试样从大到小的次序,通过大于2mm的各级粗筛。将留在筛上的土分别称量。

③将2mm筛下的土从大到小的次序过小于2mm的各级细筛。

④由最大孔径的筛开始,将各筛取下,用手轻扣,至每分钟筛下数量不大于该级筛余质量的1%为止。

⑤筛后各级筛上和筛底土总质量与筛前试样质量之差不应大于1%。

⑥如2mm筛下的土不超过试样总质量的10%,可省略细筛分；如2mm筛上的土不超过试样总质量的10%,可省略粗筛分。

2、答：灌砂法测密度前应先标定灌砂筒内砂的质量m1,量砂密度ρs。

试验步骤：

- 在试验地点,选一块40cm×40cm的平坦表面,并将其清扫干净。将基板放在此平坦表面上。如此表面的粗糙度较大,则将盛有量砂m5的灌砂筒放在基板中间的圆孔上。打开灌砂筒开关,让砂流入基板的中孔,直到储砂筒内内的砂不再下流时关闭开关。称筒内砂的质量m6。

- 取走基板,将留在实验地点的量砂收回,将基板放在清扫干净的表面上,沿基板中孔凿洞。并随时将凿松的材料取出,放在塑料袋内,密封。试洞的深度应等于碾压层厚度。称塑料袋内全部试样质量m1。

- 从挖出的试样中取有代表性的样品,测含水量。

- 将基板放在试坑上,将灌砂筒放在基板中间,打开灌砂筒开关,让砂流入试洞内。关闭开关。称量筒内剩余砂的质量m4。

- 如清扫干净的平坦表面上,粗糙度不大,则不需放基板,将灌砂筒直接放在已挖好的试洞上。打开筒的开关,让砂流入试洞内。

- 结果整理：

有基板：mb=m1−m4−(m5−m6)

无基板：mb=m1−m4−m2

湿密度：ρ=mtmb×ρs

B卷

- 单项选择题（共10题,每题1分,共10分）

  - 土工筛粗筛为

    - 圆孔筛 b、方孔筛

  - 做液塑限试验时土中有机质含量不大于

    - 2mm b、0.5mm c、0.25mm d、5mm

  - 土的含水量试验标准方法是

    - 酒精燃烧法 b、烘干法 c、比重法 d、碳酸钙气压法

4、细粒组含量多于总质量     的土为细粒土

- 50% b、30%  c、40%  d、60%

5、轻型击实试验击实锤重量

a、4.5kg b、2.5kg c、5kg d、5.5kg

6、压缩试验土样侧向

- 无变形  b、有变形　c、无限制

7、承载板法侧土的回弹模量时,每次加载时间

- 1h b、1min c、10min d、30min

8、土的压缩系数a表达式为

a、a=e1−e2p2−pb、a=e1−e2lgp2−lgp1  c、a=1+e1Es

9、砂土相对密度Dr可表示为

a、emax−eminemax−e    b、emax−eemax−emin     c、emin−eemax−emin

10、含粗粒越多的土最佳含水量越

a、 大       b、小       c、不变

- 多项选择题（共40题,每题1分,共40分）

  - 直剪试验的方法有：

    - 固结快剪 b、快剪 c、慢剪

  - 土的三相比例指标中可直接测试的指标有：

    - 天然密度 b、孔隙比 c、含水量 d、干密度

  - 级配良好的土符合下列哪种情况：

    - Cu≥5  b、Cc=1～3  c、Cu≥10  d、Cc=2～3

  - 下列试验哪种方法可以测定土的比重？

    - 虹吸筒法  b、浮称法  c、灌水法 d、灌砂法

  - 下列孔径属粗筛的为：

    - 30mm b、20mm  c、10mm  d、5mm

  - CBR试验制件时,需制3组不同干密度试件,这3组试件每层击数分别为：

a、30次 b、59次  c、58次 d、98次

  - 固结试验荷载等级为：

    - 50kpa  b、100kpa  c、200kpa  d、300kpa e、400kpa

  - 固结实验可测定的指标：

    - 压缩系数 b、压缩模量 c、压缩指数  d、固结系数

  - 关于土的抗剪强度,说法正确的是：

    - 土样受不同的正压力,抗剪强度即不同  b、同种土抗剪强度相同 c、土的抗剪强度服从库仑定律

10、击实试验的种类包括：

    - 轻型 b、重型 c、超重型

11、下列试验属于测试土的力学性质指标试验包括：

a、击实试验 b、直剪试验 c、液塑限试验 d、压缩试验

12、误差包括下列哪几种？

a、系统误差 b、随机误差 c、过失误差

13、关于压实度评定,说法正确的是：

a 、代表压实度大于要求的压实度 b、代表压实度k=k−tαn⋅s  c、平均压实度大于要求的压实度

14、土可分为：

- 巨粒土 b、粗粒土 c、细粒土 d、特殊土

  - 下列属于砂土物理状态的是：

- 密实状态  b、松散状态  c、中密状态  d、流塑状态

  - 关于液性指数说法正确的是：

a、Il=ωl−ωωl−ωp  b、反映土稠度状态的指标  c、反映粘粒含量多少的指标d、反映土可塑性大小的指标

  - 建设项目划分为：

a、单位工程 b、分部工程 c、单项工程 d、分项工程

18、下列说法正确的是：

a 、不均匀系数越大土越不均匀 b、曲率系数越大土越不均匀 c、不均匀系数大于5的土为级配良好的土 d、曲率系数大于5的土为级配良好的土

19 、关于土的抗剪强度：

a  、粘土以粘聚力为主  b、砂土以摩阻力为主  c、洁净的干砂,c=0

20、土的压缩特性：

a、压缩模量大,压缩性大 b、压缩系数大,压缩性大 c、压缩指数大,压缩性大

  - 载荷试验p～s曲线包括下列阶段：

a、压密阶段 b、剪切阶段 c、破坏阶段 d、塑性阶段

22、土的级配曲线坐标组成是：

a、横坐标为粒径对数 b、纵坐标为通过百分率 c、双对数坐标 d、半对数坐标

      - 工程质量检验内容包括：

        - 基本要求  b、实测项目  c、质量保证资料  d、外观鉴定

      - 下列哪些方法属于软土地基处治方法？

a、 砂垫层  b、袋装砂井  c、砂桩  d、设反滤层

      - 烘干法做含水量试验时

a、做两次试验,取均值即可  b、做三次试验取均值  c、做两次试验允许平行差符合规定要求时取均值d、做三次试验允许平行差符合规定要求时取均值

26 、下列指标属于物理性质指标的有：

a 、密度 b、液限 c、压缩系数 d、孔隙比

27、直剪试验时,土样所受力包括：

a、正压力 b、剪切力 c、弯矩

28 、下列哪些方法可以测定地基土的承载力？

a、标准贯入试验  b、现场载荷试验  c、压缩试验d、固结试验

29、载荷试验得出的P～S曲线有明显拐点时,对应的界限荷载分别为：

- 比例界限  b、极限荷载 c、破坏荷载 d、塑性荷载

30、压缩试验结果整理时需求算天然孔隙比e0,求算e0时必须已知土的下列指标：

- 土的密度  b、饱和度 c、含水量 d、土的比重

31、下列土属于特殊土的是：

- 红粘土 b、砂土 c、黄土 d、粘土

32、下列哪种方法可以对土进行简易鉴别？

a、目测估计 b、手捻  c、搓条 d、摇震

33、烘干法测含水量时适用于下列土：

- 粘质土 b、砂类土 c、有机质土 d、粉质土

34、关于土的压缩说法正确的是：

a、e～p线为曲线 b、同种土a为变值  c、e～lgp线为直线 d、e～p线为直线

35、关于土的承载力下列说法正确的是：

- 增大基础埋深可提高承载力 b、增大土的密实度可提高承载力 c、增大含水量可提高承载力 d、提高强度可提高承载力

36、固结快剪的特征是：

- 法向力作用下,土样不排水固结 b、剪切力作用下,土样不排水固结c、法向力作用下,土样排水固结d、剪切力作用下,土样排水固结

37、下列指标符合标准贯入试验的有：

- 锥重63.5kg b、落距78cm c、落距76cm d、可判定土的承载力

38、土在固结过程中,下列说法正确的是：

- 孔隙水压力不断消散 b、有效应力不断增大 c、孔隙水压力不变 d、有效应力不变

39、无机结合料稳定土的击实试验方法类型有：

- 轻型 b、甲法 c、乙法  d、丙法

40、土的三相体系指：

a、土颗粒 b、土孔隙  c、土中水 d、土中气体

- 判断题（共10题,每题1分,共10分）

  - 搓条法可以测出土的液限。（  ）

  - 有机质土测含水量时烘箱温度为105-110℃。（  ）

  - 大试筒击实后,土样不应高出筒顶6mm。（  ）

  - 承载比试件泡水4昼夜。（  ）

  - 增加击实功可提高最大干密度。（  ）

  - 筛分试验取样时,粒径愈大取样数量愈多。（  ）

  - 含粘粒砂砾土宜用水筛法进行颗粒分析。（  ）

  - 比重计法是沉降分析法的一种方法。（  ）

  - 直剪实验与三轴实验均可测出土的强度指标。（  ）

  - 压缩实验时, 土样侧向有变形。（  ）

- 简答题（共5题,每题4分,共20分）

  - 试述颗粒分析实验的种类及适用范围。

  - 简述比重瓶法测土的比重的方法。

  - 试述土中水对压密性的影响,若在粘性土中掺加砂土,则对最佳含水量及最大干密度有什么影响？

  - 什么叫缩限？简述测试方法。

  - 什么叫土的CBR值？如何计算土的CBR值？

五、综合分析题（共2题,每题10分,共20分）

  - 试述液塑限实验步骤及结果整理方法。

  - 什么叫压实度？试简述三种方法及步骤。

B卷答案

- 单项选择题

a,b,b,a,b,a,b,a,b,b

- 多项选择题

  - a,b,c     2.a,c,   3.a,b  4.a,b, 5.b,c,d, 6.a,b,d, 7.a,c,d,e, 8.a,b,c,d,  9.a,c,  10.a,b,  11.a,b,d, 12.a,b,c, 13.a,b, 14.a,b,c,d,  15.a,b,c  16.a,b,  17.a,b,d,  18.a,  19.a,b,c, 20.b,c,  21.a,b,c,  22.a,b,d, 23.a,b,c,d, 24.a,b,c, 25.c, 26.a,b,d,  27.a,b,   28.a,b,  29.a,b,  30.a,c,d, 31.a,c, 32.a,b,c,d,  33.a,b,c,d,    34.a,b,    35.a,b,d,  36.b,c,  37.a,c,d,  38.a,b,  39.b,c,d,     40.a,c,d

- 判断题

1.× 2.× 3.∨  4.∨  5.∨  6.∨  7.∨  8.∨  9.∨  10.×

四、简答题

- 颗粒分析试验的种类：1）筛分法：适用于粒径大于0.074mm的土；对于无凝聚性土宜用干筛分测定,对于含粘粒的砂砾土宜用水筛分法测定

2）沉降分析法：适用于粒径小于0.074mm的土。

2、比重瓶法

将比重瓶烘干,将烘干土ms装入比重瓶内,称量.向比重瓶内注入蒸馏水,使液面恰至刻度,称瓶、水、土总质量m2。测出瓶内水的温度,根据测得的温度,从已绘制的温度与瓶、水总质量关系曲线中查得瓶水总质量m1。或将水注满比重瓶称瓶、水总质量m1。

结果整理：

比重计算：Gs=msm1+ms−m2×Gwt

- 答：土中水对压密性的影响：土中含水量只有为最佳含水量时,压实效果最好,能被压至最密实状态,达到最大干密度。土处于偏干或偏湿状态时均不能达到最佳压实状态。

若在粘性土中掺加砂土,则最佳含水量降低,最大干密度提高。

- 答：土的缩限是扰动的粘质土在饱和状态下,因干燥收缩至体积不变时的含水量。

测试方法：取具有代表性土样,制备成含水量大于液限。在收缩皿内涂一薄层凡士林,将土样分层装入皿内,每次装入后将皿底排击试验台,直至气泡驱尽为止。土样装满后,刮去多余土样,立即称收缩皿加湿土质量。将盛满土样的收缩皿放在通风处风干,待土样颜色变淡后,放入烘箱中烘至恒量,然后放在干燥器中冷却。称收缩皿和干土总质量,用蜡封法测定试样体积。

计算公式：ωs=ω−v1−v2ms×ρ×100

w:试验前试样含水量

V1:湿试件体积

V2：干试件体积

Ms:干试件质量

5、CBR值：指试料贯入量2.5mm时,单位压力对标准碎石压入相同贯入量时标准荷载强度的比值。

CBR值计算方法：

- 一般 采用贯入量为2.5mm时的单位压力与标准压力之比作为材料的承载比：

CBR=p7000×100

- 贯入量为5mm时的承载比：

CBR=p10500×100

如贯入量为5mm时的承载比大于2.5mm时的承载比,则试验要重做。如结果仍然如此,则采用5mm时的承载比。

综合分析

- 试述液塑限实验步骤及结果整理方法.

实验步骤:①取0.5mm筛下的代表性土样200g,分开放入三个盛土皿中,加不同数量的蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限(a点),略大于塑限(c点)和二者的中间状态(b点)用调土刀调匀,放置18小时以上,测定a点锥入深度为20(±0.2)mm,测定c点锥入深度在5mm以下.

②将制备的土样搅拌均匀,分层装入盛土杯,压密,使空气逸出.

③将装好土样的试杯放在联合测定仪的升降座上,待锥尖与土样刚好接触,锥体下落,5秒时读数得锥入深度h1.

④改变锥尖与土接触位置,测得锥入深度h2,h1与h2允许误差为0.5mm,否则应重做,取h1、h2平均值作为该点的锥入深度h。

⑤去掉锥尖处的凡士林,取10g以上的土样两个,测定其含水量,计算含水量平均值w.

⑥重复上述步骤,对其他两个含水量土样进行实验,测其锥入深度与含水量。

结果整理方法：①在双对数坐标纸上,以含水量为横坐标,锥入深度为纵坐标,点绘a、b、c三点。连此三点应呈一条直线。如三点不在同一直线上,要过a点与b,c两点连成两条直线,根据液限在hp-wl图上查得hp,以此hp再在h-w图的ab,ac两直线上求出相应的两个含水量,当两个含水量的差值小于2%时,以该两点含水量的平均值与a点连成一条直线,当两个含水量差值大于2%时,应重做实验.

②在h-w图上,查得纵坐标入土深度h=20mm所对应的含水量为液限.

③根据液限,通过hp-wl关系曲线,查得hp,再由h-w图求出入土深度为hp时所对应的含水量即为塑限.

- 答：现场压实质量用压实度表示,对于路基土及路面基层,压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大干密度的比值,对沥青路面,压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的比值.

压实度测试方法:

①灌砂法测密度前应先标定灌砂筒内砂的质量m1,量砂密度ρs。

试验步骤：

- 在试验地点,选一块40cm×40cm的平坦表面,并将其清扫干净。将基板放在此平坦表面上。如此表面的粗糙度较大,则将盛有量砂m5的灌砂筒放在基板中间的圆孔上。打开灌砂筒开关,让砂流入基板的中孔,直到储砂筒内内的砂不再下流时关闭开关。称筒内砂的质量m6。

- 取走基板,将留在实验地点的量砂收回,将基板放在清扫干净的表面上,沿基板中孔凿洞。并随时将凿松的材料取出,放在塑料袋内,密封。试洞的深度应等于碾压层厚度。称塑料袋内全部试样质量m1。

- 从挖出的试样中取有代表性的样品,测含水量。

- 将基板放在试坑上,将灌砂筒放在基板中间,打开灌砂筒开关,让砂流入试洞内。关闭开关。称量筒内剩余砂的质量m4。

- 如清扫干净的平坦表面上,粗糙度不大,则不需放基板,将灌砂筒直接放在已挖好的试洞上。打开筒的开关,让砂流入试洞内。

- 结果整理：

有基板：mb=m1−m4−(m5−m6)

无基板：mb=m1−m4−m2

湿密度：ρ=mtmb×ρs

干密度:ρd=ρ1+ω

压实度:k=ρdρdmax

②核子密度湿度仪法：

选择测试位置,用散射法时,应用细砂填平测试位置路表结构凹凸不平的空隙,使路表面平整能与仪器紧密接触,使用直接透射法时,应在表面上用钻杆打孔,孔深略深于要求测定的深度,预热仪器。用散射法时,将核子仪平稳地置于测试位置上,用直接透射法时,将放射源放下插入已预先打好的孔内,打开仪器,测量.

③钻芯法测定沥青面层密度:

钻取芯样,测试试件密度,计算

现场测试：

1、请对灌砂试验测试过程进行正确排序 。

（1）将灌砂筒直接对准放在试坑上，打开储砂筒开关，让砂流入试坑内，直到储砂筒的砂不再下流时，关闭开关，称量剩余砂的质量。

（2）按规定要求标定灌砂筒下部圆锥体内砂的质量。

（3）从挖出的全部材料中取有代表性样品，测定含水量。

（4）仔细取出试筒内量砂，以备下次试验时再用。

（5）选试验地点，将其清扫干净。

（6）凿洞，取出全部凿松材料。

（7）计算灌砂密度。

答： 正确试验顺序为 ：

2→5→6→1→3→4→7

2、请对沥青混合料马歇尔稳定度试验步骤（使用压力环和流值计）进行正确修正。

（1）在马歇尔试验仪上压头球座上防妥钢球，并对准荷载测定装置的压头。

（2）启动加载设备，使试件承受荷载。

（3）将试件置于规定温度的恒温水槽中保温至规定时间。

（4）将流值计安装在导棒上，使导向套管轻压上压头，将流值计读数调零，调整压力环中百分表对零。

（5）当试验荷载达到最大值瞬间，取下流值计，同时读取压力环中百分表读数及流值计的流值读数。

（6）将马歇尔试验仪上下压头放入水槽或烘箱中，达到同样温度后，取出檫试干净内部。将试件取出置于下压头上，盖上上压头，装在加载设备上。

答：正确试验步骤为：

3→6→1→4→2→5

3、请对承载板测试土基回弹模量步骤进行正确修正。

① 用千斤顶加载，至预压0.05Mpa，稳压1min，使承载板与土基紧密接触，同时检查百分表的工作是否正常，然后放松千斤顶油门卸载，稳压1min，将指针对零或记录初始读数。

② 在紧靠试验点旁边的适当位置，用灌砂法或其它方法测定土基密度。

③ 测定汽车总影响量。最后一次加载卸载循环后取走千斤顶，重新读取百分表初读数，将汽车开出10m以外，读取终读数，初终读数之差的平均值乘以弯沉仪杠杆比即为总影响量。

④ 计算各级荷载的回弹变形和总变形。

⑤测定土基的压力——变形曲线。用千斤顶逐级加载卸载，压力表或测力环控制加载量，荷载小于0.1 Mpa 时，每级增加0.02 Mpa，以后每级增加0.04 Mpa。每次加载至预定荷载 后稳定1min，立即读记2台弯沉仪百分表读数，之后放开千斤顶油门卸载至0，稳定1min后再次读数。两台弯沉仪百分表读数之差小于平均值的30%时取平均值。超过30%则应重测。当回弹变形超过1mm时停止加载。

⑥ 在试验点取样，测定材料含水量。

答：正确试验步骤为：

1→5→4→3→6→2

4、请对弯沉测试步骤进行正确排序。

① 将试验车后轮轮隙对准测点后约3-5cm位置上。

② 将弯沉仪插入汽车后轮之间的缝隙处，与汽车方向一致，梁臂不得碰到轮胎，弯沉仪测头置于测点上，安装百分表于弯沉仪的测定杆上。

③ 在测试路段布置测点，测点应在路面行车道的轮迹带上，并将白油漆或粉笔划上标记。

④ 测定者吹哨发令指挥汽车缓缓前行，百分表随路面变形的增加而持续向前转动。当表针转动到最大值时迅速读取初读数L1。汽车继续前行，表针反向回转，待汽车驶出弯沉影响半径后，指挥汽车停止。读取稳定后的表针的读数L2。初读数L1与终读数L2之差的2倍即为该点的弯沉值。

⑤ 弯沉支点变形修正。

⑥ 结果计算及温度修正。

答：正确试验步骤为：3-1-2-4-5-6

5、请对无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验步骤进行正确排序。

① 称取材料，加水拌和浸润。

② 按要求确定无机结合料混合料的最佳含水量和最大干密度。

③ 取有代表性的试料测定其风干含水量。

④ 将具有代表性的风干试料捣碎过筛。

⑤ 按干密度制件。

⑥ 养生。

⑦ 用游标卡尺量试件的高度。

⑧ 用软布吸去试件表面自由水。

⑨ 从试件内部取有代表性的样品测定其含水量。

⑩ 抗压试验。

⑾ 计算。

答：正确试验步骤为：

4→3→2→1→5→6→8→7→10→9→11

6、灌砂法测定压实度前，需对标准砂进行标定。试对以下操作步骤进行修正。

①用水确定标定罐的容积V。

②在储砂筒中装入质量为m1的砂，并将灌砂筒放在标定灌点，将开关打开让砂流出，直到储砂筒内的砂不再下流时，将开关关闭。取下灌砂筒，称取筒内剩余砂质量（m3）。

③按公式计算填满标定灌砂所需砂的质量 ma 。

ma = m1 -m2 -m3．

④计算砂的单位质量rs.   rs= ma/V。

⑤标定灌砂筒下部圆锥体内砂的质量（m2）。

⑥重复三次试验，取平均值。

答：正确试验步骤为：5-1-2-6-3-4

7、请对以下沥青混合料马歇尔标准击实试件成型步骤进行修正。

①从烘箱中取出预热的试模和套筒，擦拭。

②将拌好的沥青混合料，均匀称取一个试件所需要的用量。

③插入温度计至混合料中心附近，检查混合料温度。

④按四分法装料，插捣。

⑤将试模连同底座一起放在击实台上固定，击实。

⑥取下套筒，将试模掉头，装上套筒，击实另一面。

⑦取掉上下面的纸，用卡尺量取试件高度。

⑧卸去套筒和底座，冷却脱模。

答：正确试验步骤为：

2→1→4→3→5→6→7→8

8、请对以下土工液塑限联合测定试验过程进行修正。

①取土样加水调匀浸润。

②将土样压碎过筛。

③将土样搅拌均匀，分层装入盛土杯。

④取土样两个，分别测定含水量。

⑤改变锥尖与土接触位置，重复测锥入深度。

⑥将试杯放在联合测定仪升降座上，调整锥尖与土样表面刚好接触时，扭动锥下降旋钮，同时开动秒表，5S后，松开旋纽，锥体停止下落。

⑦结果计算整理。

答：正确试验步骤为：

2→1→3→6→5→4→7

三、判断题：

1、土的含水量是指土中水与干土质量之比。（√）

2、建设项目工程质量等级评定，采用单位工程优良率和建设项目工程质量评分值的指标控制。（√）

3、核子密度仪法测定的现场压实度不宜作为评定验收的依据。（√）

4、灌砂试验时，每换用一次量砂，都必须测定松方密度。（√）

5、土基回弹模量测试，可以不进行预压直接进行加载测试。（×）

6、土基CBR值测试，标准压强（当贯入量为5.0㎜时）为10.5MPa。（√）

7、贝克曼梁弯沉测试标准车根据公路等级选择，二级公路应采用后轴10t的B22-100标准车。（√）

8、回弹仪检测水泥砼路面强度，回弹仪的轴线应始终垂直于砼路面。（√）9、沥青混合料车辙试验，测定温度应控制在40℃±1℃。（×）

10、采用超声回弹法检验路面水泥砼抗弯强度，适用于龄期大于7d，强度已达设计抗压强度80%以上的水泥砼。（×）

11、手工铺砂法是测定路面构造深度目前常用的方法。（√）

12、摆式仪测定路面抗滑值，在使用前必须进行标定。（√）

13、对于含有粒料的稳定土及松散性材料不能用环刀法测定现场密度。（√）

14、土方路基验收实测项目有压实度、弯沉、平整度等指标。（√）

15、表干法适用于测定吸水率大于2%的各种沥青混合料密度。（×）

16、沥青混合料马歇尔稳定度试验，标准马歇尔试件应在60℃±1℃的恒温水中恒温30min～40min。（√）

17、沥青混合料标准试件制作，当集料公称最大粒径小于或等于19.0㎜时，可直接取样（直接法）。（×）

18、用干燥的磨细消石灰或生石灰粉作为矿料的一部分，可以增大沥青混合料的抗剥离性能。（√）

19、水泥砼上加铺沥青面层的复合式路面，沥青面层不必检查弯沉。（√）

20、无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验，试件养生时间应为28d。（×）

21、对特大工程，可单独制订更严格的质量标准进行质量管理，但其质量等级评定仍以《公路工程质量检验评定标准》为准。（√）

22、沥青混合料残留稳定度指标是指试件浸水7h后的稳定度。（×）

23、分项工程检查不合格，经过加固，补强、返工或整修后，可以复评为优良。（×）

24、连续式平整度仪不适用于有较多坑槽、破损严重的路面。（√）

25、灌砂试验时地表面处理平否不影响试验结果。（×）

26、回弹仪检定有效年为2年。（×）

27、摆式仪测定路面抗滑值，当路面试验温度不是20℃时，应进行温度修正。（√）

28、路基检验评定段的压实度代表值K小于压实度标准值，则该评定路段压实度为不合格，评为零分。（√）

29、路基和路面基层、底基层的压实度用重、轻型击实标准为准。（×）

30、沥青面层的弯沉值，若在非不利季节测定时，应考率季节影响系数。（√）

31、水泥稳定粒料基层验收实测项目有压密度、平整度、强度、厚度、弯沉等指标。（×）

32、蜡封法适用于测定吸水率小于2%的沥青混合料试验的毛体积密度。（×）

33、沥青混合料马歇尔稳定度试验，一组试件的数量最少不得少于4个。（√）

34、沥青混合料标准试件制作，当集料公称最大粒径大于31.5㎜时，也可利用直接法，但一组试件的数量应增加至6个。（×）

35、沥青混合料配合比试验时，密度曲线一定出现峰值。（×）

36、热拌沥青混合料的细集料可使用石屑，但在高速公路一级公路中，石屑用量不宜超过天然砂及机制砂的用量。（√）

37、基层混合料进行配合比设计，其无侧限抗压强度试件应饱水2d。（×）

38、SMA沥青混合料在拌合时拌合时间应适当延长。（√）

39、公路工程质量检验以分项工程为评定单元，采用100分制评分方法进行评分；分项工程最终得分就是实测项目中各检查项目得分之和。(×)

40、某灰土层7天强度标准为0.80MPa，抽样检测时得到的强度平均值为0.85MPa，尽管如此，强度也可能不合格。(√)

41、在沥青混合料中，粗集料是指粒径大于4.75mm的碎石、破碎砾石、筛选砾石与矿渣等；在水泥混凝土中，粗集料是指粒径大于5mm的碎石、砾石、破碎砾石。(×)

42、只要是规范给定的经验公式，就能广泛地适用于任何实体工程而无需怀疑。 (×)

43、对于沥青混合料试件，若能用水中重法测定其表观密度，则也可用表干法测定其毛体积密度，而且两种方法的测试结果会比较接近。(√)

44、在进行沥青混合料试件的密度测定时，一般地说，蜡封法测定的毛体积密度比表干法测得的准确。 (×)

45、用蜡封法测定沥青混合料的毛体积密度，如果石蜡的温度过高，进入开口空隙的蜡就越多，试验结果就会偏大。 (√)

46、当采用长度为3.6m的弯沉仪对半刚性基层沥青路面进行弯沉测定时，应对弯沉进行支点变形修正。(√)

47、沥青混合料内矿料及沥青以外的空隙（包括矿料自身内部已被沥青封闭的孔隙）的体积占试件总体积的百分率称为沥青混合料试件的空隙率。(×)

48、对试验数据进行分析处理之前，应首先主观判断去掉那些那不理想的数据。  (×)

49、和填隙碎石一样，对级配碎石基层和底基层压实状况的评定也采用固体体积率指标。(×)

50、某路段路基压实度检测时，如甲试验员检测合格，则乙试验员则检测也一定合格。(×)

51、用承载板法测定土基回弹模量，发现P—L坐标中散点呈非线性分布，表明土基是一弹、塑性体。(√)

52、数0.005050的有效数字是2个。(×)

53、挡土墙应按分项工程进行等级评定。(×)

54、按随机取样的方法确定被检测的路基横断面时，不用随机数表中C列中的数。(√)

55、一组样本数据的分散程度越大，标准差就越大，其均值与总体均值的偏差就越大。(×)

56、路基压实度须分层检测，但可只按上路床的检查数据计分。(√)

57、土颗粒分析时，对于粒径大于0.07mm的土用筛析法直接测试。对于粒径为0.002—0.074mm的土一般用分析间接测试。(×)

58、制作无机结合料强度试件时，试料重量值是最大干密度、最佳含水量与试模体积的积。(×)

59、制作马歇尔试件高度不符合62.5±1.3mm要求时应作废。(×)

60、沥青混合料车辙试验在规定条件下，测量试件每增加1mm变形需要行车的次数。(×)

61、ISO法每组水泥胶砂强度试验用砂质量要求是各级予配合质量为1350±5g。(√)

62、当用贝克曼梁测定弯沉时，测得的结果必须进行温度修正。(×)

63、测试数据的来源有系统误差、随机误差、过失误差。(×)

64、沥青混合料拌和过程中，如发现某热料仓溢料或待料，说明冷热料仓供料比不匹配，应适当调整相应冷料仓的流量。(√)

65、建设项目所含单位工程全部合格，单位工程优良品率不小于90%，且建设项目的工程质量评分值不小于85分时，其质量等级才可为优良。(×)

66、水泥砼配合比有单位用量表示法和相对用量表示法。(√)

67、灌砂法适应于现场测定基层（或底基层）、砂石路面、沥青表面处治、沥青贯入式面层和路基土的密度和压实度，但不适宜于填石路堤的压实度检测。(√)

68、车载式颠簸累积仪测量车辆在路面通行时后轴与车厢之间的单向位移累积值表示路面平整度。(√)

69、摆式仪测定沥青路面和水泥混凝土路面的抗滑值，用以评定路面在各种状态下的抗滑能力。(×)

70、无粘聚性自由排水土的最大干密度的适宜的测定方法是振动方法。(√)

71、灌砂法测定密度中时，开挖的试坑避免出现上小下大的情况，但下部可以略小于上部，以有利于灌砂。(×)

72、计算代表弯沉值时，所有测得数据全部列入计算。(×)

73、对沥青路面而言，压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的比值。(√)

74、钻芯取样法测定路面厚度时，钻头的标准直径为Φ100mm，对基层材料有可能损坏试件时，也可用直径为Φ150mm的钻头。(√)

75、精密度、准确度和精确度是一个概念。(×)

76、环刀法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度测试。(√)

77、水泥混凝土快速无破损方法与传统的钻芯取样试验方法比较有较大优势，可以作为工程验收的依据。(×)

78、灌砂法测定密度时试坑深度应为整个碾压层厚度。(√)

79、弯沉是指路基或路面表面轮隙位置产生的总垂直变形或垂直回弹变形值。(×)

80、激光构造深度仪适宜的检测速度为3-5km/h。(√)

81、核子密度湿度仪测定沥青混合料面层的压实密度时采用透射法。(×)

82、我国现行规范规定高速公路、一级公路填方路基上路床填料CBR值不小于8。(√)

83、3m直尺测定法有单尺测定最大间隙及等距离连续测定两种，前者常用于施工质量控制与检查验收。(√)

84、灌砂筒中倒圆锥体内砂的数量不随量砂的改变而变化，原有标定数据可以使用。(×)

85、沥青混合料面层的施工压实度是指按规定方法测得的混合料试样的毛体积密度与标准密度之比，以百分率表示。(√)

86、弯沉是反映路基或路面压实程度的指标。(×)

87、质量评定标准是检验评定公路工程质量和等级的标准尺度。（√）

88、土方路基检查项目中可只按上路床的压实度检查数据计分。（√）

89、用两台弯沉仪同时进行左右轮弯沉值测定时可采用左右两轮的平均值计算弯沉值。（×）

90、水泥混凝土芯样劈裂强度可以作为工程验收的最终依据。（×）

91、路基设计弯沉，根据土的弹性模量求出。（√）

92、高速公路一般分2—3层铺筑沥青面层，在检查评定时只对总厚度进行评定。（×）

93、在数据的修约规则中0为多余数字。（×）

94、在误差分析中，样本平均值与总体平均值误差越大，则准确度越低。（√）

95、悬浮密实结构沥青混合料具有较高粘聚力，但摩阻力较低高温稳定性较差。（√）

96、半刚性基层材料应选用终凝时间较长的水泥。（√）

97、基层规范中规定采用重型击实试验最大干密度作为标准干密度。（√）

98、用酒精燃烧法测含水量时，一般应烧两次。（√）

99、做筛分试验时，可先称土样总质量后筛分，也可先筛分后将留在各筛上和底盘内的质量相加，以此作为土样总质量。（√）

100、影响土的工程性质的三个主要因素是土的固体颗粒、水和气体。（√）

101、粘土中掺加砂土，则最佳含水量降低，最大干密度增大。（√）

102、地基承载力只考虑地基强度要求，而地基容许承载力除满足该要求外，还满足沉降要求。（√）

103、土的密实程度通常指单位体积中固体颗粒的含量。（×）

104、通常稠度较高的沥青，针入度愈大。（×）

105、粗集料的毛体积密度是其在规定条件下，单位体积颗粒的干质量或湿质量。（√）

公路工程土工试验试题（A）

- 单项选择题（每题0.5分，共15分）30题

  - 土的塑性指标是指      _D________ 。

A.液限（ωL  ）       B.塑限（ωP）      C.塑性指数（IP）

D.液限（ωL）、塑限（ωP）和塑性指数（IP）

2．工程概念上的土是    D   ________ 。

A.固体相      B.液态相     C.气态相

D.固体相、液态相和气态相所构成的三相体。

3.JTJ051-93标准大击实筒的高和内径分别是      B________   。

- 152mm和127mm       B.152mm和120mm

C.152mm和150mm        D.152mm和125mm。

4.标准贯入试验落锤质量为      A ________  。

A.63.5kg    B.60.0kg    C.28.0kg    D.10.0kg。

5. 对同一土体而言液性指数增大     _B_______   。

- 承载力增大        B.承载力减小

C.土体越坚硬        D.对承载没影响。

6.进行土的塑性状态试验时，以锥入深度20mm为液限的标准是  C________  。

A.GBJ50123-1999          B.TB102-1996

C.JTJ051-1993            D.SL237-1999。

7.筛分法做颗粒分析适用于粒径    A ________ 。

- 大于0.074mm的土      B.小于0.074mm的土

C.大于或小于0.074mm的土D.大于2.0mm。

8.颗粒分析时2.0mm以下的土不超过总质量的  A  ________  时，可省略细筛分析。

  - 10%     B.15%     C.5%      D.1%。

9. 用烘干法测定细粒土含水量至少应取代表性试样   __A______    。

A.15g      B.25g      C.5g     D.50g 。

10.制备液、塑限试样应过    __C______  筛。

A.2.0mm     B.1.0mm    C.0.5mm    D.5.0mm。

11.烘干法测定土样含水量，当含水量为5-40%时的允许平行误差    _A_______。

A.≤1%   　B.＞0.3%     C.≤2%     D.≤5%。

12.土的孔隙比表示孔隙体积与    D________ 体积之比。

- 液体   B.气体     C.固体颗粒加孔隙   D.固体颗粒。

13.酒精燃烧法可快速测定细粒土含水量，酒精纯度应达到  C  _________  。

- 75%     B.90%    C.95%     D.99%  。

14.高速公路填方路基95区填料最小CBR值不应小于    _A________ 。

A.8%     B.5%      C.3%     D.10% 。

15.水泥稳定土中的水泥剂量是指水泥质量与_____D__________质量的比值，以百分数表示。

- 湿混合土     B.干混合土    C.湿土           D.干土。

16.土的粒组划分是以    D __________   颗粒为界。

A.2.0mm    B.5.0mm      C.0.5mm    D.0.074mm

17.绘制CBR单位压力（P）与贯入量（L）的关系曲线，出现凹曲时应   _C_______  。

- 试验作废  B.重新取坐标绘制曲线   C.修正曲线      D.不变。

18.土的液、塑限试验仅适用于   __A________   。

A．细粒土 B.粗细混合土 C.碎石土 D.有机土。

19.施工填料压实度是实测干密度与       _A_______  之比的百分数。

A.试验提供的最大干密度   B.试验提供的最大湿密度

C.试样的毛体积           D.试样表观密度 。

20. 良好级配的填料，不均匀系数Cu和曲率系数CC应满足  __A_______   。

A.Cu≥5和CC=1～3   B.Cu≥5   C.Cu≥5 和 CC=1     D.CC=1～3。

21. 环刀法仅适用于测定       __B____   的密度 。

- 卵石土     B.细粒土    C.砾石土     D.粗粒土

22.土的固结系数Cv是估算沉降速率的指标，固结系数越大，土的固结  _____B____    。

- 越慢     B.越快    C.不受影响    D.无法确定。

23.相对密度指标主要是用来评价     _A__________  。

A.砂土的密实状态     B.各种土的密实状态

C.细粒土的密实状态         D.粗粒土的密实状态。

24.采用各种方法测得土的密度值不相同时，应以     ___B_____   为准。

A.蜡封法    B.灌砂法    C.环刀法        D.核子密度仪法。

25. 土的液限（ωL）、塑限（ωP）和缩限（ωS）正确的关系是  ______A_____    。

A.ωL＞ωP＞ωS                 　 B.ωP＞ωL＞ωS

C.ωS＞ωP＞ωL　                       　D.ωL＞ωS＞ωP 。

26.反应天然含水量与界限含水量关系的指标是    C__________。

A.ωL       B.ωP        C.IL      D.IP 。

27. 土的抗剪强度指标主要包括    A__________ 。

A.凝聚力（C）和内摩擦角（φ）   B.凝聚力（C）

C.内摩擦角（φ）                D.最大干密度(ρd)。

28.当土样中有机质含量超过5%，采用标准烘干法测定含水量时温度应控制在 ___C_____    。

A.105～110℃   B.110～200℃     C.65～70℃       D.90～100℃。

29.当采用几种不同方法所得同一土样的含水量不同时，以    ______C____ 为准。

  - 酒精燃法          B.碳化钙气压法    C.烘干法      D.比重瓶法 。

30.标准击实测定土样的含水量，用推土器推出筒内试样，从试样 ___B_______   。

A.上、下表面和中间三个部位取样   B.中心处取样

C.从击实盘中取样                 D.任意取样。

二、多项选择题（每题1分，共20分）

⒈土按工程分类常分为      ABCD ________      。

      - 巨粒土       B.粗粒土     C.细粒土      D.特殊土 。

2.公路路面基层主要分为 ___C______  及  ___D_____  两类。

A.细粒土类  C.有机结合料稳定土及粒料类

B.水混凝土  D.无机结合料稳定土。

3.一般粘性土的抗剪强度与土的  ___B__   及  ___C___  有关。

A.法向应力     B.凝聚力   C.内摩擦角      D.变形模量。

4.反应土的松密程度主要指标是      AB_____     。

A.孔隙比      B.密度      C.饱和度     D.比重。

5.比重计法进行颗粒分析时,与土粒直径计算有关的是   AB       。

A.土粒沉降距离   B.土粒沉降时间

C.分散剂校正值   D.试验温度。

6.土的三相体指标可在室内测得的有      BCD         。

A.孔隙比         B.土粒比重

C.土的天然密度   D.天然含水量。

7．粗粒土划分应满足   __AB___       。

A.粒径＞0.074mm B.粗粒组质量多于总质量50%

C. 粒径＞1.0mm  D. 粗粒组质量多于总质量20%。

8.土的界限含水量测定方法有   _ABD_____     。

A.碟式仪法   B.搓条法  C.圆锥仪法     D.联合测定法。

9.对于砂类土的地基承载力可按其     BC             确定。

A.含水量   B.分类    C.干密度    D.湿密度。

10.土的三相体指标中可直接在室内测出的指标的有    ____ABC_______      。

A.土的天然密度       B. 含水量

C.土粒比重           D.孔隙比。

11.有关CBR的说法正确的是     __ABCD________   。

A.CBR是加州承载力的简称      B.CBR值越大材料强度越大

C.CBR值是标准压力下的贯入量  D. CBR值是贯入2.5mm或5mm时的单位压力。

12.利用灌砂法测定土的密度前需要做以下标定   BCD  ___________   。

A.环刀的体积        B.砂子的密度

C.标定罐的体积      D．灌砂筒锥体的体积。

13.工程土工的颗粒分析方法主要有   ABCD     _________  。

A.筛分法     B.吸管法      C.移液管法     D.比重计法。

14.在界限含水量试验中,国标和行标划分入土深度有   _AB___________    。

A.100g锥20mm    B. 76g锥17mm    C. 76g锥10mm    D. 76g锥20mm。

15.JTJ051-93标准的重型击实适应的土样最大粒径与试筒关系正确的是    __AC___          。

A.997cm3适用最大粒径25mm      B.997cm3适用最大粒径5mm

C. 2177cm3适用最大粒径38mm    D. 2177cm3适用最大粒径50mm。

16.标准击实最后一层结束,试样高出试筒应符合   _AB_____________     。

A.小试筒不超过顶面5mm      B. 大试筒不超过顶面6mm

C. 小试筒不超过顶面8mm     D．大试筒不超过顶面20mm。

17.三轴压缩试验下列说法正确的是         ABC _________ 。

A.不固结不排水剪是在施加周围压力和增加轴向压力至试样破坏

B. 固结不排水是使试样先在某一周围压力作用下排水固结,然后在保持不排水情况下,增加轴向压力直至破坏

C. 固结排水试验是使试样先在某一周围压力作用下排水固结,然后在允许试样充分排水情况下增加轴向压力直至破坏

D. 固结排水试验是使试样先在某一周围压力作用下排水固结,然后在不允许试样排水情况下,增加轴向压力直至破坏。

18.直剪分为 ABC        ________________ 。

A.快剪   B.固结快剪   C.慢剪   D.匀速剪。

19.压缩试验是研究土体一维变形的测试方法,以下说法正确的是  ____ABC__________     。

A.压缩主要是孔隙体积减小

B.压缩变形常以其孔隙比变化表示

C.可根据压缩前后的体积变化求出e—p曲线     D.压缩主要是空气体积减小。

20.以下属于原位测试方法的是      _____________     。

A.十字板试验   B.标准贯入试验 C.静力触探试验   D.平板载荷试验 E.钻孔波速试验。

三、判断题（正确的打“√”,错误的打“×”.每题1分，共20分）

1.土的组成特征以土的级配指标的不均匀系数(CU )和曲率系数(CC)表示，且只有CU≥5和CC=1～3时为良好级配 ( √ )

2. 在用塑性图进行土样定名时,当细粒土位于A线以上,B线发右时称为高液限粘土,记为CL.(   √   )

3.土的含水量标准测定方法是指在105～110℃下烘至恒量时所失去的水分质量和达恒量后干土质量的比值以小数表示.( *  )

4.GB50123-1999土工试验方法标准和JTJ051-93土工试验方法重型击实的击实功也是不同的。（ √   ）

5.特殊土主要指黄土、膨胀土、红粘土和盐渍土。（√  ）

6. 细粒土中粗粒组质量少于总质量25%的土称为细粒土。(  √  )

7. 进行液限、塑限、缩限试验的土样制备应过0.5mm筛，且采用风干试样，对块状扰动土样可放在橡皮板上用木碾或粉碎机碾散，切勿压碎颗粒土。(  √ )

8.最大干密度和最佳含水量是施工控制的主要指标 。(√  )

9.土的先期固结压力是由孔隙比与对数关系曲线(e—lgp)确定。(√  )

10.直接剪切试验适用于一般粘性土 。(  √ )

11.土中孔隙体积与土粒体积之比称为孔隙率 。(√  )

12. 土的含水量试验标准方法有烘干法、酒精燃烧法、碳化钙法。(  * )

13.酒精燃烧法不适用于测定含有有机质超过5%的土 。(√  )

14.灌砂法适用于现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度 。(√  )

15.相对密度是砂紧密程度的指标，由最大干密度、最小干密度和天然干密度求得 。(  √  )

16.氧化镁含量低于5%的石灰为钙质石灰 。(√  )

17.同一土样在不同击实功条件下，其最大干密度应相同 。( *  )

18.规程中所称超尺寸颗粒，是指小试筒＞25mm或大试筒大于38mm的颗粒 。(√   )

19.自由膨胀率是确定膨胀土的主要指标之一 。(√   )

20.湿陷性黄土用于填筑路基需要进行强夯或特殊处理，当湿陷系数 大于0.15时,称为湿陷性黄土。(√  )

四、简答题（每题5分，共25分）

⒈简述水泥或石灰稳定土中的水泥或石灰剂量测定方法要点（EDTA法）。

答：1、准备仪器及器皿；准备化学药品；3、准备标准曲线；4、称取300克试验样品，进行试验；5、整理发出报告。

2.灌砂法测定填料密度应注意的几个环节。

1、量砂要规则，如果重复使用，一定要注意凉干，处理一致，否则会影响松方密度；1、第换一产次砂都必须测定松方密度，漏斗中的砂也必须每次重新做，量砂宜每次准备较多数量，3、地表要平整，因此一般宜采用放上基板，测定一次表面粗糙耗砂量只有在非常光滑的情况下才可省去此步骤。3.工程上测定界限含水量的意义是什么?

对工程来说，具有实际意义的是液限、塑限和缩限，液限是可塑状态的上限，塑限是可塑状态的下限，含水率低于缩限，水份蒸发时体积不再缩小。界限含水率，尢其是液限能较好地反应土的某些物理力学性质，是确定细粒土承载力的参数之一）。

4.在击实功不变的情况下,影响粘性土最大干密度和最佳含水量的主要原因有那些?

1）土样制备方法的影响，如采用干土（风干或烘干）、湿土；2）、试样击实后余土高度的影响；3）、重复使用土样；4）、土料中颗粒组成不同造成的影响)。

5．无机结合料击实试验有那些注意事项？

五、计算题（每题10分，共20分）

- 用灌砂法测得某里程路基湿密度分别为2.49g/cm3, 2.53g/cm3,对应含水量为11.5%和12.0%,该土样最大干密度为2.31 g/cm3,最佳含水量为11.3%,请计算现场检测密度是否符合路基表层密度要求?

2.测得某土样的塑限23.4%,液限43.2%，天然含水量28.2%,求IP与IL,并判断该土样的状态。

解： 1) IP=43.2-23.4=19.8

    - IL=(28.2-23.4)/19.8=0.24

答:该土样处于硬塑状态。

六、现场测试（共20分）

请用数字将灌砂法试验步骤按顺序标注正确；

二1）.将基板放在平坦表面上，当表面的粗糙度较大时，则将盛有量砂（m5）的灌砂筒放在基板中间的圆孔板上，一开启开关让砂流入基板中孔内，储砂筒内的砂不再下流时，关闭开关，取下灌砂筒称量筒内砂的质量（m6），准确至1g；

八2）.仔细取出试筒内的量砂，以备下次使用；

一3）.在试验地点,选一块平坦表面,并将其清扫干净,其面积不得小于基板面积；

四4）.将基板放回清扫干净的表面上（尽量放在原处），沿基板中孔凿洞（洞的直径与灌砂筒一致）。在凿洞过程中，应注意不使凿出的材料丢失，并随时将凿出的材料取出装入塑料袋中，不使水份蒸发（放止水份蒸发可分几次称量材料质量）全部取出材料的质量为mω ,准确至1g；

三5）.取走基板，并将留在试验地点的量砂收回，重新将表面清扫干净；

五6).从挖出的材料中取有代表性的样品,放在铝盒或洁净的搪瓷盘中,测定含水量。用小灌砂筒时，对于细粒土，不少于100g；对于各种中粒土，不少于500g。用大灌砂筒时，对细粒土，不少于200g，对于各种中粒土，不少1000g；对粗粒土或水泥稳定土、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定材料，宜将取出的材料全部烘干，且不少于2000g，称其质量（md）；

七7）.如清扫干净的平坦表面的粗糙度不大，也可省去（   ）和（ ）步操作；

六8）.将基板放在试坑上，将灌砂筒安放在基板中间（储砂筒内放满砂到要求质量m1），使灌砂筒的下口对准基板的中孔及试洞，打开灌砂筒开关，让砂流入试坑内。直到储砂筒内的砂不再下流时，关闭开关。称量筒内余砂质量（m4）；

公路工程试验检测技术

《土工试验检测技术》A卷

- 单项选择题（20分）

- 塑性指数的表达式是：

A. IP=ωp –ωL              B. IP=ωL –ωp              C. ωp = IP –ωL

- 相对密度的表达式是：

A. Dr=(emax-e)/(emax-emin)    B. Dr=( e- emax)/(emax-emin)     C. Dr=( emax-emin)/( emax-e)

- 土的重型击实试验选用ф10×12.7cm试模时,允许最大粒径是:

A. 5 mm                 B. 25 mm                  C. 38 mm

- 液塑限联合测定仪测试数据表示的图形是:

A. h~ω                 B.lgh ~ω                 C. lgh ~lgω

- 抗剪强度 (库仑)表达式是:

A.F = fN+C              B. F = fN+σtgф           C. τf= C+σtgф

- 固结试验中先期固结压力PC的确定是在:

A. e ~ p曲线             B. e ~lgp曲线             C. lge~lgp曲线

7.击实试验中超粒径含量为        时需要对最大干密度和最佳含水量校正。

A. <30%                 B. >30%                  C. <5%

8.对同一种土击实试验,击实功增大时其最大干密度是:

A. 不变                 B. 增加                  C. 降低

9. 击实功不变而细粒土中粗颗粒含量增加时其最佳含水量是:

A. 不变                 B. 增加                  C. 降低

10.酸性土采用密度计法颗粒分析时应加入的分散剂是:

A. 六偏磷酸钠           B. 氢氧化钠              C. 草酸钠

11.消石灰中钙质、镁质的分类：

A.氧化镁≤5%为钙质  B. .氧化镁≤4%为钙质  C. .氧化镁＞4%为钙质

12.剪切速率对抗剪强度的影响是：

A.速率快则强度低     B. 速率快则强度高    C.影响不大

13.预估最佳含水率的依据是：

A.土的液限       B.土的塑限       C.塑性指数       D.缩限

14.土的压实过程中起关键作用的是：

A.土的级配         B.粘粒含量             C.土中水

15.土分类中定名原则是：

A.粒组有小到大     B. .粒组有大到小        C.各粒组的分布

16.烘干法测定土的含水量时，土中被烘干的水分是：

A.强结合水     B.弱结合水     C.分子水     D.自由水

17.细粒土按塑性图分类中的CH表示高液限粘土，位于塑性图的：

A.在A线以上，B线以左     B.在A线以上，B线以右

C.在A线以下，B线以左     D.在A线以下，B线以右

18.有机质低液限粉土的代表符号是：

A.MHO     B.CHO     C.MLO     D.CLO

19.压缩系数的定义式是：

A.α=（e2-e1）/（P2-P1）  B. .α=（e1-e2）/（P2-P1） C.= .α=（P2-P1）/（e1-e2）

20.相对密度试验适用于：

A.所有的土     B.粘性土      C.砂土     D.稳定土

- 多项选择题（10分）

- 含水率试验中烘干法适用的土类有：

①粘质土   ②粉质土   ③砂类土   ④有机类土   ⑤稳定土

- 表征土吸附结合水能力的指标有：

①含水率    ②塑限     ③塑性指数    ④缩限      ⑤液限

- 颗粒级配曲线能反映土的：

①均匀程度  ②透水性   ③粒径分布范围  ④不同土的级配  ⑤液限

- 直接测试的指标有：

①含水率  ②孔隙比   ③液性指数  ④密度   ⑤比重

- 以下表达式正确的是：

①m0= ms（1+0.01ω） ②	mv=1/ES  ③ω=（mω/mS）×100  ④ρ=m/ms

- 塑性指数高，说明土的：

①透水性越低  ②粘粒含量低  ③可塑性强  ④最佳含水量高  ⑤前四项都正确

- 高压缩性的土其：

①压缩系数大   ②体积压缩系数大   ③压缩模量大   ④压缩指数大

- 颗粒分析考虑的因素有：

①最大粒径  ②颗粒形状   ③颗粒大小范围  ④土的特性   ⑤土粒的稳定性

- 下列叙述正确的是：

①砾和砂的界限为2mm  ②中砂和细砂的界限为0.5mm  ③巨粒组＞60mm

- 击实试验时不同含水量的一组试样为：

①4个点      ②5个点      ③6个点      ④必要时补点

- 判断题（正确者打 “√”，不正确者打“×”。10分）

- 液塑限联合测定时，a、b、c三个点的分布均匀即可。

- 低液限粘土的代号是 CH。

- 均匀且规则的土不能用环刀法测密度。

- 一般土和稳定土的击实试验在操作和含水量测试中相同。

- 饱和土与非饱和土固结试验中操作上相同。

- 土的压缩与固结含义不同。

- 界限含水量测试中行业标准有差异。

- 土的缩限越大，说明胀缩性越高。

- 慢剪试验速率控制的原则是孔隙水压力无明显升高。

- 变形模量E反映土体抵抗弹塑性变形的能力。

- 简答题（30分）

- 密度测试主要有哪些方法？各适用于什么条件下？

- 细粒土在塑性图中是如何划分的？

- 简述击实试验的主要步骤。

- 先期固结压力PC 的物理意义？应用如何？

- 含水量测试中对不同的土（包括稳定土）是如何规定的，为什么？

- 计算题（30分）

- 原状土的直剪（快）试验结果见下表，试求其强度参数。

| 垂直荷载P（kPa） | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪应力τ（kPa） | 75 | 110 | 144 | 179 |

2.击实试验测得其含水量及湿密度如下表，土粒比重为2.73,试绘制击实曲线并求出

最大干密度和最佳含水量。

| ω （%） | 12.2 | 14.5 | 16.9 | 18.9 | 21.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ（g/cm3） | 1.83 | 1.93 | 2.01 | 2.02 | 1.98 |

A卷标准答案

- 单选题

1.B  2.A  3.B  4.C  5.C  6.B  7.A  8.B  9.C  10.B  11.B  12.B  13.B  14.C  15.B  16.D  17.B  18.C  19.B  20.C

二、多选题

1. ①②③④⑤ 2. ②③⑤ 3. ①②③④ 4. ①④⑤ 5. ①②③ 6. ①③④ 7. ①②④

8. ①③④⑤ 9. ①③ 10. ②③④

三、判断题

6、7、9、10正确；1、2、3、4、5、8不正确。

四、简答题

1.答：密度测试主要有环刀法、蜡封法和试坑法，试坑法包括灌水法和灌砂法。环刀法适用于土质均匀、易于切削的细粒土，一般结合其他试验在室内进行密度测试。蜡封法适用于土质不均匀、坚硬、不易于切削的土。试坑法适用于现场填筑材料的密度测试，如素土、稳定土及碎石土等。

2.答：细粒土是指小于0.075mm的土颗粒占总土质量的50%以上的的土。细粒土根据土的液限、塑性指数在塑性图中进行分类。A线是粘土与粉土的分界线，B线是低液限与高液限的分界线。在A线以上，B线右侧，为高液限粘土，记为CH；

在A线以下，B线右侧，为高液限粉土，记为MH；

在A线以上，B线左侧，为低液限粘土，记为CL；

在A线以下，B线左侧，为低液限粉土，记为ML；

属于有机质土时在标记后加“O”。

如果刚好在A或B线上，为了安全起见，则定为粘土和高液限。

3.答：①试样制备  取代表性试样风干、碾散，过5mm筛并计算大于5mm颗粒的百分含量，测试其风干含水量，根据塑限预估最佳含水量。称取5份以上试样，以预估最佳含水量为中心，按照2%的间隔依次向两侧推算，使各点的含水量由小到大。计算各点的加水量并用量筒分别量取，分别喷洒于各点试样上，拌匀，密封浸润12-24h。②击实  按照5层或3层击实，每层27或98击。每层击完后应刨毛，全部击完后余土高度应小于5mm，卸下护筒，削平两端余土，称筒+土质量，脱模，取代表性试样测含水量。用同样的方法将其他各点击实完成。

③结果整理  计算各点的含水量、湿密度、干密度、饱和含水量。以干密度为纵坐标，含水量为横坐标绘制ω~ρd关系曲线和ωset~ρd关系曲线。ω~ρd关系曲线的峰值点对应的干密度即为最大干密度，峰值点对应的含水量即为最佳含水量。当超粒径含量在5~30%应对最大干密度和最佳含水量进行校正。

4.答：前期固结压力是指该土层在地质历史上所曾经承受过的上覆土层的自重压力或其他作用力，并在该压力作用下已压密稳定的最大压力。前期固结压力PC与目前上覆土层的自重压力P0的比值称为超固结比，用OCR表示，根据OCR判断该土层的应力状态和压密状态：

OCR＞1（PC＞P0）     超固结土

OCR= 1（PC= P0）     正常固结土

OCR＜1（PC＜P0）     欠固结土

5.答：①温度控制  一般土烘干温度为105~110℃，有机质土为65~70℃，含石膏土为＜80℃，恒温时间不少于8h。对于有机质土，温度过高会使有机质氧化、分解、燃烧，使所测含水量偏大。含石膏土温度超过80℃时将石膏中的结晶水烘掉，使所测含水量偏大。稳定土试验时应事先将温度升至110℃，使试样直接在110℃下烘干，防止水泥在升温过程中发生水化作用。②试样数量  试样数量过少，影响含水量的准确性，试样数量过多，恒温时间太长。一般细粒土为15~30g，砂类土和有机质土不少于50g。

五、计算题

解1 由给定的指标直接绘制P~τ关系直线。C=40kPa φ=19.3°

解2  计算干密度：1.63  1.69  1.72  1.70  1.63

计算饱和含水量：24.0  22.0  21.0  22.0  24.0

绘制ω~ρd和ωset~ρd关系曲线   ρdm=1.72g/cm3   ωop =17.1%

一、单项选择题（每题0.5分，共15分）30题

1．JTJ051-93标准大击实筒的高和内径分别是    a   ____  。

A.152mm和120mm  B.152mm和127mm   C.152mm和150mm  D.152mm和125mm。

2.工程概念上的土是  c        ____ 。

A汽态相    B.液态相  C. 固体相、液态相和汽态相所构成的三相体.  D. 固体相。

3. 土的塑性指标是指     b_____  。

A.液限（ωL  ）       B. 液限（ωL）、塑限（ωP）和塑性指数（IP）

C.塑性指数（IP）    D. 塑限（ωP） 。

4. 进行土的塑性状态试验时，以锥入深度17mm为液限的标准是  _a_____  。

A.GBJ50123-1999   B.TB102-1996   C.SL237-1999   D.JTJ051-1993.

5. 筛分法做颗粒分析适用于粒径  b  _____  。

A.大于2.0mm                  B.小于0.074mm的土

C.大于或小于0.074mm的土      D.大于0.074mm的土。

6. 轻型触探落锤质量为    a   ___  。

A.10.0kg     B.60.0kg      C.28.0kg     D.63.5kg  。

7. 对同一土体而言液性指数减小  A   。

A.土体越坚硬    B.对承载没影响     C.承载力增大       D.承载力减小。

8. 制备液、塑限试样应过筛孔径为  C  ___    。

A.2.5mm      B.0.074mm    C.0.5mm    D.4.75mm。

9. 烘干法测定土样含水量，当含水量为＞40%时的允许平行误差 ___B___   。

A.＞0.3%　  B.≤1%       C.≤4 %     D.≤2%。

10. 颗粒分析时2.0mm以下的土不超过总质量的10%时，可省略  _C___    。

A.沉降分析    B.稠度试验     C.细筛分析     D.粗筛分析。

11. 用烘干法测定含水量时对细粒土至少应取代表性试样   C ______ 。

A.5g      B. 40g      C.15g      D.25g 。

12. 高速公路填方路基95区填料最小CBR值不应小于     ___C___  。

A.3%     B.5%      C.8%      D.12% 。

13. 水泥稳定土中的水泥剂量是指水泥质量与  _B 质量的比值，以百分数表示。

A.湿土      B.干土       C.湿混合土        D.干混合土。

14. 土的孔隙比表示孔隙体积与  B_____      体积之比。

A. 气体     B.固体颗粒    C.液体      D.固体颗粒+孔隙。

15. 酒精燃烧法可快速测定细粒土含水量，要求酒精纯度应达到   _A____   。

A.95%       B.98%      C.75%        D.100%  。

16. 土的液、塑限试验仅适用于   __C______   。

A.碎石土      B.有机土     C.细粒土   D.粗细混合土。

17. 施工填料压实度是实测干密度与    ___C___     之比的百分数。

A.试样的毛体积     B.试样表观密度     C.试验提供的最大干密度          D.试验提供的最大湿密度。

18. 划分土样粗细粒组的界限颗粒(或筛孔)是    B ___     。

A.1.0mm      B.0.074mm     C.2.5mm    D.5.0mm

19. 绘制CBR单位压力（P）与贯入量（L）的关系曲线，出现凹曲时应  ______A__   。

A.适当修正曲线    B.不变   C.试验作废   D.重新取坐标绘制曲线  。

20.固结系数CV是估算沉降速率的指标,固结系数越大,土的固结     D_______  。

A.成比例      B.越慢   C.没关系   D.越快。

21. 土的相对密度指标主要用来评价  ___C_____     。

A.细粒土的密实状态     B.粗粒土的密实状态      C.砂土的密实状态       D.各种土的密实状态。

22. 良好级配的填料，曲率系数CC和不均匀系数Cu应满足  ____C_____   。

A.Cu≥5 和 CC=1  B.CC=1～10   C.CC=1～3和Cu≥5  D.Cu≥5。

23. 用环刀法测定土样的密度仅适用于       D________  。

A.砾石土       B. 粗粒土      C.碎石土      D.细粒土。

24. 液性指数等于0.50,按建筑地基基础设计规范划分,此土处于  ______D_____  。

A.硬塑状态         B.软塑状态          C.流塑状态          D.可塑状态   。

25. 土的抗剪强度指标主要包括  C________  。

- 内摩擦角（φ）                   B.最大干密度(ρd)

C.凝聚力（C）和内摩擦角（φ）  D.凝聚力（C）。

26. 对同一土样采用几种密度检测方法获得值不相同时，以   ___D___    为准。

A.环刀法    B.核子密度仪法    C.蜡封法     D.灌砂法 。

27. 当下列几种方法测得同一土样的含水量不同时，以     _A__    为准。

A.烘干法  B.比重瓶法  C.酒精燃法  D.碳化钙气压法。

28. 标准击实每层击完后,在装入下层试样前应对已击实层 A   。

A.进行拉毛   B.压光     C.洒水    D.取样。

29. 土的塑限（ωP）、液限（ωL）和缩限（ωS）正确的关系是 C    。

A.ωS＞ωP＞ωL     B.ωL＞ωS＞ω　  C.ωL＞ωP＞ωS 　　　D.ωP＞ωL＞ωS P

30. 采用标准烘干法测定有机质含量超过5%的土时，烘箱温度应控制在 A    。

A.65～70℃     B.90～105℃     C.105～110℃    D.115～150℃。

二、多项选择题（每题1分，共20分）

1. 直剪试验就是测定土抗剪强度指标     ___________    。

A.内摩擦角     B.凝聚力      C. 法向应力  D.变形模量。

2. 土的松密程度主要指标是          _________ 。

A. 饱和度        B. 比重         C. 孔隙比       D. 密度。

3. 土按工程分类为           _____  。

A.细粒土         B.粗粒土        C. 巨粒土       D.特殊土 。

4. 公路路面基层组成材料结构分为 ____  及  ____  两类。

A.细粒土类                  B.水混凝土

C.有机结合料稳定土及粒料类   D.无机结合料稳定土。

5. 以颗粒成份进行粗粒土划分时,应满足   _____         。

A. 粒径＞2.0mm     B. 粗粒组质量多于总质量20%

C. 粒径＞0.074mm   D. 粗粒组质量多于总质量50%。

6. 土的界限含水量测定方法有         ____    。

A. 联合测定法   B.搓条法    C.圆锥仪法   D. 碟式仪法。

7．采用比重计法进行颗粒分析时,与土粒直径计算有关的参数是    ________      。

A. 分散剂校正值   B.土粒沉降时间   C. 土粒沉降距离       D.试验温度。

8. 石灰稳定土中的石灰剂量下列说法错误的是              __        。

A. 石灰与干土质量之比            B.石灰与湿土质量之比

C. 石灰与石灰+干土质量之比       D.石灰与石灰+湿土质量之比。

9. CBR试验结果          _____    。

A.以单位压力为横座标,贯入量为纵座标,绘制单位压力P～L关系曲线   B.CBR2.5为单位压力与标准压力7000的比值     C.CBR试验的缺点是试验费时  D. CBR对砂土给出的强度指标偏低,而对粘性土给出的强度指标偏高。

10. 在现场用灌砂法测定土的密度前需要完成以下标定     __________       。

A.灌砂筒锥体的体积    B. 标定罐的体积   C.砂子的密度   D．环刀的体积。

11. 土中的固相物质主要是      _______     。

A. 结晶水   B. 无机矿物颗粒    C.有机物    D. 结合水。

12. 土的三项基本物理性质指标为        _________  。

A.孔隙比    B. 含水量    C.土粒比重    D. 土的天然密度。

13. 确定无粘性土相对密度(Dr)大小的相关参数是     _________    。

A.最大干密度(ρdmax )   B.填土的相应干密度(ρd )

C. 天然干密度(ρd )    D.最小干密度(ρdmin)。

14. 标准击实最后一层结束,试样高出试筒应符合     _________     。

A. 小试筒不超过顶面8mm      B. 大试筒不超过顶面6mm

C. 小试筒不超过顶面5mm      D. 大试筒不超过顶面20mm。

15. 三轴压缩试验能按以下几种方法进行,并提供强度指标     ________    。

A、固结排水试验       B. 固结不排水试验

C. 不固结不排水试验   D. 固结且部分排水试验。

16. 直剪试验可分为        ___________ 。

A.慢剪     B. 匀速剪     C. 快剪    D. 固结快剪。

17. JTJ051-93标准重型击实适用的土样最大粒径与试筒关系正确的是   ___         。

A. 2177cm3适用最大粒径38mm    B.997cm3适用最大粒径10mm

C. 997cm3适用最大粒径25mm     D. 2177cm3适用最大粒径60mm。

18. 在界限含水量试验中,现行规程锥体质量与液限锥入深度关系正确的是    _____        。

A. 76g锥20mm   B. 100g锥10mm    C. 76g锥17mm    D. 100g锥20mm。

19. 目前采用的原位测试方法有         _______  。

A. 平板载荷试验   B.静力触探试验     C.标准贯入试验    D. 十字板试验   E.钻孔波速试验。

20. 压缩试验是研究土体一维变形的测试方法,下说法正确的是  _______     。

A. 可根据压缩前后的体积变化求出e—p曲线       B.压缩变形常以其孔隙比变化表示

C. 压缩主要是孔隙体积减小     D.压缩主要是空气体积减小。

三、判断题（正确的打“√”,错误的打“×”每题1分，共20分）

1. 土的含水量标准测定方法是指在105～110℃下烘至恒量时所失去的水分质量和达恒量后干土质量的比值,以百分数表示.(    )

2. GB50123-1999土工试验方法标准和JTJ051-93土工试验方法重型的击实功不同。（    ）

3. 土的组成特征以土的级配指标的不均匀系数(CU )和曲率系数(CC)表示，且只有CU≥5和CC=1～3时为良好级配 (     )

4. 在用塑性图进行土样定名时,当细粒土位于A线以上,B线以右时称为高液限粘土,记为CL.(       )

5.进行液限、塑限、缩限试验的土样制备应过0.5mm筛，且采用风干试样，对块状扰动土样可放在橡皮板上用木碾或粉碎机碾散，切勿压碎颗粒土。(     )

6. 最大干密度和最佳含水量是施工控制的主要指标 。(      )

7. 特殊土主要指黄土、膨胀土、红粘土和盐渍土。（     ）

8. 粒径大于0.5mm颗粒多于总质量50%的土称为粗砂, 粒径大于0.25mm颗粒多于总质量50%的土称为中砂(      )

9土中孔隙体积与土粒体积之比称为孔隙率 。(     )

10.直接剪切试验适用于一般粘性土 。(   )

11.土的先期固结压力是由孔隙比与对数关系曲线(e—lgp)确定。(   )

12.灌砂法适用于现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度 。(   )

13.相对密度是砂紧密程度的指标，由最大干密度、最小干密度和天然干密度求得 。(    )

14.标准贯入试验是静力触探方法的一种。        (    )

15.酒精燃烧法不适用于含有有机质超过5%的土 。(    )

16.氧化镁含量低于5%的石灰为钙质石灰 。      (    )

17.湿陷性黄土用于填筑路基需要进行强夯或特殊处理，当湿陷系数大于0.15时,称为湿陷性黄土。(    )

18.规程中所称超尺寸颗粒，是指小试筒＞25mm或大试筒大于38mm的颗粒 。(    )

19. 同一土样在不同击实功条件下，其最大干密度应相同 。(    )

20. 自由膨胀率是确定膨胀土的主要指标之一 。          (    )

四、简答题（每题5分，共25分）

1. 现行标准适用的确定桥涵地基承载力的方法有那些,分别说明。

2.用于测定天然密度和天然含水量的土样,在取样时注意那些问题。

3.土的工程分类时，遇到搭界情况时应如何划分？

4. 无机结合料的击实试验与土的击实试验有什么不同？

5.为什么超尺寸的颗粒不参与试验，但资料整理时要予以考虑。

五、计算题（每题10分，共20分）

1、测得一砂类地基的最大干密度2.49g/cm3, 最小干密度1.24g/cm3,天然干密度2.03g/cm3,请判定该土的密实状态?

2.测得一组石灰土6个标试件7天抗压荷载分别: 2.5kN、2.6kN、2.2kN、2.5kN、2.2kN、2.5kN ，求抗压强度并判断其强度是否符合一级公路0.8MPa的设计要求(注:试件直径和高均为50mm)。

六、现场测试（共20分）

以下是承载板法测定土基回弹模量的基本步骤请按先后顺序排列。

1)测定土基的压力—变形曲线.荷载小于0.1MPa时,每级增加0.02MPa,以后每级增加0.04MPa左右.每次加载后,稳压1min,立即读取两台弯沉仪百分表数值,然后卸载稳定1min,再次读数(两台弯沉仪读数之差不应超过平均值的30%).当回弹变形值超过1mm时,即可停止试验.

2）准备就绪后，用千斤顶开始加载，至预压0.05MPa,稳压1mni,使承压板与土基紧密接触,同时检查百分表的工作情况是否正常,然后卸载,稳压1min,指针对零。

3）准备工作，选择土质均匀，不含杂物的代表性测点，仔细平整表面后，撒干燥洁净的细砂填平土基凹处，安置承载板，用水平尺校正，将试验车置于测点上，在承载板上安放千斤顶，弯沉仪及百分表；

4)计算各级回弹变形和总变形:

5)测定总影响量a.最后一次加载卸载结束,取走千斤顶,重新读取百分表初读数,然后将汽车开出10m以外,读取终读数,两只百分数表的初终、读数差之平均值即为总影响量a。

6）结果计算及填发报告。

7）在试验点取适量土样测其含水量。

8）在紧靠试验点旁边适当位置，用灌砂或环刀法测定土的密度。

公路工程土工试验

（A）答案

| 一、单选题 |  |  |  |  |  | 二、多选题 |  |  |  | 三、判断题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 11 | A | 21 | B | 1 | ABCD | 11 | ABCD | 1 | √ | 11 | √ |
| 2 | D | 12 | D | 22 | B | 2 | CD | 12 | BCD | 2 | √ | 12 | × |
| 3 | B | 13 | C | 23 | A | 3 | BC | 13 | ABCD | 3 | × | 13 | √ |
| 4 | A | 14 | A | 24 | B | 4 | AB | 14 | AB | 4 | √ | 14 | √ |
| 5 | B | 15 | D | 25 | A | 5 | AB | 15 | AC | 5 | √ | 15 | √ |
| 6 | C | 16 | D | 26 | C | 6 | BCD | 16 | ### AB | 6 | √ | 16 | √ |
| 7 | A | 17 | C | 27 | A | 7 | AB | 17 | ABC | 7 | √ | 17 | × |
| 8 | A | 18 | A | 28 | C | 8 | ABD | 18 | ABC | 8 | √ | 18 | √ |
| 9 | A | 19 | A | 29 | c | 9 | BC | 19 | ABC | 9 | √ | 19 | √ |
| 10 | C | 20 | A | 30 | B | 10 | ABC | 20 | ABCDE | 10 | √ | 20 | √ |

四、简答题（每题5分，共25分）

4-1、一），准备仪器及器皿；二），准备化学试剂；三），准备标准曲线；四），称取300克代表性试样进行试验；五），整理发出报告。）《路基路面工程试验》。

4-2、1）量砂要规则，如果重复使用时一定要注意晾干，处理一致，否则影响量砂的松方密度；2）每换一次量砂，都必须测定松方密度，漏斗中砂的数量也应该每次重新做。因此量砂宜事先准备较多数量。切勿到试验时临时找砂，又不作试验，仅使用以前的数据；3）地表处理要平，只要表面凸出一点（即使1mm），使整个表面高出一薄层，其体积便算到试坑中去了，这就职影响试验结果，因此一般宜采用放上基板先测定一次表面粗糙消耗砂量，只有在非常光滑的情况下方可省去此步骤操作。JTJ059-95 P147

4-3、对工程来说，具有实际意义的是液限、塑限和缩限，液限是可塑状态的上限，塑限是可塑状态的下限，含水率低于缩限，水份蒸发时体积不再缩小。界限含水率，尢其是液限能较好地反应土的某些物理力学性质，是确定细粒土承载力的参数之一）。《土工试验技术手册》P26

4-4，1）、土样制备方法的影响，如采用干土（风干或烘干）、湿土；2）、试样击实后余土高度的影响；3）、重复使用土样；4）、土料中颗粒组成不同造成的影响)。《土工试验技术手册》P57

4-5，1）试验集料的最大粒径宜控制在25mm以上，最大不得超过40mm（圆孔筛）；2）试料浸润时间：粘性土12—24h，粉土6—8h，砂性土、砂砾土、红土砂砾、级配砂砾等4h左右，含土少的未筛分碎石、砂砾和砂等2h；3）试料浸润后才加水泥，并应在1h内完成击实试验，拌和后超过1h的试样，应予作废。石灰可与试料一起拌匀后浸润；4）试料不得重复使用；5）应做两次平行试验，两次试验最大干密度的差不应超过0.05g/cm3（稳定细粒土）和0.08g/cm3（稳定粗粒土）,最佳含水量的差不应超过0.5%（最佳含水量小于10%）和1%（最佳含水量大于10%）。（路基路面P56）

五、计算题

1．  解：干密度分别为:

ρd1 =2.49/（1+11.5%）=2.23(g/cm3),

ρd2 =2.53/（1+12.0%）=2.26( g/cm3)

平均ρd =(2.23+2.26)/2=2.24( g/cm3)

压实度K=2.24/2.32=0.97

答:因为高速公路路基表层压实度K值为0.98,所以,填料密度未达到高速公路表层压实度要求.

2. 解： 1) IP=43.2-23.4=19.8

    - IL=(28.2-23.4)/19.8=0.24

答:该土样处于硬塑状态。

六、现场测试题

答：  3→1→5→4→6→8→7→2

公路工程土工试验试题

（B）答案

| 一、单选题 |  |  |  |  |  | 二、多选题 |  |  |  | 三、判断题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 11 | C | 21 | C | 1 | AB | 11 | ABC | 1 | √ | 11 | √ |
| 2 | C | 12 | C | 22 | C | 2 | CD | 12 | BCD | 2 | √ | 12 | √ |
| 3 | B | 13 | B | 23 | D | 3 | ABCD | 13 | ## ABCD | 3 | √ | 13 | √ |
| 4 | A | 14 | B | 24 | D | 4 | CD | 14 | BC | 4 | √ | 14 | × |
| 5 | D | 15 | A | 25 | C | 5 | ## CD | 15 | ABC | 5 | √ | 15 | √ |
| 6 | A | 16 | C | 26 | D | 6 | ABD | 16 | ACD | 6 | √ | 16 | √ |
| 7 | C | 17 | C | 27 | A | 7 | BC | 17 | AC | 7 | √ | 17 | √ |
| 8 | C | 18 | B | 28 | A | 8 | BCD | 18 | CD | 8 | √ | 18 | √ |
| 9 | D | 19 | A | 29 | C | 9 | BCD | 19 | ABCDE | 9 | √ | 19 | × |
| 10 | C | 20 | D | 30 | A | 10 | ABC | 20 | ABC | 10 | √ | 20 | √ |

公路工程试验检测工程考试卷

（土工）（B）答案

四、简答题（每题5分，共25分）

1、现行标准适用的确定桥涵扩大基础承载力的方法有那些,分别说明。

答：1）土工试验、物理指标法，取原状土测定天然密度、天然含水量、比重，求其孔隙比，液性指数，根据规范确定承载力；2）标准贯入、动力触探法，根据每贯入一定深度的击数，确定承载力；现场载荷试验确定承载力；

2.用于测定天然密度和天然含水量的土样,在取样时注意那些问题。

1）保持土的天然结构和天然含水量不变；2）用钻机取土时直径不小于10cm并用铁皮筒包装，用散土填满四周空隙；3）注明土样上、下；4）填写土样编号、取样位置、等信息；5）运输要防止振动。

3、土的工程分类时，遇到搭界情况时应如何划分？

答：土的工程分类遇搭界情况时，应从工程安全角度考虑，按下列规定划分：

- 土中粗、细粒组质量相同时，定名为细粒土。

- 土正好位于塑性图A线上，定名为粘土。

- 土正好位于塑性图线上，当其在A线以上时，定名为高液限粘土，当其在A线以下时，定名为高液限粉土。

4.无机结合料的击实试验与土的击实试验有什么不同？

答：1）试验方法不同：土的击实试验分为轻型和重型两种； 无机结合料的击实试验分为甲、乙、丙三种。

2）试件制备不同：无机结合料试件制备时，先将除水泥以外材料按比例称取并充分拌和均匀，给试样配水后将其装入封闭容器或塑料口袋内浸润备用，击实前1h内将所需要的稳定剂水泥加至浸润后的试样中并且拌和均匀；

干土试验干法：是按四分法至少准备5个试样，分别加入不同水分（按2～3﹪含水量递增），拌匀后闷料一夜备用；

湿土法是对于高含水量土，可省略过筛步骤，用手拣除大于38mm的粗石子即可。保持天然含水量的第一个土样，可立即用于击实试验。其余几个试样，将土分成小土块，分别风干，使含水量按2﹪～3﹪递减。

5.为什么超尺寸的颗粒不参与试验，但资料整理时要予以考虑。

答：因为当试样中大于规定最大粒径的超尺寸颗粒的含量（P）为5﹪～30﹪时，对试验所得的最大干密度和最佳含水量进行校正，若小于5﹪，可以不校正。

校正如下：

最大干密度校正：

ρdm’=ρdm(1-0.01P)+0.9*0.07PG’

最佳含水量校正：

ω0’=ω0(1-0.01P)+0.01P.ω

五、计算题（每题10分，共20分）

- 测得一砂类地基的最大干密度2.49g/cm3, 最小干密度1.24g/cm3,天然干密度g/cm3,请判定该土的密实状态?

解：相对密度(Dr)= 2.49×（2.03-1.24）/ （2.49-1.24）×2.03

=0.78 ＞0.67

答: 相对密度Dr=0.78大于＞0.67,该土处于密实状态.

2.测得一组石灰土6个标试件7天抗压荷载分别:2.5kN、2.6kN、2.2kN、2.5kN、2.2kN、2.5kN，求抗压强度并判断其强度是否符合一级公路0.8MPa的设计要求。

解: 抗压强度单值分别为:

2.5kN ×0.51=1.28(MPa)

2.6kN×0.51=1.32(MPa)

2.2kN×0.51=1.12(MPa)

2.5kN×0.51=1.28(MPa)

2.2kN×0.51=1.12(MPa)

2.5kN×0.51=1.28(MPa)

平均Rc=1.24(MPa)

Cv=0.072

平均Rc应≥Rd/(1-Za*Cv)=0.8/ (1-1.645×0.072) =0.91

答:石灰土抗压强度平均值1.24MPa，变异系数0.072符合规范要求，强度符合一级公路0.8MPa的设计要求。

六、现场测试（共20分）

答：      3→2→1→4→5→7→8→6

四、简答题：

1、在沥青混合料各项指标中，对其性能影响最大的是哪一个指标？为什么？

答：空隙率。

因为即使是I型沥青砼，其破坏的主要表现形式是水损害和抗车辙能力差，而空隙率的大小能显著改变沥青混合料抗水损害能力以及抗车辙能力。

2、水泥稳定碎石在验收时应试验检测哪些内容？有哪些检测方法？

答：应检测压实度、平整度、厚度、强度等。

压实度：灌砂法

平整度：3m直尺

厚度：钻芯

强度：7天无侧限抗压强度（可查施工自检报告）

3、分部工程质量等级如何评定？

答：所属各分项工程全部合格，其加权平均分不小于85分，且所含主要分项工程全部评为优良时，则该分部工程评为优良；如分项工程全部合格，但加权平均分小于85分，或加权平均分虽不小于85分，但主要分项工程未全部达到优良标准时，则该分部工程评为合格。如 分项工程未全部达到合格标准时，则该分部工程为不合格。

4、分项工程质量等级如何评定？

答：分项工程评分不少于85分者为优良；小于85分而不少于70分者为合格；少于70分者为不合格。

评为不合格的分项工程，经加固、补强或进行整修，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级，但只可复评为合格

5、简要写出普通沥青混合料配合比设计流程。

答：（1）根据沥青混合料类型选择规范规定的矿料级配范围。

（2）确定工程设计级配范围

（3）材料选择取样、试验

（4）在工程设计级配范围优选1-3组不同的矿料级配

（5）对设计级配，初选5组沥青用量，拌合混合料，制作马歇尔试件

（6）确定理论最大相对密度、测定试件毛体积相对密度进行马歇尔试验

（7）技术经济分析确定1组设计级配及最佳沥青用量

（8）进行车辙试验，浸水马歇尔试验，冻融劈裂试验，矿渣膨胀试验 等。

（9）完成配合比设计，提交材料品种、配比、矿料级配、最佳沥青用量。

6、某基层水泥稳定土混合料配合比设计，设计强度为3.0Mpa，简要写出配合比设计步骤。

答：（1）材料试验

（2）按五种水泥剂量配制同一种样品不同水泥剂量混合料，按3%、4%、5%、6%、7%。

（3）确定各种混合料的最佳含水量和最大干密度，至少进行3个不同剂量混合料的击实试验，即最小、中间、最大剂量。

（4）按规定压实度分别计算不同剂量试件应有的干密度

（5）按最佳含水量和计算得的干密度制备试件

（6）在规定温度下保湿养生6d，浸水24 h后，进行无侧限抗压强度试验。

（7）计算平均值和偏差系数。

（8）选定合适的水泥剂量，此剂量R≥Rd（1-ZaCv）

（9）工地实际采用水泥剂量应比室内试验确定剂量多0.5-100%

（10）选定水泥剂量

7、简要写出SMA改性沥青混合料配比设计流程。

答：（1）材料选择、试验

（2）选择初始级配，以4.75㎜（公称最大粒径≤9.5㎜时为2.36㎜）通过率为关键性筛孔，选用中值及中值±4%3个档次，设计3组配合比。

（3）选择初始沥青用量，制作马歇尔试件

（4）分析VMA、VCA，确定设计级配

（5）对设计级配变化沥青用量作马歇尔试件

（6）分析VV、VFA等，确定最佳沥青用量

（7）进行马歇尔试验，检验稳定度值、流值。

（8）进行各种配合比设计检验

（9）确定配合比、沥青用量

8、石灰土底基层在验收时，应试验检测哪些内容？有哪些检测方法？

答：应检测压实度、平整度、厚度、强度等。

压实度：灌砂法

平整度：3m直尺

厚度：钻芯

强度：7天无侧限抗压强度（可查施工自检报告）

- 水泥稳定土含水量测试与普通含水量测试有何不同？

答：由于水泥与水发生水化作用，在较高温度下水化作用加快。如果将水泥稳定土放在烘箱升温，则在升温过程中水泥与水水化比较快，烘干又不能除去已与水泥发生水化作用的水，这样得出含水量会偏小，因此，应提前将烘箱升温到110℃，使放入的水泥土一开始就能在105℃～110℃的环境中烘干。

10、简要叙述沥青混合料中沥青含量有哪些测定方法，各适用于什么条件。

答：射线法：测定用粘稠石油沥青拌制的热拌沥青混合料中沥青用量，适用于沥青路面施工时沥青用量检测，以快速评定拌合厂工作质量。

离心分离法：适用于热拌热铺沥青路面施工时的沥青用量检测，以评定拌合厂产品质量，也适用于旧路调查时检测沥青混合料的沥青用量。

回流式抽提仪法：适用于沥青路面施工的沥青 用量检测使用，以评定施工质量，也适用于旧路调查中检测沥青路面的沥青用量，但对煤沥青路面，需有煤沥青的游离碳含量的原始测定数据。

脂肪抽提器法：适用于热拌热铺沥青混合料路面施工时的沥青用量检测，以评定拌合厂产品质量。也适用于旧路调查时检测沥青混合料的沥青用量。

11、什么是集料的最大粒径和最大公称粒径？

答：集料最大粒径：指集料的100%都要求通过的最小的标准筛筛孔尺寸。

集料的公称最大粒径：指集料可能全部通过或允许有少量不通过（一般容许筛余不超过10%）的最小标准筛筛孔尺寸。通常比集料最大粒径小一个粒级。

12、击实曲线所揭示的压实规律是什么？它对工地施工有何指导意义？

答：击实功一定时，干密度随含水量的增加先增大后减小，存在着最佳含水量、最大干密度，这就要求施工时应尽可能使压实含水量接近最佳含水量；另外，在击实曲线上可据压实度作一平行于横轴的直线，改直线与曲线交于两点，两点的横坐标为最佳含水量范围，施工含水量必须在此范围之内，否则压实度不可能达到要求。

13、如何利用一元线性回归分析的原理来求回归方程y=axb中两个回归系数a和b？

答：两边取对数，化为线性问题。

14、为何吸水率较大（规程规定大于2%）的沥青混合料试件不能用表干法测定毛体积密度？

答：吸水率较大，表明试件的开口孔隙较多或较大，试件从水中取出后，开口孔隙中的水会流出，难以形成饱和面干状态，使得毛体积偏小，所测结果偏大。

- 摆式摩擦仪测试时应注意哪些操作要点？

答：摆式仪测试时应注意

ａ． 清扫路面

ｂ．滑动长度一致，符合规范要求

ｃ．洒水做第一次测定不做记录

ｄ．记录2-6次的测定值，最大值与最小值差值不得大于3BPN.

ｅ．测试并记录潮湿路面温度准确到1℃

ｆ．同一处平行测定不小于3次，3个测点均位于轮迹带上。

ｇ．用温度修订摆值。

- 沥青针入度试验应注意的主要事项有哪些？

答：ａ．针入度试验中沥青试样的温度（时间）符合规程要求。

ｂ．将试样注入留样器中，高度应起过预计针入度值10毫米。

ｃ．将试样放入恒温水溶中，试样表面以上的水深不小于10毫米。

ｄ．平行试验至少3次，各测点之间及盛样器边缘不大于10毫米。

ｅ．仔细观察针尖与试样表面的接触情况。

- 水泥强度试件养生用水有哪些要求？

答： ａ．可饮用水

ｂ．水温应符合20±1℃。

ｃ．试件距水面高度不低于5毫米。

ｄ．养生过程中不得全部更换。

- 颠簸式累积仪测定路面平整度的原理是什么？

答：车载式颠簸累积仪由机械传感器、数据处理器及微型打印机组成，传感器固定安装在测试车的底板上。测试车以一定速度在路面上行驶，由于路面的凹凸不平状况，引起汽车的激振，通过机械传感器可测量后轴与车厢之间的单向位移累积值VBI。

- 路面表面抗滑性能表征指标有哪些？各自表征的意义是什么？

答：路面抗滑性能是指车辆轮胎受到制动时沿表面滑移所产生的力，通常被看作路面表面特性，用轮胎与路面之间的摩阻系数表示。表面特性包括路表面细构造和粗构造。细构造是指集料表面的粗糙度，在车辆低速时对路表面抗滑性能起决定性作用。粗构造是由路表外露集料间形成的构造，能使车轮下的路表水迅速排除，避免形成水膜，高速时起主要作用，并由构造深度表征。

- 何为路基及路面的压实度？

答：对于路基及路面基层，压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实实验所得的最大干密度的比值；对沥青路面压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的比值。

- 何为沥青路面车辙？

答：沥青路面经汽车反复行驶产生流动变形、磨损、沉陷后，在车行道行车轨迹产生的纵向带状辙槽。

- 何为国际平整度指数？

答：是一项标准化的平整度指标，与反应类平整度测定系统类似,但是采用的是数学模型模拟1/4车轮(即单轮,类似于拖车)以规定速度行使在路面断面上,分析行使距离内动态反应悬挂系的累积竖向位移量。标准的测定速度规定为80km/h,其测定结果的单位为m/km。

- 灌砂法测定压实度前，如何标定量砂的单位质量？

答： ① 用水确定标定罐的容积V，准确至1mL。

② 在储砂筒中装入质量为m1的砂，并将灌砂筒放在标定罐上，将开关打开让砂流出，在整个流砂过程中不要碰动灌砂筒，直到砂不再流出，将开关关闭。取下灌砂筒，称取筒内剩余砂的质量m3，准确至1g。

③ 计算填满标定罐所需砂的质量ma

ma=m1-m2-m3

ma——标定罐中砂的质量

m1——装入灌砂筒内砂的总质量

m2——灌砂筒下部锥体内砂的质量

m3——灌砂入标定罐后筒内剩余砂的质量

④ 重复上述测量三次取其平均值。

⑤ 计算量砂的单位质量γs=ma/v

- 何为路面横向力系数？

答：用标准的摩擦系数测定车测定，当测定轮与行车方向成一定角度且以一定速度行驶时，轮胎与潮湿路面之间的摩擦阻力与接触面积的比值。

- 试述弯沉值的测试步骤。

答：  ① 在测试路段布置测点，测点应在路面行车道的轮迹带上，并将白油漆或粉笔划上标记。

② 将试验车后轮轮隙对准测点后约3-5cm位置上。

③ 将弯沉仪插入汽车后轮之间的缝隙处，与汽车方向一致，梁臂不得碰到轮胎，弯沉仪测头置于测点上，安装百分表于弯沉仪的测定杆上。

④ 测定者吹哨发令指挥汽车缓缓前行，百分表随路面变形的增加而持续向 前转动。当表针转动到最大值时迅速读取初读数L1。汽车继续前行，表针反向回转，待汽车驶出弯沉影响半径后，指挥汽车停止。读取稳定后的表针的读数L2。初读数L1与终读数L2之差的2倍即为该点的弯沉值。

26、如何评定路面结构厚度？

答：① 按代表值的允许偏差和单个测定值的允许偏差进行评定。

② 按规定频率采用挖验法或钻取芯样法测定厚度。

③ 厚度代表值XL度的算术平均值的下置信界限值。

XL=X-tαS/√n

X——厚度平均值

S——标准差

n—检查数量

tα——t分布表中随测点数和保证率而变的系数。

④ 当代表值大于等于设计厚度减去允许偏差时，则按单个检查值的偏差是否超过极值来评定合格率和计算应得分数；当厚度代表值小于设计厚度减去允许偏差时，则厚度指标评为0分。

27：连续式平整度仪测定结果如何计算整理？

答：① 连续式平整度仪测定后，可按每10m间距采集的位移值自动计算100m计算区间的平整度标准差，还可记录测试长度、曲线振幅大于某定植的次数、曲线振幅的单向累计值及以3m机架为基准的中点路面偏差曲线图，并打印输出。当为人工计算时，在记录曲线上任意设一基准线，每间隔一定距离读取曲线偏离基准线的偏离位移值di。

② 每一计算区间的路面平整度以该区间测定结果的标准差σi表示。

σi=√ [∑（d-di）2/n-1]

③ 计算一个评定路段内各区间平整度标准差的平均值、标准差、变异系数。

28、使用3.6米弯沉仪测定水泥混凝土路面弯沉值时，为什么要进行支点变形修正？如何修正？

答：当采用长度为3.6m的弯沉仪对水泥混凝土路面进行弯沉测定时，有可能引起弯沉仪支座处变形，因此应检验支点有无变形。此时应用另一台检验用的弯沉仪安装在测定用弯沉仪的后方，其测点架于测定用弯沉仪的支点旁。当汽车开出时同时测定两台弯沉仪的弯沉读数，如检验用弯沉仪百分表有读数，即记录并进行支点变形修正。

29、简述CBR值的定义。

答：即标准试件在贯入量为2.5cm时所施加的荷载与标准碎石材料在相同贯入量时所施加荷载的比值。

30、简述石灰稳定土基层的强度形成主要为石灰加入土中后所发生的几种作用。

答：离子交换作用、碳酸化作用、结晶作用、火山灰作用。

二、多项选择题

1、考虑建设任务、施工管理和质量控制需要，建设项目划分（A、B、D）三级。

A、单位工程     B、分部工程     C、单项工程     D、分项工程

2、在建设项目中，根据签订的合同，必须具备 （B、C ）条件才可成为单位工程。

A、规模较大     B、独立施工

C、独立成本计算     D、大量人员

3、水泥土基层验收评定实测项目，包括 （A、B、C）等。

A、压实度     B、厚度     C、强度     D、弯沉

4、平整度测试方法有 （A、B、D） 。

A、3m直尺法     B、连续平整度仪法     C、摆式仪法

D、车载颠簸累积仪法

5、压实度试验方法有 （A、B、C、D）等 。

A、灌砂法     B、环刀法     C、核子仪法

D、钻芯法测定沥青面层压实度

6、沥青混合料按其组成结构可分为 （A、B、D） 。

A、悬浮-密实结构     B、骨架-空隙结构

C、悬浮-骨架结构     D、密实-骨架结构（嵌挤结构）

7、热拌沥青混合料马歇尔技术指标有（A、B、C、D）等。

A、稳定度、流值     B、空隙率

C、沥青饱和度     D、矿料间隙率

8、在沥青混合料配合比设计马歇尔试验后，还应进行 （A、B、D） 。

A、水稳定性检验     B、高温稳定性检验     C、抗剪切检验

D、必要时钢渣活性检验

9、水泥砼路面工程施工中应检测强度，此强度是指（A、B）。

A、抗压强度     B、抗弯拉强度     C、抗剪强度     D、抗压缩强度

10、目前，测定回弹模量的方法主要有（A、C）。

A、承载板法     B、CBR法     C、贝克曼梁法     D、贯入仪法

11、分部工程须具备（A、B、C）条件才可评为优良。

A、各分项工程全部合格       B、主要分项工程全部评为优良

C、各分项工程加权平均分不小于85分     D、分项工程全部优良

12、沥青砼面层验收评定实测项目，包括（A、B、D）等。

A、 压实度    B、厚度       C、强体     D、弯沉

13、反映平整度的技术指标有（A、B、C）。

A、最大间隙     B、标准差     C、国际平整度指数IRI

D、横向力系数

14、沥青混合料中沥青含量试验，一般为（A、B、C、D） 。

A、射线法     B、离心分离法     C、回流式抽提仪法

D、脂肪抽提器法

15、土方路基实测项目包括（A、B、D）等。

A、压实度     B、平整度     C、强度     D、弯沉

16、石方路基实测项目包括（A、C）等。

A、压实度     B、弯沉     C、平整度     D、强度

17、使用核子仪测定压实度，一般为（A、B）。

A、直接透射法     B、散射法     C、反射法

18、压实沥青混合料密度试验，一般有（A、B、C、D）。

A、表干法     B、蜡封法     C、水中重法     D、体积法

19、沥青混合料上面层碎石应进行（A、B、C、D）等指标试验。

A、压碎值     B、洛杉矶磨耗损失

C、磨光值     D、对沥青的粘附性

20、一般来说，测定沥青面层压实度的方法有(A、D)。

A.   灌砂法    B. 环刀法     C.  水袋法    D. 钻芯取样法

21、属于数理统计方法评定积分的检查项目有（A、B、C、D）。

A.   压实度   B.   弯沉       C.  平整度    D. 结构层厚度

22、在用承载板法测定土基回弹模量试验中，下列说法不正确的有（A、C、D）。

A.  测点位置根据需要而不是按随机取样的方法确定

B.  采用逐级加载、卸载的方法，测出每级荷载下相应的土基回弹变形

C.  计算回弹模量时以实测回弹变形代入公式

D.  当两台弯沉仪百分表读数之差小于平均值的30%时取平均值

23、下列有关路面抗滑性能的说法中，正确的是（A、B、C）。

A. 摆值FB越大，抗滑性能越好

B. 构造深度TD越大，抗滑性能越好

C. 横向力系数SFC越大，抗滑性能越好

D. 制动距离越长，抗滑性能越好

24、在沥青面层弯沉检测中，下列4种情况应进行温度修正的有（A、C）。

A. 路面温度15℃，沥青面层厚度10cm

B. 路面温度15℃，沥青面层厚度4cm

C. 路面温度25℃，沥青面层厚度10cm

D. 路面温度25℃，沥青面层厚度4cm

25、关于压实度的评定，下列说法正确的是（A、B、D）。

A. 若压实度代表值K小于规定值K0，则压实度不合格

B. 若任一压实度Ki小于规定极值，则压实度不合格

C. 若压实度代表值K不小于规定值K0，则压实度合格

D. 若任一压实度Ki不小于规定值K0，则压实度合格

26、直方图在质量控制中的用途主要有（A、B、C、D）。

A. 估计可能出现的不合格率             B. 考察工序能力

C. 判断质量分布状态                   D. 判断施工能力

27、如果某一回归方程的相关系数r小于临界值rα(n-2)，那么（B、C）：

A. 只要r不小于0.90，回归方程仍然可以应用

B. 说明试验误差可能很大

C. 说明回归方程的函数类型可能不正确

D. 增加试验次数n，必使r大于临界值rα(n-2)

- 沥青混合料可按（A、B、C、E）予以分类。

A.结合料  B.施工温度   C.级配类型  D.密实度  E.最大粒径

29、石灰工业废渣稳定土施工前，应取有代表性的样品进行下列试验（A、B、C）。

A.石料压碎值试验   B.土的颗粒分析  C.集料级配试验   D.碎石含泥量试验

30、由于试验条件不同，数据往往有很大差别，如在材料试验中，试件的（A、B、D）等对数据有较大影响。

A.形状尺寸   B.加载速度   C.熟练程度   D.养生状态

- 路面弯沉测量时应首先检查（A、B、C）。

A.后轴总质量   B.轮胎充气压力   C.百分表灵敏度    D.刹车性能

- 按有关标准，对水泥的技术性质应进行（A、B、C、D）等试验。

A.细度  B.凝结时间   C.安定性   D.胶砂强度   E.有害物质

- 关于路面结构层厚度，下列说法正确的是：（B、C、D）

A、当厚度代表值大于设计厚度减去代表值允许偏差时，评为满分；

B、当代表值偏差满足要求但有超过极值偏差的测点时，按合格率计分；

C、当厚度代表值小于设计厚度减去代表值允许偏差时，评为零分；

D、基层和底基层厚度当代表值偏差超过标准值时，评为零分。

34、反映土吸附结合水能力的特性指标有（B、C、D）。

A.含水量   B.塑限   C.液限   D.塑性指数

35、 根据规范要求标准稠度用水量试验时，下列哪种说法是正确的（A、D）。

A、试锥下沉深度小于13mm时，应改用调整水量法测定；

B、当不变水量法与调整水量法测得的结果不一致时，应以调整水量法为准；

C、当不变水量法与调整水量法测得的结果不一致时，应以不变水量法为准；

D、采用代用法测定时，可用调整水量法和不变水量法，两种方法的任一种。

36、灌砂法现场测定路基或路面材料密度，当（A、D ）时宜采用Φ100mm的小型灌砂筒。

A、集料最大粒径小于15mm     B、集料最大粒径小于10mm

C、测定层厚度不超过100mm    D、测定层厚度不超过150mm

37、测定沥青路面弯沉值中，当（A、C）时弯沉值应进行修正。

A、路面厚度大于5cm           B、路面厚度小于5cm

C、20℃以外的温度时           D、25℃以外的温度时

38、下列测定路面平整度的方法中属于断面类的方法有（A、C）。

A、3m直尺             B、激光路面平整度测定仪

C、连续式平整度仪      D、车载式颠簸累积仪

39、路面抗滑性能测试方法有（A、B、C、D）等。

A、制动距离法   B、摆式仪法  C、构造深度法  D、偏转轮拖车法

40、我国测定弯沉时采用的标准轴载BZZ-100的有关参数是（B、D）。

A、p=0.5MPa    B、p=0.7MPa   C、d=21.5cm      D、d=19.5cm

41、下列方法中（B、D）属于系统抽样。

A、分层抽样法  B、间隔定时法  C、随机取样法  D、间隔定量法

42、路面雷达测试系统能够检测的项目有（ A、B、C、D）。

A、路面各层及总厚度         B、路面下相对高湿度区域检测

C、桥面混凝土剥落状况       D、桥内混凝土与钢筋脱离情况

43、常用的可疑数据的取舍方法主要有（A、B、D）。

A、3倍标准差法        B、肖维纳特法

C、变异系数法          D、格拉布斯法

44、适用于公路工程的随机抽样的方法主要有（B、C、D）。

A、分段抽样   B、分层抽样   C、单纯随机抽样   D、系统抽样

45、下列项目中属于分项工程的有（A、D）。

A、桥面     B、涵洞      C、砌筑工程      D、软土地基

46、沥青混凝土面层和沥青碎石面层实测项目中厚度代表值允许偏差为（B、D）。

A、上面层-3mm   B、上面层-4mm   C、总厚度-5mm   D、总厚度-8mm

47、当挡土墙平均墙高H、墙身面积A符合（A、B）时为一般挡土墙，应作为分项工程进行评定。

A、H〈6m     B、A〈1200m2      C、H〈8m      D、A〈1500m2

48、混凝土外观鉴定时表面的蜂窝麻面面积和深度分别不得超过（C、D）。

A、1%        B、15mm       C、0.5%       D、10mm

49、砌石工程实测项目中，块石、片石的表面平整度规定值为（B、C）。

A、10mm      B、20mm       C、30mm        D、40mm

50、超声回弹法检验水泥混凝土路面抗弯拉强度试验适用于（A、C）。

A、龄期大于14d               B、龄期大于28d

C、视密度为1.9~2.5t/m3        D、视密度为2.2~2.5t/m3

51、使用摩擦系数测定车测定路面横向力系数时，有关技术参数要求为（A、C）。

A、测速为50km/h             B、测速为60km/h

C、测试轮重垂直荷载为2KN      D、测试轮重垂直荷载为6KN

52、路面结构层厚度的检测方法有（A、B、C）等。

A、挖坑法   B、钻芯取样法   C、高程法   D、测边法

53、激光构造深度仪适用测定（B、C ）的沥青路面的构造深度。

A、湿润      B、干燥     C、温度不低于0℃   D、温度不低于5℃

54、下列沥青路面损坏属于变形类破损的有（B、D）。

A、泛油        B、波浪        C、龟裂        D、拥包

55、土基现场CBR值测试时所用试样的最大粒径（B、D）。

A、宜小于20mm          B、宜小于25mm

C、最大不超过35mm      D、最大不超过40mm

56、承载板测定土基回弹模量试验中，刚性承载板的板厚和直径一般为（A、C）。

A、板厚20mm  B、板厚40mm  C、直径30mm    D、直径76mm

57、车辙是路面经汽车反复行驶产生（B、C、D）后，在行车道行车轨迹上产生的纵向带状辙槽。

A、压缩      B、流动变形     C、磨损     D、沉陷

58、沥青混合料密度测定时，蜡封法适用于（ C、D）的沥青混合料试件。

A、I型       B、II 型        C、I型或II 型     D、吸水率大于2%

59、灌砂法现场测定路基或路面材料密度，当（A、C、D）时宜采用Φ150mm的大型灌砂筒。

A、集料最大粒径≥15mm ，≤40mm    B、集料最大粒径≥20mm ，≤40mm C、测定层厚度≥150mm             D、测定层厚度≤200mm

60、影响路面抗滑性能的因素有（A、B、C）。

A、路面表面特性  B、路面潮湿程度  C、行车速度  D、车辆载重量

61、采用5.4米弯沉仪在冬季测定8cm厚的沥青路面弯沉值，计算代表弯沉值时应进行下列修正（B、C、D）。

A、弯沉仪支点变形修正  B、温度修正  C、季节修正   D、湿度修正

62、误差主要分为（A、C、D）。

A、系统误差   B、人为误差   C、随机误差  D、过失误差

63、下列弯沉测定方法中（B、C、D）测出的回弹弯沉是静态弯沉。

A、落锤式弯沉仪   B、自动弯沉仪   C、贝克曼梁    D、杠杆式弯沉仪

64、用承载板法测定土基回弹模量时，测定完成后还要测定试验点的（B、D）。

A、CBR    B、含水量     C、压实度      D、密度

65、下列项目中属于分项工程的有（A、B）。

A、挡土墙   B、锚喷支护    C、路基工程    D、路面工程

66、落锤式弯沉仪测定弯沉结果可用于（A、B）。

A、调查水泥混凝土路面接缝传荷能力    B、探察路面板下空洞

C、计算CBR值                       D、反算路面材料静态弹性模量

67、将车载式颠簸累计仪的测试结果与其它平整度指标建立相关关系时，选择的标定路段应符合（B、C）。

A、有3-4段不同平整度的路段    B、有5-6段不同平整度的路段

C、每路段长为250m-300m        D、每路段长为400m-600m

68、沥青混合料密度测定时，水中重法适用于（A、D）的沥青混合料试件。

A、I型       B、II 型      C、I型或II 型     D、吸水性小的集料

69、构造深度测试用以评定路面表面的（A、B、C）。

A、路表的排水性能  B、抗滑性能  C、路表的宏观粗糙度  D、路面类型

70、在分部工程中，按（A、B）及路段长度和工序等划分为若干个分项工程。

A、施工方法   B、材料    C、施工特点    D、结构部位

71、下列项目中属于分项工程的有（B、D）。

A、排水工程     B、通道    C、小桥     D、路肩

72、表示数据离散程度的特征量有（B、C、D）。

A 平均值    B 极差     C 标准偏差    D  变异系数

73、一般来说，用 （A、 C） 指标来控制沥青混合料的耐久性

A 空隙率         B  稳定度       C  饱和度

74、水泥稳定土一般采用（A、B、C）水泥。

A 普通硅酸盐  B矿渣硅酸盐  C 火山灰硅酸盐  D 粉煤灰硅酸盐

75、沥青混合料标准配合比设计时，应控制（A、B、C） 筛孔通过率

A 0.075        B 2.36       C 4.75          D  9.5

76、与沥青粘结性差的酸性石料主要有（A、B、C）

A 石英岩     B 花岗岩     C 砂岩        D  玄武岩

77、国产普通沥青的特点为（A、B）。

A、比重偏小； B、含蜡量较高；C、延度较小；  D、软化点较高。

78、分项工程质量检验内容包括（A、B、C、D）。

A、基本要求； B、实测项目；  C、外观鉴定；  D、质量保证资料。

79、混凝土的变形主要有（A、B、C、D）。

A、弹性变形； B、收缩变形；  C、徐变变形；  D、温度变形。

80、影响冻胀的因素有（A、B、C、D）。

A、土的因素； B、水的因素；  C、空气的因素；D、温度的因素。

81、地基土破坏过程经历（B、C、D）阶段。

A、压密；     B、剪切；      C、破坏；      D、液化。

- 单项选择题

1、重型击实试验与轻型击实试验的本质区别是（D）。

A、击实次数     B、击实锤重量

C、击实筒大小     D、击实功能

2、土基回弹模量E0的单位是（D）。

A、 MN     B、 kN     C、 kg     D、 MPa、

3、当分项工程加固、补强后，评分值为86分，该分项工程可评为（B）。

A、 优良     B、 合格     C、 不合格     D、 无法评定

4、用贝克曼梁法测定高速公路土基回弹弯沉时，加载车的后轴轴载一般为（C） 。

A、 60kN     B、 80kN     C、 100kN     D、 120kN

5、土基现场CBR测试时，标准压强当贯入量为2.5㎜时P0为（B）。

A、 5MPa、     B、 7MPa、     C、 10.5MPa、     D、 12MPa、

6、高速公路沥青路面抗滑性能指标竣工验收，要求构造深度TC、大于等于（C）㎜。

A、 0.45     B、 0.50     C、 0.55     D、 0.60

7、结合《公路工程质量检验评定标准》规定，测定级配碎石基层压实法应优先采用（B）。

A、环刀法     B、灌砂法     C、钻芯取样法     D、核子密度仪法

8、在高速公路沥青表面层，应选用抗滑、耐磨石料，其石料磨光值应大于（B）。

A、 40     B、 42     C、 45     D、 48

9、沥青路面回弹弯沉最好在路面（C）测试。

A、竣工前     B、竣工后     C、竣工后第一个最不利季节     D、竣工后第一冬季

10、沥青混合料马歇尔稳定度试验，标准试件高度应符合（C）要求。

A、 63.5±1.0mm     B、 60.5±1.0mm

C、 63.5±1.3mm     D、 60.5±2.5mm

11、检验高速公路表面层的摩擦系数，宜在竣工后的（A）采用摩擦系数测定车测定。

A、第1个夏季     B、第1个冬季

C、第1个雨季     D、第1个最不利季节

12、使用摆式仪测某点抗滑值，5次读数分别为57、58、59、57、58，则该点抗滑值为（C）摆值。

A、57     B、57.8.     C、58     D、59

13、某土场现场含水量测定时,实测含水量计算值为5.185%，将其修约成含水量要求有效数字后，应为（A）。

A、5.2%     B、5.19%     C、5.180%     D、5.190%

14、在水泥砼路面检验评定中，对评分值影响最大的是（C）。

A、弯沉     B、抗滑     C、弯拉强度     D、平整度

15、自动弯沉仪测定弯沉为（B）。

A、回弹弯沉     B、总弯沉

C、动态回弹弯沉     D、动态总弯沉

16、水泥砼路面弯拉强度试验，试件标准养护时间为（B）。

A、7d     B、28d     C、14d     D、21d

17、灌砂法测定压实度试验，灌砂过程中，储砂筒内砂尚在下流时即关闭开关，压实度结果将比正常结果（A）。

A、偏大     B、偏小     C、一样     D、偏大偏小无规律

18、压实沥青混合料密实度试验，含水率大于2%的沥青砼应使用（B）。

A、表干法    B、蜡封法     C、水中重法     D、体积法

19、测定半刚性基层沥青路面回弹弯沉时，宜采用（D）弯沉仪。

A、2.4m     B、3.6m     C、4.8m     D、5.4m

20、下列有关承载能力和强度的说法中，正确的是（B）。

- 回弹模量越大，表示承载能力越小

- 回弹弯沉值越大，表示承载能力越小

- C、B、R值越大，表示强度越小

D、压强值越大，表示强度越大

21、根据现行《公路工程质量检验评定标准》，级配碎石实测项目中不含（D）。

A、厚度     B、平整度     C、压实度     D、强度

22、路基压实度评定时，当K≥K0，且单点压实度ki全部大于等于规定极值时，评定路段的压实度可得（C）。

A、满分     B、合格

- 对于测定值低于规定值减2个百分点的测点，按其占总检查点数的百分率计算扣分

D、对于测定值低于规定值减1个百分点的测点，按其占总检查点数的百分率计算扣分

23、沥青面层压实度评定时，当K≥K0且全部测点≥规定值减1个百分点，评定路段的压实度可得（A）。

A、满分     B、合格

C、扣除测点中低于规定值的测点分数

D、低于规定值的测点按其占总检查点数的百分率计算扣分值

24、水泥稳定粒料基层和底基层，可现行《公路工程质量检验评定标准》，实测项目中不含（D）。

A、压实度     B、平整度     C、强度     D、弯沉

25、2.515修改成两位有效数字后，其修约值为（B）。

A、2.51     B、2.52     C、2.510     D、2.520

26、水泥砼上加铺沥青面层的复合式路面，沥青面层不必检查（B）。

A、厚度     B、弯沉     C、平整度     D、压实度

27、路面结构层厚度的评定用（B）作为扣分的指标。

A、平均值     B、算术平均值的下置信界限值

C、算术平均值的上置信界限值     D、单点极值

28、分项工程评分值与（A）无关。

A、实测项目数量     B、实测项目的合格率和规定值

C、外观缺陷数数量和程度     D、质量保证资料的完整性和真实性

29、无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验，试件养生时间应为（A）。

A、7d、     B、6d、     C、3d、     D、28d、

30、粘性土击实试验，试样浸润时间一般为（A）。

A、12～24h     B、6～12h     C、24～36h     D、6～24h

31．含水量为20%，配比为石灰：粉煤灰：土 = 10：20：70的二灰土1000g，其中含有干石灰(C)g。

A、 81     B、 82     C、83     D、84

32. 如果沥青路面压实度为100%时的空隙率为4%，则压实度是98%时空隙率为(B)%。

A、 5       B、 6        C、 7        D、8

33. 用贝克曼梁法单侧测路表面回弹弯沉弹，已知百分表初读数为15，加载后读数为55，卸载后读数为10，单位均为0.01mm，则回弹弯沉值为(D)（0.01mm）。

A、 40       B、45        C、80       D、90

34. 设计弯沉在性质上是指(B) 。

A、 总变形      B、 回弹变形    C、 残余变形    D、  粘性变形

35. 真空法测定沥青混合料的理论最大相对密度， 若抽气不干净，测得的结果将偏（A）； 若试样不干燥，结果将偏(A)。

A、 偏小，偏大   B、  偏小，偏小   C、   偏大，偏大  D、   偏大，偏小

36. 用铺砂法测定路面表面构造深度，若细砂没有摊铺好，表面留有浮动余砂，则试验结果偏(C)；若用的砂过粗，则试验结果偏(C)。

A、 偏大，偏大  B、  偏小，偏小  C、  偏大，偏小  D、  偏小，偏大

37. 矿料的毛体积相对密度γsb、表观相对密度γsa和有效相对密度γse之间的大小关系为(D)。

A、      γsb＞ γse ＜γsa          B、     γsb＞ γse ＞γsa

C、      γsb＜ γse ＞γsa          D、     γsb＜ γse ＜γsa

38. 设ma、mf、mw分别表示沥青混合料试件的空中干质量、表干质量和水中质量。下列说法正确的是(D)。

A、 mf-ma 为毛体积；ma-mw为表观体积；

B、 mf-ma为表观体积；ma-mw为毛体积；

C、 mf-mw 为表观体积；ma-mw为毛体积；

D、 mf-mw 为毛体积；ma-mw为表观体积。

39、同一参数检测数据个数少于（A）时，用算术平均值法。

A、 3    B、 4    C、 5     D、 6

40、采用3m直尺测定路面各结构层平整度时，以每尺最大间隙作为指标，合格率不小于（C）时，可得规定值的满分。

A、   100%   B、   90%   C、  95%   D、  96%

41、水泥混凝土面层，其基层经检测，必须符合检验评定标准各项指标要求，并应进行基层（D）测定，验算的基层整体模量应满足设计要求。

A、回弹模量    B、厚度    C、压实度    D、弯沉

42、Ⅰ型沥青混凝土混合料，剩余空隙率（C）。

- 2%--4%  B、3%--5%  C、3%--6%  D、2%--6%

43、沥青混合料填料宜采用（A）中的强基性岩石经磨细得到的矿料。

- 石灰岩或岩浆岩  B、石灰岩或玄武岩  C、石灰岩或无风化岩

D、石灰岩或花岗岩

44、沥青软化点试验应以（A）℃/min的速度加热。

A、5±0.5  B、5±0.1  C、10±0.1  D、10±0.5

45、水泥砼路面采用的集料中有害杂质主要指（B）的含量。

- 硫化物和氯化物  B、硫化物和硫酸盐  C、硫化物和云母  D、泥块和云母

46、中砂的细度模数为（D）。

A、3.1—2.3  B、3.1—2.2  C、3.0—2.2  D、3.0—2.3

47、不掺加混合材料的硅酸盐水泥代号为（A）。

A、P.I   B、P.Ⅱ  C、P.E、   D、P.P

48、水泥安定性试验有争议时，应以（B）为准。

A、试饼法  B、雷氏夹法    C、数控法    D、综合评定法

49、在P=33.4-0.185 S式中，S表示（C）。

A、加水量   B、标准稠度   C、试锥下沉量   .D、试锥允许下沉量

50、水泥混合料坍落度试验时，应分三层装入拌和物，每层捣（A）层。

A、25   B、20   C、28   D、30

51、一组砼试块的强度数据分别为48.0   40.2   52.4MPa、，则该组试块强度值应为（B）。

A、46.7   B、48.0   C、46.9   D、46.8

52、弯沉仪前后臂长度比为（C）。

A、1：2   B、1：3   C、2：1  D、3：1

53、沥青面层厚度大于（D）cm的沥青路面，回弹弯沉值应进行修定。

A、8    B、6    C、10    D、5

54、沥青面层压实度计算式K=ρS/ρо * 100%中，ρS表示（B）。

A、 标准密度   B、试件视密度或毛体积密度   C、马歇尔密度   D、钻孔取样密度

55、石灰工业废渣稳定土宜采用塑性指数（B）的粘性土。

A、10-20  B、12-20  C、8-20  D、12-22

56、粉煤灰中（C）Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%。

A、SeO2  B、SO2  C、SiO2   D、Si2O3

57、在描述土的性质时,Wp指(B)。

A、液限  B、塑限   C、塑性指数   D、最佳含水量

58、原始记录中检测结果必须校核,且校核量不得少于所检项目的(A)。

- 5%    B、10%    C、50%    D、30%

59、数字15.50（+）表示实际值(C)15.50。

A、等于  B、小于  C、大于   D、等于大于

60、弯沉值的单位以(A)计。

A、0.01mm   B、1mm    C、0.1mm　  D、0.01m

61、国标中袋装水泥检验时,每批的总量应不超过(B)t。

A、100   B、200    C、300     D、500

62、细粒土的最大粒径小于10mm,且其中小于2mm的颗粒含量不小于(B)%。

A、95    B、90    C、80    D、98

63、摆式摩擦仪调零允许误差为(A)BPN。

A、±1  B、±2  C、±3  D、0

64、对沥青与粗集料的粘附性试验,下列说明正确的是(B)。

- 对于最大粒径大于13.2mm的集料应用水浸法.

- 对于最大粒径大于13.2mm的集料应用水煮法.

- 对于最大粒径小于或等于13.2mm的集料应用水煮法.

- 对于相同料源既有大于又有小于13.2mm的集料应取大于13.2mm的集料,以水浸法试验为准.

65、高速、一级公路路基压实度标准，路床应不小于（C）%。

A、90        B、93       C、95       D、96

66、用30cm直径承载板测定土基回弹模量值，测得各级承载板压力值总和为3.5MPa、，相应回弹变形值总和为1.875Cm ，土基泊松比为0.30，则土基回弹模量为（D）。

A、25        B、30    C、35       D、40

67、用大灌砂筒测定中粒土的密度中，测定土的含水量时样品的取样数（C）。

A、不少于500g    B、不大于500g    C、不少于1000g    D、不大于1000g

68、使用连续式平整度仪测定路面平整度时，牵引平整度仪的速度应均匀，速度宜为（A）。

A、5km/h，最大不得超过12 km/h     B、8km/h，最大不得超过15 km/h

C、10km/h，最大不得超过16 km/h    D、15km/h，最大不得超过20 km/h

69、手动法测定路面表面构造深度，测得推平砂的平均直径为21cm，由此测得路面表面构造深度为（B）。

A、0.70       B、0.72       C、0.74       D、0.76

70、使用核子密度湿度仪测定密度前应与灌砂法的结果进行标定，对同一种路面厚度及材料类型，使用前至少测定（A）处，求取两种方法测定密度的相关关系。

A、15     B、20       C、25       D、30

71、（B）法适用于现场土基表面，通过逐级加载、卸载的方法测出每级荷载下相应的土基回弹变形，经计算求得土基回弹模量。

A、贝克曼梁法    B、承载板法     C、C、B、R法     D、贯入仪法

72、路面钻芯取样法采取芯样的直径宜不小于最大集料粒径的（A）。

A、3倍      B、4倍      C、5倍       D、6倍

73、路基路面各部分宽度及总宽度测量时，高速公路及一级公路应准确到（B）。

A、0.001m     B、0.005m      C、0.01m   D、0.05m

74、巨粒土的标准密度适宜采用（C）来测定。

A、轻型击实法   B、重型击实法    C、振动台法    D、压实法

75、连续式平整度仪法测定路面平整度时，其技术指标为（B）。

A、最大间隙     B、标准差   C、单向累计值   D、国际平整度指数

76、用小灌砂筒测定中粒土的密度中，测定土的含水量时样品的取样数（C）。

A、500g   B、不大于300g    C、不少于500g    D、不大于500g

77、颠簸累积仪法测定路面平整度时，测试速度以（A）为宜。

A、32km/h    B、48km/h   C、64km/h    D、80km/h

78、当进行路基路面工程质量检查验收或路况评定时，三米直尺测定的标准位置为（B）。

A、行车道中心线           B、行车道一侧车轮轮迹带

C、行车道左边缘           D、行车道右边缘

79、高速、一级公路路基压实度标准，上路堤应不小于（B）%。

A、90        B、93       C、95       D、96

80、中央分隔带宽度为中央分隔带两侧路缘石（B）之间的水平距离。

A、内边缘      B、外边缘     C、中心线    D、内棱角

81、重型击实比轻型击实试验的击实功提高了（B）倍。

A、4       B、 4.5        C、 5       D、5.5

82、用大灌砂筒测定细粒土的密度中，测定土的含水量时样品的取样数（C）。

A、不少于300g    B、不大于300g    C、不少于200g    D、不大于200g

83、颠簸累积仪法测定路面平整度时，其技术指标为（C）。

A、最大间隙     B、标准差   C、单向累计值   D、国际平整度指数

84、我国高速、一级公路水泥混凝土路面抗滑构造深度的规定值为（C）mm。

A、0.6       B、0.7       C、0.8       D、0.9

85、贝克曼梁法适用于土基、厚度（B）的粒料整体基层表面用弯沉仪测试各点的回弹弯沉值，通过计算求得该材料的回弹模量值的试验。

A、不大于1米   B、不小于1米   C、不大于0.5米     D、不小于0.5米

86、路面龟裂也称网裂，裂缝与裂缝连接成龟甲纹状的不规则裂缝，且其短边长度不大于（C）者。

A、20 cm      B、30 cm      C、40 cm       D、50 cm

87、分部工程和单位工程采用（C）评分方法。

A、合格率评分法        B、 数理统计评分方法      C、加权平均计算法

88、水泥混凝土路面混凝土板的断裂块数，高速公路一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的（B）。

A、 1‰   B、 2‰        C、 4‰

89、灌砂法测水泥稳定类基层密度、含水量时，样品的数量为挖出的全部材料，且不少于 （D）。

A、 100g    B、 200g    C、 1000g    D、 2000g

90、回弹弯沉值表示路基路面的承载能力，回弹弯沉值越大承载能力（B）。

A、越大          B、越小          C、不变

91、影响路面设计厚度的指标是土基（B）。

A、 弯沉值      B、回弹模量     C、强度

92、承载板法测回弹模量时，当回弹变形值超过（B）mm时即可停止加载.

A、 0.5mm        B、 1mm     C、 1.5mm        D、 2mm

93、国际平整度指数IRI与标准差的关系是（C）。

A、 0.2      B、 0.4       C、 0.6      D、 0.8

94、在测试回弹弯沉时，应将测头位置放在测试轴的前方（C）cm

A、  2-3    B、  3-4   C、  3-5

95、一元线性分析中，（A）确定的回归方程偏差最小。

A、  最小二乘法  B、  端值法   C、  平均法

96、高速公路对路基填料上路床最小强度CBR(%)要求（C）

A、  4      B、 6       C、8

97、沥青混合料中集料优先采用（C）。

A、  酸性   B、 中性   C、  碱性

98、当采用水泥石灰等作沥青混合料填料时，其用量不宜超过矿料总量的（B） %。

A、1     B、2     C、3    D、4

99、沥青路面设计规范中规定中粒式沥青砼的最小厚度为（C）cm。

A、2     B、3     C、4     D、5

100、水泥石灰综合稳定土当水泥用量占结合料总质量的(B)时，应按水泥稳定类进行设计。

A、 20    B、 30    C、40

101、水泥稳定中粒土和粗粒土用做基层时，水泥剂量不宜超过（C）%。

A、 4     B、 5     C、 6     D、 7

102、水泥稳定土基层采用厂拌法施工时延迟时间不应超过（A）小时。

A、 2    B、3    C、 4

103、塑性指数大于（C）的土宜采用石灰稳定。

A、 12    B、15    C、17

104、水泥稳定细粒土基层集中厂拌法施工时，水泥最小剂量为（B）%。

A、3    B、 4    C、 5

105、水泥稳定细粒土每一作业段或每2000m2制作（B）个试件做抗压强度试验。

A、3     B、6     C、9

106、沥青混合料出厂温度高于正常温度高限的（B）时混合料应予废弃。

A、 20    B、30     C、40

107、国产沥青的特点是（B）。

A、比重大；  B、含蜡量高；  C、延度较小；  D、软化点高。

108、重交通道路石油沥青中的蜡含量应不大于（A）。

A、3.0%；   B、4.0%   C、5.0%；   D、6.0%。

109、引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中（B）含量过多。

A、Cao；       B、游离Cao；       C、Ca（OH）2 。

110、用沸煮法检验水泥体积安定性，只能检查出（C）的影响。

A、游离Cao ；  B、游离MgO ；     C、石膏。

111、0.036是（B）位有效数字。

A、2；        B、3；         C、4；         D、5。

112、当无限多次重复性试验后，所获得的平均值为（B）。

A、测量结果-随机误差；  B、真值+系统误差；  C、测量结果-系统误差。

113、误差的定义为（A）。

A、测量结果-真值；  B、测量结果-约定真值； C、测量装置的固有误差。

114、滴定法测生石灰粉有效氧化钙、氧化镁含量时应通过（B）mm筛。

A、0.3；      B、0.15；      C、0.1；       D、0.075。

115、标准法测水泥标准稠度用水量时，维卡仪滑动部分总质量为（C）g。

A、200±1；   B、200±2；      C、300±1；    D、300±2。

116、沥青混合料马歇尔稳定度试验中加荷速度为（C）mm/min。

A、10±5；    B、25±5；     C、50±5；     D、75±5。

117、非经注明，测定沥青密度的标准温度为（C）℃。

A、5；        B、10；        C、15；