《路基路面》试题〔A卷〕

一、单项选择题        （15题/15分）

1、重型击实试验与轻型击实试验的本质区别是  D__   。

A、击实次数     B、击实锤重量

C、击实筒大小     D、击实功能

2、土基回弹模量E0的单位是    D __ 。

A、MN     B、kN     C、kg     D、MPa

3、当分项工程加固、补强后，评分值为86分，该分项工程可评为  B  __ 。

A、优良     B、合格     C、不合格     D、无法评定

4、用贝克曼梁法测定高速公路土基回弹弯沉时，加载车的后轴轴载一般为

_C_   。

A、60kN     B、80kN     C、100kN     D、120kN

5、土基现场CBR测试时，标准压强当贯入量为2.5㎜时P0为 __B    。

A、5MPa     B、7 MPa     C、10.5 MPa     D、12 MPa

6、高速公路沥青路面抗滑性能指标竣工验收，要求构造深度T C大于等于     _    ㎜。

A、0.45     B、0.50     C、0.55     D、0.60

7、结合《公路工程质量检验评定标准》规定，测定级配碎石基层压实法应优先采用  __b   。

A、环刀法     B、灌砂法     C、钻芯取样法     D、核子密度仪法

8、在高速公路沥青表面层，应选用抗滑、耐磨石料，其石料磨光值应大于    __b  。

A、40     B、42     C、45     D、48

9、沥青路面回弹弯沉最好在路面  C __   测试。

A、竣工前     B、竣工后     C、竣工后第一个最不利季节

D、竣工后第一冬季

10、沥青混合料马歇尔稳定度试验，标准试件高度应符合   C_   要求。

A、63.5±1.0mm     B、60.5±1.0mm

C、63.5±1.3mm     D、60.5±2.5mm

11、检验高速公路表面层的摩擦系数，宜在竣工后的  A__   采用摩擦系数测定车测定。

A、第1个夏季     B、第1个冬季

C、第1个雨季     D、第1个最不利季节

12、使用摆式仪测某点抗滑值，5次读数分别为57、58、59、57、58，则该点抗滑值

为    C__ 摆值。

A、57     B、57.8.     C、58     D、59

13、某土场现场含水量测定时,实测含水量计算值为5.185%，将其修约成含水量要求

有效数字后，应为  A    。

A、5.2%     B、5.19%     C、5.180%     D、5.190%

14、在水泥砼路面检验评定中，对评分值影响最大的是  C    。

A、弯沉     B、抗滑     C、弯拉强度     D、平整度

15、自动弯沉仪测定弯沉为  B    。

A、回弹弯沉     B、总弯沉

C、动态回弹弯沉     D、动态总弯沉

二、多项选择题        （10题/20分）

1、考虑建设任务、施工管理和质量控制需要，建设项目划分  ___ABD________  三级。

A、单位工程     B、分部工程     C、单项工程     D、分项工程

2、在建设项目中，根据签订的合同，必须具备   BC____________ 条件才可成为单位工程。

A、规模较大     B、独立施工

C、独立成本计算     D、大量人员

3、水泥土基层验收评定实测项目，包括 ________ABC___   等。

A、压实度     B、厚度     C、强度     D、弯沉

4、平整度测试方法有   ABD___________  。

A、3m直尺法     B、连续平直仪法     C、摆式仪法

D、车载颠簸累积仪法

5、压实度试验方法有  __ABCD_ ________ 。

A、灌砂法     B、环刀法     C、核子仪法

D、钻芯法测定沥青面层压实度

6、沥青混合料按其组成结构可分为  _ABD________  。

A、悬浮-密实结构     B、骨架-空隙结构

C、悬浮-骨架结构     D、密实-骨架结构（嵌挤结构）

7、热拌沥青混合料马歇尔技术指标有  _ABCD__________ 等。

A、稳定度、流值     B、空隙率

C、沥青饱和度     D、矿料间隙率

8、在沥青混合料配合比设计马歇尔试验后，还应进行 ABD___________  。

A、水稳定性检验     B、高温稳定性检验     C、抗剪切检验

D、必要时钢渣活性检验

9、水泥砼路面工程应检测强度，此强度是指  AB________  ___  。

A、抗压强度     B、抗弯拉强度     C、抗剪强度     D、抗压缩强度

10、目前，测定回弹模量的方法主要有  __AC____________  。

A、承载板法     B、CBR法     C、贝克曼梁法     D、贯入仪法

三、判断题            （20题/20分）

1、土的含水量是指土中水与干土质量之比。（   √    ）

2、建设项目工程质量等级评定，采用单位工程优良率和建设项目工程质量评分值的指标控制。（  √    ）

3、核子密度仪法测定的现场压实度不宜作为评定验收的依据。（  √   ）

4、灌砂试验时，每换用一次量砂，都必须测定松方密度。（  √    ）

5、土基回弹模量测试，可以不进行预压直接进行加载测试。（  *   ）

6、土基CBR值测试，标准压强（当贯入量为5.0㎜时）为10.5MPa。(  √   )

7、贝克曼梁弯沉测试标准车根据公路等级选择，二级公路应采用后轴10t的B22-100标准车。（   √   ）

8、回弹仪检测水泥砼路面强度，回弹仪的轴线应始终垂直于砼路面。（ √    ）

9、沥青混合料车辙试验，测定温度应控制在40℃±1℃。（  *    ）

10、采用超声回弹法检验路面水泥砼抗弯强度，适用于龄期大于7d，强度已达设计抗压强度80%以上的水泥砼。（  *    ）

11、手工铺砂法是测定路面构造深度目前常用的方法。（  √    ）

12、摆式仪测定路面抗滑值，在使用前必须进行标定。（  √    ）

13、对于含有粒料的稳定土及松散性材料不能用环刀法测定现场密度。（  √   ）

14、土方路基验收实测项目有压实度、弯沉、平整度等指标。（   √   ）

15、表干法适用于测定吸水率大于2%的各种沥青混合料密度。（  *    ）

16、沥青混合料马歇尔稳定度试验，标准马歇尔试件应在60℃±1℃的恒温水中恒温30min～40min。（  √    ）

17、沥青混合料标准试件制作，当集料公称最大粒径小于或等于19.0㎜时，可直接取样（直接法）（  *    ）

18、用干燥的磨细消石灰或生石灰粉作为矿料的一部分，可以增大沥青混合料的抗剥离性能。（   √   ）

19、水泥砼上加铺沥青面层的复合式路面，沥青面层不必检查弯沉。（ √    ）

20、无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验，试件养生时间应为28d。（  *   ）

四、简答题            （5题/25分）

1、在沥青混合料各项指标中，对其性能影响最大的是哪一个指标？为什么？

答：空隙率。

因为即使是I型沥青砼，其破坏的主要表现形式是水损害和抗车辙能力差，而空隙率的大小能显著改变沥青混合料抗水损害能力以及抗车辙能力。

2、水泥稳定碎石在验收时应试验检测哪些内容？有哪些检测方法？

答：应检测压实度、平整度、厚度、强度等。

压实度：灌砂法

平整度：3m直尺

厚度：钻芯

强度：7天无侧限抗压强度（可查施工自检报告）

3、分部工程质量等级如何评定？

答：所属各分项工程全部合格，其加权平均分不小于85分，且所含主要分项工程全部评为优良时，则该分部工程评为优良；如分项工程全部合格，但加权平均分小于85分，或加权平均分虽不小于85分，但主要分项工程未全部达到优良标准时，则该分部工程评为合格。如 分项工程未全部达到合格标准时，则该分部工程为不合格。

4、简要写出普通沥青混合料配合比设计流程。

答：（1）根据沥青混合料类型选择规范规定的矿料级配范围。

（2）确定工程设计级配范围

（3）材料选择取样、试验

（4）在工程设计级配范围优选1-3组不同的矿料级配

（5）对设计级配，初选5组沥青用量，拌合混合料，制作马歇尔试件

（6）确定理论最大相对密度、测定试件毛体积相对密度进行马歇尔试验

（7）技术经济分析确定1组设计级配及最佳沥青用量

（8）进行车辙试验，浸水马歇尔试验，冻融劈裂试验，矿渣膨胀试验 等。

（9）完成配合比设计，提交材料品种、配比、矿料级配、最佳沥青用量。

5、某基层水泥稳定土混合料配合比设计，设计强度为3.0Mpa，简要写出配合比设计步骤。

答：（1）材料试验

（2）按五种水泥剂量配制同一种样品不同水泥剂量混合料，按3%、4%、5%、6%、7%。

（3）确定各种混合料的最佳含水量和最大干密度，至少进行3个不同剂量混合料的击实试验，即最小、中间、最大剂量。

（4）按规定压实度分别计算不同剂量试件应有的干密度

（5）按最佳含水量和计算得的干密度制备试件

（6）在规定温度下保湿养生6d，浸水24 h后，进行无侧限抗压强度试验。

（7）计算平均值和偏差系数。

（8）选定合适的水泥剂量，此剂量R≥Rd（1-ZaCv）

（9）工地实际采用水泥剂量应比室内试验确定剂量多0.5-100%

（10）选定水泥剂量

五、计算题：（每题10分）

- 某高速公路水泥稳定碎石基层，已知设计抗压强度Rd=3.1MPa,现测得某段的无侧限抗压强度数值如下，对该段强度结果进行评定并计算其得分值。（规定分为20分，保证率为95%，Za=1.645）3.85   4.01   3.53   3.96   4.00   3.73

3.86   3.97   3.93   4.05   3.52   3.83

解： R=3.85

Cv=0.046

Rd/(1-ZaCv)=3.1/(1-1.645*0.046)=3.35

R>Rd/(1-ZaCv)

合格，得满分20分。

- 某一级公路沥青路面总厚度检测值（cm）分别为：

15.1  14.3  14.5  14.4  14.7  15.0  15.3  14.2

14.8  14.9  14.5  14.3  14.8  14.4  15.2  14.7

按保证率95%，计算其厚度代表值。（已知  t0.95/√16=0.438）

解：X=14.7

S=0.34

XL=X- t0.95*S /√16=14.7-0.34*0.438=14.6

其厚度代表值为：14.6cm

六、现场测试题：（20分）

请对灌砂试验测试过程进行正确排序 。

四、⒈将灌砂筒直接对准放在试坑上，打开储砂筒开关，让砂流入试坑内，直到储砂筒的砂不再下流时，关闭开关，称量剩余砂的质量。

一、⒉按规定要求标定灌砂筒下部圆锥体内砂的质量。

五、⒊从挖出的全部材料中取有代表性样品，测定含水量。

六、⒋仔细取出试筒内量砂，以备下次试验时再用。

二、、⒌选试验地点，将其清扫干净。

三、⒍凿洞，取出全部凿松材料。

七 ⒎计算灌砂密度。

《路基路面》试题 〔B卷 〕

一、单项选择题        （15题/15分）

1、水泥砼路面弯拉强度试验，试件标准养护时间为  B__  。

A、7d     B、28d     C、14d     D、21d

2、灌砂法测定压实度试验，灌砂过程中，储砂筒内砂尚在下流时即关闭开关，压实度结果将比正常结果   A __  。

A、偏大     B、偏小     C、一样     D、偏大偏小无规律

3、压实沥青混合料密实度试验，含水率大于2%的沥青砼应使用   B__   。

A、表干法    B、蜡封法     C、水中重法     D、体积法

4、测定半刚性基层沥青路面回弹弯沉时，宜采用  _D_    弯沉仪。

A、2.4m     B、3.6m     C、4.8m     D、5.4m

5、下列有关承载能力和强度的说法中，正确的是 B  __   。

- 回弹模量越大，表示承载能力越小

- 回弹弯沉值越大，表示承载能力越小

- CBR值越大，表示强度越小

D、压强值越大，表示强度越大

6、根据现行《公路工程质量检验评定标准》，级配碎石实测项目中不含  D  __   。

A、厚度     B、平整度     C、压实度     D、强度

7、路基压实度评定时，当K≥K0，且单点压实度ki全部大于等于规定极值时，评定路段的压实度可得  C __   。

A、满分     B、合格

- 对于测定值低于规定值减2个百分点的测点，按其占总检查点数的百分率计算扣分

D、对于测定值低于规定值减1个百分点的测点，按其占总检查点数的百分率计算扣分

8、沥青面层压实度评定时，当K≥K0且全部测点≥规定值减1个百分点，评定路段的压实度可得  __A_   。

A、满分     B、合格

C、扣除测点中低于规定值的测点分数

D、低于规定值的测点按其占总检查点数的百分率计算扣分值

9、水泥稳定粒料基层和底基层，可现行《公路工程质量检验评定标准》，实测项目中不含  D  。

A、压实度     B、平整度     C、强度     D、弯沉

10、2.515修改成两位有效数字后，其修约值为   B__   。

A、2.51     B、2.52     C、2.510     D、2.520

11、水泥砼上加铺沥青面层的复合式路面，沥青面层不必检查   B__  。

A、厚度     B、弯沉     C、平整度     D、压实度

12、路面结构层厚度的评定用  B__    作为扣分的指标。

A、平均值     B、算术平均值的下置信界限值

C、算术平均值的上置信界限值     D、单点极值

13、分项工程评分值与   A__   无关。

A、实测项目数量     B、实测项目的合格率和规定值

C、外观缺陷数数量和程度     D、质量保证资料的完整性和真实性

14、无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验，试件养生时间应为  A     。

A、7d     B、6d     C、3d     D、28d

15、粘性土击实试验，试样浸润时间一般为  A   _  。

A、12～24h     B、6～12h     C、24～36h     D、6～24h

二、多项选择题        （10题/20分）

1、分部工程须具备 ABC __ _________ 条件才可评为优良。

A、各分项工程全部合格                  B、主要分项工程全部评为优良

C、各分项工程加权平均分不小于85分     D、分项工程全部优良

2、沥青砼面层验收评定实测项目，包括  __A_BD________  等。

A、 压实度    B、厚度       C、强体     D、弯沉

3、路面抗滑性能测试方法有 ___BCD___________   。

A、制动距离法     B、铺砂法

C、摆式仪法     D、激光构造法

4、反映平整度的技术指标有   _ABC_____________ 。

A、最大间隙     B、标准差     C、国际平整度指数IRI

D、横向力系数

5、沥青混合料中沥青含量试验，一般为 ___ABCD____________  。

A、射线法     B、离心分离法     C、回流式抽提仪法

D、脂肪抽提器法

6、土方路基实测项目包括 ____ABD___________   等。

A、压实度     B、平整度     C、强度     D、弯沉

7、石方路基实测项目包括  ___AC_____________ 等。

A、压实度     B、弯沉     C、平整度     D、强度

8、使用核子仪测定压实度，一般为  ab _____________   。

A、直接透射法     B、散射法     C、反射法

9、压实沥青混合料密度试验，一般有 ______ABCD_________  。

A、表干法     B、蜡封法     C、水中重法     D、体积法

10、沥青混合料上面层碎石应进行  ABCD_______________ 等指标试验。

A、压碎值     B、洛杉矶磨耗损失

C、磨光值     D、对沥青的粘附性

三、判断题            （20题/20分）

1、土的含水量是指土中水与土质量之比。（  *    ）

2、对特大工程，可单独制订更严格的质量标准进行质量管理，但其质量等级评定仍以《公路工程质量检验评定标准》为准。（   √   ）

3、沥青混合料残留稳定度指标是指试件浸水7h后的稳定度。（ *    ）

4、分项工程检查不合格，经过加固，补强、返工或整修后，可以复评为优良。（   *   ）

5、连续式平整度仪不适用于有较多坑槽、破损严重的路面。（  √    ）

6、灌砂试验时地表面处理平否不影响试验结果。（  *    ）

7、贝克曼梁弯沉测试标准车，一级公路可采用后轴6t的BZZ-60标准车。（ *     ）

8、回弹仪检定有效年为2年。（  *    ）

9、摆式仪测定路面抗滑值，当路面试验温度不是20℃时，应进行温度修正。（  √    ）

10、路基检验评定段的压实度代表值K小于压实度标准值，则该评定路段压实度为不合格，评为零分。（  √   ）

11、路基和路面基层、底基层的压实度用重、轻型击实标准为准。（   *   ）

12、沥青面层的弯沉值，若在非不利季节测定时，应考率季节影响系数。（  √   ）

13、水泥稳定粒料基层验收实测项目有压密度、平整度、强度、厚度、弯沉等指标。（   *   ）

14、蜡封法适用于测定吸水率小于2%的沥青混合料试验的毛体积密度。（  *    ）

15、沥青混合料马歇尔稳定度试验，一组试件的数量最少不得少于4个。（   √   ）

16、沥青混合料标准试件制作，当集料公称最大粒径大于31.5㎜时，也可利用直接法，但一组试件的数量应增加至6个。（  *    ）

17、沥青混合料配合比试验时，密度曲线一定出现峰值。（   *   ）

18、热拌沥青混合料的细集料可使用石屑，但在高速公路一级公路中，石屑用量不宜超过天然砂及机制砂的用量。（ √     ）

19、基层混合料进行配合比设计，其无侧限抗压强度试件应饱水2d。（  *  ）

20、SMA沥青混合料在拌合时拌合时间应适当延长。（   √   ）

四、简答题            （5题/25分）

四、简答题            （5题/25分）

- 分项工程质量等级如何评定？

答：分项工程评分不少于85分者为优良；小于85分而不少于70分者为合格；少于70分者为不合格。

评为不合格的分项工程，经加固、补强或进行整修，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级，但只可复评为合格。

- 简要写出SMA改性沥青混合料配比设计流程。

答：（1）材料选择、试验

（2）选择初始级配，以4.75㎜（公称最大粒径≤9.5㎜时为2.36㎜）通过率为关键性筛孔，选用中值及中值±4%3个档次，设计3组配合比。

（3）选择初始沥青用量，制作马歇尔试件

（4）分析VMA、VCA，确定设计级配

（5）对设计级配变化沥青用量作马歇尔试件

（6）分析VV、VFA等，确定最佳沥青用量

（7）进行马歇尔试验，检验稳定度值、流值。

（8）进行各种配合比设计检验

（9）确定配合比、沥青用量

- 石灰土底基层在验收时，应试验检测哪些内容？有哪些检测方法？

答：应检测压实度、平整度、厚度、强度等。

压实度：灌砂法

平整度：3m直尺

厚度：钻芯

强度：7天无侧限抗压强度（可查施工自检报告）

- 水泥稳定土含水量测试与普通含水量测试有何不同？

答：由于水泥与水发生水化作用，在较高温度下水化作用加快。如果将水泥稳定土放在烘箱升温，则在升温过程中水泥与水水化比较快，烘干又不能除去已与水泥发生水化作用的水，这样得出含水量会偏小，因此，应提前将烘箱升温到110℃，使放入的水泥土一开始就能在

105℃～110℃的环境中烘干。

- 简要叙述沥青混合料中沥青含量有哪些测定方法，各适用于什么条件。

答：射线法：测定用粘稠石油沥青拌制的热拌沥青混合料中沥青用量，适用于沥青路面施工时沥青用量检测，以快速评定拌合厂工作质量。

离心分离法：适用于热拌热铺沥青路面施工时的沥青用量检测，以评定拌合厂产品质量，也适用于旧路调查时检测沥青混合料的沥青用量。

回流式抽提仪法：适用于沥青路面施工的沥青 用量检测使用，以评定施工质量，也适用于旧路调查中检测沥青路面的沥青用量，但对煤沥青路面，需有煤沥青的游离碳含量的原始测定数据。

脂肪抽提器法：适用于热拌热铺沥青混合料路面施工时的沥青用量检测，以评定拌合厂产品质量。也适用于旧路调查时检测沥青混合料的沥青用量。

六、现场测试题：（20分）

请对沥青混合料马歇尔稳定度试验步骤（使用压力环和流值计）进行正确修正。

三⒈在马歇尔试验仪上压头球座上防妥钢球，并对准荷载测定装置的压头。

五⒉启动加载设备，使试件承受荷载。

一⒊将试件置于规定温度的恒温水槽中保温至规定时间。

四⒋将流值计安装在导棒上，使导向套管轻压上压头，将流值计读数调零，调整压力环中百分表对零。

六⒌当试验荷载达到最大值瞬间，取下流值计，同时读取压力环中百分表读数及流值计的流值读数。

二⒍将马歇尔试验仪上下压头放入水槽或烘箱中，达到同样温度后，取出檫试干净内部。将试件取出置于下压头上，盖上上压头，装在加载设备上。

3→6→1→4→2→5

《建筑材料试验检测》试题（B卷）

一、单项选择题        （30题/15分）

1、复合水泥在水泥分类中属于  C     。

A、专用水泥     B、特性水泥     C、通用水泥

2、硅酸盐水泥在生产过程中，萤石是一种   B    。

A、助磨剂     B、矿化剂     C、调凝剂

3、水泥试件养护水池中的水   B    天要更换一次。

A、10     B、14     C、28

4、目前国产硅酸盐水泥的最高强度等级为  C     级。

A、42.5     B、52.5     C、62.5     D、72.5

5、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于   C    袋中抽取。

A、5     B、10     C、20     D、30

6、用水筛法检验水泥细度时，喷头水压应为    A   ±0.02MPa。

A、0.05     B、0.1     C、0.15     D、0.20

7、水泥胶砂强度检验(ISO法)灰砂比为：  C     。

A、1：2     B、1：2.5     C、1:3     D、1:4

8、水泥胶砂试件进行抗压强度试验时，试件受压面积为： B      。

A、40㎜×62.5㎜     B、40㎜×40㎜     C、40㎜×50㎜

9、如想了解水泥粗细颗粒级配情况，应采用   D     法。

A、负压筛     B、水筛     C、干筛     D、比表面积（勃氏法）。

10、检验人工砂中的石粉含量，应采用    B    法。

A、筛析法     B、亚甲蓝法     C、水洗法

11、水泥混凝土配合比设计如用细砂，则其砂率应较中砂   C    。

A、增大     B、不变     C、减小

12、Ⅲ类碎石宜用于强度等级   C     的水泥混凝土。

A、>C60     B、C30～C60     C、<C30

13、配制公路桥涵工程混凝土，粗集料中小于2.5㎜的颗粒含量不应大

于  C     %。A、2     B、3     C、5     D、10

14、可以使用   A     种水拌合混凝土。

A、PH值5-6     B、海水     C、硫酸盐含量为（2700mg～3000 mg）/L

15、配制C50级混凝土所用粗集料的母岩抗压强度至少应为   C    MPa。

A、50     B、60     C、75     D、80     E、100

16、泵送混凝土之坍落度不宜小于  C     ㎜。

A、60     B、80     C、100     D、120     E150

17、抗渗混凝土每立方米中水泥加掺合料的总量不宜少于  B    kg。

A、300     B、320     C、350     D、380

18、水泥混凝土用粉煤灰的细度指标筛孔尺寸为  b    ㎜。

A、0.080     B、0.045     C、0.16

19、一组混凝土试件的抗压强度值分别为:26.5MPa、27.0MPa、31.6MPa则此组试件的强度代表值为 B     MPa。

A、26.5MPa     B、27.0MPa     C、31.6MPa

20、高效减水剂的减水率不小于  C    %为合格。

A、5     B、8     C、10     D、12

21、道路石油沥青的溶解度（三氯乙烯）应不小于    D    %。

A、90     B、95     C、98     D、99

22、道路用液体石油沥青蒸馏后残留物的延度（25℃）应大于  B     [5cm/min（cm）]

A、50     B、60     C、70     D、80

23、国家标准建筑石油沥青有 B  个牌号。

A、2     B、3     C、4     D、5

24、沥青针入度试验标准针的直径为  a    ㎜。

A、1.0～1.02     B、1.5～1.52     C、2.0～2.1

25、沥青与石料的低温粘结性试验，非经注明，试验温度应为  C     ℃。

A、-10     B、-15     C、-18     D、-20

26、热拌石油沥青混合料施工时的碾压温度应不低于   C   ℃。

A、90     B、100     C、110     D、120

27、检测沥青混合料的高温稳定性须进行   B    试验。

A、弯曲     B、车辙     C、劈裂冻融     D、抽提筛分

28、高速公路沥青混合料的填料宜采用  C    经磨细得到的矿粉。

A、花岗岩     B、石英岩     C、石灰岩     D、天然砂

29、高速公路面层用粗集料的吸水率应不大于  A     %。

A、2     B、4     C、5

30、沥青混凝土面层检查其抗滑构造深度，宜采用   B    法。

A、水准仪法     B、铺砂法     C、3m直尺法

二、多项选择题        （20题/20分）

- 硅酸盐水泥的凝结硬化分为______ABD_______三个阶段。

A、潜化期（诱导期）     B、 凝结期C、稳定期               D、 硬化期

2、生产硅酸盐水泥熟料的主要原料有 ___ACD_____ 三种。

A、 石灰石    B、 花岗石    C、  粘土 D、铁矿石（粉）    E、白云石

3、以下二种材料___CD_____属于火山灰质混合材料。

A、 粒化高炉矿渣    B、 石英砂

C、 凝灰岩          D、 煤矸石

4、混凝土减水剂的技术指标包括__AB______等二个方面。

A、掺外加剂砼性能指标     B、  匀质性指标C、抗冻性指标      D、  抗渗性指标

5、混凝土膨胀剂适用于以下 _____ABD__三种混凝土。

A、补偿收缩混凝土    B、  填充用膨胀混凝土C、大体积混凝土     D、   自应力混凝土

6、粗集料含水率试验可用__AC____ 两种方法。

A、 烘箱法                B、 网篮法   C、 酒精燃烧法            D、透气法

7、进行细集料砂当量试验_ACE____三种试剂必不可少。

A、 无水氯化钙    B、 盐酸    C、  甲醛

D、  EDTA         E、  丙三醇

8、检测混凝土凝结时间所用测针的承压面积为_bde_____（mm2）三种。

A、10   B、 20  C、 30  D、 50  E、 100

9、采用标准养护的混凝土试件应符合___ABC___条件。

- 在温度为20±5℃环境中静置1～2昼夜

- 拆摸后放入 温度20±2℃，相对湿度95%以上标养室中

- 或放在温度20±2℃的不流动的Ca(OH)2 饱和溶液中

- 经常用水直接冲淋其表面以保持湿润

10、按《普通混凝土配合比设计规程》规定的公式计算碎石混凝土水灰比时，经常用到_AB____二个系数。A、  0.46    B、 0.07     C、  0.618    D、  0.707

11、公路水泥混凝土路面配合比设计在兼顾经济性的同时，应满足AC_D____等三项技术要求。

A、  弯拉强度    B、 抗压强度    C、  工作性D、  耐久性      E、抗拉拔力

12、用非标准立方体混凝土试件做抗压强度试验时应乘以CD_____尺寸换算系数。

A、 0.85    B、0.90     C、0.95     D、1.05    E、1.15

13、检验沥青混合料水稳定性的方法有__BD___。

A、 车辙试验          B、  浸水马歇尔试验

C、 弯曲试验          D、  冻融劈裂试验

14、压实沥青混合料的密度试验可用_ABCD____等四种方法。

A、 表干法    B、 水中重法    C、  蜡封法

D、 体积法    E、  射线法     F、  色谱法

15、公路工程石料抗压静弹性模量试验可用__ABC___等三种方法。

A、  电阻应变仪法          B、 镜式引伸仪法

C、  杠杆引伸仪法  D、 超声波法    E、 化学法

16、寒冷地区沥青路面宜选用的沥青标号为_ABC____等三种。

A、 AH-90   B、 AH-110   C、 100   D、A-140    E、A-180

17、指出三种高速公路沥青表面层常用的抗滑耐磨石料__ABE___

A、 安山岩    B、 玄武岩    C、  页岩D、 白云岩    E、 花岗岩

18、在公路沥青路面施工过程中，对于矿粉的质量应视需要检查其_ABC____等三种指标。

A、 外观    B、 含水量    C、 ＜0.075㎜含量

D、 亲水系数      E、   视密度

19、国产重交通道路粘稠石油沥青，可满足高等级公路的使用要求，因其具有___ABCD____________四个特点。

A、 含蜡量低        B、  高温粘度大   C、  低温延伸性好

D、 抗老化性能好    E、  比重小       F、  软化点低

20、温暖地区沥青路面进行表面处置，如采用煤沥青，宜选用___AB____________等标号。

A、T-6     B、T-7     C、 T-8    D、 T-9

三、判断题            （20题/20分）

1、在硅酸盐水泥熟料中含有少量游离氧化镁，它水化速度慢并产生体积膨胀，是引起水泥安定性不良的重要原因（ √   ）

2、凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中任一项不符合标准规定时，称为废品水泥（ *   ）

3、为防止封存期内水泥样品质量的下降，可将样品用食品塑料薄膜袋装好，并扎紧袋口放入白铁样品桶内密封（ √   ）

4、存放时间超过6个月的水泥，应重新取样检验，并按复验结果使用。（* ）

5、水泥混凝土路面所用水泥中C4AF含量高时，有利于砼抗折强度的提高（  √  ）

6、公路桥涵砌体工程用水泥砂浆抗压试件应以3块为一组（ *   ）

7、洛杉矶法粗集料磨耗试验，可测定标准条件下粗集料抵抗摩檫、撞击的能力（  √  ）

8、公路桥涵钢筋混凝土冬期施工，可适量掺入氯化钙`氯化钠等外加剂（ *   ）

9、有抗冻要求的混凝土工程应尽量采用火山灰质硅酸盐水泥，以发挥其火山灰效应（ *  ）

10、冬期施工搅拌混凝土时，可将水加热，但水泥不应与80℃以上的热水直接接触（ √   ）

11、混凝土掺粉煤灰时的超量取代系数，Ⅱ级粉煤灰为1.3～1.7（ √   ）

12、常用的木质磺酸钙减水剂的适宜用量为水泥用量的2～3%（  *  ）

13、分析石油沥青的化学组分，可用三组分分析法，也可用四组分分析法（  v  ）

14、沥青的相对密度是指在规定温度下，沥青质量与同体积煤焦油质量之比（  *  ）

15、为提高沥青的耐久性，抑制其老化过程，可以加入‘专用碳黑’（ √   ）

16、沥青中含有较多石蜡，可以改善其路用性能（ *   ）

17、开级配沥青混凝土混合料的剩余空隙率大于密级配沥青混凝土混合料的剩余空隙率（ √   ）

18、沥青混合料弯曲试验试件，是用轮碾法成型的（  √  ）

19、沥青混合料中沥青用量对抗滑性影响不大（  *  ）

20、高速公路沥青表面层应选用抗滑耐磨石料，石料磨光值应大于42（  √  ）

四、简答题            （5题/25分）

- 简述硅酸盐水泥熟料中四种矿物组成的主要特性（从反应速度、放热量、强度、耐化学侵蚀性、干缩性等方面阐述）。

- 用于水泥混凝土中的粉煤灰分为几级？主要根据哪几项指标来划分的？根据细度、需水量比、烧失量、SO3  ；含水量，分为三级

- 什么是碾压混凝土？这种混凝土有什么优点？

碾压混凝土是以级配集料和较低的水泥用量，用水量以及掺合料和外加剂等组成的超干硬性混凝土拌合物，经振动压路机等机械碾压密实而形成的一种混凝土，具有强度高、密度大、耐久性好、节约水泥等优点

- 什么是乳化沥青？这种材料的优越性有哪些？乳化沥青是将粘稠沥青加热至流动状态，经机械力的作用而形成微滴，分散在有乳化剂-稳定剂的水中形成均匀稳定的乳化液，又称沥青乳液。主要优点：冷态施工、节约能源、便利施工、节约沥青、保护环境、保障健康。

- 什么是压实沥青混合料的沥青饱和度？

压实沥青混合料中沥青部分体积占矿料骨架以外的空隙部分体积的百分率，称为沥青饱和度，亦称沥青填隙率。

一、单项选择（30题/15分）

1、道路水泥在水泥分类中属于  B     。

A、通用水泥     B、专用水泥     C、特性水泥

2、水泥粉磨时助磨剂的加入量不得超过水泥重量的  a   %。

A、1     B、3     C、5     D、2

3、低碱普通水泥的碱含量不得超过 c   %。

A、1     B、0.5     C、0.6     D、0.8

4、复合水泥中混合材料总掺加量按重量百分比不得超过 C     %。

A、30     B、40     C、50     D、60

5、散装水泥工地检验取样，按同一厂家，同一等级、同一批号，每批不应超过 D     吨。

A、200     B、300     C、400     D、500

6、用负压筛检测水泥细度时，应将负压调节至    D  Pa。

A、1000—2000     B、2000—3000

C、3000—4000     D、4000—6000

7、水泥胶砂强度检验（ISO法）水灰比为   A     。

A、0.50     B、0.60     C、0.65     D、0.40

8、水泥胶砂抗折强度试验取三条试件的平均值，如三个值中有超过平均值± B     %时应将此值剔除。

A、5     B、10     C、15     D、20

9、一批水泥经检验   B   项不符合标准规定，故判定为废品。

A、强度     B、初凝时间      C、终凝时间      D、细度

10、建筑用砂的空隙率应小于  C     %。

A、45     B、46     C、47     D、42

11、一批砂的细度模数为2.9，应属   C   砂。

A、细     B、粗     C、中     D、特细

12、用石灰岩碎石配制C30公路桥涵混凝土，其压碎指标应不大于   C     %。

A、10     B、12     C、16     D、20

13、配制C20混凝土，所用粗集料的针片状颗粒含量应不大于    C   %。

A、15     B、20     C、25     D、30

14、拌合钢筋混凝土用水的硫酸盐含量（以SO42-计）不应大于  B   mg/L。

A、2000     B、2700     C、3000

15、配制C40级混凝土所用粗集料的母岩抗压强度至少应为    C    MPa。

A、40      B、50     C、60     D、70

16、设计普通配筋率钢筋混凝土结构的配合比时，其坍落度可采用  B   mm。

A、10—30     B、30—50     C、50—70     D、70—90

17、设计公路桥涵工程混凝土配合比时，当混凝土强度等级为C20—C35时，标准

差б值取   C   MPa为宜。

A、3     B、4     C、5      D、6

18、在粉煤灰化学成分中，  C    约占 45%—60%。

A、Al2O3      B、Fe2O3      C、SiO2      D、CaO

19、一组混凝土试件的抗压强度值分别为：24.0MPa、27.2MPa、20.0MPa，则此组试件的强度代表值为  A    MPa。

A、24     B、27.2     C、20     D、23.7

20、普通减水剂的减水率不小于   B  %为合格。

A、3     B、5     C、8     D、10

21、重交通道路石油沥青的蜡含量不大于  C    %。

A、1     B、2      C、3      D、5

22、道路液体石油沥青的粘度（C25.5）应小于  B    （S）。

A、15     B、20     C、25     D、30

23、沥青针入度试验，其标准试验条件温度为  C    ℃。

A、15     B、20     C、25     D、30

24、沥青延度试验，拉伸速度控制在  B    cm±0.25cm/min。

A、3     B、5     C、8     D、10

25、沥青与集料的粘附性试验，试验后沥青膜完全保存，剥离面积百分率接近于0，则其粘附性等级评为  D    级。

A、1     B、2     C、3     D、5

26、高速公路沥青面层粗集料的压碎值应不大于    B  %。

A、25    B、28    C、30

27、对沥青混合料进行车辙试验，主要是评价其   D   性。

A、抗滑性      B、耐久性

C、低温抗裂性     D、高温稳定性

28、沥青面层用矿粉粒度0.6mm筛的通过率应为  C    %。

A、80     B、90     C、100

29、标号为AH—90的沥青，其针入度为   C   （0.1mm）

A、40—60     B、60—80     C、80—100     D、100—120

30、高速公路沥青混凝土面层的压实度标准为不小于   C   %。

A、90      B、94     C、95     D、98

二、多项选择（20题/20分）

1、硅酸盐水泥的水化产物占90%以上的两种产物是  AD        。

A、水化硅酸钙     B、水化铁铝酸钙

C、钙矾石         D、氢氧化钙

2、在生产硅酸盐水泥时，设法提高    A D    的含量，可以制得高抗折强度的道路水泥。

A、C3S     B、C2S     C、C3A     D、C4AF

3、矿渣硅酸盐水泥的适用范围是      ABC    。

A、地下、水中和海水工程     B、高温受热和大体积工程

C、蒸汽养护砼工程     D、冬期施工砼工程

4、选用的砼外加剂应有供货单位提供的 ABC         技术文件。

A、产品说明书（应标有主要成分）           B、出厂检验报告及合格证

C、掺外加剂砼性能检验报告          D、集料试验报告      E、水质分析报告

5、混凝土工程可以采用以下三种膨胀剂  ACD        。

A、硫铝酸钙类     B、氯化铁类

C、硅铝酸钙—氧化钙类     D、氧化钙类

6、测定砂的表面含水率必须先测定其  AB       。

A、含水率     B、吸水率     C、比表面积     D、空隙率

7、进行细集料砂当量试验的目的是  AB       。

A、测定其粘土杂质含量     B、评定其清洁程度

C、测定其坚固性           D、测定其颗粒级配

8、测定混凝土凝结时间的贯入阻力仪由  ABCD      四个部分组成。

A、加荷装置     B、测针     C、砂浆试样筒

D、标准筛       E、维卡仪   F、跳桌

9、混凝土抗折试件的（标准的和非标准的）规格为   AB     。

A、150×150×550（mm）     B、100×100×400（mm）

C、150×150×600（mm）

10、进行水泥混凝土配合比设计时，最基本的“三大参数”是   AC E    。

A、水灰比     B、坍落度     C、 砂率

D、空隙率     E、用水量     F、含气量

11、配制公路桥涵高强度混凝土的要求是    AB     。

A、水胶比0.24—0.38     B、(水泥+掺合料) ≯550—600kg/m3

C、砂率（40—45）%      D、坍落度（220—250）mm

12、《公路工程水泥混凝土试验规程》中推荐的砼强度快速试验方法为   AB     。

A、1h促凝蒸压法     B、4h压蒸养护法

C、3d强度推算法     D、80℃沸水法

13、沥青混合料试件的制作方法有三种分别是  ABD       。

A、击实法     B、轮碾法     C、环刀法

D、静压法     E、钻芯法

14、沥青混合料中沥青含量试验方法有 ABCE       等四种方法。

- 回流式抽提仪法      B、脂肪抽提仪法       C、射线法

D、蜡封法              E、离心分离法         F、真空法

15、沥青混合料水稳定性检验方法有____ABC_____等三种。

A、浸水马歇尔试验法    B、真空饱和马歇尔试验法

C、冻融劈裂试验法      D、水煮法        E、静态浸水法

16、沥青面层用细集料质量技术的三项要求是_A_B_C____。

A、视密度    B、砂当量    C、坚固性    D、碱含量    E、SO3

17、用于抗滑表层沥青混合料中的粗集料的三项主要技术指标是__ABC________。

A、磨光值   B、冲击值    C、磨耗值    D、坚固性    E、含泥量

18、沥青面层用矿粉质量技术要求中粒度范围为_CDE________%等三个。

A、＜2.5㎜    B、＜1.2㎜   C、＜0.6㎜    D、＜0.15㎜  E、＜0.75㎜

19、重交通道路石油沥青，按针入度的不同分为_C_D_EGH_____等标号。

A、A-100甲       B、A-100乙      C、AH-50       D、AH-70

E、AH-90          F、A-140        G、AH-110      H、AH-130

20、中粒式沥青混合料的集料最大粒径为_B C_________。

A、26.5㎜        B、16㎜         C、19㎜        D、13.2㎜

三、判断题            （20题/20分）

1、 道路水泥 、砌筑水泥、耐酸水泥、耐碱水泥都属于专用水泥。（ √   ）

2、 高速公路路面混凝土用水泥的铝酸三钙含量不宜大于7%。（  √  ）

3、 路面和桥面混凝土中不得使用硅灰或磨细矿渣粉。（ *   ）

4、混凝土抗压强度试件以边长150㎜的正立方体为标准试件，其集料最大粒径为40㎜。（ √   ）

5、 混凝土抗压试件在试压前如有蜂窝等缺陷，应原状试验，不得用水泥浆修补。（  *  ）

6、公路桥涵砌体使用水泥砂浆的施工配合比可以用重量比，也可用体积比 。（  √  ）

7、用洛杉矶法对粗集料进行磨耗试验，可以检验其坚固性。（ *   ）

8、为满足公路桥涵混凝土耐久性的需要，在配合比设计时应从最大水灰比和最小水泥用量

两个方面加以限制。（  √  ）

9、有抗冻要求的桥涵混凝土工程，不得掺入引气剂，以免增加砼中含气量。（*    ）

10、冬期施工，混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃。 （ √   ）

11、混凝土中掺入粉煤灰可以节约水泥，但不能改善砼的其他性能。（   * ）

12、混凝土外加剂是在砼拌制过程中掺入用以改善砼性质的物质，除特殊情况外，掺量不

大于水泥质量的5%（  √  ）

13、在道路工程中，最常用的沥青材料是石油沥青和煤沥青，其次是天然沥青。（ √   ）

14、沥青密度是在规定温度20℃条件下，单位体积的质量，单位为kg/m3或g/cm3。（  *  ）

15、沥青的改性剂改性效果较好的有：高聚物类改性剂、微填料类改性剂、纤维类改性剂、

硫磷类改性剂。（  √  ）

16、石油沥青与煤沥青在元素组成上的主要区别是：石油沥青含碳多而含氢少，煤沥青则

碳少而氢多。（  *  ）

17、高速公路和一级公路沥青面层可采用沥青混凝土混合料或沥青碎石混合料铺筑。（ *   ）

18、沥青混合料劈裂试验是为了测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏的

力学性质。（ *  ）

19、马歇尔稳定度试验是设计沥青混合料配合比的主要技术指标。（  √  ）

20、中粒式级配沥青混合料的沥青用量范围一般在7—8%。（  *  ）

四、简答题       （5题/25分）

1、试述硅酸盐水泥熟料矿物成分中，硅酸三钙对水泥性能的影响。

答：硅酸三钙，水化速度快，水化热高，其水化产物对水泥早期强度和后期强度起主要作用。

2、高速公路水泥混凝土路面对所用水泥的化学、物理、力学指标有多项要求，请列出其中五项要求指标。

答：（1）MgO≯5%   （2）SO3≯3.5% （3）碱含量≤0.6%

（4）烧失量≯3%（5）初凝不早于1.5h

（6）比表面积300-450m2/kg

3、混凝土配合比设计规程（JGJ55-2000）中配制强度计算式fcu.o≥fcu.k+1.645б，请解释一下1.645б的涵义。      σ----混凝土强度标准差（MPa）

1.645—强度保证率为95%时的保证率系数。

4、评价粘稠石油沥青路用性能最常用的“三大指标”是什么？各用什么仪器检验？

1）针入度---用针入度仪检测2）延度---用延度仪测量（3）软化点---用软化点试验仪测量

5、沥青混合料配合比设计按马歇尔试验法进法，试验技术指标有哪几项？

击实次数\稳定度\流值\密度\空隙度\饱和度\油石比.

五、计算题         （2题/20分）

1、试设计钢筋混凝土T型梁用C30级混凝土初步配合比（假定重量法）。水泥P.042.5级,强度富余系数1.13；中砂细度模数2.70；5—31.5碎石连续级配:要求坍落度30—50mm。

解:W=190

W/C=42.5*1.13*.46=22.0915/30+1.645*5*0.007*42.5=

2、今有砂样一份，筛分结果如下表，试计算其细度模数。

| 筛孔尺寸（mm） | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | <0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量（g） | 0 | 20 | 58 | 95 | 129 | 146 | 43 | 9 |
|  | 0 | 4 | 15．6 | 34．6 | 60．4 | 89．6 | 98．2 |  |

细度模数等于2.94