《桥涵工程试验检测》试题（A卷）

单位                    姓名         准考证号         成绩

一、单项选择题        （20题/20分）

1、公路桥梁按桥全长和单孔跨径分为四类，其中特殊大桥之桥全长L≥ b     。

A、1000m     B、500m     C、300m

2、公路桥涵工程施工验收质量评定按分项工程为基本评定单元，采用  C     制评分。

A、10分制     B、5分制     C、100分制

3、建设项目质量等级评定，所属单项工程全部合格且优良率在     B

以上时，则该建设项目评为优良。

A、70%     B、80%     C、90%

4、公路工程用石料进行力学试验时，标准试件尺寸应为  A     的立方体或圆柱体。

A、100mm     B、70.7mm     C、50mm

5、细度模数为2.3的河砂属于   C    砂。

A、细砂     B、粗砂     C、中砂

6、一批水泥经试验，胶砂强度、细度、安定性均合格，只有初凝时间不合格，该批水泥应

判为   B    水泥。

A、不合格品     B、废品

7、泵送混凝土使用碎石时，其最大粒径不宜超过输送管直径的  A   。

A、13     B、23     C、12.5     D、14

8、拌合混凝土用水的PH值不得小于   A      。

A、4     B、5     C、7

9、泵送混凝土中水泥和矿物掺合料的总量不宜小于  B     kg/m3。

A、280     B、300     C、320     D、350

10、热轧带肋钢筋作拉伸试验时，每批应取   B  个试件。

A、1个     B、2个     C、3个

11、公路工程施工过程中，监理工程师中心试验室应独立进行抽样试验，抽样频率为  B     。

A、5-10%     B、10-20%     C、20-30%

12、钻孔桩用正循环方法施工时，对于易坍地层，泥浆的相对密度宜为

B     g/cm3。

A、1.05-1.20     B、1.20-1.45     C、1.1-1.15

13、进行板式桥梁橡胶支座检验时,三个试样中若有一个试样不能满足要求，则应重新

抽取   C    个试样进行试验。

A、1     B、2     C、3

14、钻孔灌注桩混凝土检查试件的取样数量当桩长大于20m时，每根桩不少于   C   组。

A、1     B、2     C、3     D、4

15、钻芯取样法检验混凝土强度时，芯样直径不应小于集料最大粒径的  B/C    倍。

A、1倍     B、2倍     C、3倍     D、4倍

16、通过现场静载试验确定单桩承载力时，在同一条件下，试桩数量不少于   B   根。

A、1     B、3     C、5

17、用回弹法检测结构混凝土强度时，每一测区应记取   B    个回弹值。

A、10     B、16     C、20

18、检测结构混凝土内部缺陷，当前最常用最有效的方法是  B     法。

A、射线法     B、超声脉冲法     C、回弹法

19、预应力锚具作疲劳试验时，抽样数量应为   C   套。

A、10     B、5     C、3     D、2

20、预应力砼构件预应力筋放张时，砼强度当设计未规定时不得低于设计砼强度值的  B    %。

A、50     B、75     C、90     D、100

二、多项选择题        （10题/10分）

1、公路工程质量等级评定分为       AD E 等3个等级。

A、优良     B、良好     C、较差     D、合格     E、不合格

2、公路桥涵工程使用的石料制品主要有：    A BCE     等4种。

A、片石     B、块石     C、粗料石     D、细料石

E、拱石     F、条石

3、水泥混凝土用粗集料连续级配粒级范围为  ABCDEF        。

A、5-10     B、5-16     C、5-20     D、5-25

E、5-31.5   F、5-40

4、硅酸盐水泥熟料的主要矿物成分是：ABEF

A、C3S     B、C4AF     C、C5A3

D、C-S-H   E、C2S       F、C3A

5、粉煤灰质量分级的技术指标主要有以下          各项。

A、细度     B、含水量     C、强度     D、烧失量

E、需水量比     F、活性指数     G、SO3含量

6、混凝土泵送剂的匀质性指标为  ABDF            等项。

A、含固量或含水量     B、密度     C、泌水率比

D、氯离子含量     E、含气量     F、细度     G、抗压强度比

7、预应力混凝土用1×7钢绞线（GB/T5224-2003）力学性能指标有以下各项：  ACDEF        。

A、抗拉强度     B、最小断裂强度     C、整根钢绞线的最大力

D、最大力总伸长率     E、规定非比例延伸力     F、应力松弛性能

8、基桩检验方法根据检测目的去选择，如选用低应变法可达到以下目的

AD       。

A、检测桩身缺陷及其位置     B、测定桩的抗拔摩擦力

C、确定单桩竖向抗压极限承载力     D、判定桩身完整性类别

9、单片梁静载试验测定挠度可使下列仪器    BC      。

A、精度0.001mm最大量程1mm的千分表

B、精度0.01mm最大量程50mm的百分表

C、精度0.1mm的挠度计

D、超声波检测仪

10、桥梁现场动载试验测试记录主要内容有 A BC        。

A、跑车时的动态响应     B、刹车时的动态增量

C、跳车时的动态增量     D、静车时的动态响应

三、判断题        （20题/20分）

1、所检验的水泥凡细度、初凝时间、不溶物和烧失量任一项不符合标准规定，均判为不合格品。（  *   ）

2、公路工程水泥混凝土用砂，检验其碱活性可用砂浆长度法。（   √  ）

3、检验粗集料的压碎指标值，应使用标准击实仪。（  *   ）

4、粉煤灰不得用于预应力钢筋混凝土构件。（  *    ）

5、普通减水剂的减水率一般为10%-25%。（   *   ）

6、低碳钢热轧圆盘条在切取试样时应在盘条的任意一端截去500mm后切取。（  √    ）

7、热轧带肋钢筋HRB335的抗拉强度бb不应小于335MPa。（  *   ）

8、制做混凝土抗压强度试件当骨料的最大粒径为63mm时，试模尺寸为150mm×150mm×150mm。（   *   ）

9、混凝土抗渗试验水压从0.1MPa开始以后每隔24小时增加水压0.1MPa。（ *     ）

10、进行混凝土配合比设计时至少要采用三个不同的配合比，其中一个为基准配合比，另外两个配合比的水灰比宜较基准配合比分别增加和减少0.05。（  √    ）

11、砾砂、粗砂的容许承载力[б0]与密实度有关而与湿度无关。（   √  ）

12、检测桥涵基础地基承载力可用标准贯入法，贯入装置落锤的质量为4.5kg，落距为90cm。（   *   ）

13、钻孔桩护壁泥浆的胶体率是泥浆中土粒保持悬浮状态的性能指标，一般应>90-95%。（ √   ）

14、基桩检测静荷载试验法费用高、时间长，今后将大力推广应用各种动力检测方法。因其操作简便、费用低廉。（   √   ）

15、钢筋接头采用机械连接时，每批钢筋应进行接头工艺检验，每种规格钢筋接头试件不应少于2根。（  *    ）

16、钢管混凝土拱桥施工过程中，对钢管混凝土质量检验方法应以超声检测法为主，人工敲击法为辅。（    √  ）

17、泵送混凝土的水胶比不宜大于0.65；水泥与矿物掺合料的总量不宜小于280kg/m3。（ *     ）

18、若混凝土的设计强度等级为C50，所用碎石其母岩抗压强度不应低于50MPa。（   *   ）

19、桥梁静态应变测量的特点是测点少，精度要求低。由于现场环境温度及荷载的微小变化不会给测量带来误差，因此测量速度可以放慢。（  *    ）

20、单片梁静载试验的挠度测点可以只布置在跨中。（   *   ）

四、简答题        （5题/30分）

1、通用水泥中六大品种水泥的名称和代号是什么？

2、钢筋混凝土工程常用热轧带肋钢筋的主要力学性能指标有哪几项？

极限抗拉强度\屈服强度\伸长率.次冷弯性能.

3、混凝土钻（挖）孔灌注桩完整性检测有哪几种方法？

答:钻芯检验法  2）振动检验法  3）超声脉冲法  4）射线法

4、简述桥梁荷载试验的目的和荷载试验的主要内容。

答:进行桥梁荷载试验的目的是检验桥梁整体受力性能和承载力是否达到设计文件和规范的要求.荷载试验的主要内容为:

1)荷载试验的目的；       2）试验的准备工作；

3）加载方案设计；        4）测点设置与测试；

5）加载控制与安全措施；  6）试验结果分析与承载力评定；

7）试验报告编写。

5、怎样进行公路桥涵工程结构混凝土强度评定？

答：试件≥10组时，应以数理统计方法按下述条件评定：

Rn-K1Sn≥0.9R         Rmin≥K2R  (R为设计强度等级)

试件小于10组时，可用非数理统计方法按下述条件进行评定：

Rn≥1.15R            Rmin≥0.95R

五、计算题        （2题/20分）

1、某公路大桥桥台混凝土其结构设计强度为C25级，采用水泥为P.O  32.5级；河砂，细度模数为2.8；碎石5-31.5mm连续级配，空隙率43%；施工要求坍落度35-50mm；请用假定重量法设计混凝土的初步理论配合比。

2、某公路工程，混凝土设计强度等级为C15级，共制取检查试件20组，检验结果如下表：

| 试件编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa） | 15.2 | 16.7 | 15.8 | 14.6 | 18.1 | 17.2 | 18.0 | 15.9 | 16.1 | 16.9 |

| 试件编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa） | 14.8 | 17.6 | 18.2 | 16.9 | 17.3 | 16.5 | 15.6 | 16.7 | 15.8 | 18.2 |

请计算其：抗压强度平均值、标准差和变异系数。