《建筑材料试验检测》（A卷）

单位                姓名        准考证号           成绩

一、单项选择（30题/15分）

1、道路水泥在水泥分类中属于  B     。

A、通用水泥     B、专用水泥     C、特性水泥

2、水泥粉磨时助磨剂的加入量不得超过水泥重量的  B   %。

A、1     B、3     C、5     D、2

3、低碱普通水泥的碱含量不得超过  a   %。

A、1     B、0.5     C、0.6     D、0.8

4、复合水泥中混合材料总掺加量按重量百分比不得超过 C     %。

A、30     B、40     C、50     D、60

5、散装水泥工地检验取样，按同一厂家，同一等级、同一批号，每批不应超过 D     吨。

A、200     B、300     C、400     D、500

6、用负压筛检测水泥细度时，应将负压调节至    D  Pa。

A、1000—2000     B、2000—3000

C、3000—4000     D、4000—6000

7、水泥胶砂强度检验（ISO法）水灰比为   A     。

A、0.50     B、0.60     C、0.65     D、0.40

8、水泥胶砂抗折强度试验取三条试件的平均值，如三个值中有超过平均值± B     %时应将此值剔除。

A、5     B、10     C、15     D、20

9、一批水泥经检验   B   项不符合标准规定，故判定为废品。

A、强度     B、初凝时间      C、终凝时间      D、细度

10、建筑用砂的空隙率应小于  C     %。

A、45     B、46     C、47     D、42

11、一批砂的细度模数为2.9，应属   C   砂。

A、细     B、粗     C、中     D、特细

12、用石灰岩碎石配制C30公路桥涵混凝土，其压碎指标应不大于   C     %。

A、10     B、12     C、16     D、20

13、配制C20混凝土，所用粗集料的针片状颗粒含量应不大于    C   %。

A、15     B、20     C、25     D、30

14、拌合钢筋混凝土用水的硫酸盐含量（以SO42-计）不应大于  B   mg/L。

A、2000     B、2700     C、3000

15、配制C40级混凝土所用粗集料的母岩抗压强度至少应为    C    MPa。

A、40      B、50     C、60     D、70

16、设计普通配筋率钢筋混凝土结构的配合比时，其坍落度可采用  B   mm。

A、10—30     B、30—50     C、50—70     D、70—90

17、设计公路桥涵工程混凝土配合比时，当混凝土强度等级为C20—C35时，标准

差б值取   C   MPa为宜。

A、3     B、4     C、5      D、6

18、在粉煤灰化学成分中，  C    约占 45%—60%。

A、Al2O3      B、Fe2O3      C、SiO2      D、CaO

19、一组混凝土试件的抗压强度值分别为：24.0MPa、27.2MPa、20.0MPa，则此组试件的强度代表值为  A    MPa。

A、24     B、27.2     C、20     D、23.7

20、普通减水剂的减水率不小于   B  %为合格。

A、3     B、5     C、8     D、10

21、重交通道路石油沥青的蜡含量不大于  C    %。

A、1     B、2      C、3      D、5

22、道路液体石油沥青的粘度（C25.5）应小于  B    （S）。

A、15     B、20     C、25     D、30

23、沥青针入度试验，其标准试验条件温度为  C    ℃。

A、15     B、20     C、25     D、30

24、沥青延度试验，拉伸速度控制在  B    cm±0.25cm/min。

A、3     B、5     C、8     D、10

25、沥青与集料的粘附性试验，试验后沥青膜完全保存，剥离面积百分率接近于0，则其粘附性等级评为  D    级。

A、1     B、2     C、3     D、5

26、高速公路沥青面层粗集料的压碎值应不大于    B  %。

A、25    B、28    C、30

27、对沥青混合料进行车辙试验，主要是评价其   D   性。

A、抗滑性      B、耐久性

C、低温抗裂性     D、高温稳定性

28、沥青面层用矿粉粒度0.6mm筛的通过率应为  C    %。

A、80     B、90     C、100

29、标号为AH—90的沥青，其针入度为   C   （0.1mm）

A、40—60     B、60—80     C、80—100     D、100—120

30、高速公路沥青混凝土面层的压实度标准为不小于   C   %。

A、90      B、94     C、95     D、98

二、多项选择（20题/20分）

1、硅酸盐水泥的水化产物占90%以上的两种产物是  AD        。

A、水化硅酸钙     B、水化铁铝酸钙

C、钙矾石         D、氢氧化钙

2、在生产硅酸盐水泥时，设法提高    A D    的含量，可以制得高抗折强度的道路水泥。

A、C3S     B、C2S     C、C3A     D、C4AF

3、矿渣硅酸盐水泥的适用范围是      ABC    。

A、地下、水中和海水工程     B、高温受热和大体积工程

C、蒸汽养护砼工程     D、冬期施工砼工程

4、选用的砼外加剂应有供货单位提供的 ABC         技术文件。

A、产品说明书（应标有主要成分）

B、出厂检验报告及合格证

C、掺外加剂砼性能检验报告

D、集料试验报告

E、水质分析报告

5、混凝土工程可以采用以下三种膨胀剂  ACD        。

A、硫铝酸钙类     B、氯化铁类

C、硅铝酸钙—氧化钙类     D、氧化钙类

6、测定砂的表面含水率必须先测定其  AB       。

A、含水率     B、吸水率     C、比表面积     D、空隙率

7、进行细集料砂当量试验的目的是  AB       。

A、测定其粘土杂质含量     B、评定其清洁程度

C、测定其坚固性           D、测定其颗粒级配

8、测定混凝土凝结时间的贯入阻力仪由  ABCD      四个部分组成。

A、加荷装置     B、测针     C、砂浆试样筒

D、标准筛       E、维卡仪   F、跳桌

9、混凝土抗折试件的（标准的和非标准的）规格为   AB     。

A、150×150×550（mm）     B、100×100×400（mm）

C、150×150×600（mm）

10、进行水泥混凝土配合比设计时，最基本的“三大参数”是   AC E    。

A、水灰比     B、坍落度     C、 砂率

D、空隙率     E、用水量     F、含气量

11、配制公路桥涵高强度混凝土的要求是    AB     。

A、水胶比0.24—0.38     B、(水泥+掺合料) ≯550—600kg/m3

C、砂率（40—45）%      D、坍落度（220—250）mm

12、《公路工程水泥混凝土试验规程》中推荐的砼强度快速试验方法为   AB     。

A、1h促凝蒸压法     B、4h压蒸养护法

C、3d强度推算法     D、80℃沸水法

13、沥青混合料试件的制作方法有三种分别是  ABD       。

A、击实法     B、轮碾法     C、环刀法

D、静压法     E、钻芯法

14、沥青混合料中沥青含量试验方法有 ABCE       等四种方法。

- 回流式抽提仪法      B、脂肪抽提仪法       C、射线法

D、蜡封法              E、离心分离法         F、真空法

15、沥青混合料水稳定性检验方法有____ABC_____等三种。

A、浸水马歇尔试验法    B、真空饱和马歇尔试验法

C、冻融劈裂试验法      D、水煮法        E、静态浸水法

16、沥青面层用细集料质量技术的三项要求是_A_B_C____。

A、视密度    B、砂当量    C、坚固性    D、碱含量    E、SO3

17、用于抗滑表层沥青混合料中的粗集料的三项主要技术指标是__ABC________。

A、磨光值   B、冲击值    C、磨耗值    D、坚固性    E、含泥量

18、沥青面层用矿粉质量技术要求中粒度范围为_CDE________%等三个。

A、＜2.5㎜    B、＜1.2㎜   C、＜0.6㎜    D、＜0.15㎜  E、＜0.75㎜

19、重交通道路石油沥青，按针入度的不同分为_C_D_EGH_____等标号。

A、A-100甲       B、A-100乙      C、AH-50       D、AH-70

E、AH-90          F、A-140        G、AH-110      H、AH-130

20、中粒式沥青混合料的集料最大粒径为_B C_________。

A、26.5㎜        B、16㎜         C、19㎜        D、13.2㎜

三、判断题            （20题/20分）

1、 道路水泥 、砌筑水泥、耐酸水泥、耐碱水泥都属于专用水泥。（ √   ）

2、 高速公路路面混凝土用水泥的铝酸三钙含量不宜大于7%。（  √  ）

3、 路面和桥面混凝土中不得使用硅灰或磨细矿渣粉。（ *   ）

4、混凝土抗压强度试件以边长150㎜的正立方体为标准试件，其集料最大粒径为40㎜。（ √   ）

5、 混凝土抗压试件在试压前如有蜂窝等缺陷，应原状试验，不得用水泥浆修补。（  *  ）

6、公路桥涵砌体使用水泥砂浆的施工配合比可以用重量比，也可用体积比 。（  √  ）

7、用洛杉矶法对粗集料进行磨耗试验，可以检验其坚固性。（ *   ）

8、为满足公路桥涵混凝土耐久性的需要，在配合比设计时应从最大水灰比和最小水泥用量

两个方面加以限制。（  √  ）

9、有抗冻要求的桥涵混凝土工程，不得掺入引气剂，以免增加砼中含气量。（*    ）

10、冬期施工，混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃。 （ √   ）

11、混凝土中掺入粉煤灰可以节约水泥，但不能改善砼的其他性能。（   * ）

12、混凝土外加剂是在砼拌制过程中掺入用以改善砼性质的物质，除特殊情况外，掺量不

大于水泥质量的5%（  √  ）

13、在道路工程中，最常用的沥青材料是石油沥青和煤沥青，其次是天然沥青。（ √   ）

14、沥青密度是在规定温度20℃条件下，单位体积的质量，单位为kg/m3或g/cm3。（  *  ）

15、沥青的改性剂改性效果较好的有：高聚物类改性剂、微填料类改性剂、纤维类改性剂、

硫磷类改性剂。（  √  ）

16、石油沥青与煤沥青在元素组成上的主要区别是：石油沥青含碳多而含氢少，煤沥青则

碳少而氢多。（  *  ）

17、高速公路和一级公路沥青面层可采用沥青混凝土混合料或沥青碎石混合料铺筑。（ *   ）

18、沥青混合料劈裂试验是为了测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏的

力学性质。（ *  ）

19、马歇尔稳定度试验是设计沥青混合料配合比的主要技术指标。（  √  ）

20、中粒式级配沥青混合料的沥青用量范围一般在7—8%。（  *  ）

四、简答题       （5题/25分）

1、试述硅酸盐水泥熟料矿物成分中，硅酸三钙对水泥性能的影响。

答：硅酸三钙，水化速度快，水化热高，其水化产物对水泥早期强度和后期强度起主要作用。

2、高速公路水泥混凝土路面对所用水泥的化学、物理、力学指标有多项要求，请列出其中五项要求指标。

答：（1）MgO≯5%   （2）SO3≯3.5% （3）碱含量≤0.6%

（4）烧失量≯3%（5）初凝不早于1.5h

（6）比表面积300-450m2/kg

3、混凝土配合比设计规程（JGJ55-2000）中配制强度计算式fcu.o≥fcu.k+1.645б，请解释一下1.645б的涵义。

σ----混凝土强度标准差（MPa）

1.645—强度保证率为95%时的保证率系数。

4、评价粘稠石油沥青路用性能最常用的“三大指标”是什么？各用什么仪器检验？

（1）针入度---用针入度仪检测

（2）延度---用延度仪测量

（3）软化点---用软化点试验仪测量

5、沥青混合料配合比设计按马歇尔试验法进法，试验技术指标有哪几项？

击实次数\稳定度\流值\密度\空隙度\饱和度\油石比.

五、计算题         （2题/20分）

1、试设计钢筋混凝土T型梁用C30级混凝土初步配合比（假定重量法）。水泥P.042.5级,强度富余系数1.13；中砂细度模数2.70；5—31.5碎石连续级配:要求坍落度30—50mm。

解:W=190

W/C=42.5*1.13*.46=22.0915/30+1.645*5*0.007*42.5=

2、今有砂样一份，筛分结果如下表，试计算其细度模数。

| 筛孔尺寸（mm） | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | <0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量（g） | 0 | 20 | 58 | 95 | 129 | 146 | 43 | 9 |
|  | 0 | 4 | 15．6 | 34．6 | 60．4 | 89．6 | 98．2 |  |

细度模数等于2.94