建筑材料试验检测技术试题答案      （ A卷）

| 单 选 题 |  | 多 选 题 |  | 判 断 题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 1 | A、D | 1 | √ |
| 2 | A | 2 | A、D | 2 | √ |
| 3 | C | 3 | A、B、C | 3 | × |
| 4 | C | 4 | A、B、C | 4 | √ |
| 5 | D | 5 | A、C、D | 5 | × |
| 6 | D | 6 | A、B | 6 | √ |
| 7 | A | 7 | A、B | 7 | × |
| 8 | B | 8 | A、B、C、D | 8 | √ |
| 9 | B | 9 | A、B | 9 | × |
| 10 | C | 10 | A、C、E | 10 | √ |
| 11 | C | 11 | A、B | 11 | × |
| 12 | C | 12 | A、B | 12 | √ |
| 13 | C | 13 | A、B、D | 13 | √ |
| 14 | B | 14 | A、B、C、E | 14 | × |
| 15 | C | 15 | A、B、C | 15 | √ |
| 16 | B | 16 | A、B、C | 16 | × |
| 17 | C | 17 | A、B、C | 17 | × |
| 18 | C | 18 | C、D、E | 18 | × |
| 19 | A | 19 | C、D、E、G、H | 19 | √ |
| 20 | B | 20 | B、C | 20 | × |
| 21 | C |  |  |  |  |
| 22 | B |  |  |  |  |
| 23 | C |  |  |  |  |
| 24 | B |  |  |  |  |
| 25 | D |  |  |  |  |
| 26 | B |  |  |  |  |
| 27 | D |  |  |  |  |
| 28 | C |  |  |  |  |
| 29 | C |  |  |  |  |
| 30 | C |  |  |  |  |

建筑材料试验检测技术试题答案      （ A卷）

简答题：

1、硅酸三钙是硅酸盐水泥中最主要的矿物成分，对水泥性能有重要影响，迂水反应速度快，水化热高，水化产物对水泥早期强度和后期强度起主要作用。

2、（1）C3A≯7% （2）C4AF≮15% （3）游离氧化钙≯1% （4）MgO≯5% （5）SO3≯3.5% （6）碱含量≤0.6% （7）烧失量≯3%（8）初凝不早于1.5h （9）比表面积300-450m2/kg 注：任选其中5项

3、σ----混凝土强度标准差（MPa） 1.645—强度保证率为95%时的保证率系数。

4、（1）针入度---用针入度仪检测 （2）延度---用延度仪测量 （3）软化点---用软化点试验仪测量

5、（1）击实次数 （2）稳定度 （3）流值 （4）空隙率 （5）沥青饱和度

计算题：

- W/C=0.51∽0.54 ；W=180∽190 kg/m3 砂率=34∽36% ；水泥=350∽380 kg/m3

2、 细度模量=3.0

建筑材料试验检测技术试题答案      （ B卷）

| 单 选 题 |  | 多 选 题 |  | 判 断 题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 答案 | NO | 答案 | NO | 答案 |
| 1 | C | 1 | A、B、D | 1 | √ |
| 2 | B | 2 | A、C、D | 2 | × |
| 3 | B | 3 | C、D | 3 | √ |
| 4 | C | 4 | A、B | 4 | × |
| 5 | C | 5 | A、B、D | 5 | √ |
| 6 | A | 6 | A、C | 6 | × |
| 7 | C | 7 | A、C、E | 7 | √ |
| 8 | B | 8 | B、D、E | 8 | × |
| 9 | D | 9 | A、B、C | 9 | × |
| 10 | B | 10 | A、B | 10 | √ |
| 11 | C | 11 | A、C、D | 11 | √ |
| 12 | C | 12 | C、D | 12 | × |
| 13 | C | 13 | B、D | 13 | √ |
| 14 | A | 14 | A、B、C、D | 14 | × |
| 15 | C | 15 | A、B、C | 15 | √ |
| 16 | C | 16 | A、B、C | 16 | × |
| 17 | B | 17 | A、B、E | 17 | √ |
| 18 | B | 18 | A、B、C | 18 | √ |
| 19 | B | 19 | A、B、C、D | 19 | × |
| 20 | C | 20 | A、B | 20 | √ |
| 21 | D |  |  |  |  |
| 22 | B |  |  |  |  |
| 23 | B |  |  |  |  |
| 24 | A |  |  |  |  |
| 25 | C |  |  |  |  |
| 26 | C |  |  |  |  |
| 27 | B |  |  |  |  |
| 28 | C |  |  |  |  |
| 29 | A |  |  |  |  |
| 30 | B |  |  |  |  |

建筑材料试验检测技术试题答案      （ B卷）

| 简答题： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 矿物组成 |  | 硅酸三钙 （C3S） | 硅酸二钙 （C2S） | 铝酸三钙 （C3A） | 铁铝酸四钙 （C4AF） |
|  | 与水反应速度 |  | 中 | 慢 | 快 | 中 |
|  | 水化热 |  | 中 | 低 | 高 | 中 |
|  | 对强度 的作用 | 早期 | 良 | 差 | 良 | 良 |
|  |  | 后期 | 良 | 优 | 中 | 中 |
|  | 耐化学侵蚀 |  | 中 | 良 | 差 | 优 |
|  | 干缩性 |  | 中 | 小 | 大 | 小 |
| 2、根据细度、需水量比、烧失量、SO3 ；含水量，分为三级。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、碾压混凝土是以级配集料和较低的水泥用量，用水量以及掺合料和外加剂等组成的超干硬性混凝土拌合物，经振动压路机等机械碾压密实而形成的一种混凝土，具有强度高、密度大、耐久性好、节约水泥等优点。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、乳化沥青是将粘稠沥青加热至流动状态，经机械力的作用而形成微滴，分散在有乳化剂-稳定剂的水中形成均匀稳定的乳化液，又称沥青乳液。主要优点：冷态施工、节约能源、便利施工、节约沥青、保护环境、保障健康。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、压实沥青混合料中沥青部分体积占矿料骨架以外的空隙部分体积的百分率，称为沥青饱和度，亦称沥青填隙率。 |  |  |  |  |  |  |
| 计算题： |  |  |  |  |  |  |
| - （1）W/C=0.54∽0.547 ；（2）W=180∽190 kg/m3 （3）砂率=35∽38% ；（4）C=320∽350 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 平均值=44.3MPa σ=2.66 MPa Cv=6% |  |  |  |  |  |  |

建筑材料现场检测试题    （A卷）（20分）

水泥混凝土用粗集料压碎值试验共14个步骤，请将以下步骤按正确的顺序标出。

（   ）将试样称取三份，每份约3Kg，待试。

（   ）将一份试样的约1/2装入“压碎指标值测定仪”之圆筒中。

（   ）整平试样表面，放上加压块（保持平正）。

（   ）将测定仪连同试样放到压力机上。

（   ）将筛选试样用针、片状规准仪剔除其中的针、片状颗粒。

（   ）将压碎值测定仪下面垫一根直径10mm的圆钢筋，以手按住仪器，左右交替颠击地面各25下。

（   ）再装入剩余试样，使试样顶面距筒口100mm左右，再左右颠击各25下。

（   ）将风干试样过20mm及10mm筛，除去20mm以上及10mm以下颗粒。

（   ）称量留在2.5mm筛上试样质量。（m1）

（   ）将试样过2.5mm筛，筛除小于2.5mm颗粒。

（   ）计算出压碎值Qa（%）Qa=mO-m1/m0×100 （%）

（   ）在3-5min内均匀加压到200KN，稳定5秒。

（   ）卸荷，倒出筒内试样，称重。（m0）

建筑材料现场检测试题    （B卷）（20分）

混凝土试件抗压强度试验，请将试验步骤按正确的顺序排列。

（  ）在试验过程中应连续均匀地加荷。混凝土强度等级＜C30时，加荷速度取每秒钟0.3-0.5MPa；混凝土强度等级≥C30且＜C60时，取每秒钟0.5-0.8MPa；混凝土强度等级≥C60时，取每秒钟0.8-1.0MPa。

（  ）混凝土立方体抗压强度按下式计算：

fCC=F/A

式中  fCC—混凝土立方体试件抗压强度（MPa）；

F—试件破坏荷载（N）；

- 试件承压面积（mm2）。

混凝土立方体抗压强度计算应精确至0.1MPa。

（  ）当试件接近破坏开始急剧变形时，应停止调整试验机油门，直至破坏。然后记录破坏荷载。

（   ）将试件安放在试验机的下压板或垫板上，试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准，开动试验机，当上压板与试件或钢垫板接近时，调整球座，使接触均衡。

（   ）混凝土强度等级≥C60时，试件周围应设防崩裂网罩。

（   ）试件从养护地点取出后应及时进行试验，将试件表面与上下承压板面擦干净。

（   ）检查其形状尺寸，量出棱边长度，精确至1mm。