试验检测检测员资格材料试验科目考试

窗体顶端

一、单项选择题(每题1分,共20题)

1、沥青经过老化之后，沥青的（ ）。

A、针入度增大；

B、延度增加；

C、软化点升高；

D、三大指标变化视情况而定

2、用于水泥混凝土的粗集料，采用连续级配与间断级配相比较其最明显的缺点是（ ）。

A、单位用水量大；

B、拌和物流动性差；

C、拌和物易离析；

D、单位水泥用量大

3、硅酸盐类水泥是应用最广泛的水泥品种，但其不适合用做（ ）。

A、路面混凝土；

B、有早强要求的混凝土；

C、高强度等级的混凝土；

D、大体积混凝土

4、影响沥青混合料耐久性的因素是（ ）。

A、矿料的级配；

B、沥青混合料的空隙率；

C、沥青的标号；

D、矿粉的细度；

5、沥青的（ ）越大，表示沥青的感温性越低。

A、软化点；

B、延度；

C、脆点；

D、针入度指数

6、随着普通混凝土砂率的增大，混凝土的坍落度将（ ）。

A、增大；

B、减小；

C、先增后减；

D、先减后增

7、通过采用集料表干质量计算得到的密度是（ ）。

A、表观密度；

B、毛体积密度；

C、真密度；

D、堆积密度。

8、石料的真实密度可用式ρt=M/Vs计算，式中Vs为（ ）。

A、石料实体体积

B、石料的表观体积

C、石料毛体积

D、石料堆积体积

9、除道路水泥之外，修筑水泥混凝土路面最适宜的水泥品种是（ ）。

A、矿渣水泥；

B、火山灰水泥；

C、普通硅酸盐水泥；

D、粉煤灰水泥；

10、现行安定性试验检测方法具有的特点是（ ）。

A、定量；

B、非定量；

C、雷氏夹法是代用法；

D、试饼法是标准法

11、在液、塑限联合测定法中，同一土样测得的两次锥入深度h1、h2的允许误差为（ ）

A、1.0mm

B、0.3mm

C、0.5mm

D、0.2mm

12、在用标准烘干法烘干含有机质含量小于5％的土时，应将温度控制在（ ）范围

A、105℃～110℃

B、75℃～80℃

C、65℃～70℃

D、150℃左右

13、某土中含砾：50.0％，砂：36.0％，细粒土：14.0％，Cu＝5，Cc＝2时，代号为：（ ）

A、GWF

B、SWF

C、GPF

D、SPF

14、土的饱和度是指土中孔隙水的体积与（ ）体积之比

A、固体颗粒

B、孔隙

C、气体

D、固体颗粒加孔隙

15、土的干密度越大，孔隙体积越小，土粒间内摩擦力（ ）

A、越大

B、越小

C、与孔隙大小无关

D、不变

16、在进行含水量测试时，土中水的质量一般不包括（ ）的质量

A、弱结合水

B、自由水

C、强结合水

D、毛细水

17、重型击实Ⅱ.1法的击实层数和每层击数分别为（ ）

A、3、27

B、5、27

C、3、59

D、3、98

18、由直剪试验得到的库仑公式是：（ ）

A、F=f·N+C

B、F=f·N

C、τf=c+σ·tanφ

D、τ =G·γ

19、原始记录如需更改，作废数据应划（ ）条水平线

A、一

B、二

C、三

D、四

20、在土的压缩试验中，试样体积的减小实际上是土中：（ ）

A、空气体积的压缩

B、水体积的压缩

C、孔隙体积的减小

D、土颗粒体积的压缩

二、判断题(每题1分,共40题)

21、水泥胶砂抗压强度试验的结果不能采用去掉一个最大值和一个最小值，然后平均的方法进行结果计算。 （ ）

正确

不正确

22、石料的磨耗率越低，沥青路面的抗滑性越好。 （ ）

正确

不正确

23、当混凝土最小截面积的几何尺寸为10cm，该混凝土中粗集料的最大粒径不能超过25mm。 （ ）

正确

不正确

24、沥青混合料随矿料公称最大粒径的增大，高温稳定性提高，但耐久性降低。（ ）

正确

不正确

25、由于沥青混合料中的空隙易于造成混合料的老化，所以路用沥青混合料中的空隙率越小越好。 （ ）

正确

不正确

26、在沥青混合料中，如一个粗集料颗粒在某一方向的尺寸小于该颗粒所属粒级的0.4倍时，该颗粒判定为片状颗粒。( )

正确

不正确

27、为保证沥青路用品质，沥青中的含蜡量越低越好。 （ ）

正确

不正确

28、石料的真密度用真空法测定。 （ ）

正确

不正确

29、混凝土坍落度的大小全面反映了新拌混凝土的工作性状态。 （ ）

正确

不正确

30、沸煮法用于检验MgO引起的水泥体积安定性不良，压蒸法用于检验CaO引起的水泥体积安定性不良。 （ ）

正确

不正确

31、采用间断级配拌制的水泥混凝土的力学性能不能采用连续级配的混凝土。 （ ）

正确

不正确

32、采用摇筛机进行砂的筛分试验，判断过筛是否彻底要通过增加摇筛时间来实现。 （ ）

正确

不正确

33、沥青与集料的粘附性试验根据沥青混合料的最大粒径决定，大于13.2mm者采用水煮法，小于13.2mm者采用水浸法。 （ ）

正确

不正确

34、粗集料的冲击值越大，对沥青路面的使用越不利。 （ ）

正确

不正确

35、为准确评定沥青与集料之间的粘附性，需要对二者之间的粘附等级采用定量的方法进行评定。

正确

不正确

36、沥青越粘稠，起始温度对软化点试验结果影响越小。 （ ）

正确

不正确

37、针入度指数越大，温度升高时沥青变软的程度越小。 （ ）

正确

不正确

38、沥青混合料的空隙率越小，其耐久性越好。 （ ）

正确

不正确

39、水泥颗粒越细，水泥的质量越好。 （ ）

正确

不正确

40、水泥混凝土用砾石和碎石都应进行有机质含量试验。 （ ）

正确

不正确

41、不同压实机械的压实效果各不相同，在施工中应相应于不同的土类，选择效果最佳的压实机械

正确

不正确

42、原始记录是试验检测结果的如实记载，不允许随意更改和删减

正确

不正确

43、土样含水量试验中，土样的量越大，其测量结果的相对误差也越大

正确

不正确

44、“比重计法”中的温度校正值是以20℃为标准值进行校正的

正确

不正确

45、在处理试验检测数据时，所保留的小数位数越多，则精确度越高

正确

不正确

46、液限和塑限在国际上称为阿太堡界限

正确

不正确

47、土的抗剪强度是指土体对于外荷载所产生的剪应力的极限抵抗能力

正确

不正确

48、通常先期固结压力可在e～lgp曲线上作图得到

正确

不正确

49、平板载荷试验依据压力与沉降的关系，可以测定土的变形模量、评定地基土的承载力

正确

不正确

50、在现行《公路土工试验规程》中，特殊土包括黄土、膨胀土、红粘土和盐渍土。

正确

不正确

51、含砂的高液限粘土代号是“CHG”

正确

不正确

52、土的干密度越大，则土体越密实

正确

不正确

53、击实试验中，轻型击实的击锤重2.5kg，而重型击实的击锤重4.5kg

正确

不正确

54、影响击实效果的主要因素只有含水量

正确

不正确

55、在现行《公路土工试验规程》中，土的含水量是指土在105～110℃下烘干至恒量时所失去的水分质量和达恒量后干土质量的比值，以百分数表示

正确

不正确

56、无机结合料稳定土与素土的含水量测试方法有所不同

正确

不正确

57、原位测试可分为两大类：一类是在小应变条件下进行测试；另一类是在小应变条件下进行测试

正确

不正确

58、根据土样固结排水的不同条件，三轴试验可分为不固结不排水剪切试验、固结不排水剪切试验和固结排水剪切试验

正确

不正确

59、击实试验的试样制备分干法和湿法两种，对于一般土，干法制样和湿法制样所得击实结果有一定差异

正确

不正确

60、比重法与比重瓶法均是用于测定土样的土粒比重的试验方法

正确

不正确

三、多项选择题(每题2分,共10题)

61、以5％为基准，分别换算出油石比和沥青含量，换算后二者分别为（ ）。

A、4.501％；

B、4.76％；

C、5.26％；

D、5.52％

62、沥青混合料生产配合比调整要解决的问题是（ ）。

A、确定拌和温度；

B、确定各热料仓矿料的配合比例；

C、确定沥青用量；

D、确定拌和时间。

63、水泥混凝土配制强度计算涉及的因素是（ ）。

A、混凝土设计强度等级；

B、水泥强度等级；

C、施工水平；

D、强度保证率

64、针对道路石油沥青抗老化性的试验可以采取（ ）法进行。

A、薄膜烘箱试验；

B、加热蒸发损失试验；

C、紫外光照射试验；

D、旋转薄膜烘箱试验；

65、当水泥的（ ）等指标不符合要求时，该水泥判定为废品水泥。

A、强度；

B、初凝时间；

C、细度；

D、游离氧化钙和氧化镁含量；

66、当基层材料的结合料是粉煤灰时要求（ ）总量大于70％

A、氧化钙

B、二氧化硅

C、三氧化二铝和三氧化二铁

D、氧化镁

67、下列方法中可用于测定土界限含水量的方法有（ ）

A、碟式仪法

B、目测法

C、搓条法

D、联合测定法

68、土体密度的测试方法有：（ ）

A、环刀法

B、蜡封法

C、比重法

D、灌砂法

69、土的颗粒分析方法有（ ）

A、比重计法

B、筛分法

C、移液管法

D、比重瓶法

70、液限测定方法有：（ ）

A、联合测定法

B、目测法

C、碟式仪法

D、搓条法

四、判选题(每题2分,共10题)

71［单选题］、洛杉矶法测定集料的磨耗率，其过程包含： ① 将不同规格的集料用水冲洗干净，烘干至恒重备用； ② 过筛、冲洗、烘干，称取筛余物质量； ③ 将计数器调至零位，以30～33r/min的速度转动500转，停机； ④ 打开磨耗筒盖，选择符合要求质量和数量的钢球装入筒中，并将准备好的试样装入，盖上盖紧固密封； ⑤ 按规范要求分级准备试样数量；上述正确的试验顺序是（ ）：

A、①－③－②－④－⑤

B、①－⑤－④－③－②

C、①－③－②－⑤－④

D、③－①－④－⑤－②

72［单选题］、用网篮法测集料的密度的过程包括：①取样，并用四分法缩分至需要数量；②称试样的空气中质量；③称试样的水中质量；④称试样的饱和面干质量；⑤烘干冷却；⑥加水浸泡。指出正确的操作顺序是（ ）。

A、①-②-③-④-⑤-⑥；

B、①-③-⑤-②-④-⑥

C、①-⑥-③-④-⑤-②；

D、①-⑤-⑥-②-③-④

73［单选题］、热拌沥青混合料配合比设计中，沥青路面工程设计级配范围的调整宜遵循下列原则： ① 首先按规范规定的级配范围确定采用粗型（C型）或细型（F型）的混合料。对夏季温度高、高温持续时间长，重载交通多的路段，宜选用粗型密级配沥青混合料，并取较低的设计空隙率。对冬季温度低、且低温持续时间长的地区，或者重载交通少的路段，宜选用细型密级配沥青混合料，并取较高的设计空隙率。 ②为确保高温抗车辙能力，同时兼顾低温抗裂性能的需要。配合比设计时，宜适当增加公称最大粒径附近的粗集料用量，减少0.6mm以下部分细粉的用量，形成S型级配曲线，并取中等或偏高水平的设计空隙率。 ③根据公路等级和施工设备的控制水平，确定的工程设计级配范围可比规范级配范围宽一些。上述共有错误（ ）。

A、两处；

B、三处；

C、四处；

D、五处。

74［单选题］、水泥混凝土初步配合比是混凝土配合比设计的基础，可能包括的内容有 ① 根据设计强度确定配制强度； ② 计算最初水灰比； ③ 改变水灰比确定能够满足强度要求的水灰比； ④ 查表选定用水量； ⑤ 计算单位水泥用量； ⑥ 调整用水量保证工作性要求； ⑦ 查表选定砂率； ⑧ 根据质量法或体积法确定砂石用量；上述不属于初步配合比的项目是：

A、②、⑤；

B、①、④；

C、③、⑥；

D、⑦、⑧

75［单选题］、采用马歇尔方法进行沥青混合料配合比设计时，涉及的主要步骤有： ① 估计制备一个马歇尔试件所需拌和料数量，称取伴和好的混合料进行初次击实成型； ② 计算出一组试件所需的各原材料用量，在规定的温度下加热待用； ③ 采用马歇尔仪进行马歇尔试验； ④ 根据混合料试件吸水率大大小，选择合适方法进行混合料密度的测定； ⑤ 根据初次成型制备的试件高度，进行必要的材料用量修订后，再次击实成型马歇尔试件； ⑥ 依据道路等级、气候特点、交通状况及路面结构部位等因素，选定适宜的沥青混合料类型； ⑦ 根据不同沥青用量和各参数之间的变化规律，分析确定最佳沥青用量； 指出进行马歇尔试验的正确步骤（ ）。

A、⑦－⑥－①－②－⑤－④－③；

B、⑦－⑥－②－①－⑤－③－④；

C、⑥－①－②－④－⑤－③－⑦；

D、⑥－②－①－⑤－④－③－⑦；

76［单选题］、下列有关“液限塑限联合测定法”的叙述中，错误的是（ ）

A、液限塑限联合测定法主要用于测定重塑土液、塑限的大小

B、在制备土样之前，首先应将土样过0.5mm筛，之后制备三种不同含水量的土样，闷料应在8h以上

C、其中a点土样的锥入深度应控制在20±0.2mm以内，c点土样的锥入深度应小于5mm（如为砂类土，则可大于5mm），b点土样的锥入深度位于二者之间

D、各点均应作两次平行试验，且两次锥入深度的容许误差应小于0.5mm

77［单选题］、下列有关“滚搓法”试验的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验的目的是测定土的塑限

B、它适用于粒径小于0.5mm的土

C、搓滚时须以手掌均匀施压力于土条上，不得将土条在玻璃板上进行无压力的滚动

D、若土条在任何含水量下始终搓不到5mm即开始断裂，则认为该土无塑性

78［单选题］、下列对测试含水量w（素土）的“烘干法”的叙述中，存在错误的是（ ）

A、一般将“烘干法”作为标准方法

B、它适用于粘质土、粉质土、砂类土和有机质土

C、取样时砂类土和有机质土要较细粒土多一些，其烘干温度一般控制在115～120℃

D、对于有机质含量大于5％的土，其烘干温度应控制在65～70℃之间

79［单选题］、下列有关“土的工程分类”的叙述中，错误的有（ ）

A、土体的塑性应以不均匀系数Cu和曲率系数Cc表示

B、不均匀系数Cu反映粒径分布曲线上的土粒分布范围

C、曲率系数Cc反映粒径分布曲线上的土粒分布性状

D、细粒土应根据塑性图分类。土的塑性图是以液限WL为横坐标、塑性指数Ip为纵坐标构成的

80［单选题］、下列有关“击实试验”的叙述中，错误的是（ ）

A、在素土的击实试验中，一般分为轻型击实和重型击实

B、高速公路和一级公路用重型击实，二级及二级以下公路用轻型击实

C、在标准击实试验中可供选择的击实筒有大、小两种类型，其中大击实筒中填土粒料的最大粒径不能大于38mm

D、小击实筒中填土粒料的最大粒径不能大于25mm

窗体底端