试验检测检测员资格材料试验科目考试

窗体顶端

一、单项选择题(每题1分,共20题)

1、沥青的针入度越高，说明该沥青（ ）。

A、粘稠程度越大；

B、标号越低；

C、更适应环境温度较高的要求；

D、更适应环境温度较低的要求

2、( ）是影响沥青针入度测定结果的因素之一。

A、升温速度；

B、延伸速率；

C、隔离级的隔离效果；

D、试验温度

3、水泥的物理力学性质技术要求包括细度、凝结时间、安定性和( )等。

A、烧失量

B、强度

C、碱含量

D、三氧化硫含量

4、沥青混合料的残留稳定度表示材料的（ ）

A、承载能力；

B、高温稳定性；

C、抗变形能力；

D、水稳性。

5、同组3个混凝土试件28d抗折强度试验结果分别为：5.1MPa、5.5MPa、6.5MPa，该组试件的强度代表值为（ ）。

A、5.5MPa；

B、5.3MPa；

C、6.7MPa；

D、作废。

6、规范规定，石料的抗冻性可用（ ）测定。

A、沸煮法；

B、真空法；

C、快冻法；

D、硫酸钠侵蚀法

7、道路用混凝土的设计指标为（ ）

A、抗压强度；

B、抗弯拉强度；

C、抗剪强度；

D、收缩率；

8、石油沥青老化后，其延度将（ ）。

A、保持不变;

B、变小;

C、变大;

D、先变小后变大;

9、水泥混凝土对工作性的调整采用（ ）方法进行。

A、理论计算；

B、经验判断；

C、实际试验检测；

D、设计文件指定

10、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的（ ）。

A、高温稳定性；

B、低温抗裂性；

C、耐久性；

D、抗滑性；

11、土的天然密度越大，干密度（ ）

A、不变

B、不一定

C、越大

D、越小

12、在标准贯入试验中，所用标准贯入装置锤重为：（ ）

A、4.5kg

B、2.5kg

C、63.5kg

D、100g

13、某路基填土施工建筑速度快，土层排水不良，欲验算其稳定性，c、φ值指标应采用（ ）

A、固结快剪

B、快剪

C、慢剪

D、固结快剪或快剪

14、在用标准烘干法烘干含有机质含量小于5％的土时，应将温度控制在（ ）范围

A、105℃～110℃

B、75℃～80℃

C、65℃～70℃

D、150℃左右

15、现行《公路土工试验规程》中将土分为：巨粒土、粗粒土、细粒土和（ ）

A、粘粒土

B、软土

C、特殊土

D、有机质土

16、对一组压实度检测数据进行质量评估时，应计算它的（ ）

A、上限代表值

B、下限代表值

C、双边代表值

D、平均代表值

17、土的干密度不变，天然含水量越大，抗剪强度则（ ）

A、越大

B、越小

C、不定

D、不变

18、相对密度Dr的定义式为（式中emax为最大孔隙比，emin为最小孔隙比，e为天然孔隙比）：（ ）

A、(emax-e)/(emax-emin)

B、(e-emin)/(emax-emin)

C、(emax-emin)/(emax-e)

D、(emin-e)/(emax-emin)

19、某土的细粒含量为96.2％，wP =28.1％，wL =50.0％则定名为（ ）

A、ML

B、MH

C、CL

D、CH

20、土的孔隙比表示孔隙体积与（ ）体积之比

A、固体颗粒

B、液体

C、气体

D、固体颗粒加孔隙

二、判断题(每题1分,共40题)

21、任何配比的新拌混凝土工作性都可以用坍落度试验测定。 （ ）

正确

不正确

22、沥青标号的高低根据针入度的大小进行划分。 （ ）

正确

不正确

23、沥青混合料中的矿粉只能采用偏碱性的石料加工而成。 （ ）

正确

不正确

24、为了保证混凝土的强度形成，只能采用有级配的集料而不能采用无级配的单粒级集料。（ ）

正确

不正确

25、当用于沥青混合料的粗集料其某一方向的尺寸超过所属粒级的2.4倍时，就可判断该颗粒为针状颗粒。

正确

不正确

26、分别用于混凝土或沥青混合料的粗集料的试验有许多不同之处，而用于路面基层时集料的试验方法可参考沥青混合料的试验方法。（ ）

正确

不正确

27、沸煮法用于检验MgO引起的水泥体积安定性不良，压蒸法用于检验CaO引起的水泥体积安定性不良。 （ ）

正确

不正确

28、当环境温度较高时，沥青混合料选用的沥青用量应比最佳沥青用量适当小一些。 （ ）

正确

不正确

29、普通硅酸盐水泥其外掺料数量必须在5～15％范围内。 （ ）

正确

不正确

30、矿料配合比设计中，并非靠近级配中值的沥青混合料路用性能就最佳。 （ ）

正确

不正确

31、水泥的强度是混凝土强度形成和发展的关键，所以为保证水泥混凝土强度，配制混凝土选用的水泥等级越高越好。 （ ）

正确

不正确

32、混凝土强度试件成型，振动时间过长，会使混凝土离析。 （ ）

正确

不正确

33、水泥颗粒细度提高，可使水泥混凝土的强度提高，工作性得到一定的改善。 （ ）

正确

不正确

34、为保证混凝土的工程性质，混凝土所用的水泥细度越细越好。 （ ）

正确

不正确

35、为提高水泥品质，要求水泥颗粒越细越好。 （ ）

正确

不正确

36、矿粉越细，形成的结构沥青就越多，因此矿粉越细越好。 （ ）

正确

不正确

37、影响沥青试验的最常见且关键的条件是对试验时的温度控制。 （ ）

正确

不正确

38、车辙试验的结果以每形成1mm碾压变形深度所需的碾压次数来表示。该结果越大，沥青混合料的抗车辙能力越强。 （ ）

正确

不正确

39、水泥细度可以通过负压筛法和水筛法进行测定，其结果能够准确反映水泥颗粒的粗细状况。 （ ）

正确

不正确

40、现行规范要求采用加热质量损失的方法评价沥青的抗老化能力。

正确

不正确

41、数字修约规则中最后一位是5时按四舍五入处理

正确

不正确

42、甲土的饱和度大于乙土的饱和度，则甲土的含水量一定高于乙土的含水量

正确

不正确

43、直剪试验中固结快剪试验方法是指：先使试样在法向压力作用下完全固结，然后快速施加水平剪力直至土样破坏

正确

不正确

44、氧化镁含量小于等于4％的消石灰称为钙质消石灰

正确

不正确

45、比重计法适用于分析0.002～0.074mm粒径的土

正确

不正确

46、土从流体状态向塑性体状态过渡的界限含水量称为塑限

正确

不正确

47、系统误差通常在测试之前就已经存在，而且在试验过程中，始终偏离一个方向，在同一试验中其大小和符号相同

正确

不正确

48、当天然状态的砂土处于最疏松状态时，必有e＝emax，Dr＝0

正确

不正确

49、现有甲、乙两种土，测得它们的含水量w甲＞w乙，则可断定甲土比乙土软

正确

不正确

50、“土的工程分类”及路面基层中所提的粗粒、细粒土概念相同

正确

不正确

51、在现行《公路土工试验规程》中，特殊土包括黄土、膨胀土、红粘土和盐渍土。

正确

不正确

52、土的天然密度即为天然状态下单位体积土体的质量

正确

不正确

53、E0称为土的变形模量，它表示土体在无侧胀条件下竖向应力与竖向应变的比值

正确

不正确

54、无机结合料稳定土与素土的含水量测试方法有所不同

正确

不正确

55、在对某一土样做液塑限之前，应将风干土样用带橡皮头的研杵研碎，并过2mm筛

正确

不正确

56、在现行《公路土工试验规程》中，土的比重是指土在105～110℃下烘干至恒量时的质量与同体积20℃蒸馏水质量的比值

正确

不正确

57、系统误差不容易识别，一旦发生很难识别和修正

正确

不正确

58、塑性图是以液限含水量为横坐标，塑性指数为纵坐标，对细粒土进行分类的图

正确

不正确

59、蜡封法测密度时，封蜡的目的是防止水渗入土样孔隙中

正确

不正确

60、静力触探试验的优点在于可对土进行直接的观察和描述

正确

不正确

三、多项选择题(每题2分,共10题)

61、水泥混凝土工作性试验中得到的定性结果是（ ）

A、粘聚性；

B、坍落度值；

C、保水性；

D、维勃稠度值。

62、通过（ ）的方法，可以提高沥青混合料的稳定度。

A、增加矿料的公称最大粒径；

B、加大矿粉用量；

C、提高沥青标号；

D、提高集料棱角性

63、沥青混合料配合比设计过程中，随沥青用量的增加，沥青混合料的（ ）。

A、空隙率降低；

B、稳定度增加；

C、饱和度提高；

D、密度加大

64、沥青混凝土施工中发现压实的路面上出现白点，可能产生的原因是（ ）。

A、粗集料针片状颗粒含量高；

B、粗料中软石含量过高；

C、拌和不均匀；

D、碾压遍数过多。

65、水泥混凝土水灰比计算涉及的因素是（ ）。

A、混凝土配制强度等级；

B、水泥实际强度；

C、混凝土设计强度等级；

D、强度保证率

66、界限含水量包括（ ）

A、液、塑限

B、缩限

C、塑性指数

D、液性指数

67、土的压缩系数与土的（ ）有关

A、相应荷载作用下孔隙比的变化

B、土粒密度

C、相应压应力水平

D、水的体积

68、细粒土分类时所依据的主要参数为（ ）

A、塑性指数Ip

B、液性指数Il

C、塑限wp

D、液限wl

69、确定石灰等级的有效成份为（ ）

A、氧化钙

B、二氧化硅

C、氧化镁

D、三氧化二铁

70、粘性土的抗剪强度力学指标包括（ ）

A、粘聚力c

B、内摩擦角φ

C、剪切力τ

D、法向力σ

四、判选题(每题2分,共10题)

71［单选题］、沥青薄膜加热试验是沥青材料老化试验的方法之一，完成该项试验需要一些必要的条件，其中包括： ① 符合性能要求的薄膜加热烘箱； ② 浇注沥青样品用的内径55㎜、深35㎜的金属盛样皿，； ③ 0℃～200℃，分度0.5℃的温度计； ④ 配制防止沥青粘连的隔离剂； ⑤ 感量不大于1mg天平 ； ⑥ 恒温水槽和平底玻璃器皿；依照沥青薄膜加热试验操作方法，上述内容中不属于沥青薄膜加热试验所需的方面是( )：

A、②、④、⑥；

B、②、③、⑤；

C、③、④；

D、②、⑥

72［单选题］、下列因素中，对混凝土抗压强度无直接影响的组合是（ ）。 ①试件的温度；②试件的尺寸与形状；③试件的干湿状况；④加载速度；⑤受压面积；⑥卸载速度；⑦试件压裂后的破坏程度。

A、①、③、⑥；

B、②、⑥、⑦；

C、③、⑥、⑦；

D、①、⑥、⑦。

73［单选题］、以下是关于真密度、毛体积密度、表观密度、堆积密度含意的描述： ①真密度的单位体积只包括材料真实体积(不包括闭口及开口孔隙体积)； ②毛体积密度的单位体积包括固体颗粒及开口、闭口孔隙； ③表观密度的单位体积包括固体颗粒及其闭口孔隙体积； ④堆积密度的单位体积含固体颗粒，闭口、开口空隙以及颗粒间空隙体体积.； ⑤真密度＞表观密度＞毛体积密度＞堆积密度。你认为上述描述中正确有（ ）项：

A、2；

B、3；

C、4；

D、5

74［单选题］、水泥混凝土配合比设计步骤分为： ① 初步配合比设计阶段：该阶段是针对设计要求，根据原材料具有的性能，采用经验的方法提出初步配合比； ② 基准配合比阶段：该阶段通过实际拌和实际测定的方法，提出满足工作性要求的配合比； ③ 试验室配合比设计阶段：该阶段采用增加获减少用水量，通过改变混凝土水灰比的方法，确定满足强度要求的配合比； ④ 工地配合比设计阶段：该阶段根据现场砂、石含水率，调整施工过程中所有材料的用量，提出工地实际所需的配合比。上述叙述中完全正确的内容是（ ）

A、①、②；

B、③、④；

C、①、④；

D、②、③

75［单选题］、针对路用沥青规范提出多种试验检测内容，如针入度试验、②软化点试验、③延度试验、④沥青混合料的水煮试验、⑤薄膜烘箱试验等，分别用于评价沥青的不同性能，这些性能包括沥青可塑性、粘滞性、粘附性和抗老化性等，下列试验和性能组合搭配正确的是（ ）。

A、针入度试验——沥青的粘滞性；软化点试验和薄膜烘箱试验——沥青加热抗老化试验；延度试验——沥青的可塑性；水煮试验——沥青的水稳性；

B、针入度试验和软化点试验——沥青的粘滞性；薄膜烘箱试验——沥青的抗老化试验；延度试验——沥青的塑性变形能力；水煮试验——沥青的水稳性；

C、针入度试验——沥青的粘稠性；软化点试验——沥青的抗老化试验；延度试验——沥青的水稳性；水煮试验——沥青的可塑性；

D、针入度试验——沥青的可塑性； 软化点试验——沥青的粘滞性；延度试验——沥青的塑性变形能力；水煮试验——沥青的水稳性；

76［单选题］、下列有关“土的工程分类”的叙述中，错误的有（ ）

A、土的工程分类适用于公路工程用土的鉴别、定名和描述，以便对土的性状作定性评价

B、分类依据是土粒密度、土的干密度和土的含水量

C、本分类应按筛分法确定各粒组的含量；按液限塑限联合测定法确定液限和塑限

D、本分类将土分为巨粒土、粗粒土、细粒土和特殊土

77［单选题］、下列有关“筛分法”试验的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验法适用于分析粒径大于0.074mm的土

B、标准筛分粗筛和细筛两种，粗筛和细筛以2mm筛孔直径为界

C、对于无粘聚性土样，可采用干筛法

D、对于含有部分砂土的砾类土，必须采用水筛法

78［单选题］、下列有关“击实试验”的叙述中，错误的是（ ）

A、在素土的击实试验中，一般分为轻型击实试验和重型击实

B、高速公路用重型击实，一级及一级以下公路用轻型击实

C、在标准击实试验中可供选择的击实筒有大、小两种类型，其中大击实筒中填土粒料的最大粒径不能大于38mm

D、小击实筒中填土粒料的最大粒径不能大于25mm

79［单选题］、下列有关“酒精燃烧法”的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验法适用于快速简易测定粗粒土（含有机质的除外）的含水量

B、所用酒精纯度为95％

C、试验时用滴管将酒精注入放有试样的称量盒中，直至盒中酒精出现自由面为止

D、点燃盒中酒精，燃至火焰熄灭。将试样冷却数分钟后，再次加入酒精，重新燃烧，共燃烧三次。

80［单选题］、下列对测试含水量w（素土）的“烘干法”的叙述中，存在错误的是（ ）

A、一般将“烘干法”作为标准方法

B、它适用于粘质土、粉质土、砂类土和有机质土

C、取样时细粒土要较砂类土和有机质土多一些，其烘干温度一般控制在105～110℃

D、对于有机质含量大于5％的土，其烘干温度应控制在65～70℃之间