试验检测检测员资格材料试验科目考试

窗体顶端

一、单项选择题(每题1分,共20题)

1、沥青的针入度指数是一种评价沥青（ ）的指标。

A、感温性；

B、耐久性；

C、粘滞性；

D、塑性

2、( ）是影响沥青针入度测定结果的因素之一。

A、升温速度；

B、延伸速率；

C、隔离级的隔离效果；

D、试验温度

3、沥青针入度指数PI描述沥青的（ ）

A、温度敏感性；

B、粘度；

C、密度；

D、变形能力；

4、水泥胶砂试验过程中，要求成型好的试件在（ ）进行养护。

A、室温条件下；

B、规定的温度恒温箱中；

C、规定温度的水中；

D、规定的温度和湿度条件下；

5、某人在进行水泥混凝土抗压强度试验时，因操作不熟练使加载速度急剧增大，只有几秒钟试件便破坏了，请问该结果会导致试验测定值（ ）。

A、偏大；

B、偏小；

C、影响不大；

D、上下波动；

6、水泥混凝土立方体试块标准尺寸是（ ）mm3。

A、100；

B、150；

C、200；

D、视条件而定

7、与石料的孔隙率无关的力学指标是（ ）。

A、坚固性；

B、与沥青的粘附性；

C、压碎值；

D、视密度

8、含水率为5%的砂220g，将其干燥后的重量为（ ）g。

A、209；

B、209.52；

C、210；

D、210.95

9、采用连续级配的集料配制的混凝土最大优点是（ ）。

A、较高的经济性；

B、拌合物和易性好；

C、更加密实；

D、水泥用量相对小；

10、处于1-3气候分区的高速公路，优先选用的石油沥青是（ ）。

A、A级50号；

B、B级110号；

C、A级90号；

D、C级70号；

11、灌砂法测定密度时适用于（ ）

A、细粒土和砂类土

B、细粒土和粗粒土

C、卵石土和细粒土

D、粗粒土和巨粒土

12、某土中含砾：50.0％，砂：36.0％，细粒土：14.0％，Cu＝5，Cc＝2时，代号为：（ ）

A、GWF

B、SWF

C、GPF

D、SPF

13、土的最佳含水量wo和最大干密度ρdmax随击实功的增加（ ）

A、ρdmax↑，wo↑

B、ρdmax↑，wo↓

C、ρdmax↓，wo↑

D、ρdmax↓，wo↓

14、在测定塑限含水量的搓条试验中，土条搓至产生裂缝的直径为（ ）

A、5mm

B、3mm

C、4mm

D、2mm

15、对某含有粘土粒的砂砾土进行颗粒分析试验，以便对其进行命名，已知小于0.074mm颗粒的质量百分含量在5%左右，则最适合该土样的分析方法为（ ）

A、干筛法

B、湿筛法

C、比重计法

D、移液管法

16、数字：261.91（0.5），3648.5（20），45.89（0.2），27.449（0.1），-255（10），经修约后是（ ）。（注：括号内数字表示修约间隔）

A、261.7，3.64×1000，45.8，27.5，-2.6×100

B、262.0，3.64×1000，45.8，27.4，-2.6×100

C、261.5，3.64×1000，45.9，27.4，-2.5×100

D、261.7，3.64×1000，45.9，27.5，-2.6×100

17、击实试验中，至少应制备不同含水量的试样为：（ ）

A、3个

B、4个

C、5个

D、6个

18、土的液性指数Il＝1时，土处于（ ）

A、液限

B、塑限

C、缩限

D、塑指

19、水泥剂量为水泥质量与（ ）质量的比值,并以百分率计

A、湿土

B、干土

C、湿混合土

D、干混合土

20、土的干密度不变，天然含水量越大，抗剪强度则（ ）

A、越大

B、越小

C、不定

D、不变

二、判断题(每题1分,共40题)

21、混凝土的维勃稠度时间越短，混凝土的坍落度就越小。

正确

不正确

22、沥青混合料的空隙率越大，对其耐久性越不利。 （ ）

正确

不正确

23、水泥混凝土用碎石不需要进行有机质含量试验。 （ ）

正确

不正确

24、水泥标准稠度用水量越大，表明水泥需水量越大。 （ ）

正确

不正确

25、为避免延度试验时沥青沉入水底，应提前在水槽中加入食盐。 （ ）

正确

不正确

26、连续级配粗集料适合配制任何流动性的混凝土。 （ ）

正确

不正确

27、针入度指数越大，温度升高时沥青变软的程度越小。 （ ）

正确

不正确

28、水泥细度可以通过负压筛法和水筛法进行测定，其结果能够准确反映水泥颗粒的粗细状况。 （ ）

正确

不正确

29、为保证混凝土的工程性质，混凝土所用的水泥细度越细越好。 （ ）

正确

不正确

30、砂子的细度模数越大，砂颗粒就越细。 （ ）

正确

不正确

31、只要沥青的针入度符合要求，其它指标是否满足该标号的要求，并不影响该沥青标号的确定。 （ ）

正确

不正确

32、当环境温度较高时，沥青混合料选用的沥青用量应比最佳沥青用量适当小一些。 （ ）

正确

不正确

33、沥青标号的高低根据针入度的大小进行划分。 （ ）

正确

不正确

34、高温稳定性好的沥青混合料，其水稳性也好。 （ ）

正确

不正确

35、可以采用用负压筛法和水筛法测定水泥细度指标，有争议时以负压筛法为准。 （ ）

正确

不正确

36、为了保证混凝土的强度形成，只能采用有级配的集料而不能采用无级配的单粒级集料。（ ）

正确

不正确

37、沥青与集料的粘附性等级要通过定量的方法进行判定。 （ ）

正确

不正确

38、骨架一空隙结构沥青混合料，由于矿质混合料形成骨架，因而有较大的内磨擦角。（ ）

正确

不正确

39、为使水泥凝结时间和安定性测定结果具有可比性，在测试时必须采用标准稠度的水泥净浆。 （ ）

正确

不正确

40、当混凝土最小截面积的几何尺寸为10cm，该混凝土中粗集料的最大粒径不能超过25mm。 （ ）

正确

不正确

41、击实试验中，试样制备分干法和湿法两种，两种制样所得击实结果是一样的

正确

不正确

42、土粒越小，在静水中沉降速度越快

正确

不正确

43、土的三相比例关系会随季节、温度和荷载的变化而变化，其工程性质也会有所不同

正确

不正确

44、当天然状态的砂土处于最疏松状态时，必有e＝emax，Dr＝0

正确

不正确

45、粘性土的抗剪强度一般都会随剪切速度的加快而减少

正确

不正确

46、石灰中氧化镁含量是指石灰中氧化镁占试样质量的百分率

正确

不正确

47、中位数即为位于一串数字中间的数

正确

不正确

48、生石灰产浆量是指单位质量（1公斤）的生石灰经消化后，所产石灰浆体的体积（升）

正确

不正确

49、对于某一既定土样而言，其压缩系数为常量

正确

不正确

50、CHS为含砾低液限粉土

正确

不正确

51、土的含水量是土中水的质量与土的总质量之比

正确

不正确

52、相对误差能较客观地反映测量结果的精度

正确

不正确

53、土的颗粒特征是指土粒大小、形状和粒度成分等

正确

不正确

54、任何土都可以用密度来评价密实状态

正确

不正确

55、土样含水量试验中，土样的量越大，其测量结果的相对误差也越大

正确

不正确

56、通常先期固结压力可在e～lgp曲线上作图得到

正确

不正确

57、标准贯入试验是根据贯入的难易程度来判定土的物理力学性质

正确

不正确

58、标准偏差也称标准离差、标准差，它是衡量样本或总体数据离散程度的指标

正确

不正确

59、甲土的孔隙比大于乙土的孔隙比，则甲土的湿密度应小于乙土的湿密度

正确

不正确

60、土样含水量测定必须做平行试验

正确

不正确

三、多项选择题(每题2分,共10题)

61、影响沥青与集料粘附效果的因素包括（ ）。

A、集料的种类；

B、拌和方式；

C、拌和时间；

D、沥青的化学成分

62、在水泥熟料中掺入外掺物的作用是（ ）。

A、改善水泥品质；

B、生产工艺的需要；

C、降低水泥水化热；

D、提高水泥产量；

63、水泥混凝土工作性试验中得到的定性结果是（ ）

A、粘聚性；

B、坍落度值；

C、保水性；

D、维勃稠度值。

64、采用自动马歇尔仪进行沥青混合料马歇尔试验，为保证试验结果的可靠性，要求（ ）。

A、控制加载速度；

B、控制马歇尔试件温度；

C、控制马歇尔试件密实度；

D、控制恒温时间

65、通常情况下，在沥青混合料设计中，矿质混合料合成级配曲线宜尽量接近设计级配中限，尤其应使下列那些筛孔的通过量尽量接近设计级配范围的中值（ ）。

A、0.075；

B、1.18；

C、2.36；

D、4.75；

66、室内压缩试验曲线表达在（ ）坐标系中

A、e～p

B、lge～p

C、lge～lgp

D、e～lgp

67、以下哪些试验中会用到对数坐标表达来处理试验结果（ ）

A、密度试验

B、颗粒分析试验

C、击实试验

D、界限含水量试验

68、应用“比重计法”进行颗粒分析时，土粒粒径的计算与（ ）有关

A、水的比重

B、土粒沉降距离

C、土粒沉降时间

D、土粒比重

69、现行《公路土工试验规程》中规定的含水量试验方法有（ ）

A、烘干法

B、炒干法

C、比重法

D、洒精燃烧法

70、相对密度指标（ ）

A、可以评价各种土的密实状态

B、可以评价粘性土的密实状态

C、可以评价砂性土的密实状

D、在实际应用中仍存在缺陷

四、判选题(每题2分,共10题)

71［单选题］、沥青的粘滞性是沥青的一项重要性质，有关沥青粘滞性的描述可能是: ① 沥青的粘滞性越高，相应的针入度越大，沥青的标号也就越高，适用的环境温度可以低一些； ② 沥青的粘滞性越小，相应的针入度越大，沥青的标号也就越高，适用的环境温度可以低一些； ③ 沥青的粘滞性越大，相应的针入度越小，沥青的标号也就越低，适用的环境温度可以高一些； ④ 沥青的粘滞性越小，相应的针入度越小，沥青的标号也就越低，适用的环境温度可以高一些；上述说法正确的是（ ）.

A、①、②；

B、②、③；

C、③、④；

D、①、④.

72［单选题］、影响水泥混凝土抗压强度的因素很多，可能包含： ① 灰水比，灰水比越大强度越高； ② 骨料种类，采用碎石比采用卵石的强度低； ③ 水泥强度，水泥强度等级越高，混凝土强度越大； ④ 养生温度越高，强度越大； ⑤ 试验试件尺寸越大，强度越高；上面描述的水泥混凝土抗压强度的影响因素中错误的有（ ）处。

A、1;

B、2;

C、3;

D、4

73［单选题］、沥青混合料马歇尔试验过程包括①．于60℃保温30～40min，在马歇尔试验以上测定稳定度与流值②．击实成型试件，并通过高度校正保证高度在63.5㎜±1.3㎜范围③．按比例称量各材料与规定温度在搅拌机内进行搅拌④．试件横向放置冷却至室温（不少于12h），脱模编号。⑤沥青加热脱水，矿料与模具烘至规定温度。指出正确的试验顺序（ ）：

A、①－③－②－④－⑤

B、⑤－③－②－④－①

C、①－③－②－⑤－④

D、⑤－③－④－②－①

74［单选题］、沥青混合料马歇尔试验的主要试验步骤有： ① 准备各种所需的原材料，计算一组或一个马歇尔试件各材料的实际用量； ② 将各组试件放入60℃水中恒温一定时间，在马歇尔仪上分别测出各试件的稳定度和流值； ③ 在搅拌机机中拌和均匀，取适宜数量的混合料击实成型； ④ 冷却后脱模、编号； ⑤ 计算不同沥青用量下混合料参数； ⑥ 根据混合料吸水性和密实程度的大小，采用合适方法测定马歇尔试件的密度； ⑦ 根据计算称出所需材料，并将原材料加热到规定的温度； ⑧ 采用规定的数据处理方法，确定最终试验结果。正确的试验步骤是（ ）：

A、①-⑦-②-④-③-⑤-⑥-⑧；

B、①-⑦-③-④-⑥-⑤-②-⑧；

C、⑦-②-①-④-⑤-③-⑥-⑧；

D、②-①-④-⑥-③-⑤-⑦-⑧

75［单选题］、沥青针入度试验过程包括有：①将沥青在砂浴或密闭电炉上中加热；②将盛有试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上慢慢放下连杆，使针尖刚好与试样表面接触。拉下刻度盘的拉杆，使与针连杆顶端相接触。调节针入度仪刻度盘使指针指零；③将沥青试样倒入盛样皿中；④拉下刻度盘拉杆与针连杆顶端接触，此时刻度盘指针所指的读数即为试样的针入度；⑤调节针入度仪的水平，检查针连杆和导轨，以确认无水和其它外来物，无明显摩擦；⑥开动秒表，在指针正指5s的的瞬时，用于紧压按钮，使标准针自动下落灌入试样，经规定时间，停压按钮使针停止移动；⑦到恒温时间后，取出盛样皿，放入水温控制在实验温度±0.1℃的平底玻璃皿中的三脚架上，试样表面以上的水层深度应不少于10mm； 指出正确的试验顺序为：（ ）

A、①－③－②－⑥－⑤－⑦－④

B、①－③－②－⑥－⑦－⑤－④

C、①－③－⑦－⑥－②－④－⑤

D、①－③－⑤－⑦－②－⑥－④

76［单选题］、下列有关测定比重的试验中，叙述错误的有（ ）

A、比重瓶法适用于粒径小于5mm的土

B、比重瓶法对含有某一定量的可溶盐、不亲性胶体或有机质的土，必须用中性液体测定

C、浮称法适用于粒径大于、等于5mm的土，且其中粒径为10mm的土质量应小于总土质量的10％

D、虹吸筒法适用于粒径大于、等于5mm的土，且其中粒径为20mm的土质量应大于、等于总土质量的10％

77［单选题］、下列有关“灌砂法”的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验方法适用于现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度

B、在测定细粒土的密度时，可以采用Φ150mm的小型灌砂筒，如试样的最大粒径超过15mm，则应相应增大灌砂筒和标定罐的尺寸

C、量砂采用粒径为0.25～0.5mm清洁干燥的均匀砂，应先烘干并放置足够时间，使其与空气的湿度达到平衡

D、标定罐的容积采用罐中加水称重的方法进行标定

78［单选题］、下列有关“酒精燃烧法”的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验法适用于快速简易测定粗粒土（含有机质的除外）的含水量

B、所用酒精纯度为95％

C、试验时用滴管将酒精注入放有试样的称量盒中，直至盒中酒精出现自由面为止

D、点燃盒中酒精，燃至火焰熄灭。将试样冷却数分钟后，再次加入酒精，重新燃烧，共燃烧三次。

79［单选题］、下列有关“滚搓法”试验的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验的目的是测定土的塑限

B、它适用于粒径小于0.5mm的土

C、搓滚时须以手掌均匀施压力于土条上，不得将土条在玻璃板上进行无压力的滚动

D、若土条在任何含水量下始终搓不到5mm即开始断裂，则认为该土无塑性

80［单选题］、下列有关土的粒度成分的试验中，叙述错误的是（ ）

A、土的颗粒分析试验包括筛析法和水析法两种

B、其中水析法适用于粒径小于0.074mm的土样，依据测试手段的不同有可分为比重计法和移液管法

C、甲种比重计所给出的刻度数表示20℃时每10ml悬液中土质量的克数

D、乙种比重计所给出的刻度数表示20℃悬液的比重值