试验检测检测员资格材料试验科目考试

窗体顶端

一、单项选择题(每题1分,共20题)

1、不会影响到砂石材料取样数量的因素是（ ）

A、公称最大粒径；B、试验项目； C、试验内容； D、试验时间

2、硅酸盐类水泥不适宜用作（ ）

A、道路混凝土；B、大体积混凝土；C、早强混凝土；D、耐久性要求高的混凝土。

3、沥青粘稠性较高，说明沥青（ ）。

A、标号较低；B、高温时易软化；C、针入度较大；D、更适应我国北方地区

4、一马歇尔试件的质量为1200g，高度为65.5mm，制作标准高度为63.5mm的试件，混合料的用量应为（ ）。

A、1152g；B、1182g；C、1171g；D、1163g

5、对沥青混合料生产配合比不会产生影响的因素是( ) 。

A、目标配合比；B、冷料上料速度；C、集料加热温度；D、除尘的方法

6、决定砂石筛分试验每次试样用量的因素是（ ）

A、砂石材料的化学组成；

B、砂石材料的公称粒径；

C、砂石材料的含水率；

D、筛分结果精度要求；

7、调整水泥混凝土的工作性应在（ ）阶段进行。

A、初步配合比；B、基准配合比；C、试验室配合比；D、工地配合比

8、石油沥青老化后，其延度将（ ）。

A、保持不变;B、变小;C、变大;D、先变小后变大;

9、安定性试验的沸煮法主要是检验水泥中是否含有过量的（ ）。

A、氧化钠；B、三氧化硫；C、游离氧化镁；D、游离氧化钙；

10、拌和沥青混合料时，一般矿料本身的温度应（ ）。

A、高于拌和温度；B、低于拌和温度；C、与拌和温度相同；D视混合料类型定。

11、酒精燃烧法中所用酒精的纯度应为（ ）

A、98％  B、93％   C、95％  D、90％

12、某路基填土施工建筑速度快，土层排水不良，欲验算其稳定性，c、φ值指标应采用（ ）

A、固结快剪   B、快剪   C、慢剪    D、固结快剪或快剪

13、EDTA二钠的真实名称为：（ ）

A、氯化钠  B、乙二胺四乙酸二钠  C、草酸二钠D、酒石酸钾钠

14、按四分法取样时，取样的数量随粒径的增大而（ ）

A、增加  B、减少   C、不变   D、改变

15、现行《公路土工试验规程》中将土分为（ ）大类

A、五     B、二     C、三    D、四

16、有机质含量大于5％的土在进行含水量测试时，烘干温度应控制在：（ ）

A、65℃～70℃  B、75℃～80℃  C、105℃～110℃   D、110℃～120℃

17、密度测定时需进行两次平行试验，并求二者的算术平均值，但二者的平行差值不得大于（ ），否则应重做

A、0.01g/cm^3  B、0.02g/cm^3   C、0.03g/cm^3  D、0.04g/cm^3

18、某人在对测试结果处理时，计算值为2.555（要求保留两位小数），其最终值为（ ）

A、2.55  B、2.56   C、2.550   D、2.560

19、在液、塑限联合测定法中，同一土样测得的两次锥入深度h1、h2的允许误差为（ ）

A、1.0mm   B、0.3mm   C、0.5mm    D、0.2mm

20、在现行《公路土工试验规程》中，粗粒组的粒径范围为（ ）

A、2mm～60mm    B、0.074mm～2mm  C、0.074mm～60mm  D、60mm～200mm

二、判断题(每题1分,共40题)

21、沥青加热脱水时，必须防止局部过热。 （ ）

正确           不正确

22、根据沥青的三大指标确定沥青的标号。（ ）

正确          不正确

23、只要加强振捣，即是含有针片状颗粒，混凝土也能振捣密实，其强度不会受到太大影响。 （ ）

正确              不正确

24、沥青混合料中的剩余空隙率，其作用是以备高温季节沥青材料膨胀。 （ ）

正确         不正确

25、只要控制水泥混凝土的最小水泥用量，就能够保证混凝土的耐久性。 （ ）

正确           不正确

26、在华北地区修筑公路选用的沥青标号要比华南地区要高一些。（ ）

正确         不正确

27、为保证混凝土的工程性质，混凝土所用的水泥细度越细越好。 （ ）

正确            不正确

28、通常，粘稠沥青针入度越大，软化点越小。 （ ）

正确           不正确

29、沥青粘附性测定对偏粗颗粒采用水浸法，对偏细颗粒采用光点分光光度法。（ ）

正确           不正确

30、采用累计筛余量对混凝土用砂进行分区，其目的是为了描述砂的级配状况。 （ ）

正确         不正确

31、凡在实验室制作的马歇尔试件，高度超出误差规定都应视为废试件。 （ ）

正确                 不正确

32、由于沥青混合料中的空隙易于造成混合料的老化，所以路用沥青混合料中的空隙率越小越好。 （ ）

正确             不正确

33、在交通量不大，环境温度较低条件下，采用的沥青用量要比最佳沥青用量适当高一些。 （ ）

正确          不正确

34、水泥混凝土用砾石和碎石都应进行有机质含量试验。 （ ）

正确               不正确

35、粗集料的磨耗值越高，表示集料的耐磨性越差。 （ ）

正确             不正确

36、水泥胶砂抗压强度试验的结果不能采用去掉一个最大值和一个最小值，然后平均的方法进行结果计算。 （ ）

正确              不正确

37、我国南方地区修建公路选用的沥青标号要比北方地区高一些。 （ ）

正确             不正确

38、安定性不合格的水泥，可以考虑用在要求较低的工程项目中。 （ ）

正确               不正确

39、易于磨光的石料，其相应的磨耗值较大。 （ ）

正确               不正确

40、在以通过量表示的级配范围中，靠近级配范围下限的矿料颗粒总体偏粗，靠近上限总体偏细。（ ）

正确             不正确

41、土的塑性指数愈大，其最佳含水量越大，同时其最大干密度愈小

正确              不正确

42、试验和工程实践都表明土的抗剪强度与土受力后的排水固结状况无关

正确                 不正确

43、土工试验时，所取试样质量越大越好，否则试样就不具有代表性

正确                 不正确

44、粘性土的软硬程度取决于含水量的大小，无粘性土的松密程度取决于孔隙比的大小

正确                 不正确

45、标准贯入试验是根据贯入的难易程度来判定土的物理力学性质

正确                 不正确

46、正态分布曲线对称于y轴

正确                  不正确

47、在现行《公路土工试验规程》中，特殊土包括黄土、膨胀土、红粘土和盐渍土。

正确                 不正确

48、中位数即为位于一串数字中间的数

正确               不正确

49、土的液塑限联合测定试验中，在lgh-lgw图上，h=20mm所对应的含水量w，即为该土的液限wL

正确               不正确

50、在“碳化钙气压法”中，碳化钙是作为吸水剂使用的

正确             不正确

51、击实试验是利用标准化的击实仪器，测定土的干密度与相应含水量的关系，用来模拟现场施工条件下，所能获得的路基土压实的最大干密度和相应的最佳含水量

正确            不正确

52、在液塑限联合测定法中，需制备三种不同含水量的土样，每个土样（风干土）在加水之后均应闷料18h以上

正确        不正确

53、土的压缩指数可在e～p曲线图上求得

正确         不正确

54、“土的工程分类”及路面基层中所提的粗粒、细粒土概念相同

正确          不正确

55、当天然状态的砂土处于最疏松状态时，必有e＝emax，Dr＝0

正确             不正确

56、标准贯入试验属于小应变试验

正确            不正确

57、结合水的沸点高于100℃，冰点低于0℃

正确             不正确

58、从理论上来讲，土的相对密实度Dr值的范围应为0＜Dr＜1

正确              不正确

59、我国黄土如按塑性图分类时，大多数应属于低液限粘土

正确              不正确

60、在三轴压缩试验中，当试验无明显破坏值时，为了简单，可采用应变为15％时的主应力差作为破坏值

正确            不正确

三、多项选择题(每题2分,共10题)

61、水泥混凝土工作性试验中得到的定性结果是（ ）

A、粘聚性；B、坍落度值；C、保水性；D、维勃稠度值。

62、下列有关砂石材料试验结果越高表示该砂石材料性能品质越不好的指标包括（ ）。

A、集料与沥青的粘附等级；B洛杉矶磨耗值；C、压碎值；D细集料的细度模数；

63、评价沥青路用性能最常用的经验指标是（ ）等三项指标。

A、抗老化性；B、针入度；C、软化点；D、延度；

64、水泥混凝土的砂率确定主要考虑了（ ）。

A、耐久性；B、水灰比；C、集料最大粒径；D、工作性；

65、测定混凝土坍落度时，还需观测的指标有（ ）。

A、浇注的难易程度；B、含砂情况；C、粘聚性；D、保水性

66、相对密度指标（ ）

A、可以评价各种土的密实状态

B、可以评价粘性土的密实状态

C、可以评价砂性土的密实状

D、在实际应用中仍存在缺陷

67、下列属于土中固相物质的有（ ）

A、无机矿物颗粒B、有机质C、结晶水D、粘土矿物

68、CBR试验膨胀量的大小与（ ）有关

A、土样干密度B、土的级配C、浸泡时间D、土粒密度

69、比重计法土粒粒径计算系数k值与（ ）有关

A、土粒比重B、土粒沉降时间C、悬液温度D、悬液浓度

70、试验数据表达在一级对数坐标系上的试验有：（ ）

A、颗粒级配B、压缩试验C、剪切试验D、液塑限试验

四、判选题(每题2分,共10题)

71［单选题］、根据多项指标的优劣将水泥划分为合格品、不合格品和废品等，如： ① 当水泥的关键指标很好的满足要求时，该水泥就是合格品； ② 水泥的初凝时间不合格，而终凝时间合格，该水泥是废品； ③ 强度检验达不到等级要求的水泥是不合格品而不是废品； ④ 通过具体限定游离CaO、游离MgO和SO3含量来确保水泥的安定性； ⑤ 水筛法检验水泥细度合格，而负压筛法检验不合格，该水泥是不合格品； ⑥ 废品水泥严禁使用，而不合格水泥可酌情考虑相应的使用范围。上述有关品质判断描述正确的是（ ）：

A、①、②、④、⑥；

B、①、③、⑤、⑥；

C、②、③、④、⑤；

D、②、③、⑤、⑥。

72［单选题］、根据混凝土和易性调整的具体做法，指出下列表述中正确的一项是（ ）。 ①实测拌和物的坍落度，当实测值大（小）于设计要求时，保持水灰比不变，增加（减少）水泥浆用量，重新计算配合比，再试拌。 ②实测拌和物的坍落度，当实测值大（小）于设计要求时，保持水灰比不变，减少（增加）水泥浆用量，重新计算配合比，再试拌。 ③实测拌和物的坍落度，当实测值大（小）于设计要求时，保持水灰比不变，增加（减少）单位用水量，重新计算配合比，再试拌。 ④实测拌和物的坍落度，当实测值大（小）于设计要求时，保持水灰比不变，减少（增加）单位用水量，重新计算配合比，再试拌。

A、①；

B、②；

C、③；

D、④。

73［单选题］、下列表述有误的有几处（ ）： ① 细度模数是表示砂子整体颗粒粗细程度和级配的指标； ② 一定方式下单位堆积体积集料的质量称为堆积密度，堆积体积包括组成集料的矿物实体体积、颗粒孔隙体积及颗粒间空隙体积； ③ 水泥混凝土粗集料可以采用连续级配也可以采用间断级配； ④ 道路工程用石料，按岩类以干燥状态的抗压强度和洛杉矶磨耗率两项指标分级。

A、一处；

B、两处；

C、三处；

D、四处。

74［单选题］、水泥混凝土配合比设计过程中，必须将试验室配合比换算为工地配合比，有人认为换算中用量比例发生改变的有：① 石料用量；② 砂的用量；③水泥的用量；④ 水的用量。你认为实际发生改变的是：（ ）

A、① ② ④；B、① ② ③ ④；C、① ③ ④；D、③ ④。

75［单选题］、沥青混合料中矿料最大粒径的选择受到多种因素的影响，其中包括交通量、汽车荷载、气候环境、路面结构层位、结构层厚度等。下列说法不正确的是（ ）。 ① 在交通量大、汽车荷载高、气候环境温度也较高的道路上——沥青混合料粒径宜粗一些； ② 当路面结构层位于上面层、结构层较薄的道路上——沥青混合料粒径宜细一些； ③ 在交通量小、汽车荷载不高、气候环境温度较低的公路，以及路面结构层位于上面层、结构层较薄道路上——沥青混合料粒径宜细一些； ④ 在交通量大、汽车荷载较高、气候环境温度较低的公路，以及路面结构层位于上面层、结构层较薄的道路上——沥青混合料粒径宜粗一些；

A、①     B、②       C、③     D、④

76［单选题］、下列有关“液限塑限联合测定法”的叙述中，错误的是（ ）

A、液限塑限联合测定法主要用于测定重塑土液、塑限的大小

B、在制备土样之前，首先应将土样过0.5mm筛，之后制备三种不同含水量的土样，闷料应在8h以上

C、其中a点土样的锥入深度应控制在20±0.2mm以内，c点土样的锥入深度应小于5mm（如为砂类土，则可大于5mm），b点土样的锥入深度位于二者之间

D、各点均应作两次平行试验，且两次锥入深度的容许误差应小于0.5mm

77［单选题］、下列有关“灌砂法”的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验方法适用于现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度

B、在测定细粒土的密度时，可以采用Φ100mm的小型灌砂筒，如试样的最大粒径超过15mm，则应相应增大灌砂筒和标定罐的尺寸

C、量砂采用粒径为0.25～0.5mm清洁干燥的均匀砂，应先烘干并放置足够时间，使其与空气的湿度达到平衡

D、试验前标定罐的容积采用已制备好的量砂进行标定

78［单选题］、下列有关“碳化钙气压法”的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验方法适用于路基土和稳定土含水量的快速测定

B、目前仪器型号有两种：HKC－300型和HKC－200型

C、其吸水剂采用纯度为80.66％的碳化钙粉末

D、在仪器关闭之前，切勿将土样与吸水剂相接触

79［单选题］、下列有关测定比重的试验中，叙述错误的有（ ）

A、比重瓶法适用于粒径小于5mm的土

B、比重瓶法对含有某一定量的可溶盐、不亲性胶体或有机质的土，必须用中性液体测定

C、浮称法适用于粒径大于、等于5mm的土，且其中粒径为20mm的土质量应小于总土质量的10％

D、虹吸筒法适用于粒径大于、等于5mm的土，且其中粒径为20mm的土质量应大于、等于总土质量的30％

80［单选题］、下列有关“比重瓶法”的叙述中，错误的有（ ）

A、本试验的目的是测定土的颗粒比重，它是土的物理性质基本指标之一

B、本试验法适用于粒径小于5mm的土

C、试验前应将比重瓶洗净、烘干、称重，并对其在不同温度下的实际容积进行标定

D、试验中对含有一定量可溶盐、不亲性胶体或有机质的土，必须用蒸馏水测定，并用真空抽气法排除土中气体

窗体底端