试验检测员考试大纲

试验检测员以应知应会的现场操作技能为主。

- 考试题型

考试题型共有四种形式：单选题、判断题、多选题和问答题，

( l ）单选题：每道题目有四个备选项，要求参考人员通过对题干的审查理解，从四个备选项中选出唯一的正确答案，每题1 分。
( 2 ）判断题：每道题目列出一个可能的事实，通过审题给出该事实是正确还是错误的判断。每题1 分。
( 3 ）多选题：每道题目所列备选项中，有两个或两个以上正确答案，每题2 分。选项全部正确得满分，选项部分正确按比例得分，出现错误选项该题不得分。
( 4 ）问答题：分为试验操作题、简答题、案例分析题和计算题等，每题10 分。

二、科目设置
     专业科目分为：《 材料》 、《 公路》 、《 桥梁》 、《 隧道》 、《交通安全设施》 和《 机电工程》 。每套试卷设置单选题30 道、判断题30 道、多选题20 道，问答题5 道，总计巧150 分，90 分合格，考试时间150 分钟。
三、考试内容参考比例
《材料》 考试科目包括：土工试验30 ％、集料10 ％、水泥及水泥混凝土20 ％、沥青和沥青混合料20 ％、无机结合稳定材料5 ％、钢材5 ％、石料5 ％、土工合成材料5 ％。
《公路》 考试科目包括：公路工程质量检验评定标准25 ％、沥青混合料与水泥混凝土20 ％、路面基层与基层材料20 ％、路基路面现场试验检测35 ％。
《桥梁》 考试科目包括：桥梁工程原材料20 ％、桥梁工程基础30 ％、桥梁上部结构30 ％、桥梁荷载试验及状态监测20 ％。

四、参考教材和参考资料
在各科目考试大纲中列出了有关考试参考书目，要特别强调的是当教材中的内容和现行标准规范相对应的内容不一致时，应以现行有效的行业及国家标准规范内容为准。

第二部分试验检测人员考试大纲

第一章《 材料》

二、试验检测员考试大纲

（一）考试目的与要求

本利泪要求考生较为全面地了解道路所用材料试验检测方面的理论知识，掌握一定的试验操作技能，内容涉及土工试验、集料、水泥及水泥混凝土、沥青和沥青混合料、无机结合稳定材料、钢材、石料和土工合成材料等。通过了解、熟悉、掌握三个层次，测评考生掌握有关路用材料试验检测技术方面的基本原理、方法、实际操作的熟练程度。

（二）主要考试内容

1 ．土工试验
( l ）土的三相组成及物理性质指标换算
了解：土的形成过程。
熟悉：土的三相组成；土的物理性质指标及指标换算。
掌握：含水量试验；密度试验；相对密度试验。
( 2 ）土的粒组划分及工程分类
了解：粒度、粒度成分及其表示方法。
熟悉：土粒级配指标：C 。、C 。；土粒大小及粒组划分。
掌握：土的工程分类及命名（现行《 公路土工试验规程》 ）；颗粒分析试验。

( 3 ）土的相对密实度及界限含水量
了解：天然稠度试验。
熟悉：相对密实度D ，的基本概念及表达；豁性土的界限含水量（液限二：、塑限，P 、缩限功S ) ；塑性指数几、液性指数人。
掌握：砂土相对密实度测试；界限含水量试验。
( 4 ）土的动力特性与击实试验
了解：击实的工程意义；击实试验原理。
熟悉：土的击实特性。
掌握：击实试验。
( 5 ）土体压缩性指标及强度指标
了解：压缩机理。
熟悉：室内压缩试验与压缩性指标；CBR 的概念。
掌握：承载比（CBR ）试验。
〔 6 ）土样的采集及制备
了解：土样的采集、运输和保管。
掌握：土样和试样制备。
2 ．集料
( l ）粗集料基本概念
了解：集料的定义；标准筛的概念。
熟悉：集料划分方法；粗细集料最大粒径和公称最大粒径概念。
( 2 ）粗集料密度
了解：粗集料（涉及石料和细集料）的各种密度定义。
熟悉：密度常用量纲；不同密度适用条件。
掌握：表观密度和毛体积密度的试验操作方法、结果计算。
( 3 ）粗集料吸水性和耐候性
了解：吸水性和耐候性定义。
( 4 ）粗集料颗粒形状
了解：针片状颗粒对集料应用所造成的影响。
熟悉：针对两种不同应用目的针片状颗粒的定义方法。
掌握：适用不同目的针片状颗粒检测操作方法以及影响试验的重要因素。
( 5 ）粗集料力学性质
了解：各力学性质的定义及力学性质内容。
熟悉：每种力学性质试验结果计算及检测结果含义。
掌握：各项试验的操作内容、步骤及影响试验结果的关键因素；注意分别适用于水泥混凝土或沥青混合料粗集料时的各项试验操作方法上的特点和区别。
( 6 ）粗集料压碎试验
了解：压碎试验的目的。

熟悉：两种适用不同范围压碎试验的操作区别。
掌握：不同压碎试验操作步骤。
( 7 ）粗集料洛杉矶磨耗试验
了解：洛杉矶磨耗试验目的。
掌握：洛杉矶试验操作步骤。
( 8 ）粗集料道瑞磨耗试验和磨光试验
了解：二项试验的目的。
熟悉：二项试验操作步骤和试验结果所表达的含义。
( 9 ）细集料（砂）的技术性质
了解：砂的技术性质涉及范围；砂中有害成分的类型及检测的基本方法。
熟悉：细集料筛分所涉及的各个概念及其相互关系；计算集料级配的方法。掌握：细集料筛分试验的操作过程、影响试验准确性的各种因素，筛分结果的计算；细度模数的计算方法；砂粗细程度的判定方法。
( 10 ）砂的技术要求
了解：砂的技术要求。
( 11 ）矿料级配
了解：级配曲线的绘制方法；级配范围的含义。
熟悉：矿料的级配类型；不同级配类型的特点。
掌握：合成满足矿料级配要求的操作方法― 图解法。
3 ．水泥及水泥混凝土
( l ）水泥的基本概念
了解：常见五大水泥品种的定义、大致特点及适用范围。
( 2 ）水泥细度
了解：水泥细度大小对水泥性能的影响。
熟悉：表示水泥细度的概念― 筛余量和比表面积。
掌握：筛析法检测水泥细度的操作方法和特点。
( 3 ）水泥净浆标准稠度用水量
了解：水泥净浆稠度和标准稠度概念；确定水泥净浆标准稠度用水量的意义。熟悉：两种标准稠度测定的方法― 标准方法（维卡仪法）和代用法（试锥法）的试验原理。
掌握：维卡仪法稠度测定的方法；试锥法中调整用水量法和固定用水量法的关系及操作步骤。
( 4 ）水泥凝结时间
熟悉：水泥凝结时间的定义；凝结时间对工程的影响。
掌握：凝结时间测定的操作方法、注意事项。
( 5 ）水泥安定性
了解：水泥安定性定义；安定性对工程质量的影响。

熟悉：安定性测定的标准方法― 雷氏夹法；代用法― 试饼法。
( 6 ）水泥力学性质
了解：水泥力学性质评价方法― 水泥胶砂法。
熟悉：影响水泥力学强度形成的主要因素；抗压强度和抗折强度计算及结果数据处理。掌握：水泥胶砂强度试验的操作步骤。
( 7 ）水泥技术标准和质量评定
了解：水泥技术标准的主要内容。
熟悉：与常规试验相关的物理力学指标；水泥强度等级的判定方法；废品和不合格品水泥的判断方法。
( 8 ）水泥混凝土的基本概念
了解：混凝土材料组成；普通混凝土的概念。
( 9 ）新拌水泥混凝土的工作性（和易性）
了解：维勃稠度试验方法。
熟悉：混凝土工作性的定义；坍落度试验的操作原理，试验过程中评定工作性的方法；影响混凝土工作性的因素。
掌握：坍落度试验操作步骤。
( 10 ）水泥混凝土拌和物凝结时间
了解：混凝土凝结时间的检测方法、注意事项。
( 11 ）硬化后水泥混凝土的力学强度
了解：混凝土强度等级确定依据；影响混凝土力学强度的各种因素。
熟悉：立方体、棱柱体混凝土试件成型方法，力学性能测试方法。
掌握：抗压和抗弯拉强度试验操作步骤、结果计算。
( 12 ）水泥混凝土配合比设计
了解：配合比设计要求及设计步骤。
熟悉：组成水泥混凝土材料性能要求；设计过程中各个步骤的主要工作内容。① 初步配合比设计阶段：熟悉配制强度和设计强度相互间关系，水灰比计算方法，用水量、砂率查表方法，以及砂石材料计算方法。
② 试验室配合比设计阶段：熟悉工作性检验方法，以及工作性的调整。③ 基准配合比设计阶段：熟悉强度验证原理和密度修正方法。
④ 工地配合比设计阶段：熟悉根据工地现场砂石含水率进行配合比调整的方法。

4 ．沥青和沥青混合料
( l ）沥青材料基本概念
了解：沥青大致的分类。
掌握：沥青适用性气候分区原则、分区方法。
( 2 ）沥青针人度
了解：针人度的含义；针人度指数的含义。
熟悉：影响沥青针入度的因素；针入度与沥青标号的关系。

掌握：沥青针人度试验操作方法。
( 3 ）沥青软化点
了解：软化点所代表的沥青性质。
熟悉：影响软化点的因素。
掌握：软化点试验操作方法。
( 4 ）沥青延度
了解：延度的含义。
熟悉：影响延度的因素。
掌握：延度试验的操作方法。
( 5 ）沥青密度
熟悉：沥青密度检测方法。
( 6 ）沥青蜡含量
了解：蜡含量试验操作过程。
( 7 ）沥青技术要求
了解：沥青等级概念，不同等级沥青适用范围；沥青技术标准主要涵盖的内容。熟悉：沥青标号的划分依据；不同标号沥青适用性的大致规律。
( s ）沥青混合料基本概念
了解：沥青混合料类型的划分；沥青混合料的结构类型及其特点。
( 9 ）沥青混合料的高温稳定性
了解：沥青混合料高温稳定性的含义；评价沥青混合料高温稳定性关键试验方法― 车辙试验。
掌握：沥青混合料马歇尔试验方法。
( 10 ）沥青混合料耐久性
熟悉：评价沥青混合料耐久性的指标― 空隙率、饱和度、残留稳定度。
( 11 ）沥青混合料技术要求
了解：沥青混合料各项技术指标定义、所代表的性能。
( 12 ）沥青混合料马歇尔试验试件制作方法
了解：马歇尔试件组成材料计算方法；马歇尔沥青用量大致范围确定方法。熟悉：沥青混合料中沥青用量表示方法；沥青含量和油石比的定义及二者之间的换算方法。掌握：成型马歇尔试件温度要求；影响试件制备的关键因素；制作一个标准马歇尔试件所需拌和物用量计算方法。
( 13 ）沥青混合料马歇尔试件密度检测
熟悉：马歇尔试件不同密度定义；常用密度检测方法；不同密度检测方法的适用性。掌握：马歇尔试件毛体积密度和表观密度及理论密度试验操作过程。
( 14 ）沥青混合料马歇尔稳定度试验
熟悉：稳定度和流值的含义；试验结果评定方法。
掌握：稳定度试验操作步骤。
( 15 ）沥青混合料车辙试验

了解：车辙试验目的意义。
熟悉：车辙试验操作方法、试验条件、结果所表示的含义。
( 16 ）沥青与矿料勃附性试验
了解：影响沥青与矿料薪附性的因素；粗细粒径矿料的两种试验方法；戮附等级的划分。掌握：水煮法和水浸法操作步骤。
( 17 ）沥青含量试验
了解：几种常用沥青含量检测方法。
( 18 ）沥青混合料配合比设计
了解：设计内容― 选择适宜的矿料类型、确定最佳沥青用量；沥青含量不同各个指标的变化规律，以及绘制与各指标关系曲线的方法。
熟悉：各组成材料的性质要求― 适宜的沥青标号选择方法、粗集料级配及其与沥青薪附性改善方法；矿粉应用的目的及其基本性能要求；矿料设计中矿料调整原则和调整方法；沥青混合料设计步骤― 目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比设计验证阶段；各指标随沥青含量增加时的变化规律。
掌握：最佳沥青用量oACI 和oACZ 的确定方法，以及最终的OAC 的确定方法。

5 ．无机结合稳定材料
( l ）无机结合料稳定材料技术要求
了解：水泥稳定类材料、石灰工业废渣类材料、石灰稳定类材料的常见类型、级配要求；公路路面基层、底基层材料的类型划分；水泥稳定类材料、石灰工业废渣类材料、石灰稳定类半刚性类材料的适用范围。
熟悉：石灰、粉煤灰的技术要求；水泥稳定类原材料（土、水泥、粒料）的技术要求；石灰稳定类原材料的技术要求。
( 2 ）无机结合料稳定材料组成设计方法
了解：水泥稳定类、石灰工业废渣类、石灰稳定土类混合料组成设计的一般规定；原材料试验方法；水泥稳定类、石灰工业废渣类、石灰稳定土类混合料组成设计的工作要点。( 3 ）基层、底基层材料试验检测方法
熟悉：氧化钙和氧化镁含量测试方法目的与适用范围；石灰或水泥剂量测定方法的原理；EDTA 滴定法的目的与适用范围、所使用的试剂、试验步骤；烘干法测定无机结合料稳定土含水量的试验目的、适用范围和试验步骤；劈裂试验的目的、适用范围、试验步骤；顶面法测定室内抗压回弹模量的试验步骤。
掌握：氧化钙和氧化镁含量测试步骤；EDTA 滴定法标准曲线的制作；烘干法测定无机结合料稳定土含水量的计算；击实试验步骤、要点与计算；无侧限抗压强度试验试件的制备、养生、强度测试及其要求。
6 ．钢材
了解：钢材的种类以及用途。
熟悉：普通钢筋的主要力学性能指标。
掌握：普通钢筋的力学性能测试― 屈服强度、极限强度、延伸率和冷弯性能试验操作。19

7 ．石料
了解：桥涵工程所用石料的种类以及用途。
熟悉：石料的技术标准、技术等级划分。
掌握：石料的力学性能― 饱水抗压强度、洛杉矶磨耗试验方法。
8 ．土工合成材料
了解：土工合成材料的适用范围；土工织物及相关产品的质量要求：单位面积质量、厚度、渗透性、孔径、拉伸率、拉伸强度、抗滑性等。
熟悉：土工织物及相关产品的性能及质量检测试验：土工织物厚度测定、单位面积质量测定、拉伸试验。
（三）主要参考书目
1 ．中华人民共和国行业标准．公路土工试验规程（, ITJ 051 一93 ) ．北京：人民交通出版社，1993 . 
2 ．中华人民共和国行业标准．公路工程集料试验规程（JTG E42 - - - 2 005 ) ．北京：人民交通出版社，2005 . 
3 ．中华人民共和国行业标准．公路工程沥青及沥青混合料试验规程（JTJ 052 一2000 ) ．北京：人民交通出版社，2000 . 
4 ．中华人民共和国行业标准．公路工程水泥及水泥混凝土试验规程（打G E3o 月005 ) ．北京：人民交通出版社，2005 . 
5 ．中华人民共和国行业标准，公路工程无机结合料稳定材料试验规程（JTJ 057 一94 ) ．北京：人民交通出版社，1994 . 
6 ．中华人民共和国行业标准．公路工程岩石试验规程（JTG E41 一2005 ) ．北京：人民交通出版社，2005 . 
7 ．中华人民共和国行业标准．公路工程土工合成材料试验规程（JTG Eso 一2006 ) ．北京：人民交通出版社，2006 . 
8 ．张超，郑南翔，王建设．路基路面试验检测技术．北京：人民交通出版社，2004 . 9 高大钊，袁聚云．土质学与土力学（第三版）．北京：人民交通出版社，2001 .

第二章《 公路》

二、试验检测员考试大纲

（一）考试目的与要求

通过考试，检验考生了解、熟悉和掌握公路工程质量检验评定标准、沥青混合料与水泥混凝土、路面基层与基层材料、路基路面现场试验检测等实际操作的熟练程度。

（二）主要考试内容

1 ．公路工程质量检验评定标准
( l ）公路工程质量检验评定方法
了解：单位、分部、分项工程的概念及划分方法；关键项目、规定极值等概念，检验评定程序；工程质量评分方法；工程质量等级评定。

熟悉：分项工程质量检验内容；分项工程计分规定。
掌握：《 公路工程质量检验评定标准》 的目的和适用范围。
( 2 ）路基土石方工程质量检查项目
了解：土方路基、石方路基、软土地基处治的基本要求；土方路基、石方路基的外观鉴定；软土地基处治的实测项目；管节预制、管道基础及管节安装、检查（雨水）井砌筑、土沟、浆砌排水沟的基本要求和外观鉴定；挡土墙和砌石工程的基本要求和外观鉴定；其他工程的关键实测项目。
熟悉：一般规定；土方路基、石方路基的实测项目；软土地基处治的实测关键项目；排水工程的一般规定；管节预制、管道基础及管节安装、检查（雨水）井砌筑、土沟、浆砌排水沟的实测项目；墙背填土的基本要求；挡土墙和砌石工程的实测项目。掌握：土方路基、石方路基的实测关键项目；管节预制、管道基础及管节安装、检查（雨水）井砌筑、土沟、浆砌排水沟实测关键项目；挡土墙、墙背填土和砌石工程的实测关键项目。
( 3 ）路面面层工程质量检验评定
了解：水泥混凝土面层、沥青混凝土面层的外观鉴定；沥青贯人式面层、沥青表面处治面层的实测项目；路缘石、路肩的实测项目和外观鉴定。
熟悉：一般规定；水泥混凝土面层、沥青混凝土面层的实测项目。
掌握：水泥混凝土面层、沥青混凝土面层的实测关键项目；压实度、厚度、弯沉、抗滑性能（构造深度、摩擦系数）的常规检查方法。
2 ．沥青混合料与水泥混凝土
了解：沥青混合料类型及其特点；沥青混合料高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性的概念；沥青混合料各项技术指标概念。
熟悉：沥青混合料中沥青用量表示方法，沥青含量和油石比的概念及二者之间的换算方法；马歇尔试件常用密度检测方法；车辙试验的操作步骤；矿料与沥青的载附性试验方法；水泥混凝土原材料要求；影响水泥混凝土强度和工作性的因素；水泥混凝土凝结时间测试。
掌握：马歇尔试件成型方法，影响试件制备的关键因素；确定一个标准马歇尔试件棍合料用量计算方法；马歇尔试件毛体积密度、表观密度及最大相对理论密度试验操作过程；马歇尔稳定度试验操作及注意事项；水煮法操作步骤；几种常用沥青含量检测方法；水泥混凝土配合比设计；水泥混凝土强度试验；水泥混凝土工作性试验。

3 ．路面基层与基层材料
( l ）路面基层
了解：基层检验评定的一般规定；基层材料的类型、适用范围、级配要求；石灰工业废渣类材料的石灰、粉煤灰、土等技术要求；混合料组成设计的目的和要点。熟悉：基层的基本要求、实测项目。
掌握：基层的实测关键项目；压实度、强度等的检测方法。
( 2 ）路面基层材料的试验检测

了解：石灰或水泥剂量的测定方法；石灰、粉煤灰无机结合料的试验方法；柔性基层材料标准密度试验方法。
熟悉：EDTA 滴定法的目的与适用范围；烘干法测定含水量的试验目的、适用范围；无侧限抗压强度试验方法、强度要求；确定最大干密度的试验方法；有效氧化钙和氧化镁含量测试的操作步骤。
掌握：EDTA 滴定法的测定方法；烘干法测定无机结合料稳定土含水量试验步骤；无机结合料稳定土的击实试验步骤、要点与计算；无侧限抗压强度试验试件的制备与养生。

4 ．路基路面现场试验检测
( l ）路基、路面压实度检测
了解：核子密度仪试验的适用范围与试验要点。
熟悉：压实度概念；现场密度试验检测方法与适用范围；灌砂法、环刀法试验应注意的问题；钻芯法测定沥青面层密度的试验步骤与要点。
掌握：灌砂法标定筒下部圆锥体内砂的质量的步骤与要点；灌砂法标定量砂的单位质量的测定步骤与要点；灌砂法测定现场密度的试验步骤与要点，密度计算；环刀法测定现场密度的试验步骤与要点，密度计算。
( 2 ）弯沉检测方法
了解：弯沉值的概念；贝克曼梁法测试弯沉的目的与适用范围。
熟悉：弯沉测试车（BzZ 一100 ）的要求；贝克曼梁弯沉仪组成；贝克曼梁法测试弯沉的计算方法。
掌握：贝克曼梁法测试弯沉的步骤。
( 3 ）回弹模量试验检测方法
了解：贝克曼梁法测试回弹模量的目的、适用范围与试验步骤；承载板法测试回弹模量的目的与适用范围；回弹模量的常用测试方法。
熟悉：承载板法测试回弹模量的步骤与要点。
( 4 ）水泥混凝土路面芯样劈裂强度试验方法
了解：水泥混凝土路面芯样劈裂强度试验步骤与要点。
( 5 ）平整度试验检测方法
了解：车载式颠簸累积仪法的适用范围和仪器设备。
熟悉：平整度的概念、常用检测设备及指标；3m 直尺测定法、连续式平整度仪法的适用范围、仪器设备、试验结果处理及注意事项。
掌握：3m 直尺测定法、连续式平整度仪法的测试步骤。
( 6 ）路面抗滑性能试验检测方法
了解：路面抗滑性能的概念；路面抗滑性能的测试方法。
熟悉：手工铺砂法、摆式仪法的适用范围；摆式仪测试摆值的温度修正；路面抗滑性能检测中应注意的问题。
掌握：手工铺砂法的试验与计算；摆式仪测试中橡胶片的要求；摆式仪测试的试验步骤与要点。

( 7 ）路面结构层厚度试验检测方法
了解：常用路面结构层厚度检测方法及其适用范围。
熟悉：挖坑法、钻孔取样法检测厚度的要点。
掌握：试坑、钻孔的填补要点。
( s ）沥青路面渗水性能检测方法
熟悉：沥青路面渗水试验的目的与适用范围。
掌握：沥青路面渗水试验步骤与要点。
( 9 ) cBR 值现场测试技术
了解：路基填料CBR 值要求。
熟悉：土基现场CBR 值测试方法。
( 10 ）弯沉检测新技术
了解：自动弯沉仪和落锤式弯沉仪的工作原理。
( 11 ）路面平整度、抗滑性能检测新技术与路面雷达测试系统
了解：激光路面平整仪；摩擦系数测定设备；激光构造深度仪；路面雷达测试系统。（三）      主要参考书目
1 ．中华人民共和国行业标准．公路工程技术标准（JTG B01 一2003 ) ．北京：人民交通出版社，2003 . 
2 ．中华人民共和国行业标准．公路路基设计规范（JTG D3O 一卫004 ) ．北京：人民交通出版社，2004 . 
3 ．中华人民共和国行业标准．公路工程质量检验评定标准第一册土建工程（JTG Fso / l 一2004 ) ．北京：人民交通出版社，2004 . 
4 ．中华人民共和国行业标准，公路工程沥青及沥青混合料试验规程（JTJ 052 一佗000 ) ．北京：人民交通出版社，2000 . 
5 ．中华人民共和国行业标准．公路工程无机结合料稳定材料试验规程（JT 」057 一94 ) ．北京：人民交通出版社，1994 . 
6 ．中华人民共和国行业标准．公路沥青路面施工技术规范（JTG F40ee - 2 004 ) ．北京：人民交通出版社，2004 . 
7 ．中华人民共和国行业标准．公路沥青路面设计规范（JTG D50 一2006 ) ，北京：人民交通出版社，2006 . 
8 ，中华人民共和国行业标准．公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D40 一2003 ) ．北京：人民交通出版社，2003 . 
9 ．中华人民共和国行业标准．公路路基路面现场测试规程（J ' U 059 一95 ) ．北京：人民交通出版社，1995 . 
10 ．张超，郑南翔，王建设．路基路面试验检测技术．北京：人民交通出版社，2004 .

第三章《 桥梁》

二、试验检测员考试大纲

（一）考试目的与要求

本科目要求考生全面、系统地理解桥涵工程专业方面的基本知识；能够了解、熟悉、掌握桥涵工程的技术标准、施工规范、质量检验评定标准、国家相关试验标准等一系列有关技术文件，特别是其中关于桥梁工程试验检测的内容。

（二）主要考试内容

1 ．桥梁工程原材料
了解：桥梁工程所用材料的种类以及用途。
熟悉：石料的技术标准；普通混凝土的力学性能；桥梁用钢材的主要力学性能。掌握：石料的力学性能试验方法；普通混凝土试件的制作方法和普通混凝土的力学性能测试方法；桥梁用钢材的力学性能测试方法以及焊接钢筋质量检测方法。

2 ．桥梁工程基础
了解：桥梁工程常用基础形式。
熟悉：地基容许承载力的各种确定方法；灌注桩完整性的各种检测方法。
掌握：如何按规范法确定地基的容许承载力；荷载板试验方法；标准贯人试验方法；泥浆性能检测方法；反射波法检测基桩完整性时现场操作步骤和注意问题；声波透射法检测基桩完整性时现场操作步骤和注意问题；基桩静荷载试验现场注意问题。
3 ．桥梁上部结构
了解：桥梁上部结构的组成部分。
熟悉：桥梁支座和伸缩装置的类型、构造及适用条件；混凝土构件强度和缺陷的无损检测方法；钢构件缺陷的无损检测方法；悬吊结构的检测方法。
掌握：板式橡胶支座的力学性能、外观质量和解剖检验的相关要求；板式橡胶支座力学性能的测试方法；桥梁伸缩装置的分类与检测项目；钻芯法、回弹法、超声法和超声一回弹综合法的测定内容、适用范围、现场操作步骤；混凝土强度评定方法；预应力筋用锚具、夹具和连接器检测方法；张拉设备校验的校验方法等。
4 ．桥梁荷载试验及状态监测
了解：桥梁荷载试验的目的、内容和意义。
熟悉：桥梁荷载试验所需观测的物理量，所需要的仪器、仪表、各种传感器，以及相关设备的功能、技术要求和使用方法；荷载效率系数和校验系数的定义。
掌握：桥梁荷载试验的准备工作；常见桥型的测点设置、试验工况；电阻应变片的粘贴、温度补偿方法以及现场使用时应注意的问题，弦式应变计的使用方法；试验过程中的观测内容和桥梁动载试验的测试内容等。

（三）主要参考书目

1 ．中华人民共和国行业标准．公路桥涵施工技术规范（JTJ 041 一2000 ) ．北京：人民交通出版社，2000 . 
2 ．中华人民共和国行业标准．公路工程质量检验评定标准第一册土建工程（JTG F80 / 1 一2004 ) ．北京：人民交通出版社，2004 . 
3 ．中华人民共和国行业标准．公路工程岩石试验规程（JTG E41 一2005 ) ．北京：人民交通出版社，2005 , 
4 ．中华人民共和国国家标准．普通混凝土力学性能试验方法标准（GB / T 50081 魂002 ) . 北京：中国建筑工业出版社，2003 . 
5 ．中华人民共和国行业标准．公路工程基桩动测技术规程（JTG / T 邵1 一01 一2004 ) ．北京：人民交通出版社，2004 , 
6 ．中华人民共和国行业标准．基桩高应变动力检测规程（JGJ 106es －刁7 ) ．北京：中国建筑工业出版社，1997 . 
7 ．中华人民共和国行业标准．公路桥梁板式橡胶支座（JT / T4 一2004 ) ．北京：人民交通出版社，2004 . 
8 ．中华人民共和国行业标准．公路桥梁橡胶伸缩装置（JT / T 327 一2004 ) ．北京：人民交通出版社，2004 , 
9 ．中华人民共和国国家标准．预应力混凝土用钢绞线（GB / T 5224 一2003 ) ．北京：中国标准出版社，2003 . 
ro ．中华人民共和国国家标准．预应力混凝土用钢丝（GB / T 5223 一是002 ) ．北京：中国标准出版社，2002 . 
n ．王建华，孙胜江．桥涵工程试验检测技术．北京：人民交通出版社，2004 .

第三部分考试样题

一、单项选择题
1 ．表征沥青对温度敏感程度的感温性指标是（ ）。
A ．针人度B ．针人度指数C ．软化点D ．加热质量损失  标准答案：B 
2 一组三根标准水泥混凝土抗折试件进行抗折试验，其极限破坏荷载分别是35 . 7kN 、37 . skN 、43 . 2kN ，则最后的试验结果是（）。
A ．试验作废B . 5 . ooMPa C . 4 . 88MPa D . 5 . 17MPa 标准答案：B 
二、判断题
1 ．石料磨光值越大，说明其抗磨光性能越差。
( ）正确（ ）不正确
标准答案：不正确
2 ．具有较好高低温性能的沥青混合料结构类型是骨架密实型。
( ）正确（ ）不正确
标准答案：正确
三、多项选择题
1 ．采用控制（ ）等措施，保证水泥混凝土的耐久性。
A ．最大用水量B ．最佳砂率C ．最大水灰比D ．最小水泥用量标准答案：C , D 
2 ．钢尺按零点位置可分为（ ）。
A ．端点尺B ．刻线尺C ．分微尺D ．测微尺标准答案：A , B 
四、问答题（答案略）
1 ．简述用3m 直尺测定平整度试验的现场测试步骤。
2 ．简述环刀法测试路基土压实度的试验方法与步骤。