山西晋侯高速第四项目部砼(砂浆)配合比试验结果登记表

试验单位：晋侯高速公路监理高级驻地办中心试验室                                                                   共  2  页   第 1 页

| 报告 编号 | 强度 等级 | 结构物 名 称 | 水泥厂及 强度等级 | 碎石 粒径 (mm) | 坍落度 (mm) | 水 灰 比 | 砂品种 及砂率 （%） | 外加剂 厂家品 种 | 掺量 (%) | 配 合 比 （kg/m3） |  |  |  |  | 实测试验结果 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 坍落度 (mm) | 容重 kg/m3 | 7天(MPa) | 28天(MPa) |  |
| 1 | M7.5 | 砌筑砂浆 | 海鑫 PO32.5 | / | 30-50 | 0.85 | 中砂 | / | / | 320 | 1540 | / | 272 | / | / | / | 7.3 | 13.4 |  |
| 2 | M7.5 | 砌筑砂浆 | 汇丰 PO32.5 | / | 30-50 | 0.85 | 中砂 | 黄河新型 HJW-3 | 5 | 320 | 1540 | / | 272 | 16 | / | / |  |  | 防冻剂 |
| 3 | C10 | 结构物垫层 | 汇丰 PO32.5 | 5-31.5 | 10-30 | 0.80 | 39 | / | / | 230 | 755 | 1181 | 184 | / | 20 | 2350 | 12.4 | 19.7 |  |
| 4 | C15 | 基 础 | 威顿 PO32.5 | 5-31.5 | 90-120 | 0.66 | 41 | 黄河新型 HJUNF-2C | 0.7 | 257 | 788 | 1135 | 170 | 1.80 | 90 | 2350 | 18.4 | 21.6 | 减水剂 |
| 5 | C20 | 基 础 | 威顿 PO32.5 | 5-31.5 | 90-120 | 0.59 | 38 | 黄河新型 HJUNF-2C | 0.7 | 290 | 718 | 1171 | 171 | 2.08 | 110 | 2350 | 24.9 | 30.5 | 减水剂 |
| 6 | C25 | 承 台 | 威顿 PO32.5 | 5-31.5 | 90-120 | 0.52 | 38 | 黄河新型 HJUNF-2C | 0.7 | 330 | 722 | 1178 | 170 | 2.31 | 110 | 2400 | 29.8 | 37.2 | 减水剂 |
| 7 | C25 | 桩 基 | 威顿 PO32.5 | 5-31.5 | 180-220 | 0.46 | 39 | 黄河新型 HJUNF-2C | 0.7 | 388 | 714 | 1118 | 180 | 2.72 | 180 | 2400 | 28.3 |  | 减水剂 |
| 8 | C25 | 桩 基 | 海鑫 PO32.5 | 5-31.5 | 180-220 | 0.46 | 42 | 黄河新型 HJUNF-2C | 0.8 | 416 | 787 | 1087 | 190 | 3.33 | 180 | 2480 | 23.2 |  | 减水剂 |
| 9 | C30 | 砌涵工程 | 威顿 PO42.5 | 5-31.5 | 90-120 | 0.50 | 36 | 黄河新型 HJUNF-2C | 0.7 | 360 | 670 | 1190 | 180 | 2.52 | 110 | 2400 | 34.7 | 42.7 | 减水剂 |
| 10 | C30 | 翼 墙 | 威顿 PO42.5 | 5-31.5 | 90-120 | 0.51 | 37 | 黄河新型 HJUNF-2C | 0.5 | 388 | 675 | 1155 | 198 | 1.94 | 95 | 2420 | 32.6 | 40.1 | 减水剂 |
| 11 | C40 | 空心板 | 威顿 PO42.5 | 5-25 | 90-120 | 0.38 | 37 | 黄河新型 HJUNF-2A | 1.0 | 413 | 698 | 1184 | 155 | 4.13 | 110 | 2450 | 47.5 | 55.5 | 高 效 减水剂 |

山西晋侯高速第四项目部砼(砂浆)配合比试验结果登记表

试验单位：晋侯高速公路监理高级驻地办中心试验室                                                                   共  2  页   第  2  页

| 报告 编号 | 强度 等级 | 结构物 名称 | 水泥厂及 强度等级 | 碎石 粒径 (mm) | 坍落度 (mm) | 水 灰 比 | 砂品种 及砂率 （%） | 外加剂 厂家品 种 | 掺量 (%) | 配 合 比 （kg/m3） |  |  |  |  | 实测试验结果 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 中砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 坍落度 (mm) | 容重 kg/m3 | 7天(MPa) | 28天(MPa) |  |
| 12 | C50 | 箱 梁 | 威顿 PO42.5 | 5-25 | 80-120 | 0.33 | 38 | 黄河新型 HJUNF-2A | 1.0 | 491 | 665 | 1132 | 162 | 4.91 | 95 | 2450 | 65.9 | 72.0 | 高 效 减水剂 |
| 13 | C55 | 预制T 梁 | 威顿 PO52.5 | 5-25 | 90-120 | 0.34 | 34 | 黄河新型 HJUNF-2A | 1.1 | 488 | 614 | 1192 | 166 | 5.37 | 110 | 2460 | 61.9 | 65.6 | 高 效 减水剂 |
| 14 | C25 | 承 台 | 汇丰 PS32.5 | 5-31.5 | 120-180 | 0.53 | 39 | 侯马腾飞厂 NE-1泵送剂 | 2.0 | 320 | 726 | 1136 | 170 | 7.36 48 | 155 |  | 23.2 |  | 泵送剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉媒灰 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉媒灰 |
| 15 | C30 | 墩柱 盖梁 | 汇丰 PO42.5 | 5-31.5 | 120-180 | 0.50 | 40 | 侯马腾飞厂 NE-1泵送剂 | 2.5 | 320 | 748 | 1124 | 160 | 9.2 48 | 155 |  | 30.6 |  | 泵送剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉媒灰 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉媒灰 |
| 16 | M50 | 孔道压浆 | 威顿 PO42.5 | / | 30秒 | 0.37 | / | 减水剂 | 1.2 | 1350 | / | / | 500 | 16.2 | / | 1950 | 46.1 | 55.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 膨胀剂 | 6 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | M55 | 孔道压浆 | 威顿 PO52.5 | / | 26秒 | 0.39 | / | 减水剂 | 1.8 | 1356 | / | / | 528 | 24.4 | / | 1990 | 47.9 | 61.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 膨胀剂 | 6 |  |  |  |  | 81.4 |  |  |  |  |  |