晋侯高速公路建设项目

回弹法混凝土强度试验记录表

承包单位：中国港湾建设（集团）总公司                     合同号：A36

监理单位：北京华路捷公路工程技术咨询有限公司             编  号： JL-中-HT-003

| 委托单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理中心试验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 规 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JTJ/T23-2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 日 期 |  |  |  |  | 2005.12.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 桩 号 |  |  |  |  | K128+561石拱涵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 样 描 述 |  |  |  |  | C15砼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回弹仪型号：HT225 率定值：80 浇注日期：2005年7月20日~8月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 回 弹 值N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碳化深度 （mm） |  |
| 测区 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | Rm |  |  |  |
| 1 | 22 | 26 |  | 28 |  | 27 | 23 | 22 | 22 |  | 28 | 24 |  |  | 22 |  | 23 |  | 23 |  | 28 | 24 |  |  | 24 |  | 22 | 23.8 |  | 0 |  |
| 2 | 32 | 30 |  | 30 |  | 32 | 32 | 32 | 31 |  | 32 | 29 |  |  | 30 |  | 30 |  | 32 |  | 32 | 32 |  |  | 33 |  | 33 | 31.5 |  | 0 |  |
| 3 | 34 | 37 |  | 36 |  | 36 | 36 | 34 | 36 |  | 35 | 34 |  |  | 37 |  | 36 |  | 34 |  | 33 | 32 |  |  | 34 |  | 34 | 34.9 |  | 0 |  |
| 4 | 32 | 32 |  | 30 |  | 28 | 30 | 30 | 34 |  | 32 | 31 |  |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 | 36 |  |  | 30 |  | 32 | 30.9 |  | 0 |  |
| 5 | 32 | 34 |  | 34 |  | 34 | 30 | 33 | 29 |  | 32 | 26 |  |  | 32 |  | 32 |  | 35 |  | 37 | 35 |  |  | 33 |  | 34 | 33.0 |  | 0 |  |
| 6 | 33 | 32 |  | 30 |  | 3 | 30 | 30 | 31 |  | 30 | 32 |  |  | 33 |  | 32 |  | 31 |  | 31 | 32 |  |  | 33 |  | 32 | 31.4 |  | 0 |  |
| 7 | 30 | 32 |  | 36 |  | 32 | 33 | 32 | 32 |  | 30 | 32 |  |  | 34 |  | 32 |  | 33 |  | 33 | 33 |  |  | 36 |  | 35 | 32.6 |  | 0 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测面状态：1、侧面，2、表面，3、底面，4、风干，5、潮湿，6、光洁，7、粗糙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试角度：1、水平，2、向上，3、向下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测区号 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 回弹值N |  |  | 测区平均值 |  |  |  |  |  |  | 23.8 |  |  | 31.5 |  |  | 34.9 |  | 30.9 |  | 33.0 |  |  | 31.4 |  |  | 32.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 角度修正值 |  |  |  |  |  |  | +3.8 |  |  | +3.5 |  |  | +3.3 |  | +3.5 |  | +3.4 |  |  | +3.5 |  |  | +3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 角度修正值 |  |  |  |  |  |  | 27.6 |  |  | 35.0 |  |  | 38.2 |  | 34.4 |  | 36.4 |  |  | 34.9 |  |  | 36.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浇筑面修正值 |  |  |  |  |  |  | +1.7 |  |  | +1.0 |  |  | +0.7 |  | +1.1 |  | +0.9 |  |  | +1.0 |  |  | +0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浇筑修正后 |  |  |  |  |  |  | 29.3 |  |  | 36.0 |  |  | 38.9 |  | 35.5 |  | 37.3 |  |  | 35.9 |  |  | 36.9 |  |  |  |  |  |
| 平均碳化深度值dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 测区强度值fccu，i（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.3 |  |  | 33.6 |  |  | 39.3 |  | 32.7 |  | 36.1 |  |  | 33.4 |  |  | 35.3 |  |  |  |  |  |
| 强度计算（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N=7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mfccu=/ |  |  |  |  |  |  |  | sfccu=/ |  |  |  |
| 强度推定值fcu.e |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验监理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

晋侯高速公路建设项目

回弹法混凝土强度试验记录表

承包单位：中国港湾建设（集团）总公司                     合同号：A36

监理单位：北京华路捷公路工程技术咨询有限公司             编  号： JL-中-HT-004

| 委托单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高监办中心试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 规 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JGJ/T23-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 日 期 |  |  |  |  | 2005.12.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 桩 号 |  |  |  |  | K128+650箱型通道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 样 描 述 |  |  |  |  | C30砼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回弹仪型号：HT225 率定值：80 浇注日期：2005年7月17日~7月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 回 弹 值N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碳化深度 （mm） |  |  |
| 测区 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | Rm |  |  |  |  |
| 底板 | 36 | 35 |  | 34 |  | 38 | 37 | 45 | 38 |  | 44 | 42 |  |  | 40 |  | 41 |  | 38 |  | 37 | 39 |  |  | 40 |  | 40 | 38.8 |  |  | 0 |  |
| 底板 | 36 | 36 |  | 35 |  | 38 | 35 | 35 | 38 |  | 38 | 40 |  |  | 36 |  | 35 |  | 32 |  | 32 | 39 |  |  | 41 |  | 37 | 36.4 |  |  | 0 |  |
| 底板 | 35 | 36 |  | 39 |  | 42 | 40 | 39 | 40 |  | 39 | 43 |  |  | 42 |  | 36 |  | 37 |  | 35 | 33 |  |  | 33 |  | 38 | 37.9 |  |  | 0 |  |
| 底板 | 39 | 38 |  | 30 |  | 39 | 36 | 37 | 37 |  | 39 | 38 |  |  | 40 |  | 36 |  | 37 |  | 38 | 42 |  |  | 40 |  | 37 | 37.9 |  |  | 0 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测面状态：1、侧面，2、表面，3、底面，4、风干，5、潮湿，6、光洁，7、粗糙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试角度：1、水平，2、向上，3、向下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测区号 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 回弹值N |  |  | 测区平均值 |  |  |  |  |  |  | 38.8 |  |  | 36.4 |  |  | 37.9 |  | 37.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 角度修正值 |  |  |  |  |  |  | +3.1 |  |  | +3.2 |  |  | +3.1 |  | +3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 角度修正值 |  |  |  |  |  |  | 41.9 |  |  | 39.6 |  |  | 41.0 |  | 41.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浇筑面修正值 |  |  |  |  |  |  | +0.3 |  |  | +0.5 |  |  | +0.4 |  | +0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浇筑修正后 |  |  |  |  |  |  | 42.2 |  |  | 40.1 |  |  | 41.4 |  | 41.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均碳化深度值dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测区强度值fccu，i（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.3 |  |  | 41.8 |  |  | 44.5 |  | 44.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度计算（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N=4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mfccu=/ |  |  |  |  |  |  |  | sfccu=/ |  |  |  |  |
| 强度推定值fcu.e |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.8 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验监理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

晋侯高速公路建设项目

回弹法混凝土强度试验记录表

承包单位：中国港湾建设（集团）总公司                     合同号：A36

监理单位：北京华路捷公路工程技术咨询有限公司             编  号： JL-中-HT-005

| 委托单位名称 |  |  |  |  | 第三项目部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理中心试验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 规 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 日 期 |  |  |  |  | 2005.12.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 桩 号 |  |  |  |  | K128+650箱型通道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 样 描 述 |  |  |  |  | C30砼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回弹仪型号：HT225 率定值：80 浇注日期：2005年8月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 回 弹 值N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碳化深度 （mm） |  |
| 测区 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | Rm |  |  |  |
| 顶板 | 30 | 32 |  | 31 |  | 34 | 33 | 29 | 31 |  | 29 | 31 |  |  | 33 |  | 29 |  | 32 |  | 31 | 34 |  |  | 32 |  | 30 | 31.3 |  | 0 |  |
| 顶板 | 33 | 31 |  | 31 |  | 32 | 34 | 34 | 36 |  | 32 | 30 |  |  | 34 |  | 32 |  | 35 |  | 35 | 31 |  |  | 31 |  | 40 | 32.8 |  | 0 |  |
| 顶板 | 38 | 40 |  | 35 |  | 36 | 35 | 37 | 35 |  | 35 | 35 |  |  | 37 |  | 36 |  | 37 |  | 34 | 38 |  |  | 36 |  | 36 | 36.0 |  | 0 |  |
| 顶板 | 37 | 36 |  | 37 |  | 35 | 34 | 36 | 36 |  | 38 | 36 |  |  | 37 |  | 35 |  | 34 |  | 38 | 37 |  |  | 36 |  | 37 | 36.3 |  | 0 |  |
| 顶板 | 30 | 31 |  | 27 |  | 37 | 27 | 30 | 28 |  | 31 | 30 |  |  | 27 |  | 29 |  | 27 |  | 37 | 32 |  |  | 38 |  | 36 | 30.4 |  | 0 |  |
| 顶板 | 32 | 29 |  | 30 |  | 29 | 32 | 32 | 32 |  | 34 | 33 |  |  | 33 |  | 34 |  | 37 |  | 32 | 38 |  |  | 34 |  | 35 | 32.8 |  | 0 |  |
| 侧墙 | 43 | 36 |  | 34 |  | 42 | 37 | 36 | 38 |  | 36 | 36 |  |  | 40 |  | 38 |  | 36 |  | 37 | 49 |  |  | 36 |  | 36 | 37.0 |  | 0 |  |
| 侧墙 | 38 | 43 |  | 36 |  | 36 | 36 | 53 | 36 |  | 34 | 44 |  |  | 42 |  | 43 |  | 38 |  | 35 | 42 |  |  | 36 |  | 46 | 39.0 |  | 0 |  |
| 侧墙 | 50 | 40 |  | 42 |  | 44 | 40 | 42 | 38 |  | 42 | 39 |  |  | 42 |  | 42 |  | 44 |  | 50 | 42 |  |  | 39 |  | 39 | 41.5 |  | 0 |  |
| 侧墙 | 41 | 45 |  | 40 |  | 43 | 40 | 43 | 44 |  | 44 | 50 |  |  | 48 |  | 44 |  | 39 |  | 46 | 38 |  |  | 40 |  | 44 | 42.8 |  | 0 |  |
| 测面状态：1、侧面，2、表面，3、底面，4、风干，5、潮湿，6、光洁，7、粗糙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试角度：1、水平，2、向上，3、向下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测区号 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 回弹值N |  |  | 测区平均值 |  |  |  |  |  |  | 31.3 |  |  | 32.8 |  |  | 36.1 |  | 36.3 |  | 30.4 |  |  | 32.8 |  |  | 37.0 |  | 39.0 | 41.5 |  | 42.8 |
|  |  |  | 角度修正值 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  | +3.4 |  |  | +3.2 |  | +3.2 |  | +3.5 |  |  | +3.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 角度修正值 |  |  |  |  |  |  | 34.8 |  |  | 36.2 |  |  | 39.3 |  | 36.5 |  | 33.9 |  |  | 36.2 |  |  | 37.0 |  | 39.0 | 41.5 |  | 42.8 |
|  |  |  | 浇筑面修正值 |  |  |  |  |  |  | +1.0 |  |  | +0.9 |  |  | +0.6 |  | +0.5 |  | +1.1 |  |  | +0.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 浇筑修正后 |  |  |  |  |  |  | 35.8 |  |  | 37.1 |  |  | 39.9 |  | 40.0 |  | 35.0 |  |  | 37.1 |  |  | 37.0 |  | 39.0 | 41.5 |  | 42.8 |
| 平均碳化深度值dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 测区强度值fccu，i（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.3 |  |  | 35.7 |  |  | 41.4 |  | 41.6 |  | 31.8 |  |  | 35.7 |  |  | 35.5 |  | 39.5 | 44.7 |  | 47.6 |
| 强度计算（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N=10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mfccu=38.7 |  |  |  |  |  |  |  | sfccu=5.13 |  |  |  |
| 强度推定值fcu.e |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验监理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |