沥青路面抗滑性能试验报告

报告编号：                                          报告日期：2006.10.29

| 委托单位 |  | ******市路桥公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ******* |  |  |  |  |  |  | 试验规程 |  |  |  |  |  | JTJ059-95 |  |
| 检验部位 |  | 沥青面层 |  |  |  |  |  |  | 试验者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场桩号 |  | K3+000~K4+000 |  |  |  |  |  |  | 审核者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦系数检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 | 摆值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 FBT (BPN) |  |  | 结论 |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| K3+000 | 58 |  |  | 58 |  | 51 |  | 54 |  |  | 55 |  | 55 |  |  | ≥45合格 |
| K3+200 | 57 |  |  | 55 |  | 60 |  | 55 |  |  | 56 |  | 57 |  |  | ≥45合格 |
| K3+400 | 54 |  |  | 51 |  | 55 |  | 58 |  |  | 57 |  | 55 |  |  | ≥45合格 |
| K3+600 | 54 |  |  | 50 |  | 59 |  | 58 |  |  | 56 |  | 55 |  |  | ≥45合格 |
| K3+800 | 55 |  |  | 56 |  | 53 |  | 54 |  |  | 54 |  | 54 |  |  | ≥45合格 |
| 构造深度检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 | 摊砂直径(cm) |  |  |  |  |  | 表面结构(mm) |  |  |  |  |  |  | 平均值 TD(mm) |  | 结论 |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| K3+000 | 17.3 |  | 16.4 |  | 20.3 |  | 1.05 |  |  | 0.99 |  | 0.97 |  | 1.00 |  | ≥0.55合格 |
|  | 17.5 |  | 19.5 |  | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3+200 | 18.4 |  | 18.5 |  | 16.4 |  | 0.83 |  |  | 0.84 |  | 1.15 |  | 0.94 |  | ≥0.55合格 |
|  | 20.7 |  | 20.4 |  | 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3+400 | 17.5 |  | 19.6 |  | 16.8 |  | 0.99 |  |  | 0.93 |  | 1.13 |  | 1.02 |  | ≥0.55合格 |
|  | 18.4 |  | 17.5 |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3+600 | 16.4 |  | 20.1 |  | 16.6 |  | 0.94 |  |  | 0.87 |  | 1.13 |  | 0.98 |  | ≥0.55合格 |
|  | 20.4 |  | 18.2 |  | 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3+800 | 16.5 |  | 17.5 |  | 19.5 |  | 1.17 |  |  | 0.87 |  | 0.81 |  | 0.95 |  | ≥0.55合格 |
|  | 16.5 |  | 20.7 |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |